Лекция (2 - 6) Тема:  Проблемы и перспективы комплексного  использования  металлургического сырья – 5ч

Цель:  Знать и понимать проблемы комплексного  использования  металлургического сырья с перспективой их решения.

На предприятиях цветной металлургии получают 74 элемента периодической системы  Д.И. Менделеева [4].

Перечень извлекаемых ценных элементов из каждого вида сырья устанавливается с учетом экономической эффективности, технической возможности и рынка сбыта.  Количественной оценкой эффективности использования сырьевых ресурсов являются показатели уровня их комплексности использования. Учитывается характеристика сырья, отходов, оборотных полупродуктов (число, номенклатура, содержание элементов), а также неучтенные потери; доля стоимости сопутствующих элементов в одноименном продукте. Обобщающим показателем является отношение стоимости извлеченных компонентов в товарную продукцию к их суммарной стоимости в сырье по единым ценам.

Для оценки перспективности, резервов повышения комплексности использования сырья рассчитывают:

- потенциальный коэффициент: отношение стоимости полезных компонентов, извлечение которых целесообразно и технически возможно в ближайший период, к стоимости всех ценных компонентов в сырье;

-  оптимальный коэффициент комплексности: отношение стоимости полезных компонентов, извлечение которых целесообразно при внедрении инновационных технологий и техники, к валовой стоимости всех ценных компонентов в сырье (по единым рыночным ценам):

- достигнутый коэффициент комплексности использования сырья: отношение стоимости элементов, извлеченных в товарную продукцию, к их оптимально возможной стоимости.

В реальности, в медных рудах коэффициент комплексности использования сырья не превышает 70 %.

Потери руды на стадии ее добычи зависят от типа месторождения, системы разработки, уровня механизации, квалификации персонала и составляют до 10%. В процессе добычи кондиционной руды неизбежно накопление забалансового сырья (потерянные руды, вскрытая порода), экономическая переработка которого невозможна по стандартным технологиям. В настоящее время предлагаются инновационные технологии по переработке забалансового сырья (кучное и поземное выщелачивание).

При обогащении руды широко распространена флотация. Эффективность разделения и качество получаемых концентратов определяются химическим и минералогическим составом руды, используемой схемой, аппаратурой, реагентами и средствами контроля при обогащении.  Наибольшие потери ценных компонентов приходятся на передел обогащен  ия (до 85% от всех потерь): с отвальными хвостами и за счет наличия сопутствующих элементов в концентратах. Совершенствование цикла  обогащения предполагает модернизацию существующего производства; использование комбинированных технологий [4] для разделения коллективных промпродуктов;  доизвлечение металлов из хвостов обогащения, сточных вод; попутное извлечение нерудных ископаемых; тщательный технологический контроль и оперативное автоматизированное управление.

При металлургическом  производстве основными источниками потерь ценных металлов являются отходы: шлаки, шламы, технологическая  пыль; выбрасываемые промышленные газы и стоки.

Утилизация полупродуктов цветной металлургии

ШЛАКИ. Наиболее оптимальным направлением их переработки является извлечение не только потерянных цветных металлов, но и железа в форме, пригодной для потребления черной металлургией, а также компонентов пустой породы для производства строительных материалов.

Анализ технологий для комплексной переработки шлаков требует тщательной их паспортизации (электротермия шлаков; вельцевание; флотация). Более проблематична пирометаллургическая переработка шлаковых отходов из-за повышенной энергоемкости технологии.

ШЛАМЫ.  Шламы сернокислотного производства – продукт промывки газов, направляемых в сернокислотное производство. Простейшие схемы их утилизации включают сбор, обезвоживание, передачу на свинцовое производство.  Красные шламы – нерастворимые остатки от автоклавного выщелачивания бокситов в схеме Байера. Это тонкодисперсный влажный материал, выбрасываемый в хвостохранилище глиноземных заводов. Имеются ряд способов-схем их утилизации. В частности: сушка,, агломерация шлама, . плавка на чугун и глиноземистый шлак;  передельный чугун доводили до качества литейного, а из шлака после спекания с содой и известняком доизвлекали  глинозем.  Нефелиновые шламы – отходы комплексной переработки нефелинового сырья; основной фазой шлама является двухкальциевый силикат, поэтому он используется в смеси с известняком для производства портландцемента.  Алунитовые шламы – продукт гидрохимической переработки алунитовых руд.  Их используют как разновидность облегченного заполнителя бетона и других строительных материалов.

Промышленные ГАЗЫ.  Основным направлением является их очистка от пыли, утилизация серусодержащих компонентов с последующей санитарной очисткой. Грубую пыль возвращают на шихтоподготовку.

Промышленные СТОКИ.  Радикальным решением этой проблемы является организация замкнутого водооборота, предполагающая предварительное извлечение ценных элементов или обезвреживание токсичных соединений. Эффективной, но более дорогой является схема выпарки стоков до получения сухих солей.

Наиболее прогрессивным приемом повышения комплексности использования сырья и сокращение отходов является расширение масштабов применения автогенных и гидрометаллургических технологий.  В существующем производстве сохраняются заметные резервы: повышение культуры производства; экономическое стимулирование комплексного использования сырья;  строгие санкции по фактам неорганизованных сбросов отходов производства; расширение номенклатуры выпускаемой продукции; усиление кооперации с родственными предприятиями черной металлургии,  химической технологии, заводами по производству строительных материалов.

Актуальность организации комплексной переработки сырья стимулируется не только экономическими факторами, но и социальными предпосылками по защите окружающей среды от промышленных загрязнений; усиленными жесткими юридическими и финансовыми санкциями за возможные отклонения от нормативов.

2.1  Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов – 1ч

Комплексность, полнота, энергетическая эффективность и экологическая безопасность извлечения свинца из сырья в интегрированных металлургических комплексах зависит от технологической схемы и в значительной степени от возможностей применяемых процессов свинцовой плавки.  Обзор различных вариантов технологических схем показал, что лучшее совмещение преимуществ комплексной переработки  свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов достигается при использовании возможности КИВЦЭТ процесса с возможностью выплавлять свинец из сырья низкого качества (с  высоким содержанием цинка, железа и меди), позволяя включать в свинцовую шихту все свинецсодержащие промпродукты сопряженного цинкового и медного производства.       Преимущество комплексов  по отношению к раздельным свинцовым и цинковым заводам заключается в их возможности более полно и экономично извлекать ценные компоненты из полиметаллических руд, а также снизить экологическое воздействие металлургических производств на окружающую среду [5].