Технологические основы интенсивного и комплексного использования свинцового сырья – 1ч (лекция 3)

Известны различные варианты технологических схем для комплексной переработки свинцового и цинкового сырья, реализованные в интегрированных металлургических комплексах. Использование в интегрированных свинцово-цинковых комплексах других процессов свинцовой плавки (QSI, Ausmelt, Isasmelt, SKS)  требует усложнения технологических схем и увеличение количества пирометаллургических агрегатов. При этом преимущества комплексной переработки полиметаллического сырья в отношении полноты извлечения металлов, энергетической эффективности и экономической безопасности интегрированного свинцово-цинкового производства не реализуется в полной мере с перспективой достижения модернизацией технологии [5] –[7].

2.3 Комплексная технология производства свинца и сурьмы – 1ч

Примером эффективной комплексной технологией переработки сурьмусодержащего свинцового сырья с точки зрения экономики и экологии является метод содовой восстановительной плавки, заключающийся в непосредственном плавлении свинцового концентрата совместно с кальцинированной содой в присутствии углеродного восстановителя [5]. Свинец, тяжелые цветные и благородные металлы, содержащиеся в сырье в виде соединений, восстанавливаются до металлического состояния и переходят в самостоятельную фазу с извлечением до 97% [8].

Реферат  (неоцениваемый )  - неделя 3  обсуждение, дискуссия

2.4  Извлечение легирующих и редких металлов из забалансовых руд и полупродуктов металлургического производства; Извлечение марганца из некондиционного сырья - 1 ч

2.5 Комплексные технологии переработки золотосодержащих руд. – 1ч

В рамках реализации комплексных технологий переработки золотосодержащих руд предложены технологии переработки упорных золотомышьяковистых руд с разработкой регламента на проектирование золотоизвлекательных фабрик;   разработаны новые реагентные режимы для флотации медных руд различных типов и медных шлаков, перерабатываемых на Балхашской обогатительной фабрике. Разработана технология  переработки свинцово-серебряных руд и регламент на проектирование ЗИФ.

Внедрена трехстадиальная схема флотации при переработки золотосодержащих руд Суздальского месторождения, при этом потери золота снижены на 50% с переходом предприятия на более высокую производительность.

Разработана технология переработки труднообогатимой золото-свинцово-баритовой руды с получением баритового концентрата (80% диоксида бария).

Реализована технология  сквозного извлечения золота (86%) комбинированной технологией переработки упорных золотомышьяковистых руд, содержащих углистый минерал-шунгит  (окислительный обжиг руды с   отгонкой мышьяка и последующее цианирование обожженной руды).

Экономический эффект от реализации внедренных разработок на ЗИФ составляет более 43 млн долл.США в год  [9]

Для выбора технологии выполнена оценка обогатимости окисленной и сульфидной золотосодержащей руды. При изучении вещественного состава окисленного типа руды исходное содержание золота в руде составило 2,03 г/т; серебра менее 1 г/т. По результатам рационального анализа в окисленном типе золота свободно амальгамируемого и цианируемого составило 71,07 % отн.; золота тонкодисперсного в кварце составило 2,96 % отн.; золота в пленках окислов и гидроокислов железа составило 19,6 %; золота заключённое в сульфидах составило 6,37 %. Всё зафиксированное золото приурочено исключительно к жильному кварцу. Крупность золотин 0,0005, 0,001, 0,003, 0,003х0,001мм. Содержание золота в сульфидной руде составило 1,64-1,95 г/т, серебра менее 1 г/т. Результаты рационального анализа золота в данном типе золота, свободно амальгамируемого и цианируемого составило 62,81 % отн.; золота тонкодисперсного в кварце составило 1,83 % отн.; золота в пленках окислов и гидроокислов железа составило 2,44 %; золота заключённое в сульфидах составило 32,93 %. В настоящей работе выщелачивание руды проводили: - бутылочным методом при различной крупности руд. Извлечение золота в раствор составило 86,15 % при крупности 80 % класса 0,074 мм по окисленной руде, извлечение золота в раствор – 84,15 % при той же крупности в сульфидной руде; - при цианирование хвостов гравитации окисленной руды извлечение золота в раствор составило 92,44 %, а при цианировании хвостов гравитации сульфидной руды извлечение в раствор золота составило 91,14 %. Крупность хвостов 65 % класса – 0,074 мм. По комбинированной гравитационно-гидрометаллургической схеме общее извлечение золота составило 98,0 % и 97,275 % соответственно в окисленной и сульфидной рудах.

В результате обогащения руд получены гравитационные концентраты с высоким содержание золота. После выщелачивания продуктов гравитации были получены кеки с отвальным содержанием золота 0,1 г/т. По окисленной руде извлечение в гравитационный концентрат составило 51 %, извлечение золота в раствор 47 %. По сульфидной руде извлечение в гравитационный концентрат составило 48,95 %, извлечение золота в раствор 48,275 %. Результаты минералогических анализов гравитационных концентратов показали, что зоне окисленных руд для золота обычно наблюдается укрупнение размеров частиц золота и заметное увеличение содержаний золота. В обеих гравитационных концентратах из сульфидной и окисленной руд заметных изменений размеров золота нет. Максимальный размер золота, зафиксированный для сульфидной руды 0,05х0,017мм, для окисленной – 0,07х0,04мм. Также результаты рациональных анализов по сульфидной и окисленной рудам мало отличаются друг от друга. Как показывают минералогические наблюдения, это объясняется тем, что окисление данной окисленной руды не идет дальше образования обычного лимонита (лимонитовых охр), т.е. обохривания, ожелезнения и пропитывания лимонитовыми охрами. 8 Au 35 Рисунок 10 -Рекомендуемая гравитационно-гидрометаллургическая схема обогащения руды 36 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Анализ результатов проведенной работы позволяет сделать следующие выводы по сульфидной руде: 1. Исследуемая руда относится к малосульфидному золотосодержащему типу руд. Промышленно-ценный компонент – золото. Содержание его в пробе составляет 1,64-1,95 г/т. Серебро присутствует в малых количествах – менее 1 г/т. 2. Сульфидная минерализация в породах преимущественно пиритовая. В целом, размер пойкиловключений золота в пирите колеблется от 0,001 до 0,03мм. Размеры всех зафиксированных в пиритах жилок золота следующие: ширина (мощность) от 0,002 до 0,017 мм, длина от 0,008 до 0,05мм. В руде, измельченной до 0,074 мм, 3,05 % металла цианируемого а свободно амальгамируемого 59,76 %. 3. Основной рудный минерал в пробе – пирит, в сростках с пиритом присутствуют халькопирит и сфалерит редко галенит. Основные породообразующие минералы – розовый калиевый полевой шпат, темнозеленая роговая обманка, белый кварц, хлорит-лейкоксен-кварцевые породы, сланцы кварц-лейкоксен-серицитового состава. В руде отсутствуют вредные примеси – мышьяк и сурьма. 4.Технологические исследования проведены с целью определения методов обогащения и принципиальной обогатимости руды. 4.1. Наличие свободного и тонкодисперсного золота обусловливает применение гравитации в «голове» технологической схемы переработки руды. Гравитация проводилась на центробежном концентраторе с перечисткой концентрата на столе. При этом в кондиционный гравиоконцентрат, содержащий 97,039 г/т золота, извлечено 48,95 % металла (табл. 30). 4.2.Исходя из технологических свойств золота, переработка хвостов гравитации произведена по цианистой технологии. Цианирование хвостов гравитации при их исходной крупности в течение 12 часов позволило перевести в раствор до 91,14 % золота. 4.3.Извлечение золота по гравитационно-цианистой или гравитационногидрометаллургической технологии составило 94,255 %. 4.4.Оценить попутное извлечение серебра затруднительно из-за низкого его содержания в руде. По результатам химического анализа содержание серебра составило порядка 19,28 г/т в гравитационном концентрате. 4.5.Таким образом, золотосодержащая сульфидная руда может перерабатываться по известным технологиям с достаточно высокими технологическими показателями обогащения и является перспективным объектом для разведки и освоения. 37 По окисленной руде: 1. Исследуемая руда относится золотосодержащему типу руд коры выветривания. Промышленно-ценный компонент – золото. Содержание его в пробе составило 2,04 г/т. Серебро присутствует в малых количествах – менее 1 г/т. 2. Кора выветривания развита по коренным вулканогенно-осадочным породам и метосоматитам с жильным кварцем. Всё зафиксированное золото приурочено исключительно к жильному кварцу. Кварц, так же, как и вмещающие породы, сильно обохрен и брекчирован. Золото тонкодисперсное и рассеяно одиночными включениями среди кварца. Крупность золотин 0,0005, 0,001, 0,003, 0,003х0,001мм. Форма неправильная или удлиненная, но на участках кварца было обнаружено обогащение золотом в трещине брекчирования в виде кучного скопления из тонкодисперсных и волосовидных частиц с зёрнами золота 0,01мм. В руде, измельченной до 0,074 мм, 49,51 % металла цианируемого а свободно амальгамируемого 21,56 %. 3. Основные породообразующие минералы – силикаты, серициты, хлориты, полевые шпаты, широко развит кварц, карбонат, лейкоксен, сфен, лимонит, гематит, монтмориллонит, магнетит. В руде отсутствуют вредные примеси – мышьяк и сурьма. 4.Технологические исследования проведены с целью определения методов обогащения и принципиальной обогатимости руды. 4.1. Наличие свободного и тонкодисперсного золота обуславливает применение гравитации в «голове» технологической схемы переработки руды. Гравитация проводилась на центробежном концентраторе с перечисткой концентрата на столе. При этом в кондиционный гравиоконцентрат, содержащий 155,251 г/т золота, извлечено 51,0 % металла (табл. 27). 4.2. Исходя из технологических свойств золота, переработка хвостов гравитации произведена по цианистой технологии. Цианирование хвостов гравитации при их исходной крупности в течение 6 часов позволило перевести в раствор до 92,44 % золота. 4.3 Извлечение золота по гравитационно-цианистой или гравитационногидрометаллургической технологии составило 98,0 %. 4.4. Оценить попутное извлечение серебра также, как и у сульфидной руды затруднительно из-за низкого его содержания в руде. По результатам химического анализа содержание серебра составило порядка 22,7 г/т в гравитационном концентрате. 4.5. Таким образом, золотосодержащая окисленная руда может перерабатываться по известным технологиям с достаточно высокими технологическими показателями обогащения и является перспективным объектом для разведки и освоения.

Дополнительная научная информация    (для самостоятельного изучения)

4 Набойченко С.С. Процессы и аппараты цветной металлургии. Принципы создания новых металлургических технологий и их внедрение. - Екатеринбург:

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 700с.

5  Основы комплексного использования сырья цветной металлургии (теория, технология и освоение новых металлургических процессов) // А.М.Кунаев, С.М. Кожахметов, А.В. Ванюков, И.Р. Полывянный,, А.И. Зарубин, Е.С. Есютин //-  Алма-Ата: Наука, 1982. – 392с.

6  Разработка рациональной технологии переработки отвалов шлаков медеплавильных заводов. /В.А. Шумский, И.П. Поляков, Б.А. Рагулин.// Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 68-71

- Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов. // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 42-45

8  А.Ю. Шустров, В.П. Денисов. Комплексная технология производства свинца и сурьмы.- Цветные металлы, 2004, № 10 С.37-409                                                                                 9  9 9Технологии ВНИИЦВЕТМЕТА  для переработки золотосодержащих руд различных типов./Н.В. Сулаквелидзе, Р.А. Арабаев// -Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 46-51

10 Технологическая схема для промышленного извлечения золота из упорного сырья без примения цианидов /А.О. Теут, Д.В. Куимов, С.В. Мезенцева// Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 56-60