  - Водопроницаемость грунта

Это свойство водонасыщенного грунта под действием раз- ности напоров пропускать через свои поры сплошной поток во- ды. Водонепроницаемость зависит от:

- гранулометрического состава;

- минерального состава;

- пористости;

- градиента напора.

Все природные грунты обладают той или иной степенью во- допроницаемости, так как твердые частицы грунтов не сплошь занимают их объем, а между ними всегда имеются промежутки (поры), сообщающиеся между собой. Наличие системы сооб- щающихся пор и является условием водопроницаемости.

    - Закон ламинарной фильтрации Дарси

Фильтрация – это неразрывное течение воды по всему сече- нию пор.

Ламинарный – это параллельно-струйчатый характер дви- жения воды.

Фильтрация воды в грунтах представляет сложный процесс, но эксперименты показывают, что в большинстве случаев дви- жение воды в порах грунта происходит по закону ламинарной фильтрации.

| Vf  k f  i | (32) |
| --- | --- |

где Vf – скорость фильтрации, см/сек, м/час; м/сутки.

Скорость фильтрации определяется объемом воды, проходящей через единицу площади за единицу времени.

i – гидравлический градиент или градиент напора.

| i  H  H 2  H1 L L | (33) |
| --- | --- |

∆H – перепад высот, м;

L – длина пути фильтрации, м;

kf – коэффициент фильтрации, см/с, м/час, м/сут.

    - Определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов

Коэффициент фильтрации является основной фильтрацион- ной характеристикой, а для его определения может быть исполь- зована установка (рис.12) [9 с. 59].

Грунт (1) помещается в трубку с поперечным сечением А и длиной L. По подводящей трубке (2) к грунту подводится вода, фильтруется через грунт и собирается в колбе (3).

Коэффициент фильтрации определяется как:

| K  V f A  i  t | (34) |
| --- | --- |

Kf – коэффициент фильтрации, см/сек, м/час, м/сутки;

V – объем профильтровавшейся воды, см3;

t – время фильтрации, с.

Рис. 12. Схема установки для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов.

    - Определение коэффициента фильтрации глинистых грунтов с помощью прибора Б.И.Далматова

Образец грунта (5) помещается в кольцо (1), установленное на фильтрующем днище (6) [9 с.59]. Сверху устанавливается поршень (4) и на него наливается вода до слива в колбу. Для предотвращения образования миниска на уровне сливного от- верстия предусмотрена пластинка (3). Прибор герметично за- крывается крышкой (2). Коэффициент фильтрации определяется по объему профильтровавшейся воды (34).

Рис. 13. Схема прибора Б. И. Далматова

    - Определение коэффициента фильтрации с помощью компрессионно-фильтрационного прибора

Рис. 14. Схема компрессионно-фильтрационного прибора: 1 – грунт; 2 – поршень; 3 – вода; 4 – пьезометр

Способ, при котором коэффициент фильтрации определяет- ся по величине падения столба воды в пьезометре [10 с.25]:

| K   al f At | (35) |
| --- | --- |

где φ – коэффициент, зависящий от величины падения стол- ба воды в трубке (S), определяемый по графику или формуле.

|    ln1 S     H0  | (36) |
| --- | --- |
| H0  H2  H1 | (37) |

a – площадь поперечного сечения трубки (пьезометра), см2

    - Полевые испытания

Метод налива воды в шурф (метод А. К. Болдырева) [10 с.25].

Рис. 15.Схема установки для определения коэффициента фильтрации грунтов методом А. К. Болдырева

Сущность метода заключается в наблюдении за скоростью

расхода воды из шурфа ляется как:

V . Коэффициент фильтрации опреде-

| K  V f A  i k | (38) |
| --- | --- |

где V – скорость расхода воды из шурфа, см3/мин, м3/сут;

Ак – площадь кольца ( в шурфе ), м2

i – гидравлический градиент, i = 1

Многочисленные опыты по фильтрации воды в песчаных грунтах подтверждают полную справедливость закона Дарси (рис.16. кривая 1). Вместе с тем опыты с глинистыми грунтами показывают систематическое отклонение от этого закона (кри- вая 2). Так, в глинистых грунтах, особенно плотных, при отно- сительно небольших значениях градиента напора фильтрации может не возникать (начальный участок кривой 2). Увеличение градиента приводит к постепенному, очень медленному разви- тию фильтрации. Наконец, при некоторых значениях гидравли- ческого градиента устанавливается постоянный режим фильтра- ции [1 с. 99].

Рис. 16. Зависимость скорости фильтрации от градиента напора

|   k'i  i0  | (39) |
| --- | --- |

Закон ламинарной фильтрации для глинистых грунтов при- нимают в виде

где k' – коэффициент фильтрации глинистого грунта, опре- деляемый в интервале зависимости между точками а и б;

i0 – начальный градиент напора, т. е. участок на оси i, отсе-

каемый продолжением отрезка прямой аб до пересечения с этой осью.

как извлечение образца грунта из скважины или шурфа сопро- вождается уменьшением напряжений в скелете образца грунта и снижением до нуля давления в поровой воде (при отборе образ- ца грунта ниже уровня подземных вод). Поэтому фактически компрессионные испытания проводятся с образцами грунта час- тично нарушенной структуры, что ведет к занижению значения модуля деформации [9 с.53]. По этой причине модуль деформа- ции лучше определять в полевых условиях.

Испытание статической нагрузкой

На дно шурфа (1) устанавливают штамп (4), к платформе (3) прикладывают ступенями нагрузку (2) и фиксируют осадку грунта (рис.9).

Рис. 9. Схема испытания грунта статической нагрузкой

Модуль деформации определяют по формуле Шлейхера

| Е   d 1 2 P , МПа, S | (29) |
| --- | --- |

где  – коэффициент, для круглых штампов равен 0,8;

d – диаметр штампа, мм;

 – коэффициент Пуассона

|   x   y z z | (30) |
| --- | --- |

По результатам исследования строится кривая штамповых испытаний (рис.10).

Рис. 10. Кривая штамповых испытаний

При помощи прессиометра

Рис. 11. Схема прессиометра

В скважину (1) опускают цилиндрический резиновый бал- лон, заполненный жидкостью, т. е. прессиометр (2) (рис.11). Давление жидкости в баллоне увеличивают, оно передается на стенки скважины и уплотняет окружающий грунт. С помощью датчиков фиксируется давление и деформация грунта.

| Е  P  1  νd S 0 | (31) |
| --- | --- |

Применяется только для изотропных грунтов.