  - Сопротивление грунтов сдвигу Закон Кулона

Рис. 17. Воздействие нормальных и касательных напряжений на грунт в основании сооружений

Грунты в основании сооружений испытывают воздействие не только нормальных (сжимающих) напряжений σ, но и каса- тельных (сдвигающих напряжений) – τ.

Предельное значение касательных напряжений τ, при кото- рых начинается разрушение грунта, называется сопротивлени- ем сдвигу.

    - Испытание грунтов на прямой сдвиг в сдвиговом приборе

Рис. 18. Схема сдвигового прибора

Образец грунта (1) помещают в сдвиговой прибор с площа- дью поперечного сечения A, состоящий из нижней неподвижной обоймы (4) и верхней подвижной (3). Грунт укладывается между зубчатыми фильтрующими пластинами (2) и к нему приклады- вается сила N. При этом в грунте возникают нормальные (сжи- мающие) напряжения.

|   N A | (40) |
| --- | --- |

При σ=const прикладывается сдвигающее усилие T, в ре- зультате чего в некоторой плоскости (5) в грунте возникают ка- сательные (сдвигающие) напряжения τ.

|   T A | (41) |
| --- | --- |

При τ = τпред происходит сдвиг грунта в плоскости 5. τпред на- зывается сопротивлением грунтов сдвигу. По результатам ис- пытаний строятся графики.

Т а б л и ц а 9

Законы Кулона

| Несвязные (песчаные) | Связные (глинистые) |
| --- | --- |
| Закон Кулона для песчаных грунтов    tg  tg   f    f | Закон Кулона для глинистых грунтов   c   tg    c   f |

φ – угол внутреннего трения грунта, град;

f – коэффициент внутреннего трения грунта;

с – удельное сцепление грунта, КПа;

ре – давление связности, КПа;

    - Испытание грунтов на трехосное сжатие в стабилометре

С целью приближения лабораторных условий к естествен- ным используют прибор для трехосного сжатия стабилометр.

Рис. 19.Схема стабилометра

Образец грунта (1) в резиновой оболочке (2) помещают в колбу с жидкостью (3) и при помощи поршня (5) к нему прикла- дывают силу N.

Рис. 20. Всестороннее сжатие образца грунта при испытании в стабилометре

Образец грунта подвергается всестороннему сжатию. Дав- ление сооружений имитируется силой N, давление соседних грунтов – давлением жидкости в колбе.

Опыт проводят на 3-х образцах

2

1 опыт: '

 '

 '

3

1

2 опыт: ''  ''  ''

2	3	1

3 опыт: '''  '''  '''

2	3	1

Рис. 21. Круги Мора

    - Испытание грунтов на срез с помощью

крыльчатки.

При проектировании ответственных сооружений норматив- ные документы предписывают наряду с лабораторными прово- дить и полевые испытания грунтов в условиях природного зале- гания. Одним из полевых методов является испытание грунтов на срез с помощью клрыльчатки.

Рис. 22. Схема испытания грунта с помощью крыльчатки.

Через скважину (1) в грунт погружается крыльчатка (2). С помощью штанги (3) и вращательного устройства (4) она приво- дится в движение. Фиксируют максимальный крутящий момент Mmax.

|   М max B | (42) |
| --- | --- |

В – постоянная крыльчатки ( берется из паспорта прибора или рассчитывается по формуле ).

| B  d 2 h  d  1   2  3h  | (43) |
| --- | --- |

    - Испытание грунтов на сдвиг вдавливанием штампов

Н. А. Цытовичем был предложен метод шариковой пробы для определения сцепления связных грунтов.

Рис.23. Схема испытания грунтов шариковым штампом

| с  0,18 F dS | (44) |
| --- | --- |

Метод шариковой пробы удобен для определения изменения прочностных свойств грунтов, в зависимости от времени дейст- вия нагрузки [1 с. 115]. Используется для грунтов с известным углом внутреннего трения φ.

Методы глубинного зондирования

Глубинное зондирование основывается на определении со- противления погружению в грунт наконечника зонда.

Статическое: заключается в медленном вдавливании в грунт стандартного зонда [10 с. 16]..

Динамическое: производится путем забивки или ударно- вращательного погружения в грунт зонда с коническим нако- нечником.

Статическое зондирование

Рис. 24. График испытания грунтов при статическом зондировании

| q  N s A | (45) |
| --- | --- |

где qs – удельное сопротивление погружению конуса зон- да, МПа;

А – площадь штампа, см2;

Е = 3qs – для песчаных грунтов;

Е = 7qs – для глинистых грунтов;

| tg  0,045qs  0,26 | (46) |
| --- | --- |
| c  0,011qs  0,125 | (47) |

Динамическое зондирование

Рис. 25. График испытания грунтов при динамическом зондировании

Условное динамическое сопротивление определится:

| q  ξ An d h | (48) |
| --- | --- |

где А – удельная энергия зондирования, Н/см;

n – количество ударов молота в залоге;

h – глубина погружения зонда, см;

| E  mqd | (49) |
| --- | --- |

ξ – коэффициент учитывающий потерю энергии при ударе молота о наковальню и на трение штанг о грунт

m – коэффициент, определяемый по таблице.

    - Расчетно-графическая работа №1

Задание – рассчитать деформационные и прочностные ха- рактеристики грунта по результатам испытаний в стабилометре [11 с. 29].

Исходные данные:

Т а б л и ц а 10

| (1 )i , кПа | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 33 0 | 350 | 38 0 | 400 | 42 0 | 43 0 | 450 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1)i | 0 | 0,00 1 | 0,00 8 | 0,01 5 | 0,02 2 | 0,03 0 | 0,03 9 | - | 0,05 1 | - | 0,07 6 | - | - | 0,12 0 |
| (3 )i , кПа | 1 0 | 32 | 55 | 77 | 100 | 127 | 145 | - | 150 | - | 150 | - | - | 150 |

Т а б л и ц а 11

| Значения ( p ) и ( p )i , полученные при разрушении образцов грунта 3 i 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец № 1 |  | Образец № 2 |  | Образец № 3 |  | Образец № 4 |  |
| ( p ) 3 1 | ( p )1 1 | ( p )2 3 | ( p )2 1 | ( p )3 3 | ( p )3 1 | ( p ) 4 3 | ( p )4 1 |
| 20 | 210 | 70 | 310 | 150 | 450 | 220 | 570 |

Образец грунта нагружается вертикальным давлением σ1

сначала в режиме компрессии при закрытом кране 8 гидравличе- ской камеры 5 (рис. 26), затем в режиме разрушения – до полу-





1

3

чения предельных значений вертикального	p и бокового	p

давлений (рис. 27); в процессе нагружения регистрируются бо-

ковое давление 3

и вертикальные деформации образца

h ;

затем вычисляются относительные вертикальные деформации

1  h / h , где h – начальная высота образца (120–150 мм).

Рис. 26. Схема стабилометра:

1 – образец в оболочке; 2 – поршень; 3 – фланец; 4 – цилиндр; 5 – монометр; 6 – гидравлическая камера; 7 – база прибора; 8 – кран регулятора бокового давления

| а | б |
| --- | --- |

Рис. 27. Схема напряженного состояния образца грунта:

а – стадия линейных перемещений; б – состояние предельного равновесия

- Для построения графиков

1  f (1) и

3  f (1)

и вы-

числения деформационных характеристик – модуля деформации E и коэффициента Пуассона  принимаем исходные данные по табл. 10, относящиеся к испытанию одного из образцов серии (образца № 3); для вычисления прочностных характеристик – удельного сцепления c и угла внутреннего трения  принима-

ем по табл. 11 предельные значения

( p )   и ( p ) , полученные

1   i	3 i

при разрушении серии из четырех образцов (рис 28, 29).

- Вычисления деформационных характеристик по результа- там испытания образца № 3 (по табл. 10) в режиме компрессии

для	линейных	участков	графиков (см. рис. 28):

1  f (1), 3  f (1)

E = 7,709 МПа = 7709 кПа; v = 1,17

Рис. 28. График 1  f (1 ), 3  f (1 )

с = 65 кПа = 0,065 МПа; tg φ = 0,3; φ = 16°41´

Рис. 29. Круги Моры и их огибающая τ = ƒ(σ)

Коэффициент бокового давления  :

  3  135  0,54;

1	250

3  135кПа; 1  250 кПа.

Коэффициент Пуассона  :

 	

1  

	0,54

1  0,54

 0,35.

Компрессионный модуль деформации образуя формулу (25):

Eк вычисляем, пре-

к

Е   3  

1

135

0,038

 2,17  3552,6  2,17 

где 1  0,038;

 7709,2кПа  7,709 МПа,

– коэффициент, учитывающий невозможность

бокового расширения:

  1  2

1  

 1  (0,35)2

1  0,35

 0,88 

0,65

1,35.

Полевой модуль деформации En :

Еn  Ек  m  7,709 3,39  26,13 МПа,

где m – корректирующий коэффициент:

m  2 

e

2

0,59

 3,39,

e  0,59 – коэффициент пористости.

  - Вычисление прочностных характеристик с и  по пре-

3

1

дельным значениям рии образцов грунта:

 p и

 p , полученным при разрушении се-

- Графически – построение серии предельных кругов на-

пряжений Мора и их линейной огибающей   f ().

- Аналитически	–	методом	наименьших	квадратов (табл.12).

В соответствии с законом Кулона – Мора:

|    tg2  45     2c  tg 45    1 3  2   2      | (50) |
| --- | --- |

Экспериментальные точки должны группироваться около прямой

| 1  3  a  b | (51) |
| --- | --- |
| где a  tg2  45    , b  2c  tg  45    ,  2   2      | (52) |
| тогда tg   (a 1) , c  b 2  a 2  a | (53) |

Т а б л и ц а 12

Определение параметров a и b прямой методом наименьших квадратов

| i |  p , кПа 3 | ( p ) 2 3 |  p , кПа 1 |  p  p 3 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 400 | 210 | 4200 |
| 2 | 70 | 4900 | 310 | 21 700 |
| 3 | 150 | 22 500 | 450 | 67 500 |
| 4 | 220 | 48 400 | 570 | 125 400 |
| n  4 | p  460 3 | (p )2  76 200 3 | p  1 540 1 | p p  218800 3 1 |

n   p  p   p   p

a 	3	1	1	3 

3

3

n  ( p )2  ( p )2

 4  2188001540 460  166800  1,789,

4  76 200 (460)2

93 200

b  1   p  a   p  1  (15401,789 460)  179,265,

n	1

a 1

2    a

1,789 1

2  1,789

tg  	

3	4

 0,789 2 1,34

 0,29,   1610' 16,

2    a

c 	b	

 179,265  67,013 67 кПа;

179,265

2  1,789

2,68

a  1,789; b  179,3; tg   0,29;   16; c  67кПа.

В ы в о д: аналитическим методом были получены следую- щие результаты: tg  0,29,  16, c  67 кПа = 0,067 МПа.

За окончательный результат принимаем данные, получен- ные аналитически, так как этот метод вычисления более точный. Для выполнения расчетно-графической работы исходные данные необходимо взять из таблиц 13 и 14. В таблице 13 дан- ные выбираются по первой букве фамилии студента, в таблице

14 – по второй букве фамилии.

Таблица 13

Т а б л и ц а 14

Исходные данные для вычисления прочностных характеристик

| Первая буква фамилии | Значения ( p )i и ( p )i , кПа, полученные при разрушении образцов 3 1 грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обр. № 1 |  | обр. № 2 |  | обр. № 3 |  | обр. № 4 |  |
|  | ( p )1 3 | ( p )1 1 | ( p ) 2 3 | ( p ) 2 1 | ( p )3 3 | ( p )3 1 | ( p ) 4 3 | ( p ) 4 1 |
| АБВГ | 60 | 260 | 90 | 320 | 130 | 420 | 160 | 510 |
| ДЖЗИ | 20 | 160 | 50 | 250 | 100 | 330 | 150 | 450 |
| КЛМН | 20 | 200 | 80 | 310 | 120 | 400 | 180 | 500 |
| ОПРС | 20 | 220 | 80 | 320 | 130 | 430 | 190 | 490 |
| ТУФХ | 30 | 160 | 100 | 280 | 160 | 380 | 230 | 490 |
| ЦЧШЩ | 30 | 180 | 90 | 270 | 160 | 380 | 240 | 480 |
| ЭЮЯ | 50 | 205 | 110 | 310 | 165 | 400 | 220 | 480 |