МЕТАЛЛУРГИЯ СТАЛИ

Железные руды и флюсы. Исходным металлом для производства стали, является доменный чугун, получаемый в доменной печи, путем переработки железных руд. сущность  процесса получения чугуна в доменной печи заключается в восстановлении железа на руды печными газами и в отделении посторонних примесей от металла путем превращения их в легкоплавкий шлак при помощи флюсов. Восстановленной в домне железо науглероживается и, превращаясь чугун стекает вниз и скапливается на дне печи. Шлак же, как более легкий, располагается сверху чугуна. Периодически металл и шлак выпускается из печи.

Характеристика руд. Руды, содержащие свыше 50% железа, считаются богатыми, содержащие до 50% железа – бедными.

Основная часть руды представляет собой химическое соединение железа с кислородом. Кроме окислов железа руды содержат также пустую породу, состоящую из ряда окислов других металлов ц других примесей. В зависимости от природы окислов железа различают следующие основные виды железных руд.

1. Магнитные железняки - содержащие магнитную окись железа Fе3О4 и получившие название вследствие своих магнитных свойств. Эти руды обычно содержат большое количество железа, имеют черный цвет. плотное сложение и трудно восстановимы. Встречаются как и чистом виде, так и

с примесями серы – в виде железного колчедана (пирита) н фосфора – в  виде апатита. Пустая порода магнитных железняков кремнистая или глиноземистая.

2. Красные железняки – содержащие безводную окись железа Fе2О3,  являются основными железными рудами по мощности месторождений и по количеству выплавляемого из них чугуна. По содержанию железа (50-65%) относятся к богатым рудам. Цвет красного железняка – красный.

3. Бурые железняки – содержащие водную окись железа Fе2О33Н2О, наиболее распространены; встречаются в различных видах, в зависимости от происхождения. Бурые железняки являются бедными рудами, но по восстановимости и они значительно выше красных и магнитных железняков. Вредные примеси попадают в руду с железным колчеданом, свинцовым блеском (содержащим серу) н апатитом (содержащим фосфор).

Флюсы. Для отделения от расплавленного металла, пустую породу надо перевести в жидкое состояние. Вещества, вводимые а печь для понижения температуры плавления пустой породы и химического их связывания, называются флюсами. Сплавляясь с этими примесями, флюсы образуют шлаки.

В мартеновском производстве применяются в качестве флюсов известняка кварцевый песок, плавиковый шпат и боксит. Плавиковый шпат  содержит 85—95% фтористого кальция – СаF2 и обладает свойством превращать густой шлак в жидкотекучий.

Требования, предъявляемые к руде. Идущая в переработку руда должна иметь: определенный химический состав и размеры кусков, не выходящие из заданных пределов.

Химический состав руды необходимо знать для расчета шихты. Размеры кусков руды имеют большое значение, потому что в слишком крупных кусках руда очень медленно восстанавливается в доменной печи, а в слишком мелких (пылеватая) – частью выносится из печи и теряется бесполезно, частью остается в печи и нарушает правильный ход процесса.

Для подготовки руды, которая по содержанию железа и вредных примесей может идти в плавку, применяют: 1) сортировку на классы по химическому составу; 2) дробление крупных кусков; 3) сортировку на два (или три) класса по величине кусков я отсев мелочи; 4) агломерацию (окускование) мелочи.

Для руды. непосредственная переплавка которой неэкономична или дает чугун с повышенным содержанием вредных примесей, кроме процессов, указанных выше, применяют еще обогащение различными способами.

Сортировка и дробление руды. Сортировка руды на классы по химическому составу начинается на руднике и завершается на особых сортировочных пунктах. Сортировка дает возможность доставлять на заводы однородную руду.

Дробление руды производиться на дробилках различного устройства. Широко распространены щековые дробилки. Рабочим органом у них являются две щеки: неподвижная и подвижная. Подвижная щека попеременно сближается с неподвижной и отходит от нее. В пространстве между щеками забрасывается руда. Величина получаемых кусков зависит от расстояния между щеками.

Сортировка руды по величине кусков производиться на грохотах. Грохоты располагаются горизонтально или наклонно и работают при непрерывном сотрясении в продольном или поперечном направлении.

Агломерация руды. Мелкая железная руда, поступающая с дробильной фабрики, смешивается с колошниковой пылью и некоторым количеством топлива. Смесь увлажняется и загружается в аппарат для спекания слоем толщиной в 150—300 мм. Через этот слой эксгаустерами просасывается сверху вниз воздух. Одновременно масса с поверхности зажигается специальными горелками. Мелкие частицы топлива загораются и температура спекаемой массы достигает 1200—1250°. Пустая порода, кремнезем, начинает соединяться (шлаковаться) с закисью железа. Получающийся силикат (фаялит), расплавляясь, спекает кусочки руды и дает прочный пористый агломерат. Готовый агломерат проходит черен сортировку. Мелочь размером меньше 6 мм в поперечнике (возврат) подается обратно на агломерацию.

Путем агломерации можно также добиться удаления из руды ряда вредных примесей. Например, мышьяк при агломерации удаляется на 60-70%, свиней – полностью, цинк на 50-60%, сера – на 80-90%.

Обогащение руды. Процесс обогащения состоит из ряда последовательных операций, включающих:

1) мокрое обогащение;

2) магнитное обогащение.

Мокрое обогащение заключается в промывании раздробленной руды водой и применимо, преимущественно, к рудам, содержащим глинистую пустую породу. Магнитное обогащение основано на том, что разные тела обладают различной магнитной проницаемостью. Из железных руд довольно большой магнитной проницаемостью обладает магнитный железняк; пустая же порода немагнитна. Измельченную руду заставляют двигаться в магнитном поле магнитного сепаратора. Куски магнитного железняка под действием силы поля отклоняются от своего пути и образуют один поток, а частицы пустой породы не изменяют направления своего движения и образуют второй поток.

Топливо

Классификация топлива. Основными видами топлива являются следующие:

1. Твердое топливо: а) каменный уголь,  антрацит,  горючие сланцы; б) искусственные – древесный уголь, каменноугольный кокс, нефтяной кокс, угольные брикеты, термоантрацит, пылевидное (пылеугольное) топливо.

2. Жидкое топливо: а) естественное – нефть; 6) искусственное – мазут, керосин, бензин, спирты и смолы.

3. Газообразное топливо: а) естественное - природный газ; б) искусственное – светильный, коксовальный, доменный. генераторный и другие газы.

Состав топлива. Различают горючую и негорючую части топлива. В состав горючей части твердого топлива входят углерод, водород и сера.

В состав негорючей части твердого топлива входят: зола, вода часть серы, находящаяся в виде сернокислых соединений (т. е. уже окисленная сера, не участвующая в реакция горения топлива). В газовом топливе негорючую часть составляют: углекислота, сернистый газ, азот. кислород и вода.

Важнейшей характеристикой топлива является его теплотворная способность  (калорийность), т, е. количество теплоты в килограмм-калориях, выделяющееся при полном сгорании 1 кг твердого или жидкого топлива или 1 м3 газообразного топлива.