Доменное производство

Устройство доменной печи. Для получения железа необходимо восстановить его из окислов и отделить от пустой породы руды. В результате процесса, происходящего  в доменной печи, получается чугун, из которого затем различными способами приготовляют сталь и железо.

В доменную печь сверху загружают:  руду, топливо и флюсы (известь, доломит), служащие для ошлаковывания пустой породы. Количества составных частей шихты зависят от характера руды и вида готового  продукта доменного процесса – доменного чугуна.

Верхняя часть доменной печи  называется колошником. Колошник имеет насыпной аппарат, через который загружается шихта. К колошнику прикреплены газоотводные трубы, через которые отводится из доменной печи колошниковый газ. Вниз от колошниковой части идет самая большая часть доменной печи, называемая шахтой. Шахта часто оканчивается внизу цилиндрическим распаром (самое широкое место печи), Под распаром находятся заплечики. Нижняя часть печи называется горном.

В верхней части горна расположены фурменные отверстия, через которые в доменную печь поступает из воздухопровода  воздушное дутье; эта плоскость называется фурменной плоскостью. Ниже расположена шлаковая летка, через которую выпускается из печи расплавленный шлак. В самой нижней части печи находится чугунная летка, через которую выпускается из печи чугун. Дно или под горна называется лещадью.

Предварительно нагретое дутье поступает в печь через фурмы. В фурменной зоне, где горит кокс, развивается температура до 1700—1900°. Образующиеся при горении горячие газы поднимаются вверх, а навстречу им опускаются материалы, составляющие шихту, которые при этом постепенно подогреваются. Благодаря этому в доменной печи достигается более полное использование теплоты, полученной при сжигании топлива.

Нагрев дутья в доменном производстве осуществляется при помощи воздухонагревательных  аппаратов. Регенератор имеет толстый железный клепаный кожух с верхом в виде купола и выложен внутри огнеупорным кирпичом. Насадка представляет собой решетчатую кирпичную кладку, которая аккумулирует тепло при нагреве, и потом отдает это тепло дутью, проходящему через регенератор. Регенератор работает попеременно на газе и воздушном дутье.

Доменную печь загружают сначала коксом, а затем послойно агломератом и коксом. Агломерат – это определенным образом подготовленная руда, спеченная с флюсом. Горение и необходимая для выплавки чугуна температура поддерживаются вдуванием в горн подогретого воздуха или кислорода. Последний поступает в кольцевую трубу, расположенную вокруг нижней части печи, а из нее по изогнутым трубкам через фурмы в горн. В горне кокс сгорает, образуя СО2, который, поднимаясь вверх и проходя сквозь слои наколенного кокса, взаимодействует с ним и образует СО. Образовавшийся оксид углерода и восстанавливает большую часть руды, переходя снова в СО2.

Процесс восстановления руды происходит главным образом в верхней части шахты. Его можно выразить суммарным уравнением:

Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2

Пустую породу в руде образуют, главным образом диоксид кремния SiO2.

SiO2 – тугоплавкое вещество. Для превращения тугоплавких примесей в более легкоплавкие соединения к руде добавляются флюс . Обычно в качестве флюса  используют  CaCО3.  При  взаимодействии его с SiO2  образуется  CaSiO3, легко  отделяющийся в виде шлака.

При восстановлении руды железо получается в твердом состоянии. Постепенно оно опускается в более горячую часть печи – распар - и растворяет в себе углерод; образуется чугун. Последний плавится и стекает в нижнюю часть горна, а жидкие шлаки собираются на поверхности чугуна, предохраняя его от окисления. Чугун и шлаки выпускают по мере накопления через особые отверстия, забитые в остальное время глиной.

Выходящие из отверстия печи газы содержат до 25% СО. Их сжигают в особых аппаратах-кауперах, предназначенных для предварительного нагревания  вдуваемого в печь воздуха. Доменная печь работает непрерывно. По мере того  как верхние слои руды и кокса опускаются, в печь добавляют новые их порции. Смесь руды и кокса доставляется подъемниками  на верхнюю площадку печи и загружается в чугунную воронку, закрытую снизу колошниковым затвором. При опускании затвора смесь попадает в печь. Работа печи продолжается в течение нескольких лет, пока печь не потребует капитального ремонта.

Продукты плавки. В доменной печи чугун получается следующих сортов: 1) литейный; 2) передельный и 3) специальный.

Литейный чугун. Литейный чугун предназначается для получения чугунного литья после переплавки в вагранках или в других печах.

Литейный чугун сравнительно мягкий, в изломе имеет серый цвет. Он содержит 2—4% Si, а когда в чугуне много кремния, то углерод в нем находится в виде мелких пластинок графита, что и придает чугуну серый цвет излома. Содержание марганца в литейном чугуне невелико (0,6—1,25%). Литейный чугун, особенно при повышенном количестве фосфора (0,4—1,2%), хорошо заполняет формы и легко обрабатывается на станках. Литейные чугуны, содержащие мало фосфора (менее 0,1%), называются гематитами.

Передельный чугун. Передельный чугун получает название в зависимости от того, каким способом он переделывается в сталь (мартеновский, томасовскнй, бессемеровский).

Мартеновский чугун имеет разнообразный состав по содержанию марганца, кремния, фосфора и серы.

Бессемеровский чугун должен содержать мало серы (до 0.06%) и не более 0,07% фосфора. Марганца в этом чугуне желательно иметь 0,8—1%. Наибольшее значение в бессемеровском чугуне имеет кремнии; его должно быть 1,0—1,5%. Для малых конвертеров, в которых приготовляется сталь для фасонного литья, кремния должно быть до 2%.

Томасовский чугун должен содержать фосфора около 1,8—2,6%. Во избежание разъедания доломитовой набойки, томасовский чугун не должен содержать кремния более 0,8%; лучшие томасовские чугуны обычно содержат 0,2—0,5%. Содержание марганца не должно превышать 1,5%. Содержание серы должно быть возможно более низким, так как в томасовском процессе сера удаляется с трудом.

Специальные чугуны. Ферросилиций – чугун с содержанием 8—14% Si. Так как он применяется главным образом в сталелитейном производстве для расселения стали, то должен содержать не более 0,18-0,22% Р.

Зеркальный  чугун  изготовляется с  содержанием 10-22 Мn. Применяется главным образом, для получения рельсового металла.

Силикошпигель – чугун с содержанием 9—12% Si и 18—24% Мn -  представляет собой сплав ферросилиция и ферромарганца. Применяется при плавке в качестве предварительного раскислителя для получения специальных сортов стали.

Ферромарганец    (железо - марганец)     содержит 76—82% Мn. Служит раскислителем при получении стали.