Классификация металлургических процессов

Все используемые при производстве цветных металлов процессы делят на две группы: пиро- и гидрометаллургические.

Пирометаллургические процессы проводятся при высоких температурах чаще всего с полным и реже с частичным расплавлением перерабатываемых материалов, гидрометаллургические – в водных средах при температурах до 300°С. Выделяемые иногда в отдельную группу электро-металлургические процессы могут быть как пиро-, так и гидрометаллургическими. Отличительной особенностью этих процессов является использование электроэнергии в качестве движущей энергетической силы для их протекания. Выделение их в самостоятельную группу с этой точки зрения не оправдано.

Пирометаллургические процессы

Пирометаллургические процессы по характеру поведения участвующих в процессе компонентов и их конечным результатам делят на три группы: обжиг, плавка и дистилляция.

Обжиг – пирометаллургический процесс, проводимый при температурах 500…1200°С с целью изменения химического или фазового состава перерабатываемого сырья. За исключением обжига со спеканием обжиговые процессы являются твердо фазовыми.

В цветной металлургии наиболее часто применяют следующие виды обжига:

1. Кальцинирующий (прокалку). Его применяют для термического разложения (диссоциации) неустойчивых химических соединений (чаще всего гидроксидов и карбонатов) путем нагрева до определенных температур. В общем виде этот вид обжига описывается следующими уравнениями:

Me(OH)3 → Me2O3 + H2O;

Me CO3 → Me + CO2.

2. Окислительный обжиг проводят для подготовительной обработки сульфидных руд и концентратов с целью частичного или полного перевода сульфидов в оксиды

2MeS + 3O2 = 2MeO + 2SO2.

Разновидностью окислительного обжига является сульфатирующий обжиг:

MeS + 2O2 = MeSO4.

К окислительному процессу относится и агломерирующий обжиг (обжиг со спеканием) сульфидных материалов. Этот вид обжига имеет целью одновременно с окислением спечь материал. Спекание происходит за счет образования некоторого количества жидкой фазы, которая при застывании сваривает тугоплавкие мелкие частицы в кусковый пористый продукт – агломерат.

3. Хлорирующий обжиг проводят с целью перевода оксидов или сульфидов в водорастворимые или летучие хлориды.

В цветной металлургии находят применение также восстановительный и фторирующий обжиги.

Плавка – пирометаллургический процесс, проводимый при температурах, обеспечивающих в большинстве случаев полное расплавление перерабатываемого материала. Различают две разновидности плавок – рудные и рафинировочные.

По характеру протекающих основных химических процессов рудные плавки делят на следующие виды:

1. Восстановительная плавка – самый старый способ получения металлов из руд. Сущность ее заключается в получении металла за счет восстановления его оксидных соединений углеродистыми восстановителями и перевода пустой породы в шлак (сплав оксидов). В общем виде плавка описывается следующей схемой: (MeO, SiO2, CaO, Fe2O3)+C+O2, N2 → Me+(SiO2, CaO, FeO)+CO2, N2

В цветной металлургии восстановительную плавку применяют при производстве, например, свинца и олова.

2. Плавку на штейн применяют при переработке руд некоторых тяжелых цветных металлов с переводом извлекаемых металлов в полупродукт, называемый штейном (сплав сульфидов). Кроме штейна при плавке получают шлак, концентрирующий в себе оксиды руды флюсов.

Плавку на штейн можно проводить в нейтральной, восстановительной или окислительной атмосферах. При плавке в окислительных условиях за счет окисления части сульфидов железа и перевода его оксидов в шлак штейны получаются с большей концентрацией (содержанием) извлекаемого металла. Такую плавку часто называют концентрационной.

Концентрационная плавка на штейне медных руд или концентратов происходит по схеме:

(CuFeS2, FeS2, SiO2, CaO)+(SiO2, CaO)+(O2, N2) → (Cu2S, FeS)+

+(FeO, SiO2 – руда или концентрат, CaO)+(SO2, N2).

Все разновидности плавки на штейн широко применяют при получении меди и никеля.

3. Электролиз расплавленных солей проводят при воздействии постоянного тока на расплавы оксидов или хлоридов, получающихся плавкой перерабатываемого сырья непосредственно в электролизере.

Процесс электролиза расплавов описывается следующей схемой:

Электролитическая диссоциация расплава

MeO(MeCl2) → Me2+ + O2-(2Cl-);

Катодный процесс Me2+ + 2e → Me;

Анодный процесс O2- - 2e → O2↑ или 2Cl- - 2e → Cl2↑.

В результате на катоде выделяется металл в жидком или твердом состоянии, а на аноде – газ.

Электролиз расплавленных солей можно применить для получения практически любого металла, но вследствие относительной дороговизны этот способ находит применение только тогда, когда другие, более дешёвые виды плавок не могут быть использованы.

Электролиз расплавов широко применяют для получения алюминия, магния и ряда других легких и редких металлов.

4. Металлотермическая плавка используется при получении трудновосстановимых металлов, склонных в случае применения углеродистых восстановителей к образованию карбидов MexC,  придающих металлам хрупкость.

В основе этой плавке лежит принцип вытеснения одного металла из его соединений другим, более активным:

Me`O(Me`Cl2)+Me``→Me`+Me``O(Me``Cl2).

Металлотермический способ используют при получении ряда легких и редких металлов.

5. Реакционная плавка основана на получении металлов за счет взаимодействия их сульфидов с оксидами, присутствующими в перерабатываемом сырье одновременно: 2MeO+MeS→3Me+SO2.

По методу реакционной плавки получается черновая медь при конвертировании медных штейнов и свинец.

Рафинировочные плавки проводят с целью очистки полученных черновых металлов от примесей. В основе их лежат различия в физико-химических свойствах рафинировочных плавок. Наиболее часто применяют окислительное и ликвидационное рафинирования.

В основе окислительного (огневого) рафинирования лежит принцип перевода примеси, обладающей большим сродством к кислороду по сравнению с основным металлом, в шлак путем окислительной обработки расплава. Типичным примером такого процесса являются огневое рафинирование меди. Ликвидационное рафинирование основано на образовании и разделении по плотности (ликвидации) двух фаз, одна из которых является рафинируемым металлом. Примесь при этом должна концентрироваться в другой фазе, нерастворимой в основном металле. В зависимости от плотности примесьсодержащая фаза будет всплывать на поверхность или погружаться на дно расплава. Образование второй фазы является следствием снижения растворимости примеси в рафинируемом металле при его медленном охлаждении. При ликвидации одна из фаз должна быть жидкой, а вторая может быть как жидкой, так и твердой. Ликвационное рафинирование широко использует в металлургии свинца.

Кроме рассмотренных методов пирометаллургического рафинирования, при очистке некоторых цветных металлов используют сульфидирующее, хлорное и иодидное рафинирование в металле химические соединения. При глубокой очистке некоторых металлов иногда применяют метод зонной перекристаллизации – зонную плавку и другие способы.

Дистилляция – процесс испарения (возгонки) вещества при температуре, несколько превышающей точку его кипения, позволяющий разделять компоненты обрабатываемого металла в зависимости от их летучести. Дистилляционные процессы могут быть использованы как для первичной переработке рудного сырья, так и для удаления легколетучих примесей при рафинировании металлов или разделении металлических сплавов. Дистилляция с целью рафинирования называется ректификацией.

Дистилляционные процессы до недавнего времени широко использовались в металлургии цинка и применяются при получении ряда редких и легких металлов.

Гидрометаллургические процессы

Гидрометаллургические процессы находят применение в промышленности или производстве многих цветных металлов. Они проводятся при относительно низких температурах (не выше 300°С) в жидкой, чаще водной среде. Основными разновидностями гидрометаллургических процессов являются процессы выщелачивания, очистки растворов от примесей и осаждения металлов из растворов.

Выщелачивание – процесс перевода извлекаемых компонентов в раствор (растворение) при воздействии на перерабатываемый материал растворителя, часто в присутствии газового реагента – кислорода, водорода и др.

В результате выщелачивания получают два продукта: раствор извлекаемого металла, загрязненный, как правило, примесями, и нерастворенный остаток (кек), состоящий в основном из компонентов пустой породы и труднорастворимых соединений.

В качестве растворителей используют воду, растворы кислот, щелочей или солей. Растворитель должен быть доступным, дешевым и обладать селективным действием по отношению к компонентам обрабатываемого материала, по возможности регенерироваться в ходе технологического процесса.

Очистку растворов от примесей проводят с целью предотвращения их попадания в извлекаемый металл при последующем его осаждении из раствора или вредного воздействия на процесс осаждения.

Для очистки растворов выщелачивания от примесей используют методы их осаждения в виде химических соединений с помощью неорганических или органических реагентов, гидролиз, кристаллизацию или цементацию. При кристаллизации примесь выпадает в осадок при пересыщении раствора одного металла другим, более активным (более электроотрицательным). Примером цементационной очистки могут служить процессы удаления меди из сернокислых растворов цинком или никелем:

CuSO4+Me→Cu+MeSO4.

Осаждение металлов из растворов в свободном состоянии может быть проведено электролизом водных растворов, цементацией или восстановлением газообразными восстановителями под давлением или в форме химических соединений – кристаллизацией и гидролизом.

В гидрометаллургии цветных металлов (особенно при производстве редких и благородных металлов)  все большее распространение приобретают сорбционные (ионообменные) и экстракционные процессы. Применение этих процессов направлено на решение следующих задач:

- Перевод ценного металла из раствора после выщелачивания в другой раствор, более удобный по солевому составу для последующей переработке;

- Концентрирование металлов из разбавленных растворов и пульп;

- Селективное выделение металлов из растворов и очистка их от примесей;

- Выщелачивание, совмещенное сорбцией.

Ионообменные процессы основаны на способности некоторых твёрдых веществ (ионитов) при контакте с растворами поглощать ионы из раствора в обмен на ионы того же знака, входящие в состав ионита.

В качестве ионитов чаще всего используют синтетические высокомолекулярные вещества (смолы), обладающие высокой обменной емкостью (ионообменной способностью), химической стойкостью и механической прочностью.

По знаку заряда обменивающихся ионов различают катиониты и иониты. Существуют также амфотерные иониты – амфолиты, способные одновременно осуществлять как катионный, так и анионный обмен.

В общем виде действие ионообменных смол можно выразить следующими уравнениями;

2RH + K2+ = R2K + 2H2

или 2RCl + A2+ = R2A + 2Cl-,

где R – радикал с фиксированными ионами;

К – катион;

А – анион.

Экстракцией (жидкостной экстракцией) называется процесс извлечения раствора в жидкую органическую фазу, не смешивающуюся с водой. Последующей реэкстракцией из органической фазы экстрагированный металл переводится в другой водный раствор. В качестве экстрагентов используют органические кислоты и их соли, соли аминов и аммониевых оснований, спирты, эфиры и кетоны.