# Лекция 5  Реакционная   плавка

# Теоретические  основы  реакционной  плавки

# При переработке богатых свинцовых концентратов, содержащих боле 65% Pb в шахтной печи, возникает ряд трудностей. При агломерирующем обжиге такого  концентрата образуется большое количество жидкой фазы. В результате частицы шихты обволакиваются плёнкой, что затрудняет осуществление полного обжига. В результате получают плотный, недостаточно обожжённый агломерат. Во избежание этого концентрат проходится разубоживать большим количеством флюсов, что резко удорожает процесс агломерации, из-за снижения производительности агломерационных машин. Кроме того плавка плотного и богатого серой агломерата а шахтной печи сопряжена с большими осложнениями. Для переработки  таких концентратов более рациональным процессом является реакционная плавка.

# Для проведения процесса реакционной плавки концентрат подвергают частичному обжигу с неполным окислением сульфида свинца по реакциям:

# 2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2                     (1.68)

# PbS + 2O2 = PbSO4                         (1.69)

# Образующиеся PbO и PbSO4 вступают в твёрдофазное взаимодействие с неокислившимися частицами сульфида свинца с образованием жидкого металлического свинца по реакциям, на которых основана реакционная плавка

# PbS +2PbO = 3Pb + SO2                          (1.70)

# PbS + PbSO4 = 2Pb + 2SO2                     (1.71)

# Наличие большого количества свинцовых минералов и незначительное количество частиц пустой породы обеспечивают хороший контакт между участниками реакций реакционной плавки, что создаёт необходимые условия для протекания реакции реакционной плавки с достаточной скоростью.

# Присутствие в шихте сульфидов Cu2S, FeS, ZnS, Sb2S3, As2S3 отрицательно сказывается на процессе реакционной плавки.  Наличие этих сульфидов приводит к образованию штейна, в котором растворяется  сульфид свинца. В этом случае  сульфид свинца  не восстанавливается до металлического состояния и не извлекается в черновой свинец, что снижает извлечение свинца в черновой металл. Кроме того жидкий штейн обволакивает частицы шихты, что препятствует контакту между оксидами и сульфидами свинца, а, следовательно, затрудняет процесс реакционной плавки.

# Реакционная плавка может осуществляться в горнах, коротко-барабанных печах и электропечах.

# Горновая  плавка

Для горновой плавки используют  богатые свинцовые концентраты, содержащие 75-78%  Pb.  Шихта для горновой плавки состоит из 60-75%   свинцового концентрата, 20-25% оборотной пыли, 2-8% извести и 3-10-% кокса. Для снижения пылевыноса из агрегата, шихта веред поступлением в горн увлажняется до 9-12%. Шихта загружается в предварительно разогретый горн. Затем в горн подают воздушное дутьё. За счёт сжигания кокса в горне поддерживается температура порядка 750-850оС. Кроме того, кокс обеспечивает дополнительное восстановление оксида свинца до металла. Находящаяся в шихте известь позволяет обеспечивать  поддержание шихты в горне в нерасплавленном, а в тестообразном состоянии. Кислород воздуха окисляет сульфид свинца с поверхности частиц шихты до оксида и сульфата. Поверхностный оксидный и сульфатный слой реагирует с сульфидом свинца, обеспечивая протекание реакций, на которых основана реакционная плавка.

Схематическое устройство горна представлено на рисунке 1.8.

1- станина; 2-ванна жидкого свинца; 3-плита для удаления шлака;                        4- перегребающий механизм; 5- механический перегребатель;                                    6- водоохлаждаемый кессон; 7- вытяжной зонт; 8- воздушный коллектор;

9- фурма для подачи воздушного дутья

Рисунок 1.8 - Схематическое устройство агрегата для горновой плавки

Горн представляет собой чугунный ящик с размерами: длина- 2,0-2,5 м; ширина-0,5 м и высота о,25 м. Ящик устанавливается на металлической станине или кирпичной кладке. Реакционное пространство горна ограничено с тёх сторон водоохлаждаемыми кессонами, а с передней части – шторкой, изготовленной из листовой стали. К передней части горна примыкает плита для выгрузки из печи шлака. Над ящиком установлен вытяжной зонд, соединённый с эксгаустером. На одной из боковых стенок смонтировано  летка для выпуска жидкого свинца. Шихта в горне располагается откосом. Во время плавки она периодически перемешивается с помощью механического перегребателя.

По мере накопления из горна периодически выпускают жидкий свинец, а твёрдый остаток, называемый серым шлаком, сгребают с поверхности жидкой ванны и направляют на переработку. С отходящими газами из горна выносится пыль. Вынос пыли из горна составляет порядка 25-30%. Отходящие газы поступают  в газоход, где оседает грубая пыль. Очистка отходящих газов от тонкой пыли осуществляется в  рукавных фильтрах или электрофильтрах. Пыль содержит порядка 60-70% свинца.  После грануляции она направляется в голову процесса.

Прямое извлечение свинца в черновой свинец невелико и составляет 70-75%. При этом в пыль переходит 20-25%, а в шлак 10-15%. Содержание свинца в сером шлаке составляет порядка 30%. Полное извлечение свинца после переработки пыли и шлака составляет 95-98%. Отходящие газы содержат 5-5% SO2. Они могут быть использованы для производства серной кислоты.

Недостатками горновой плавки являются низкая производительность плавильного агрегата,  слабая механизация процесса плавки, высокие требования к перерабатываемому материалу, низкое прямое извлечение свинца в черновой металл, вредные условия для работы в помещении.

В современных условиях горновая плавка может быть использована как вспомогательный процесс, позволяющий извлечь из богатых свинцовых концентратов часть свинца без больших затрат топлива и флюсов.

Реакционная  плавка  в  короткобарабанных  печах

Перед плавкой в короткобарабанной печи свинцовый концентрат, содержащий порядка 70-80% Pb, подвергают агломерирующему обжигу. Обжиг осуществляется таким образом, чтобы в полученном агломерате  отношение PbO : PbS = 1: 2. Агломерат с добавкой 3-4% кокса загружают непосредственно в предварительно разогретую  печь. Процесс плавки осуществляется при температуре 1200-1250оС. Для поддержания необходимой температуры  в рабочем пространстве печи сжигается углеводородное топливо. В качестве топлива могут быть использованы угольная пыль, мазут или природный газ.

Схематическое устройство печи приведено на рисунке 1.9.

1 – корпус печи; 2 –огнеупорная кладка; 3 -загрузочное окно;

4- окно для сжигания топлива; 5 –боров для отвода отходящих газов;

6- форсунка для сжигания топлива; 7- венец;

8 –отверстие для выпуска жидких продуктов плавки;

9 –бандажное кольцо; 10- опорный ролик

Рисунок 1.9 - Устройство короткобарабанной печи

Печь представляет собой стальной цилиндр, футерованный изнутри огнеупорным высокоглинозёмистым кирпичом. Длина печи составляет 2,4 м, диаметр 2,4 м. Внутренний объём печи составляет порядка 10 м3. Глубина ванны плавления составляет 0,8 м. В одной из торцевых стен печи имеется отверстие, закрываемое крышкой, которое служит для загрузки шихты в печь. В отверстии противоположной стенки печи установлена пылеугольная горелка или мазутная форсунка. Через это же отверстие удаляют из печи и отходящие газы.

После загрузки печи и подачи дутья печь приводят во вращательное движение, что способствует хорошему контакту частиц шихты и продуктов плавки. Скорость вращения печи составляет 0,5-1,0 об/мин.

Через 1,5-2,0 часа завершаются все процессы реакционной плавки. Жидкими продуктами плавки являются черновой свинец и шлак. Вращение печи прекращают и в течение часа продукты плавки разделяются и отстаиваются. После разделения и отстаивания черновой  свинец и шлак раздельно выпускают из печи. Общая продолжительность плавки составляет 3-4 часа. Печь работает в периодическом режиме. За один цикл получают 4-5 т свинца.

Прямое извлечение свинца в черновой металл составляет 80-88%.В пыль переходит порядка 6-8% свинца, а 4-12% свинца переходит в шлак. Шлак направляют на переработку  в восстановительную шахтную плавку, а пыль на процесс агломерации. Общее извлечение свинца после переработки шлака и пыли составляет 97-98%.

Недостатками плавки в короткобарабанных печах являются: периодичность процесса, относительно низкая производительность печи, невысокое прямое извлечение свинца в черновой металл и необходимость переработки шлаков.

Плавка в короткорбарабанных печах применяется на заводах  в Польше и Германии.

Реакционная  плавка  в  электропечах

Один из вариантов реакционной плавки  в электрических печах включает в себя следующие технологические операции: грануляция шихты, агломерирующий обжиг, плавку агломерата на черновой свинец и рафинирование свинца.

Процесс грануляции шихты осуществляется следующим образом. На частицы оборотного агломерата последовательно накатывают слой пыли, затем известняка и затем концентрата. Благодаря такому строению гранулы в процессе агломерации выгорание серы до остаточного содержания 4-5%. В результате получается агломерат, в котором содержание свинца  превышает 70%.

Полученный агломерат подвергается дроблению, а  затем классификации по крупности. Самую крупную фракцию отправляют на процесс агломерации, где он используется в качестве постели на агломерационной ленте. Средний класс  является оборотным агломератом, который поступает на окатывание. Мелкая фракция крупностью менее 8 мм поступает на электроплавку.

Шихта для электроплавки состоит из 85% агломерата, 3-5% известняка, 10% пыли и 2,5-5,0% кокса.

Жидкими продуктами плавки являются черновой свинец и шлак. Температура в  печи поддерживается в пределах 1350-1450оС. Полученный шлак характеризуется следующим составом, %: FeO – 20-23%, СаО – 33-36, SiO2 -  20-22, ZnO- до 12%,  Pb- до 3%. Выход шлака невелик. Поэтому потери свинца с ним также невелики и составляют порядка 1,5%.

Прямое извлечение свинца в черновой металл составляет 97%.

Существует также вариант осуществления реакционной плавки путём плавки свинцового  концентрата в электропечи во взвешенном состоянии. В этом случае сульфидный концентрат в смеси с известняком измельчают до крупности  2 мм и  подсушивают до содержания влаги в шихте порядка  1%. Подготовленная шихта подаётся в электрическую печь вместе с воздушным дутьём, нагретым до 300оС или дутьём, обогащённым до 30% кислородом.  Подача шихты осуществляется через специальные загрузочные устройства, расположен6ные в своде печи в непосредственной близости от электродов.

Подача дутья осуществляется через специальные сопла, которые обеспечивают горизонтальную подачу воздуха под сводом печи, что обеспечивает достаточную продолжительность обжига. Температура в зоне горения сульфидов составляет порядка 1150-1200оС. Жидкие и твёрдые продукты обжига опускаются на  поверхность шлаковой ванны. За счёт выделения тепла при пропускании электрического тока через шлаковый расплав температура шлаковой ванны составляет порядка 1350оС. Здесь завершаются все реакции плавки и происходит разделение жидких продуктов плавки шлака и свинца.

Для снижения содержания свинца в шлаке в шлаковом расплаве поддерживают высокое содержание СаО в пределах 32-35%. В шлаке содержится не менее 9% FeO и до 15% ZnO. Это обеспечивает достаточную электропроводность шлака. Содержание SiO2 в шлаке до 23%.

Для снижения содержания свинца в шлаке и уменьшения расхода угольных электродов на поверхность шлаковой ванны загружают 5,5% от массы шлака кокса. Кокс восстанавливает свинец из оксида и уменьшат взаимодействие материала электродов со шлаком.

В процессе плавки порядка 36% свинца, содержащегося в концентрате, выносится из печи с пылью, которая возвращается в голову процесса. Тем не менее, извлечение свинца в черновой металл составляет 97,8%., а потери свинца со шлаками не превышают 1,1%.

Достоинством плавки является то, что при её осуществлении исключается необходимость проведения предварительного обжига. В этом случае в одном агрегате совмещаются обжиг и плавка.

Недостатками процесса являются строгие требования к шихте по крупности, необходимость глубокой  сушки материала и большой вынос пыли из печи, что требует мощной и совершенной системы пылеулавливания.

Лекция 6 Автогенные процессы в металлургии свинца

Теоретические  основы  автогенных  процессов

Автогенные процессы – это технологические процессы, которые полностью осуществляются за счёт внутренних ресурсов без затрат посторонних источников теплоты. Тепло при автогенных процессах выделяется за счёт окисления серосодержащих материалов шихты.

В условиях плавки большая часть сульфидов шихты диссоциирует с выделением элементарной серы, которая взаимодействует с кислородом воздуха. Реакции диссоциации высших сульфидов являются эндотермическими:

4CuFeS2 = 2Cu2S + 4FeS + S2 - 4 456,94 кДж/моль      (1.72)

2FeS2 = 2FeS + S2                                         (1.73)

2Fe7S8 = 14FeS + S2 -1 2470 кДж                      (1.74)

Окисление серы кислородом воздуха является экзотермическим процессом

S2 + 2O2 = 2SO2 + 296 529,2 кДж                         (1.76)

Выделяющегося за счёт окисления сера тепла недостаточно для расплавления шихты. Основная доля тепла выделяется за счёт окисления сульфида железа:

2FeS + 3O2 = 2FeO + 2SO2 + 46 9992,2 кДж                (1.77)

2FeO + SiO2 = 2FeO·SiO2 + 29 260 кДж                   (1.78)

3FeS + 5O2  = Fe3O4 + 3SO2 + 1720 655 кДж              (1.79)

Поэтому возможность проведения автогенной плавки в автогеном режиме прежде всего определяется содержанием сульфида железа. Для свинцовых концентратов применять  автогенный  режим плавки возможено при содержании серы в концентрате не менее 20-23% и 15-20% железа. Технологически все автогенные плавки различаются по методу сжигания сульфидного сырья, которое может осуществляться в факеле или в расплаве.

Сжигание сульфидов  в факеле заложено в основу всех  плавок во взвешенном состоянии. В качестве шихты здесь используется измельченный  до 0, 1мм и просушенный  до 1% сульфидный материал, который вдувается в  плавильное пространство печи в струе кислородсодержащего  дутья. В этом случае сульфидные частицы окисляются в факеле  во взвешенном состоянии, частично или полностью расплавляются и под действием сил тяжести опускаются на поверхность шлакового расплава, в отстойной зоне, где и завершаются основные физико-химические процессы  плавки: плавления, шлакообразования, штейнообразования, разделения продуктов плавки.

Сущность плавки в расплаве состоит в том, что перерабатываемое сырьё любой крупности загружается на поверхность расплава, через который барботируется окислительное дутьё.   В этом случае   все основные процессы протекают непосредственно в определённом объёме  расплаве. Полученные жидкие продукты плавки расслаиваются в подфурменной зоне и непрерывно выпускаются из печи.

Каким бы способом не осуществлялся  процесс автогенной плавки, в нём всегда можно выделить следующие стадии:

- нагрев шихты  и диссоциация высших сульфидов и других соединений;

- окисление сульфидов, взаимодействие оксидов и сульфидов;

- расплавление легкоплавких составляющих шихты с образованием  первичных расплавов;

- растворение тугоплавких составляющих шихты в первичном расплаве;

- разделение   продуктов плавки.

Все автогенные процессы по своей сути являются окислительными процессами. При их осуществлении степень десульфуризации можно регулировать в любых пределах изменяя соотношение между количеством перерабатываемой шихты и количеством дутья.

Тепловая работа печей  автогенных плавок характеризуется тем, что температура отходящих газов превышает температуру плавления шлака (1200-1250оС), что обуславливает большую потерю тепла с отходящими газами. Дополнительная теплота для процесса может быть получена за счёт подогрева до 200-600оС и за счёт сжигания некоторого количества углеродистого топлива.

Уменьшение статьи расхода тепла  с отходящими газами может быть достигнуто применением дутья, обогащённого кислородом, и применением в качестве дутья технического кислорода, поскольку в этом случае значительно уменьшается объём отходящих газов.

Основными реакциями  окисления сульфидов свинца в процессе автогенной плавки являются:

PbS + 3O2 = 2PbО + 2SO2                                  (1.80)

PbS + 2O2 = PbSO4                                      (1.81)

PbS + 2PbO = 3Pb + SO2                                 (1.82)

PbS + PbSO4 = 2Pb + 2SO2                                (1.83)

Реакции (1.82) и (1.83) эндотермичны и обратимы, поскольку конденсированные участники этих реакций не растворяются друг в друге, и константы равновесия этих реакций определятся уравнениями, соответственно:

K= P  и      K= P                               (1.84)

Процесс будет протекать в сторону образования металлического свинца, если парциальное давление SO2 в печных газах будет ниже равновесного. Этому способствует своевременный отвод газов из реакционного пространства и повышение температуры. При повышении температуры равновесное давление SO2  быстро возрастает и при 1000оС достигает атмосферного давления. Поэтому при температуре выше 920оС преимущественно протекает процесс твёрдофазного взаимодействия сульфида и оксида свинца.

В реальных процессах в открытых системах PSOдолжно быть постоянным и зависеть от содержания кислорода в дутье.

Реакция диссоциации SO2 имеет вид

2SO2  = S2 + 2O2                                         (1.85)

Константа равновесия которой определится уравнением:

КР=                                 (1.86)

Если содержание SO2 в газовой фазе постоянно, то при получении свинца возможны два пути развития автогенных процессов в металлургии:

- получение свинца с повышенным содержанием серы в виде растворённого сульфида свинца с относительно низким содержанием свинца в шлаке;

- получение малосернистого свинца, но с повышением содержания свинца в шлаках.

Содержание свинца в шлаках автогенных плавок обычно значительно. При этом, получая даже металлический свинец с содержанием 3% серы, не удаётся снизить содержание свинца в шлаке ниже 5%. 
     Следовательно, после окислительной плавки шлак должен подаваться  в восстановительную зону, расположенную в том же или другом агрегате.  Необходимость доработки шлаков в восстановительной атмосфере диктуется также требование комплексного использования перерабатываемого сырья, поскольку содержащиеся в свинцовом сырье цинк, редкие металлы, перешедшие в шлак,  должны быть извлечены. Доработку шлаков можно осуществить фьюмингованием, вельцеванием или электротермическим путём.

Для выбора оптимального режима плавки необходимо найти условия минимального перехода свинца в возгоны. Свинец может переходить в возгоны  в форме металла, сульфида и оксида. Соотношение различных форм свинца, переходящего в возгоны при 1200оС, зависит от РS. При высоких значениях  РSв возгонах практически весь свинец представлен его сульфидом.

При уменьшении  РSзаметно возрастает доля металлического свинца в возгонах.

Парциальное давление кислорода наиболее сильно влияет на возгонку оксида свинца. Но даже при значительных парциальных давлениях  РО=1·10-1 Па общая доля оксида свинца в возгонах не превышает 15%.

Определяющим фактором выхода свинца в возгоны является  РS.  Уменьшение в атмосфере печи  РSснижает выход свинца в возгоны в 4-5 раз.  Таким образом,  выбор термодинамических условий  плавки позволяет управлять выходом свинца в возгоны.

Для заключения о целесообразности того или иного  режима процесса автогенной плавки требуются также данные о кинетике взаимодействия основных соединений свинца и сведения о механизме этого процесса.

В автогенных процессах плавки свинцового концентрата скорости взаимодействия сульфида свинца с оксидом и сульфатом довольно высокие.  В шлаковом расплаве близком по составу к шлакам автогенных процессов  взаимодействие сульфида свинца с оксидом практически заканчивается за 10 минут. В этом случае при 1200оС в металл переходит до 50% свинца. Часть свинца переходит в возгоны. Исследования показали, что оптимальные условия для ведения автогенной плавки  могут быть достигнуты при соотношении PbS : PbO в расплаве должно быть равным 0,54.

Виды  автогенных  плавок  свинцовых  концентратов

В промышленной практике встречается значительное количество автогенных процессов свинцовых концентратов,  в которых используется принцип «реакционной плавки».

Фирмой «Оутокумпу» (Финляндия) разработан процесс выплавки чернового свинца в  плавке во взвешенном состоянии. (Рис. 1.10 ).

- шихтовая горелка;  2- плавильная шахта;  3- аптейк;

4 –котёл- утилизатор; 5- отстойная зона

Рисунок 1.10 - Устройство печи для взвешенной плавки «Оутокумпу»

Печь для плавки концентратов снабжена вертикальной шахтой высотой 5,5 м с площадью поперечного сечения 1,2 м2 .  Шахта соединена с отстойником, где скапливаются жидкие продуктов плавки.  Концентрат предварительно подсушивают в трубчатой вращающейся печи  до влажности 0,1%, смешивают с флюсом и вдувают в печь воздухом, нагретым до 350-550оС.  Температура в печи составляет 1250оС. Через 2 часа накопленный свинец, штейн и шлак выпускают в печь для обеднения шлаков, которая по устройству представляет собой отражательную печь.

На заводе «Берцелиус» (Германия) переработка свинцовых концентратов осуществляется по процессу  «O-S-L». Процесс «O-S-L» представляет собой    непрерывную совмещённую   кислородную  автогенную  плавку, которая осуществляется в горизонтальном реакторе типа конвертера. Здесь совмещены процессы плавки свинцовых концентратов и восстановления свинца из богатых шлаков.

Концентрат в смеси с  оборотной пылью, увлажняют, окатывают и  загружают в окислительную зону реактора.  Через фурмы, расположенные в дне реактора,  продувают кислород. В окислительной зоне при температуре 960-980оС осуществляется реакционная плавка с получением свинца и богатого, содержащего до 60% свинца,  шлака. Полученный в окислительной зоне свинец непрерывно вытекает через сифон из реактора. Богатый шлак перетекает в восстановительную зону, где восстанавливается  вдуваемой через фурмы угольной пылью до конечного содержания свинца в шлаке 2%. В восстановительной зоне поддерживается температура 1100-1230оС.

Шлаковая ванна окислительной и восстановительной зон разделена перегородкой. Восстановленный из шлака свинец выпускается из восстановительной зоны. Обеднённый шлак после отстаивания  выпускают из печи и гранулируют. Планируется строительство на этом же заводе промышленного комплекса на 100 тыс. т чернового свинца в год.  Процесс «O-S-L» планируется внедрить в промышленном масштабе на заводе в Бей-Ине (Китай). Производительность завода 50 тыс. т свинца в год.

Фирма «Маунт-Айза»(Австралия) разработала процесс «Айзасмелт» - автогенная плавка свинцовых концентратов в жидкой ванне. Процесс осуществляется в две стадии. На первой стадии свинцовые концентраты плавятся с образованием богатого шлака  и свинца при плавке богатых концентратов (65-70 %Pb), а бедные концентраты (45-50% Pb) плавят на шлак.  Во второй  стадии осуществляют восстановление шлаков  углём  с образованием чернового свинца  и отвального шлака.

При плавке на воздушном дутье при 1000оС выход возгонов составляет 20%. Обогащение степени дутья кислородом до 35% резко повышает температуру и увеличивает выход свинца в возгоны до 40%. Содержание свинца в отвальном шлаке составляет 3%.

Принципиальное устройство печи «Айзасмелт» представлено на рисунке 1.11.

1-футерованный корпус; 2- слой шлака; 3- отверстие для выпуска металла;

4- отверстие для выпуска шлака; 5- слой штейна;

6 - топливно-воздушные и кислородные трубки

Рисунок 1.11- Схема устройства печи «Айзасмелт»

Печь «Айзасмелт» представляет собой вертикальный стальной цилиндр, футерованный изнутри огнеупорным кирпичом. Печь снабжена вертикальной подвижной фурмой, которая опускается в расплав шлака  через отверстие в своде печи.  Воздух подаётся  через фурму и вдувается в расплав шлака, ниже его поверхности, что способствует интенсивному перемешиванию расплава. Внешняя стенка фурмы изнутри  охлаждается воздухом, что приводит к образованию слоя гарнисажа на внешней стенке, который предохраняет фурму от  воздействия на неё высокой температуры и коррозионно-активного шлака.

В случае необходимости для поддержания теплового режима может быть использовано топливо, которое вводится через фурму в печь. В качестве топлива используют мазут, природный газ или угольную пыль.

Может быть использован кусковый уголь, который смешивают  концентратом, флюсами и  вводят в печь через загрузочное отверстие в своде печи.

Самым распространённым автогенным процессом для плавки свинцовых концентратов является КИВЦЭТ-ЦС – кислородо-взвешенная циклонно- электротермическая плавка.

Способ плавки основан на применении в качестве дутья технического кислорода, принципов взвешенной и циклонной  плавок с электротермической доработкой шлака.  Процесс КИВЦЭТ-ЦС  включает в себя следующие основные операции: обжиг-плавку  исходного сырья в атмосфере технического кислорода, углетермическое восстановление шлакового расплава, окисление возгонов и улавливание их из технологических газов. Процесс КИВЦЭТ-ЦС является совмещённым и  эквивалентен трём процессам переработки свинцовых концентратов: агломерирующему обжигу, восстановительной плавке и фьюмингованию шлаков. Но он превосходит эти процессы по комплексности использования сырья и технико-экономическим показателям.

На плавку в аппарат КИВЦЭТ-ЦС поступает шихта, состоящая из концентрата, кварцевых и известковых флюсов, углеродитстых материалов, кеков и других оборотных материалов свинцового и цинкового производств.

Перед плавкой проводят сухую или мокрую шихтоподготовку. После сухой подготовки шихта должна быть тщательно перемешана и во всём объёме иметь постоянный состав. Крупность частиц шихты не должна превышать 2 мм, а влажность не более 1,0-1,5 %.

Мокрая подготовка включает репульпацию всех свинецсодержащих материалов, мокрое измельчение флюсов и кокса с классификацией в гидроциклонах, усреднение шихты. Пульпу усреднённой шихты фильтруют, подвергают двухступенчатой сушке до остаточной влажности 1,0%, после чего направляют на плавку в аппарат КИВЦЭТ-ЦС. Схема принципиального устройства печи КИВЦЭТ-ЦС приведена на рисунке 1.12.

1-газоохладительный стояк; 2-обжигово-плавильная камера;

3- циклонная горелка;  4-факел ; 5- электротермическая камера;

6-загрузочные отверстия для кокса; 7-электроды;

8-газоход электротермической камеры

Рисунок 1.12 - Схема устройства печи «Айзасмелт»

Шихту из бункера и технический кислород (95-96% О2) через вертикальную горелку вводят в обжигово-плавильную печь.  Шихту и кислород вводят в соотношении, обеспечивающим 100%  десульфуризацию. Обжиг и плавление шихты осуществляется во взвешенном состоянии. Смесь шихты с кислородом, выходящая из сопла горелки, воспламеняется, образуя факел длиной более 2м. В верхней области факела  вблизи горелки происходит окислительный обжиг шихты по реакциям:

PbS + 1,5O2 = PbO + SO2                                 (1.87)

ZnS + 1,5O2 = ZnO + SO2                                 (1.88)

FeS2 + 2,5O2 = FeO + 2SO2                               (1.89)

Cu2S + 1,5O2 = Cu2O + SO2                              (1.90)

2CuFeS2 + 6O2 = Cu2O + Fe2O3 +4SO2                   (1.91)

Реакции окисления сульфидов шихты протекают с большим выделением тепла.  Вследствие этого температура в факеле составляет порядка 1300оС. Степень десульфуризации достигает 90%. После этого тепловыделение  сокращается и температура понижается до 1200оС. На расстоянии 1,5-2,0 м от горелки идёт интенсивное силикатообразование по реакциям:

PbO + SiO2 = PbO·SiO2                          (1.92)

ZnO + SiO2 = ZnO·SiO2                          (1.93)

В факеле за счёт взаимодействия с сульфидами и оксидами протекают химические реакции:

2PbO + PbS = 3Pb + SO2                       (1.94)

PbS + PbSO4 = 2Pb + 2SO2                       (1.95)

ZnS + 2ZnO  = 3Zn + 2SO2                       (1.96)

2Cu2O + Cu2S =  6Cu + SO2                         (1.97)

В обжигово-плавильной камере получают жидкие продукты плавки: черновой свинец, шлак, иногда штейн и концентрированные сернистые газы до 70% SO2. Извлечение свинца в черновой свинец  в обжигово-плавильной камере составляет 35-40% от исходного в концентрате.

Если в исходном концентрате содержится медь, то её переводят в черновой свинец, либо в некондиционный  с высоким содержанием свинца штейн. Шлак, полученный в обжигово-плавильной камере, подвергают углетермической обработке  в электротермической камере печи. Окисленные соединения свинца, цинка и других металлов восстанавливаются до металлов или низших оксидов. В электротермическом отделении печи поддерживают температуру 1350-1400оС. Для создания восстановительной атмосферы сюда загружается кокс. В восстановительной части аппарата протекают следующие основные реакции:

ZnO + C = Zn + CO                             (1.98)

ZnO + CO = Zn + CO2                           (1.99)

ZnO·SiO2 + CO = Zn + SiO2 + CO2              (1.100)

PbO + CО= Pb + CO2                           (1.101)

PbO·SiO2 +CO = Pb + SiO2 +  CO2               (1.102)

CO2 + C = 2CO                               (1.103)

Fe2O3 + CО = 2FeO + CO2                      (1.104)

FeO + CО = Fe + CO2                            (1.105)

ZnO + Fe = Zn + FeO                             (1.106)

PbO + Fe = Pb + FeO                             (1.107)

PbS + Fe = Pb + FeS                               (1.108)

В пространстве над жидкой ванной и в газоходе пары металлов окисляются до оксидов:

2Zn + O2  = 2ZnO                                (1.109)

Zn + CO2 = ZnO + CO                           (1.110)

2Pb + O2 = 2PbO                               (1.111)

Образовавшиеся оксиды в виде пыли уносятся газами из аппарата и поступают  в систему газоочистки от пыли. Уловленные возгоны содержат до 50% Zn и 22-30% Pb.

В электротермической части агрегата образующийся металлический свинец в основном переходит в черновой свинец. Часть свинца поступает в возгоны. Цинк на 90-92% переходит в возгоны.

Газы, поступающие из обжигово-плавильной камеры, охлаждаются  в газоохладительном стояке и очищаются от пыли в электрофильтрах. Очищенные газы содержат 30-70% SO2. Они могут быть использованы для производства серной кислоты, жидкого ангидрида или элементарной серы.

В электрофильтрах улавливается 99,99% пыли.  Пыль либо возвращается в шихту для плавки,  либо поступают на специальную переработку.

Агрегат КИВЦЭТ-ЦС характеризуется следующими технико- экономическими показателями. Извлечение свинца в черновой свинец - 94,1-97,2 %, извлечение цинка в возгоны - 90,3-92,1 %, извлечение меди в штейн -70%. Расход на 1 т шихты составляет: кислорода 230-240 м3, кварцевого флюса- 51,6-68 кг, известняка – 34,4-51,7 кг. Выход шлака составляет 20-24 % от массы шихты. Степень десульфуризации составляет 90-99,5 %.

Недостатком процесса является низкая производительность электротермической камеры, низкое извлечение свинца в обжигово–плавильной камере, большое содержание свинца в возгонах, что ухудшает их качество.

Для повышения извлечения свинца в плавильно-обжиговой камере на поверхность шлакового расплава ванны камеры загружают слой кокса или клинкера после вельцевания цинковых кеков. Усовершенствованный агрегат получил название КИВЦЭТ- КФ. Полученный  в обжигово-плавильной камере расплав в виде мелких капель фильтруется через слой раскалённого кокса или клинкера. При этом оксид и силикат свинца восстанавливаются до металла, который переходит в черновой свинец. Извлечение свинца  в обжигово-плавильной камере в этом случае повышается до 90%.

Оксид цинка  в обжигово-плавильной камере не восстанавливается. Оксид Fe2O3,  проходя через коксовый фильтр, восстанавливается до FeO.

Восстановительный коксовый фильтр  в обжигово-плавильной камере позволяет получать меньшее количество шлака   с невысоким содержанием свинца.  В электротермической камере агрегата, куда переходит шлак  для доработки, концентрация оксида свинца в шлаке быстро снижается до 1%.

Плавка свинцовых концентратов в аппарате КИВЦЭТ-КФ с коксовым фильтром позволяет значительно повысить производительность аппарата,  увеличить извлечение свинца в черновой свинец, значительно улучшить качество цинковых возгонов, которые содержат мало свинца и не содержат фтора и хлора.

С целью увеличения производительности аппарата КИВЦЭТ, уменьшения затрат электроэнергии, снижения капитальных затрат на строительство, было предложено шлаки, получаемые  при плавке, направлять на доработку методом фьюмингования. Технологическая схема переработки свинцовых концентратов в агрегате КИВЦЭТ-КФ с доработкой шлака фьюмингованием представлена на рисунке 1.13.

При этом значительно ускоряется   восстановление и возгонка цинка.  В этом случае значительно уменьшается площадь электротермической камеры с 22 м2 до 6-8 м2. Удельная производительность аппарата возрастает при этом в 2-2,8 раз. Расход электроэнергии снижается в 3-4 раза. Извлечение цинка в возгоны увеличивается до 94-95 %, а свинца в черновой свинец до 99%.

Рисунок 1.13 - Технологическая схема переработки свинцовых концентратов в агрегате КИВЦЭТ-КФ с доработкой шлака фьюмингованием