2 Земляные работы при строительстве автодорог

СОСТАВ РАБОТЫ

Данный раздел охватывает работы по возведению земляного полотна автомобильных дорог в насыпях и выемках, включая: (2 Слайд)

- требования к материалам, используемым для сооружения земляного полотна;

- разбивку дорожной полосы;

- расчистку дорожной полосы, корчевание и удаление всей растительности; уборку мусора в пределах полосы отвода и участков временного отвода;

- удаление растительного слоя, его транспортировку и укладку в штабеля;

- устройство водоотводных, нагорных и осушительных канав, дренажей;

- разработку грунта выемок;

- нарезку уступов на косогорах;

- отсыпку и уплотнение грунта насыпей или выемок;

- перемещение из штабелей растительного грунта на откосы земляного полотна;

- укрепительные работы;

- земляные работы в специфических условиях: в скальных, засоленных грунтах, в песчаных пустынях, в зимнее время года; методы измерения объемов работ и основу для оплаты.

(3 слайд)

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

ГОСТ 25100-95 Грунты. Классификация.

СНиП РК 3.03-09-2006* Автомобильные дороги.

СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве.

ГОСТ 5180-84 Плотность и влажность грунта.

ПР РК 218-00-04 Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог

Строительство, реконструкция, ремонт автомобильных дорог должны осуществляться на принципах соблюдения требований проекта и стандартов, применения сертифицированных материалов, приборов, оборудования и средств измерений с целью достижения результатов, заданных условиями контракта.

Задачей контроля качества является установление фактических показателей параметров продукции (материалов, изделий, полуфабрикатов, конструктивных элементов дороги и сооружений) и сравнение их с требуемыми значениями по условиям проекта, контракта и нормативных документов, по результатам которого оцениваются потребительские свойства данной продукции и делается вывод о ее пригодности к использованию (эксплуатации).

Составляется техническая документация, отражающая весь процесс производства работ и включает в себя (4 Слайд):

- разрешение на производство работ;

- схемы расстановки дорожных знаков, съездов, объездов, согласованных с органами дорожной полиции;

- журналы производства работ: бетонных, сварочных, уплотнения земляного полотна, основания, покрытия, промеров толщин, ширины основания, покрытия;

- паспорта, сертификаты, лабораторные анализы на материалы, изделия, конструкции; журналы авторского надзора;

- акты освидетельствования скрытых работ;

- акты о производстве геодезической разбивки;

- журнал лабораторного контроля производства работ и акты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, исполнительные чертежи сдаваемых конструктивных элементов и другие дополнительные документы.

Входной контроль качества распространяется на все дорожно-строительные материалы и изделия, используемые в строительстве объектов.

При входном контроле должны проверяться на: качественный и количественный состав, соответствие требованиям нормативных документов, проектным решениям, физико-механическим и физико-химическим характеристикам согласно стандартам, сопроводительным документам (сертификату качества, сертификату соответствия, паспорту на продукцию, накладной, счету-фактуре).

Операционный контроль распространяется на все приемы, технологические процессы, методы и этапы строительства дорожных объектов.

Для каждой операции регламентируются контролируемые параметры, количество и место измерений согласно действующим нормативным документам (это расскажем конце).

### Требования к грунтам земляного полотна

Грунты, используемые в дорожном строительстве для возведения земляного полотна, по происхождению, составу, состоянию в природном залегании, набуханию и просадочности подразделяются в соответствии с ГОСТ 25100.

Грунтами называют любые горные породы, слагающие верхние слои земной коры, преимущественно затронутые процессами выветривания, а в самой верхней части - почвообразованием. По совокупности признаков грунты делят на классы, группы, подгруппы, типы, виды и разновидности.

Физико-механические и физические свойства грунтов оказывают существенное влияние на конструкцию земляного полотна, способы производства работ и, в конечном итоге, на стоимость всей автомобильной дороги.

Грунты (5 Слайд), используемые для возведения насыпей (по характеру структурных связей) разделяют на четыре основные группы: скальные, добываемые путем разрушения естественных сплошных или трещиноватых скальных массивов; крупнообломочные, залегающие в естественных условиях в виде аллювиальных и делювиальных отложений; песчаные; глинистые.

Скальные грунты характеризуются высокой прочностью связей между зернами, залегают в виде сплошного или трещиноватого массива, поддаются разработке только после предварительного рыхления. Скальные грунты различают по прочности в водонасыщенном состоянии (табл. 2.1 (6 Слайд)), степени размягчаемости в воде (табл. 2.2 (7 Слайд)) и степени растворимости в воде (табл. 2.3 (7 Слайд)).

Таблица 2.1

| Разновидность скальных грунтов | Предел прочности на сжатие Rс, МПа |
| --- | --- |
| Очень прочные | > 120 |
| Прочные | 120-50 |
| Средней прочности | 50-15 |
| Малой прочности | 15-5 |
| Пониженной прочности | 5-3 |
| Низкой прочности | 3-1 |
| Весьма низкой прочности | < 1 |

Таблица 2.2

| Разновидности по степени размягчаемости скальных грунтов | Коэффициент размягчаемости Кр |
| --- | --- |
| Неразмягчаемые Размягчаемые | 0,75 < 0,75 |

Примечание. Коэффициент размягчаемости определяют как отношение прочности в водонасыщенном состоянии к прочности в воздушно-сухом.

Таблица 2.3

| Разновидности по степени растворимости | Растворимость, г/л |
| --- | --- |
| Нерастворимые | < 0,01 |
| Труднорастворимые | 0,01-1 |
| Среднерастворимые | 1-10 |
| Легкорастворимые | > 10 |

Крупнообломочные и песчаные грунты подразделяют на разновидности в зависимости от зернового состава (табл. 2.4 (8 Слайд)).

Таблица 2.4

| Разновидности крупнообломочных и песчаных грунтов | Массовая доля частиц от общей массы сухого грунта |
| --- | --- |
| Крупнообломочные |  |
| Грунт глыбовый (при преобладании окатанных камней - валунный) | Масса камней крупнее 200 мм > 50 % |
| Грунт щебеночный (при преобладании окатанных частиц - галечниковый) | Масса зерен крупнее 10 мм > 50 % |
| Грунт дресвяный (при преобладании окатанных частиц - гравийный) | 2мм > 50 % |
| Песчаные |  |
| Песок гравелистый | Масса зерен крупнее 2 мм > 25 % |
| Песок крупный | 0,5 мм > 50 % |
| Песок средней крупности | 0,25 мм > 50 % |
| Песок мелкий | 0,1 мм > 75 % |
| Песок пылеватый | 0,1 мм > 75 % |

Наибольшее распространение в дорожном строительстве имеют глинистые грунты, их разновидности представлены в табл. 2.5 (9 Слайд).

Таблица 2.5

| Вид грунта | Разновидность глинистых грунтов | Массовая доля песчаных частиц зерен размером от 2 до 0,05 мм, % | Число пластичности Wп |
| --- | --- | --- | --- |
| Супесь | Легкая крупная | > 50 | 1 < Wп < 7 |
|  | Легкая | > 50 |  |
|  | Пылеватая | 20-50 |  |
|  | Тяжелая пылеватая | < 20 |  |
| Суглинок | Легкий | > 40 | 7 < Wп < 12 |
|  | Пылеватый | > 40 |  |
|  | Тяжелый | > 40 | 12 < Wп < 17 |
|  | Тяжелый пылеватый | > 40 |  |
| Глина | Песчаная пылеватая | Меньше, чем пылеватых размером 0,05-0,005 мм | 17 < Wп < 27 |
|  | Жирная | Не нормируют | Wп > 27 |

Примечания: 1. Для супесей легких крупных учитывают массовую долю частиц и зерен размером от 2 до 0,25 мм.

2. К наименованию разновидности глинистого грунта добавляют характеристику «гравелистый» (при окатанных частицах) или «щебенистый» (при неокатанных частицах), если массовая доля зерен в нем крупнее 2 мм от 20 до 50 %

Требования к грунтам, допускаемым к их использованию при строительстве земляного полотна автомобильных дорог, определяются их физическими свойствами. К наиболее существенным физическим свойствам относят (10 Слайд): максимальную плотность грунта (при стандартном уплотнении), плотность сухого грунта, плотность минеральных частиц грунта, влажность (при естественном залегании и оптимальная), пористость, высота капиллярного поднятия, коэффициент фильтрации, размываемость, липкость.

(11-12 Слайд)

Плотность грунта - отношение массы грунта, т, включая массу воды в его порах к занимаемому этим грунтом объему V, включая поры δо = m/V . Зависит от пористости и влажности.

Плотность сухого грунта - отношение массы сухого грунта (исключая массу воды в порах) ко всему занимаемому грунтом объему, вычисляют по формуле:

σсг=σ01+0.01W

где  W - фактическая влажность грунта.

Плотность минеральных частиц γ - отношение массы сухого грунта (исключая массу воды в его порах) к занимаемому этим грунтом объему. В среднем γ составляет: для песков - 2,66, для супесей - 2,7, для суглинков - 2,71, для глин - 2,74, для чернозема - 2,4.

Пористость п - отношение в процентах объема пор в грунте Vп ко всему занимаемому грунтом объему V. Коэффициент пористости е - отношение в долях единицы объема пор Vп в грунте к объему твердых частиц VT.

Влажность абсолютная ω - отношение массы воды к массе абсолютно сухого грунта.

Относительная влажность (степень влажности) S или коэффициент водонасыщения - отношение массы воды в грунте к объему пор, выражается в долях единицы.

По степени влажности крупнообломочные и песчаные грунты относят к маловлажным S = 0-0,5, водонасыщенным S = 0,8-1.

Пластичность - способность грунта изменять форму под воздействием внешних усилий без изменения объема. Пластичность проявляется в определенных интервалах влажности, называемых пределами пластичности. Верхнему пределу пластичности соответствует влажность ωвпп, при превышении которой грунт переходит в текучее состояние (граница текучести). Нижнему пределу пластичности ωнпп - соответствует влажность, при которой цилиндр диаметром 3 мм, раскатанный из грунта, начинает крошиться, перестает быть пластичным.

Разность ωвпп - ωнпп = 1 называется числом пластичности и является важным классификационным показателем глинистых (связных) грунтов. К супесям относят глинистые грунты с числом пластичности от 1 до 7, к суглинкам от 7 до 17, к глинам более 17.

Липкость - способность влажного грунта прилипать к поверхности твердых предметов. Липкость определяют по величине усилия, необходимого для отрыва прилипшего предмета от грунта, колеблется для грунтов разных разновидностей 0,05-0,02 МПа.

Коэффициент фильтрации - кажущаяся скорость фильтрации воды при гидравлическом градиенте, равным 1. Гидравлический градиент является безразмерной величиной, характеризующей потерю напора на единицу фильтрационного пути J = (H1 - H2)/L. Фактическая скорость движения воды через грунт выше, чем коэффициент фильтрации, так как перемещение воды происходит не через полное сечение грунта, а лишь через его поры между частицами.

Коэффициент разрыхления - отношение объема разрыхленного грунта к объему грунта в природном состоянии, колеблется от 1,1 до 1,35. Для скальных пород и для мерзлых грунтов может достигать значения 1,8.

По своим физико-механическим свойствам грунты, залегающие в верхней толще земной коры, подразделяют (13-14 Слайд):

1. Щебенистый грунт - неокатанные остроугольные разрушенные горные породы размером частиц до 200 мм и насыпной плотностью 1750...1900 кг/м3, естественной влажностью 2...6 % и коэффициентом разрыхления 1,3...1,4.

2. Гравелистый грунт - обломочная горная порода, состоящая из несцементированных окатанных зерен размером до 70 мм. Окатанные частицы от 70 до 200 мм принято называть галькой. Насыпная плотность гравелистого грунта достигает 1700...1900 кг/м3, естественная влажность - 2...8 % и коэффициент разрыхления - 1,14...1,28.

3. Песок - рыхлая горная порода, состоящая из обломков различных минералов и пород в виде зерен диаметром от 0,12 до 5 мм. Песок подразделяют на крупный с преобладанием фракции 0.5...5 мм, средний с преобладанием фракции 0,25...0,5 мм; мелкий с содержанием частиц 0,1...0,25 мм более 50%. Песок, в котором преобладает фракция менее 0,1 мм, называют пылеватым. Насыпная плотность песка - 1500... 1600 кг/м3, естественная влажность - 8...12% и коэффициент разрыхления - 1,0...1,1.

4. Супесь - грунт, содержащий от 30 до 50 % песчаных частиц. Насыпная плотность 1500...1600 кг/м3, естественная влажность - 10...15 %, коэффициент разрыхления - 1,2...1,3, число пластичности - 1...7.

5. Глина представляет собой силикат, содержащий глинозем, кремнезем, примеси песка, извести и др., а также химически связанную воду. Глина содержит частиц мельче 0,005 мм более 30 %. При содержании в глине частиц мельче 0,005 мм более 60 %, ее называют тяжелой. Плотность глины при естественной влажности - 20...30 % составляет 1500...1600 кг/м3. Коэффициент разрыхления - 1,15...1,30. Число пластичности, в зависимости от содержания глинистых частиц, - 17...27.

6. Суглинок - грунт, содержащий от 10 до 30 % глинистых частиц. Плотность суглинка при естественной влажности 14...19 % составляет от 1500 до 1600 кг/м3. Коэффициент разрыхления изменяется в пределах от 1,2 до 1,3. Суглинок с числом пластичности 7...12 называют легким, а с числом пластичности свыше 12 - тяжелым.

7. Растительный грунт имеет в своем составе гумуса от 4 до 22 %. По механическим свойствам приближается к тяжелым суглинкам. Плотность растительного грунта при влажности 20...25 % составляет 1200...1300 кг/м3, а коэффициент разрыхления - 1,3...1,4.

Пригодность грунта для сооружения земляного полотна определяется его дорожно-строительными свойствами (табл. 1.5.1 (15-16 Слайд)).

Для насыпей применяют грунты, состояние которых под действием природных факторов не изменяется или изменяется незначительно, что не влияет на их порочность и устойчивость в земляном полотне. К таким грунтам относят: скальные неразмягчаемые породы, крупнообломочные, песчаные (кроме мелких и пылеватых), супеси крупные и легкие (табл. 1.5.1).

Таблица 1.5.1

Классификация грунтов по их дорожно-строительным свойствам

| Вид грунта | Распределение частиц по крупности, % от массы сухого грунта | Содержание песчаных частиц, % от массы сухого грунта | Число пластичности | Пригодность грунтом для отсыпки землянок) полотна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупнообломочные: |  |  |  |  |
| Щебенистый (неокатанные частицы) | Крупнее 10 мм, более 50 % | - | - | Весьма пригоден |
| Гравелистый (окатанные частицы) | Крупнее 10 мм, более 50 % | - | - | То же |
| Древесный (при преобладании окатанных частиц - гравелистый) | Крупнее 2 мм, более 50 % | - | - | -«- |
| Песчаные: |  |  |  |  |
| Песок гравелистый | Крупнее 2 мм более 25 % |  |  | Весьма пригоден |
| Песок крупный | Крупнее 0,5 мм более 50 % | - | - | Пригоден |
| Песок среднем крупности | Крупнее 0,25 мм более 50 % | - | - | То же |
| Песок мелкий | Крупнее 0,1 мм более 75 % | - | - | Пригоден, но менее устойчив |
| Песок пылеватый | Крупнее 0,05 мм более 75 % | - | - | Малопригоден |

| Вид грунта | Распределение частиц по крупности, % от массы сухого грунта | Содержание песчаных частиц, % от массы сухого грунта | Число пластичности | Пригодность грунтом для отсыпки землянок) полотна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Глинистые: |  |  |  |  |
| Супесь | Легкая крупная | 50 | 1...7 | Весьма пригодна |
| -«- | Легкая пылеватая | 20...50 | 1...7 | Пригодна |
| -«- | Тяжелая пылеватая | 20 | 1...7 | Малопригодна |
| Суглинок: | Легкий | 40 | 7...12 | Пригоден |
| -«- | Легкий пылеватый | 40 | 7...12 | То же |
| -«- | Тяжелый | 40 | 12...17 | То же |
| -«- | Тяжелый пылеватый | 40 | 12...17 | Малопригоден |
| Глина: | Песчаная | 40 | 17...27 | Пригодна |
| -«- | Пылеватая полужирная | Не нормируется | 17...27 | Малопригодна |
| -«- | Жирная | То же | 27 | Не пригодна |

Грунты глинистые, мелкие и пылеватые пески, размягчаемые скальные грунты также пригодны для возведения земляного полотна, но при этом необходимо учитывать некоторые ограничения.

Типы грунтов, плотность, влажность, консистенцию (физическое состояние жидких и твердых тел в отношении их мягкости или твердости и плотности) можно определить в полевых условиях. (17-18 Слайд)

Полевые способы определения типов грунтов

| Грунты | Способы определения грунтов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | растирания на ладони | рассматривание в лупу и глазом | определение состояния |  | определение способности к скатыванию в шнур |
|  |  |  | сухого | влажного |  |
| Песок | Ощущение песчаной массы | Видны песчаные частицы | Сыпучие | Непластичное | Не скатывается |
| Супесь легкая | Преобладают крупные песчаные частицы | Песчаные частицы преобладают над глинистыми частицами | Комья легко рассыпаются от давления руки | - | - |
| Супесь тяжелая | Преобладают мелкие песчаные частицы | То же | Цементация | - | Трудно скатывается в шнур, распадается на кусочки размером 3...5 мм |
| Супесь пылеватая | Впечатление сухой муки | Песка мало, преобладают пылеватые частицы | Цементации нет | Состояние плывунное | Шарик при встряхивании легко растекается в лепешку, в шнур не скатывается |

| Грунты | Способы определения грунтов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | растирания на ладони | рассматривание в лупу и глазом | определение состояния |  | определение способности к скатыванию в шнур |
|  |  |  | сухого | влажного |  |
| Суглинок легкий | Чувствуются песчаные частицы, комочки раздавливаются легко | Ясно видно присутствие песчинок на фоне тонкого порошка | При раздавливании требуется некоторое усилие | Пластичность и липкость малая | Длинного шнура не получается |
| Суглинок пылеватый | Песка мало, комочки раздавливаются легко | Видны тонкие пылевидные частицы | Комья не тверды, под ударом молотка рассыпаются на мелкие кусочки | Пластичный, липкий | Длинного шнура не получается, так как он рвется на кусочки диаметром 3 мм |
| Суглинок тяжелый | При растирании в сухом состоянии чувствуется присутствие песка. Комочки раздавливаются с трудом | То же | То же | То же, но в большей степени | При раскатывании дает длинный шнур диаметром от 1 до 2 мм. Шарики при сдавливании в лепешку трескаются по краям |
| Глины | При растирании в сыром состоянии песчаных частиц не чувствуется. Комочки раздавливаются с большим трудом | Однородная глинистая тонкая порошкообразная масса, не содержащая частиц крупнее 0,25 мм | Твердый в кусках, при ударе молотком колется на отдельные куски | Очень пластичный, липкий и мажущийся | При раскатывании дает прочный длинный шнур диаметром не менее 1 мм. Легко скатывается в шарики, при сдавливании в лепешку не трескается по краям |

Определение плотности связных грунтов (19 Слайд)

| Степень плотности грунта | Характеристика плотности |
| --- | --- |
| Рыхлый | Лопата свободно входит в грунт. При выбрасывании куски грунта распадаются. При бурении буровая ложка легко уходит в грунт |
| Средней плотности | Лопата нажимом ноги погружается в грунт на штык. Вынутые куски распадаются. Буровая ложка от 10 оборотов уходит на глубину 15...20 см. Инструмент вращается сравнительно легко. |
| Плотный | Лопата в грунт идет с трудом. Куски грунта разламываются руками с усилием. От 10 оборотов с нагрузкой на шарнирный хомут 1 человека буровая ложка уходит на глубину 10...15 см |
| Очень плотный | Лопата в грунт не погружается. Разработку ведут с помощью кирки и лома. Куски руками не разламываются. Бурение производится змеевиком с пригрузом 1...2 человека, от 10 оборотов змеевик погружается на 5...7 см |

Определение влажности грунтов (20 Слайд)

| Степень влажности | Характеристика влажности |
| --- | --- |
| Сухой | При растирании грунт пылит и не дает ощущения прохладной массы |
| Маловлажный | Грунт дает ощущение прохладной массы |
| Влажный | При сжатии в руке вода из грунта не сочится, но приложенная непроклеенная бумага к грунту промокает |
| Очень влажный | При сжатии грунта в руке вода выделяется слабо. Грунт сильно пачкает руки и при встряхивании на ладони расползается в лепешку |
| Водонасыщенный | При сжатии в руке из грунта вода сильно сочится, в спокойном состоянии (на доске) грунт расползается |

Определение консистенции глинистых грунтов (21 Слайд)

| Консистенция грунта | Характеристика грунта |
| --- | --- |
| Твердая | Грунт разламывается с трудом, от удара распадается на куски, маловлажен, почти сухой, под давлением не формируется |
| Тугопластичная | Грунт разламывается на куски. Под давлением формируется (палец с усилием вдавливается в грунт), шнур скатать не удается |
| Мягкопластичная | Грунт вязкий, прилипает к инструменту, от собственного веса форма не меняется, при раскатывании дает длинные плоские шнуры диаметром не менее 0,5 мм, слегка пачкает руки |
| Текучая | Грунт мягкий, сильно пачкает руки, от собственного веса без встряхивания расплывается по горизонтальной поверхности |

Кроме грунтов природного происхождения для отсыпки насыпей применяют отходы промышленности: золошлаковые материалы, отвалы горнодобывающей промышленности и др.

При строительстве земляного полотна могут встречаться особые разновидности грунтов, отличающиеся специфическими свойствами. К ним относятся засоленные грунты, биогенные грунты, торфы, мерзлые и вечномерзлые грунты и пучинистые грунты.

К пучинистым относят пески мелкие и пылеватые, а также глинистые грунты и крупнообломочные с глинистым заполнителем. Степень морозной пучинистости грунтов оценивают в соответствии с табл. 2.9 (22 Слайд).

Таблица 2.9

| Разновидность грунтов | Группа по степени пучинистости |
| --- | --- |
| Песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием частиц мельче 0,05 мм до 2 % | I |
| Песок гравийный крупный, средней крупности и мелкий с содержанием частиц мельче 0,05 мм до 15 %. | II |
| Супесь легкая крупная, супесь легкая, суглинок легкий и тяжелый, глины | III |
| Песок пылеватый, супесь пылеватая, суглинок тяжелый пылеватый | IV |
| Супесь тяжелая пылеватая, суглинок легкий пылеватый | V |

Все грунты, применяемые при строительстве земляного полотна, разделяют на четыре категории по трудности разработки. В табл. 2.10 указаны признаки для отнесения грунта к той или иной категории в зависимости от применяемых дорожно-строительных машин.

Для насыпей применяют грунты, состояние которых под действием природных факторов не изменяется или изменяется незначительно, что не влияет на их прочность и устойчивость в земляном полотне. К таким грунтам относят: скальные неразмягченные породы, крупнообломочные, песчаные (кроме мелких и пылеватых), супеси легкие и крупные. Эти грунты применяют для возведения земляного полотна без ограничений. Грунты глинистые, мелкие и пылеватые пески, размягчаемые скальные грунты, некоторые грунты особых разновидностей также пригодны для строительства земляного полотна, но при этом необходимо учитывать некоторые ограничения.

Возможность и целесообразность применения этих грунтов устанавливают в зависимости от местных условий с учетом технико-экономических соображений. Например, глины мергелистые, сланцевые и жирные, грунты меловые тальковые и трепелы пригодны для отсыпки насыпей в благоприятных условиях, то есть в сухих местах, а на участках с неблагоприятными гидрологическими условиями, на поймах рек, в низинах, где уровень грунтовых вод высокий или может быть с длительным подтоплением поверхностными водами, эти грунты могут быть применены только для верхней части насыпи.

Для нижней части насыпей, длительно или постоянно подтопляемых водой, можно применять скальные или крупнообломочные грунты, песок крупный или средней крупности, а также супесь легкую крупную с массовой долей глинистых частиц не более 6 %.

Не применяют для насыпей грунты: глинистые избыточно засоленные; глинистые, влажность которых выше допустимой; торф, ил, мелкий песок и глинистые грунты с примесью ила и органических веществ; верхний почвенный слой, содержащий в большом количестве корни растений; тальковые, пирофилитовые грунты и трепелы для насыпей на переувлажненном основании и на участках, где возможен длительный застой воды; содержащие гипс в количестве, превышающем нормы.

Источниками грунта для отсыпки насыпей являются: выемки, грунтовые карьеры и боковые резервы.

Рабочий слой на глубину 1,0 м от поверхности цементобетонных и на глубину 0.8 м асфальтобетонных покрытий в III климатической зоне должен состоять из непучинистых или слабопучинистых грунтов (в соответствии с табл. 4-5 и 4-6).

При использовании в пределах 2/3 глубины промерзания грунтов III-V категорий пучинистости величину морозного пучения следует определять расчетом по результатам испытаний.

В условиях IV-V дорожно-климатических зон рабочий слой должен состоять из ненабухающих и непросадочных грунтов (табл. 4-3 и 4-4) на глубину 1 и 0,8 м от поверхности соответственно цементобетонного и асфальтобетонного покрытий. Не допускается использовать в пределах рабочего слоя особые грунты без их специальных испытаний и согласования с Инженером.

Для насыпей во всех условиях разрешается применять грунты и отходы промышленности, мало меняющие прочность и устойчивость под воздействием погодно- климатических факторов.

Грунты и отходы промышленности, изменяющие прочность и устойчивость под воздействием климатических факторов и нагрузок с течением времени, в том числе особые грунты, допускается применять в насыпи с ограничениями, обосновывая их применение результатами испытаний, после получения письменного разрешения Инженера.