Темір негізді қорытпаларды пісіру технологиясы

16.4.1 Көміртекті болатты пісіру

Металды пісіруде олардың химиялық құрамы, физикалық қасиеті, термиялық өңдеу қабілеті шешуші роль атқарады.  Пісіру жігінің сапасына  көміртегі үлкен әсерін тигізеді. Көміртегінің мөлшері артқан сайын пісіру жігінің беріктігі, қаттылығы, тұтқырлығы өзгереді. Пісіру жігінің  сапасы жақсы болу үшін көміртегінің мөлшері 0,25% аспау керек. Мұндай қорытпаға пісіру тәсілінің қайсысы болса да жарамды. 0,55% дейін көміртегі бар қорытпаның пісіру жігінің сапасы қанағаттанарлықтай, көміртегі 0,35% -дан астам болса қосымша шынықтыру мен босатудан тұратын термиялық өңдеу жүргізілу керек.

Жоғары көміртекті қорытпаларға пісіріп өңдеу қолданбайды, тек жөндеу үшін пайдаланылады.

16.4.2 Легірленген болатты пісіру

Төмен легірленген болат көміртекті болатқа ұқсас пісіріліп өңделеді. Жоғары легірленген болаттың ішінде пісіру жұмыстары құрамына хром және никель енгізілген маркаларына жүргізіледі. Пісірудің алдында бөлшектерді    150-400ºС температура аралығында қыздырып, соңынан 680-780ºС температурада жасытады. Легірленген болаттың құрамында  10 - 27% хром, 8 - 29% никель,  0,03 - 0,6 % көміртегі бар қорытпа жақсы пісіріледі. Хром карбиді 500-800ºС аралығында бөлініп кетпеу үшін шамалы қыздырып, пісіру процесі аяқталғаннан кейін үлкен жылдамдықпен суытады. Пісірілген болаттың құрылымын бастапқы қалпына келтіру үшін 1050-1100ºС температурада қыздырып, суда шынықтырады.

16.5 Пісіруде кездесетін ақаулар, себептері, бақылау жолдары

Негізгі ақаулар:

- Жіктің түгел пісірілмеуі  – тетіктердің бір-бірімен тұтас қосылмауы. Қосымша металдың негізгі металға ену тереңдігінің таяздығы. Себебі – пісіру тәртібі дұрыс тағайындалмаған.

- Асыра күйдіру  - жіктің және оған шектес негізгі  металдың тотығуы. Себебі – пісірудің тотықты ортада жүруі, электр доғасының тым ұзын болуы, қыздыру көзінің баяулығы, пісіру ретінің өте шапшаңдығы.

- Күйдіру – электрлік доғамен пісіру кезінде біріктірілетін беттерді қатты балқытып күйдіріп өту. Себебі – ток күшінің артықтығы, металдың жұқалығы, жиектерін доғалдап дұрыс дайындамау.

- Пісіру жігінде қалған артық металл. Себебі – пісіру тәртібі дұрыс тағайындалмаған.

- Кеуектілік  - пісіру жігінің ішіндегі қуыстар, бетінің кедір-бұдырлығы. Себебі – металл құрамындағы газдар, жабынның немесе флюстің ылғалдығы, қосымша металдың таттанғаны.

- Металдағы қожды кірмелер.  Себебі – электрод жабынының біркелкі балқымауынан пайда болатын тотықтармен негізгі және қосымша металдың ластануы, қождың  балқу температурасының  жоғары болуы т.б.

- Жапсырма жарықшалары – металда пайда болатын құрылымдық немесе шөгу кернеулерінен, күкірт, фосфор, және көміртегінің мөлшерден артық болу себебінен немесе тетіктерді аса қатты бекіту салдарынан болатын ақау.

16.6 Ақауларды анықтап, олардың сапасын бақылау әдістері

- Жапсырманы сырттай қарап сыртқы өлшемдерін қадағалау.

- Механикалық, технологиялық бақылаулар:

- гидравликалық сынаулар, көбінесе қысыммен жұмыс істейтін құрылғыларды сығылған ауамен сынау;

- керосин арқылы сынама. Тетіктің бір жағын керосинмен, екінші жағын бор жағып қадағалайды;

- металдардың табиғатына және физикалық қасиеттеріне байланысты рентгенмен, ультрадыбыспен, магнитпен тексеру;

- металлографиялық бақылау. Металдардың макроқұрылымы мен  микроқұрылымдарын анықтау.