- КЛАССИФИКАЦИЯ И ВЫБОР МЕТОДА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

В основу классификации методов неразрушающего  контроля (НК) положены физические процессы взаимодействия физического поля с объектом контроля (ОК). С точки зрения физических явлений, на которых они основаны, выделяют девять видов НК: магнитный, вихретоковый, электрический, радиоволновый, тепловой, визуально-оптический, радиационный, проникающими веществами и акустический.

Магнитный метод контроля основан на регистрации магнитных по лей рассеяния, возникающих над дефектами, или на определении магнитных свойств контролируемых изделий. Его применяют, как правило, для контроля объектов из ферромагнитных материалов. При этом методе во всех случаях используют намагничивающие объекты и измеряют параметры, используемые при контроле магнитными методами. В зависимости от магнитных свойств материала (коэрцитивной силы, магнитной проницаемости, остаточной индукции), формы и размеров ОК применяют два способа намагничивания:

- приложенного магнитного поля;

- остаточной намагниченности.

Информацию о магнитной проницаемости и ее изменении в зависимости от напряженности магнитного поля получают с помощью катушки индуктивности (индуктивный метод).

Для индицирования полей рассеяния на дефектах и измерения магнитных характеристик материалов также используют датчики типа феррозондов (феррозондовый метод), преобразователей Холла, магниторезисторов. Часто для регистрации полей рассеяния над дефектом применяют магнитные порошки или магнитные суспензии (магнито- порошковый метод).

Вихретоковый метод (электромагнитный) НК основан на регистрации и анализе взаимодействия электромагнитного поля вихретокового преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в ОК. Его применяют только для контроля изделий из электропроводящих материалов.

Электрический метод НК основан на регистрации параметров электрического поля, взаимодействующего с ОК. Информативными параметрами являются электрическая емкость или потенциал. По электрической емкости контролируют диэлектрические или полупроводниковые материалы. По изменению диэлектрической проницаемости — химический состав пластмасс, полупроводников, наличие в них несплошностей, влажность сыпучих материалов и др. Потенциал регистрируют для контроля толщины проводящего слоя полупроводников, наличия в них несплошностей.

Радиоволновый метод НК основан на регистрации изменений параметров электромагнитных волн радиодиапазона, взаимодействующих с ОК. Обычно применяют волны сверхвысокого частотного (СВЧ) диапазона волн длиной 1…100 мм и контролируют изделия из материалов, где радиоволны не очень сильно затухают: диэлектрики (пласт- массы, керамика, стекловолокно), магнитодиэлектрики (ферриты), полупроводники, тонкостенные металлические объекты. Информативными параметрами являются: амплитуда, фаза, вектор поляризации, частота, время распространения волн.

Тепловой метод НК основан на регистрации изменения тепловых полей ОК. Он применим к объектам из любых материалов и толщин.

Визуально-оптический метод НК основан на наблюдении и анализе параметров оптического излучения, взаимодействующего с ОК. При визуальном контроле измеряемой характеристикой является изменение интенсивности света. Зрительно контролируют исходные материалы, полуфабрикаты, готовую продукцию, обнаруживают отклонения формы и размеров валиков сварных швов, изъяны материала и обработки, поверхностные дефекты.

Однако возможности глаза ограничены, и поэтому применяют оптические приборы (лупы, эндоскопы, микроскопы), которые позволяют расширить пределы возможностей человеческого глаза. Визуальный контроль с применением оптических приборов называют визуально-оптическим. Контроль основан на использовании явления отражения видимого света от исследуемого объекта.

Радиационный метод НК основан на регистрации и анализе проникающего через ОК ионизирующего излучения. Информативным пара метром метода является ослабление интенсивности ионизирующего излучения. Этот метод, применимый к любым материалам, позволяет определить не только макродефекты, но и микроструктуру металлов.

Неразрушающий контроль с помощью проникающих веществ проводят:

- капиллярными методами, основанными на капиллярном проникновении в полость дефектов контролируемых объектов индика

торной жидкости, хорошо смачивающей материал изделия. Их применяют для обнаружения слабовидимых невооруженным глазом поверхностных дефектов в изделиях из любых материалов;

- методами течеискания, используя их для выявления только сквозных дефектов в замкнутых (герметичных) емкостях. В полость дефекта пробное вещество проникает либо под действием разности давлений, либо под действием капиллярных сил. Прошедшее пробное вещество фиксируют определенным образом с наружной стороны изделия.

Акустический метод НК основан на регистрации параметров упругих волн, возбуждаемых или возникающих в объектах. Чаще всего используют упругие волны УЗ-диапазона (с частотой колебаний f ≥ 20 кГц). Этот метод называют ультразвуковым. К акустическим методам относится акустическая эмиссия, когда в изделии в результате перестройки структу- ры, зарождения и развития дефектов, коррозионного растрескивания, пластического деформирования и др. возникают упругие колебания.

В зависимости от вида акустического метода (ультразвуковая де- фектоскопия, акустическая эмиссия) информативными параметрами являются: амплитуда, фаза, время распространения волны, число им- пульсов, амплитудно-частотный спектр, плотность сигналов и др.

### ВЫБОР МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

При выборе метода или комплекса методов НК конкретных деталей или узлов необходимо учитывать следующие основные факторы: характер (вид) несплошности и ее расположение; чувствительность метода контроля; условия работы деталей и ТУ на изделие; материал детали; состояние и шероховатость поверхности; форму и размер детали; зоны контроля; доступность детали и зоны контроля; условия контроля. Ниже рассматриваются факторы, влияющие на выбор методов НК. Характер несплошностей, подлежащих выявлению. В зависимости от происхождения несплошности различаются размерами, формой и средой, заполняющей их полости. Так, например, трещины имеют протяженную форму и различные раскрытие и глубину. В полости трещин могут быть оксиды, смазка, нагар и другие загрязнения. Для трещин характерны резкие очертания, острые углы, а неметаллические включения, закаты и заковы часто бывают округлой формы. Поэтому, учитывая особенности несплошности, которую необходимо обнаружить, выбирают метод НК, обеспечивающий ее надежное выявление. Так, для обнаружения поверхностных трещин с малой шириной раскрытия (0,5…5 мкм) на деталях из ферромагнитных материалов наиболее эффективным является магнитный метод, а на деталях из немагнитных материалов — вихретоковый или капиллярный метод и совершенно непригоден, например, радиографический. Для выявления внутренних скрытых несплошностей целесообразно применять радиационные или ультразвуковые методы.

Чувствительность методов НК. Чувствительность метода определяется наименьшими размерами выявляемых несплошностей:

- у поверхностных несплошностей — шириной раскрытия у выхода на поверхность, протяженностью в глубь металла и по поверхности изделия;

- у внутренних — размерами несплошности с указанием глубины залегания.

Чувствительность зависит от физических особенностей метода НК, технических параметров применяемых средств контроля, чистоты обра- ботки поверхности контролируемой детали, толщины детали, физико- химических свойств ее материала, условий контроля и других факторов. Оценочные данные о чувствительности некоторых методов НК приведены в таблице (Неразрушающий контроль металлов и изделий: справочник / под ред. Г.С. Самойловича. М.: Машиностроение, 1976. 455 с.).

Чувствительность методов НК

| Метод НК | Минимальные размеры выявляемых несплошностей, мкм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина раскрытия | Глубина | Протяженность |
| Визуально-оптический | 5…10 | — | 100 |
| Капиллярные: цветной люминесцентный | 1…2 1…2 | 10…30 10…30 | 100…300 100…300 |
| Магнитопорошковый | 1 | 10…50 | 30 |
| Вихретоковый | 0,5…1 | 150…200 | 600…2000 |
| Ультразвуковой | 1…30 | — | — |
| Радиографический | 100…500 | 1…1,5 от толщины* | — |

* При толщине металла <7 мм относительная чувствительность радиографического метода резко снижается и при толщине 1 мм составляет около 10%.

Место расположения возможных несплошностей на детали. Несплошности можно условно подразделить на поверхностные, подповерхностные (глубиной 0,5…1 мм) и внутренние (глубина залегания более 1 мм). Для выявления поверхностных дефектов применимы все методы, но, как правило, наиболее эффективны визуально-оптический, магнитопорошковый и капиллярные. Для обнаружения подповерхностных несплошностей эффективны ультразвуковой, вихретоковый, магнитопорошковый, а внутренних — только методы ультразвуковой и радиографический.

Условия работы детали. Условия работы деталей определяют наиболее вероятные места возникновения дефектов, связанных с повышенной концентрацией напряжений, воздействием знакопеременных нагрузок, агрессивных сред, температурных условий. Любые конструктивные или технологические дефекты могут стать очагами усталостного разрушения. Учет условий работы деталей позволяет определить критические места конструкции и установить за ними тщательный контроль.

Технические условия на изделие. Технические условия на изделие включают в себя количественные критерии недопустимости дефектов различного вида. При этом в различных частях изделия могут быть различные требования к его качеству. Часто в ТУ указывают и методы контроля, которые необходимо применять для данного изделия. Требования, касающиеся применения различных методов НК, могут быть изложены и в других документах: правилах контроля, правилах эксплуатации сосудов, чертежах и т.д.

Физические свойства материала деталей. Физические свойства материала имеют важнейшее значение при выборе методов НК. Для применения магнитного метода материал должен быть ферромагнитным и однородным по магнитным свойствам структуры. Для вихретокового контроля материал должен быть электропроводным, однородным по структуре и изотропным по магнитным свойствам. Для ультразвукового контроля материал должен обладать свойствами упругости. Для применения капиллярных методов — непористым и стойким к воздействию органических растворителей. Применение методов просвечивания ионизирующими излучениями ограничивается лишь способностью материала поглощать данное излучение и толщиной материала.

Форма и размеры контролируемых деталей. Применимость некоторых методов для контроля изделий сложной формы ограничена, например, ультразвукового — из-за трудности расшифровки результатов контроля и наличия мертвых зон, капиллярного — из-за трудности выполнения отдельных операций, особенно подготовки деталей к контролю и удаления с поверхности проникающей жидкости.

Крупногабаритные изделия контролируют, как правило, по частям.

Зона контроля. В зоне контроля не должно быть конструктивных элементов, препятствующих проведению контроля, например, для ультразвукового контроля — отверстий, заклепок, болтов и т.д.

Состояние и степень шероховатости поверхности. Чувствительность методов НК, особенно магнитопорошкового, капиллярных, ультразвуковых зависит от степени шероховатости поверхности, наличия на ней раз личных защитных покрытий. Контроль капиллярными методами не может быть выполнен по лакокрасочным покрытиям. Вихретоковый контроль возможен при наличии покрытий толщиной 0,2…0,5 мм. Ультразвуковой контроль сварных соединений проводят при Rz < 40 мкм.

Условия контроля и наличие доступа к ОК. Как правило, НК выполняют при температуре t > 0 °С. Зона контроля должна быть ограждена от источников загрязнения (например, от пыли зачистных машинок). Условия контроля должны быть безопасными с учетом того фактора, что внимание дефектоскописта в полной мере направлено на ОК.

Большинство методов НК могут быть применимы для контроля при доступе к изделию с одной стороны. Метод просвечивания ионизирующими излучениями требует доступа с двух сторон.

Методы НК выбирают с учетом перечисленных факторов. Очень часто одного метода недостаточно для проверки качества изделия по требуемым параметрам. В таких случаях применяют комплекс методов НК. Например, при радиографическом контроле сварных соединений хорошо выявляются объемные несплошности (поры, шлаковые включения) и плоскостные дефекты с ориентацией, близкой к направлению просвечивания и с раскрытием > 100 мкм. Ультразвуковой контроль хуже выявляет объемные дефекты, зато позволяет обнаруживать плоскостные дефекты с раскрытием < 100 мкм. Сочетание этих методов при контроле ответственных металлоконструкций дает возможность выявить все опасные дефекты указанных типов.

С точки зрения опасности для обслуживающего персонала наиболее опасными являются радиационные методы. В определенной мере токсичны методы капиллярные и течеискания при использовании некоторых типов пробных веществ и ультрафиолетовых осветителей. Применение остальных методов заметного влияния на здоровье обслуживающего персонала не оказывает.

С точки зрения возможностей автоматизации контроля наиболее благоприятными являются вихретоковый метод контроля, магнитные методы с феррозондовыми, индукционными и тому подобными типами преобразователей, радиационный радиометрический метод и некоторые виды тепловых методов. Главные их преимущества заключаются в отсутствии необходимости прямого контакта преобразователя с из-

делием и представлении информации о дефектах в виде показаний приборов. Перечисленным методам уступает ультразвуковой метод, для которого необходим акустический контакт преобразователей с изделием, например через слой воды. Трудность автоматизации других методов заключается в необходимости визуальной обработки информации о дефектах, которую эти методы предоставляют.

По стоимости выполнения контроля к наиболее дорогим относятся методы радиографические и течеискания. Это связано с длительностью операций контроля, а также с необходимостью капитальных затрат на оборудование и помещения. Низкая производительность также у капиллярного метода контроля. Если сравнивать, например, затраты на проведение радиационного и ультразвукового контроля сварных соединений толщиной 10…20 мм, то для последнего они будут в 3–5 раз меньше. Преимущество будет возрастать с увеличением толщины сварных соединений.

Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что при сопоставлении методов НК наиболее важной характеристикой является выявляемость дефектов. На рисунке приведены условные коэффициенты выявляемости наиболее характерных дефектов сварных соединений различными методами НК.

Диаграмма наглядно показывает, что наиболее эффективным методом является ультразвуковой. По данным отечественных и зарубежных исследователей, капиллярный и визуальный методы характеризуются коэффициентом 0,2, рентгено - и γ-графический методы — коэффициентом, близким к 1,7. В то же время для УЗ-метода этот коэффициент  > 3.

Сравнительная выявляемость дефектов различными методами НК:

1 — визуально-оптическими; 2 — рентгено- и γ-графическими; 3 — магнитными;

4 — капиллярными; 5 — ультразвуковыми