4. РАДИАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

  - ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАДИАЦИОННОМ КОНТРОЛЕ

Методы радиационного контроля различаются способами детек- тирования информации о наличии в изделии дефектов, но все они ос- нованы на просвечивании изделий разными видами ионизирующих излучений.

∆δ

1

I0

I

E0

E

δ

F

3

2

При радиационном контроле используют три основных элемен- та (рис. 4.1): источник ионизирующего излучения; контролируемый объект; рентгеновский детектор, регистрирующий прошедшее иони- зирующее излучение.

Рис. 4.1.   Схема   просвечивания: 1 – источник; 2 – изделие; 3 – детектор; F – фокусное расстояние; δ – толщина контролируемого объекта; Δδ – размер дефекта; I – интенсивность излучения; E – энергия излучения

При радиационной дефектоскопии в основном применяют тор- мозное (рентгеновское), нейтронное и гамма-излучения. Тормозное и гамма-излучения представляют собой разновидность электромаг- нитных колебаний, которые, по сравнению с видимым светом и ульт- рафиолетовым излучением, имеют как общие волновые свойства, так и специфические особенности, связанные с их корпускулярными (квантовыми) свойствами. В частности, длина волны видимого света равна 10–9...4,10–7; рентгеновского излучения 6–10–13...10–8; гамма-

излучения 10–13...4,10–12 м.

Разница между рентгеновским и гамма-излучением заключается в механизме их возникновения: рентгеновское излучение – внеядерное происхождение, гамма-излучение – продукт распада ядер.

Рентгеновское излучение, открытое в 1895 г. немецким физиком Рентгеном, получают чаще всего с помощью электронных рентгенов- ских трубок (рис. 4.2).

Рентгеновская трубка представляет собой стеклянный баллон с высокой степенью разрежения газа (10–6...10–7 мм рт. ст.). В трубке впаяны электроды – анод А и катод К. Катод служит источником электронов, анод – мишенью для их торможения. Катод изготовляют в виде спирали из вольфрамовой проволоки, а анод – из вольфрамо- вой пластинки. Анод впаивают в пустотелый медный стержень, кото- рый во время работы охлаждается.

3

4

1

2

Рис. 4.2. Схема рентгеновской трубки: 1 – катод; 2 – фокусирующие электроды; 3 – нить накала; 4 – анод

Спираль катода при работе нагревается до температуры около 3 000 °С. Для создания определенной направленности в движении электронов и придания им необходимой скорости к электродам труб- ки прикладывают высокое напряжение с разностью потенциалов по- рядка нескольких десятков или сотен киловольт.

Кинетическая энергия электронов, попадающих на анод, нахо- дится в прямой зависимости от напряжения, приложенного к трубке. При соударении движущихся с большой скоростью электронов с ато- мами материала анода движение электронов резко замедляется, при этом теряется кинетическая энергия, которая частично превращается в лучистую энергию, выделяемую в виде фотонов рентгеновского из- лучения, а частично тратится на нагревание анода.

Эта часть энергии E зависит от анодного напряжения U и поряд- кового номера материала анода Z:

E = 1,14 · 10–7ZU.	(4.1)

Например, при использовании вольфрамового анода и напряже- нии на трубке 60 кВ в энергию рентгеновского излучения превраща- ется немногим более 0,1 % энергии тормозящихся электронов. При напряжении 100 кВ КПД трубки увеличивается до 1 %. При 2 МэВ он достигает 10 %, а при 15 МэВ – более 50 %.

Из квантовой теории известно, что при атомарных процессах некоторое количество энергии движения может быть приравнено од- ному кванту лучистой энергии, в частности, кинетическая энергия одного электрона, движущегося со скоростью v, будет равна одному кванту:

mv2/2 = hν,	(4.2)

где m – масса электрона, ν – частота следования квантов.

В рентгеновской трубке электроны, попадающие на анод с неко- торой скоростью v, сообщаемой им электрическим полем достаточно высокого напряжения, задерживаются поверхностью анода, тормозят- ся в нем и теряют свою скорость, а значит, и кинетическую энергию. За счет этой потерянной кинетической энергии электрона возникает другая форма энергии – рентгеновское излучение (квант hν).

Полученное таким образом рентгеновское излучение характери- зуется двумя самостоятельными энергетическими спектрами: непре- рывным (тормозное излучение) и линейчатым (характеристическое излучение) (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Спектры излучения рентгеновской трубки: 1 – непрерывный спектр; 2 и 3 – K- и L-серии характе- ристического излучения: λ0 – длина волны, при которой интенсивность излучения становится равной нулю; λmax – длина волны, при которой интенсивность рентге- новского тормозного излучения максимальна; Imax – максимальное значение интенсивности рентгеновского тормозного излучения

Характеристическое излучение с линейным спектром возникает только в том случае, когда быстрые электроны, взаимодействующие с веществом анода, обладают большой энергией, например достаточной

для обеспечения перехода K-электронов атомов вещества анода на более высокие энергетические уровни. Тогда происходит мгновенный обратный переход электрона, например, с L-оболочки на К-оболочку. Это сопровождается характеристическим излучением с частотой v, соответствующей разности энергий между уровнями Ек и EL:

АЕ = EK – EL = hv.	(4.3)

Характеристическое излучение используют при рентгеноспек- тральном и рентгеноструктурном анализах состава вещества. Поскольку каждый элемент Периодической системы элементов Д. И. Менделеева обладает вполне определенными энергиями связи электронов на обо- лочках атома, то, следовательно, каждому веществу соответствует вполне определенный линейчатый спектр.

Тормозное излучение с непрерывным (сплошным) спектром возникает в результате «постепенного» торможения в материале ано- да электронов разных энергий, испускаемых катодом. Кинетическая энергия Е электрона у поверхности анода рассчитывается по уравнению

Е = eU,	(4.4)

где е – заряд электрона (е = 1,602 · 10–19 Кл); U – анодное напряжение трубки, В.

В связи с тем, что скорости электронов распределены по закону Максвелла, эти электроны тормозятся постепенно по толщине анода. Поэтому в рентгеновском спектре излучения, генерируемого трубкой, присутствуют кванты со всевозможными энергиями. Полный переход кинетической энергии электронов Е в максимальную энергию рентге- новского излучения Етах происходит при минимальной длине волны.

Следовательно, с увеличением анодного напряжения U длина волны уменьшается, что, соответственно, приводит к изменению спектрального состава и к повышению максимальной энергии непре- рывного спектра (рис. 4.4).

С увеличением тока трубки при постоянном напряжении увели- чивается интенсивность излучения (рис. 4.4, а) без изменения спек- трального состава непрерывного спектра. Увеличение ускоряющего напряжения при заданном анодном токе изменяет спектр излучения со смещением максимума излучения в сторону коротких волн (рис 4.4, б).

Экспозиционная доза рентгеновского излучения Х пропорцио- нальна току трубки и времени просвечивания t:

Х = it.	(4.5)

Для рентгеновской трубки ее КПД пропорционален анодному напряжению U и в зависимости от него составляет 1...2 % от полной энергии всех электронов, тормозящихся на аноде.

а	б

Рис. 4.4. Зависимость интенсивности рент- геновского излучения от тока (а) и напря- жения (б):

1 – малый ток; 2 – большой ток; 3 – низкое на- пряжение; 4 – высокое ускоряющее напряжение

Если рентгеновское излучение возникает в результате торможе- ния быстролетящих электронов, то гамма-излучение – это результат ядерных превращений, возникающий при переходе ядра из одного энергетического состояния в другое. Суть процессов заключается в следующем.

Химические элементы состоят из атомов, отличающихся друг от друга числом нейтронов NH в ядре. Такие атомы называют изотопами.

Атомы, ядра которых отличаются по составу, т. е. содержат раз- личное число протонов или нейтронов либо тех и других одновре- менно, называют нуклидами. Таким образом, разные изотопы одного и того же химического элемента являются нуклидами, отличающими- ся только числом нейтронов.

Между одноименно заряженными частицами ядра (протонами) действуют силы электростатического отталкивания. С увеличением атомного номера элемента (числа протонов в ядре) электростатиче- ские силы отталкивания действуют все сильнее. У тяжелых элементов (с Z > 82) ядерные силы уже не могут обеспечивать устойчивость ядер, и начинается самопроизвольное превращение неустойчивых изотопов в более устойчивые (обычно в изотопы другого элемента). Это явление называют радиоактивностью, или радиоактивным рас- падом. Радиоактивный распад ядер сопровождается испусканием альфа- и бета-частиц (альфа- и бета-излучением) и квантов гамма- излучения.

Альфа-частицы представляют собой ядра гелия, состоящие из двух протонов и двух нейтронов. Они несут положительный заряд, равный 2 ед. заряда, отклоняются в магнитном и электрическом по- лях. Пробег альфа-частиц в веществе мал, в воздухе достигает 11 см, в биологической ткани – 0,1 мм; они полностью поглощаются слоем алюминия, равным 0,01 мм.

Бета-частицы – это электроны, которые обладают разной энер- гией (от нуля до максимума) и излучают непрерывный спектр. Под действием магнитного и электрического полей они отклоняются от прямолинейного направления (пробег их в воздухе достигает 10 м, в биологической ткани – 10...12 мм) и полностью поглощаются 6-миллиметровым листом из алюминиевого сплава или слоем свинца толщиной 1 мм.

Гамма-излучение представляет собой фотонное излучение с ли- нейчатым спектром с очень короткой длиной волны (~ 0,1 нм) и без заряда. Магнитным и электрическим полями оно не отклоняется. Гамма-излучение может проникать через стальные изделия толщиной до 500 мм.

В промышленности гамма-излучение получают с помощью ра- диоизотопных источников, использующих радиоактивный распад изотопов кобальта, цезия, селена и др. Источник излучения является основным элементом гамма-дефектоскопа. Конструктивно различают два вида гамма-дефектоскопов: шланговые и затворные.

В шланговых дефектоскопах ампула с радионуклидом находит- ся внутри радиационной головки только во время проведения контро- ля. После завершения работы ампулу перемещают в другой специ- ально предназначенный для хранения радионуклидов контейнер по ампулопроводу (шлангу). Дефектоскопы снабжаются набором источ- ников с различными размерами активной части. Такие дефектоскопы обычно универсальны.

В затворных дефектоскопах ампула находится внутри радиаци- онной головки   постоянно.   Включение и выключение происходит с помощью специальной шторки (затвора). Затворные дефектоскопы предназначены для фронтального и панорамного просвечивания. Такие дефектоскопы обычно являются специализированными.

Гамма-дефектоскопы конструктивно просты, надежны и доста- точно мобильны. В качестве защитных средств радиационных голо- вок применяют материалы большой плотности: свинец, сплавы на ос- нове вольфрама, обедненный уран или их комбинации.

Единицей измерения энергии ионизирующего излучения в Ме- ждународной системе единиц измерения (СИ) служит джоуль (Дж). 1 Дж эквивалентен механической работе силы в 1 Н, перемещающей тело на расстояние 1 м в направлении действия силы.

Часто энергию рентгеновского и гамма-излучений выражают в килоэлектро-вольтах (кэВ) или мегаэлектрон-вольтах (МэВ). Элек- трон-вольт равен энергии, которую приобретает заряженная частица, несущая один элементарный заряд (заряд электрона), при перемеще- нии в электрическом поле между двумя точками с разностью потен- циалов в 1 В.

Активность радиоактивного изотопа в источнике (любом объ- екте, содержащем какое-либо количество радиоактивного вещества) определяется числом атомов, распадающихся в единицу времени. Активность радиоактивного изотопа равна произведению постоянной распада wр на общее число радиоактивных атомов (N): A = wр · N.

Активность изотопа в источнике определяется числом распадов в секунду и в системе СИ измеряется в беккерелях (Бк). На практике широко применяют внесистемную единицу активности – кюри (Ки). Кюри – активность такого количества радиоактивного вещества, в ко- тором происходит 3,7–1010 распадов в секунду. Столько распадов в секунду происходит в 1 г радия.

Отношение активности изотопа в радиоактивном источнике к массе или объему источника называют, соответственно, удельной или объемной активностью изотопа.

Из определения активности следует, что чем больше радиоак- тивного вещества находится в источнике, тем выше активность источника, и чем дольше период полураспада изотопа, тем больше радиоактивного вещества необходимо брать для получения данной активности. Например, активностью в 1 Ки обладает источник со стронцием 90Sr, в котором находится < 0,01 г радиоактивного вещест- ва, в то же время для получения такой же активности источника с ураном 238U потребовалось бы > 1 т природного урана.

Интенсивностью ионизирующего излучения (или плотностью потока энергии) называют энергию излучения, падающую в единицу времени на   единицу   площади,   расположенной   перпендикулярно к направлению излучения. Служит Вт/м2 единицей интенсивности. 1 Вт/м2 эквивалентен энергии излучения в 1 Дж, падающей на по- верхность площадью 1 м2 в течение 1 с.

В радиационной дефектоскопии для большей части расчетов можно принять рентгеновский излучатель или источник гамма- излучения за точечный источник, т. е. за такой источник излучения, линейные размеры которого значительно меньше расстояния между ними и местом регистрации излучения. В таком случае к источникам рентгеновского и гамма-излучений применим закон, согласно кото- рому интенсивность излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния от источника.

Для оценки действия ионизирующего излучения в какой-либо среде служат так называемые дозовые характеристики поля излуче- ния. Одна из этих характеристик – поглощенная доза излучения Dn – представляет собой энергию ионизирующего излучения, отнесенную к единице массы облучаемого вещества. Единицей поглощенной дозы является грэй (Гр). 1 Гр – это доза излучения, при которой облучен- ному веществу массой 1 кг передается энергия ионизирующего излу- чения в 1 Дж. Внесистемная единица поглощенной дозы – это радиан (рад).

Мощностью поглощенной дозы называют дозу, поглощенную в единицу времени. За единицу мощности поглощенной дозы любого вида ионизирующего излучения принят Гр/с, внесистемная единица – рад/с.

Эквивалентная доза излучения определяет биологическое воз- действие излучения на организм человека. Эквивалентная доза излу- чения равна произведению поглощенной дозы Dn излучения в биоло- гической ткани на коэффициент качества K этого излучения: D3KB = KDn. Коэффициент качества K служит для сравнения различных видов ионизирующего излучения по ожидаемому биологическому эффекту. Например, для рентгеновского и гамма-излучений K = 1; для потока нейтронов с энергией до 10 МэВ K = 10, а для альфа-излучений с энергией до 10 МэВ K = 20. За единицу эквивалентной дозы излуче- ния принят зиверт (Зв). Внесистемная единица эквивалентной дозы – бэр. 1 бэр численно равен 1 рад, деленному на коэффициент качества K. Единицами мощности эквивалентной дозы излучения являются эВ/с и бэр/с.

Экспозиционная доза – характеристика, основанная на ионизи- рующем действии излучения в сухом атмосферном воздухе. Едини- цей экспозиционной дозы служит Кл/кг. 1 Кл/кг соответствует экспо- зиционной дозе рентгеновского или гамма-излучения, при прохожде- нии которого через 1 кг воздуха в результате всех ионизационных процессов в воздухе образуются ионы, несущие заряд в 1 Кл электри- чества каждого знака.

Внесистемная единица экспозиционной дозы – рентген (Р). Рентген – это экспозиционная доза рентгеновского и гамма- излучений, при прохождении которых через 1,293–10–3 г воздуха в результате завершения всех ионизационных процессов в воздухе создаются ионы, несущие заряд в одну электростатическую единицу количества электричества каждого знака (1,293 · 10–3 г – это масса 1 см3 атмосферного воздуха при 0 °С и давлении 1013 ГПа).

Мощность экспозиционной дозы (МЭД), т. е. экспозиционная доза излучения, отнесенная к единице времени, выражается в А/кг или Р/с. 1 А/кг равен МЭД рентгеновского и гамма-излучений, при которой за 1 с сухому атмосферному воздуху передается экспозици- онная доза 1 Кл/кг.

Понятие «гамма-эквивалент», или «радиевый гамма-эквивалент», не установлено стандартами, однако эти характеристики источников гамма-излучения широко используют при решении многих практиче- ских задач.

Если два источника гамма-излучения при одинаковых условиях измерения создают одинаковую МЭД, то они имеют одинаковый гамма- эквивалент.

Измерениями установлено, что 1 мг Rа в виде точечного источ- ника, помещенного в фильтр из платины толщиной 0,5 мм, создает на расстоянии 1 см МЭД, равную 0,4 Р/ч. Эта величина названа иониза- ционной постоянной, или гамма-постоянной Г, радия. Каждый изотоп имеет свою гамма-постоянную, показывающую, какую МЭД гамма- излучения создает точечный источник данного изотопа, активность которого 1 мКи на расстоянии 1 см в течение 1 ч. Единица измерения гамма-постоянной Р · см2/(ч · мКи).

Гамма-постоянная зависит от схемы радиоактивного распада изотопов, т. е. от числа гамма-квантов, приходящихся на один распад, и их энергии. Некоторые радиоактивные изотопы испускают кванты одинаковой энергии, например 137Cs, у которого энергия квантов рав- на 0,001 МэВ. Такое излучение называют многоэнергетическим (монохроматическим), а его спектр графически представляют в виде одной линии. Большая часть изотопов испускает кванты различных энергий, например, спектр излучения 60Со состоит из двух основных линий, соответствующих энергиям 1,17 и 1,33 МэВ, спектр излучения 192Ir имеет 10 основных линий и т. д.

Соотношение между гамма-эквивалентом М точечного источ- ника илучения и экспозиционной дозой Д, создаваемой источником на расстоянии r, описывается выражением

Д = 8,4 Мt/r2,	(4.6)

где t – время облучения, ч; 8,4 – гамма-постоянная радия.

Ионизирующие излучения по своей природе являются электро- магнитными. Их проникающая способность определяется энергией, зависящей от длины волны. Чем меньше длина волны, тем выше энергия излучения и выше проникающая способность излучения.

Выявление внутренних дефектов при просвечивании основано на способности ионизирующего излучения неодинаково проникать через различные материалы и поглощаться в них в зависимости от толщины, рода (плотности) материалов и энергии излучения. Для вы- явления дефектов в изделиях с одной стороны устанавливают источ- ник излучения, с другой – детектор, регистрирующий информацию о внутреннем строении контролируемого объекта (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Схема просвечивания изделия рентгеновским или гамма-излучением: 1 – источник; 2 – контролируемый объект; 3 – раковина; 4 – шлаковое включение;

5 – эпюра интенсивности излучения за объ- ектом

Излучение от источника 1 проходит через изделие 2, имеющее внутренние дефекты 3, 4, с разной плотностью. В дефектном и безде- фектном местах оно будет поглощаться по-разному и выходить на де- тектор с разной интенсивностью 5. Интенсивность излучения при прохождении через дефект 3, заполненный воздухом или газом, ослабляется меньше, чем в сплошном металле, а сильнее – над дефек- том 4, заполненным более плотным материалом (например, вольфра- мом), чем основной.

  - КЛАССИФИКАЦИЯ РАДИАЦИОННЫХ МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ

Разность интенсивностей будет зарегистрирована детектором. В зависимости от вида применяемого детектора различают три основ- ных метода радиационного контроля: радиографический, радиоско- пический и радиометрический (рис. 4.6). Радиографические методы радиационного НК основаны на преобразовании радиационного изо- бражения контролируемого объекта в радиографический снимок или запись этого изображения на запоминающем устройстве с последую- щим преобразованием в световое изображение. На практике этот ме- тод наиболее широко распространен в связи с его простотой и доку- ментальным подтверждением полученных результатов.

В зависимости от используемых детекторов различают пленоч- ную   радиографию    и    ксерорадиографию   (электрорадиографию). В первом случае детектором скрытого изображения и регистратором статического видимого изображения служит фоточувствительная пленка, во втором – полупроводниковая пластина, а в качестве реги- стратора используют обычную бумагу.

В зависимости от используемого излучения различают несколь- ко разновидностей промышленной радиографии: рентгенографию, гаммаграфию, ускорительную и нейтронную радиографию (рис.4.7). Каждый из перечисленных методов имеет свою сферу использования. Этими методами можно просвечивать стальные изделия толщиной от 1 до 700 мм.

Радиационная интроскопия – метод радиационного неразру- шающего контроля, основанный на преобразовании радиационного изображения контролируемого объекта в световое изображение на выходном экране радиационно-оптического преобразователя, причем анализ полученного изображения проводится в процессе контроля.

Чувствительность этого метода несколько меньше, чем радио- графии, но его преимуществами являются экспрессность и непрерыв- ность контроля.

Рис. 4.6. Классификация методов радиационного контроля

Радиометрическая дефектоскопия – метод получения инфор- мации о внутреннем состоянии контролируемого изделия, просвечи- ваемого ионизирующим излучением в виде электрических сигналов (различной величины, длительности или количества).

Рис. 4.7. Классификация источников ионизирующих излучений

Этот метод обеспечивает наибольшие возможности автоматиза- ции процесса контроля и осуществления автоматической обратной связи контроля и технологического процесса изготовления изделия. Преимуществом метода является возможность непрерывного высоко- производительного контроля качества изделия, обусловленная высо- ким быстродействием применяемой аппаратуры. По чувствительно- сти этот метод не уступает радиографии.

Самыми распространенными источниками ионизирующего из- лучения, применяемыми в радиационных методах НК, являются рент- геновские аппараты. Рентгеновский аппарат состоит из рентгеновско- го излучателя, источника высокого напряжения и пульта управления. Высоковольтный генератор преобразует напряжение сети в напря- жение питания рентгеновской трубки. Высоковольтный генератор включает в себя преобразователи переменного тока в постоянный (диоды кенотронов), конденсаторы для фильтрации и удваивания на- пряжения, трансформаторы накала рентгеновской трубки, трансфор- маторы накала кенотронов, выключатели и защитные устройства.

Пульт управления представляет собой группу приборов, кото- рые служат для измерения и регулирования времени, тока, напряже- ния и частоты.

Основным элементом рентгеновского аппарата является рентге- новская трубка. В настоящее время в них используют металлокерамику,

для охлаждения применяют воздух или специальный газ. Благодаря этому трубки оказываются более габаритными, однако более долго- вечными.

Для характеристики оптических свойств рентгеновских трубок вводят понятия действительного и эффективного фокусных пятен трубки. Действительным фокусным пятном называют участок поверхности мишени, на котором преимущественно тормозится пучок электронов. Эффективным фокусным пятном, или оптическим фокусом, именуют проекцию действительного фокусного пятна в направлении оси рабочего пучка излучения на плоскость, перпендикулярную к этой оси.

Различают трубки с круглым и линейным (с отношением сторон не более 1,25) оптическими фокусами. Круглый фокус получают с помощью нити накала в виде плоской архимедовой спирали, линей- ный – посредством нити накала в форме цилиндрической спирали.

Для улучшения четкости изображения на рентгенограммах же- лательно иметь фокусные пятна возможно меньших размеров. В то же время уменьшение размеров действительного фокусного пятна при данной эффективности системы охлаждения анода ведет к снижению мощности рентгеновской трубки (рис. 4.8). Это вызвано тем, что удельная электрическая нагрузка на фокусное пятно, т. е. мощность, приходящаяся на единицу его площади, ограничена. Например, для медного анода с вольфрамовой мишенью удельная нагрузка не может превышать 2200...2500 Вт/(мм2 · с). Поэтому широко применяют труб- ки с линейным фокусом, в которых можно получить оптический фо- кус, значительно меньший действительного по величине. В этих трубках действительное фокусное пятно имеет форму прямоугольни- ка, в то время как оптический фокус представляет собой квадрат. Электрические свойства рентгеновской трубки характеризуются анодным напряжением иа, анодным током ia и током накала iH (рис. 4.9). На начальном участке кривых увеличение анодного напря- жения вызывает повышение анодного тока. Это объясняется тем, что по мере возрастания напряжения все большее число электронов из электронного облака, образованного раскаленной спиралью, при- обретает скорость, достаточную для преодоления тормозящего поля пространственного заряда к катоду трубки.

При определенном для данного тока накала анодном напряже- нии все электроны, покинувшие катод, достигают анода, при этом на- ступает режим насыщения, при котором дальнейшее увеличение анодного напряжения не повышает анодный ток. На этом участке ха- рактеристики, называемом участком насыщения, анодный ток зависит

только от тока накала, т. е. от числа свободных электронов. Участок насыщения является рабочим участком рентгеновской трубки. В ус- ловиях эксплуатации энергию рентгеновского излучения регулируют изменением анодного напряжения, а интенсивность излучения – из- менением тока накала.

Рис. 4.8. Схема формирования оптиче- ского фокуса рентгеновской трубки:

1   –    действительное    фокусное    пятно; 2 – сечение электронного пучка; 3 – анод; 4 – оптический фокус

Рис. 4.9. Электрические характеристики рентгеновской трубки

В рентгенодефектоскопических аппаратах используют трубки, различные по конструкции и способам получения и формирования пучка излучения. Выбор рентгеновской трубки для конкретных усло- вий контроля определяется его схемой, конструктивными особенно- стями просвечиваемого объекта, его материалом, толщиной и т. д.

Для просвечивания объектов со свободной полостью внутри, доступ к которым затруднен, предназначены также рентгеновские трубки с вынесенным анодом. Анод трубки представляет собой мед- ную полую трубу, далеко выступающую за пределы стеклянной кол- бы. Вольфрамовая мишень находится внутри этой трубы, в конце ее консольной части. Снаружи на трубу надевают тонкостенную латун- ную оболочку, в промежутке между трубой и оболочкой циркулирует охлаждающая вода. Из-за большого расстояния между катодом и ано- дом в трубках подобной конструкции электрическая фокусировка электронного пучка оказывается недостаточной, поэтому прибегают к дополнительной магнитной фокусировке. Для этого на трубу анода надевают специальную фокусирующую катушку, через которую при прохождении электрического тока создается магнитное поле, сужи- вающее электронный пучок. Степень фокусировки пучка регулирует- ся изменением тока катушки.

Для просвечивания движущихся объектов и в случаях, когда нужно получить минимальный оптический фокус при большой мощ- ности, применяют трубки с вращающимся анодом. В этих трубках вращается вольфрамовая мишень в форме усеченного конуса, на бо- ковую поверхность которого направлен поток электронов, испускае- мых катодом.

Подобное устройство позволяет повысить мощность этой труб- ки по сравнению с трубками с неподвижным анодом в десятки раз. В трубках с вращающимся анодом вал, на котором укреплена ми- шень, является ротором асинхронного двигателя. Статор двигателя расположен снаружи трубки. Поскольку охлаждение анода осуществ- ляется только в результате вращения мишени, эти трубки эффективны при экспозиции до 5 с; дальнейшее увеличение времени экспозиции резко сокращает их мощность.

Трубка с вращающимся анодом и обычные двухэлектродные трубки могут быть выполнены двухфокусными. Катод двухфокусной трубки имеет две спирали: большую и малую, позволяющие получить два различных по величине линейных фокуса. Благодаря этому рас- ширяется диапазон применения этой трубки.

Особый класс составляют импульсные рентгеновские трубки. Свободные электроны в них получают в результате автоэлектронной эмиссии при создании у катода трубки электрического поля напря- женностью > 108 В/м. Импульсные трубки называют также трубками с «холодным» катодом (в отличие от трубок с «горячим» катодом, в которых для получения свободных электронов используют термо- электронную эмиссию).

К недостаткам двухэлектродных импульсных трубок относят нестабильность интенсивности и спектрального состава излучения, обусловленных тем, что напряжение на аноде, при котором происхо- дит пробой анодно-катодного пространства, сильно изменяется от включения к включению. В трехэлектродных импульсных трубках этот недостаток устраняют введением в трубку дополнительно под- жигающего электрода. При приложении импульса пониженного напряжения (~10 кВ) между поджигающим электродом и катодом в строго заданный момент времени возникает дуговой разряд, кото- рый затем переходит в разряд между анодом и катодом.

Импульсные трубки имеют большую мгновенную мощность, а достигнутая частота повторения импульса меньше 50 Гц. Мощность дозы излучения на расстоянии 1 м меньше 2 Р/мин, тогда как трубки с горячим катодом при таких же напряжениях (250...300 кВ) дают

до 10 Р/мин. Ресурс работы импульсных рентгеновских трубок много меньше, чем трубок накала.

В настоящее время для промышленной рентгенодефектоскопии применяют в основном переносные рентгеновские аппараты с постоян- ной нагрузкой в следующем конструктивном исполнении:

- переносного     (транспортабельного)     блок-трансформатора

(моноблок) с рентгеновской трубкой;

- переносного пульта управления чемоданного типа;

- комплекта соединительных низковольтных кабелей (и водо- проводных шлангов для охлаждения блок-трансформатора).

Современную переносную (портативную) рентгеновскую аппа- ратуру разрабатывают и изготавливают едиными сериями с учетом возможности просвечивания материалов в широком диапазоне тол- щин. За базу построения такой серии аппаратов принимают анодное напряжение рентгеновской трубки. Большинство ведущих иностран- ных фирм принимает следующий базовый ряд наибольшего напряже- ния рентгеновской трубки, кВ: 10...80; 50...140; 50...200 (220); 80...300;

35...160; 60...250; 100...400.

В России выпускаются портативные рентгеновские аппараты серии «Шмель» с анодным напряжением 80…220 кВ для контроля изделий толщиной до 50 мм и др.

Импульсная рентгеновская аппаратура. К разряду перенос- ной аппаратуры для промышленного просвечивания можно отнести и импульсную рентгеновскую аппаратуру с анодным напряжением до 0,5 МВ. Ее принцип действия основан на явлении возникновения кратковременной (0,1…0,2 мс) вспышки тормозного рентгеновского излучения при электрическом пробое вакуума в двухэлектродной рентгеновской трубке (с холодным катодом) под воздействием им- пульса анодного высокого напряжения (220…280 кВ), возникающего на вторичной обмотке высоковольтного трансформатора при разряде накопительной емкости (Up = 7,5…10 кВ) через первичную обмотку высоковольтного трансформатора.

Передвижная (разборная) рентгеновская аппаратура для про- мышленного просвечивания предназначена для работы в лаборатор- ных условиях. Она позволяет оборудовать временные (передвижные) и стационарные рентгенодефектоскопические установки.

Радиоактивные источники гамма-излучения представляют собой ампулы, заполненные гамма-активным нуклидом (рис. 4.10).

Способ герметизации, материал и число ампул зависят от МЭД излучения физического состояния и свойств изотопов. Основными радиационно-дефектоскопическими характеристиками изотопов являются энергия излучения Е, МЭД Р, удельная активность источни- ка, период полураспада Т1/2.

Источники можно разделить на следующие группы: высоко- энергетические (54Мп, 60Со и другие источники с Еэф >> 0,8 МэВ), среднеэнергетические (Ir, Cs и др. с 0,3 < Еэф < 0,8 МэВ), низкоэнер- гетические (170Tm, 75Se и др. c Еэф < 0,3 МэВ).

3

2

5

6

4

3

1

1

2

Рис. 4.10. Конструкция резьбового и сварного радиоактивных дефектоскопических источников: 1 – наружная ампула; 2, 5 – крышки; 3 – активная часть; 4 – внутренняя ампула; 6 – баллон

Основные их характеристики приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Основные характеристики радиоизотопных источников γ -излучения

| Источник | Гамма- эквивалент 1 Ки изо- топа, γ-экв. Rа | МЭД γ-излучения 1 Ки на 1 м |  | Удельная активность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А/кг | Р/с | c–1·г–1 | Ки/г |
| 170Tm | 1,2·10–3 | 7,2·10–11 | 2,79·10–7 | 1,3·1012...3,7·1013 | 350...1000 |
| 192Ir | 0,55 | 3,3·10–8 | 1,29·10–4 | (5,5...9,2)·1012 | 150...250 |
| 13Сs | 0,37 | 2,2·10–8 | 0,86·10–4 | (3,7...9,2)·1011 | 10...25 |
| 60Со | 1,54 | 9,2·10–8 | 3,57·10–4 | (1,85...4,4)·1012 | 50...300 |

Окончание табл. 4.1

| Источник | Гамма- эквивалент 1 Ки изо- топа, γ-экв. Rа | Диапазоны энергии спектра |  | Период полураспада T1/2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дж | МэВ |  |
| 170Tm | 1,2·10–3 | β) 3,84·10–13, 1,52·10–13 | β) 0,867, 0,950 | 129 сут. |
|  |  | γ) 1,34·10–14 | γ) 0,084 |  |
| 192Ir | 0,55 | β) 3,84·10–14…1,07·10–13 | β) 0,24…0,67 | 74,4 сут. |
|  |  | γ) 3,20·10–14…1,7·10–13 | γ) 0,2…1,06 |  |
| 137Cs | 0,37 | β) 8,3·10–14 | β) 0,52 | 29,6 года |
|  |  | γ) 1,06·10–13 | γ) 0,661 |  |
| Источник | Гамма- | Диапазоны энергии спектра |  | Период |
|  | эквивалент |  |  | полураспада |
|  | 1 Ки изо- топа, γ-экв. |  |  | T1/2 |
|  | Rа |  |  |  |
|  |  | Дж | МэВ |  |
| 60Со | 1,54 | β) 5,1·10–14 | β) 0,318 | 5,25 года |
|  |  | γ) 1,87·10–13, 2,13·10–13 | γ) 1,17, 1,33 |  |

В промышленности наиболее широко применяют источники Yb, Tm, 75Se, 192Ir, 137Cs и 60Со, реже 145Sm, 155Eu, Am и другие в связи с их высокой стоимостью,   сложностью   получения   исходного   сырья и трудностью отделения сопутствующих примесей (табл. 4.2).

Таблица 4.2

Основные характеристики

некоторых перспективных источников излучения

| Источник | Диапазоны энергии спектра Е |  | Период полураспада Т1/2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дж | МэВ |  |
| 241Am | 3,2·10–16…1,1·10–15 | 0,02...0,07 | 470 лет |
| 145Sm | 9,7·10–16 | 0,061 | 340 сут. |
| 155Eu | 9,7·10–16…2,1·20–15 | 0,061...0,132 | 1,81 года |
| 153Gd | 1,1·10–15...1,64·10–14 | 0,07...0,103 | 242 сут. |
| 169Yb | 1,0·10–16...4,94·10–14 | 0,063...0,309 | 31,8 сут. |
| 75Sс | 1,06·10–16...9,2·10–14 | 0,066...0,572 | 120,4 сут. |
| 54Mn | 1,28·10–13 | 0,8 | 291 сут. |
| 152Eu | (1,95...2,25)10–15 | 0,122...1,405 | 12,7 года |

Радиоактивные источники быстрых нейтронов. Ядра неко- торых радионуклидов при распаде испускают альфа-частицы или гамма-кванты с энергией, превышающей порог реакций (ά, n) и (γ, n) на некоторых легких элементах. На основе таких нуклидов можно создавать достаточно простые и компактные источники нейтронов. Энергия альфа-частиц, испускаемых альфа-радиоактивными нукли- дами (210Ро, 227Ас, 2Сгп), обычно равна 5…6 МэВ.

Под воздействием таких частиц реакция (а, n) с относительно большой вероятностью осуществима лишь на ядрах некоторых легких элементов (бериллий,   бор,   фтор,   литий),   которые   в   основном и используются в качестве мишеней в рассматриваемых источниках. В зависимости от энергии альфа-частиц максимальная энергия ней- тронов, возникающих в реакции (ά, n) на бериллии, боре и фторе, не превышает, соответственно, 10…12, ~6 и ~3 МэВ, а средняя энергия нейтронов для этих источников, соответственно, равна 3,5...4,5; 2,5...3 и 1...1,5 МэВ.

Сравнивая энергию гамма-излучения радионуклидов с энергией связи нейтронов в различных атомных ядрах, видим, что при созда- нии фотонейтронных источников в качестве источников гамма- излучения можно использовать ограниченное число радионуклидов, только таких, как бериллий и дейтерий, у которых энергия связи ней- тронов в ядрах равна, соответственно, 1,6665 и 2,226 МэВ. Реакцию (γ, n) могут вызвать лишь гамма-кванты, энергия которых превышает указанную энергию связи нейтрона.

Конструктивно фотонейтронные источники обычно представ- ляют собой блок из бериллия или тяжелой воды с линейными разме- рами в несколько сантиметров, внутри которого в герметичной ампу- ле размещается источник гамма-излучения.

Из различных фотонейтронных источников наиболее широко применяют (124Sb + Ве)-источник, что объясняется относительно большим периодом полураспада 124Sb (60 сут) и возможностью полу- чения высокой удельной активности сурьмы.

Существенным недостатком всех активных фотонейтронных источников являются малые периоды полураспада пригодных радио- нуклидов, сложность получения требуемых активностей и высокий фон гамма-излучения.

Среди радиоактивных источников нейтронов особое место занимают источники 238Рu, 242Cm, 244Cm, 252Cf, основанные на спон- танном (самопроизвольном) делении ядер (табл. 4.3).

Наиболее предпочтителен для изготовления 252Cf.

Таблица 4.3

Основные характеристики радиоизотопных источников быстрых нейтронов

| Источник | Период полураспада Т1/2 | Выход ней- тронов на 1 г изотопа, с–1 | Средняя энергия нейтронов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дж | МэВ |  |
| 25Сf | 2,63 года | 3·1012 | 3,7·10–13 | 2,3 |  |
| 210Po + Be | 138 сут. | 1,28·1010 | 6,9·10–13 | 4,3 |  |
| 124Sb + Be | 60 сут. | 2,7·109 | 3,85·10–15 | 0,024 |  |
| Источник | МЭД γ-излучения на 1 м |  | Энергия γ-излучения |  |  |
|  | А/кг | Р/с | Дж |  | МэВ |
| 252Cf | 2,05·10–8 | 8,0·10–4 | 6,4·10–15…6·10–16 |  | 0,04…0,1 |
| 210Po + Be | 1,4·10–8 | 5,5·10–4 | 1,28·10–13 |  | 0,8 |
| 124Sb + Be | 3,2·10–3 | 12,5 | 2,7·10–13 |  | 1,7 |

Гамма-дефектоскопы используют в основном в полевых и мон- тажных условиях при отсутствии источников электропитания изде- лий, расположенных в труднодоступных местах. В общем случае гамма-дефектоскоп состоит из источника излучения (изотопа), заклю- ченного в герметичную металлическую ампулу, которая помещается в защитную радиационную головку (контейнер), и пульта управления, обеспечивающего выпуск и перекрытие пучка излучения.

В комплект гамма-дефектоскопа входят также вспомогательное оборудование и принадлежности (транспортные тележки, штативы для крепления радиационной головки, контейнеры для безопасного транспортирования и перезарядки источников излучения и др.). Вы- пускают гамма-дефектоскопы двух видов: универсальные шлангового типа, у которых источник излучения подается к месту контроля по шлангу-ампулопроводу, и для фронтального и панорамного просве- чивания (ампула не выходит за пределы радиационной головки).

Шланговые гамма-дефектоскопы (рис. 4.11) нашли наиболее широкое применение в промышленности в связи с тем, что они обес- печивают подачу источника излучения из радиационной головки 2 по шлангу-ампулопроводу 3 в коллимирующую головку на расстоя- ние 5…12 м.

В этих аппаратах источник излучения подается по ампулопро- воду с помощью гибкого троса, находящегося в зацеплении с зубча- тым приводным колесом.

Гамма-дефектоскопы снабжены набором источников, гамма- излучения с различными размерами активной части и МЭД гамма- излучения. Набор источников размещается в магазине-контейнере, что позволяет просвечивать изделия различной толщины на разных фокусных расстояниях.

Рис. 4.11. Схема универсального шлангового гамма-дефектоскопа:

1 – коллимирующая головка; 2 – радиационная головка; 3 – ампулопровод; 4 – пленка; 5 – привод; 6 – тележка

Гамма-дефектоскопы для фронтального и панорамного про- свечивания предназначены для использования в полевых, монтаж- ных и стапельных условиях в тех случаях, когда применение шланго- вых аппаратов невозможно из-за ограниченных размеров радиационно- защитных зон. Пример такого дефектоскопа показан на рис. 4.12.

Рис. 4.12. Гамма-дефектоскоп для контроля трубопроводов внутри трубы:

1 – труба; 2 – привод тележки; 3 – привод источ- ника; 4 – радиационная головка; 5 – датчик с кол- лиматором; 6 – блок автоматики; 7 – реперный контейнер; 8 – пленка

Всю информацию о наличии или отсутствии дефектов при радио- метрическом НК получают с помощью фотографических детекторов, к которым относят радиографические пленки, применяемые в радио- графии и дозиметрии.

Основой радиографической пленки служит гибкая прозрачная подложка 4 толщиной 100…200 мкм из негорючей пластмассы – аце- татцеллюлозы (рис. 4.13).

Рис. 4.13. Схема строения радиографической пленки

На подложку с двух сторон наносят чувствительную к излуче- нию эмульсию 2, представляющую собой слой желатина толщиной 10…30 мкм, в котором равномерно распределены микрокристаллы бромистого серебра. Размеры микрокристаллов меньше 3   мкм. Для увеличения прочности соединения между эмульсией и подложкой лежит слой специального клея 3, называемый подслоем. Снаружи на эмульсию наносят слой 1 из задубленной желатины толщиной до 1 мкм, предохраняющий эмульсию от механических повреждений.

Ионизирующие излучения в кристаллах бромистого серебра вы- зывают фотохимические превращения: Ag + Br + + (hv) – Ag+ + Br +

+ e – Ag + Br, т. е. под влиянием кванта излучения hv отрицательный ион брома Br теряет свой валентный электрон и становится нейтраль- ным атомом Br. Этот атом перемещается к поверхности кристалла, где связывается желатиной, а освободившийся электрон, взаимодей- ствуя со свободным положительным ионом серебра, превращает его в нейтральный атом серебра Ag.

Когда в результате действия излучения в кристалле бромистого серебра накапливается определенное число атомов восстановленного металлического серебра, в нем образуется так называемый центр скрытого изображения. Для превращения скрытого изображения в видимое радиографическую пленку обрабатывают в растворе

проявителя. В последнем происходит химическая реакция восстанов- ления бромистого серебра в металлическое, причем процесс восста- новления идет избирательно: наиболее эффективно он протекает в кристаллах, имеющих центры скрытого изображения. Эти центры, называемые также центрами проявления, можно рассматривать как частицы катализатора, способствующие восстановлению ионов серебра во всем объеме облученных кристаллов.

Зерна восстановленного металлического серебра придают плен- ке темную окраску, т. е. определяют ее прозрачность. В общем случае проявленное изображение представляет собой картину из почернев- ших и прозрачных (светлых) мест на пленке, отвечающих, соответст- венно, участкам эмульсии, подвергнутым и не подвергнутым дейст- вию излучения. Степень почернения какого-либо участка изображе- ния зависит от числа зерен металлического серебра на нем и опреде- ляется интенсивностью излучения I и временем t его воздействия на эмульсию. Произведение It называют экспозицией.

Радиографические пленки подразделяют на два класса: 1) безэк- ранные пленки, предназначенные для использования без флуорес- центных экранов, или с металлическими усиливающими экранами;

- экранные пленки, предназначены для использования с флуорес- центными усиливающими экранами в связи с их высокой чувстви- тельностью к видимой и ультрафиолетовой частям спектра. Мелко- зернистые пленки типа РТ-5, РТ-4М отличаются более высокой раз- решающей способностью, в отличие от крупнозернистых пленок типа РТ-3, РТ-1 и РТ-2.

Усиливающие металлические и флуоресцентные экраны применяют для сокращения времени просвечивания. Усиливающее действие металлических экранов основано на освобождении из них вторичных электронов благодаря ионизирующему излучению. Осво- божденные вторичные электроны попадают на эмульсию пленки и вызывают дополнительную фотохимическую реакцию, усиливающую действие первичного излучения.

Для каждого источника ионизирующего излучения материал эк- рана следует выбирать в зависимости от энергии излучения, в частно- сти, для рентгеновского излучения целесообразно использовать медь, титан, олово, свинец, вольфрам; для гамма-излучения – вольфрам, свинец, медь.

Практика показывает, что наибольшую эффективность обеспе- чивают металлические экраны из медной и титановой фольги. В этом случае достигается гораздо лучшая контрастность снимков. Толщина фольги должна быть равна максимальной длине пробега вторичных

электронов в экране. Обычно толщина экрана (фольги) составляет 0,05...0,5 мм. В качестве люминофоров используют ZnS, CdS, BaSO4, PbSO4, CaWO4 и др.

Флуоресцентные экраны изготовляют в виде пластмассовых или картонных подложек, на которые наносят слой люминофора. Эти экраны рекомендуется применять с экранными радиографическими пленками, поскольку спектральная чувствительность эмульсии плен- ки и спектр свечения экранов хорошо согласуются. При использова- нии флуоресцентных экранов разрешающая способность изображения на пленках существенно ухудшается из-за крупнозернистости экранов.

С помощью флуоресцентных экранов получают меньшие экспо- зиции, а при использовании металлических экранов – лучшую чувст- вительность.

Эталоны чувствительности. Для определения относительной чувствительности радиографического контроля используют специ- альные эталоны.

Эталон представляет собой пластину с идеальными дефектами, контуры которых резко очерчены. На границе дефектов эталона про- исходит резкое изменение суммарной толщины просвечиваемого ма- териала, в то время как в реальном металле – постепенное изменение его толщины на границе дефект – бездефектная зона. Кроме того, реальные дефекты часто рассредоточены и имеют неправильные очертания.

Вследствие этого поры или шлаковые включения, диаметры ко- торых равны, соответственно, высоте прорези или диаметру проволо- ки эталона, могут быть не выявлены, несмотря на то, что изображения искусственных дефектов четко видны.

В практике радиационной дефектоскопии применяют несколько типов эталонов чувствительности. Наиболее часто используют кана- вочные и проволочные эталоны четырех типоразмеров каждый. На канавочном эталоне имеется шесть канавок, глубина рядом распо- ложенных канавок различается в 1,39 раза. Проволочный эталон пред- ставляет собой пластиковый чехол с семью проволоками различного диаметра, рядом расположенные проволоки различаются размерами в 1,25 раза. Материал эталона должен быть аналогичен материалу контролируемого изделия. Эталоны маркируют свинцовыми буквами и цифрами. Буквы обозначают материал эталона, цифры – его номер, например, Cu2, Fel, Al3, Ti4. Оба вида эталона равнозначны по чувст- вительности, выбор их определяется условиями работы.

Перед радиографическим контролем пленку вместе с усили- вающими экранами помещают в специальную светозащитную кассету.

В практике промышленной радиографии применяют гибкие и реже –

жесткие кассеты.

Преимущественное использование гибких кассет обусловлено тем, что они обеспечивают плотное прилегание к контролируемой по- верхности сложной конфигурации.

Недостатком гибких кассет является отсутствие полной гаран- тии плотности прижатия пленки к усиливающим экранам. Этого недостатка лишены жесткие кассеты, выполненные из алюминиевых сплавов и пластмасс, но их можно применять только при контроле изделий простой формы, когда не требуется изгибать пленку.

Наиболее качественное прилегание усиливающих экранов к ра- диографической пленке обеспечивают вакуумные кассеты. Они име- ют герметичный корпус. Эти кассеты применяют крайне редко из-за их дороговизны и сложности использования.

Кроме традиционных методов радиационного НК в последнее время появились и применяются ряд новых: ксерорадиография, флю- рография, цветная радиография, нейтронная радиография, протонная радиография и др.

Ксерорадиографический	метод	контроля	представляет	собой процесс получения изображения на поверхности пластины, электри- ческие свойства которой изменяются в соответствии с энергией вос- принятого рентгеновского или гамма-излучения. Если зарядить такую пластину электрическим зарядом до определенного уровня, а затем подвергнуть ионизационному облучению, то величина остаточного заряда на любом участке пластины будет однозначно связана с интен- сивностью излучения, падающего на данный участок. При этом оста- точный заряд будет тем меньше, чем больше интенсивность излучения. Следовательно, в тех местах пластины, на которые попало излу- чение, прошедшее через какой-либо дефект (непровар, пора, раковина),

остаточный заряд будет меньше, чем в других местах пластины.

В настоящее время чувствительность ксерографического метода несколько   ниже   радиографического   на   рентгеновскую   пленку, но несомненные преимущества ксерографического метода заключается в оперативности получения снимка и сухом методе проявления. Методом фотосъемки с одной ксерограммы можно сделать высоко- качественные фотографии с большим числом копий.

При ксерографии отпадает необходимость в дефицитных мате- риалах и процессах фотообработки. Стоимость контроля по сравне- нию с радиографическим снижается в 6…7 раз.

Флюорографический метод НК заключается в регистрации рент- геновского или гамма-излучения на фотобумагу или фотопленку,

которые содержат в 7…9 раз меньше серебра, чем рентгеновская пленка. Необходимым условием является обязательное сочетание фо- тобумаги или фотопленки и усиливающих флуоресцентных экранов. Ионизирующее излучение падает вначале на экран с флуоресцентным слоем для формирования оптического изображения, которое фикси- руется на фотобумаге, контактирующей с флуоресцентным экраном.

В зависимости от энергии ионизирующего излучения применяют определенную комбинацию фоторегистратора и усиливающего экра- на, при которой достигается наилучшая чувствительность. Требуется, чтобы основные характеристики (разрешающая способность, макси- мум спектра поглощения и высвечивания и др.) с фоторегистратора и экранов были достаточно близкими по значениям.

Обычный черно-белый рентгеновский снимок содержит только один оценочный параметр: яркость серого оттенка. Цветная радио- графия, в отличие от черно-белой, позволяет получить два добавочных параметра: цвет и насыщенность. Благодаря этому увеличивается ин- формативная способность радиографического снимка. Для получения цветного изображения с помощью черно-белой фотопленки делают два или три снимка контролируемого объекта рентгеновским излуче- нием различных энергии и интенсивности (к о с в е н н ы й м е т о д). При этом экспонируют поочередно каждую пленку или все одновре- менно с использованием фильтров для селекции рентгеновского из- лучения. В результате изменения его эффективной энергии изображе- ния на каждой пленке отличаются друг от друга. Затем черно-белые негативы окрашивают, например, первый снимок в красный цвет, второй в зеленый, третий в синий и составляют вместе. Расшифровку полученного цветного изображения проводят на негатоскопе. Опера- тор воспринимает больше оттенков цвета, чем градаций яркости, что облегчает контроль качества и повышает его достоверность благодаря учету одновременно большего объема информации.

Другим способом цветной радиографии является использование цветной фотопленки (прямой метод). Этот метод основан на раз- личных чувствительности и контрастности эмульсионных слоев мно- гослойных фотографических или рентгенографических цветных пле- нок при воздействии на них ионизирующего излучения.

Если пленку просвечивать рентгеновским или гамма-излучением, то она окажется разбалансированной как по контрасту, так и по чув- ствительности. После проявления на ней возникают различные цвето- вые оттенки, обусловленные интенсивностью падающего света.

При цветной радиографии улучшаются выявляемость дефектов и возможность контроля изделий с большими перепадами толщин, а также определение размеров дефектов в направлении просвечивания.

Нейтронная радиография основана на облучении объекта кон- троля коллимированным пучком нейтронов и регистрации теневого изображения объекта на рентгеновской пленке или другом детекторе.

Физической основой нейтронной радиографии является зависи- мость излучения от химического состава вещества и прежде всего от его атомного номера и массового числа. В отличие от рентгеновского и гамма-излучений, эта зависимость для нейтронов выражена более сильно. Принципиально важное значение нейтронной радиографии состоит в возможности раздельного контроля химических компонен- тов материала.

Например, с использованием обычных методов контроля нельзя даже обнаружить наличие легких или органических материалов на стали при близких толщинах, а нейтронная радиография позволяет контролировать детали размером ~1 мм из органических материалов сквозь слои металлов толщиной в сантиметры. Это позволяет приме- нять нейтронную радиографию при контроле композиционных мате- риалов.

Чувствительность к выявлению дефектов методом нейтронной радиографии при толщине стального изделия 10...80 мм составляет 0,5...2 %.

Протонная радиография основана на использовании потока про- тонов (альфа-частиц) для НК и базируется на особенностях распро- странения и взаимодействия их с веществом. Источниками протонов служат те же аппараты, что и при рентгено- и гамма-графировании. Главной особенностью применения протонной радиографии является контроль тонких изделий или их частей (типа листа, фольги и т. п.), поскольку протоны поглощаются сравнительно тонкими слоями. В отдельных случаях протонная радиография обеспечивает значи- тельно более высокую чувствительность (~0,1 %) по сравнению с рентгенографией.

Кроме перечисленных, в настоящее время широко применяются методы радиоскопии, радиометрии и томографии.