5. МАГНИТНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Методы магнитной дефектоскопии основаны на регистрации и измерении магнитных полей и их неоднородностей. Магнитное поле существует вблизи проводника с током и постоянных магнитов. Причина его возникновения – упорядоченное движение зарядов в проводнике или электронов в атомах вещества магнита.

Основной характеристикой магнитного поля является вектор магнитной индукции B. Вектор B направлен по касательной к магнит- ным силовым линиям, поэтому по их виду можно судить о направле- нии вектора индукции.

Вектор B имеет смысл плотности магнитного потока Ф. Для на- глядности представления магнитного поля линии магнитной индук- ции условно проводят так, чтобы их число, приходящееся на единицу площади, перпендикулярной к ним поверхности, было пропорцио- нально магнитной индукции B.

Поэтому магнитный поток Ф через какую-либо поверхность пропорционален общему числу силовых линий, пронизывающих ее. В однородном магнитном поле магнитный поток Ф через площадку S, расположенную перпендикулярно к магнитным линиям, равен произ- ведению магнитной индукции В на площадку. Магнитный поток вы- ражается в веберах, а магнитная индукция – в теслах:

Ф = BS.	(5.1)

Другой важной характеристикой магнитного поля является век- тор напряженности, он определяет поле, создаваемое внешним по от- ношению к данному телу источником. На практике эти поля чаще всего создаются различными намагничивающими катушками или по- стоянными магнитами.

Все вещества в той или иной степени обладают магнитными свойствами. Магнитные свойства вещества характеризуются магнит- ной проницаемостью µ. В зависимости от ее значения все материалы подразделяют на три группы:

- диамагнитные, у которых µ на несколько миллионных или ты- сячных долей меньше 1 (медь, цинк, серебро и др.);

- парамагнитные с µ на несколько миллионных или тысячных долей больше 1 (марганец, платина, алюминий);

- ферромагнитные, у которых µ достигает десятков тысяч. К таким материалам относят только четыре элемента (железо, никель, кобальт, гадолиний) и некоторые сплавы металлов.

Ферромагнитные свойства металлов обусловлены внутренними молекулярными токами – в основном вращением электронов вокруг собственной оси. В пределах малых объемов (10...10 см) элементар- ных областей, так называемых доменов, магнитные поля молекуляр- ных токов образуют результирующее поле домена (рис. 5.1).

а	б	в

Рис. 5.1. Ориентация доменов в ферромагнитном материале:

а – деталь размагничена; б – деталь намагничена до индукции насыщения; в – деталь намагничена до остаточной намагниченности

Магнитные поля доменов при отсутствии внешнего магнитного поля направлены произвольно и компенсируют друг друга. Суммар- ное поле доменов в этом случае равно нулю, деталь оказывается раз- магниченной (рис. 5.1, а). Если на деталь действует внешнее поле, то под его влиянием поля отдельных доменов устанавливаются по на- правлению внешнего поля с однородным изменением границ между доменами. В результате образуется общее магнитное поле доменов, деталь оказывается намагниченной (рис. 5.1, б). При намагничивании магнитное поле доменов накладывается на внешнее магнитное поле в контролируемой детали.

Искажение магнитного поля, происходящее при внесении в него диамагнитных и парамагнитных тел, незначительно. Напротив, магнитное поле искажается весьма существенно, если в него будут помещены ферромагнитные тела.

Железный образец, обладающий проницаемостью в сотни и ты- сячи раз больше магнитной проницаемости в вакууме, вбирает в себя магнитное поле. Это явление характеризуется намагниченностью М, которая определяет состояние вещества при его намагничивании (воздействии на него магнитного поля Н).

Магнитная восприимчивость – это безразмерная величина xm, характеризующая способность вещества (магнетика) намагничиваться в магнитном поле. У диамагнетиков она меньше 0, у парамагнетиков больше 0, у ферромагнетиков много больше 0 (104 и более).

Принципиальное отличие ферромагнетиков от других веществ заключается в отсутствии линейной зависимости магнитного состоя- ния вещества от напряженности магнитного поля (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Зависимость B и µd от H

для ферромагнитного материала

Сначала индукция [кривая В = f(Н)] растет медленно, затем бы- стро и, наконец, наступает магнитное насыщение. Кривую В = f(Н) называют кривой первоначального намагничивания, а кривую µd = f(Н) кривой магнитной проницаемости. Она показывает зависимость отно- сительной дифференциальной проницаемости от напряженности маг- нитного поля Н, является весьма важной характеристикой материала, если говорить о дефектоскопии.

Полная проницаемость µ ферромагнетика определяется отноше- нием величины индукции В к соответствующему значению магнитно- го поля Н в данной точке кривой индукции:

μ = В / Н.	(5.1)

К наилучшим условиям выявления дефектов относятся такие, при которых магнитная проницаемость мала, а индукция велика. Подобное магнитное состояние может быть достигнуто в магнитных полях, превышающих поле Нцmax, т. е. на участке кривой µ = f(Н), где проницаемость убывает. Если начальное намагничивание металла таково, что точка Р оказывается слева от точки µdmax на кривой маг- нитной проницаемости, то уменьшение поперечного сечения за счет дефекта вызовет увеличение магнитной индукции, а также может привести к более высокой магнитной проницаемости, и дефект может быть не обнаружен. Это условие необходимо учитывать при выборе режимов намагничивания объекта контроля.

Характерная особенность ферромагнетиков состоит также в яв- лении эффекта гистерезиса (рис. 5.3).

Магнитные свойства железа и его сплавов могут меняться в широких пределах в зависимости от структуры, фазового состава,

величины зерна металла, пластической деформации и т. д. Различают ферромагнитную (феррит) и парамагнитную (аустенит) фазы железа.

Рис. 5.3. Петля гистерезиса при перемагничивании образца

Безуглеродистые сплавы железа, а также аустенитные стали обычно парамагнитные; они содержат лишь небольшое количество феррита (ά-фаза), поэтому для их намагничивания требуются большие намагничивающие поля (до 1 000 000 А/м). Для обычных конструк- ционных низко- и среднелегированных сталей, у которых преобладает ферромагнитная фаза (феррит, мартенсит), а количество аустенита меньше 10...15 %, магнитное насыщение   достигается при полях до Н = 100 000 А/м. Определяя изменение магнитных характеристик сталей, можно установить количественное соотношение их фаз, со- держание аустенита, феррита, а также исследовать состояние сталей после термообработки, сварки, прокатки и т. д.

При внесении ферромагнетика в переменное магнитное поле в нем возникают вихревые токи, создающие свое собственное элек- тромагнитное поле. Вихревые тока по правилам Ленца стремятся про- тиводействовать изменению внешнего магнитного поля, что, в отли- чие от постоянного магнитного поля, приводит к неравномерному распределению индукции и напряженности магнитного поля, а также электрического поля по сечению образца.

Плотность вихревых токов максимальна на поверхности изде- лия, а амплитуды В и Н убывают в глубь изделия по экспоненциаль- ному закону.

По мере   увеличения   частоты   электрической   проводимости и магнитной проницаемости уменьшается глубина проникновения электромагнитного поля. Фактически высокочастотные электромаг- нитные поля распространяются в тонком поверхностном слое, а в глу- бине ферромагнетика они пренебрежимо малы. Это явление носит на- звание скин-эффекта.

Вследствие этого эффекта при намагничивании переменным магнитным полем не удается обнаружить подповерхностные дефекты (на глубине 2...4 мм), которые уверенно выявляются при работе в по- стоянном магнитном поле. Переменное магнитное поле обычно соз- дают с помощью катушек (соленоидов), питаемых переменным то- ком.

Магнитные методы контроля ферромагнитных металлов осно- ваны на обнаружении локальных возмущений поля, создаваемых де- фектами в намагниченном изделии. Магнитный поток, распространя- ясь по изделию и встречая на своем пути поверхностный дефект, оги- бает его вследствие того, что магнитная проницаемость дефекта зна- чительно ниже (в 1000 раз) магнитной проницаемости основного ме- талла. Это можно объяснить следующим образом. Часть магнитно- силовых линий как бы обрывается на одной грани дефекта и снова начинается на другой. Конец линии можно рассматривать как некото- рый положительный магнитный заряд, а начало как отрицательный магнитный заряд. Каждый магнитный заряд создает магнитное поле, направленное из него как из центра.

Суммарное поле магнитных зарядов Нd называют полем дефекта. Поле Нd имеет сосредоточенный характер, поэтому результирующее поле, которое складывается из внешнего намагничивающего поля H0 и поля дефекта Нd, становится неоднородным и имеет сложную кар- тину.

Чем значительнее размеры дефекта и ближе к нему точка на- блюдения и чем заметнее различие проницаемостей, тем больше ам- плитудные значения составляющих полей дефектов.

Следует отметить, что магнитное поле рассеяния возникает не только над дефектами, но и над любыми локальными изменениями однородности магнитных свойств. Интенсивность поля рассеяния в этом случае зависит от соотношения проницаемостей.

В переменном магнитном поле дефекты сплошности среды так- же вызывают локальное изменение вектора напряженности магнитно- го поля H, аналогичное в первом приближении рассмотренному выше для постоянного магнитного поля, однако из-за скин-эффекта информация может быть получена только о дефектах, залегающих сравнительно неглубоко (как правило, на глубине меньше 1 мм).

В зависимости от способа индикации магнитных полей разли- чают методы с непосредственным преобразованием магнитного поля в электрический сигнал и методы без преобразования в электрический сигнал.

Для регистрации и измерения магнитных полей и их неоднород- ностей в промышленной дефектоскопии чаще всего применяют пло- ские катушки поля, феррозонды, индукционные головки, магнитные ленты и магнитные порошки.

С помощью катушек проще всего измеряют переменное магнит- ное поле. Для измерения постоянных и переменных однородных и неоднородных полей применяют феррозонды. Наиболее распро- странены дифференциальные феррозонды с продольным возбуждением. Для регистрации постоянного магнитного поля без преобразования в электрический сигнал широко используется тонкая ферромагнитная лента (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Разветвление локального маг- нитного потока Фr :

1 – магнитная лента; 2 – магнитная головка

Феррозондовые преобразователи представляют собой два пер- маллоевых сердечника с первичными обмотками возбуждения и вто- ричными измерительными обмотками на каждом. Они предназначены для измерения напряженности магнитного поля. Их действие основа- но на нелинейности кривых намагничивания сердечников из магнит- ных материалов. При создании в первичной обмотке поля возбужде- ния H(t) в сердечнике возникает индукция B(t), которая индуцирует ЭДС. Преобразователи Холла работают по принципу возникновения разности потенциалов в результате искривления пути носителей тока в металлах и полупроводниках, находящихся в магнитном поле под действием сил Лоренца. Промышленность выпускает кремниевые, германиевые и арсенидгаллиевые преобразователи.

Преобразователи Холла работают по принципу возникновения разности потенциалов в результате искривления пути носителей тока в металлах и полупроводниках, находящихся в магнитном поле под

действием сил Лоренца. Промышленность выпускает кремниевые, германиевые и арсенидгаллиевые преобразователи.

Другим способом индикации неоднородностей магнитного поля является метод с использованием магнитного порошка, заключаю- щийся в эффекте взаимодействия неоднородного магнитного поля с ферромагнитными частицами. Этот метод, несмотря на отсутствие преобразования в электрический сигнал, обладает большой наглядно- стью и очень высокой чувствительностью.

Магнитопорошковая дефектоскопия (МПД) в системе методов НК занимает одно из ведущих мест. Это связано с ее высокой чувст- вительностью к поверхностным и подповерхностным дефектам, про- стотой, универсальностью и наглядностью представления результатов контроля. Магнитопорошковый метод применяют для контроля изде- лий, деталей, сварных соединений конструкций из ферромагнитных материалов с относительной магнитной проницаемостью больше  40 с целью выявления невидимых невооруженным глазом поверхност- ных и подповерхностных нарушений сплошности типа трещин, не- проваров.

Магнитопорошковый метод основан на регистрации магнитных полей рассеяния, возникающих над дефектами в детали при ее намаг- ничивании, с помощью ферромагнитных частиц (магнитного порош- ка), которые находятся во взвешенном состоянии в дисперсионной среде или воздухе.

Чувствительность магнитопорошкового метода зависит от ряда факторов:

- размера частиц порошка и способа его нанесения;

- напряженности приложенного намагничивающего поля;

- рода приложенного тока (переменный или постоянный);

- формы, размера и глубины залегания дефектов;

- от их ориентации относительно поверхности изделия и направ- ления намагничивания;

- состояния и формы поверхности;

- способа намагничивания.

Частицы порошка должны иметь размер 5...10 мкм. Для выявле- ния глубоко залегающих дефектов применяют более крупный маг- нитный порошок. Методика магнитопорошкового способа включает в себя следующие операции (ГОСТ 21105–87):

- подготовку поверхностей перед контролем и очистку их от загрязнений, окалины, следов шлака после сварки;

- подготовку суспензии, заключающуюся в интенсивном пере- мешивании магнитного порошка с транспортирующей жидкостью;

- намагничивание контролируемого изделия;

- нанесение суспензии или порошка на поверхность контроли- руемого изделия;

- осмотр поверхности изделия и выявление мест, покрытий от- ложениями порошка;

- размагничивание.

Поверхности изделий, сварных соединений и околошовных зон основного металла шириной, равной ширине шва, но меньше 20 мм с обеих сторон, очищают от грязи, масла, шлаков, окалины и других покрытий, мешающих контролю. Не допускаются резкие неровности поверхности, наплывы, натеки, незаполненные кратеры и другие дефекты. Видимые дефекты необходимо устранить до проведения контроля. Шероховатость контролируемой поверхности должна быть не грубее Ra 10,0.

Достаточно широко в промышленности применяется магнитно- графический метод. Сущность этого метода заключается в намагни- чивании контролируемого участка сварного шва и околошовной зоны с одновременной записью магнитного поля на магнитную ленту и по- следующем считывании полученной информации с нее специальными воспроизводящими устройствами магнитографических дефектоско- пов, оснащенных вторичными преобразователями в виде феррозондов или индукционных головок. Этот сигнал затем поступает на экран электронно-лучевой трубки (ЭЛТ).

Технология магнитографического контроля включает в себя ряд операций (ГОСТ 25225–82):

- Осмотр и подготовка поверхности контролируемого изделия. При этом с поверхности контролируемых швов должны быть удалены остатки шлака, брызги расплавленного металла, грязь и т. д.

- Наложение на шов отрезка магнитной ленты. Перед началом работы магнитную ленту подвергают размагничиванию. Прижимают ленту к шву плоских изделий специальной эластичной «подушкой».

При контроле кольцевых швов труб, сосудов и других изделий магнитную ленту к поверхности шва прижимают по всему периметру эластичным резиновым поясом.

- Намагничивание контролируемого изделия при оптимальных режимах в зависимости от типа намагничивающего устройства, тол- щины сварного шва и его магнитных свойств.

- Расшифровка результатов контроля, для чего магнитную лен- ту устанавливают в считывающее устройство дефектоскопа, и по сиг- налам на его экранах выявляют дефекты. Перед воспроизведением

сигналов дефектоскоп настраивают по эталонной магнитограмме с записью магнитного поля дефекта минимально допустимых разме- ров. Во время воспроизведения регистрируются все дефекты, ампли- туда импульса от которых на экране осциллографа превышает ампли- туду импульса от эталонного дефекта.

Магнитографический метод в основном применяют для контро- ля стыковых швов, выполненных сваркой плавлением, и в первую очередь при дефектоскопии швов магистральных трубопроводов. Этим методом можно контролировать сварные изделия и конструк- ции толщиной до 20...25 мм.

Установлено, что этим методом уверенно обнаруживаются внутренние плоскостные дефекты, когда их вертикальный размер со- ставляет 8...10 % от толщины сварного шва. При снятой выпуклости шва максимальная чувствительность контроля к указанным дефектам достигает 5 %. Округлые внутренние дефекты обнаруживаются, когда их размер по высоте больше 20 % толщины изделия.

Чувствительность магнитографического метода к поверхност- ным дефектам примерно такая же или несколько хуже, чем у магни- топорошкового. Чем глубже расположен дефект от поверхности изде- лия, на которую укладывается магнитная лента, тем хуже он выяв- ляется. Современная аппаратура позволяет находить дефекты с вер- тикальным размером 10...15 % от толщины изделия на глубине зале- гания до 20.. .25 мм.

Методы магнитной дефектоскопии различаются по средствам преобразования магнитного поля (дефекта) в электрический или оп- тический сигналы. В настоящее время разработаны и применяются магнитные дефектоскопы, в которых используются много новых пре- образователей магнитного поля в электрический сигнал: полупровод- никовые преобразователи, датчики Холла, магнитодиоды др.