5

Список сокращений

АЧХ	амплитудно-частотная характеристика ВРЧ	временная регулировка чувствительности ВТП	вихретоковые преобразователи

ДН	диаграмма направленности ЗТВ	зона термического влияния ЛЦ	люминесцентно-цветной

МЖ	магнитные жидкости

МПД	магнитнопорошковая дефектоскопия МЭД	мощность экспозиционной дозы

НК	неразрушающий контроль

НТД	нормативно-техническая документация ОК	объект контроля

ПАВ	поверхностно-активные вещества

ПНУ	передвижные намагничивающие устройства ППЧ	полоса пропускания частот

ПЭП	пьезоэлектрический преобразователь РС	раздельно-совмещенный

СВЧ	сверхвысокая частота СО	стандартный образец

СОП	стандартный образец предприятия ТУ	технические условия

УЗ	ультразвуковой, ультразвук

УФ	ультрафиолетовый

ФЭУ	фотоэлектронный умножитель ЦТС	цирконат-титанат свинца

ЭЗМ	эхозеркальный метод ЭДС	электродвижущая сила

ЭЛТ	электронно-лучевая трубка

    - ВИДЫ ДЕФЕКТОВ И МЕТОДЫ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ

      - ВИДЫ ДЕФЕКТОВ

При изготовлении деталей и производстве сборочных узлов конструкций изделий часто образуются дефекты, которые условно можно поделить на дефекты, связанные со сваркой плавлением: де- фекты подготовки и сборки деталей; дефекты формы сварного шва; наружные и внутренние дефекты.

К дефектам подготовки и сборки относятся неправильный угол скоса кромок шва; слишком большое или малое притупление по дли- не кромок; непостоянство зазора между кромками по длине стыкуе- мых элементов; несовпадение стыкуемых плоскостей; слишком большой зазор между кромками; загрязнения кромок.

Дефекты формы сварного шва обуславливаются отклонениями от формы и размеров шва, заданных в технических условиях и чертежах.

При выполнении сварных соединений разными методами сварки швы могут иметь неравномерные размеры, бугры, седловины. Подоб- ные дефекты снижают прочность соединения и могут привести к по- явлению трещины.

К наружным дефектам относят наплывы, подрезы, незаделанные кратеры, прожоги.

Наплывы образуются в результате стекания расплавленного ме- талла на нерасплавленный основной металл без сплавления с ним.

Подрезы – это канавки в основном металле, идущие по краям шва. Глубина подреза колеблется от десятых долей до нескольких миллиметров. Они уменьшают рабочую толщину основного металла, могут вызвать местную концентрацию напряжений от прилагаемых нагрузок и стать причиной разрушения шва в процессе эксплуатации. Подрезы в стыковых и угловых швах, расположенные перпендику- лярно действующим на них силам, приводят к снижению вибрацион- ной прочности.

Кратер – углубление, образующееся в конце шва при внезапном прекращении сварки. Кратеры чаще всего возникают при выполнении коротких швов. Размеры кратера в зависимости от величины свароч- ного тока колеблются от 3 до 20 мм. Незаделанные кратеры снижают прочность сварного соединения, особенно при воздействии вибраци- онной нагрузки.

Прожоги – это сквозные отверстия в сварном шве, чаще всего образуются при сварке металла небольшой толщины и начального слоя в многослойных швах, а также при сварке снизу вверх верти- кальных швов. Независимо от причин, отверстие, возникшее при прожоге, заделывается, но шов получается неудовлетворительным по внешнему виду и качеству.

К внутренним дефектам относят поры, шлаковые включения, непровары, несплавления и трещины.

Поры – полости, заполненные газом, имеющие размеры от 0,1 до 3 мм в диаметре. Поры, выходящие на поверхность, могут быть и больших размеров. Причиной равномерной внутренней пористости является загрязненность свариваемого металла по кромкам, использо- вание влажного   флюса   или	отсыревших   электродов.	Наиболее вероятно появление пор при сварке алюминиевых и титановых сплавов. Шлаковые включения в металле сварного шва – это малые объ-

емы, заполненные неметаллическими веществами, чаще всего окси- дами и шлаками. Шлаковые включения условно делят на макроско- пические и микроскопические. Они могут быть различной формы: круглые, шарообразные, плоские в виде пленки или продолговатые в виде вытянутых «хвостов». По сравнению с порами, шлаковые включения имеют большие размеры, поэтому они лучше обнаружи- ваются при ультразвуковом и магнитном методах контроля.

Оксидные пленки могут возникать при всех видах сварки, причи- ны их образования такие же, что и образование шлаковых включений. Непровары и несплавления – это дефекты, возникающие в свар-

ном соединении вследствие неполного расплавления кромок или по- верхностей ранее выполненных валиков многослойного шва. Непро- вары и несплавления достаточно хорошо обнаруживаются при ульт- развуковом контроле.

Трещины – частичное местное разрушение сварного соединения в виде разрыва, они относятся к наиболее опасным дефектам и по всем действующим нормам недопустимы. Различают трещины горя- чие и холодные, имеющие разную физическую природу образования и разные размеры и поэтому по-разному отражают ультразвуковые колебания и по-разному выявляются при контроле.

Основные дефекты сварных соединений, выполненных точеч- ной контактной сваркой, также подразделяются на наружные и внут- ренние.

К наружным дефектам относят наружные трещины; прожог; на- ружный выплеск; вырыв точек; выход на поверхность литой структуры;

разрыв металла у кромки соединения; поверхностное нарушение сплошности металла; темную поверхность сварных точек; чрезмер- ную вмятину и неправильную форму вмятины от электрода.

Внутренними дефектами являются непровар; внутренние тре- щины, поры и раковины; внутренний выплеск металла; несимметрич- ное расположение ядра сварной точки; чрезмерное проплавление.

Основным дефектом контактной стыковой сварки сопротивле- нием или оплавлением является слипание, при котором между свари- ваемыми деталями осуществляется механический контакт, но не про- исходит взаимодействие между атомами кристаллической структуры. Такой дефект довольно часто встречается при сварке давлением, тре- нием и сварке взрывом. Обнаружить слипание физическими метода- ми контроля сложно, для предупреждения появления подобного дефекта необходимо тщательно отслеживать соблюдение установлен- ных параметров сварки: ток, напряжение, давление, время выдержки и скорость осадки.

При изготовлении паянных соединений в изделиях образуются следующие дефекты: дефекты заготовок и сборки изделия под пайку, дефекты паяных швов, дефекты готового паяного соединения.

Для получения хорошего качества паяной конструкции в пер- вую очередь необходимо обеспечить качество изготовления заготовок и сборки под пайку. При сборке обращают внимание на установление необходимых зазоров и надежное закрепление соединяемых элементов изделия. Изделие, подлежащее пайке, после нанесения и закрепления припоя устанавливают в приспособление, гарантирующем полное затекание припоя в зазоры и наименьшее коробление конструкции.

Характерные дефекты сборки под пайку:

- неравномерность зазора между соединяемыми поверхностями;

- смещение элементов паяемого изделия.

Эти дефекты возникают вследствие неточной обработки загото- вок; смещения последних в процессе их закрепления при сборке; отсутствия приспособлений, обеспечивающих надежную фиксацию изделия и отдельных его элементов.

Типичные дефекты паяных швов (соединений):

- непропай – несплошное заполнение зазора припоем, а также отсутствие связи между припоем и основным металлом;

- трещины;

- поры и раковины;

- шлаковые и флюсовые включения.

Непропай возникает в результате несмачивания паяемого метал- ла припоем. Чтобы избежать непропаянных мест, необходимо тща- тельно удалить оксидную пленку и обеспечить установленные техно- логией пайки зазоры. Наличие вредных примесей в припоях отрица- тельно влияет на качество заполнения зазора. Жидкотекучесть припо- ев резко снижается при их загрязнении оксидами.

Трещины в паяных швах могут возникнуть под действием соб- ственных напряжений в основном металле или вследствие вибраций паяемой конструкции в процессе пайки, когда закристаллизовавшийся припой недостаточно прочен. К образованию трещин склонны швы, спаянные припоями, имеющими широкий интервал кристаллизации.

Мелкие поры, в том числе и непропаи, могут вызвать выделение в процессе пайки газов, содержащихся в припое и образующихся при испарении отдельных компонентов флюсов и припоев. Образованию усадочных раковин, пор и неспаев способствует также недостаточное количество внесенного при пайке припоя или слишком большой за- зор. Наличие адсорбированного слоя влаги во флюсе и на прутках припоя также приводит к появлению пор и непропаев.

Шлаковые включения в паяном шве образуются вследствие плохой подготовки поверхности соединяемых элементов перед пай- кой и наличия загрязнений (ржавчины, масла и т. д.), а также при дли- тельном нагреве во время пайки, когда флюс, реагируя с основным металлом, переходит в шлак, плохо вытесняемый припоем. Избыток кислорода в пламени при пайке газовой горелкой – одна из причин образования шлаковых включений.

Влияние всех вышеперечисленных дефектов на работоспособ- ность конструкции изделий зависит от их формы и расположения по отношению к направлению прилагаемых нагрузок при эксплуатации.

      - МЕТОДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Современное машиностроение, особенно авиа и ракетостроение, предъявляют высокие требования к качеству применяемых материа- лов, а также к качеству изготовления деталей, сборочных узлов и из- делий и прежде всего к их прочности и надежности. Эти требования обусловлены постоянно возрастающими напряженными условиями работы деталей и узлов изделий.

В современных конструкциях летательных аппаратов большая часть деталей работает при значительных статических нагрузках, часто

при повышенных температурах, подвергается знакопеременным виб- рационным и ударным нагрузкам, циклическим температурным воз- действиям, работает в условиях воздействия агрессивных сред или радиоактиного излучения.

Для изготовления таких деталей и узлов требуются высокопроч- ные, коррозионностойкие, жаропрочные металлические и неметалли- ческие материалы: стали, цветные сплавы, композиционные материа- лы, обладающие повышенными удельными физико-механическими свойствами: пределом прочности, длительной прочностью, пределом выносливости, сопротивлением термической усталости и т. д.

Не говоря о дефектах кристаллического строения металлов, о дефектах, которые могут образовываться по границам блоков кри- сталла, в реальном металле встречаются еще более грубые дефекты, например, микроскопические трещины размером более 0,2 мкм. Такие микроскопические трещины резко снижают прочностные характеристики деталей.

Еще более грубыми являются дефекты микроскопические, види- мые иногда невооруженным глазом, представляющие собой различ- ного рода нарушения сплошности или однородности металла. Подоб- ные дефекты могут стать причиной еще более значительного сниже- ния прочности детали и даже ее разрушения. Выявлять своевременно подобные дефекты и призваны испытания образцов методами нераз- рушающего контроля.

В основу классификации методов неразрушающего контроля положены физические процессы взаимодействия излучения с объектом контроля. По физическим явлениям, на которых эти методы основаны, выделяют девять видов контроля: магнитный, электрический, вихре- токовый, радиоволновой, тепловой, визуально-оптический, радиаци- онный, акустический и проникающими веществами (капиллярный).

Магнитный метод контроля основан на регистрации магнитных полей рассеяния, возникающих над дефектами, или на определении магнитных свойств контролируемых изделий. Его применяют, как правило, для контроля объектов, выполненных из ферромагнитных материалов. При этом методе во всех случаях используют намагничи- вающие объекты и измеряют параметры, используемые при контроле магнитными методами. В зависимости от магнитных свойств мате- риала (коэрцитивной силы, магнитной проницаемости, остаточной индукции), формы и размеров контролируемого изделия применяют два способа намагничивания:

- способ приложенного магнитного поля;

- способ остаточной намагниченности.

Информацию о магнитной проницаемости и ее изменении в за- висимости от напряженности магнитного поля получают с помощью катушки индуктивности (индуктивный метод).

Для индицирования полей рассеяния на дефектах и измерения магнитных характеристик материалов также используют датчики типа феррозондов (феррозондовый метод), преобразователи Холла, магниторезисторы. Часто для регистрации полей рассеяния над де- фектом применяют магнитные порошки или магнитные суспензии (магнитопорошковый метод).

Вихретоковый метод (электромагнитный метод) основан на ре- гистрации и анализе взаимодействия электромагнитного поля вихре- токового преобразователя с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в контролируемом объекте. Этим методом контролируют изделия из электропроводящих материалов.

Электрический метод НК заключается в регистрации парамет- ров электрического поля, взаимодействующего с контролируемым объектом. Информативными параметрами являются электрическая емкость или потенциал. Емкостный вид метода применяют для кон- троля диэлектрических или полупроводниковых материалов. По из- менению диэлектрической проницаемости контролируют химический состав пластмасс, полупроводников, наличие в них несплошностей, влажность сыпучих материалов и др. Потенциальный вид используют для контроля толщины проводящего слоя полупроводников, наличия в них несплошностей.

Радиоволновой метод НК основан на регистрации изменений параметров электромагнитных волн радиодиапазона, взаимодейст- вующих с контролируемым объектом. Обычно применяют волны сверхвысокой частоты (СВЧ) длиной 1...100 мм и контролируют изделия из материалов, где радиоволны не очень сильно затухают: диэлектрики (пластмассы, керамика, стекловолокно), магнитоди- электрики (ферриты), полупроводники, тонкостенные металлические объекты. Информативными параметрами являются амплитуда, фаза, вектор поляризации, частота, время распространения волн.

Тепловой метод НК заключается в регистрации изменения теп- ловых полей контролируемого объекта. Его применяют к объектам, выполненным из любых материалов и толщин.

Визуально-оптический   метод   НК   основан   на   наблюдении и анализе параметров оптического излучения, взаимодействующего с контролируемым объектом. При визульном контроле измеряемой характеристикой является изменение интенсивности света. Зрительно

контролируют исходные материалы, полуфабрикаты, готовую про- дукцию, обнаруживают отклонения формы и размеров валиков свар- ных швов, изъяны материала и обработки, поверхностные дефекты.

Однако возможности глаза ограничены, и поэтому применяют оптические приборы (лупы, эндо- и микроскопы), которые позволяют расширить пределы возможностей человеческого глаза. Визуальный контроль с применением оптических приборов называют визуально- оптическим. Он состоит в использовании явления отражения видимо- го света от исследуемого объекта.

Капиллярные методы основаны на капиллярном проникновении в полость дефектов контролируемых объектов пробных веществ, в частности, индикаторной жидкости, хорошо смачивающей материал изделия. Их применяют для обнаружения слабо видимых невоору- женным глазом поверхностных дефектов в изделиях любых материалов. Методы течеискания используют для выявления только сквоз-

ных дефектов в замкнутых (герметичных) емкостях. В полость дефек- та пробное вещество проникает под действием либо разности давле- ний, либо капиллярных сил. Регистрация прошедшего пробного вещества фиксируется определенным образом с наружной стороны изделия.

Радиационный метод НК основан на регистрации и анализе проникающего через объект ионизирующего излучения. Информа- тивным признаком метода является ослабление интенсивности иони- зирующего излучения. Этот метод применим к любым материалам и позволяет определить не только макродефекты, но и микрострукту- ру металлов.

Акустический метод НК заключается в регистрации параметров упругих волн, возбуждаемых или возникающих в объектах. Чаще всего используют упругие волны УЗ диапазона (с частотой колебаний f > 20 кГц). Этот метод называют еще УЗ. К акустическим методам относится ак устическ ая эмис сия , когда в изделии возникают упругие колебания вследствие перестройки структуры, зарождения и развития дефектов, коррозионного растрескивания, пластического деформирования и др.

В зависимости от вида акустического метода (УЗ дефектоско- пия, акустическая эмиссия) информативными признаками являются амплитуда, фаза, время распространения, число импульсов, ампли- тудно-частотный спектр, плотность сигналов и др.

При выборе метода НК детали или узла всегда необходимо учи- тывать характер или вид предполагаемого дефекта и его расположе- ние, чувствительность возможного метода контроля, условия работы детали и технические условия на изделие, материал детали, состояние

поверхности, форму и размер детали, зоны предполагаемого контроля, доступность детали и совместимость предполагаемого метода НК и т. д. В зависимости от происхождения дефекты различаются разме- рами, формой и средой, заполняющей их полости. Так, например, трещины имеют протяженную форму, различные раскрытие и глуби- ну. В полости трещин могут быть оксиды, смазка, нагар и другие загрязнения. Для трещин характерны резкие очертания, острые углы, а неметаллические включения, закаты и заковы часто бывают округ- лой формы. Поэтому, учитывая особенности и несплошность мате- риала, которую необходимо обнаружить, выбирают метод НК для ее

надежного выявления.

Так, для обнаружения поверхностных трещин с малой шириной раскрытия (0,5...5 мкм) на деталях, изготовленных из ферромагнит- ных материалов, наиболее эффективен магнитный метод, а из немаг- нитных материалов – вихретоковый или капиллярный метод, и со- вершенно непригоден, например, радиографический. Для выявления внутренних скрытых дефектов целесообразно применять радиацион- ные или ультразвуковые методы.

Чувствительность методов НК определяется наименьшими раз- мерами выявляемых несплошностей:

- у поверхностных – шириной раскрытия у выхода на поверх- ность, протяженностью в глубь металла и по поверхности изделия;

- у внутренних – размерами несплошности с указанием глуби- ны залегания.

Чувствительность зависит от физических особенностей метода НК, технических параметров применяемых средств контроля, чистоты обработки поверхности контролируемой детали, толщины детали, фи- зико-химических свойств ее материала, условий контроля и других факторов. Оценочные данные о чувствительности некоторых методов приведены в табл. 1.1.

Таблица 1.1

Чувствительность методов НК

| Метод | Минимальные размеры выявляемых несплошностей, мкм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина раскрытия | Глубина | Протяженность |
| Визуально-оптический | 5...10 | – | 100 |
| Цветной | 1...2 | 10...30 | 100...300 |

14

Окончание табл. 1.1

| Метод | Минимальные размеры выявляемых несплошностей, мкм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина раскрытия | Глубина | Протяженность |
| Люминесцентный | 1...2 | 10...30 | 100...300 |
| Магнитопорошковый | 1 | 10...50 | 30 |
| Вихретоковый | 0,5...1 | 150...200 | 600...2000 |
| УЗ | 1...30 | – |  |
| Радиографический | 100...500 | 1...1,5 от толщины | – |