  - УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ

    - СПОСОБЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ

Одним из самых распространенных методов неразрушающего контроля является ультразвуковая дефектоскопия, т. е. поиск и обна- ружение дефектов в материалах и деталях изделий путем локации ультразвуковыми колебаниями.

С помощью современных ультразвуковых (УЗ) дефектоскопов можно не только обнаружить дефекты, но и определить координаты дефекта, измерить его площадь и размеры.

Метод ультразвуковой дефектоскопии был открыт российским ученым Сергеем Яковлевичем Соколовым в 1928 г.

Разрешающая способность акустического исследования опреде- ляется длиной звуковой волны. Известно, что при размере препятст- вий меньше четверти длины волны волна от него практически не отражается. С другой стороны, при повышении частоты колебаний быстро растет их затухание, что ограничивает доступную глубину контроля.

На практике используют колебания частотой 1,0…15 МГц.

Для генерирования УЗ колебаний применяют разнообразные устройства: механические и электромеханические. Для целей УЗ дефектоскопии используют   методы   излучения,   заключающиеся в преобразовании тем или иным способом электрических колебаний в колебания механические.

Наибольшее распространение получил   способ,   основанный на пьеэоэлектрическом эффекте.

В 1880 г. французские ученые братья Кюри заметили, что деформация пластинки кварца вызывает появление на ее гранях элек- трических зарядов. Если на пластинку кварца нанести электроды и с помощью проводников подсоединить их к чувствительному при- бору, то окажется, что при сжатии пластинки возникает электриче- ское напряжение. При растяжении пластинки также появляется напряжение, причем той же величины, но противоположного знака.

Возникновение электрических зарядов на поверхностях пла- стинки при ее деформации называют прямым пьезоэлектрическим эффектом.

Спустя год, братья Кюри обнаружили и обратное явление. Если к электродам пластинки подвести электрический заряд, то размеры ее увеличатся или уменьшатся в зависимости от полярности приложен- ного напряжения. При изменении последнего знака кварцевая пла- стинка то сжимается, то растягивается в такт со знаком приложенного напряжения. Явление изменения размеров пластинки под действием электрического поля называют обратным пьезоэлектрическим эффектом.

На основе пьезоэффекта были разработаны и изготовлены мно- гочисленные пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП), которые служат не только в качестве излучателя ультразвука, но и в качестве приемника УЗ колебаний, используя обратный пьезоэффект.

Другим принципом возбуждения и регистрации ультразвуковых колебаний является электромагнитоакустический (ЭМА) (рис. 9.1).

При подаче на высокочастотную катушку переменного тока возникающее переменное магнитное поле будет наводить вихревой ток в поверхностном слое. В результате взаимодействия переменного вихревого тока с постоянным или переменным магнитным полем час- тицы металла будут совершать колебательное движение в плоскости, параллельной плоскости объекта, возбуждая поперечную волну, рас- пространяющуюся перпендикулярно к этой плоскости.

2

N

3

1

cl

4

5

6

S

Рис. 9.1. Схема возбуждения ультра- звука ЭМА-методом:

1 – контролируемое изделие; 2 – посто- янный магнит; 3 – высокочастотная катушка; 4 – контур вихревого тока; 5 – электродинамическая сила, дейст- вующая на частицы металла; 6 – возбу- жденная поперечная волна

Отраженная от неоднородности или противоположной стороны поверхности ультразвуковая волна возвращается к поверхности ска- нирования, вызывает колебательное движение частиц среды в маг- нитном поле и приводит к возникновению вихревых токов. Электро- магнитное поле этих токов, пересекая высокочастотную катушку, будет наводить в ней переменную ЭДС, которая преобразовывается в электрический сигнал, усиливается и регистрируется индикатором.

Описанный электродинамический эффект позволяет возбуждать как поперечные, так и продольные волны в любых токопроводящих материалах. В ферромагнитных материалах эффективность возбуж- дения продольных волн хуже, в сравнении с поперечными, вследствие большой магнитной проницаемости этих материалов.

С помощью ЭМА-метода удается возбудить нормальные попе- речные волны, что крайне трудно сделать другими способами. Одним из важных достоинств метода является стабильность амплитуды сиг- нала при наличии неровностей поверхности, окалины или краски. К достоинствам метода следует также отнести возможность контроля при высоких температурах (до 1300 °С), избирательную возможность приема того типа волн, который в данный момент нужен. Последний фактор особенно важен при изучении типа волн от источников аку- стической эмиссии.

Недостатками надо   считать   громоздкость   преобразователей и резкое уменьшение чувствительности с увеличением зазора. Уста- новлено, что чувствительность метода при d = 0,1.. .0,2 мм в 2…3 раза ниже по сравнению с пьезоэлектрическим методом возбуждения ультразвуковых колебаний. В настоящее время способ нашел приме- нение при контроле рельс, труб и т. д.

Лазерное возбуждение ультразвуковых колебаний – это доста- точно перспективное направление. Суть метода состоит в следующем. При облучении энергией светового потока какого-либо участка тела другие его участки приобретают повышенную температуру не сразу, а лишь спустя некоторое время. Неравномерное распределение тем- пературы приводит к неравномерному тепловому расширению тела, появлению термомеханических напряжений. Эти напряжения изме- няются во времени, и в результате возникают акустические волны, излучаемые слоем с изменяющейся температурой. Амплитуда аку- стического импульса линейно зависит от энергии лазерного импульса. Акустический импульс может возбудиться также вследствие эффекта светового давления. Однако интенсивность возбуждаемых колебаний от этого воздействия крайне низка, и их трудно зарегист-

рировать обычной аппаратурой.

Одна из сложных задач при данном способе возбуждения связа- на с приемом ультразвуковых колебаний, например применение интерферометров. Однако интерферометры имеют ряд недостатков, главные из которых – наличие шумов фотоумножителя, чувствитель- ность к вибрациям, сложность и громоздкость. Чувствительность приведенной схемы контроля значительно ниже по сравнению

с обычным способом контроля. Основные причины, сдерживающие применение лазерного возбуждения, – это нерешенная проблема приема сигналов и отсутствие твердотельных лазеров, отвечающих необходимым требованиям по частоте посылаемых импульсов и их надежности.

Известны и другие бесконтактные способы возбуждения ультра- звуковых колебаний: магнитострикционный, радиационный, воздушно- акустический, емкостный, электроискровой, которые не применяются для обнаружения дефектов и поэтому здесь не рассматриваются.

    - МЕТОДЫ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ

Для целей дефектоскопии изделий в промышленности наиболее применяются следующие методы акустического контроля.

Эхометод (рис. 9.2) основан на регистрации эхосигнала, отра- женного от дефекта. Кроме преимущества одностороннего доступа он также обладает наибольшей чувствительностью к выявлению внут- ренних дефектов (Smin ~ 0,5 мм2) и высокой точностью определения координат дефектов. К недостаткам метода следует отнести прежде всего низкую помехоустойчивость к наружным отражателям, боль- шую зависимость амплитуды сигнала от ориентации дефекта. Этим методом контролируют около 90 % всех сварных соединений толщи- ной более 4 мм.

Рис. 9.2. Контроль эхометодом:

1 – генератор; 2 – усилитель; 3 – индикатор;

4 – объект контроля; 5 – преобразователь

Теневой метод. При теневом методе контроля о наличии дефек- та судят по уменьшению амплитуды ультразвуковых колебаний, прошедших от излучателя к приемнику (рис. 9.3). Чем больше размер дефекта, тем меньше амплитуда прошедшего сигнала. Излучатель и приемник ультразвука располагают при этом соосно на противопо- ложных поверхностях изделия. Теневой метод можно применять только при двустороннем доступе к изделию. При ручном контроле

этим методом контролируются лишь сварные швы ограниченного се- чения небольшой толщины.

1

4

3   5

6

2

Рис. 9.3. Контроль теневым методом:

1 – генератор; 2, 4 – ПЭП; 3 – шов; 5 – электронно- лучевая трубка (ЭЛТ); 6 – усилитель

Недостатками метода являются сложность ориентации ПЭП относительно центральных лучей диаграммы направленности (ДН), невозможность точной оценки координат дефектов и более низкая чувствительность (в 10…20 раз) по сравнению с эхометодом.

К преимуществам следует отнести низкую зависимость ампли- туды сигнала от ориентации дефекта, высокую помехоустойчивость и отсутствие мертвой зоны. Благодаря первому преимуществу посредством этого метода уверенно обнаруживаются наклонные дефекты, не дающие прямого отражения при эхометоде.

Эхозеркальный метод (рис. 9.4) наиболее достоверен при обнаружении плоскостных вертикально-ориентированных дефектов. Он реализуется при прозвучивании изделия двумя ПЭП, которые пе- ремещаются по поверхности изделия с одной стороны таким образом, чтобы фиксировать одним ПЭП сигнал, излучаемый другим ПЭП и дважды отразившийся от дефекта и противоположной поверхности изделия. Этим методом контролируют изделия с эквидистантными поверхностями, а если их толщина меньше 40 мм, то нужны спе- циальные ПЭП.

Одним из основных преимуществ метода является возможность оценки формы дефектов размером более 3 мм, которые отклонены в вертикальной плоскости не более чем на 10°. При оценке формы дефектов необходимым условием является использование ПЭП оди- наковой чувствительности. Метод нашел широкое применение при контроле толстостенных изделий, когда требуется высокая надеж- ность обнаружения вертикально-ориентированных плоскостных дефектов, а также при арбитражных оценках.

Зеркально-теневой метод (рис. 9.5). При этом методе призна- ком обнаружения дефекта служит ослабление амплитуды сигнала, отраженного от противоположной поверхности (ее называют донной) изделия. Другими преимуществами этого метода, по сравнению с те- невым, являются односторонний доступ и более уверенное обнаруже- ние дефектов, расположенных в корне шва. Оба эти метода нашли широкое применение при контроле сварных стыков арматуры.

2

1

3

4

5

2

1

3

4	5 4

Рис. 9.4. Контроль эхозеркальным методом:

1 – генератор; 2 – усилитель; 3 – ЭЛТ; 4 – ПЭП; 5 – шов; H – толщина изделия; Аобр – обратно отраженный от дефекта сигнал; Аз – зеркально отраженный сигнал

Рис. 9.5. Контроль зеркально-теневым методом. (Обозначения см. на рис. 9.4)

Дельта-метод (рис. 9.6). Здесь используется ультразвуковая энергия, переизлученная дефектом. Падающая на дефект поперечная волна частично отражается зеркально, частично трансформируется в продольную, а частично переизлучает дифрагированную волну. Трансформированная продольная волна распространяется нормально к нижней поверхности, отражается от нее и улавливается прямым ПЭП. Им же будет улавливаться компонента продольной дифрагиро- ванной волны, срывающейся с верхнего кончика трещины и распро- страняющейся вертикально вверх. К недостаткам метода следует отнести необходимость зачистки шва, сложность расшифровки при- нятых сигналов при контроле соединений толщиной меньше 15 мм, трудности при настройке чувствительности и оценке величины дефектов.

Наиболее достоверные результаты получают, если при калиб- ровке дефектоскопа применяют стандартные образцы предприятия (СОП) с реальными дефектами. Применение СОП с искусственными дефектами, имитирующими трещины, может привести к ложным

результатам. Это связано с тем, что искусственные дефекты имеют с торца сравнительно большую отражающую поверхность, поэтому процессы рассеяния ультразвуковых колебаний от искусственных дефектов могут резко отличаться от реальной картины рассеяния.

2

4

1

3

сl

сl

сl

сl

5

Рис. 9.6. Контроль дельта- методом. (Обозначения см. на рис. 9.4)

Из перечисленных методов контроля, при которых необходимо применять два ПЭП, один из которых выполняет функции излучателя, другой – приемника, схему включения называют раздельной. Когда используется один ПЭП, то в этом случае он выполняет функции излучения зондирующих импульсов и приема эхо-сигналов, и такая схема называется совмещенной. При эхозеркальном методе ПЭП включены по совмещенной схеме, а также принимают сигналы по раздельной схеме. В этом случае схема называется раздельно- совмещенной.

    - АППАРАТУРА УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ

Акустический контроль изделий несколько отличается от дру- гих технологических операций контроля. Отличие определяется не только необходимостью работы в цехе в контрольной лаборатории, но и необходимостью работы в поле, на монтаже трубопроводов, в раз- личных погодных условиях.

Это предъявляет особые требования к конструкции дефектоско- па и, в частности, к его массе, габаритным размерам, автономности питания, простоте индикации дефектов, ударостойкости и другим эксплуатационным качествам. В то же время оператор-дефекто- скопист должен надежно обнаруживать дефекты и правильно оцени- вать их величину и степень допустимости для данного изделия. Поэтому к дефектоскопу предъявляется обязательный минимум

функциональных блоков, позволяющий выполнить необходимые опе- рации.

Аппаратура ультразвукового контроля состоит из электронного блока (собственно дефектоскопа), набора пьезоэлектрических преоб- разователей (ПЭП),   содержащих   пьезоэлементы   для   излучения и приема ультразвуковых колебаний, и различных вспомогательных устройств.

Дефектоскоп должен генерировать импульсы УЗ колебаний, принимать отраженные сигналы, преобразовывать эти сигналы к ви- ду, удобному для наблюдения их на экране ЭЛТ и управления допол- нительными индикаторами, а также измерять координаты дефектов и определять амплитуды сигналов.

Для достоверного контроля дефектоскоп, как минимум, должен обеспечивать следующее:

- линейную пропорциональность между амплитудами эхосиг- нала на входе дефектоскопа и индикаторе;

- получение максимальной информации о дефекте, точное измерение амплитуды и временных интервалов между зондирующим импульсом и эхосигналом от дефекта;

- селектирование эхосигналов из любого заданного временного интервала и автоматическую сигнализацию (звуковую, световую) об их наличии;

- выравнивание чувствительности дефектоскопа по всей зоне контроля для компенсации затухания ультразвука в металле.

Дефектоскопы делятся на аналоговые и процессорные. В состав последних входит процессор (компьютер) для управления и цифровой обработки информации, содержащейся в сигнале.

Принцип работы аналогового дефектоскопа поясняется струк- турной схемой, приведенной на рис. 9.7. К основным узлам функцио- нальной схемы дефектоскопа относятся генератор зондирующих ра- диоимпульсов (ГЗИ); синхронизатор; усилитель; схема автоматиче- ского сигнализатора дефектов; глубиномер, включая генератор стро- бирующих импульсов; генератор напряжения развертки; ЭЛТ; блок питания.

Генератор синхронизирующих импульсов (ГСИ) вырабатывает последовательность импульсов, которые синхронно запускают ГЗИ, глубиномер и генератор напряжения развертки. В качестве ГСИ чаще всего используют автоколебательный блокинг-генератор, который вырабатывает импульсы   отрицательной   полярности   амплитудой до 400 В, или триггер.

Частота следования   синхроимпульсов   обычно   регулируется в пределах 200...1 000 Гц. Выбор частоты посылок зондирующих импульсов определяется задачами контроля, габаритными размерами и геометрической формой объекта контроля. Малая частота посылок ограничивает скорость контроля, особенно в автоматизированных ус- тановках, но в этом случае незначителен уровень шумов, возникаю- щих при объемной реверберации в объекте контроля. При повышении частоты посылок надежность обнаружения дефектов возрастает, яркость свечения экрана ЭЛТ увеличивается. Однако возникает опас- ность попадания на рабочий участок экрана дефектоскопа многократ- но отразившихся от стенок объекта контроля сигналов от предыдуще- го зондирующего импульса. Рекомендуемая частота при УЗ контроле 600…800 Гц.

Рис. 9.7. Структурная схема ультразвукового дефектоскопа: АСД – автоматический сигнализатор дефектов

ГЗИ предназначен для получения короткого импульса высоко- частотных электрических колебаний, которые используются для воз- буждения пьезопреобразователей. Основными элементами ГЗИ яв- ляются колебательный контур, включающий в себя пьезоэлемент, и электронная схема (ключ), обеспечивающая генерацию коротких импульсов.

Частота высокочастотных колебаний, заполняющих импульс, является основной характеристикой дефектоскопа. Она определяется параметрами колебательного контура и выбирается в зависимости от величины затухания ультразвука в контролируемом материале.

Отраженные от дефекта импульсы упругих колебаний попадают на пьезопластину и благодаря прямому пьезоэффекту преобразуются в ней в электрические сигналы. Приемно-усилительный тракт дефек- тоскопа служит для усиления этих сигналов и содержит предусили- тель, измеритель амплитуд сигналов (аттенюатор), усилитель высокой частоты, детектор и видеоусилитель.

Предусилитель обеспечивает электрическое согласование уси- лительного тракта с приемным преобразователем. Входное сопротив- ление предусилителя должно быть согласовано с выходным сопро- тивлением преобразователя. Он содержит ограничитель амплитуды, предохраняющий усилитель от воздействия мощного зондирующего импульса, когда преобразователь включен по совмещенной схеме. При этом сигналы небольшой амплитуды практически не искажаются.

В дефектоскопе   предусмотрен   специальный   переключатель, с помощью которого усилитель может быть непосредственно под- ключен к ГЗИ (при работе по совмещенной схеме) или отключен от него (при раздельной схеме).

Для измерения отношений сигналов на входе усилителя высокой частоты имеется калиброванный делитель напряжения – аттенюатор, на переднюю панель которого выведены проградуированные регуля- торы с диапазоном измерения 80...110 дБ. В последнее время разрабо- таны автоматические измерители амплитуды с цифровым выходом.

В   большинстве   дефектоскопов   аттенюатор   проградуирован в отрицательных децибелах, т. е. численная величина отсчета в деци- белах пропорциональна вводимому с помощью аттенюатора коэффи- циенту усиления. При этом максимальному сигналу соответствует минимальный отсчет в децибелах. В ряде приборов отечественного производства по конструктивным причинам аттенюатор проградуи- рован в положительных децибелах, т. е. большему сигналу отвечает большее значение численного отсчета в децибелах.

Усилители высокой частоты бывают двух типов: узко- и широ- кополосные. Первые обладают высокой помехоустойчивостью, боль- шим коэффициентом усиления (до 80...90 дБ) и более просты в изго- товлении.

Ширину полосы пропускания обычно выбирают равной 0,2f, что обеспечивает минимальные искажения сигналов. Однако применение узкополосных усилителей увеличивает габаритные размеры дефекто- скопа при необходимости работы в широком диапазоне частот. Широкополосные усилители имеют коэффициент усиления на поря- док меньше, помехоустойчивость их ниже, но зато и габаритные раз- меры меньше.

Усиленные высокочастотные сигналы поступают на детектор, на нагрузке которого выделяется однополярная огибающая радиоим- пульса. Продетектированные сигналы поступают на видеоусилитель с коэффициентом усиления 20...30 дБ. Видеосигналы подаются на эк- ран ЭЛТ и схему автоматической сигнализации дефектов, предназна- ченную для фиксации с помощью звукового или светового индикато- ра сигналов, превышающих заданный пороговый уровень.

В ряде случаев возникает необходимость выявления мелких де- фектов на фоне значительных по амплитуде сигналов (от подкладного кольца сварных соединений или донного сигнала при контроле листа продольными волнами).

Для этих целей дефектоскопы снабжают двумя усилителями и соответствующими схемами АСД. Устанавливая различный коэф- фициент усиления каждого канала, можно избавиться от мешающего влияния больших по амплитуде сигналов.

Для получения дополнительной информации о дефекте, напри- мер о фазе отраженного сигнала, в некоторых дефектоскопах преду- смотрен выход на трубку недетектированного сигнала.

Для того чтобы подавить на экране реверберационно-шумовые помехи в начале развертки или выровнять чувствительность по глу- бине, в усилительном тракте имеется схема временной регулировки чувствительности (ВРЧ). Эта схема вырабатывает импульс опреде- ленной формы (чаще всего экспоненциальный), который подается на усилитель высокой частоты, запирая его непосредственно после излу- чения зондирующего импульса и изменяя коэффициент усиления во времени.

Длительность, амплитуда и форма импульса ВРЧ могут регули- роваться в зависимости от задач контроля. В целях выравнивания чувствительности к равным отражателям, залегающим на различной

глубине, закон изменения усиления должен быть обратным закону уменьшения амплитуды отраженных сигналов, вызванному затуханием ультразвука и расширением пучка по мере увеличения расстояния.

Генератор напряжения развертки служит для формирования пилообразного напряжения, необходимого для получения линии раз- вертки на экране ЭЛТ, а также импульса подсвета для увеличения яркости изображения во время прямого хода луча.

В некоторых дефектоскопах генератор напряжения развертки может использоваться в режиме «от поверхности» и в режиме

«по слоям». В первом случае запуск генератора напряжения развертки проводится одновременно с излучением зондирующего импульса положительным импульсом синхронизатора.

Импульсы пилообразного напряжения положительной и отрица- тельной полярности с выхода генератора подаются на горизонтально отклоняющие пластины ЭЛТ. Прямоугольный импульс положитель- ной полярности, вырабатываемый этим генератором, используется в качестве импульса подсвета прямого хода луча. В режиме «по слоям» (задержанная развертка) генератор напряжения развертки запускается импульсом глубиномера.

В дефектоскопах обычно предусмотрены плавная регулировка длительности развертки и ступенчатые диапазоны длительности, которые выбирают в зависимости от толщины изделия.

Глубиномер служит   для   определения   координат   дефектов и толщины изделия путем измерения интервала времени между мо- ментами излучения зондирующего импульса и приходом отраженного сигнала. Для выполнения этой функции он содержит калиброванную схему временной задержки синхронизирующего импульса. В момент окончания задержки глубиномер вырабатывает импульс, который используется для запуска генератора стробирующего импульса, позволяющего провести временную селекцию сигналов, отраженных от несплошностей, расположенных в данном слое контролируемого изделия. Стробирующий импульс подается на вертикально откло- няющие пластины ЭЛТ и наблюдается на экране в виде прямоуголь- ного импульса положительной полярности. Передний фронт этого импульса и является меткой глубиномера. Плавный регулятор последнего проградуирован в миллиметрах.

Осциллоскопический индикатор на ЭЛТ служит для визуально- го наблюдения эхосигналов, определения расстояния до дефектов и измерения амплитуды.

Дефектоскопы общего назначения (рис. 9.8) обычно снабжены дублированной системой питания от сети и автономной от аккумуля- торной батареи. Дефектоскоп имеет выход синхронизации для работы других измерительных приборов и может быть синхронизирован внешним источником. Кроме того, предусмотрены выходы с видео- усилителя   для   аналоговой    регистрации    результатов    контроля на самописце и со схемы АСД для использования в автоматических устройствах с альтернативной (больше – меньше) оценкой качества.

Рис. 9.8. Процессорный дефектоскоп общего назначения

Придаваемые дефектоскопу вспомогательные устройства при- званы облегчить труд оператора и повысить достоверность контроля. К ним относятся магнитные держатели, обеспечивающие надежный акустический контакт с изделием; ограничители перемещения в около- шовной зоне; приспособления для симметричного одновременного перемещения преобразователей для контроля по схеме «тандем» и др. Сейчас в основном эксплуатируются аналоговые отечественные дефектоскопы УД2-12, Рельс-6, УДС2-РДМ-3 и зарубежных фирм Krautkramer (ФРГ), Sonotest (Великобритания), Tocomac (США) и др. Эти приборы имеют улучшенные параметры схемы ВРЧ, обеспечи- вающей максимальную равномерность выравнивания амплитуд сиг- налов в диапазоне зоны контроля величиной 10...180 мм не ниже 6 дБ; компенсированную схему отсечки шумов; разделение органов на- стройки и управления на настроечные и оперативные, что повышает эргономические характеристики прибора и достоверность контроля и т. п. Принципиально новые возможности дает применение цифровой техники. Создание мощных процессоров малых размеров обеспечило

активное   совершенствование   всей    дефектоскопической   техники, в том числе и ультразвуковых дефектоскопов.

Здесь можно выделить три конструктивных направления. Одно из них – создание дефектоскопов путем сочетания серийных ПЭВМ, в первую очередь типа «ноутбук», с соответствующим электронным блоком, содержащим ГЗИ и усилитель.

Преимуществами таких конструкций являются гибкость управ- ления, широкие возможности по обработке информации с решением нестандартных задач, возможность постоянного совершенствования программного продукта.

К недостаткам следует отнести некомпактность конструкции; необходимость дополнительных операций в клавишном наборе при вызове соответствующей программы, что приводит к временным за- тратам; невозможность использования в полевых или загрязненных цеховых условиях.

Дефектоскопы, развивающиеся по второму направлению, конст- руктивно выполнены в виде моноблока, а программное обеспечение, записанное на дискетах или флэш-дисках, заменяется в зависимости от	задач	контроля	Hitachi-2200	(Япония).	Преимуществами	этих дефектоскопов являются минимальное количество клавиш управления, гибкость в перестройке программ, независимость сложности конст- рукции и габаритных размеров от числа и сложности решаемых задач. Безусловно, дефектоскопы этой конструкции имеют большие перспективы в ближайшем будущем, когда в штатные задачи дефек- тоскописта войдет не только дефектометрия, но и оценка годности и эксплуатационного ресурса изделия (узла), выполняемая на основе автоматического сравнения совокупности информативных признаков дефекта с заложенными в память многопараметровыми нормами качества и соответствующими формулами расчета на прочность для данного конкретного объекта контроля. Кроме того, такие дефекто- скопы, имеющие банк программ, могут решать  и  широкий спектр

задач по анализу физико-механических свойств металла.

Недостатками их являются наличие сложных конструктивных элементов и ограниченные возможности для миниатюризации.

Наибольшее развитие получили процессорные дефектоскопы со встроенным процессором и заданным программным обеспечением. Это понятно, поскольку такой подход позволяет максимально умень- шить габаритные размеры прибора, упростить управление и при этом обеспечить высокие прочностные и другие эксплуатационные качест- ва, необходимые при ручном контроле.

Большинство процессорных дефектоскопов работают примерно в одном частотном диапазоне (1,25...10 МГц); имеют плоский дисплей с отображением цифровой и видеоинформации (режим полиэкрана); герметичную клавиатуру прямого доступа; не менее двух стробов АСД, регулируемых   по   временному   положению,   длительности и амплитудному   уровню;   автоматическое   измерение   амплитуды и временных интервалов; режим задержанной развертки (электронная лупа); встроенную память; меню; текстовой редактор; сопряжение с внешним компьютером через стандартную интерфейсную шину; комбинированное питание: сетевое и от аккумуляторной батареи; противоударный корпус и др.

Применение процессорных дефектоскопов существенно облег- чает труд и снижает психофизиологическую нагрузку на оператора, поскольку освобождает его от большинства измерительных операций; улучшает производительность контроля за счет резкого сокращения (в десятки раз) времени на настроечные операции при переходе с од- ного объекта на другой и, самое главное, повышает достоверность контроля. Последнее определяется новыми возможностями данных дефектоскопов:

- наличием «заморозки» (накопления) сигнала и измерением его максимальных параметров в этом режиме при многократном ска- нировании дефекта;

- настройкой дефектоскопа в камеральных условиях, что сни- жает уровень ошибок;

- заданием через меню времени прохождения ультразвуковых колебаний в призме, что повышает точность измерения координат;

- одновременным измерением двух координат дефекта, что не- обходимо при контроле сложных по геометрии объектов, например угловых швов врезки «труба в трубу»;

- запоминанием осциллограммы дефектного участка и его ана- лизом в камеральных условиях с привлечением специалистов более высокого уровня;

- архивированием результатов контроля (осциллограмм и ком- ментариев к ним) на ПЭВМ для дальнейшего мониторинга за поведе- нием дефектов, оставшихся в конструкции.

Автоматизация ультразвукового контроля развивается по пути многофункциональности и роботизации операций сканирования и из- мерения. Быстродействующие средства контроля создаются на основе применения аналоговых и цифровых методов обработки многомерно- го сигнала, а также многоканальных акустических систем с одновре- менным или коммутируемым действием. В координатах амплитуда –

частота – время строятся двух- и трехмерные изображения акустиче- ских полей, что дает возможность оценивать тонкую структуру отра- жающей поверхности.

Механизированное сканирование позволяет облегчить труд опе- ратора, исключить ошибки, связанные с несоблюдением регламента сканирования при поиске дефектов, а в некоторых случаях даже по- высить общую производительность контроля (с учетом подготови- тельно-вспомогательных операций).

Достоверность ультразвуковой дефектоскопии во многом зави- сит от надежной работы преобразователя – одного из главных эле- ментов в системе НК этого вида. Преобразователи классифицируют по ряду признаков.

По способу акустического контакта твердотельной части пре- образователя (протектора, призмы) с контролируемым объектом раз- личают следующие преобразователи:

- контактные, которые прижимают к поверхности изделия предварительно смазанной жидкостью (маслом, глицерином и т. п.); в некоторых случаях слой жидкости заменяют эластичным материа- лом (эластичным протектором);

- иммерсионные, имеющие слой жидкости между поверхно- стью и изделием (толщина этого слоя во много раз превышает длину волны); при этом изделие целиком или частично погружают в иммер- сионную ванну, используют струю воды и т. д.;

- контактно-иммерсионные, снабженные локальной иммерси- онной ванной с эластичной мембраной, контактирующей с изделием непосредственно или через тонкий слой жидкости;

- щелевые (менисковые), между поверхностью которых и изде- лием создается зазор около длины волны ультразвука; жидкость в зазоре удерживается силами поверхностного натяжения;

- с сухим точечным контактом, имеющим шарообразную по- верхность, соприкасающуюся с изделием; площадь соприкосновения 0,01...0,50 мм2;

- бесконтактные преобразователи, возбуждающие акустические колебания в изделии через слой воздуха (воздушно-акустическая связь) с помощью электромагнитно-акустического и оптико-теплового эф- фектов; эти преобразователи не нашли широкого практического при- менения, так как их чувствительность в десятки тысяч раз ниже чув- ствительности других преобразователей. Использование контактных преобразователей с эластичным протектором, а также щелевых, кон- тактно-иммерсионных и бесконтактных позволяет снизить требования к параметрам шероховатости поверхности контролируемого изделия.

В зависимости от способа соединения преобразователей с элек- трической схемой прибора их можно подразделить:

- на совмещенные, которые соединяются одновременно с гене- ратором и усилителем прибора и служат как для излучения, так и для приема ультразвука;

- раздельные, включающие в себя излучатель, соединенный с генератором прибора, и приемник, соединенный с усилителем;

- раздельно совмещенные, состоящие из излучающего и при- емного элементов, конструктивно связанных между собой, но разде- ленных электрическим и акустическим экранами.

По направлению акустической оси преобразователи классифи- цируют на прямые, излучающие волны нормально к поверхности изделия, и наклонные.

Раздельно совмещенные преобразователи называют нормаль- ными или наклонными в зависимости от направления их общей аку- стической оси, соответствующей направлению максимальной чувст- вительности таких преобразователей. Преобразователи с переменным углом наклона позволяют изменять угол ввода лучей.

По форме акустического поля различают преобразователи:

- обыкновенные с пьезопластиной плоской формы, форма аку- стического поля которых зависит от формы электродов, поляризации пьезопластины и т. п.;

- фокусирующие, обеспечивающие сужение акустического поля в некоторой области контролируемого объекта;

- широконаправленные (веерные), гарантирующие расхожде- ние акустического поля;

- фазированные решетки (мозаичные преобразователи), пред- ставляющие собой плоские преобразователи, состоящие из ряда отдельно управляемых элементов; подавая различные по фазе и ам- плитуде сигналы на эти элементы, можно изменять направление излучения (угол ввода), добиваться фокусировки или расфокусиров- ки, устранять боковые лепестки.

В зависимости от ширины полосы рабочих частот выделяют узко- и широкополосные преобразователи. К первому типу условно относят преобразователи с шириной полосы пропускания, меньшей одной октавы, а ко второму, если она больше одной октавы (отношение мак- симальной частоты к минимальной больше 2). Увеличить ширину по- лосы можно, использовав пьезоэлемент переменной толщины, а также включив в конструкцию несколько активных (из пьезоэлектрических материалов) и пассивных (непьезоэлектрических) слоев или применив

толстый пьезоэлемент, излучающий только своей поверхностью ульт- развуковые волны (остальная часть пластины служит просто волно- водом). В зависимости от способа достижения широкополосности различают преобразователи   переменной   толщины,   многослойные и толстые (апериодические).

В серийно выпускаемых ультразвуковых дефектоскопах для из- лучения и приема ультразвука чаще всего используют пьезопластины, обладающие пьезоэлектрическим эффектом. Прямой пьезоэффект со- стоит в появлении электрических зарядов на обкладках пьезопласти- ны в результате ее деформации, обратный заключается в деформации пьезопластины под действием приложенного электрического поля. Обратный пьезоэффект, вызывающий такую деформацию, служит для излучения продольных волн, а прямой, связанный с деформацией по толщине, – для их приема. Для возбуждения и приема поперечных волн используют деформацию сдвига по толщине. В этом случае для передачи деформации от пластины к изделию применяют густые сма- зочные материалы, так как через жидкотекучие вещества поперечные волны практически не проходят. В качестве такой передающей среды используют нетвердеющие эпоксидные смолы.

Образцом называют средство ультразвукового контроля в виде твердого тела, предназначенное для хранения и воспроизведения зна- чений физических величин (геометрических размеров, скорости зву- ка, затухания), используемых для проверки или настройки параметров дефектоскопа и преобразователей.

Различают стандартные образцы (СО) и стандартные образцы предприятия (СОП).

К СО относят СО-1, СО-2, СО-3, описанные в ГОСТ 14782–86, а также образцы К1, К2, VW, CBU, широко применяемые в европей- ской международной практике. Образец СО-1 (рис. 9.9) изготавли- вается из органического стекла марки ТОСП по ГОСТ 17622–72. Коэффициент затухания продольной ультразвуковой волны в образце при частоте (2,5 ± 0,2) МГц и температуре (20 ± 5) °С составляет (0,30 ± 0,04) см–1. Скорость продольных волн в образце с1 = (2 670 ±

± 133) м/с. Стандартный образец СО-1 предназначен:

- для определения условной чувствительности (мм) глубины залегания цилиндрического отверстия (ПЭП в положении А);

- оценки точности работы глубиномера (прямой ПЭП в поло- жении Б) для дефектоскопов, у которых глубиномер калиброван в единицах времени. Время прохождения ультразвуком расстояния от поверхности, на которую установлен ПЭП, до пропила 20 мкс;

- оценки лучевой разрешающей способности прямого ПЭП (прямой ПЭП в положении В). Если все три отражателя разрешаются, то в этом случае на экране дефектоскопа наблюдаются три импульса, расстояние между которыми соответствуют по стали: между первым и вторым – 5,5 мм; между вторым и третьим – 11 мм;

- оценки лучевой разрешающей способности наклонного ПЭП (наклонный ПЭП в положении Г). При этом на экране дефектоскопа наблюдаются три импульса от поверхностей цилиндров, расстояния между которыми (импульсами) соответствует по стали: между пер- вым и вторым – 5,5 мм; между вторым и третьим – 11 мм.

Рис. 9.9. Стандартный образец CO-1

Образец СО-2 (рис. 9.10) изготовляют из стали марки 20

по ГОСТ 1050–88.

Рис. 9.10. Стандартный образец СО-2

Скорость продольной волны в образце при температуре 20 ± 5 °С равна 5900 ± 59 м/с. Его используют для настройки и проверки пара- метров при ультразвуковом контроле объектов из малоуглеродистой и низколегированной сталей и определения условной чувствительности при контроле любых материалов. Его применяют:

- для определения погрешности глубиномера (прямой ПЭП в положении А). Время прохождения ультразвуком расстояния от по- верхности до дна 20 мкс;

- измерения угла ввода луча (наклонный ПЭП в положении Б или Б'). Перемещая наклонный ПЭП около этих положений, получа- ют максимальный эхо-сигнал. Величину угла ввода считают по риске напротив точки выхода;

- проверки мертвой зоны дефектоскопа с преобразователем

(ПЭП в положении В или В');

- определения условной чувствительности в децибелах (ПЭП в положении Б или Б');

- определения предельной чувствительности (с использованием опорного отражателя диаметром 6 мм, ПЭП в положении Б или Б').

- измерения ширины основного лепестка ДН (перемещение наклонного преобразователя около положения Б или Б');

- настройки глубиномера дефектоскопа с прямым ПЭП (ПЭП в положении А или Г);

- настройки чувствительности дефектоскопа с использованием опорного сигнала от отверстия диаметром 6 мм (наклонный ПЭП в положении Б или Б').

При контроле соединений из металлов, отличающихся по аку- стическим характеристикам от малоуглеродистой и низколегирован- ной сталей, для определения указанных параметров (исключая погрешность глубиномера) следует применять образец СО-2А, изго- товленный из соответствующего материала. Конструкции образцов СО-2А и СО-2 одинаковы, однако угловые деления и время пробега продольной волной пути 59 мм должны быть определены для данного материала.

Образец СО-3 (рис. 9.11) изготовляют из стали 20 по ГОСТ 1050–88 или Ст3 по ГОСТ 14637–89. Скорость продольной волны в образце с/ = 5900 ± 59 м/с. Этот образец предназначен:

- для определения точки выхода ультразвукового луча (для это- го наклонный ПЭП устанавливают над центральной риской, неболь- шими перемещениями находят положение, соответствующее макси- мальному эхосигналу. Точка выхода расположена точно над цен- тральной риской образца);

- изучения условной чувствительности для наклонного ПЭП;

- определения предельной чувствительности для наклонного ПЭП;

- настройки глубиномера для наклонного ПЭП;

- настройки чувствительности для наклонного ПЭП.

Рис. 9.11. Стандартный образец СО-2

Все указанные операции выполняют в положении наклонного ПЭП, когда его точка выхода совпадает с центром 0 образца. Три последние операции могут осуществляться только для объектов, выполненных из малоуглеродистой и низколегированной сталей.

СОП получили широкое распространение для настройки глуби- номера и (или) чувствительности дефектоскопа. СОП воспроизводят акустические свойства материала, конфигурацию, а также форму и шероховатость поверхности контролируемых изделий.

В СОП выполняют искусственные отражатели, расположенные на различных глубинах и имитирующие естественные дефекты изде- лий. Конкретные типы СОП и области их применения определяются стандартами и другими методическими документами, регламенти- рующими ультразвуковой контроль.

Технологический процесс ультразвукового (УЗ) контроля вклю- чает в себя следующие последовательно выполняемые операции:

- оценку дефектоскопичности (контролепригодности) изделий;

- подготовку изделия к контролю;

- настройку дефектоскопа;

- поиск и обнаружение дефектов;

- измерение координат, размеров дефектов   и   определение их формы; оценку допустимости дефектов и качества изделия;

- оформление результатов контроля. Операции настройки, поиска, обнаружения, измерения и оценки дефектов обычно объеди- няют термином «методика контроля». Описание технологического

процесса оформляют в виде инструкции (ОСТ, нормаль), которая является рабочим документом дефектоскописта.

Кроме методических приемов и технологических операций в инструкцию включают общие положения, регламентирующие орга- низацию контроля, его технические возможности, номенклатуру кон- тролируемых изделий, требования к квалификации дефектоскопистов, основные правила поверки аппаратуры, меры безопасности.

Оценка дефектоскопичности изделия. Под дефектоскопично- стью понимают совокупность свойств изделия, определяющих воз- можность контроля с заданной достоверностью.

На дефектоскопичность конструкции влияют толщина и кривиз- на изделия, наличие доступа для контроля, технология изготовления, структура материала, наличие ложных отражателей и др.

Требования, определяющие пригодность изделия к контролю, следует учитывать уже на стадии конструкторской разработки изде- лия. Корректировка чертежной документации с целью обеспечения возможности контроля в процессе изготовления или после выпуска изделия приводит к значительным трудовым, временным и матери- альным затратам.

Подготовка изделия к контролю. Качество поверхности ввода ультразвука должно обеспечивать его максимальное прохождение в изделие по всей площади сканирования. Для этого необходимо освободить контролируемый материал от неплотно прилегающих наслоений, под которыми может образоваться прослойка воздуха, не пропускающая ультразвук, а затем сгладить неровности для обес- печения стабильного акустического контакта. С поверхности удаляют отслаивающуюся окалину и краску, сглаживают забоины, задиры, галтельные переходы, переходы от выпуклости сварного шва к основ- ному металлу, брызги металла, сварочный флюс.

Подготовку поверхности проводят вручную (шабером, металли- ческой щеткой, наждачной шкуркой) или механическим способом (шлифовальной машинкой, на станке). Для изделий, хорошее качест- во   поверхности   которых   регламентируется   условиями   поставки и требованиями к их эксплуатации, например вращающихся деталей турбин, вкладышей подшипников, сверленых труб, достаточно руч- ной подготовки. В большинстве случаев перед контролем сварных соединений, поковок, отливок, штампованных деталей приходится проводить специальную механическую обработку.

Качество подготовленной поверхности оценивают по парамет- рам шероховатости (ГОСТ 2789–73). Оптимальной считается поверх- ность с шероховатостью Rz 20...40.

В некоторых случаях для повышения качества контроля эффек- тивны различные способы сглаживания шероховатой поверхности без механической обработки:

- на поверхность накладывают несколько слоев тонкой эла- стичной пленки (например, рентгеновской) со смазочным материалом между ними;

- грунтуют поверхности самотвердеющими пластмассами;

- применяют специальные преобразователи с протекторами из эластичной резины, которая в процессе сканирования облегчает неровности поверхности изделия.

Эти способы дают важное дополнительное преимущество –

меньше изнашивается контактная поверхность преобразователей.

Не менее важен, чем подготовка поверхности, выбор контактной жидкости – смазочного материала, который, будучи правильно подобранным, частично компенсирует потери чувствительности при прохождении ультразвука через грубообработанную поверхность. По экспериментальным данным, при контроле нормальным преобра- зователем через поверхность с шероховатостью Rz 20...50 замена контактного смазочного материала с кинематической вязкостью

22 · 10–2 м2/с (трансформаторного масла) на смазочный материал с вязкостью 1 275 · 10–2 м2/с (авиационное масло) повышает чувстви- тельность на 4...5 дБ.

Контактная жидкость должна обладать хорошей смачиваемо- стью по отношению к контролируемому материалу, оптимальной вяз- костью и однородностью (образование пузырьков не допускается), быть пожаробезопасной, не должна вызывать коррозии контролируе- мой детали. Выбор смазочного материала определяется геометрией изделия, его пространственным положением, температурными усло- виями контроля.

При контактном варианте контроля применяют различные минеральные масла. Они наиболее полно соответствуют перечислен- ным требованиям при нормальной температуре (5...40 °С). При кон- троле по поверхностям, близким к плоским, используют жидкие мас- ла (машинное, компрессорное). На изделиях с повышенной кривиз- ной, на вертикальных и наклонных плоскостях, при контроле в пото- лочном положении рекомендуется применять масла с повышенной вязкостью (солидол, тавот). Однако масла пожароопасны, поэтому все чаще используют водные растворы глицерина и крахмала.

Однородности растворов и отсутствия в них пузырьков воздуха добиваются тщательным перемешиванием и кипячением. Техноло- гична и дешева контактная жидкость, для приготовления которой

достаточно развести в холодной воде размельченный обойный клей типа КМЦ и выдержать раствор в течение 6...8 ч. Нужная консистен- ция смазочного материала достигается варьированием объемного со- отношения клея и воды в пределах от 1 : 3 до 1 : 1. Для обеспечения антикоррозионных свойств водных растворов в них добавляют инги- биторы (соду, нитрит натрия и др.).

При повышении температуры изделия изменяют акустические свойства контактной жидкости, снижается ее акустическая прозрач- ность. Во время закипания смазочный материал переходит в газооб- разное состояние, и связь преобразователя с изделием полностью нарушается. В случае низких (минусовых) температур обычные кон- тактные жидкости замерзают и охрупчиваются. Переход жидкости в твердую фазу с порами неизбежно приводит к разрыву акустическо- го контакта.

В настоящее время освоено производство термостабильных паст, которые в сочетании со специальными преобразователями (призма из аэролона) обеспечивают стабильность амплитуды сигнала при температурах –40...400 °С. Магнитные жидкости стабильны в диапазоне температур –40...40 °С.

Настройка дефектоскопа – первая и, пожалуй, наиболее ответ- ственная методическая операция в технологическом процессе УЗ кон- троля, поскольку последующие операции оценки эквивалентных раз- меров и допустимости дефектов заключаются в сравнении измерен- ных временных и амплитудных характеристик дефектов с параметра- ми, установленными при настройке.

Настройка сводится к выполнению двух обособленных опера- ций: настройке шкалы расстояний (скорости развертки дефектоскопа) и настройке чувствительности.

Схема поиска (схема контроля) должна обеспечивать:

- максимальный эхосигнал от дефекта заданного минимального размера при контроле методами отражения или максимальное ослаб- ление прошедшего сигнала при контроле способами прохождения;

- получение информации, достаточной для оценки дефектов по действующим нормативам;

- прозвучивание всего объема изделия;

- технологичность контроля, т. е. возможность реализации методики простыми средствами при наименьших затратах.

Выполнение этих требований определяется в первую очередь обоснованным выбором типа и длины (частоты) УЗ волны, направле- ний прозвучивания, схемы сканирования.

Измерение координат, размеров дефектов и определение их формы. Зафиксированный в процессе поиска отражатель, ампли- туда эхосигналов от которого превышает контрольный уровень чув- ствительности, считают дефектом и измеряют его координаты, экви- валентные и условные размеры, определяют геометрическую форму. Измерение координат и размеров дефектов является обязательной операцией; данные измерений используют при оценке допустимости дефекта. Сведения о форме дефекта в соответствии со сложившейся практикой контроля расценивают как дополнительную информацию, вопрос об использовании которой в качестве критерия отбраковки решают в каждом конкретном случае отдельно (исключение состав- ляет практика отечественного энергомашиностроения, учитываю- щая форму дефекта   при   оценке   его   допустимости   согласно ОСТ 108.004.108–80).

Информативность различных измеряемых характеристик дефек- тов оценивается степенью их корреляции с действительными разме- рами дефектов. Так, на основании результатов статистического ана- лиза установлено, что для внутренних дефектов условная высота менее информативна, чем эквивалентная площадь.

Оценка допустимости дефектов. Последнюю оценивают путем сравнения измеренных значений характеристик дефектов с их пре- дельными (нормативными) значениями. Полученные в результате контроля данные измерений и вывод о наличии или отсутствии дефектов нормативного размера фиксируют в отчетном протоколе (заключении). Вывод о качестве изделия записывают в альтернатив- ной форме: соответствует или не соответствует техническим условиям. Протокол входит в паспортную документацию изделия, передавае- мую заказчику, который организует наблюдение за развитием допус- тимых (в изготовлении) дефектов посредством системы эксплуатацион- ного контроля.

В заключение отметим, что решение вопроса о допуске к экс- плуатации изделия с зафиксированными дефектами не является функ- цией системы контроля.