2. ВЫБОР МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

В зависимости от места расположения возможных дефектов их можно условно поделить на поверхностные, подповерхностные с глубинной от 0,5 до 1,0 мм и внутренние с глубиной залегания более 1,0 мм. Для выявления поверхностных дефектов применимы все ме- тоды, но, как правило, наиболее эффективны из них визуально- оптический, магнитопорошковый и капиллярный. Для обнаружения подповерхностных несплошностей эффективны УЗ, вихретоковый, магнитопорошковый, а внутренних – только методы УЗ и радиогра- фический.

Условия эксплуатации детали определяют наиболее вероятные места возникновения дефектов, связанных с повышенной концентра- цией напряжений, воздействием знакопеременных нагрузок, агрес- сивных сред, температурных воздействий. Также любые конструк- тивные или технологические дефекты могут стать очагами усталост- ного разрушения. Критические места конструкции изделия позволяют выявить контроль неразрушающими методами.

Технические условия (ТУ) изделия включают в себя техниче- ские требования к основным параметрам и характеристикам, тем са- мым определяют количественные критерии недопустимости в нем разного рода дефектов.

При этом в разных частях конструкции изделия могут быть раз- личные требования к качеству тех или иных деталей. К тому же в ТУ указывают и методы контроля, которые необходимо применять на данном изделии. Требования о применении различных методов НК могут быть изложены и в других документах: технологических и кон- структорских.

Физические свойства материалов имеют важнейшее значение при выборе методов НК. Для применения магнитного метода матери- ал должен быть ферромагнитным и однородным по магнитным свой- ствам структуры. Вихретоковый метод контроля используется, если материал электропроводен, однороден по структуре и изотропен по магнитным свойствам. Для УЗ контроля материал должен обладать хорошими характеристиками упругости.

Капиллярные методы оправданы при непористом и стойком к воздействию органических растворителей материале. Применение методов просвечивания ионизирующими излучениями ограничивается лишь способностью материала поглощать данные излучения и тол- щиной материала.

Применение некоторых методов для контроля изделий сложной формы ограничено, например, ультразвукового метода – из-за труд- ности расшифровки результатов контроля и наличия мертвых зон, а капиллярного – из-за трудности выполнения отдельных операций, особенно подготовки деталей к контролю и удаления с поверхности проникающей жидкости.

Крупногабаритные изделия контролируют, если позволяет кон- струкция, по частям.

При определении зоны контроля обращают внимание на отсут- ствие в ней конструктивных элементов, мешающих проведению того или иного метода НК, например, при контроле УЗ наличие отверстий, заклепок болтов и т. д.

Состояние и степень шероховатости поверхности очень сильно влияют на выбор метода контроля. Чувствительность методов НК, особенно магнитопорошкового, капиллярных, УЗ зависит от степени шероховатости поверхности, наличия на ней различных защитных покрытий. Капиллярные методы не могут быть выполнены по лако- красочным покрытиям. Вихретоковый контроль возможен при нали- чии покрытий толщиной 0,2...0,5 мм. УЗ контроль, например сварных соединений, проводят при шероховатости меньше Rz 40 мкм.

Условия контроля и наличие доступа к объекту контроля также сильно влияют на выбор метода НК. Как правило, НК выполняется при температуре выше 0 °С. Зона контроля должна быть ограждена от источников загрязнения (например, от пыли зачистных машинок), а условия контроля быть безопасными, чтобы внимание дефекто- скописта было в полной мере направлено на объект контроля.

Большинство методов НК может быть применимо для контроля при доступе к детали с одной стороны. Метод просвечивания ионизи- рующими излучениями требует доступа с двух сторон детали.

Методы НК выбирают с учетом перечисленных факторов. Очень часто применения одного метода недостаточно для проверки качества изделия по требуемым параметрам. В таких случаях используют ком- плекс методов НК.

Например, при радиографическом контроле сварных соедине- ний хорошо выявляются объемные несплошности (поры, шлаковые включения) и плоскостные дефекты с ориентацией, близкой к направ- лению просвечивания, и раскрытием более 100 мкм. УЗ контроль хуже выявляет объемные дефекты, зато позволяет обнаруживать пло- скостные дефекты с раскрытием менее 100 мкм. Сочетание этих ме- тодов при контроле ответственных металлоконструкций дает возмож- ность выявить все опасные дефекты указанных типов.

Для обслуживающего персонала наиболее опасны радиацион- ные методы. Определенную токсичность имеют методы капиллярные и течеискания при использовании некоторых типов пробных веществ и ультрафиолетовых осветителей. Заметного влияния остальных ме- тодов на здоровье обслуживающего персонала не установлено.

По возможностям автоматизации контроля наиболее благоприят- ны вихретоковый вид контроля, магнитные методы с феррозондовы- ми, индукционными и тому подобными типами преобразователей, радиационный радиометрический метод и некоторые виды тепловых.

Главные их преимущества заключаются в отсутствии необходи- мости прямого контакта преобразователя с изделием и представлении информации о дефектах в виде показаний приборов. Перечисленным методам уступает УЗ контроль, для которого обязателен акустический контакт преобразователей с изделием, например через слой воды. Трудность автоматизации других методов заключается в необходимо- сти визуальной обработки данных о дефектах, которые эти методы выявляют.

По стоимости выполнения контроля к наиболее дорогим относят- ся методы радиографические и течеискания. Это связано с длительно- стью операций контроля, а также необходимостью капитальных за- трат на оборудование и помещения. Низкой производительностью также отличается капиллярный контроль. Если сравнивать, например, затраты на радиационный и УЗ контроль сварных соединений толщи- ной 10...20 мм, то для УЗ контроля они будут в 3…5 раз меньше.

Обобщая все сказанное, необходимо заметить, что при сопос- тавлении методов НК и при выборе конкретного метода наиболее важной характеристикой является возможность обнаружить дефект (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Сравнительная выявляемость дефектов различными методами контроля: 1 – визуально-оптическим; 2 – рентгеногра- фическими; 3 – магнитными; 4 – капил- лярными; 5 – УЗ контроль

По данным отечественных и зарубежных исследователей, выяв- ляемость дефектов капиллярным и визуальным методами составляет

18

0,2; рентгено- и гаммаграфический методы характеризуются оценкой, близкой к 1,7. В то же время для УЗ метода этот коэффициент > 3,0.