6. ВИХРЕТОКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ

Методы, основанные на использовании вихревых токов, могут быть применены во время контроля электропроводящих изделий при выявлении дефектов, неоднородностей   структуры   и   отклонений от химического состава. Методы вихревых токов наиболее эффектив- ны при выявлении дефектов, расположенных вблизи поверхности из- делия. Результаты испытаний могут послужить лишь для косвенной оценки исследуемых характеристик изделия; в каждом конкретном случае должно быть установлено соотношение между измеряемыми величинами и этими характеристиками.

Когда к поверхности металлического изделия подносится катушка, по которой протекает переменный электрический ток с на- веденным в ней переменным магнитным потоком Ф0, то в металле возбуждаются вихревые токи. Величина возбуждаемых (наведенных) вихревых токов зависит от величины и частоты переменного тока, электропроводности, магнитной проницаемости и формы изделия, а также от наличия в изделии неоднородностей или несплошностей.

Условная глубина проникновения для плоского проводника в однородном поле определяется как глубина, на которой величина тока становится равной 1/е (37 %) своего значения на поверхности. Для неоднородных полей и проводников, форма которых отличается от плоской, характер распределения вихревых токов несколько иной.

Величина наведенных вихревых токов может быть вычислена на основании закона индукции Фарадея, она зависит от частоты тока, магнитной проницаемости материала и удельной электрической про- водимости. Чем больше частота возбуждения, электропроводимость или магнитная проницаемость материала, тем меньше глубина, на ко- торой могут быть наведены вихревые токи в металле. Для неферро- магнитных металлов, имеющих величину μ =1, желательная глубина проникновения может быть достигнута выбором необходимой частоты. Для ферромагнитных металлов, характеризующихся высоким значе- нием μ, проникновение мало даже при весьма низких частотах.

С целью увеличения глубины проникновения и повышения эф- фективности контроля надо снизить эффективную величину магнит- ной проницаемости, создавая в материале изделия магнитное насы- щение.

Информацию о свойствах изделия датчик получает через маг- нитный поток Фв, образуемый вихревыми токами с плотностью тока jв. Векторы напряженности возбуждающего поля Н0 и поля вихревых

токов Нв направлены навстречу друг другу. Электродвижущая сила в обмотке датчика в каждый момент времени пропорциональна раз- ности потоков Ф0 – Фв. Регистрируя приращение комплексного со- противления параметрической катушки или приращение комплексно- го напряжения на выходе трансформаторного преобразователя, судят о результатах испытаний.

Нарушение сплошности является препятствием для вихревых токов, их действие эквивалентно увеличению сопротивления поверх- ностного слоя металла и приводит к изменению сигнала датчика. Если под датчиком окажется длинная глубокая трещина Т (рис. 6.1), то контур вихревых токов, представляющий собой при отсутствии трещины окружность (рис. 6.1, а), разделится ею на две части (рис. 6.1, б).

а	б

Рис. 6.1. Схема формирования поля вихревых токов при наличии трещин

Вихревые токи вдоль трещины идут в противоположных на- правлениях, образуя дополнительное магнитное поле дефекта, кото- рое и обусловливает приращение сигнала датчика. По изменению фа- зы тока в катушке можно определить наличие дефекта.

Когда измерительная катушка подносится к поверхности про- водника, сопротивление катушки претерпевает определенные изме- нения. Анализ этого изменения крайне усложнен вследствие большо- го числа переменных, от которых зависит указанная величина. Сопро- тивление изменяется по амплитуде и фазе; график, показывающий характер этих изменений, носит название «диаграмма годографа».

Методика контроля (рис. 6.2) включает в себя следующие опе- рации:

- внешний осмотр изделия и устранение наружных дефектов, мешающих контролю;

- установление полезадающей системы 1 на контролируемое изделие 2 и пропускание тока через возбуждающую катушку;

- сканирование датчика 3 и регистрирующих приборов 4, 5

вдоль поверхности контролируемого объекта;

- расшифровку результатов контроля и оценку качества изделия.

Рис. 6.2. Схема электромагнитного контроля

На чувствительность вихретокового метода значительно влияют зазор между датчиком и поверхностью контролируемого изделия, их взаимное расположение, форма и размеры. С увеличением зазора резко падает чувствительность метода. Допускаемый максимальный зазор составляет 2 мм. Структурная неоднородность также снижает чувствительность метода к обнаружению дефектов. Этим методом удается выявить поверхностные и подповерхностные трещины глу- биной 0,1...0,2 мм и протяженностью более 1 мм, расположенные на глубине до 1 мм.

Перечисленные геометрические факторы обусловили ряд новых возможностей вихретокового метода: измерение толщины слоя галь- ванических, лакокрасочных, теплоизоляционных покрытий и пленок, определение толщины труб, пустотелых деталей и других тонколи- стовых изделий при одностороннем доступе к ним, измерение диа- метра прутков и проволоки.

Вихретоковые методы подразделяют по полезадающим систе- мам. Последние могут быть проходные, если катушка с током охваты- вает деталь или вставляется в нее, и накладные, когда катушку с током устанавливают на деталь торцом (рис. 6.3).

Измерительные катушки (датчики) могут выполняться отдельно от полезадающих (генераторных) и обычно располагаются недалеко от поверхности объекта контроля.

Накладные преобразователи изготовляют с ферромагнитным сердечником или без него. Ферромагнитный сердечник (обычно фер- ритовый) повышает абсолютную чувствительность преобразователя и уменьшает зону контроля за счет локализации магнитного потока.

Проходные вихретоковые преобразователи (ВТП) подразделяют на наружные и внутренние. Такая классификация проходных преоб- разователей основана на том, что они в процессе контроля проходят или снаружи объекта, охватывая его, или внутри объекта.

Рис. 6.3. Схема регистрации парамет- ров электромагнитного поля:

1 – полезадающая (генераторная) катушка; 2 – измерительная катушка; 3 – контроли- руемое изделие

Накладные ВТП применяют в основном при контроле качества объектов с плоскими поверхностями и объектов сложной формы, а также в тех случаях, когда требуется обеспечить локальность и вы- сокую чувствительность.

Наружные проходные ВТП используют при контроле линейно- протяженных объектов (проволоки, прутка, трубы и т. д.), а также при массовом контроле мелких изделий. Внутренними проходными ВТП контролируют внутренние поверхности трубы, а также стенки отвер- стий в различных деталях.