7. КАПИЛЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ДЕФЕКТОСКОПИИ

Капиллярные методы НК основаны на капиллярном проникно- вении индикаторных жидкостей (пенетрантов) в полости поверхност- ных и сквозных несплошностей материала объектов контроля и реги- страции образующихся индикаторных следов визуальным способом или с помощью преобразователя.

Капиллярный НК предназначен для обнаружения невидимых или слабовидимых невооруженным глазом поверхностных и сквоз- ных дефектов в объектах контроля, определения их расположения, протяженности (для дефектов типа трещин) и ориентации по поверх- ности. Этот вид контроля позволяет диагностировать объекты любых размеров и форм, изготовленные из черных и цветных металлов и сплавов, пластмасс, стекла, керамики, а также других твердых не- ферромагнитных материалов.

Метод применяют также для объектов, изготовленных из фер- ромагнитных материалов, если их магнитные свойства, форма, вид и месторасположение дефектов не позволяют достичь требуемой чув- ствительности или магнитопорошковый метод контроля невозможно применить по условиям эксплуатации объекта.

Изображение, образованное пенетрантом в месте расположения несплошности и подобное форме сечения у выхода на поверхность объекта контроля, называют индикаторным рисунком или следом. Применительно к несплошности типа единичной трещины вместо термина «индикаторный рисунок» допускается применение термина

«индикаторный след».

Капиллярные методы контроля подразделяют в зависимости от типа проникающего вещества на следующие:

- метод проникающих растворов – жидкостный метод капил- лярного НК, основанный на использовании в качестве проникающего вещества жидкого индикаторного раствора;

- метод фильтрующихся суспензий – жидкостный метод капил- лярного НК, когда в качестве жидкого проникающего вещества слу- жит индикаторная суспензия, которая образует индикаторный рису- нок из отфильтрованных частиц дисперсной фазы.

Капиллярная дефектоскопия заключается в капиллярном про- никновении индикаторных пенетрантов во внутреннюю полость дефектов, сорбции и диффузии, яркостном и цветовом контрастах дефектоскопических материалов.

Размеры дефектов, которые должны быть выявлены методами капиллярной дефектоскопии, так малы, что обнаружить их невоору- женным глазом практически невозможно. Дефект на поверхности объекта контроля можно заметить в том случае, если имеется яркост- ный колористический контраст между самим дефектом и бездефект- ной частью контролируемого изделия – фоном поверхности, причем если фон темный, то дефекты должны быть светлыми и наоборот.

Поэтому для обнаружения дефектов невооруженным глазом следует искусственно повысить контрастность дефектного и непо- врежденного участков контролируемой поверхности. Это достигается изменением светопоглощения и светоиспускания поверхностей после нанесения специальных индикаторных пенетрантов.

Основная задача капиллярной дефектоскопии – заполнение по- лостей дефектов специальными свето- и цветоконтрастными индика- торными пенетрантами, используя при этом капиллярные явления.

Значения краевых углов при смачивании и несмачивании зави- сят от соотношения сил притяжения между молекулами твердого тела и жидкости и сил межмолекулярного притяжения в жидкости.

Если силы взаимодействия между молекулами жидкости и твер- дого тела больше этих же сил между молекулами самой жидкости, то жидкость хорошо смачивает поверхность твердого тела, образует с ним устойчивую поверхность раздела, т. е. прилипает к нему.

Диаметр пятна, образованного строго дозированной каплей сма- чивающей жидкости, скорость, с которой фронт пятна наступает на чистую поверхность твердого тела, а также характер изменения этой скорости могут быть приняты за меру смачивания жидкостей, приме- няемых для капиллярных методов дефектоскопии.

Степень смачивания жидкости зависит от ее вязкости, плотно- сти, летучести и характеризуется максимальной высотой растекающе- гося пятна жидкости, по которому судят о смачивании одной и той же жидкостью разных твердых тел. Лучшее смачивание обеспечивают жидкости с малым поверхностным натяжением, что в первую очередь должно учитываться при выборе жидкостей для капиллярных методов дефектоскопии.

Наряду с этими факторами на смачивание существенно влияет шероховатость поверхности. Чем она больше, тем лучше смачивание. У стенок дефектов (трещин) шероховатость выше, чем у контроли- руемой поверхности, поэтому считается, что при капиллярных мето- дах дефектоскопии в полостях дефектов у жидкостей будет более высокая смачивающая способность по отношению к твердому телу.

Проникновение индикаторных пенетрантов в мелкие поверхно- сти несплошности затруднено из-за наличия в них воздушных пробок, создающих противодавление капиллярным силам. В связи с этим время проникновения индикаторных пенетрантов в дефекты достигает нескольких минут. Это необходимо учитывать при определении мо- мента, когда поверхности контролируемых изделий можно очищать от избытка индикаторного пенетранта.

Для отыскания дефекта следует возможно большее количество индикаторного пенетранта, находящегося в его микрополости, извлечь на поверхность, подвергаемую осмотру. В этом состоит следующая задача капиллярных методов дефектоскопии.

Извлечение и локализация пенетранта у кромок поверхностных и сквозных дефектов достигаются сорбционными свойствами прояви- телей пенетранта.

При физической адсорбции молекулы индикаторного пенетранта сохраняют свое первоначальное строение, а при химической адсорб- ции образуют на контролируемой поверхности изделия химическое соединение с проявителем пенетранта.

При использовании в качестве проявителя красок и лаков на- блюдается абсорбция жидкости: проявитель, находящийся над дефек- том, поглощает находящуюся в полости дефекта жидкость (индика- торный пенетрант), и она растворяется в проявителе. При наличии в последнем частиц твердого пигмента процесс поглощения жидкости (индикаторного пенетранта) связан с адсорбцией и абсорбцией.

Если в ходе проявления дефекта жидкость имеет высокую лету- честь, и проявитель быстро сохнет, то над дефектом образуется ста- бильный индикаторный след, длительное время сохраняющий свою форму и цвет. При использовании малолетучей жидкости или мед- ленно сохнущего проявителя на контролируемой поверхности изде- лия возникает нестабильный, расплывающийся со временем индика- торный след.

Скорость сорбционных процессов в проявителе главным обра- зом зависит от скорости диффузии жидкости и растворенных в ней веществ в слой проявителя. При повышении температуры коэффици- ент диффузии увеличивается, что ускоряет выявление дефектов в том случае, если жидкость не испаряется. Для летучей жидкости потеря ее массы вследствие испарения может превышать прирост поступления в проявитель индикаторной жидкости, что приведет к ухудшению выявляемости дефектов.

Капиллярные методы в зависимости от способа выявления индикаторного рисунка подразделяют:

- на люминесцентный (Л), основанный на регистрации контра- ста люминесцирующего в длинноволновом ультрафиолетовом (УФ) излучении видимого индикаторного рисунка на фоне поверхности объекта контроля;

- цветной (Ц), состоящий в регистрации контраста цветного в видимом излучении индикаторного рисунка на фоне поверхности объекта контроля;

- люминесцентно-цветной (ЛЦ), заключающийся в регистра- ции контраста цветного или люминесцирующего индикаторного ри- сунка на фоне поверхности объекта контроля в видимом или длинно- волновом УФ излучении;

- яркостный (Я), основанный на регистрации контраста в ви- димом излучении ахроматического рисунка на фоне поверхности объекта контроля. Л и ЛЦ методы контроля проводят при облучении изделий УФ лучами. Это невидимые лучи, расположенные за крайней фиолетовой частью спектра, которые обладают ярко выраженным химическим действием и имеют длину волны T8U... 400 нм. При Л методе контроля с визуальным способом обнаружения дефектов при- меняют УФ излучение с длиной волны 3T5...400 нм.

При облучении контролируемой поверхности УФ лучами мно- гие вещества их поглощают и начинают испускать видимый свет.

Если между моментом поглощения энергии телом и ее выделе- нием в виде излучения проходит измеримый промежуток времени, то это излучение и вызванное им свечение называются люминесцент- ными.

Люминесценция, которая прекращается сразу после того, как за- канчивается действие возбудителя свечения, именуется флуоресцен- цией. Люминесценция, длительное время сохраняющаяся после пре- кращения действия возбудителя свечения, называется фосфоресцен- цией.

При люминисцентном контроле некоторые вещества, поглощая световую энергию УФ невидимого спектра, отдают ее как видимое световое излучение. Это явление называется фотолюминесценцией. Как правило, при фотолюминесценции твердых веществ и жидкостей наблюдается излучение более длинных волн, чем у поглощенного излучения. При УФ облучении фотолюминесцентное излучение воз- никает в видимой части спектра, происходит как бы трансформация

излучения. Эта особенность фотолюминесценции описывается прави- лом Стокса: спектр фотолюминесценции сдвинут в сторону длинных волн по сравнению со спектром поглощенного излучения.

Для проведения капиллярных методов НК необходимо иметь взаимозависимое сочетание дефектоскопических материалов: индика- торного пенетранта, проявителя, очистителя и гасителя.

Индикаторный пенетрант – капиллярный дефектоскопический материал, обладающий способностью проникать в несплошности объекта контроля и индицировать их.

Проявитель пенетранта – капиллярный дефектоскопический материал, служащий для извлечения индикаторного пенетранта из ка- пиллярной полости дефекта с целью образования четкого индикатор- ного рисунка следа дефекта.

Очиститель от пенетранта – капиллярный дефектоскопический материал, предназначенный для удаления индикаторного пенетранта с поверхности объекта контроля самостоятельно или в сочетании с органическим растворителем или водой.

Гаситель пенетранта – состав, предназначенный для устранения фоновой окраски при Ц методе контроля или люминесценции при Л и ЛЦ методах контроля остатков индикаторного пенетранта на кон- тролируемой поверхности.

Наборы дефектоскопических материалов для каждого метода капиллярной дефектоскопии выбирают исходя из требуемой чувстви- тельности, производительности контроля и возможности его автома- тизации и механизации, стабильности качества материалов в условиях применения   и   хранения,    химической    инертности    материалов по отношению к контролируемым изделиям.

При прочих равных условиях предпочтение следует отдавать нетоксичным или малотоксичным материалам, негорючим и не вызы- вающим коррозии составам.

В некоторых наборах дефектоскопических материалов отдель- ные составы можно заменять другими после опробования или иссле- дования совместимости последних с остальными материалами набо- ра. Иногда один и тот же состав (особенно очистители и проявители пенетрантов) применяют в разных дефектоскопических комплектах.

Дефектоскопические материалы токсичны и высыхают со вре- менем, поэтому обычно их хранят расфасованными в полиэтиленовой или коррозионно-стойкой металлической посуде с пробками или плотно завинчивающимися крышками.

В последнее время для контроля качества деталей и сварных соединений в производственных условиях методами капиллярной дефектоскопии нашел широкое применение аэрозольный способ нанесения дефектоскопических материалов на контролируемую поверхность изделия с использованием аэрозольных баллонов.

При контроле основного металла деталей изделий применяют капиллярные дефектоскопы различных типов, состоящие из приборов и вспомогательных средств, позволяющих дефектоскописту, исполь- зуя набор дефектоскопических материалов, осуществлять весь техно- логический процесс капиллярной дефектоскопии.

Дефектоскопы изготовляют в следующих вариантах: переносные, передвижные и стационарные. Переносные дефектоскопы применяют для контроля конструкций, трубопроводов и оборудования в цеховых, монтажных и ремонтных условиях. Передвижные и стационарные дефектоскопы предназначены только для капиллярного НК изделий в цехах, где налажено поточное производство.

В зависимости от функционального назначения и эксплуатаци- онной законченности дефектоскопы включают в себя полностью или частично такие функциональные устройства, как:

- подготовка объектов к контролю;

- обработка объектов дефектоскопическими материалами;

- выявление дефектов;

- контроль качества дефектоскопических материалов;

- контроль УФ, видимого, теплового и других используемых излучений;

- контроль технологических процессов подготовки объектов и обработки их дефектоскопическими материалами.

Основные технологические операции методов капиллярного НК деталей, сборочных единиц и изделий заключаются:

- в подготовке дефектоскопических материалов и проверке их качества;

- подготовке изделий к контролю, их очистке и обезжиривании;

- сушке изделий и удалении растворов из полости дефектов;

- нанесении на контролируемую поверхность изделия индика- торного пенетранта;

- удалении избытка пенетранта с контролируемой поверхности изделия;

- нанесении проявителя пенетранта и выдержке, необходимой для того, чтобы проявитель вытянул пенетрант на поверхность из по- лости дефектов;

- обнаружении дефектов при наблюдении контролируемой поверхности изделия в темноте, в УФ или видимом свете;

- разметке дефектов и оценке качества изделия;

- удалении проявителя и следов других дефектоскопических материалов с контролируемой поверхности изделия.

Отдельные из перечисленных операций при контроле по той или иной конкретной технологии Л, Ц или ЛЦ методов могут быть исключены из технологического процесса.

Перед производственным контролем осуществляют подготовку дефектоскопических материалов и проверку их качества. Дефекто- скопические материалы подвергают входному контролю: проверяют наличие паспортов заводов-изготовителей на дефектоскопические на- боры, а также соответствие государственным стандартам или техни- ческим условиям.

При проверке дефектоскопических материалов применяют обычно не менее двух образцов-имитаторов с трещинами одинаково- го характера и примерно равных размеров. Один образец рабочий, его используют постоянно, второй – служит эталонным при неудовлетво- рительном выявлении трещин на рабочем образце-имитаторе.

Конструкция и методика изготовления образцов-имитаторов должна соответствовать требованиям ГОСТ 23349–78. К образцам- имитаторам должны быть   приложены   паспорта   с фотографиями и эскизами индикаторных следов в УФ (если образцы применяют при Л и ЛЦ методах) и видимых (при Ц методе) областях спектра.

После окончания работы вторично проверяют дефектоскопиче- ские материалы на рабочем образце-имитаторе. Если при этом на нем не удастся выявить искусственные дефекты, то контроль нужно про- вести на эталонном образце. Если на эталонном образце трещины также не будут выявлены, то дефектоскопические материалы призна- ют негодными и заменяют новыми, а также повторно контролируют все проконтролированные в течение работы детали, сборочные еди- ницы или сварные соединения изделий данным набором с помощью вновь приготовленных дефектоскопических материалов. Если на эта- лонном образце трещины выявляются удовлетворительно, значит рабочий образец-имитатор загрязнен и подлежит очистке или замене.

После нанесения проявителя изделие выдерживают при темпе- ратуре окружающей среды или высушивают до окончания процесса проявления, т. е. образования индикаторного следа в местах наличия дефекта.

Существуют следующие способы проявления индикаторных следов дефектов: временной, тепловой, вакуумный и вибрационный. При производственном контроле дефекты проявляют в основном временным и тепловым способами или тем и другим одновременно. Продолжительность выдержки контролируемого изделия   зависит от физических свойств дефектоскопических материалов, температуры окружающей среды и выбирается экспериментально такой, чтобы обеспечить максимальную чувствительность контроля и наибольшую четкость индикаторных следов дефектов.

Осмотр контролируемых поверхностей и анализ индикаторных следов дефектов обычно проводятся дважды: через 3...5 мин и через 15...20 мин после высыхания проявителя. Повторный осмотр необхо- дим для выявления наиболее тонких и малых по размерам дефектов с небольшим раскрытием.

Осмотр деталей и сварных соединений проводят в три этапа. Сначала визуально оценивают качество нанесенного слоя проявителя, затем осуществляют общий осмотр поверхности в целях обнаружения индикаторных следов от дефектов, после этого анализируют и оцени- вают выявленный индикаторный след.

При осмотре изделий отыскивают окрашенный или люминесци- рующий индикаторный след от дефекта, обращая внимание на сле- дующие его признаки:

- трещины, непровары, несплавления, оксидные пленки прояв- ляются в виде четких, резких, иногда прерывисто окрашенных или люминесцирующих линий различной конфигурации;

- поры и язвенная коррозия имеют вид расплывшихся отдель- ных точек и пятен; при этом интенсивность окраски различная: более глубокие поры более яркие, менее глубокие – менее яркие;

- межкристаллитная коррозия проявляется чаще всего как меж- зеренная мелкая сетка (у материала с крупнозернистой структурой);

- коррозионное растрескивание представляет собой мелкую сетку в виде пауков.

Индикаторный след на контролируемом изделии помимо дефек- тов может быть также образован загрязнениями. Обнаружение инди- каторного следа на контролируемой поверхности еще не является ос- нованием для бракования изделия. Дефектоскопист должен на основе анализа индикаторного следа оценить, есть ли дефект и каковы его характеристики, и только после этого браковать изделие.

70

Чувствительность метода капиллярной дефектоскопии условно определяется наименьшими значениями раскрытия надежно выяв- ляемого дефекта типа трещины по его индикаторному следу и зависит от свойств применяемых дефектоскопических материалов; качества и состояния контролируемой поверхности, а также условий контроля.