- МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Важнейшим эксплуатационным требованием для изделий замк- нутых объемов (баки, цистерны, резервуары, газопроводы и т. д.) является герметичность.

Герметичность – это способность изделия сохранять в рабочих условиях начальное количество содержащихся в нем веществ.

Контроль герметичности изделий основан на проникновении пробных веществ (газов или жидкостей) через сквозные дефекты (течи) и их регистрации с помощью различных приборов, например, течеискателей и других средств регистрации индикаторных веществ.

Как известно, газ – это агрегатное состояние вещества, при ко- тором межмолекулярное воздействие между частицами-молекулами или атомами отсутствует, и объем, занимаемый собственно молеку- лами, мал, по сравнению с объемом, свободным от них.

Жидкость – это физическое тело, обладающее текучестью, край- не мало изменяющее свою плотность при изменении давления.

Пробным называют вещество, избирательно регистрируемое при данном методе контроля, например гелий при масс-спектро- метрическом контроле, фреон при галогенном и т. д. Контрольным веществом называют смесь пробного вещества с каким-либо техноло- гически и экономически целесообразным наполнителем, например гелиево-воздушную или гелиево-азотную смесь при масс-спектро- метрическом контроле.

В качестве пробных и контрольных веществ при контроле гер- метичности используют газы и их смеси (воздух, гелий, фреон, аргон, азот, оксид азота, аммиак, радиоизотопные газы), а также жидкости и их смеси (водные растворы аммониевой и динатриевой солей флуо- ресцина,   различные   органические   растворы   люминофоров,   воду с хромпиком, керосин, керосин с люминофором, гидросмеси с люми- нофором, обессоленную воду с люминофором, спирт с люминофором, жидкости, газированные оксидом азота или пробным газом для газо- люминесценции и др.).

Методы и способы контроля герметичности изделий по эффек- тивности их использования позволяют проводить как качественную, так и количественную оценку утечки газов и жидкостей. Степень гер- метичности изделий количественно характеризуется интегральным (суммарным) потоком пробного вещества в пересчете на поток возду- ха, который вытекает за единицу времени из атмосферы в вакуум

через все имеющиеся в изделии сквозные дефекты – течи при нор- мальных условиях.

Течь – это канал или пористый участок изделия либо его эле- ментов, нарушающих их герметичность. Как правило, малые харак- терные размеры течей исключают возможность их визуального на- блюдения или обнаружения всеми другими методами дефектоскопии. Величину течей принято определять потоками проникающих через них веществ.

Контроль герметичности изделий проводят в тех случаях, когда они предназначены для работы под давлением газов или жидкостей. Необходимость контроля, методы и способы испытаний на герметич- ность и их объем устанавливается в технической документации в за- висимости от назначения, условий работы изделия и выполнимости тех или иных методов и способов.

Существующие методы контроля герметичности можно условно подразделить на газовые, жидкостные, газожидкостные и технологи- ческие.

Газовые – это методы и способы контроля герметичности, опре- деляющие утечку пробного через течи изделия при создании в кон- тролируемом изделии избыточного давления или вакуума с примене- нием пробного газа.

Жидкостные методы и способы контроля герметичности осно- ваны на определении утечки пробных веществ (жидкостей или их смесей с различными индикаторными добавками) при атмосферном или избыточном давлении.

К газожидкостным относятся методы и способы контроля гер- метичности, основанные на определении утечки пробных веществ – газов или жидкостей, находящихся под избыточным давлением или вакуумом и проникающих через сквозные дефекты сварных соедине- ний путем регистрации их пузырьков на поверхности изделия.

С помощью технологических методов и способов контроля гер- метичности изделий можно определять утечку пробных веществ по- средством вскрытия или вырезки проблемных участков изделия или соединений для определения внутренних дефектов или изготовления испытательных (контрольных) образцов и последующего их исследо- вания.

Самой важной характеристикой каждого метода или способа контроля герметичности является его чувствительность, которая ха- рактеризуется минимальным надежно регистрируемым потоком пробного вещества (табл. 8.1).

Таблица 8.1

Предельные значения чувствительности методов контроля герметичности

| Метод контроля | Чувствительность, мм3·МПа/с | Метод контроля | Чувствительность, мм3·МПа/с |
| --- | --- | --- | --- |
| Акустический | 1·10–2 | Гидравлический | 5·10–3 |
| Капиллярный | 1·10–3 | Манометрический | 5·10–2 |
| Газоаналитический | 4·10–4 | Галогенный | 1·10–6 |
| Химический | 2·10–5 | Масс-спектро- метрический | 6,6·10–8 |
| Пузырьковый | 1·10–5 | Радиационный | 1·10–11 |

При определении течей течеискателями чувствительность по- следних определяют в зависимости от давления, величины потока или концентрации пробного газа.

Прохождение жидкостей и газов через такие дефекты подчиня- ется в основном законам молекулярно-кинетической теории и гидро- аэромеханики. Молекулярно-кинетическая теория позволяет изучить разнообразные физические явления, происходящие при прохождении жидкостей и газов через дефекты, а гидроаэромеханика рассматривает законы равновесия и движения жидкостей и газов, а также их взаимо- действие с твердыми телами.

Давление газа или жидкости с позиции кинетической теории есть суммарный импульс силы, который сообщается в результате теп- лового движения молекул газа или жидкости единице поверхности в единицу времени.

Тепловое движение молекул газов и жидкостей в цилиндриче- ском канале сопровождается не только ударами молекул о стенки ка- нала, но и их взаимными столкновениями. Вследствие этого путь мо- лекулы – это пространственная ломаная линия, прямолинейные уча- стки которой соответствуют ее свободному пути (без столкновений), а повороты, где она меняет свое направление, моментам столкновения с другой молекулой.

Для упрощения расчета потока течь представляют в виде глад- кого цилиндрического канала (эффективный диаметр d3 течи).

Поскольку тепловое движение молекулы в канале (течи) беспо- рядочно, прямолинейные участки ее пути не могут быть одинаковыми, поэтому вводят понятие средняя длина свободного пути молекулы, т. е. среднее расстояние, проходимое молекулой между двумя столкнове- ниями.

В зависимости от соотношения средней длины свободного пути молекул и эффективного диаметра канала различают три режима те- чения газов: вязкостный λм << d3), молекулярно-вязкостный λм ~ d3), молекулярный (λм > d3). Условию λм << d3 отвечают сверх- и макрока- пиллярные течи. Условие λм > d3справедливо для микрокапиллярных течей. Полный переход от вязкостного режима течения газа к молеку- лярному происходит в интервале давлений примерно в 2 порядка, причем при условии λм ~ d3 для макрокапиллярных течей приведен- ные выше соотношения неприменимы.

Молекулы жидкостей значительно крепче связаны друг с дру- гом, чем молекулы газа. Для жидкостей условие λм << d3 справедливо также в сверх- и макрокапиллярных течах.

Через микрокапиллярные течи жидкость может проходить и при отсутствии внешнего перепада давления за счет сил поверхностного натяжения и создаваемого ими капиллярного давления, адсорбции и других физических явлений.

При взаимодействии газов с твердым телом происходят одно- временно два явления: сорбция (адсорбция и абсорбция) и десорбция. Адсорбция – поглощение газа путем удержания его на поверхности твердого тела (адсорбента), а абсорбция – это поглощение газа твер- дым телом (абсорбентом). Десорбция – выделение газа из твердого тела.

Теория процессов сорбции и десорбции показывает, что для уменьшения количества газа, адсорбированного на поверхности, при применении вакуумных методов контроля необходимо повышать температуру испытуемого изделия.

  - МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

Масс-спектрометрический метод контроля герметичности изде- лий широко применяют при испытании газовых, гидравлических и других систем для определения локальных и интегральных утечек замкнутых и открытых конструкций, в которых можно создать избы- точное давление или вакуум. Этот метод основан на регистрации ионов пробного газа, проходящего через сквозные дефекты контроли- руемого изделия с помощью масс-спектрометров.

В качестве пробных газов при масс-спектрометрическом методе контроля герметичности широкое применение нашел гелий, посколь- ку он химически инертен, не образует с элементами химических

соединений, безвреден и безопасен. В качестве контрольного газа применяют либо чистый гелий, либо его смесь с воздухом или азотом при 10...75 % Не.

В настоящее время в практике широкое распространение полу- чили статические масс-спектрометры, разделение ионов в которых осуществляется с помощью постоянных или медленно изменяющихся магнитного и электрического полей, причем период изменения полей намного больше времени движения ионов в анализаторе. Образовав- шиеся в масс-спектрометре положительные ионы разделяются по ха- рактерному для каждого из них отношению массы иона М к его заря- ду е. Отношение М/е носит название «массовое число иона». Основ- ными параметрами масс-спектрометров являются чувствительность, разрешающая способность, диапазон анализируемых масс и мини- мальное регистрируемое давление.

Чувствительность определяется минимальным регистрируе- мым парциальным давлением газа и зависит от характеристик датчика масс-спектрометра и возможностей измерительной схемы. Для стати- ческих масс-спектрометров чувствительность выражается в единицах на паскаль или амперах на паскаль, а также в долях процента и пока- зывает, какую долю каждого компонента газа способен обнаружить данный прибор. Чувствительность масс-спектрометров неодинакова для разных газов.

Разрешающая способность представляет собой отношение мас- сового числа М к наименьшему различаемому его изменению ΔМ, т. е. она численно равна массовому числу, при котором могут быть полно- стью разделены соседние массы, отличающиеся друг от друга на еди- ницу, и составляет для статических масс-спектрометров больше 30 ед. Диапазон анализируемых масс для вакуумных измерений состав-

ляет 2...100. Нижняя граница рабочего диапазона определена трудно- стью выделения небольшого пика рабочего газа над фоновым отсче- том (сигнал / шум), а верхняя определяется отклонением от линейно- го закона зависимости   тока   ионов   анализируемого   компонента от давления и, соответственно, равна для статических масс-спектро- метров 10–2...10–9 Па.

Для обнаружения гелия при контроле герметичности изделий применяют гелиевые масс-спектрометрические течеискатели.

Масс-спектрометрический течеисктель состоит из трех основ- ных частей: анализатора (масс-спектрометрической камеры с магни- том), вакуумной системы и электрических блоков питания и измерения.

Градуировку течеискателя и определение чувствительности метода нужно проводить перед началом контроля герметичности из- делий с применением специальной калиброванной течи. Поэтому чувствительность гелиевых масс-спектро-метрических течеискателей, обладающих собственной вакуумной откачной системой и фиксиро- ванным рабочим давлением, выявляют двумя способами:

- по потоку гелия через калиброванную диффузионную течь известных размеров;

- по смеси известной концентрации.

Настройку гелиевых течеискателей на определенную чувстви- тельность проводят с помощью диффузионной течи типа «Гелит».

Действие калиброванных течей в масс-спектрометрических гелиевых течеискателях основано на диффузии гелия сквозь мембра- ну, изготовленную из плавленого кварца или молибденового стекла. В комплектах течеискателей всех типов, выпускаемых промышлен- ностью, имеются две гелиевые течи.

Одна из них встроена в вакуумную систему и предназначена для определения реальной чувствительности течеискателя. Величина потока встроенной гелиевой течи имеет пределы 1 · 10–5...6,6 · 10–7 мм3 · МПа/с.

Вторую гелиевую течь прикладывают к течеискателю вместе с насадкой, устанавливаемой на течи с помощью специального уплотнения. Насадка позволяет зафиксировать положение всасываю- щего сопла щупа на определенном расстоянии от сквозного дефекта, через который истекает гелиево-воздушная смесь. При этом поток гелия равен величине, указанной в паспорте калиброванной течи, с учетом поправки на время изготовления течи. Величина потока, проходящая через течь, составляет 6,6 · 10–5…1 · 10–5 мм3 · МПа/с.

При испытании на герметичность масс-спектрометрическим ме- тодом используют четыре основных способа: обдув, вакуумирование, гелиевый щуп (зондирование) и опрессовку.

Способ обдува. Испытуемое изделие непрерывно вакуумирует- ся вспомогательным насосом или насосами (рис. 8.1). Проба откачи- ваемого газа непрерывно подается в течеискатель через дроссели- рующий клапан. Последний используется для регулирования количе- ства газа, чтобы не превышалось рабочее давление течеискателя (допускается работа при повышенных давлениях, но в этом случае чувствительность уменьшается).

Чтобы обнаружить утечки, внешнюю поверхность изделия с по- мощью полой иглы обдувают тонкой струей гелия. Гелий втягивается в любое отверстие в стенках изделия, и его следы регистрируются

течеискателем в виде визуального или звукового сигнала. Использо- вание тонкой струи гелия дает возможность точно определить разме- ры и положение отверстия или отверстий.

Рис. 8.1. Контроль на герметичность с помощью гелиевого течеискателя методом обдува:

1 – баллон с гелием; 2 – головка с соплом; 3 – испытуемая система; 4 – вспомогатель- ный насос; 5 – гибкий шланг; 6 – дроссе- лирующий клапан; 7 – течеискатель

Если воздух, окружающий изделие, содержит большое количе- ство гелия, то отыскание течи вследствие высокого фонового сигнала становится затруднительным. Размер отверстий, выявленных этим способом, может быть определен с помощью калиброванного отвер- стия: чувствительность способа 6,6 (10–7...10–9) мм3 · МПа/с.

При контроле способом обдува гелием поверхности изделия соединяются с течеискателем и вакуумируется до давления, которое дает возможность полностью открыть дросселирующий клапан течеискателя; после этого наружная поверхность изделия обдувается струей гелия. При   наличии   сквозного   дефекта   гелий   попадает во внутреннюю полость изделия и фиксируется течеискателем.

Этот способ применяют для определения локальных дефектов в    сварных    соединениях.    Скорость    перемещения    обдувателя по поверхности изделия должна быть 1 см/с. Чувствительность спо- соба 6,6 (10–7...10–8) мм3 · МПа/с.

Способ вакуумирования. При контроле этим способом (гелие- вой или вакуумной камерой) проверяемое изделие помещают в герме- тичную металлическую камеру. К камере или изделию через систему вспомогательной откачки подсоединяют течеискатель, после чего в камеру (способ гелиевой камеры) или в изделие (способ вакуумной камеры) подается под давлением гелий (рис. 8.2).

При наличии сквозного дефекта гелий в результате перепада давления поступает в вакуумированный объем, соединенный с течеи- скателем, и фиксируется стрелочным прибором выносного пульта управления течеискателя.

Чувствительность способа вакуумирования контроля герметич- ности 6,6(10–7...10–8) мм3 · МПа/с.

1

2

4

3

5

Рис. 8.2. Контроль на герметич- ность с помощью гелиевого тече- искателя методом вакуумируемой камеры

Способ гелиевого щупа. При контроле герметичности этим способом изделие заполняется гелием или гелиево-воздушной смесью до давления, превышающего атмосферное, после чего наружная поверхность изделия контролируется специальным щупом-улавлива- телем, соединенным резиновым шлангом с течеискателем. В резуль- тате перепада давления гелий проникает через сквозной дефект, через щуп и шланг в камеру масс-спектрометра течеискателя (рис. 8.3).

1

2	3

Рис. 8.3. Контроль на герметичность с помощью гелиевого течеискателя методом зондирования: 1 – система, заполненная гелиево-воздушной смесью под давлением; 2 – зонд с подсасывающим устройством; 3 – течеискатель

По поверхности сварного соединения щуп перемещается с по- стоянной скоростью, равной 0,1 см/с. Удаление щупа от контроли- руемой поверхности сварного соединения на 5 мм снижает выявля- мость дефектов в 15 раз, поэтому при контроле щуп должен соприка- саться с контролируемой поверхностью.

Конструкция насадки гелиевого щупа должна соответствовать профилю проверяемого сварного соединения для создания под насад- кой практически замкнутого объема. Если зона утечки обнаружена, насадку щупа заменяют на специальную, предназначенную для точ- ного поиска местоположения дефекта.

Чувствительность способа гелиевого щупа от 6,6   (10–6… 10–7) мм3 · МПа/с.

Опрессовка может быть использована для испытания изделий, к которым нельзя присоединить течеискатель или источник гелия. Этот способ находит применение в области реакторостроения для обнаружения мельчайших трещин, отверстий и щелей в оболочках и концевиках тепловыделяющих элементов. По этому способу испы- таний изделие помещают в емкость (рис. 8.4), содержащую гелий под давлением, и некоторое время выдерживают в гелиевой атмосфере (рис. 8.4, а). Затем изделие переносят во вторую камеру, соединенную с вакуумным насосом и гелиевым течеискателем (рис. 8.4, б). Камеру вакуумируют, после чего открывают дроссельный клапан на линии к течеискателю.

а

б

Рис. 8.4. Контроль на герметичность с помощью гелиевого течеискателя методом опрессовки:

а – схема установки; б – емкость для выдержки изделия при повышенном давлении; 1 – испытательная камера; 2 – кольцевая прокладка; 3 – гермети- ческие клапаны; 4 – холодная ловушка; 5 – вакууметр; 6 – гибкая вакуумная линия; 7 – гелиевый течеискатель

Относительное количество высвободившегося гелия регистри- руется на шкале течеискателя.

Масс-спектрометрические течеискатели. Для контроля герме- тичности сварных соединений широкое распространение получили масс-спектрометрические течеискатели ПТИ-7А, ПТИ-10 и СТИ-11 статического типа с фокусировкой ионных пучков в 180-градусном однородном поле, настроенные на регистрацию гелия. Эти течеиска- тели предназначены для испытаний на герметичность различных кон- струкций и трубопроводов, допускающих откачку внутренних полос- тей, а также заполненных гелием или смесью, содержащей гелий, в лабораторных, заводских и монтажных условиях. Течеискатели обеспечивают поиск локальных и интегральных утечек в контроли- руемых изделиях.

  - ГАЛОГЕННЫЙ МЕТОД

Галогенный метод контроля герметичности обладает высокой чувствительностью и применяется для обнаружения локальных и ин- тегральных течей в закрытых конструкциях и изделиях, работающих под давлением: конденсаторов паровых турбин, дистилляционных емкостей, топливных и газовых систем и т. д. Галогенный метод основан на регистрации пробного газа по увеличению эмиссии ионов примесей щелочных металлов или по изменению цвета газового пла- мени в случае проникновения галогенов в сквозные дефекты контро- лируемого изделия.

В качестве пробного и контрольного веществ чаще всего приме- няют фреон-12, поскольку он неядовит и сравнительно дешев. Однако давление, которое можно создать в контролируемом изделии при ис- пользовании фреона-12, ограничивается упругостью его пара и при нормальной температуре составляет –0,6 МПа. По этой причине в диапазоне давлений 0,6...0,93 МПа следует применять фреон-22, а в диапазоне 0,83…3,24 МПа – фреон-13. Иногда применяют четы- реххлористый углерод, хлористый метил, дихлорэтан и другие гало- геносодержащие газы.

При давлениях, превышающих 0,6 МПа, используют не чистый фреон, а его смесь с воздухом, но при этом чувствительность метода резко падает. Уменьшение чувствительности контроля в данном слу- чае компенсируется повышением давления фреоно-воздушной смеси.

Регистрация пробных газов осуществляется с помощью галогенных течеискателей, обладающих небольшими габаритными размерами и массой, что в производственных условиях является

определяющим фактором. Галогенный течеискатель представляет собой устройство, состоящее из датчика (щупа) и измерительного блока.

Для обнаружения галогенных газов, содержащихся в анализи- руемых газовоздушных смесях, используют детекторы трех видов:

- платиновые электроды, нагреваемые до температуры 1000...1200 К и изменяющие в присутствии галогенных газов эмис- сию положительных ионов;

- датчики с открытым пламенем или факелом, изменяющим свой цвет и размер пламени в присутствии галогенных газов;

- датчики с высокочастотной газоразрядной трубкой, в которой при определенном вакууме в присутствии галогенных газов изменя- ются цвет и размер разряда.

Широкое распространение получили галогенные течеискатели, использующие детекторы с платиновыми электродами. В них исполь- зуется галогенный эффект, основанный на свойстве накаленной до 1000...1200 К платины, в присутствии галогеносодержащих веществ резко увеличивать эмиссию положительных ионов и регист- рировать ее с помощью электроизмерительных приборов. Возраста- ние эмиссии в галогенных течеискателях наблюдается во время рабо- ты прибора как при атмосферном давлении, так и в вакууме.

Чувствительным элементом галогенного течеискателя является датчик – платиновый диод с анодом, нагретым до высокой темпера- туры (800...900 °С) прямым пропусканием постоянного тока.

Анодом-эмиттером, эмитирующим положительные ионы, слу- жит платиновый цилиндр, нагреваемый платиновым подогревателем. С положительным полюсом источника постоянного тока анод связан через вторичную обмотку трансформатора накала, к отрицательному полюсу того же источника подсоединен цилиндрический коллектор ионов, изготовленный из коррозионно-стойкой стали и расположен- ный вокруг анода. При проникновении галогеносодержащих веществ в датчик увеличивается ионный ток анода, который затем регистриру- ется микроамперметром.

Обнаружение течей в сварных соединениях изделий с помощью галогенных течеискателей проводится методом опрессовки с исполь- зованием атмосферного щупа с датчиком, когда контролируемое из- делие заполняется чистым фреоном или смесью фреона с воздухом до избыточного давления, а также методом обдува фреоном посредством вакуумного щупа с датчиком, когда в контролируемом изделии под- держивается определенное разрежение.

Чувствительность галогенного метода с использованием ваку- умного датчика достигает 10–6 мм3 · МПа/с.

Манометрический метод контроля на герметичность изделий проводят, чтобы определить величину интегральных и локальных утечек в сварных соединениях трубопроводов, конструкций, сосудов и емкостей, работающих под давлением.

Этот метод основан на измерении давления индикаторной жид- кости или газа с помощью манометрических преобразователей (мано- метров).

В качестве пробного и контрольного веществ при манометриче- ском методе контроля применяют различные жидкости и газы.

В настоящее время известны два основных способа реализации данного метода: падение давления (для определения величины инте- гральных утечек); метод дифференциального манометра (для измере- ния величины локальных утечек).

Пузырьковый метод контроля герметичности сварных соедине- ний проводят для обнаружения мест локальных течей. Он основан на регистрации пузырьков индикаторного газа или жидкости, проник- ших через сквозные дефекты контролируемого изделия. Различают три основных способа пузырькового метода:

- пневматический (надувом воздуха и обдувом струей сжатого воздуха);

- пневмогидравлический (аквариумный и бароаквариумный);

- вакуумный (с применением вакуум-камер).

- гидравлический метод применяют для обнаружения мест интегральных и локальных течей в сварных соединениях открытых и закрытых конструкций, работающих под давлением.

В качестве пробного и контрольного веществ при этом исполь- зуют, как правило, рабочую жидкость. Некоторые системы, в которых рабочим веществом является газ, контролируют обычно водой или какой-либо другой жидкостью, не влияющей на коррозионную стой- кость контролируемого изделия.

Этот метод основан на проникновении воды или какой-либо другой жидкости в полости сквозных дефектов сварных соединений и регистрации их на противоположной поверхности контролируемого изделия.

Гидравлический метод контроля герметичности сварных соеди- нений в зависимости от предъявляемых к ним требований может быть осуществлен следующими способами:

83

гидравлическим с применением люминесцентных индикатор- ных покрытий;

- падением давления;

- наливом воды под напором;

- наливом воды без напора;

- поливанием струей воды под напором;

- поливанием рассеянной струей воды.

При выборе и использовании методов течеискания необходимо руководствоваться европейскими стандартами EN 1779 и EN 1593.