Министерство образования и науки Республики Казахстан

НАО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. Серикбаева

## Г.А.  Реутова

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ПРАКТИКЕ

По дисциплине: «Металлургия свинца, цинка и кадмия»

Усть-Каменогорск

2022

ПРОГРАММА  практики решения металлургических задач      30ч

1 Металлургия  свинца  15ч

Тема 1.1  Сырьевая база, подготовка свинцового сырья к металлургической переработке.

Руды и минералы свинца. Принципиальная технологическая схема переработки сульфидных свинцовых концентратов. Подготовка свинцовых руд и концентратов к металлургической переработке. Усреднение и шихтовка. Сушка сушка материалов. Окускование мелких материалов. Брикетирование, окатывание, агломерирующий обжиг. Технико- экономические показатели процессов.

Тема 1.2 Металлургический расчет рационального состава сульфидных свинцовых концентратов и материальный баланс обжига, шахтной плавки, рафинирования чернового свинца.

- агломерационный обжиг сульфидных свинцовых концентратов.

Состав свинцового концентрата. %: 50,2 Pb; 6,0 Zn; 1,7 Cu; 6,5 Fe; 17 S; 2,3 СаО; 8,0 SiO2; 2,7 Al2O; MgO-2,0; прочие.-3,6 Влажность концентрата 5%.

-  восстановительная шахтная плавка свинцового агломерата.

Состав агломерата, %: Pb-46,2; Cu-1,8; Zn- 7,8; Fe-14,7; CaO-1,63; SiO2-8,75; S-1,6; MgO-1,1; Al2O3-1,46; MgO- 2,0 и прочие.

- рафинирование чернового свинца (Периодичское обезмеживание).

Состав чернового свинца, %: Pb-94,0; Cu-2,5; As-1,5; Sb-1,0; Sn-0,5; Te-0,1; Bi-0,1; Ag-1500 г/т; Au-5,0 г/т прочие -0,24.

-  Рафинирование чернового свинца (Периодичское обезмеживание).

Состав чернового свинца, %: Pb-94,0; Cu-2,5; As-1,5; Sb-1,0; Sn-0,5; Te-0,1; Bi-0,1; Ag-1500 г/т; Au-5,0 г/т прочие -0,24.

2 Металлургия цинка       10ч

Тема 2.1 Сырьевая база, подготовка цинкового  сырья к металлургической переработке.

Руды и минералы цинка. Принципиальная технологическая схема переработки сульфидных цинковых концентратов. Подготовка цинковых руд и концентратов к металлургической переработке. Усреднение и шихтовка. Сушка сушка материалов. Окускование мелких материалов. Брикетирование, окатывание, агломерирующий обжиг. Технико- экономические показатели процессов.

Тема 2.2 Металлургический расчет рационального состава сульфидных свинцовых концентратов и материальный баланс обжига, шахтной плавки, рафинирования чернового свинца.

-   обжиг сульфидных цинковых концентратов в кипящем слое.

Состав цинковых концентратов. %: Zn-49,5; Pb-1,04; Cu-0,31; Cd-0,25; Fe-9,14; S-31,3 CaO-1,3; SiO2-4,5; Al2O3-1,8; Прочие- 1,8.

-   выщелачивание цинкового огарка.

Минералогический состав огарка, %: ZnO-55,36; ZnS-0,91; ZnSO4-10,52; ZnO·Fe2O3-13,69; PbO-0,97; PbSO4-1,32; CuO-2,29; CuO·Fe2O3-3,34; CdO-0,22; CdO·Fe2O3-0,21; Fe2O3-0,63; FeO-0,57; CaSO4-3,19; SiO2-3,61; Al2O3-1,64; прочие-1,02.

Состав отработанного электролита: 50 г/л Zn и 140 г/л H2SO4.

-  электролиз сульфатных цинковых растворов.

Производительность отделения 3500 м3/сут. нейтрального раствора. Состав раствора: Zn -145 г/дм3; MnSO4 – 5 г/дм3. Плотность раствора 1,3 г/см3. Содержание цинка в отработанном электролите -50 г/дм3. Токовая нагрузка на ванну 22000 кА. Катодная плотность тока 600 А/м2. Катодный выход по току для цинка 94%.

-  вельцевание цинковых кеков.

Минералогический состав сухого цинкового кека, %: ZnO-14,0; ZnS-2,0; ZnSO4 -1,5; ZnO∙Fe2O3-45,5; PbSO4-6,5; CuO-0,22; CuSO4-0,04; CuO∙Fe2O3 -0,91; Cu(OH)2-0,85; CdO-0,1; CdS-0,2, CdO∙Fe2O3-0,7; CdSO4- 0,02; PbSO4-6,2; F2O3-1,6; Fe(OH)3-2,26; MgSO4-3,1; CaSO4-3,6; SiO2 - 4,15; Al2O3 -3,0; прочие- 4,55

- выщелачивание продуктов вельцевания цинковых кеков.

Минералогический состав вельц-оксидjв, %: ZnO- 63,0; ZnS-0,85; ZnSO4-2,5; PbO-11,3; PbSO4-0,4; PbO∙SiO2-0,25; CuO-0,6; Cdo-1,6; CdSO4-0,03; CdS- 0,02; FeO-11,0; MgS- 0,2; CaS-0,5; CaO-0,6; MgO-0,15; SiO2-2,5; Al2O3-1,2; C-1,8; прочие-1,5.

Состав отработанного электролита, г/дм3: Zn-50,0; Mn-2,0; H2SO4-140

3 Металлургия кадмия     5ч

Тема 3.1 Руды и минералы кадмия.  Подготовка   Cd- содержащего материала к металлургической переработке.

Тема 3.2 Металлургический расчет.

- электролиз кадмия                                                                                                   - рафинирование кадмия

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

1 Металлургические расчеты      (задания [1, 2])

2   Практика металлургических расчетов   (типовые расчеты) по данным [1, 2]

2.1 Агломерирующий обжиг свинцовых концентратов

2.2 Шахтная плавка свинцового агломерата

2.3 Рафинирование свинца (Периодическое обезмеживание)

2.4 Рафинирование свинца  (Непрерывное обезмеживание)

2.5 Обжиг сульфидных цинковых концентратов

2.6 Выщелачивание обожжённого цинкового концентрата

2.7 Вельцевание цинковых кеков

2.8 Выщелачивание вель-оксидов

2.9 Электролитическое получение цинка из сульфатных цинковых

Растворов

2.10 	Фьюмингование шлаков свинцовой шахтной плавки

2.11 Электролиз кадмия                                                                                        2.12 Рафинирование кадмия

Введение

Cвинец, цинк и кадмий  условно относятся к тяжёлым цветным металлам. Их исходным сырьём являются свинцовые и цинковые сульфидные и окисленные  руды. Основная масса свинца и цинка получается из сульфидных руд. Из-за малого содержания в рудах ценных компонентов они подвергаются обогащению методом флотации. Продуктами обогащения являются сульфидные свинцовые и цинковые концентраты. Переработка таких концентратов осуществляется как пирометаллургическими, так и гидрометаллургическими методами.

Основными технологическими операциями переработки свинцовых концентратов являются агломерирующий обжиг, плавка агломерата осуществляется в шахтных печах. Жидкими продуктами плавки являются черновой свинец, штейн и шлак. Черновой свинец подвергается рафинированию, а штейн и шлак направляются на переработку. Свинцово- медный штейн подвергается конвертированию, а шлак перерабатывается методом фьюмингования. Переработка сульфидных цинковых концентратов, в основном, осуществляется по технологии, включающей следующие основные технологические операции: обжиг цинковых концентратов в кипящем слое, выщелачивание огарка, очистка сульфатного цинкового раствора от примесей, и электролиз сульфатных цинковых растворов. Основным промежуточным продуктом цинкового производства является цинковый кек, получаемый в результате выщелачивания. Одним из способов переработки цинковых кеков является их вельцевание в трубчатых вращающихся печах.

Изучение курса «Металлургия свинца, цинка и кадмия» даёт возможность будущему специалисту  в области металлургии глубоко разобраться в теории и технологии производства свинца, цинка по вышепредставленным технологиям.

На фоне развития цинкового и медного производства свинцовое производство выглядит консервативным. Развитие производства цинка в последние 50-60 лет показало  переход от преобладания пирометаллургии к смешанным и гидрометаллургическим технологиям. Обжиг сульфидного сырья с последующим восстановлением, отгонкой и дистилляцией цинка из огарков в ретортах, плавильных электротермических печах или шахтных печах Imperial Smelting заменили более эффективные и экологичные технологии выщелачивания огарка или прямого выщелачивания сульфидных концентратов с электроосаждением цинка из очищенных растворов. Только в период 1960-1982 гг. доля гидрометаллургии цинка в общем объеме его производства оценочно возросла от 45% до 80% [1], а к 2006 г. достигла уже 85-87% [2].

В настоящее время используется 4 технологических схемы организации электролитных цинковых производств, перерабатывающих сульфидные цинковые концентраты:

1) Смешанная схема, включающая пиро- и гидрометаллургические операции: обжиг концентратов - выщелачивание огарков- складирование или пирометаллургию цинковых кеков (вельцевание, фьюмингование в печи Ausmelt, плавку в составе свинцовой шихты, электротермию) с отгонкой цинка в оксиды и последующим их выщелачиванием

- очистку растворов от примесей – электролиз очищенных растворов - плавку и разливку катодного цинка. Это наиболее старая схема, применение которой началось с 1915 г.

2) Смешанная схема, отличающаяся от схемы 1) тем, что цинковые кеки от выщелачивания огарков подвергаются высокотемпературному выщелачиванию (ярозит-, гетит- и гематит-процессы). Впервые была внедрена в 1968 г.

3) Смешанная схема, отличающаяся от схемы 1) тем, что огарки подвергают высокотемпературному выщелачиванию в присутствии кислорода совместно с концентратами (процесс прямого атмосферного выщелачивания Outotec). Впервые была внедрена в 1998 г.

4) Гидрометаллургическая схема, включающая: прямое автоклавное выщелачивание концентратов (процесс Sherritt) – очистку сульфатных цинковых растворов от примесей

- электролиз очищенных цинковых растворов

- плавку и разливку катодного цинка.

Впервые апробирована в 1981 г., но ввиду сложности и высокой стоимости оборудования ее применение ограничено

Развитие свинцовой плавки в Китае.  Интенсивный рост производства металлов в Китае в последние годы определяется масштабными государственными программами модернизации металлургической отрасли КНР, целью которых является: ликвидация мелких, изношенных и устаревших металлургических производств, представляющих экологическую угрозу для окружающей среды и населения; создание или модернизация крупных металлургических производств на базе современных, высокопроизводительных и экологически безопасных процессов; повышение объемов производства металлов для нужд развивающихся отраслей перерабатывающей промышленности страны. Важная роль в этих программах модернизации отводится обновлению консервативного свинцового производства. В значительной степени актуальность этого процесса была обусловлена экологическими факторами: - повсеместным использованием традиционного процесса агломерации - шахтной плавки на крупных свинцовых заводах Китая при неблагоприятной экологической обстановке в регионах их размещения; - получением значительного количества чернового свинца в условиях множества кустарных и малотоннажных производств, работающих с низкой эффективностью, большими затратами ресурсов и без соблюдения установленных санитарных норм и экологических стандартов.

2Pb + O2 = 2PbO - гетерогенная реакция в слое свинца,

2PbO + PbS = 3Pb + SO2 - гетерогенная реакция в слое шлака,

PbS + O2 = Pb + SO2 - суммарная реакция окисления PbS.

Именно поэтому программа модернизации предусматривает перевод свинцовых заводов на более экологичные и эффективные процессы прямой плавки свинцового сырья с полным закрытием мелких и кустарных производств. С 1997 г. в Китае планомерно внедряются все упомянутые выше процессы прямой плавки свинцового сырья [10]. Кроме того, ведется интенсивная разработка и внедрение собственных процессов прямой плавки. В качестве прототипов используются известные и проверенные в Китае зарубежные разработки. Наиболее широкое применение получил процесс прямой плавки с донным кислородным дутьем SKS разработки китайской инжиниринговой компании ENFI. Старт разработки SKS относят к 1983 г., когда Государственная научно-техническая комиссия Китая отнесла его к ключевым национальным проектам. В качестве прототипа был выбран немецкий процесс QSL. Однако сложная организация восстановительной стадии QSL затрудняла управление процессом, а снижение качества сырья увеличивало потери свинца в шлаке и вероятность замораживания шлака в реакторе. Поэтому восстановительную зону убрали из реактора, сделав процесс плавки более управляемым и надежным. В наследство от QSL осталась главная особенность - кислородное дутье в донный слой свинца через фурмы в подине и, соответственно, реакционная схема плавки свинцовых концентратов через стадию окисления металла: Это послужило основой для современного названия процесса, а свое первоначальное название - SKS процесс получил по имени свинцового завода Шуйкоушан (аббревиатура от Shui Koushan Smelter), на котором в 1998- 1999 гг. были проведены первые опытные испытания. Успешное испытание первой печи SKS на свинцовом заводе Шуйкоушан (провинция Хунань) способствовал широкому внедрению процесса на свинцовых заводах Китая. В июле-августе 2002 г. были пущены первые промышленные печи SKS на 2-х свинцовых заводах [11]. За период 2002-2010 гг. объемы выплавки свинца в печах SKS, начав с 80 тыс.тонн, превысили 1 млн тонн в год [11, 12] или около 11% мирового производства свинца. Как и ряд других процессов прямой плавки (Kaldo, Ausmelt/Isasmelt, Ванюкова), SKS характеризует универсальность реактора, позволяющего плавить различное сырье (медное, свинцовое, оловянное, сурьмяное). Но основным применением процесса является свинцовая плавка.

Для восстановления богатого шлака из печи SKS стали использовать имевшиеся шахтные печи. Перед подачей в шахтную печь шлак разливался и замораживался на специальной разливочной машине длиной 90- 110 м. Ее конструкция напоминает ковшовый конвейер, закрытый кожухом, под который нагнетается охлаждающий воздух, или агломашину. Этот вариант организации процесса сейчас называют 1-м поколением технологии плавки с донным кислородным дутьем - SKS-I. Он устраняет экологическую проблему, связанную с агломерацией свинцового сырья, позволяя сохранять имеющиеся шахтные печи. Однако в SKS-I теряется преимущество процессов прямой плавки сырья по энергосбережению и сохраняется использование дорогостоящего металлургического кокса. Чтобы устранить этот недостаток SKS-I, в период 2005-2008 гг. был разработан, а в 2009 г. испытан и внедрен в производство процесс SKS-II. Во 2-м поколении технологии богатый шлак из печи SKS переливается в барботажную восстановительную печь с боковым дутьем разработки той же компании ENFI. Сейчас многие из китайских свинцовых заводов, внедривших ранее процесс SKS-I, модифицировали или собираются модифицировать его до более экономичного варианта SKS-II. Для дальнейшей интенсификации восстановительной стадии и снижения расхода углеродных материалов в период 2009- 2010 гг. было разработано 3-е поколение процесса - SKS-III. Для восстановления шлака из печи SKS в нем была предложена инновационная электропечь с донным дутьем. Промышленное освоение SKS-III планировалось в 2011 г., но эти планы не были реализованы. Вероятной причиной была неустойчивая работа электропечи в условиях барботажа. Поэтому от использования инновационной электропечи отказались, заменив ее восстановительным реактором с донным дутьем, аналогичным окислительному реактору SKS.

Процесс SKS уже вышел за пределы Китая. В 2011 г. компания Hindustan Zinc Ltd. запустила свинцовый завод Дариба с технологией SKS-I мощностью 100 тыс. тонн свинца в год. Дальнейшее развитие процесса SKS его разработчики видят в повышении единичной мощности плавильных печей от достигнутых 180-200 до 300 и 500 тыс. тонн свинца в год. Барботажная печь с боковым дутьем, предназначенная для восстановления шлака в SKS-II, является основой еще одного китайского процесса прямой плавки свинцового сырья, который назвали прямой плавкой в жидкой ванне с боковым дутьем. Его прототипом явился процесс Ванюкова, разработанный в институте МИСиС (Москва, Россия) и используемый для плавки медного и никелевого сырья. Именно МИСиС и Центральный Южный университет Китая в 2001-2004 гг. провели первые испытания по выплавке свинца на опытной печи Ванюкова, построенной на литейно-механическом заводе китайской компании Xinxiang Zhonglian, которые и послужили в дальнейшем основой для создания китайского процесса прямой плавки в жидкой ванне с боковым дутьем. В настоящее время по неопубликованным данным в Китае внедрено уже около 10 установок прямой плавки свинцового сырья в жидкой ванне с боковым дутьем, работающих в окислительном и в восстановительном режимах.

Поскольку новые китайские процессы прямой плавки свинцового сырья являются типичными процессами барботажной плавки в жидкой ванне, то на них в полной мере распространяются ограничения на качество перерабатываемого свинцового сырья, упомянутые в разделе 1. Понимая это, в Китае ведут активные разработки собственного процесса взвешенной плавки свинцового сырья. Этим занимается проектный и исследовательский институт цветных металлов NERIN (г. Нанчан, провинция Цзянси), входящий в промышленную корпорацию NFC. Будет ли этот процесс подобен промышленно не освоенной технологии финской свинцовой плавки Outokumpu или процессу КИВЦЭТ, пока не известно. Таким образом, свинцовая промышленность Китая ищет все новые и новые возможности для интенсивного развития и модернизации производства. При этом в сферу ее интересов вовлекаются практически все известные и апробированные опытом технологии свинцовой плавки. А учитывая наблюдаемый прогресс в технологическом развитии свинцового производства Китая и фактическое отсутствие такового в других странах, можно ожидать, что развитие технологий свинцовой плавки в видимой перспективе будет определяться развитием и модернизацией свинцовой промышленности Китая.

Роль сырьевой базы в выборе свинцовых технологий.

Ужесточение санитарных норм на загрязнение окружающей среды привело к разработке и внедрению новых экологичных технологий во всех сферах промышленного производства. В свинцовом производстве это были процессы прямой плавки свинцового сырья (Kaldo, QSL, КИВЦЭТ, Ausmelt/Isasmelt, SKS), частично заменившие традиционный способ «агломерации - шахтной плавки», не отвечающий современным экологическим требованиям. Цинковое же производство повсеместно переходило на гидрометаллургические технологии полного выщелачивания сырья. Благодаря естественному составу свинцового и цинкового сырья, металлургические производства свинца и цинка тесно связаны потоками свинец- и цинксодержащих промпродуктов. Потребность в их переработке определяется не только экономической целесообразностью повышения комплексности извлечения металлов из сырья, но и решением экологической задачи по защите окружающей среды от загрязнения токсичными материалами. Расчетные оценки развития сырьевой структуры мирового свинцового производства в период 1970-2000 гг., выполненные на основе данных статистических бюллетеней ILZSG, выявили тенденции опережающего развития цинкового и медного производства, обуславливающие постепенное нарастание потоков свинецсодержащих промпродуктов из цинкового и медного производства в свинцовое производство. Речь идет о кеках и шламах процессов выщелачивания цинкового сырья, очистки технологических растворов и промышленных стоков с электролитных цинковых заводов, а также кеках и шламах с гидрометаллургических производств, занятых переработкой свинцовых пылей медеплавильных заводов.

Переход цинкового производства на новые гидрометаллургические способы переработки цинкового сырья (различные варианты ярозит- и гётит-процессов, автоклавное и прямое атмосферное выщелачивание) привел не только к росту удельного потока свинецсодержащих промпродуктов цинкового производства в первичное свинцовое производство, но и к существенному изменению структуры этого потока. По расчетным оценкам удельный поток промпродуктов цинкового производства в анализируемый период вырос от 17,6±4,1% до 23,9±6,1% от потока свинцовых концентратов (т.е. в среднем на 35,8%). Основным типом этих материалов стали кеки процессов полного выщелачивания цинкового сырья. Их доля в общем потоке промпродуктов цинкового производства в анализируемый период оценочно выросла от 3,2±0,6 до 59,0±11,8%, а доля цинковых кеков от выщелачивания огарков снизилась от 73,8±14,8% до 14,4±2,9%. За счет суммарного повышения качества свинецсодержащих кеков удельный поток свинца с промпродуктами цинкового производства по отношению к потоку свинца со свинцовыми концентратами вырос в 2,3 раза - от 3,9±1,2 до 9,2±2,7%, а средняя концентрация свинца в промпродуктах цинкового производства увеличилась от 13,5±4,1 до 23,2±6,8%. Удельная масса потока свинцовых кеков от выщелачивания пылей медеплавильного производства в анализируемый период выросла от 1,2±0,4 до 3,1±1,0% от потока свинцовых концентратов, что значительно ниже оценочной величины удельного потока промпродуктов цинкового производства.

Следует отметить, что большая часть промпродуктов, поступающих извне в свинцовое производство, является сульфатными, а значительная часть кеков электролитного цинкового производства еще и железистыми материалами. Несмотря на улучшающееся качество подобного свинецсодержащего сырья по свинцу, нарастание объемов его производства по отношению к производству свинцовых концентратов и наличие ограничений на введение сульфатных, цинковистых, железистых и медистых окисленных материалов в шихту большинства существующих процессов свинцовой плавки, ограничивает возможности его переработки. Это может вести к накоплению токсичных свинецсодержащих кеков и шламов в цинковых производствах. Подобная ситуация может складываться и с накоплением медьсодержащих свинцовых пылей, кеков и шламов в интенсивно развивающемся медном производстве. Тем самым, проблема переработки в свинцовом производстве растущих объемов свинецсодержащих промпродуктов цинкового и медного производства становится все более актуальной. В 1980-е годы все новые процессы свинцовой плавки оценивались только в плане переработки свинцовых концентратов или их смеси со свинцовыми кеками, пылями, оборотами рафинирования свинца и богатым вторичным сырьем. Никто не планировал тогда использовать процесс свинцовой плавки для переработки всех без исключения кеков цинковых производств, решая тем самым нетолько экологические, но и экономические проблемы, связанные с будущим дефицитом качественного и недорогого свинцового сырья. Пионером в постановке вопроса полной переработки кеков цинкового производства в агрегате для выплавки свинца выступила канадская компания Cominco. Она же в период 1989-1992 гг. промышленно протестировала возможности решения этой задачи двумя новыми процессами свинцовой плавки - QSL и КИВЦЭТ. Этот дорогостоящий эксперимент показал, что выплавка свинца из низкосортного свинцового сырья (20-30% Pb, 10-12% Zn) с преобладающей массой кеков цинкового производства (соотношение в сырье свинцово-цинковых кеков и свинцовых концентратов (3-4)/1) не под силу QSL и другим барботажным процессам прямой плавки. Как отмечалось в разделе 1, общей особенностью барботажных процессов плавки свинцового сырья, а также процесса Kaldo, в силу специфики его организации, является длительное пребывание в печи интенсивно перемешиваемой ванны богатого по свинцу шлакового расплава. Учитывая высокую летучесть оксидов и в еще большей степени сульфидов свинца, эффективный перевод свинца в металл с использованием этих процессов возможен только в условиях пониженных температур плавки и высокой степени десульфуризации сырья. Если эти условия нарушаются, что обязательно происходит при снижении качества свинцового сырья (т.е. снижения содержания в нем свинца и повышения содержания цинка, железа, меди), барботажные процессы плавно переходят из режима выплавки металлического свинца в режим отгонки свинца в пыли плавки. Подобный переход наглядно демонстрируют экспериментальные данные барботажной плавки в реакторе Ausmelt . В силу высокой летучести сульфида и оксида свинца при температурах плавки низкосортных свинец- и цинксодержащих материалов, единственным вариантом их переработки в барботажном реакторе является отгонка свинца и цинка в возгоны. Именно эту возможность барботажных процессов использовала компания Korea Zinc, установив на своем свинцово-цинковом комплексе в Онсане (Корея) печи Ausmelt для фьюмингования цинковых кеков и шлаков.

В отличие от Kaldo и барботажных процессов плавки, в КИВЦЭТ процессе нет интенсивно перемешиваемой ванны богатого по свинцу шлакового расплава, а время пребывания летучих соединений свинца в факеле намного меньше, чем в жидкой ванне барботажных процессов. Это дает возможность заметно (до 1450-1500°С) увеличить температуру факела при переработке бедного и тугоплавкого цинковистого и железистого свинцового сырья, а в случае повышенного содержания меди в свинцовом сырье вести плавку на штейн с неполной десульфуризацией шихты без выхода процесса из режима выплавки металлического свинца. Помимо обычной практики КИВЦЭТной переработки свинцовой шихты с содержанием меди от 0,3 до 2,7%, это подтверждают испытания по плавке полиметаллического сырья широкого диапазона составов (22-42% Pb, 5,0-7,6% Zn, 8-10% Cu), проведенные на КИВЦЭТ агрегате ОАО «Казцинк» (Усть-Каменогорск, Казахстан) в 1997 г.. Наличие электротермической зоны с возможностью регулируемого восстановления цинка из шлака позволяет плавить в КИВЦЭТ агрегатах свинцовое сырье с повышенным содержанием цинка без риска замораживания расплава. В частности, типичная шихта КИВЦЭТ агрегата в Трэйле содержит 20-25% Pb и 9,5-10% Zn. Но зачастую содержание в ней цинка поднимается до 11%, а иногда и до 12-13%. При этом содержание цинка, выпускаемого из электропечи КИВЦЭТ агрегата в печь фьюмингования, поддерживается на уровне 17-19%. Как следствие, КИВЦЭТ процесс позволяет плавить полиметаллическое сырье с такими соотношениями свинца, цинка, железа и меди, которые неприемлемы для Kaldo и барботажных процессов из-за резкого увеличения выхода свинца в пыли плавки. В частности, из промышленной практики известно, что КИВЦЭТ эффективно перерабатывает шихту с содержанием свинца от 20 до 52%, а другие процессы не используют шихту с содержанием свинца менее 44-46%. Тем самым, КИВЦЭТ позволяет оптимизировать организацию свинцово-цинковых и свинцово-медно-цинковых интегрированных комплексов. Это и оказалось, в конце концов, решающим фактором для выхода его на рынок Китая в условиях высокой конкуренции с процессом SKS, так как Jiangxi Copper Corporation, будучи крупнейшей медной компанией Китая, имела намерения инвестировать средства в свинцово-цинковый металлургический комплекс, а Zhuzhou Smelter, изначально представляющий собой интегрированное свинцово-цинковое производство, должен был осуществлять государственную программу его модернизации. Пока мировой рынок может обеспечить свинцовое производство достаточно качественными концентратами, барботажные процессы плавки, отличающиеся более простыми и дешевыми агрегатами, будут экономически более предпочтительны для массового внедрения на свинцовых заводах, как это наблюдалось в последнее десятилетие в Китае с процессом SKS и процессом прямой плавки в жидкой ванне с боковым дутьем. Хотя и здесь речь шла об экономике поэтапного внедрения лишь одного агрегата барботажной плавки, не позволяющего без наличия второго агрегата реализовывать эффективный и непрерывный процесс выплавки свинца. Попытки же использования барботажных процессов на интегрированных свинцово-цинковых комплексах приводят к необходимости заметного усложнения аппаратурно-технологической схемы переработки сырья. Поэтому более предпочтительным для таких производств является КИВЦЭТ процесс. В условиях ухудшения качества рудной сырьевой базы свинцового производства, когда производство необходимого количества качественных свинцовых концентратов будет становиться все более проблематичным, у КИВЦЭТ процесса также проглядываются более предпочтительные перспективы, чем у конкурирующих с ним процессов барботажной плавки. В то же время существенную конкуренцию КИВЦЭТ в области переработки бедного свинцового, свинцово-цинкового и полиметаллического сырья может оказать появление на рынке гидрометаллургических технологий, позволяющих осуществлять комплексную переработку подобных видов сырья.

1   Металлургические расчеты

Темы практических занятий

Тема 1 Агломерационный обжиг сульфидных свинцовых концентратов.

Состав свинцового концентрата. %: 50,2 Pb; 6,0 Zn; 1,7 Cu; 6,5 Fe; 17 S; 2,3 СаО; 8,0 SiO2; 2,7 Al2O; MgO-2,0; прочие.-3,6 Влажность концентрата 5%.

Тема 2 Восстановительная шахтная плавка свинцового агломерата.

Состав агломерата, %: Pb-46,2; Cu-1,8; Zn- 7,8; Fe-14,7; CaO-1,63; SiO2-8,75; S-1,6; MgO-1,1; Al2O3-1,46; MgO- 2,0 и прочие.

Тема 3 Рафинирование чернового свинца (Периодичское обезмеживание).

Состав чернового свинца, %: Pb-94,0; Cu-2,5; As-1,5; Sb-1,0; Sn-0,5; Te-0,1; Bi-0,1; Ag-1500 г/т; Au-5,0 г/т прочие -0,24.

Тема 4 Рафинирование чернового свинца (Периодичское обезмеживание).

Состав чернового свинца, %: Pb-94,0; Cu-2,5; As-1,5; Sb-1,0; Sn-0,5; Te-0,1; Bi-0,1; Ag-1500 г/т; Au-5,0 г/т прочие -0,24.

Тема 5 Обжиг сульфидных цинковых концентратов в кипящем слое.

Состав цинковых концентратов. %: Zn-49,5; Pb-1,04; Cu-0,31; Cd-0,25; Fe-9,14; S-31,3 CaO-1,3; SiO2-4,5; Al2O3-1,8; Прочие- 1,8.

Тема 6 Выщелачивание цинкового огарка.

Минералогический состав огарка, %: ZnO-55,36; ZnS-0,91; ZnSO4-10,52; ZnO·Fe2O3-13,69; PbO-0,97; PbSO4-1,32; CuO-2,29; CuO·Fe2O3-3,34; CdO-0,22; CdO·Fe2O3-0,21; Fe2O3-0,63; FeO-0,57; CaSO4-3,19; SiO2-3,61; Al2O3-1,64; прочие-1,02.

Состав отработанного электролита: 50 г/л Zn и 140 г/л H2SO4.

Тема 7 Электролиз сульфатных цинковых растворов.

Производительность отделения 3500 м3/сут. нейтрального раствора. Состав раствора: Zn -145 г/дм3; MnSO4 – 5 г/дм3. Плотность раствора 1,3 г/см3. Содержание цинка в отработанном электролите -50 г/дм3. Токовая нагрузка на ванну 22000 кА. Катодная плотность тока 600 А/м2. Катодный выход по току для цинка 94%.

Тема 8 Вельцевание цинковых кеков.

Минералогический состав сухого цинкового кека, %: ZnO-14,0; ZnS-2,0; ZnSO4 -1,5; ZnO∙Fe2O3-45,5; PbSO4-6,5; CuO-0,22; CuSO4-0,04; CuO∙Fe2O3 -0,91; Cu(OH)2-0,85; CdO-0,1; CdS-0,2, CdO∙Fe2O3-0,7; CdSO4- 0,02; PbSO4-6,2; F2O3-1,6; Fe(OH)3-2,26; MgSO4-3,1; CaSO4-3,6; SiO2 - 4,15; Al2O3 -3,0; прочие- 4,55

Тема 9 Выщелачивание продуктов вельцевания цинковых кеков.

Минералогический состав вельц-оксидjв, %: ZnO- 63,0; ZnS-0,85; ZnSO4-2,5; PbO-11,3; PbSO4-0,4; PbO∙SiO2-0,25; CuO-0,6; Cdo-1,6; CdSO4-0,03; CdS- 0,02; FeO-11,0; MgS- 0,2; CaS-0,5; CaO-0,6; MgO-0,15; SiO2-2,5; Al2O3-1,2; C-1,8; прочие-1,5.

Состав отработанного электролита, г/дм3: Zn-50,0; Mn-2,0; H2SO4-140,0.

Тема 10 Фьюмингование шлаков свинцовой шахтной плавки.

Состав шлака, %: ZnO – 16,0; PbO-2,0; SiO2 – 22,0; FeO – 37,0; CaO -13,0; Al2O3 – 4,0; MgO – 2,0;   прочие-4,0.

Извлечение в возгоны, %: Zn-90,0; Pb – 97,0.

Температура заливаемого шлака – 1200 оС.

Температура процесса фьюмингования 1250 оС.

Теплоемкость шлака 1,3 кДж/(кг∙оС).

Состав угольной пыли, %: С- 75,0; зола- 20,0; влага- 5,0.

Состав золы, %: SiO2 – 50,0; FeO – 25,0; CaO -15,0; Al2O3 – 10,0

Расчёт произвести на 100 кг шлака

Тема 11   Электролиз кадмия

- на электролиз поступает раствор электролита, содержащий  (С1 ) 158,5 г/дм3  Cd. Сила тока в цепи (I) 3000А. Отработанный электролит содержит (С2)   21,3 г/дм3  Cd. Электрохимический эквивалент кадмия (q) 2,097 г/(А*ч). Выход по току (η) 0,8 – 0,9;

Определить часовой объем поступающего электролита, (V) дм3/ч.

По закону Фарадея масса кадмия, выделяющееся на катоде определяется по формуле:    I* q* η  = V(C1  - C2);  Примем  выход по току равным 0,85.

V  = 3000* 2,097*0,85 / (158,5 – 21,3)  = 39 дм3/ч

-  На кадмиевой установке получают 200 тонн катодного кадмия при плотности тока 200А/м2  На электролиз поступает раствор электролита, содержащий  (С1 ) 158,5 г/дм3  Cd.  Отработанный электролит содержит (С2)   21,3 г/дм3  Cd и  (С3) 119 г/дм3   H2SO4. Выход по току равным 0,85; Сила тока в цепи(I) 1000А. Определить необходимое число электролитных ванн (N) и объем нейтрального раствора электролита в сутки, (V) дм3.

Количество электролитных ванн определяют по формуле:

N = 200*104 / (100*085*2.097*300*24) = 14 ванн

Общая поверхность катодов:  F = 1000*14*200 = 70м2

Поверхность катодов на одну ванну: 70 / 14 = 5 м2

Часовой объем электролита на ванны:

V  = 1000* 2,097*0,85*14 / (158,5 – 21,3)  = 182 дм3/ч

Часовой объем электролита на одну ванну: 182 * 14 = 13 дм3/ч

2.12    Рафинирование  чернового кадмия

Рафинирование чернового кадмия от таллия

На рафинирование поступает черновой  кадмий, содержащий 0,03% таллия и 0,5 % никеля, % по массе.

Рассчитать расход реагентов; состав продуктов рафинирования и составить материальный баланс процесса. Расчет на 100 кг рафинируемого кадмия.

Рафинирование кадмия от таллия  хлорированием таллия основано на высокой термодинамической активности таллия к хлору:

Tl  + NH4Cl  = TlCl  + NH3 + 0.5H2         (1)

Частично хлорируется кадмий; Образуется жидкий плав из хлоридов таллия, кадмия и избыточного хлорида аммония, удаляемый с поверхности металлического кадмия  (2% Tl  и 15%Cd), % по массе.

Степень удаления таллия 90% от его содержания в рафинируемом кадмии.

Масса удаляемого таллия, кг    0,03 * 0,9 = 0,027 кг

Масса требуемого хлорида аммония на удаления таллия, кг   53,5*0,027 / 181 = 0,008 кг

Масса образовавшегося хлорида таллия, кг 216,5*0,027 / 181 = 0,032 кг

Масса кадмия, перешедшего в плав в 7,5 раза больше, чем масса таллия,кг

0,027 * 7,5 = 0,202 кг

Масса требуемого хлорида аммония на образование хлорида кадмия, кг

Cd  + 2NH4Cl  = CdCl2  + 2NH3 + H2       (2)

107*0.202 / 112.4 = 0.192 кг

Масса образовавшегося хлорида кадмия, кг  183,4*0,202 / 112,4 = 0,33 кг

Общий расход хлорида аммония, кг   0,008 + 0,192 = 0,2 кг

Масса таллия и кадмия, перешедших в плав, кг 0,027 + 0,202 = 0,229

Составляет 17% по массе.

Соответственно, масса плава, кг 0,229*100 / 17 = 1,35 кг

Масса хлорида аммония в плаве, кг   1,35 – 0,229 = 1,121 кг

в том числе:  0,377 кг NH4  и  0,744кг Cl.

Состав таллий-содержащего плава в таблице.

Компоненты      масса, кг        % по массе

Tl                        0.027                2.0

Cd                       0.202              15.0

NH4                              0.377              27.9

Cl                        0.744              55.1

Итого:                 1,350              100,0

Рафинирование чернового кадмия от никеля

Рафинирование кадмия от никеля осуществляют добавлением к черновому кадмию  алюминия (650 оС), который образует с никелем интерметаллическое соединение Al3Ni по реакции:

3[Al]  + [Ni] =  Al3Ni                                (3)

При охлаждении до 360 оС ликвацией снимают дроссы.

Следующая операция, рафинирование кадмия от алюминия добавлением едкого натра (гидроксида натрия); избыточный алюминий растворяется в щелочи и переходит в щелочной плав.

Масса алюминия для удаления никеля по реакции (3), кг

3*27*0,5 /58,7 = 0,69 кг

В рафинированном кадмии остается 0,01 % Al (0.01 кг).

Расход алюминия увеличивают на 50% с учетом его окисления и неполноты реакции:  (0,69 + 0,01) * 1,05 = 1,05 кг

Состав сплава по данным практики, % по массе:

12,9 Cd; 35,8 Ni; 43,6 Al.

Выход сплава, кг

0,5*100 / 35,8 = 1,4 кг

Таблица 2 Материальный баланс рафинирования кадмия от никеля  (161 на 281с.)

2   *Практика металлургических расчетов

- * Общие  методические указания к выполнению металлургических расчетов   разработаны Жагловым В.С. [1]

2.1 Агломерационный обжиг свинцовых концентратов

2.1.1 Исходные данные для расчёта

2.1.1.1 Состав сухого сульфидного свинцового концентрата, %:

Pb = 51,0; Zn-6,0; Cu-2,0; Fe - 7,0; S-17,0; SiO2-7,0; CaO-2,0; MgO-1,5; Al2O3 -1,5; Прочие - 5,0. Влажность конценттрата -5,0.

Металлы в концентрате представлены в виде следующих соединений:

PbS, ZnS, CuFeS2, FeS2, Fe2O3, МgCO3, CaCO3.

2.1.1.2 Состав сухого свинцового кека, %:

Pb - 29,63; Zn-10,50; Cu-1,35; Fe - 4,25; S-14,55; SiO2-4,3; CaO-5,2; MgO-0,5, Al2O3 -0,5; прочие 29,22. Влажность кека -10,0%.

Металлы в кеке представлены в виде следующих соединений:

PbSO4, ZnSO4,ZnO, CuSO4, CaSO4, MgSO4 FeO.

2.1.1.3. Состав флюсов, %.

Состав флюсов представлен в таблице 1

Таблица 1 – Состав флюсов

|  | СaO | FeO | SiO2 | СО2 | Прочие | Влажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известняк | 52,4 | 3,0 | 1,4 | 41,1 | 2,1 | 2,0 |
| Железная руда | 3,0 | 70,0 | 13,0 | 2,36 | 11,64 | 3,0 |
| Кварцевая руда | 2,0 | 5,0 | 89,0 | 1,57 | 2,43 | 3,0 |

2.1.1.4 Степень десульфуризации в процессе агломерации -85%.

2.1.2 Расчёт рационального состава концентрата.

Расчёт выполняем на 100 кг сухого концентрата.

Из свинецсодержащих минералов присутствует только галенит. Принимаем, что весь свинец содержится в нём. Тогда масса PbS в концентрате составит

кг

В нём содержится серы

кг

Из цинксодержащих минералов присутствует только сфалерит. Принимаем, что весь цинк  содержится в нём. Тогда количество ZnS в концентрате составит

кг

В нём содержится серы

кг

Из медьсодержащих минералов присутствует только халькопирит. Принимаем, что вся медь  содержится в нём. Тогда количество CuFeS2 в концентрате составит

кг

В нём содержится серы

кг

и железа

кг

Принимаем, что остаточная масса серы

кг

связана с железом в виде пирита FeS2. Тогда масса железа, связанное с пиритом, составит

кг.

масса FeS2 в концентрате составит

кг.

Остаточное масса железа

кг

будет связано в виде Fe2O3. Масса Fe2O3  составит

кг

В нём содержится кислорода

кг

Масса CaO в концентрате составляет 2 кг. Тогда масса СаСО3 в концентрате составит

кг.

В нём содержится СО2

кг

Масса МgO в концентрате составляет 2 кг. Тогда количесество MgСО3 в концентрате составит

кг.

В нём содержится СО2

кг

В концентрате содержится масса  компонентов пустой породы

кг; кг; кг.

По результатам расчёта составляем таблицу рационального состава концентрата

Таблица 2 - Рациональный состав концентрата

|  | Pb | Zn | Cu | Fe | О | S | CaO | SiO2 | MgO | Al2O3 | СО2 | Прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PbS | 51,0 |  |  |  |  | 7,8916 |  |  |  |  |  |  | 58,8916 |
| ZnS |  | 6.0 |  |  |  | 2,9426 |  |  |  |  |  |  | 8,9426 |
| CuFeS2 |  |  | 2,0 | 1,7579 |  | 2,0186 |  |  |  |  |  |  | 5,7762 |
| FeS2 |  |  |  | 3,6126 |  | 4,1475 |  |  |  |  |  |  | 7,7601 |
| Fe2О3 |  |  |  | 1,6295 | 0,7002 |  |  |  |  |  |  |  | 2,3297 |
| CaСO3 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  | 1,5686 |  | 3,5686 |
| SiO2 |  |  |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  | 7,0 |
| Al2O3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |
| MgСO3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,6377 |  | 3,1377 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0935 | 1,0935 |
| Итого | 51,0 | 6,0 | 2,0 | 7,0 | 0,7002 | 17,0 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 1,5 | 3,2063 | 1,0935 | 100 |

2.1.3 Расчёт рационального состава свинцового кека.

Расчет ведём на 100 кг свинцового кека.

Масса PbSO4 в кеке составит

кг

В нём содержится

кг S

кг О

Масса СuSO4 в кеке составит

кг

В нём содержится

кг S

кг О

Масса СaSO4 в кеке составит

кг

В нём содержится

кг S

кг О

кг Са

Масса MgSO4 в кеке составит

кг

В нём содержится

кг S

кг О

кг Mg.

Принимаем, что остаток серы связан с цинком в виде ZnSO4 Тогда масса серы, связанной с цинком составит

кг.

Масса цинка, связанная с серой в виде ZnSO4 составит

кг

Масса цинка в нашем случае (12,06 кг) превышает массу цинка в кеке (10,5 кг). Тогда принимаем, что весь цинк находится в кеке в виде сульфата. Тогда масса ZnSO4  в кеке составит

кг.

В нём содержится

кг,

кг.

Принимаем, что остаток серы

кг

связан в виде FeSO4. Тогда масса FeSO4 в кеке составит

кг.

В нём содержится

кг Fe,

кг О.

Принимаем, что остальное железо находится в кеке в виде FeO. Тогда масса железа, содержащиеся в FeO составит

кг.

Масса FeO в кеке составит

кг.

В нём содержится кислорода

кг.

На основании выполненных расчётов составляем таблицу рационального состава  свинцового кека.

Таблица 3 – Рациональный состав свинцового кека.

|  | Pb | Zn | Fe | Cu | S | Ca | Mg | SiO2 | Al2O3 | O | Проч. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PbSO4 | 29,63 |  |  |  | 4,5846 |  |  |  |  | 9,1522 |  | 43,3668 |
| ZnSO4 |  | 10,5 |  |  | 5,1488 |  |  |  |  | 10,2784 |  | 25,9272 |
| FeSO4 |  |  | 1,3328 |  | 0,7651 |  |  |  |  | 1,5274 |  | 3,6253 |
| FeO |  |  | 2,9172 |  |  |  |  |  |  | 0,8357 |  | 3,7529 |
| CuSO4 |  |  |  | 1,35 | 0,6811 |  |  |  |  | 1,3598 |  | 3,3909 |
| CaSO4 |  |  |  |  | 2,9727 | 3,7164 |  |  |  | 5,9344 |  | 12,6235 |
| MgSO4 |  |  |  |  | 0,3977 |  | 0,3015 |  |  | 0,7939 |  | 1,4931 |
| SiO2 |  |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  | 4,3 |
| Al2O3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  | 0,5 |
| Проч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0203 | 1,0203 |
| Итого | 29,63 | 10,5 | 4,25 | 1,35 | 14,55 | 3,7164 | 0,3015 | 4,3 | 0,5 | 29,8818 | 1,0203 | 100 |

2.1.4 Расчёт рационального состава смеси концентрата и кека

Из практики работы свинцовых заводов составляем смесь, содержащую 65% концентрата и 35% свинцового кека.

Тогда в смеси будет следующее масса компонентов концентрата, кг

58,8916∙0,65=38,2795 кг PbS;  51,0∙0,65 = 33,15 кг Pb;  7,8916∙0,65 = 5,1295 кг S;

8,9426∙0,65=5,8127 кг ZnS; 6,0,65 =3,9 кг Zn;   2,9426∙0,65= 1,9127 кг S

5,7762∙0,65=3,7545 кг CuFeS2; 2,0∙0,65 =1,3 кг Cu; 2,0186∙0,65= 1,3121 кг S;

1,7579∙0,65 =1,1425 кг Fe;

7,7601∙0,65=5,0441 кг FeS2; 3,6126∙0,65 =2,3482 кг Fe;   4,1475∙0,65= 2,6959 кг S

2,3297∙0,65=1,5143 кг Fe2O3; 1,6295∙0,65 =1,0592кг Fe;

0,7002∙0,65= 0,4551 кг O

3,5686∙0,65=2,3196 кг CaCO3; 2,0∙0,65 =1,3 кг CaO;   1,5686∙0,65= 1,0196 кг CO2

3,1377∙0,65=2,0395 кг MgCO3; 1,5∙0,65 =0,975 кг MgO;

1,6377∙0,65= 1,0645 кг CO2

7,0∙0,65 =4,55 кг SiO2;  1,5,0∙0,65 =0,975 кгAl2O3;  1,0935∙0,65 =0,7108 прочие.

В смеси будет содержаться компонентов кека:

43,3668∙0,35=15,1784 кг PbSО4; 29,63∙0,35 =10,3705 кг Pb;

4,5846∙0,35= 1,6046 кг S;   9,1522∙0,35= 3,2033 кг O.

25,9272∙0,35=9,0745 кг ZnSО4; 10,5∙0,35 =3,675 кг Zn;

5,1488∙0,35= 1,8021 кг S;  10,2784∙0,35= 3,5974 кг O.

3,6253∙0,35=1,2689 кг FeSО4; 1,3328∙0,35 =0,4665 кг Fe;

0,7651∙0,35= 0,2678 кг S;  1,5274∙0,35= 0,5346 кг O.

3,7529∙0,35=1,3135 кг FeO; 2,9172∙0,35 =1,021 кг Fe;   0,8357∙0,35= 0,2925 кг O.

3,3909∙0,35=1,1868 кг CuSО4; 1,35∙0,35 =0,4725 кг Cu;

0,6811∙0,35= 0,2384 кг S;  1,3598∙0,35= 0,4759 кг O.

12,6235∙0,35=4,4182 кг CaSО4; 3,7164∙0,35 =1,3008 кг Ca;

2,9727∙0,35= 1,0404 кг S;  5,9344∙0,35= 2,077 кг O.

или

кг CaO;     1,0404- кг S;

кг O

1,4931∙0,35=0,5226 кг MgSО4;    0,3015∙0,35 =0,1055 кг Mg;

0,3977∙0,35= 0,1392 кг S;     0,7939∙0,35= 0,2779 кг O.

или

кг MgO;    0,3977∙0,35= 0,1392 кг S;

кг O.

4,3∙0,35=1,505 кг SiO2; 0,5∙0,35=0,175 кг Al2O3; 1,0203∙0,35=0,3571- прочие.

По результатам расчётов составляем таблицу 4 рационального состава смеси концентрата и кека.

Таблица 4- Рациональный состав смеси концентрата и свинцового кека

|  | Pb | Zn | Fe | Cu | S | SiO2 | Al2O3 | CaО | MgО | O | CO2 | Проч. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PbS | 33,15 |  |  |  | 5,1295 |  |  |  |  |  |  |  | 38,2795 |
| PbSO4 | 10,3705 |  |  |  | 1,6046 |  |  |  |  | 3,2033 |  |  | 15,1784 |
| ZnS |  | 3,9 |  |  | 1,9127 |  |  |  |  |  |  |  | 5,8127 |
| ZnSO4 |  | 3,675 |  |  | 1,8021 |  |  |  |  | 3,5974 |  |  | 9,0745 |
| CuFeS2 |  |  | 1,1425 | 1,3 | 1,3121 |  |  |  |  |  |  |  | 3,7546 |
| CuSO4 |  |  |  | 0,4725 | 0,2384 |  |  |  |  | 0,4759 |  |  | 1,1868 |
| FeS2 |  |  | 2,3482 |  | 2,6959 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0441 |
| FeSO4 |  |  | 0,4665 |  | 0,2678 |  |  |  |  | 0,5346 |  |  | 1,2689 |
| Fe2O3 |  |  | 1,0592 |  |  |  |  |  |  | 0,4551 |  |  | 1,5143 |
| FeO |  |  | 1,021 |  |  |  |  |  |  | 0,2925 |  |  | 1,3135 |
| CaCO3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |  |  | 1,0196 |  | 2,3196 |
| CaSO4 |  |  |  |  | 1,0404 |  |  | 1,82 |  | 1,5578 |  |  | 4,4182 |
| MgSO4 |  |  |  |  | 0,1392 |  |  |  | 0,1749 | 0,2085 |  |  | 0,5226 |
| МgСО3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,975 |  | 1,0645 |  | 2,0395 |
| SiO2 |  |  |  |  |  | 6,055 |  |  |  |  |  |  | 6,055 |
| Al2O3 |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  | 1,15 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0679 | 1,0679 |
| Всего | 43,5205 | 7,575 | 6,0374 | 1,7725 | 16,1427 | 6,.055 | 1,15 | 3,12 | 1,1499 | 10,3251 | 2,0841 | 1,0679 | 100 |

2.1.5 Выбор шлака и предварительный расчёт расхода флюсов

Определяем состав шлака при условии переработки концентрата без флюсов. Примем извлечение цинка в шлак 95 %. Масса цинка в шлаке в виде ZnO составит

0,95∙7,575 = 7,1963 кг

Тогда масса ZnO в шлаке составит

кг

В нём содержится кислорода

кг

Принимаем, что всё железо шихты (6,0374 кг) переходит в шлак и находится в нём  в виде FeO.  Масса FeO в шлаке составит

кг

В нём содержится кислорода

кг

Принимаем также , что Al2O3, SiO2, СаО и прочие полностью переходят в шлак. Тогда в шлаке будет содержаться

кг;   кг;   кг; кг;  кг.

Состав шлака без добавления флюсов представлен таблице 5.

Таблица 5 – Состав шлака без добавления флюсов

| Компонент | ZnO | FeO | CaO | SiO2 | Al2O3 | МgО | Прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кг | 8,9577 | 7,767 | 3,12 | 6,055 | 1,15 | 1,149 | 1,0679 | 29,2666 |
| % | 30,61 | 26,53 | 10,66 | 20,69 | 3,93 | 3,93 | 3,65 | 100 |

По заводским данным содержание ZnO в шлаке свинцовой плавки не должно превышать 20-24%. Полученный шлак не отвечает этому требованию. Принимаем, что содержание ZnO доложно составлять 20%. Тогда масса шлака составит

кг

По заводским данным в шлаках свинцовой плавки должны сохраняться соотношения

CaO + ZnO  ≤  28-30%,    ZnO + SiO2   ≤   41-42

Принимаем состав шлака свинцовой плавки агломерата

CaO – 8,0%;  ZnO -20,0%; SiO2   -19,0%,  FeO – 38,0 прочие – 16%.

Тогда в шлаке должно содержаться

44,7885∙0,08=3,5831 кг СаО;     44,7885∙0,19=8,51 кг SiO2;

44,7885∙0,38=17,0196 кг FeO.

Тогда в шихту необходимо добавить

3,5831 – 3,12 = 0,4631 кг СаО;     8,51-6,055 =2,455 кг SiO2;

17,0196-7,767=9,2526 кг FeO

Обозначим через Х – массу добавляемого известняка, через Y-массу добавляемой кварцевой руды и Z – массу добавляемой железной руды.

Составляем баланс по компонентам шлака СаО, SiO2 и FeO.

кг

кг

кг

С учётом состава флюсов и принятыми обозначениями эти уравнения будут иметь следующий вид:

Решая уравнение, получим

X =  0,0981  кг;   Y =  0,8328 кг    Z =   13,1667 кг.

С флюсами в шихту поступит СаО

кг

С флюсами в шихту поступит FeО

кг

В нём содержится

кг О

кг Fe

кг

В нём содержится

кг О

кг

В нём содержится

кг О

кг Fe

=

кг

С флюсами в шихту поступит SiО2

=

кг

С флюсами в шихту поступит прочих

=

кг

В газовую фазу выделится СО2

=

кг

Таблица 6 – Состав  шлака с учётом добавления флюсов

| Компонент | ZnO | FeO | CaO | SiO2 | Al2O3 | МgО | Прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кг | 8,9577 | 7,767 | 3,12 | 6,055 | 1,15 | 1,149 | 1,0679 | 29,2666 |
|  | 8,9577 | 17,0282 | 3,5831 | 8,51 | 1,15 | 1,149 | 2,9848 | 43,36318 |
| % | 20,65 | 39,27 | 8,26 | 19,62 | 2,65 | 2,65 | 6,88 | 100 |

2.1.6 Расчёт шихты для агломерации

Масса шихты, поступающей на агломерацию, составит

100 + 0,0891 + 0,8328 + 13,1667 = 114,0886 кг

Рассчитаем массу оборотного агломерата, приняв содержание серы в шихте, поступающей на агломерацию 6%, а содержание серы в готовом агломерате 2%.

Массу  оборотной мелочи рассчитаем по уравнению

где   - масса оборотной мелочи, кг

- масса серы в смеси концентрата и кека, кг.

Подставляя численные значения, получим

Решая уравнение, получим

кг

Массовая доля оборотной мелочи по отношению к массе шихты составит

Таблица 7 - Состав шихты для агломерации без добавления оборотной мелочи

|  | Pb | Zn | Fe | Cu | S | SiO2 | Al2O3 | CaО | MgО | O | CO2 | Проч. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К-т | 33,15 | 3,9 | 4,5499 | 1.,3 | 11,0502 | 4,55 | 0,975 | 1,3 | 0,975 | 0,4551 | 2,0841 | 0,7108 | 65 |
| Кек | 10,3705 | 3,675 | 1,4875 | 0,4725 | 5,0925 | 1,505 | 0,175 | 1,882 | 0,1749 | 9,87 | - | 0,3571 | 35 |
| Известняк |  |  | 0,0023 |  |  | 0,0014 |  | 0,0514 |  | 0,0006 | 0,0403 | 0,0021 | 0,0981 |
| Жел.руда |  |  | 7,1643 |  |  | 1,7117 |  | 0,395 |  | 2,0524 | 0,3107 | 1,5326 | 13,1667 |
| Кв. руда |  |  | 0,0323 |  |  | 0,7214 |  | 0,0167 |  | 0,0093 | 0,0131 | 0,0202 | 0,8328 |
| Всего | 43,5205 | 7,575 | 13,2363 | 1,7725 | 16,1427 | 8,4895 | 1,15 | 3,5831 | 1,149 | 12,3934 | 2,4482 | 2,6228 | 114,0976 |

Окончательный состав шихты с учётом влаги компонентов представлен в таблице 8

Таблица 8- Окончательный состав шихты для агломерации

|  | Сухая шихта |  | Влажная шихта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг |  | % |  | кг |  | % |  |
| Концентрат | 65 | 18,76 | 68,4211 | 19,31 |
| Кек | 35 | 10,10 | 38,8889 | 10,98 |
| Известняк | 0,0981 | 0,03 | 0,1 | 0,03 |
| Кварцевая руда | 0,8328 | 0,24 | 0,8586 | 0,24 |
| Железная руда | 13,1667 | 3,8 | 13,5739 | 3,83 |
| Обортотная мелочь | 232,4346 | 67,07 | 232,4346 | 65,61 |
| Всего | 346,5322 | 100 | 354,2771 | 100 |

2.1.7 Расчёт рационального состава агломерата

Для расчёта состава агломерата примем следующие условия:

- степень десульфуризации в процессе агломерирующего обжига – 85%;

- 2/3 серы в агломерате находится в виде сульфата и 1/3 в виде сульфида;

- 60% сульфидной серы связано с цинком, 20% с железом и 20% со свинцом;

- 50% сульфатной серы связано с кальцием, 50% со свинцом;

- цинк, несвязанный с серой, находится в виде оксида;

- магний в агломерате находится в виде оксида;

- несвязанное с серой железо на 50% находится в виде Fe2O3 и 50% в виде

Fe3O4;

- свинец, несвязанный с серой, находится в виде оксида 1/3 которого связана в

силикат;

- кальций, несвязанный  серой, находится в виде оксида, связанного в силикат;

- медь находится в виде оксида;

Количество серы, перешедшее в агломерат, составит

кг.

Тогда масса сульфидной и сульфатной серы в агломерате составит

кг

кг

Масса сульфидной серы будет связано в соединения

0,8071∙0,6= 0,4843 кг с Zn

0,8071∙0,2= 0,1614 кг с Fe

0,8071∙0,2= 0,1614 кг с Pb

Масса сульфатной серы будет связано в соединения

1,6143∙0,5 = 0,8071 кг с Са

1,6143∙0,5 = 0,8072 кг с Pb.

Масса ZnS в агломерате составит

кг

Масса цинка

кг

Масса ZnO в агломерате составит

кг

В нём содержится

кг Zn

кг O.

Масса FeS в агломерате составит

кг

В нём содержится Fe

кг

Масса PbS в агломерате составит

кг

В нём содержится

кг Pb.

Масса PbSO4 в агломерате составит

кг

В нём содержится

кг Pb

кг O.

Масса CaSO4  в агломерате составит

кг

В нём содержится

кг О

кг СаО

Масса Fe2O3 в агломерате составит

кг

В нём содержится

кг О

кг Fe

Масса Fe3O4 в агломерате составит

кг

В нём содержится

кг О

кг Fe

Масса свинца, находящаяся в  агломерате в виде PbO, составит

кг

Масса PbO в агломерате составит

кг

Масса PbO, связанная в силикат, составит

кг

В нём содержится

кг Pb

кгO

С ним будет связано SiO2

кг SiO2

Масса PbO, несвязанная в силикат, составит

кг.

В нём содержится

кг Pb

кг О.

Масса СаО, не связанное с серой составит

3,5831 – 1,4118 = 2,1713 кг

C ним будет связано SiO2

кг

В агломерате останется свободного SiO2

кг

Масса Cu2O в агломерате составит

кг

В нём содержится

кг О.

Масса Al2O3 в агломерате составит 1,15 кг, MgO-1,149 кг.

Принимаем, что все прочие полностью переходят в агломерат. Их количество составит

кг

На основании выполненных расчётов составляем таблицу 9 рационального состава агломерата

Таблица 9 – Рациональный состав агломерата

|  | Pb | Zn | Fe | Cu | S | SiO2 | Al2O3 | CaО | MgО | O | Проч. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PbS | 1,0431 |  |  |  | 0,1614 |  |  |  |  |  |  | 1,2045 |
| PbSO4 | 5,2166 |  |  |  | 0,8072 |  |  |  |  | 1,6114 |  | 7,6352 |
| PbO | 24,8405 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,9183 |  | 26,7588 |
| PbOSiO2 | 12,4203 |  |  |  |  | 2,643 |  |  |  | 0,9591 |  | 16,0224 |
| ZnS |  | 0,9875 |  |  | 0,4843 |  |  |  |  |  |  | 1,4718 |
| ZnO |  | 6,5875 |  |  |  |  |  |  |  | 1,6124 |  | 8,1999 |
| Cu2O |  |  |  | 1,7725 |  |  |  |  |  | 0,2232 |  | 1,9957 |
| FeS |  |  | 0,2812 |  | 0,1614 |  |  |  |  |  |  | 0,4426 |
| Fe3O4 |  |  | 6,4775 |  |  |  |  |  |  | 2,4743 |  | 8,9518 |
| Fe2O3 |  |  | 6,4776 |  |  |  |  |  |  | 2,7835 |  | 9,2611 |
| CaО∙SiO2 |  |  |  |  |  | 1,7071 |  | 2,1713 |  |  |  | 3,.8784 |
| CaSO4 |  |  |  |  | 0,8071 |  |  | 1,4118 |  | 1,2084 |  | 3,4273 |
| МgО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,149 |  |  | 1,149 |
| SiO2 |  |  |  |  |  | 4,1394 |  |  |  |  |  | 4,1394 |
| Al2O3 |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |  |  |  | 1,15 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,62 | 2,6228 |
| Всего | 43,5205 | 7,575 | 13,2363 | 1,7725 | 2,4214 | 8,4895 | 1,15 | 3,5831 | 1,149 | 12,7906 | 2,62 | 98,3107 |

2.2 Шахтная плавка свинцового агломерата

2.2.1 Исходные данные для расчёта

2.2.1.1 Состав свинцового агломерата, %: Pb-47,0; Cu-2,0; Zn- 7,5; Fe-13,6; CaO-3,9; SiO2-8,5; S-2,2; MgO-1,1; Al2O3-0,9 и прочие.

2.2.1.2 Минералогический состав агломерата: PbO, PbO∙SiO2, PbSO4, PbS, Cu2O, ZnO, ZnS, FeS, Fe2O3, Fe3O4, FeS, CаO, CaSO4, MgO, Al2O3.

2.2.1.3 Распределение компонентов в агломерате:

- 2/3 серы находится в агломерате в виде сульфатов и 1/3 в виде сульфидов;

- 50% сульфатной серы связано со свинцом и 50% с кальцием;

- 50% сульфидной серы связано с цинком, 25% со свинцом и 25% с железом;

- 2/3% не связанного с серой свинца находится в виде PbO и 1/3 в виде PbO∙SiO2;

- 50% Fe в агломерате, не связанного с серой, находится в виде Fe2O3 и 50% в виде Fe3O4.

2.2.1.4 Расчёт ведём на 100 кг агломерата.

2.2.1.5 Извлечение свинца в штейн-3,0 %, содержание свинца в шлаке -1,0%, выход свинца в пыль -1,0%.

2.2.1.6 Извлечение цинка в штейн-15,0% ; излечение цинка в шлак- 75,0%; выход цинка в пыль- 2.0%; извлечение цинка в черновой свинец -8,0%.

2.2.1.7 Извлечение меди в штейн- 70%; извлечение в шлак-4,5%; выход в пыль -1%; извлечение в черновой свинец -24,5%.

2.2.1.8 Извлечение серы в штейн -70%; выход в газы -28,5%; выход в пыль-1%; извлечение в черновой свинец 0,5%.

2.2.1.9 Компоненты SiO2, MgO, CaO, Al2O3, Fe на 99% переходят в шлак и на 1% в пыль.

2.2.1.10 Извлечение прочих в штейне 1%, извлечение прочих в шлак 97%, выход в пыль 1%, извлечение в черновой свинец 1%.

2.2.1.11 Расход кокса 12% от массы агломерата. Влажность кокса - 4%, зольность - 15%.

2.2.1.12 Состав золы кокса,%: SiO2-48; Al2O3-37; Fe2O3-12; CаO-2;  прочие-1.

2.2.2 Расчёт рационального состава свинцового агломерата

Масса сульфатной серы в агломерате составит

2,2∙2/3 = 1,4667 кг

В том числе серы связано со свинцом

1,4667∙0,5 = 0,7334 кг

Масса PbSO4  в агломерате составит

6,9374 кг

В нём содержится свинца

4,7399 кг

и кислорода

1,4641 кг

Масса серы, связанной с кальцием, составит

1,4667∙0,5 = 0,7333 кг

Масса CaSO4 в агломерате составит

3,1139 кг

В нём содержится СаО

1,2827 кг

и кислорода

1,0979 кг

Масса сульфидной серы в агломерате составит

2,2∙1/3 = 0,7333 кг

Масса сульфидной серы, связанной с цинком, составит

0,7333∙0,5= 0,3667 кг

Масса ZnS в агломерате составит

1,1146 кг

В нём содержится цинка

0,7479 кг

Сульфидной серы будет связано со свинцом

0,7333∙0,25 =  0,1834 кг

Масса  PbS в агломерате составит

1,3687 кг

В нём содержится свинца

1,1853 кг

Сульфидной серы будет связано с железом

0,7333∙0,25 = 0,1832 кг

Тогда количество FeS в агломерате составит

0,5024 кг

В нём содержится железа

0,3192 кг

Сульфидной серы будет связано со свинцом

0,7333∙0,25 =  0,1834 кг

Тогда масса PbS в агломерате составит

1,3687 кг

В нём содержится свинца

1,1853 кг

Масса несвязанного с серой свинца в агломерате составит

47,0 – 4,7399 – 1,1853 = 41,0748 кг

Масса свинца, находящегося в агломерате в виде свободного PbO, составит

41,0748∙2/3 = 27,3832 кг

Масса свободного PbO в агломерате составит

29,4978 кг

В нём содержится кислорода

2,1146 кг

Тогда масса свинца, находящегося в агломерате в виде PbO∙SiO2 составит

41,0748∙1/3 = 13,6916 кг

Масса PbO в агломерате в виде PbO∙SiO2 составит

14,7489 кг

В нём содержится кислорода

1,0573 кг

Масса SiO2, связанное а агломерате с PbO составит

3,9707 кг

Масса PbO∙SiO2 в агломерате составит

18,7196 кг

Содержащийся в агломерате СаО, несвязанный в CaSO4,

3,9 – 1,2827 = 2,6173 кг

будет связан в силикат СаО∙ SiO2. Масса SiO2, связанная с СаО, составит

2,8045 кг

Остальная масса SiO2

8,5 – 3,9707 – 2,8045 = 1,7248 кг

находитья в агломерате в свободном состоянии.

Масса Cu2O в агломерате составит

2,2518 кг

В Cu2O содержится кислорода

0,2518 кг

Масса цинка в агломерате в виде ZnO составит

7,5 – 0,7479 = 6,7521 кг

Масса ZnO в агломерате составит

8,4045 кг.

В  ZnO содержится кислорода

1,6524 кг.

Масса железа, связанная в агломерате с кислородом, составит

13,6 - 0,3192  = 13,2808 кг.

Из этой массы железа 6,6404 кг будет связано в виде Fe2O3 и столько же в виде Fe3O4.

Масса Fe2O3 в агломерате составит

9,494 кг

В Fe2O3 содержится кислорода

2,8536 кг

Масса Fe3O4 в агломерате составит

9,1769 кг

В Fe3O4  содержится кислорода

2,5365 кг.

На основании выполненных расчётов составляем таблицу 10 рационального состава свинцового агломерата.

Массу прочих находим по разности от 100%.

2.2.3 Расчёт массы и состава пыли

Принимаем, что свинец, цинк, медь и железо находятся в пыли в виде оксидов PbO, ZnO, Cu2O и Fe2O3.

Рассчитаем массу компонентов агломерата, которые переходят в пыль без окисления

0,94 кг

0,15 кг

Таблица 10- Рациональный состав свинцового агломерата

|  | Pb | Zn | Cu | Fe | S | O | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PbO | 27,3832 |  |  |  |  | 2,1146 |  |  |  |  |  | 29,4978 |
| PbSO4 | 4,7399 |  |  |  | 0,7334 | 1,4641 |  |  |  |  |  | 6,9374 |
| PbS | 1,1853 |  |  |  | 0,1834 |  |  |  |  |  |  | 1,3687 |
| PbO∙SiO2 | 13,6916 |  |  |  |  | 1,.0573 | 3,9707 |  |  |  |  | 18,7196 |
| Cu2O |  |  | 2,0 |  |  | 0,2518 |  |  |  |  |  | 2,.2518 |
| ZnS |  | 0,7479 |  |  | 0,3667 |  |  |  |  |  |  | 1,1146 |
| ZnO |  | 6,7521 |  |  |  | 1,6524 |  |  |  |  |  | 8,4045 |
| Fe2O3 |  |  |  | 6,6404 |  | 2,8536 |  |  |  |  |  | 9,494 |
| Fe3O4 |  |  |  | 6,6404 |  | 2,5365 |  |  |  |  |  | 9,1769 |
| FeS |  |  |  | 0,3192 | 0,1832 |  |  |  |  |  |  | 0,5024 |
| CaSO4 |  |  |  |  | 0,7333 | 1,0979 |  |  | 1,2827 |  | 3,4801 | 3,1139 |
| CaO∙SiO2 |  |  |  |  |  |  | 2,8045 |  | 2,6173 |  |  | 5,4218 |
| SiO2 |  |  |  |  |  |  | 1,7248 |  |  |  |  | 1,7248 |
| MgO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  | 1,1 |
| Al2O3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,9 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2718 | 0.2718 |
| Всего | 47,0 | 7,5 | 2,0 | 13,6 | 2.,2 | 13,0282 | 8,5 | 0,9 | 3,9 | 1,1 | 0,2718 | 100 |

0,02 кг

0,136 кг

0,085 кг

0,011 кг

0,009 кг

0,039 кг

0,022 кг

0,1308 кг

Выходом прочих в пыль из-за их незначительной массы прнебрегаем.

На основании выполненных расчётов составляем таблицы11 и 12 состава и массы пыли без окисления и с учетом окисления.

Таблица 11- Состав и масса пыли без учёта окисления

| Компо-нент | Pb | Zn | Cu | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | Fe | S | O | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса, кг | 0,94 | 0,15 | 0,02 | 0,085 | 0,039 | 0,011 | 0,009 | 0,136 | 0,022 | 0,1308 | 1,5428 |
| Состав,% | 60,93 | 9,72 | 1,3 | 5,51 | 2,53 | 0,71 | 0,58 | 8,82 | 1,43 | 8,48 | 100 |

Рассчитаем состав и массу пыли с учётом окисления сульфидов

1,0126 кг

0,1867 кг

0,0241 кг

0,1945 кг

Таблица 12- Состав и масса пыли с учётом окисления

| Компонент | PbO | ZnO | Cu2O | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | Fe2O3 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество,кг | 1,0126 | 0,1867 | 0,0241 | 0,085 | 0,039 | 0,011 | 0,009 | 0,1945 | 1,5619 |
| Состав, % | 64,83 | 11,95 | 1,54 | 5,44 | 2,45 | 0.7 | 0,58 | 12,45 |  |

2.2.4  Шахтная плавка  свинцового агломерата.Расчёт состава штейна

Массу и состав штейна рассчитываем по степени десульфуризации и содержанию серы в штейне.

Степень десульфуризации в процессе плавки сотавляет

Выход серы в штейн с учётом её извлечения в черновой свинец составит

100 – 29,5 – 0,5 =70%

Масса серы в штейне составит

1,54 кг

Тогда масса штейна составит

7,7 кг

Рассчитаем массу составляющих штейна

1,41 кг

1,125 кг

1,4 кг

0,077 кг

Массу железа в штейне найдём по разнице

7,7 – 1.54 - 1,125 - 1,41-1,4 – 0,077 = 2,148 кг

Состав и масса штейна приведены в таблице 13.

Таблица 13- Состав и масса  штейна

| Компонент | Pb | Zn | Cu | Fe | S | Прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса, кг | 1,41 | 1,125 | 1,4 | 2,148 | 1,54 | 0,077 | 7,7 |
| Содержание,% | 18,31 | 14,61 | 18.18 | 27,89 | 20,0 | 1,0 | 100 |

2.2.5 Расчёт массы и состава  шлака

Расчёт шлака в процессе плавки произведём исходя из массы  шлакообразующих в агломерате и в золе кокса.

По данным практики расход влажного кокса при шахтной плавке свинцового агломерата составляет 12% от массы перерабатываемого агломерата. Влажность кокса принимаем 4%;  зольность 15%.

Расход сухого кокса составит

12∙0,96 = 11,52 кг.

Выход золы составит

11,52∙0,15 = 1,728 кг

В золу перeходит

1,728∙0,48 = 0,8295 кг SiO2

1,728∙0,37 = 0,6394  кг Al2O3

1,728∙0,12 = 0,2074  кг Fe2O3 ,

в том числе: 0,1451 кг Fe   и  0,0623 кг О

1,728∙0,02 = 0,0346 кг СаО

1,728∙0,01 = 0,0173  кг прочие

Масса, переходящих в шлак компонентов с учётом золы , составит:

= 9,2445 кг

= 11,4611 кг

= 14,7445 кг

В шлаке масса кислорода и оксидов ,кг

3,2834

3,8246 кг

1,089 кг

1,5304 кг

=0,09 кг

0,1014 кг

Масса кислорода в Cu2О,кг

=0,0114 кг

5,625 кг

7,0016 кг

1,3766 кг

0,189 +0,0173=0,2063 кг

Масса шлака без учёта содержания в нём свинца составит:

9,2445+14,7445+3,8246 + 1,5304 + 0,101 +7,0016+1,089+0,2063= 37,7423 кг

Содержание свинца в шлаке составляет 1,5%.

1,6159%

Масса PbO в шлаке составит

0,62 кг

В PbO содержится свинца

0,5755 кг

и кислорода

0,0445 кг

Таким образом, общая  масса шлака составит

37,7423 + 0,6201 = 38,3623 кг

Масса кислорода оксидов металлов в шлаке:

=

3,2834 + 0,0114 + 1,3766 + 0,0445 = 4,7159 кг.

По результатам расчётов составляем таблицу 14

Таблица 14 – Состав и масса шлака

| Компонент | Pb | Cu | Zn | Fe | O | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса, кг | 0,5755 | 0,09 | 5,625 | 11,4611 | 4,7159 | 9,2445 | 3,8246 | 1,089 | 1,5304 | 0,2063 | 38,3623 |
| Содержа-ние, % | 1,5 | 0,23 | 14,66 | 29,88 | 12,29 | 24,1 | 9,97 | 2,84 | 3,99 | 0,54 | 100 |

2.2.6 Расчёт состава и массы чернового свинца

Масса свинца, извлекаемая в черновой свинец, составит

= 44,0745 кг

Рассчитаем аналогично массы других компонентов, переходящих в черновой свинец

0,49 кг

0,6 кг

0,011 кг

0,002 кг

Состав и масса полученного чернового свинца приведены в таблице 15.

Таблица 15 – Состав и масса чернового свинца

| Компонент | Pb | Cu | Zn | S | Прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса, кг | 44,0745 | 0,49 | 0,6 | 0,011 | 0,002 | 45,1775 |
| Содержание, % | 97,56 | 1,08 | 1,33 | 0,02 | 0,01 | 100 |

2.2.7 Расчёт объёма дутья и состава отходящих газов

Масса серы, переходящей в газовую фазу, составит

0,627 кг

Принимаем, что сера в отходящих газах находится в виде SO2  Масса  SO2 в отходящих газах

1,2559 кг

или соответствующий объём (расчет при нормальных условиях)

0,4392 м3

На образование рассчитанной  массы  SO2 потребуется кислорода

0,6259 кг

Сжигание кокса в процессе плавки свинцового агломерата ведётся в восстановительной атмосфере, которая определяется соотношением СО2:СО в газовой атмосфере печи. Принимаем соотношение СО2:СО равное 2:1  (2/3 кокса будет сгорать до СО2,, а 1/3 - до СО).

Расход (масса) сухого кокса на 100 кг агломерата составляет 11,52 кг. Зольность кокса составляет 15%.  Масса углерода в коксе составит

9,792 кг

Масса углерода, сгорающего до СО2 и СО,  соответственно, составит:

6,528 кг

3,264 кг

Масса образующегося СО2 и СО в результате горения кокса составит:

23,926 кг

12,18 м3

7,616 кг

6,09 м3

На сгорание кокса до СО2 и СО потребуется кислорода

17,4 кг

4,352 кг

7,616 кг

Масса кислорода в газе, связанного в СО2, СО и SO2, составит:

=

0,6259 +17,4 + 4,352 = 22,3779 кг

Масса кислорода, необходимая для  подачи с дутьём, составит

17,4+4,352+0,6259+4,7159+0,1308-13,0282 - 0,0623 = 14,134 кг

Вместе с воздушным дутьём в печь поступает  азот, масса и объём которого составит:

47,3182 кг

37,85 м3

С коксом в печь поступает влага, масса и объем которой составит:

0,48 кг

= 0,6 м3

По результатам расчётов составляем таблицу 16 состава и массы (объёма) отходящих газов.

Таблица 16 – Состав и количество отходящих газов

| Компонент | Масса / доля по массе |  | Объём / доля по объёму |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг | % | м3 | % |
| СО2 | 23,926 | 29,69 | 12,18 | 21,31 |
| СО | 7,616 | 9,45 | 6,09 | 10,65 |
| Н2О | 0,48 | 0,59 | 0,6 | 1,05 |
| SO2 | 1,2559 | 1,56 | 0,44 | 0,77 |
| N2 | 47,32 | 58,71 | 37,85 | 66,22 |
| Всего | 80,5979 | 100 | 57,16 | 66,22 |

2.2.8 Материальный баланс шахтной плавки

На основании выполненных расчётов составляем материальный баланс шахтной плавки агломерата таблица 17.

Таблица  17- Материальный баланс плавки

| Материал | Pb | Cu | Zn | Fe | S | O | N2 | H2O | SiO2 | CaO | MgO | Al2O3 | C | Проч | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступило |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Агломерат | 47,0 | 2,0 | 7,5 | 13,6 | 2,2 | 13,0282 |  |  | 8,5 | 3,9 | 1,1 | 0,9 |  | 0,2718 | 100 |
| Кокс |  |  |  | 0,1451 |  | 0,0623 |  | 0,48 | 0,8295 | 0,0346 |  | 0,6394 | 9,792 | 0,0173 | 12 |
| Воздух |  |  |  |  |  | 14,134 | 47,3182 |  |  |  |  |  |  |  | 61,4522 |
| Всего | 47,0 | 2,0 | 7,5 | 13,7451 | 2,2 | 27,2245 | 47,3182 | 0,48 | 9,3293 | 3,9346 | 1,1 | 1,5394 | 9,792 | 0,2891 | 173,4552 |
| Получено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Черновой свинец | 44,0745 | 0,49 | 0,6 |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,002 | 45,1775 |
| Штейн | 1,41 | 1,4 | 1,125 | 2,148 | 1,54 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,077 | 7,7 |
| Шлак | 0,5755 | 0,09 | 5,625 | 11,4611 |  | 4,7159 |  |  | 9,2445 | 3,8246 | 1,089 | 1,5304 |  | 0,2063 | 38,3623 |
| Пыль | 0,94 | 0,02 | 0,15 | 0,136 | 0,022 | 0,1308 |  |  | 0.085 | 0,039 | 0,011 | 0,009 |  |  | 1,5428 |
| Отходящие газы |  |  |  |  | 0,627 | 22,3779 | 47,3182 | 0,48 |  |  |  |  | 9,792 |  | 80,5979 |
| Всего | 47,0 | 2,0 | 7,5 | 13,609 | 2.,2 | 27,2247 | 47,3182 | 0,48 | 9,3293 | 3,9346 | 1,1 | 1,5394 | 9,792 | 0,2853 | 173,3805 |

5 Обжиг сульфидного цинкового концентрата в кипящем слое

2.5.1 Исходные данные

2.5.1.1Состав сухого сульфидного цинкового концентрата представлен в таблице 44.

Таблица 44 - Состав сухого сульфидного цинкового концентрата

| Компонент | Zn | Pb | Cu | Cd | Fe | S | CaO | SiO2 | Al2O3 | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| %, масс. | 48,5 | 1,65 | 2,7 | 0,25 | 8,1 | 31,78 | 1,2 | 3,3 | 1,5 | 1,02 |

2.5.1.2 При обжиге цинковых концентратов в кипящем слое обожжённый продукт представляет собой смесь огарка и пыли, которая выносится из печи вместе с отходящими газами и улавливается в системе очистки газов. Изходя из опыта работы промышленных печей кипящего слоя принимаем, что в смеси пыли и огарка содержатся: цинк − ZnO, ZnSO4, ZnS, ZnO·Fe2O3; свинец − 50% − PbO, 50% − PbSO4; медь − 70% − CuO, 30% − СuO·Fe2O3; Cd − 70% − CdO, 30% − CdO·Fe2O3; Fе − 90% − ферриты, 5% − FeO, 5% − Fe2O3; Ca − 100% − CaSO4.

2.5.1.3  Принимаем, что в огарке содержится 0,3% сульфидной серы и 3% сульфатной серы. Влажность концентрата 7% масс, влажность дутья 6г/м3.

2.5.1.4 Вещественный состав концентрата представлен минералами: ZnS, PbS, FeS2, CdS,  CuFeS2, Fe7S8, CaO, SiO2, Al2O3.

2.5.1.5 Расчёт ведётся на 100 кг сухого концентрата.

2.5.1.6 Расчёт вещественного состава цинкового концентрата.

2.5.2 Расчёт рационального состава концентрата.

Присутствует один  цинк содержащий минерал сфалерит (ZnS)

Масса  серы, связанная в ZnS cоставит, кг:

=   = 48,5· = 23,779кг.

Масса  ZnS в концентрате составит:

=  = 48,5· = 72,279кг.

Присутствует один  свинец содержащий минерал галенит (PbS).                                 Масса серы, связанная в галенит, составит:

= = 1,65·= 0,255кг.

Масса PbS в концентрате составит

=  =1,65·= 1,905кг.

Медь содержащий минерал в концентрате  халькопирит (CuFeS2).                              Масса серы, содержащейся в халькопирите, составит:

=  =2,7·= 2,725кг.

Масса железа халькопирита составит:

=  =2,7· = 2,373кг.

Масса халькопирита в концентрате составит:

=  =2,7·= 7,798кг.

Кадмий содержащий минерал в концентрате  CdS. Масса серы, содержащейся в CdS, составит:

= =0,25· = 0,071кг.

Масса CdS в концентрате составит:

= =0,25·кг.

Железо и неучтенная сера содержатся в минералах: пирите (FeS2) и пирротине (Fe7S8).  Масса серы, содержащейся в FeS2 и Fe7S8, составит:

31,78 – 23,779 – 0,255 – 2,725 – 0,071 = 4,95кг.

Масса железа, содержащееся в минералах FeS2 и Fe7S8 , составит:

8,1 – 2,373 = 5,727кг.

В пирите содержится 46,55%Fe и 53,45%S, а в пирротине 60,38% Fe и 39,62% S. Обозначим через х массу пирита, а через у - массу пирротина. Тогда балансовое уравнение по железу будет иметь вид

0,4655х  + 0,6038у = 5,727

Балансовое уравнение по сере будет иметь вид

0,5345х + 0,3962у = 4,95

Решая систему уравнений, получим

х  = 5,20443кг.     у = 5,47257кг.

Масса серы в пирите составит

5,204·0,5345 =2,782кг.

Масса железа в пирите составит

5,204·0,4655 = 2,422кг.

Масса серы в пирротине составит

5,473·0,3962 = 2,168кг.

Масса железа в пирротине составит

5,473·0,6038 = 3,305кг.

Масса компонентов пустой породы и прочих составит

СаO – 1,2кг; SiO2 – 3,3кг; Al2O3 – 1,5кг; прочие – 1,02кг.

На основании выполненных расчётов составляем таблицу 45.

Таблица 45− Рациональный состав цинкового концентрата (кг.)

|  | Zn | Pb | Cu | Cd | Fe | S | CaO | SiO2 | Al2O3 | Прочие | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZnS | 48,5 |  |  |  |  | 23,779 |  |  |  |  | 72,279 |
| PbS |  | 1,65 |  |  |  | 0,255 |  |  |  |  | 1,905 |
| CuFeS2 |  |  | 2,7 |  | 2,373 | 2,725 |  |  |  |  | 7,798 |
| CdS |  |  |  | 0,25 |  | 0,071 |  |  |  |  | 0,321 |
| FeS2 |  |  |  |  | 2,422 | 2,782 |  |  |  |  | 5,204 |
| Fe7S8 |  |  |  |  | 3,305 | 2,168 |  |  |  |  | 5,473 |
| CaO |  |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  | 1,2 |
| SiO2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  | 3,3 |
| Al2O3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 | 1,02 |
| Итого | 48,5 | 1,65 | 2,7 | 0,25 | 8,1 | 31,78 | 1,2 | 3,3 | 1,5 | 1,02 | 100,0 |

2.5.3 Расчёт рационального состава огарка

В соответствии с принятым распределением в огарке  0,825кг Pb находятся в виде PbO и 0,825кг в виде PbSO4.

Масса PbO  в огарке

=0,825·= 0,8887кг.

Масса  кислорода в PbO

=0,825·= 0,0637кг.

Масса  PbSO4 в огарке

=0,825· = 1,2075кг.

Масса  серы в PbSO4

=0,825·  = 0,1277кг.

Масса  кислорода в PbSO4

=0,825· = 0,2548кг.

В соответствии с принятым для меди распределением в огарке содержится медь в соединении CuO

0,7·2,7 = 1,89кг.

Масса  CuO в огарке

=1,89 = 2,3659кг.

Масса  кислорода в CuO

2,3659 – 1,89 = 0,4759кг.

Масса меди, содержащаяся в огарке в  CuO·Fe2O3 составит:

2,7·0,3 = 0,81кг.

Масса CuO·Fe2O3 в огарке составит:

= 0,81·= 3,0498кг.

Масса  железа в CuO·Fe2O3

=3,0498·= 1,4239кг.

Масса  кислорода в  CuO·Fe2O3

=3,0498·= 0,8159кг.

В соответствии с принятым распределением в огарке масса Cd в  CdO

0,7·0,25 =  0,175кг.

Масса CdO в огарке составит

=0,175· = 0,1999кг.

Масса кислорода в СdO составит:

=0,1999· = 0,0249кг.

Масса Cd в  СdO·Fe2O3 в огарке составит:

0,3·0,25 =0,075кг.

Масса СdO·Fe2O3 в огарке составит:

=0,075· = 0,1922кг.

Масса Fе в СdO* Fe2O3 составит:

=0,1922· = 0,0745кг.

Масса кислорода в феррите СdO· Fe2O3 составит:

=0,1922· = 0,0427кг.

Кальций, находящийся в концентрате  в соединении СаО, в огарке  находится в соединении CaSO4. Масса CaSO4 в огарке составит:

=1,2· = 2,9131кг.

Масса серы в CaSO4 составит:

=2,9131· = 0,686кг.

Масса кислорода в CaSO4, несвязанная с CaO, составит:

2,9131 – 1,2 – 0,686 = 1,0271кг.

Считаем, что SiO2, Al2O3 и прочие из концентрата полностью без изменений переходят в огарок. Их масса в огарке составит:

SiO2 − 3,3кг,  Al2O3 − 1,5кг, прочие – 1,02кг.

Рассчитаем массу ZnO∙Fe2O3 в огарке. По распределению железа было принято, что 90% железа находится в соединении феррита. Количество железа, содержащееся в виде феррита цинка, составит:

0,9·8,1 =7,29кг.

Масса железа, содержащегося в феррите цинка составит

7,29 – 1,4239(CuO·Fe2O3) – 0,0745(СdO·Fe2O3) = 5,7916кг.

Масса феррита цинка составит:

=5,7916· = 12,4994кг.

Масса цинка в феррите цинка составит:

=12,4994· = 3,3894кг.

Масса кислорода в феррите цинка составит:

=12,4994·= 3,3184кг.

В соответствии с принятым распределением, масса железа, связанного в соединении FeO, составит:

8,1·0,05 = 0,405кг

Масс FeO в огарке составит:

=0,405· = 0,521кг.

Масса железа, связанного в соединении Fe2O3 составит:

0,05·8,1 = 0,405кг

МАсса Fe2O3 в огарке составит:

=0,405· = 0,579кг

Масса кислорода в Fe2O3 cоставит:

=0,579· = 0,174 кг

Считаем, что вся сульфидная сера в огарке связана в виде ZnS. Обозначим массу огарка через х.  Масса серы в ZnS cоставит:

0,003х кг

Масса ZnS в огарке составит:

0,003x· = 0,009117x кг

Массу Zn в ZnS определим разностью:

0,009117х – 0,003х = 0,006117х

Масса сульфатной серы в огарке составляет:

0,03х кг

Масса сульфатной серы, связанной с цинком составит:

0,03х − 0,1277(PbSO4) – 0,686(CaSO4) =  0,03x − 0,8137кг

Масса ZnSO4 в огарке составит:

(0,03x − 0,8137)· = 0,15106х − 4,09718кг

Масса цинка в ZnSO4 составит:

(0,15106х − 4,09718)· = 0,06117х – 1,65913кг

Масса кислорода в ZnSO4 cоставит:

(0,15106х − 4,09718)· = 0,05989х – 1,62435кг

Масса Zn в ZnO составит:

48,5 − 0,006117x(ZnS) – (0,06117х – 1,65913)(ZnSO4) – 3,3894(ZnFe2O4)

= 46,76973 – 0,067287х кг

Масса ZnO в концентрате составит:

(46,76973 – 0,067287х)· = 58,21712 – 0,083756x кг

Масса кислорода в ZnO составит:

(58,21712 – 0,083756x)· =11,44739 – 0,016469x кг

На основании рассчитанных масс компонентов огарка определяем массу огарка по балансовому уравнению.

х = G(PbO) + G(PbSO4) + G(CuO) + G(CuO·Fe2O3) + G(CdO) + G(CdO· Fe2O3)

+ G(ZnO· Fe2O3) + G(FeO) + G(Fe2O3) + G(CaSO4) + G(SiO2) + G(Al2O3) + G(ZnS)

+ G(ZnSO4) + G(ZnO) +g(пр.)

После подстановки получим

х = 0,8887 + 1,2075 + 2,3659 + 3,0498 + 0,1999 + 0,1922 + 12,4994 + 0,521 + 0,579 + 2,9131 +3,3 +1,5 + 0,0091117х + (0,15106х – 4,09718) + (58,21712 – 0,083756х) + 1,02

Решая уравнение относительно х, получим

х = 91,3365кг

Таким образом, масса обожжённого концентрата составит 91,3365кг.

Рассчитаем массу отдельных компонентов огарка.

G(ZnS) = 0,009117x = 0,009117·91,3365 = 0,8327кг.

G(S)ZnS = 0,003x = 0,003·91,3365 = 0,274кг.

g(Zn)ZnS = 0,006117x = 0,006117·91,3365 = 0,5587кг.

g(ZnSO4) = 0,15106x – 4,09718 = 0,15106·91,3365 – 4,09718  =9,7001кг.

G(S) ZnSO4= 0,03x – 0,8137 = 0,03·91,3365– 0,8137 = 1,9264кг.

G(Zn) ZnSO4= 0,06117x – 1,65913 = 0,06117·91,3365 – 1,65913 =3,9279кг.

G(O) ZnSO4= 0,05989x – 1,62435 = 0,05989·91,3365 – 1,62435 =3,8458кг.

G(ZnO) =58,21712–0,083756x =58,21712 – 0,083756·91,3365 =50,5672кг.

G(Zn)ZnO =46,76973–0,067287x = 46,76973−0,067287·91,3365 = 40,624кг.

G(O)ZnO =11,44739–0,016469x = 11,44739–0,016469·91,3365 = 9,9432кг.

Масса сульфатной серы в огарке составит:

G(S) SO4= G(S)PbSO4 + G(S)CaSO4 + G(S) ZnSO4= 0,1277 + 0,686 + 1,9264

= 2,7401кг

или

·100 % = 3 %

Сульфидной серы (S)ZnS в огарке содержится 0,274кг или

·100% = 0,3%

Отношение растворимого цинка в огарке к общему количеству цинка составит:

=91,86%

На основании расчётных данных составляем таблицу 46.

Таблица 73 −Рациональный состав обожжённого цинкового концентрата (кг.)

|  | Zn | Pb | Cu | Fe | Cd | S | O | CaO | SiO2 | Al2O3 | Пр. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZnO | 40,624 |  |  |  |  |  | 9,9432 |  |  |  |  | 50,5672 |
| ZnS | 0,5587 |  |  |  |  | 0,274 |  |  |  |  |  | 0,8327 |
| ZnSO4 | 3,9279 |  |  |  |  | 1,9264 | 3,8458 |  |  |  |  | 9,7001 |
| ZnO·Fe2O3 | 3,3894 |  |  | 5,7916 |  |  | 3,3184 |  |  |  |  | 12,4994 |
| PbO |  | 0,825 |  |  |  |  | 0,0637 |  |  |  |  | 0,8887 |
| PbSO4 |  | 0,825 |  |  |  | 0,1277 | 0,2548 |  |  |  |  | 1,2075 |
| CuO |  |  | 1,89 |  |  |  | 0,4759 |  |  |  |  | 2,3659 |
| CuO·Fe2O3 |  |  | 0,81 | 1,4239 |  |  | 0,8159 |  |  |  |  | 3,0498 |
| CdO |  |  |  |  | 0,175 |  | 0,0249 |  |  |  |  | 0,1999 |
| CdO·Fe2O3 |  |  |  | 0,0745 | 0,075 |  | 0,0427 |  |  |  |  | 0,1922 |
| Fe2O3 |  |  |  | 0,405 |  |  | 0,174 |  |  |  |  | 0,579 |
| FeO |  |  |  | 0,405 |  |  | 0,116 |  |  |  |  | 0,521 |
| CaSO4 |  |  |  |  |  | 0,686 | 1,0271 | 1,2 |  |  |  | 2,9131 |
| SiO2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,3 |  |  | 3,3 |
| Al2O3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  | 1,5 |
| Прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 | 1,02 |
| Итого | 48,5 | 1,65 | 2,7 | 8,1 | 0,25 | 3,0141 | 20,1024 | 1,2 | 3,3 | 1,5 | 1,02 | 91,3365 |

Электролиз кадмия

- на электролиз поступает раствор электролита, содержащий  (С1 ) 158,5 г/дм3  Cd. Сила тока в цепи (I) 3000А. Отработанный электролит содержит (С2)   21,3 г/дм3  Cd. Электрохимический эквивалент кадмия (q) 2,097 г/(А*ч). Выход по току (η) 0,8 – 0,9;

Определить часовой объем поступающего электролита, (V) дм3/ч.

По закону Фарадея масса кадмия, выделяющееся на катоде определяется по формуле:    I* q* η  = V(C1  - C2);  Примем  выход по току равным 0,85.

V  = 3000* 2,097*0,85 / (158,5 – 21,3)  = 39 дм3/ч

-  На кадмиевой установке получают 200 тонн катодного кадмия при плотности тока 200А/м2  На электролиз поступает раствор электролита, содержащий  (С1 ) 158,5 г/дм3  Cd.  Отработанный электролит содержит (С2)   21,3 г/дм3  Cd и  (С3) 119 г/дм3   H2SO4. Выход по току равным 0,85; Сила тока в цепи(I) 1000А. Определить необходимое число электролитных ванн (N) и объем нейтрального раствора электролита в сутки, (V) дм3.

Количество электролитных ванн определяют по формуле:

N = 200*104 / (100*085*2.097*300*24) = 14 ванн

Общая поверхность катодов:  F = 1000*14*200 = 70м2

Поверхность катодов на одну ванну: 70 / 14 = 5 м2

Часовой объем электролита на ванны:

V  = 1000* 2,097*0,85*14 / (158,5 – 21,3)  = 182 дм3/ч

Часовой объем электролита на одну ванну: 182 * 14 = 13 дм3/ч

2.12    Рафинирование  чернового кадмия

Рафинирование чернового кадмия от таллия

На рафинирование поступает черновой  кадмий, содержащий 0,03% таллия и 0,5 % никеля, % по массе.

Рассчитать расход реагентов; состав продуктов рафинирования и составить материальный баланс процесса. Расчет на 100 кг рафинируемого кадмия.

Рафинирование кадмия от таллия  хлорированием таллия основано на высокой термодинамической активности таллия к хлору:

Tl  + NH4Cl  = TlCl  + NH3 + 0.5H2         (1)

Частично хлорируется кадмий; Образуется жидкий плав из хлоридов таллия, кадмия и избыточного хлорида аммония, удаляемый с поверхности металлического кадмия  (2% Tl  и 15%Cd), % по массе.

Степень удаления таллия 90% от его содержания в рафинируемом кадмии.

Масса удаляемого таллия, кг    0,03 * 0,9 = 0,027 кг

Масса требуемого хлорида аммония на удаления таллия, кг   53,5*0,027 / 181 = 0,008 кг

Масса образовавшегося хлорида таллия, кг 216,5*0,027 / 181 = 0,032 кг

Масса кадмия, перешедшего в плав в 7,5 раза больше, чем масса таллия,кг

0,027 * 7,5 = 0,202 кг

Масса требуемого хлорида аммония на образование хлорида кадмия, кг

Cd  + 2NH4Cl  = CdCl2  + 2NH3 + H2       (2)

107*0.202 / 112.4 = 0.192 кг

Масса образовавшегося хлорида кадмия, кг  183,4*0,202 / 112,4 = 0,33 кг

Общий расход хлорида аммония, кг   0,008 + 0,192 = 0,2 кг

Масса таллия и кадмия, перешедших в плав, кг 0,027 + 0,202 = 0,229

Составляет 17% по массе.

Соответственно, масса плава, кг 0,229*100 / 17 = 1,35 кг

Масса хлорида аммония в плаве, кг   1,35 – 0,229 = 1,121 кг

в том числе:  0,377 кг NH4  и  0,744кг Cl.

Состав таллий-содержащего плава в таблице.

Компоненты      масса, кг        % по массе

Tl                        0.027                2.0

Cd                       0.202              15.0

NH4                              0.377              27.9

Cl                        0.744              55.1

Итого:                 1,350              100,0

Рафинирование чернового кадмия от никеля

Рафинирование кадмия от никеля осуществляют добавлением к черновому кадмию  алюминия (650 оС), который образует с никелем интерметаллическое соединение Al3Ni по реакции:

3[Al]  + [Ni] =  Al3Ni                                (3)

При охлаждении до 360 оС ликвацией снимают дроссы.

Следующая операция, рафинирование кадмия от алюминия добавлением едкого натра (гидроксида натрия); избыточный алюминий растворяется в щелочи и переходит в щелочной плав.

Масса алюминия для удаления никеля по реакции (3), кг

3*27*0,5 /58,7 = 0,69 кг

В рафинированном кадмии остается 0,01 % Al (0.01 кг).

Расход алюминия увеличивают на 50% с учетом его окисления и неполноты реакции:  (0,69 + 0,01) * 1,05 = 1,05 кг

Состав сплава по данным практики, % по массе:

12,9 Cd; 35,8 Ni; 43,6 Al.

Выход сплава, кг

0,5*100 / 35,8 = 1,4 кг

Таблица 2 Материальный баланс рафинирования кадмия от никеля  (161 на 281с.)