Лекция 13

МЕТАЛЛУРГИЯ КАДМИЯ

Свойства и применение кадмия

Кадмий – химический элемент II группы периодической системы Д.И.Менделеева с   порядковым номером 48 и атомным весов 112.41. Содержание кадмия в земной коре 1,35·10-5% по массе, в воде морей и океанов 0,00011 мг/дм3.

Кадмий – серебристо белый, отливающий синевой металл, тускнеющий на поверхности из-за образования защитных оксидных плёнок. Температура плавления кадмия 321оС, температура кипения  - 770оС.  Плотность твёрдого кадмия 8,65 г/см3, жидкого при температуре плавления – 8,016 г/см3.

Палочка чистого кадмия при сгибании издаёт хруст, подобно олову, но любые примеси  в металле уничтожают этот эффект. При комнатной температуре  кадмий мягкий металл, который можно резать ножом. Он твёрже олова, но мягче цинка. Однако при нагревании выше 80оС кадмий теряет свою упругость до такой степени, что его можно истолочь в порошок.

Стандартный электродный потенциал кадмия —0,403 В, в ряду стандартных потенциалов он расположен до водорода.

В сухой атмосфере кадмий устойчив, во влажной среде он постепенно покрывается с поверхности тонкими пленками  оксида CdO  и основных солей, которые предотвращают его от дальнейшего окисления. Выше температуры плавления кадмий горит на воздухе с образованием оксида CdO бурого цвета:

Сd + O2 = 2CdO                                    (3.1)

При 700°C оксид кадмия возгоняется, не плавясь.

Пары кадмия реагируют с парами воды с образованием водорода:

Cd + H2O = CdO + H2                               (3.2)

По сравнению со своим соседом по группе цинком  кадмий медленнее реагирует с кислотами:

Сd + 2HCl = CdCl2 + H2                          (3.3)

Легче всего реакция протекает с азотной кислотой:

3Cd + 8HNO3 = 3Cd(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O      (3.4)

Со щелочами кадмий не вступает в химическое взаимодействие. В концентрированных растворах солей он способен восстанавливать нитрат аммония до нитрита NH4NO2:

NH4NO3 + Cd = NH4NO2 + CdO.                            (3.5)

Легко окисляется в растворх солей  Cu(II) или Fe(III):

Cd + CuCl2 = Cu + CdCl2                              (3.6)

2FeCl3 + Cd = 2FeCl2 + CdCl2                          (3.7)

Выше температуры плавления кадмий реагирует с галогенами с образованием галогенидов:

Cd + Cl2 = CdCl2                                        (3.8)

С серой и другими  халькогенами образует халькогениды:

Cd + 0,5S2 = CdS.                                         (3.9)

Сульфид кадмия практически  не растворим в воде. Он устойчив к действию растворов щелочей и большинства кислот.

С H2, N, C, Si и B кадмий не реагирует. Нитрид Cd3N2 и гидрид CdH2 получают косвенными путями.

В водных растворах ионы кадмия Cd2+ образуют аквакомплексы [Cd(H2O)4]2+ и [Cd(H2O)6]2+.

Катион Cd2+ легко образует комплексные ионы с аммиаком [Cd(NH3)4]2+ и с цианом [Cd(CN)4]2- и [Cd(CN)6]4-. Известны многочисленные основные, двойные и комплексные соли кадмия. Соединения Кадмия ядовиты; особенно опасно вдыхание паров его оксида.

Гидроксид кадмия Cd(OH)2 получают добавлением к раствору соли кадмия щелочи:

СdSO4 + 2NaOH = Na2SO4 + Cd(OH)2                  (3.10)

Амфотерные свойства оксида CdO и гидроксида Cd(OH)2 кадмия выражены гораздо слабее, чем у соответствующих соединений цинка. При длительном кипячении в очень концентрированных растворах щелочей зафиксировано образование гидроксидных комплексов [Cd(OH)6]4-.

Гидроксид кадмия Cd(OH)2 за счет комплексообразования легко растворяется в водных растворах аммиака NH3

Cd(OH)2 + 6NH3 = [Cd(NH3)6](OH)2.           (3.11)

Около 40% получаемого кадмия используется для нанесения антикоррозионных покрытий на легкоржавеющие металлы.

Около 20 % кадмия идет на изготовление кадмиевых электродов, применяемых в аккумуляторах (никель-кадмиевых и серебряно-кадмиевых), нормальных элементах Вестона, в резервных батареях (свинцово кадмиевый элемент,  ртутно-кадмиевый элемент).

Около 20 % кадмия используется для производства неорганических красящих веществ (сульфиды и селениды, смешанные соли, например, сульфид кадмия — кадмий лимонный), как компонент твёрдых припоев (сплавов на основе серебра, меди, цинка) для снижения их температуры плавления, полупроводниковых материалов и люминофоров.

Порядка 10 % кадмия расходуется на изготовление ювелирных изделий, получении  легкоплавких сплавов.

Сульфид кадмия применяется для производства пленочных солнечных батарей с КПД около 10 — 16 %, а так же как очень хороший термоэлектрический материал.

Кадмий очень хорошо захватывает тепловые нейтроны и в атомной промышленности  служит для изготовления регулирующих стержней для атомных реакторов, а также  в качестве защиты от нейтронов.

Фтороборат кадмия — важный флюс, применяемый для пайки алюминия и других металлов.

Среди всех металлов кадмий обладает наивысшей теплопроводностью вблизи абсолютного нуля. Это свойство нашло применение в криогенной технике.

Руды и минералы кадмия

Основными минералами кадмия являются гренокит CdS,  оттовит СdСО3 и

монтепонит СdO. В природе эти минералы находятся в рассеянном состоянии и самостоятельных месторождений не образуют. Самородный кадмий в природе не встречается.

Кадмий встречается как попутный минерал в сульфидных полиметаллических рудах. Наиболее богаты кадмием цинковые руды, в которых содержание кадмия колеблется от сотых, до десятых процентов. В свинцовых и медных рудах содержание кадмия не превышает сотые доли процента. Поэтому основным сырьевым источником кадмия промпродукты цинкового и свинцового производств.

При пирометаллургической переработке цинковых руд кадмий концентрируется в пыли спекательных машин, в пуссьере  дистилляционных печей,  в пуссьере при рафинировании цинка в ректификационных колоннах.

В процессе гидрометаллургической переработки цинковых концентратов основная масса кадмия концентрируется в медно- кадмиевом кеке в процессе очистки сульфатных цинковых растворов от меди и кадмия  методом цементации. Содержание кадмия в них колеблется в пределах 2,0 – 12,0 % кадмия.

В процессе переработки свинцовых и медных концентратов кадмий возгоняется и переходит в пыль плавильных печей. Содержание кадмия в пыли агломерационного обжига свинцовых концентратов составляет порядка 0,4-1,0 % . В первичной пыли шахтной свинцовой плавки содержится 0,3 -1,0 %  кадмия. В обогащённой пыли свинцовой шахтной  содержание кадмия составляет 3,0-10,0 % %.

Таким образом, сырьём для получения кадмия служат промпродукты цинкового, свинцового и медного производств: медно кадмиевые кеки цинковых заводов, пыль и пуссьера цинковых дистилляционных заводов, пыль плавильных печей свинцовых и медных заводов.