Типовые тесты (самоконтроль) к РК 2

Типовой тест – задание к РК2  «Металлургия свинца, цинка и кадмия» Ответ - полное определение.

1  Температура плавления кадмия, оС

А) 321

В) 421

С) 521

D) 621

Е) 721

2  Минерал гренокит:

A) ZnS

B) CdS

C) CuS

D) Zn2SiO3·H2O

E) CuFeS2

3  Температура плавления цинка,оС

A) 327.2

B) 350.1

C)  360.0

D)  405.6

E) 419.5

4  Температура  процесса разложения сульфата цинка по реакции:                           ZnSO4 = ZnO + SO3 , оС

A) 700

B)  890

C)  895

D)  900

E)  906

5  Температура процесса образования феррита цинка, оС

ZnO + Fe2O3 =  ZnO∙ Fe2O3

A) 650

B)  890

C)  895

D   900

E)  906

6  Способ обжига сульфидных цинковых концентратов,  предшествующий дистилляции цинка:

А) сульфатизирующий

В) хлорирующий

С) окислительный

D) восстановительный

Е) карбонильный

7  Температура агломерирующего обжига сульфидных цинковых концентратов перед процессом дистилляции, оС

А) 1100-1200

В) 1210 - 1250

С) 1260 - 1300

D) 900 - 1000

E) 800 -900

8  Основная реакция агломерирующего обжига сульфидных цинковых концентратов перед процессом дистилляции:

А) CdS + 3O2  = 2CdO + 2SO2

В) ZnO +Fe2O3 = ZnO∙Fe2O3

С) 2Cu2S + 3O2   = 2Cu2O + 2SO2

D) 2PbS+ 3O2 = 2PbO + 2SO2

Е)  2ZnS + 3O2 =2ZnO + 2SO2

9  Содержание кадмия в медно - кадмиевых кеках, % по массе:

А) 2,0-12,0

В) 12,0-18,0

С)  18,0 - 20,0

D) 20,0  -25,0

Е)  25,0- 30

10  Физическое поведение благородных металлов в процессе дистилляционного получения цинка – распределяются:

А)   в черновой цинк

В)   в  раймовку

С)   в  пусьеру

D)   между черновым цинком и пусьерой

Е)    между черновым цинком и раймовкой

11   Основная реакция  дистилляционного  получения  цинка:

А) PbO + C = Pb + CO

В) Cu2O + C = 2Cu + CO

С) ZnO + C = Zn + CO

D) ZnO∙Fe2O3 + 2CO =   Zn + 2FeO +  2CO2

Е)  ZnSO4 + 4CO =  ZnS + 4CO2

12    Термодинамический характер реакций окисления сульфидов  в процессе обжига сульфидных цинковых концентратов в кипящем слое:

А) незначительное выделение энергии в форме теплоты

В) эндотермический характер

С) изменение энтальпии практически равно нулю

D) экзотермический характер

Е) энтальпия процесса увеличивается

13    Продукты обжига сульфидных цинковых концентратов в печи кипящего слоя:

А) агломерат, пыль, газы

В) огарок, штейн, газы

С) огарок, пыль, газы

D) шлак, пыль газы

Е)  шлак, штейн, газы

14   Основная  реакция окислительного обжига сульфидных цинковых концентратов в печи кипящего слоя

A) ZnO + Fe2O3 = ZnFe2O4

B) CdS + 1,5O2 = CdO + SO2

C) ZnS + 2O2 = ZnSO4

D) ZnS + 1,5O2 = ZnO + SO2

E) ZnO + SiO2 = ZnSiO3

15  Основная  реакция cульфатизирующего обжига сульфидных цинковых концентратов в печи кипящего слоя:

A) ZnO + Fe2O3 = ZnFe2O4

B) CdS + 1,5O2 = CdO + SO2

C) ZnS + 2O2 = ZnSO4

D) ZnS + 1,5O2 = ZnO + SO2

E) ZnO + SiO2 = ZnSiO3

16  Основную реакцию реакционной плавки свинцовых концентратов:

A) 2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2

В) 2PbO + 2SO2  + O2 = 2PbSO4

С) 2PbO + 2SO2  + O2 = 2PbSO4

D) PbS + 2PbO  = 3Pb + SO2.

Е) 2Pb + 2SO2 = PbS + PbSO4

17  Температуру реакционной термической плавки свинцового агломерата:

A) 1400-1450оС.

В) 1200-1250оС

С) 1150-1200оС

D) 1100-1150оС .

Е) 1000-1100оС

18  Сульфид, содержание  которого определяет  возможность проведения автогенной плавки свинцовых концентратов:

A) PbS

B) FeS

C) CuFeS2

D ZnS

E) CuS

19  Основная экзотермическая  реакция автогенного процесса сульфидных свинцовых концентратов:

A) 2РbS + 3O2 =  2PbO + 2SO2

B) 2Cu2S +3 O2 = 2Cu2O + 2SO2

C) 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2

D) 2FeS + 3O2 = 2FeO + 2 SO2

E  2FeS2 = 2FeS + S2

20   Способ сжигания сульфидного сырья в процессе «Айзасмелт»

А) в горизонтальном факеле вдоль поверхности расплава

В) в вертикальном факеле в расплаве шлака

С) в расплаве штейна

D)  в вертикальном факеле высоко над расплавом шлака

Е )  в циклоне

21  Вид дутья, используемого при переработке свинцовых концентратов в агрегате КТВЦЭТ-ЦС

А) угольная пыль в смеси с воздухом

В) природный газ в смеси с воздухом

С) технический кислород

D)  воздушное дутьё

Е)   дутьё, обогащённое кислородом

22   Особенность процесса плавки «КИВЦЭТ-КФ»:

А)  расплав шлака продувают угольной пылью

В)  в расплав одновременно с кислородом вдувают мазут

С)   в расплав одновременно с кислородом вдувают природный газ

D)  наносят слой кокса на поверхность расплава                                                                                                     Е)   в расплав  с кислородом вдувают угольную пыль

23   Реакция при фьюминговании шлаков шахтной свинцовой плавки.

A) Zn + CO2 = ZnО +  CO

B) ZnO + C = Zn + CO2;

C) Zn О+ CO =Zn+ CO2

D) ZnO + Pb = Zn + PbO;

E) PbO + Zn = Pb + ZnO.

24 Температура фьюмингования шлаков шахтной свинцовой плавки, оС.

А) 900  -950

В) 950-1000

С) 1050 1100

D) 1100-1200

Е) 1200- 1300

25  Распределение  меди в процессе фьюмингования шлаков свинцовой плавки:

А)  между возгонами и шлаком

В)  полностью переходит в возгоны

С)  полностью переходит в штейн

D) полностью остаётся в шлаке

Е) нельзя судить однозначно о поведении меди в процессе фьюмингования шлаков

26 Распределение  благородных металлов в процессе фьюмингования шлаков свинцовой плавки:

А)  между возгонами и шлаком

В)  переходят в возгоны

С)  переходят в штейн

D)  полностью остаются в шлаке

Е) нельзя судить однозначно о поведении благородных металлов  в процессе фьюмингования шлаков

27  Основная реакция сократительной плавки  свинцово-  медных штейнов:

А) PbS + 2PbO = 3Pb + SO2

В) PbS + Fe  =  Pb + FeS

С) PbS + O2  = Pb + SO2

D)  2PbS = 2Pb + S2

Е) PbS + Zn = Pb + ZnS

1  Температура плавления кадмия, оС

А) 321

В) 421

С) 521

D) 621

Е) 721

А

2  Минерал гренокит:

A) ZnS

B) CdS

C) CuS

D) Zn2SiO3·H2O

E) CuFeS2

B

3  Температура плавления цинка, оС

A) 327.2

B) 350.1

C)  360.0

D)  405.6

E) 419.5

Е

4  Температура  процесса разложения сульфата цинка по реакции:                           ZnSO4 = ZnO + SO3 , оС

A) 700

B)  890

C)  895

D)  900

E)  906

A

5  Температура процесса образования феррита цинка, оС

ZnO + Fe2O3 =  ZnO∙ Fe2O3

A) 650

B)  890

C)  895

D   900

E)  906

A

6  Способ обжига сульфидных цинковых концентратов,  предшествующий дистилляции цинка:

А) сульфатизирующий

В) хлорирующий

С) окислительный

D) восстановительный

Е) карбонильный

С

7  Температура агломерирующего обжига сульфидных цинковых концентратов перед процессом дистилляции, оС

А) 1100-1200

В) 1210 - 1250

С) 1260 - 1300

D) 900 - 1000

E) 800 -900

А

8  Основная реакция агломерирующего обжига сульфидных цинковых концентратов перед процессом дистилляции:

А) CdS + 3O2  = 2CdO + 2SO2

В) ZnO +Fe2O3 = ZnO∙Fe2O3

С) 2Cu2S + 3O2   = 2Cu2O + 2SO2

D) 2PbS+ 3O2 = 2PbO + 2SO2

Е)  2ZnS + 3O2 =2ZnO + 2SO2

Е

9  Содержание кадмия в медно - кадмиевых кеках, % по массе:

А) 2,0-12,0

В) 12,0-18,0

С)  18,0 - 20,0

D) 20,0  -25,0

Е)  25,0- 30

А

10  Физическое поведение благородных металлов в процессе дистилляционного получения цинка – распределяются:

А)   в черновой цинк

В)   в  раймовку

С)   в  пусьеру

D)   между черновым цинком и пусьерой

Е)    между черновым цинком и раймовкой

В

11   Основная реакция  дистилляционного  получения  цинка:

А) PbO + C = Pb + CO

В) Cu2O + C = 2Cu + CO

С) ZnO + C = Zn + CO

D) ZnO∙Fe2O3 + 2CO =   Zn + 2FeO +  2CO2

Е)  ZnSO4 + 4CO =  ZnS + 4CO2

С

12    Термодинамический характер реакций окисления сульфидов  в процессе обжига сульфидных цинковых концентратов в кипящем слое:

А) незначительное выделение энергии в форме теплоты

В) эндотермический характер

С) изменение энтальпии практически равно нулю

D) экзотермический характер

Е) энтальпия процесса увеличивается

D

13    Продукты обжига сульфидных цинковых концентратов в печи кипящего слоя:

А) агломерат, пыль, газы

В) огарок, штейн, газы

С) огарок, пыль, газы

D) шлак, пыль газы

Е)  шлак, штейн, газы

С

14   Основная  реакция окислительного обжига сульфидных цинковых концентратов в печи кипящего слоя

A) ZnO + Fe2O3 = ZnFe2O4

B) CdS + 1,5O2 = CdO + SO2

C) ZnS + 2O2 = ZnSO4

D) ZnS + 1,5O2 = ZnO + SO2

E) ZnO + SiO2 = ZnSiO3

D

15  Основная  реакция cульфатизирующего обжига сульфидных цинковых концентратов в печи кипящего слоя:

A) ZnO + Fe2O3 = ZnFe2O4

B) CdS + 1,5O2 = CdO + SO2

C) ZnS + 2O2 = ZnSO4

D) ZnS + 1,5O2 = ZnO + SO2

E) ZnO + SiO2 = ZnSiO3

C

16  Основную реакцию реакционной плавки свинцовых концентратов:

A) 2PbS + 3O2 = 2PbO + 2SO2

В) 2PbO + 2SO2  + O2 = 2PbSO4

С) 2PbO + 2SO2  + O2 = 2PbSO4

D) PbS + 2PbO  = 3Pb + SO2.

Е) 2Pb + 2SO2 = PbS + PbSO4

D

17  Температуру реакционной термической плавки свинцового агломерата:

A) 1400-1450оС.

В) 1200-1250оС

С) 1150-1200оС

D) 1100-1150оС .

Е) 1000-1100оС

A

18  Сульфид, содержание  которого определяет  возможность проведения автогенной плавки свинцовых концентратов:

A) PbS

B) FeS

C) CuFeS2

D ZnS

E) CuS

В

19  Основная экзотермическая  реакция автогенного процесса сульфидных свинцовых концентратов:

A) 2РbS + 3O2 =  2PbO + 2SO2

B) 2Cu2S +3 O2 = 2Cu2O + 2SO2

C) 2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2

D) 2FeS + 3O2 = 2FeO + 2 SO2

E  2FeS2 = 2FeS + S2

D

20   Способ сжигания сульфидного сырья в процессе «Айзасмелт»

А) в горизонтальном факеле вдоль поверхности расплава

В) в вертикальном факеле в расплаве шлака

С) в расплаве штейна

D)  в вертикальном факеле высоко над расплавом шлака

Е )  в циклоне

В

21  Вид дутья, используемого при переработке свинцовых концентратов в агрегате КТВЦЭТ-ЦС

А) угольная пыль в смеси с воздухом

В) природный газ в смеси с воздухом

С) технический кислород

D)  воздушное дутьё

Е)   дутьё, обогащённое кислородом

С

22   Особенность процесса плавки «КИВЦЭТ-КФ»:

А)  расплав шлака продувают угольной пылью

В)  в расплав одновременно с кислородом вдувают мазут

С)   в расплав одновременно с кислородом вдувают природный газ

D)  наносят слой кокса на поверхность расплава                                                                                            Е)   в расплав  с кислородом вдувают угольную пыль

D

23   Реакция при фьюминговании шлаков шахтной свинцовой плавки.

A) Zn + CO2 = ZnО +  CO

B) ZnO + C = Zn + CO2;

C) Zn О+ CO =Zn+ CO2

D) ZnO + Pb = Zn + PbO;

E) PbO + Zn = Pb + ZnO.

C

24 Температура фьюмингования шлаков шахтной свинцовой плавки, оС.

А) 900  -950

В) 950-1000

С) 1050 1100

D) 1100-1200

Е) 1200- 1300

Е

25  Распределение  меди в процессе фьюмингования шлаков свинцовой плавки:

А)  между возгонами и шлаком

В)  полностью переходит в возгоны

С)  полностью переходит в штейн

D) полностью остаётся в шлаке

Е) нельзя судить однозначно о поведении меди в процессе фьюмингования шлаков

D

26 Распределение  благородных металлов в процессе фьюмингования шлаков свинцовой плавки:

А)  между возгонами и шлаком

В)  переходят в возгоны

С)  переходят в штейн

D)  полностью остаются в шлаке

Е) нельзя судить однозначно о поведении благородных металлов  в процессе фьюмингования шлаков

D

27  Основная реакция сократительной плавки  свинцово-  медных штейнов:

А) PbS + 2PbO = 3Pb + SO2

В) PbS + Fe  =  Pb + FeS

С) PbS + O2  = Pb + SO2

D)  2PbS = 2Pb + S2

Е) PbS + Zn = Pb + ZnS

А