Лекция 2     Агломерирующий обжиг свинцовых концентратов

Цель процесса обжига.

В настоящее время  переработка свинецсодержащего сырья на большинстве металлургических заводов осуществляется по схеме: концентрат- агломерирующий обжиг- шахтная восстановительная плавка- рафинирование чернового свинца- переработка полупродуктов. Широкое распространение этой схемы определяется относительной простотой аппаратурного оформления, возможностью переработки,  как бедных, так и богатых концентратов, высокой комплексностью использования сырья. При правильной организации переработки промпродуктов, помимо свинца, удаётся извлечь  медь, цинк, серу, золото серебро, висмут, мышьяк сурьму, олово, а также ряд редких и рассеянных элементов. Одной из основных технологических операций приведённой схемы является агломерирующий обжиг. Основным назначением агломерирующего обжига является подготовка свинцового концентрата к шахтной плавке на черновой свинец. Целью агломерирующего обжига является:

- удаление из концентрата серы путём окисления сульфидов шихты кислородом воздуха. Оптимальная степень десульфуризации при обжиге составляет 60-85%. Она зависит от состава сырья. Если в свинцовом концентрате содержится значительное количество меди, то в агломерате оставляют столько серы, чтобы при плавке в шахтной печи получить медный штейн с содержанием 15-25% Cu. При переработке концентрата, который содержит много цинка, обжиг ведут с максимальной десульфуризацией.

- окускование мелкого материала и получение пористого и газопроницаемого агломерата, пригодного для плавки в шахтной печи.

- перевод ценных летучих компонентов в газовую фазу с целью их дальнейшего извлечения (S, As, Sb, Cd, редкие металлы).

Обжиг и спекание свинцовых концентратов удобно производить в агломерационных машинах, отличительной особенность которых является  интенсивное просасывание воздуха в процессе обжига через слой шихты. Это позволяет совместить в одном металлургическом  агрегате, как окислительный обжиг свинцового концентрата, так и спекание обожжённого материала.

В настоящее время агломерирующий обжиг сульфидных свинцовых концентратов  нашёл повсеместное применение на свинцовых заводах.

2  Химизм процесса агломерирующего обжига

Необходимость удаления серы обуславливается тем, что неполное удаление серы приводит к потере свинца с сульфидной фазой и снижению его извлечения в черновой свинец. Окисление сульфида свинца до оксидов объясняется лёгкость восстановления оксида свинца до металла. Процесс обжига осуществляется при температуре 1000-1100оС.

Удаление серы осуществляется за счёт окисления сульфида свинца в окислительной атмосфере при этой температуре осуществляется по реакциям:

PbS + 1,5O2 = PbO +SO2	        	   (1.5)

PbS + 2O2 = PbSO4                                 (1.6)

Образование сульфата свинца нежелательно, так как в процессе шахтной плавки свинец будет переходить в штейн по реакции

PbSO4 + 2СО = PbS +2CO2                         (1.7)

Образование PbSO4 не происходит в значительных количествах, так как при температуре 1000-1100оС сульфат свинца неустойчив и уже  при температурах выше 750оС  разлагается  по реакции:

PbSO4 = PbO + SO3                              (1.8)

Оксид свинца взаимодействует с другими оксидами металлов:

PbO + SiO2  = PbO·SiO2                          (1.9)

PbO + Fe2O3  = PbO·Fe2O3                      (1.10)

PbO + CaO  = PbO·CaO                          (1.11)

Образование силикатов и ферритов свинца является желательным, так как эти соединения являются легкоплавкими и при обжиге образуют некоторое количество жидкой фазы, которая пропитывает шихту и при затвердевании образуется  крупнокусковый пористый агломерат.

В шихту агломерационного обжига добавляют флюсы, в качестве которых используют известняк, кварцевую руду, железную руду, оборотные шлаки. Частицы флюсов механически разъединяют зёрна сульфидных материалов, чем способствуют их индивидуальному обжигу. При этом улучшаются условии отвода тепла от окисляющихся сульфидов.  Поэтому частицы флюса в некотором роде играют роль терморегуляторов.

Количество расплава в процессе агломерирующего обжига не должно превышать 20-25% от массы шихты, чтобы не снизить газопроницаемость шихты  и не допустить оплавление шихты  до завершения процесса окисления сульфидов.

При длительном пребывании шихты в агломерационной машине возможно  твёрдофазное взаимодействие оксида и сульфида свинца с образованием жидкого  свинца по реакции

2PbO + PbS  = 3Pb + SO2                                 (1.12)

Протекание этой реакции нежелательно, так как  жидкий свинец (tпл=327,4оС) при температуре процесса будет заплавлять паллеты спекательной машины, что приводит к их быстрому изнашиванию. Для того, чтобы исключить протекание этой реакции необходимо обеспечить высокую скорость окисления сульфидов свинца. Свинец распределяется в агломерате следующим образом, %: силикатная форма -55-60, ферритная -10-15, сульфидная 15-20, оксидная – 8-10, металлическая- 3-5%, сульфатная – менее 1,0.

Чем выше содержание свинца в шихте, тем меньшая его часть будет содержаться в  виде силиката и феррита и тем большая часть в виде оксида и металла. При этом возрастают потери свинца за счёт его испарения. При температуре 1100оС парциальные давления составляют, кПа: Pb- 1,0;   PbO 1,9;        PbS – 12,0. Поэтому на практике содержание свинца в шихте не превышает 50%.

Содержание серы в шихте недолжно превышать 6-8%. Такое количество серы вполне достаточно для подержания оптимальной температуры обжига без дополнительного расхода топлива. При большем содержании серы температура в слое шихты может значительно увеличится, что может привести к плавлению шихты.  Кроме того, поскольку степень десульфуризации при обжиге не превышает 85%, при большем содержании серы в шихте содержание серы в агломерате составит более 2%, что повлечёт за собой повторную агломерацию. Шихта для обжига характеризуется составом, %: Pb-45-50; S-6-8; CaO- 10-20; SiO2- 20-25; Fe2O3 -25-35. Перед обжигом шихту увлажняют до 6-10%. При испарении вода повышает пористость, что способствует равномерному поступлению кислорода  в шихту. Кроме того,  вода отводит часть тепла от шихты и является терморегулятором.

В процессе обжига претерпевают превращения другие сульфидные компоненты шихты.

Присутствующие в концентрате пирит и пирротин при температуре выше 300оС разлагаются  с образованием элементарной серы:

2FeS2 = 2FeS + S2                         (1.13)

2Fe7S8 = 14FeS + S2                      (1.14)

Пары серы при температуре 290оС в окислительной атмосфере воспламеняются и сгорают до SO2, а сульфид железа окисляется по реакции:

2FeS + 3O2 = 2FeO + 2SO2                      (1.15)

FeS + 2O2 = FeSO4                                    (1.16)

При избытке кислорода cульфат железа (II) окисляется до Fe2(SO4)3:

2FeSO4 + O2 + SO2 =  Fe2(SO4)3                          (1.17)

В условиях обжига сульфаты железа неустойчивы и разлагаются по реакциям:

FeSO4 = FeO + SO3                              (1.18)

Fe2(SO4)3  = Fe2O3 + SO3                        (1.19)

В окислительной атмосфере при температуре обжига оксид Fе(II) окисляется до Fe2O3:

2FeO +2O2 = 2Fe2O3                           (1.20)

При температурах выше 650оС Fe2O3 образует с оксидами Cu, Zn, Cd и Pb ферриты типа mMeO·n Fe2O3.

Сульфид цинка окисляется по уравнению

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2         	         (1.21)

ZnS + 2O2  = ZnSO4                    	         (1.22)

Оксид цинка образует  ферриты и силикаты ZnO·Fe2O3, ZnO·SiO2. По сравнению с сульфидом свинца  сульфидами других металлов ZnS является более трудно окисляемым сульфидом. Поэтому при большом содержании цинка в шихте при обжиге требуется больший расход воздуха и дутьё, обогащённое кислородом.

Медь в сульфидных свинцовых концентратах встречается в виде халькопирита CuFeS2, ковеллина CuS и халькозина Cu2S.

В окислительной атмосфере уже при низких температурах происходит образование сульфатов:

CuS + 2O2 = CuSO4                         (1.23)

Cu2S + 2O2 = Cu2SO4   	                 (1.24)

По мере повышения температуры высшие сульфиды меди разлагаются

4CuFeS2 = 2Cu2S + 4FeS + S2                 (1.25)

4CuS = 2CuS + S2                                   (1.26)

При температуре выше 650оС происходит разложение сульфатов

CuSO4  = CuO + SO3                           (1.27)

Cu2SO4 = Сu2O + SO3                           (1.28)

При дальнейшем повышении температуры (свыше 800оС) разлагается оксид меди (II):

2Cu2O = 2CuO + O2                            (1.29)

Таким образом, основная реакция окисления сульфида меди сводится к следующей:

2Cu2S + 3O2 = 2Cu2O + 2SO2                   (1.30)

В продуктах обжига медь содержится в виде оксида (II), ферритов и силикатов.

Кадмий в концентрате находится в виде СdS. В процессе обжига окисление осуществляется по реакциям

2CdS + 3O2 = 2CdO + 2SO2                               (1.31)

CdS + 2O2 = CdSO4                                  (1.32)

При температуре выше 940оС сульфат кадмия разлагается по реакции:

CdSO4 = CdO + SO3         	               (1.33)

При температуре выше 1000оС оксид кадмия испаряется.  В продуктах обжига кадмий содержится, в основном, в виде ферритов и силикатов.

Серебро в свинцовом концентрате содержится в виде Ag2S, который при обжиге окисляется до сульфата или металла:

Ag2S + 2O2  = Ag2SO4                           (1.34)

Ag2S + O2  = 2Ag + SO2                        (1.35)

При температуре 925оС сульфат серебра разлагается по реакции:

Ag2SO4 = 2Аg + SO2 + O2                         (1.36)

В продукте обжига серебро содержится в виде сульфида, сульфата и металла.

Мышьяк в свинцовом концентрате содержится в виде арсенопирита AsFeS и аурипигмента As2S3.

Арсенопирит при нагревании в присутствии кислорода окисляется по реакции:

2AsFeS + 5O2 = Fe2O3 + As2O3 + 2SO2      (1.37)

Аурипигмент – летучее соединение и при обжиге частично возгоняется, а частично окисляется:

2As2S3 + 9O2 = 2As2O3 + 6SO2                 (1.38)

Оксид мышьяка (III) является летучим соединением и частично удаляется с газами. Некоторая часть As2S3 окисляется до менее летучего оксида  As2O5

As2O3 + O2 = As2O5                         (1.39)

Оксид мышьяка (V)  взаимодействует с оксидами металлов, образуя нелетучие арсенаты металлов

3PbO + As2O5 = Pb3(AsO4)2                               (1.40)

Fe2O3 + As2O5 = 2FeAsO4                                 (1.41)

3CuO + As2O3 = Cu3(AsO4)2                             (1.42)

Мышьяк в агломерате содержится, в основном, в виде арсенатов металлов.

Сурьма содержится в агломерате в виде Sb2S3, который в условиях обжига окисляется по реакции:

2Sb2S3 + 9O2 = 4Sb2O3 + 3SO2                       (1.43)

Некоторая часть Sb2O3 улетучивается с газами, а часть окисляется до нелетучих оксидов Sb2O4 и  Sb2O5.  Оксид Sb2O5 образует с оксидами металлов антимонаты:

3MeO + Sb2O5 = Me3(SbO4)2                         (1.44)

Редкие элементы распределяются по продуктам обжига следующим образом:  таллий  на 50-55% возгоняется и концентрируется в пылях, остальная часть остаётся в агломерате; селен и теллур на 30%  возгоняется и концентрируется в пылях,  70% остаются в агломерате; галлий, германий и индий практически полностью остаются в агломерате.

С золотом в процессе обжига никаких превращений не происходит и оно полностью  остаётся в агломерате в металлическом состоянии.

В процессе обжига спекание агломерата происходит вследствие образования легкоплавких соединений и сплавов. Силикаты свинца и их сплавы с оксидом свинца плавятся в пределах 670 – 883оС. Эвтектики в системе  SiO2 – FeO - CaO имеют температуру плавления 1030-1050оС. Сульфиды и их сплавы плавятся в интервале температур 800-1100оС.     В  условиях обжига, когда в горящем слое шихты поддерживается температура 1000-1100оС, легкоплавкие соединения расплавляются, пропитывают тугоплавкие компоненты шихты  и при охлаждении образуется прочный пористый агломерат.

Технология процесса агломерирующего обжига

Шихта для агломерирующего обжига состоит из концентрата, флюсов оборотных материалов и воды. В качестве флюсов используют железную руду (пиритный огарок), известняк или кварц. в качестве оборотов используют мелкий спек свинцовых концентратов, непригодный для шахтной плавки.

Приготовление шихты для спекания осуществляют бункерным способом на транспортёрной ленте или  методом штабелирования  в механизированных шихтарниках.

Бункерную шихтовку осуществляют в шихтарнике, вдоль стен которого установлен ряд бункеров ёмкостью 50-60 м3. В каждом бункере хранится один из компонентов шихты предварительно измельчённый до заданной крупности. Каждый компонент разгружается из бункера  пластичным питателем на сборный транспортёр, который подаёт шихту в смеситель.

Более совершенным способом  приготовления шихты является штабельная шихтовка. При таком способе в шихтарник, разделённый на несколько отсеков, транспортёрами  подают  свинцовый концентрат, флюсы и оборотный агломерат. В каждый штабель послойно укладывают каждый компонент шихты. Таким образом,  в каждом отсеке создаётся штабель шихты. Штабель имеет форму усечённой пирамиды длиной 60-70м, высотой  5-6 м и шириной 16м. Такой штабель содержит порядка 8000т шихты. Приготовление шихты осуществляется таким образом, что во время разгрузки штабеля в другом отсеке закладывается новый штабель. Из готового штабеля шихтопогрузочной машиной шихта подаётся на транспортёр, который доставляет её  в смеситель.

Для перемешивания шихты обычно применяют барабанные смесители, которые устанавливают горизонтально или с наклоном. Для увлажнения шихты  до 8-10% внутрь барабана через трубу с насадками подают воду. После смешения в барабане шихта выходит из барабана с противоположного от  загрузки конца и поступает на агломерацию. Часто для улучшения пористости агломерата в шихту вводят кокс.

Прогрессивным методом подготовки шихты к  спеканию является грануляция. Грануляция повышает газопроницаемость шихты, увеличивает производительность агломерационных машин и улучшает качество готового агломерата. Грануляция представляет собой процесс укрупнения мелких частиц влажного материала путём окатывания их в барабанах или в чашевых грануляторах до крупности 1-6 мм, иногда до 20-30 мм.

Для агломерации подготовленной шихты используют агломерационные спекательные машины с прососом воздуха через слой шихты или продувом воздуха снизу вверх.

Агломерационная машина представляет собой металлическую раму, по которой  движется непрерывный ряд тележек-паллет. Движение и проталкивание паллет по направляющим рельсам осуществляется от привода через ведущее зубчатое колесо. Дно паллет набрано из колосников. По бокам паллеты имеют борта. По торцам паллет бортиков нет. Каждая паллета имеет четыре ходовых колеса.  При движении паллеты образуют прямоугольный жёлоб, который заполняется слоем шихты, подаваемой из бункера с помощью маятникового питателя. Высота слоя шихты 250-300мм.  Она регулируется срезающим ножом, который одновременно разравнивает слой шихты.

Сразу после паллеты шихта попадает под зажигательный горн, в котором сжигается углеводородное топливо, и одновременно проходит под камерой разрежения. В этот момент горячие топочные газы горна и воздух просасываются через слой шихты и зажигают содержащиеся в ней горючие сульфидные  материалы. Процесс агломерирующего обжига начинается сразу после воспламенения нагретого до соответствующей температуры слоя шихты, развиваясь в остальной части слоя шихты за счет тепла, выделяемого при окислении сульфидов металлов, содержащихся в шихте (рисунок 1.2). Процесс окисления имеет место в сравнительно узкой зоне, которая в машинах с просасыванием газов перемещается сверху вниз, а в машинах с дутьем воздуха – снизу верх. В зоне обжига и спекания температура достигает максимальных величин (1000-1100С) и часть шихты при этом переходит в расплавленное состояние. Жидкая фаза смачивает нерасплавившиеся частицы шихты и цементирует их после затвердевания при снижении температуры в слое шихты. В результате этих процессов и получается агломерат.

1 – охлажденный агломерат; 2 – зона охлаждения горячего агломерата и нагрева воздуха; 3 – зона реакции; 4 – зона подогрева шихты до воспламенения; 5 – зона подсушивания шихты; 6 – холодная влажная шихта;

7 – зажигательный горн

Рисунок 1.2 - Схема распределения зон в слое шихты на агломашине,

работающей с просасыванием воздуха через слой шихты

Горение шихты и её спекание продолжается  в течение всего времени прохождения паллет над камерами разрежения. К моменту прохождения паллетой последней камеры процесс агломерации должен закончиться.

Далее тележка скатывается по направляющему колесу, опрокидывается и с неё агломерат сбрасывается на колосниковый грохот. Верхний продукт процесса грохочения крупностью +20-100 мм является готовым агломератом, который направляется на плавку.  Нижний продукт процесса грохочения,  представляющий собой мелкий агломерат,  возвращается в голову процесса агломерации.

Зажигательный горн, расположенный над паллетами, обогревается путём сжигания природного газа или мазута.

Размещённые под горизонтальным рядом паллет камеры разрежения имеют индивидуальное регулирование величины вакуума и соединены общим коллектором  с дымососом (эксгаустером). Общая длина камер определяется рабочей поверхностью агломерационной машины. Ширина паллет определяет ширину машины.

В цветной металлургии наибольшее распространение получили агломерационные с площадью всасывания 50 м2 (АКМ-50) и 75 м2 (АКМ-75).

Технические характеристики машин АКМ-50 и АКМ-75 приведены в таблице 1.1

Таблица 1.1 - Техническая характеристика агломерационных машин

| Параметры машин | АКМ- 50 | АКМ-75 |
| --- | --- | --- |
| Размеры рабочей поверхности, м: |  |  |
| - длина | 25 | 30 |
| - ширина | 2,0 | 2,5 |
| Площадь спекания, м2 | 50 | 75 |
| Количество вакуум-камер, шт | 13 | Ё5 |
| Скорость движения паллет, м/мин | 1,1–4,36 | 1,5–4,5 |
| Вакуум в камерах разрежения, кПа | 4–8 | 7–9 |
| Максимальная высота слоя шихты, мм | 300 | 300 |
| Масса с электрооборудованием, т | 295 | 457 |

Удельная производительность машин составляет 8-10 т/(м2·сут), расход топлива на зажигание шихты  1,5-2,0%.

Схематическое устройство агломерационной машины с просасыванием дутья представлено на рисунке 1.3.

Агломерационные машины с просасыванием воздуха имеют существенные недостатки. В процессе агломерации происходит сильное разубоживание газов, в результате чего содержание SO2 в отходящих газах составляет  1,5-3,0%.

Кроме того имеет место приваривание агломерата к колосникам паллет. Для предотвращения этого явления на паллеты наносят «постель» из тугоплавкого материала, в качестве которого используется дроблёный известняк.

1-зажигательный горн; 2-вакуумные камеры с высоким содержанием SO2;

3-коолпаки над паллетами;  4 -  вакуумные камеры оборотных газов;

5- вакуумная камера бедного газа; 6- эксгаустеры; 7- пылеуловитель

Рисунок 1.3 - Устройство агломерационной машины с просасыванием дутья

В последнее время всё большее распространение получают агломерационные машины с подачей дутья снизу вверх под давлением. Схематическое устройство агломерационной машины с подачей дутья снизу вверх представлено на рисунке 1.4.

В этом случае в камеры под паллетами вентилятором нагнетается воздух. Рабочая ветвь  машины оборудована колпаком для сбора серосодержащих газов. Пространство под колпаком по содержанию SO2 разделено на 2 зоны: богатого (в начале машины) и бедного (в хвосте машины) сернистого газа, которые отсасываются раздельными вентиляторами. Богатые газы, содержащие 5,0-6,5% SO2, направляются на производство серной кислоты, а бедные с содержанием 2,5-3,0% SO2 либо направляют в оборот в первые дутьевые камеры, либо после охлаждения до 450-500оС подвергаются очистке в рукавных фильтрах и электрофильтрах  с последующим выбросом в атмосферу.

При таком методе на колоснике сначала из одного бункера  загружается тонкий слой постели (15-20мм), из другого бункера загружается зажигательный слой (20-25мм), а из третьего бункера укладывается основной слой (200-250мм).

Для постели обычно используют оборотный агломерат крупностью 8-15 мм. Зажигательный слой представляет собой мелкую фракцию шихты, которую отделяют на грохоте перед загрузкой шихты на агломерационную машину. Он зажигается горном и сам зажигает основной слой шихты.  Под зажигательным горном, установленным между питателями постели и зажигательного слоя установлена камера разрежения. Одновременно с зажиганием основного слоя меняется направление подачи дутья, вследствие чего нижний горящий слой поджигает вышележащую шихту и её горение перемещается вверх.

1- питатель постели; 2- постель; 3 – питатель зажигательного горна;

4- зажигательный слой; 5- зажигательный горн; 6-питатель основной шихты;

7- слой сырой шихты; 8- слой обожжённой шихты; 9 – колпаки над паллетами; 10- отводящий патрубок; 11- дутьевые камеры;

12- вакуумная камера зажигательного горна

Рисунок 1.4-Устройство агломерационной машины с подачей дутья снизу вверх

Агломерация с дутьём снизу  вверх улучшает условие работы колосников в виду устранения процесса припекания к ним агломерата, и позволяет получать агломерат лучшего качества. Кроме того, производительность машины увеличивается до 13-18 т/(м2·сут).

Ниже в таблице 1.2 приведены основные технико-экономические показатели работы агломерационных машин.

Таблица 1.2  - Характеристики агломерационных машин

| Тип машины | С просасыванием дутья | С дутьём снизу вверх |
| --- | --- | --- |
| Содержание серы в шихте, % | 4-6 | 6-8 |
| Влажность шихты, % | 8-10 | 8-10 |
| Содержание в агломерате, %: |  |  |
| серы | 1,5—2,5 | 1,5-2,5 |
| свинца | 40-42 | 50-53 |
| Удельная производительность, т/м2·сут: |  |  |
| по агломерату | 8-10 | 13-18 |
| по выжигаемой сере | 0,8-1,3 | 1,5-2, |
| Десульфуризация, % | 85-90 | 85-90 |
| Содержание SO2 в газах, % | 1,5-3, | 5,0-,6, |

В последнее время в  процессе агломерации наблюдается тенденция к увеличению рабочей площади машин. Так в США (завод «Геркулениум») установлена машина площадью 97 м.2. В Англии (завод «Эйвонмаут») работает машина с рабочей площадью 132 м2, а в ФРГ (фирма «Лурги») разработана машина с рабочее площадью 200 м2.

# Для интенсификации процесса агломерации может быть использовано дутьё, обогащённое кислородом. Оптимальное содержание кислорода в дутье составляет 23,5-24,0%. Производительности машины при этом возрастает на 20-25%, а содержание SO2 в газе увеличивается до 7,0%.

Рисунок 1.1 - Технологическая схема переработки сульфидных свинцовых концентратов/

В настоящее время значительное количество свинца получают из вторичного сырья, которое представляет собой отходы свинца и различные свинцовые сплавы.