Типовые тесты (самоконтроль) к РК 1

Типовой тест – задание к РК 1  «Металлургия свинца, цинка и кадмия» Ответ - полное определение.

1  Минерал свинца - галенит.

A) PbSO4

B) PbS

C) 2PbS  Sb2S3

D) 3PbS  Sb2S3

E)  PbCO3

2  Минерал свинца -церуссит.

A) PbSO4

B) PbS

C) 2PbS  Sb2S3

D) 3PbS  Sb2S3

E)  PbCO3

3  Минерал свинца -англезит.

A) PbSO4

B) PbS

C) 2PbS  Sb2S3

D) 3PbS  Sb2S3

E)  PbCO3

4  Минимальное содержание свинца в рудах промышленной переработки:

А) 0,1%

В) 0,15

С) 0,2%

D) 0,25%

Е)  0,3-0,7%

5   Метод обогащения свинцово-цинковых руд:

А) магнитное обогащение

В) гравитационное обогащение

С) флотационное обогащение

D) классификация

Е)  промывка

6 Компоненты, используемые для приготовления электролита для электролитического рафинирования свинца:

А) H2SiF6, PbSiF6

В)Pb(NO3)2, HNO3

C) PbSiF6, HF

D) Pb(BF4)3, HF

E) H2SiF6, HF

8 Основная реакцию на катоде в процессе электролитического рафинирования свинца:

А) Pb2+  + 2e = Pb

В) 2Н+ + 2е = Н2

С)  Pb  - 2e = Pb2+

D) Н2О – 2е =  0,5О2 + 2Н+

Е)  PbCl2 + 2e =  Pb + 2Cl-

9 Основная реакция на аноде в процессе электролитического рафинирования свинца:

А) Pb2+  + 2e = Pb

В) 2Н+ + 2е = Н2

С)  Pb  - 2e = Pb2+

D) Н2О – 2е =  0,5О2 + 2Н+

Е)  PbCl2 + 2e =  Pb + 2Cl

10  Содержание свинца в рафинированном свинце электролизом, %:

А) 99,995-99,997

В)  99,950- 99,960

С)  99,930 – 99,950

D)  99,900  – 99,930

E)   99,500 -99,900

11  Основная реакцию процесса выщелачивания обожжённых цинковых концентратов:

A) FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O

B) ZnSiO3 + H2SO4 = ZnSO4 + H2SiO3

C) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O

D) CdO + H2SO4 = CdSO4 + H2O

E) ZnFe2O4 + 4H2SO4 = ZnSO4 + Fe2( SO4)3 + 4H2O

12  Распределение  феррита меди в процессе выщелачивания обожжённых цинковых концентратов:

А)  полностью переходит в раствор

В)  частично переходит в раствор

С)  частично остаётся в твёрдом остатке

D)  практически полностью остаётся в твёрдом остатке

Е)  равномерно распределяется между раствором и твёрдым остатком

13   Распределение  сульфата кальция в процессе выщелачивания обожжённых цинковых концентратов:

А) полностью переходит в раствор

В) частично переходит в раствор

С) частично остаётся в твёрдом остатке

D) практически полностью остаётся в твёрдом остатке

Е)  равномерно распределяется между раствором и твёрдым остатком

14 Распределение феррита кадмия в процессе выщелачивания обожжённых цинковых концентратов

А)  полностью переходит в раствор

В)  частично переходит в раствор

С)  частично остаётся в твёрдом остатке

D)  практически полностью остаётся в твёрдом остатке

Е)  равномерно распределяется между раствором и твёрдым остатком

15 Распределение  соединений хлора и фтора  в процессе выщелачивания обожжённых цинковых концентратов:

А)  полностью переходят в раствор

В)  частично переходят в раствор

С)  частично остаются в твёрдом остатке

D)  практически полностью остаются в твёрдом остатке

Е)  равномерно распределяются между раствором и твёрдым остатком

16     Окислитель, используемый для окисления  Fe2+  до Fe3+ в процессе нейтрального выщелачивания обожжённого цинкового концентрата:

А) кислород воздуха

В) чистый сжатый кислород

С)  пиролюзит (MnO2)

D) воздух, обогащённый кислородом

Е)  перекись водорода (Н2О2)

17   Количество окислителя в  реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой

5 Zn    +   12  HNO3  =   5 Zn(NO3)2   +   N2    +  6  H2O , моль:

А)  2,0

В)  6.0

С)  8.0

D)  10,0

Е)  13,0

18  Количество окислителя в  реакции выщелачивания цинка концентрированной азотной кислотой   Zn    +   4  HNO3  = Zn(NO3)2   +  2 NО2   +  2 H2O, моль:

А)  3.0 моль

В)  1.0 моль

С)  2.0 моль

D) 2.5 моль

Е)  1,5 моль

19  Для реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой  температурная зависимость стандартной свободной энергии Гиббса  - 124400 -  88.4 Т , Дж [ 298 – 333 К]                         Zn    +   4  HNO3  =    Zn(NO3)2   +  2 NО   +  2 H2O         ( 1 )    Соответственно: Среднее значение  теплового эффекта реакции в интервале температур 298 – 333 К , кДж на моль окислителя:

А)  – 31.1

В)    - 62,2

С)  - 124.4

D)   - 44,2

Е)     88.4

20 Укажите какую из примесей, характеризующихся приведёнными рН гидратообразования, нельзя удалить из нейтрального цинкового раствора гидролитическим способом, если он имеет  рН = 5,2-5,4

А) Co2+ - pH = 6,4

B) Со3+   - pH = 1,0

C) Sb3+ - pH = 1,2

D) Fe3+ - pH = 1,6

E) Sn3+-     pH = 1,4

21 Примесь, удаляемая цементацией цинком: (φ= -0,79 В):

А) Al -φ= -1,66 В

B) φ= -1,18 В

С) φ= -2,39 В

E) φ= -2,71 В

Е) φ= +0,34 В

22   Примесь, не удаляемая цементацией цинком: (φ= -0,79 В)

(φ= -0,79 В)

А) Al -φ= -2,71 В

B) φ= -0,25 В

С ) φ= -0,402 В

D) φ= - 0,27 В

E) φ= - 0,247 В

23  Реакция  в основе цементационной очистки сульфатных цинковых растворов от кадмия:

А) Fe + СdSO4  = Cd + FeSO4

D) Mn + СdSO4  = Cd + MnSO4

C) 2Al + 3СdSO4  = 3Cd + Al2(SO4)3

D) Zn + СdSO4  = Cd + znSO4

E) Mg + СdSO4  = Cd + MgSO4

24  Стандартный потенциал кадмия:

А) – 0,763 В

В)  – 0,403 В

С)  - 0,127 В

D)   + 0,34 В

Е)    + 0,8 В

25   Аквакомплексы  кадмия в водном растворе:

А) [Cd(H2O)4]2+ и [Cd(H2O)6]2+

В)  [Cd(H2O)2]2+ и [Cd(H2O)632+

С)  [Cd(H2O)5]2+ и [Cd(H2O)7]2+

D)  [Cd(H2O)]2+ и [Cd(H2O)8]2+

Е)  [Cd(H2O)3]2+ и [Cd(H2O)6]2+

26   Аминокомплексы, который образуют кадмий в водных растворах:

А) [Cd(NH3)]2+

В)  [Cd(NH3)2]2+

С)  [Cd(NH3)3]2+

D)  [Cd(NH3)4]2+

Е)  [Cd(NH3)5]2+

27   Цианокомплексы кадмия  в водных растворах:

А)  [Cd(CN)4]2- и [Cd(CN)6]4-

В)  [Cd(CN)3]- и [Cd(CN)5]3-

С)  [Cd(CN)]+ и [Cd(CN)3]-

D)  [Cd(CN)7]5- и [Cd(CN)8]6-

Е)  [Cd(CN)]+ и [Cd(CN)5]3-

28  Минерал кадмия – гренокит:

А) CdO

В)  CdS

С)  CdCO3

D)   Cd(OH)2

Е)    CdSO4

29  Минерал кадмия – оттовит:

А) CdO

В)  CdS

С)  CdCO3

D)   Cd(OH)2

Е)    CdSO4

30  Минерал кадмия – монтепонит:

А) CdO

В)  CdS

С)  CdCO3

D)   Cd(OH)2

Е)    CdSO4

1  Минерал свинца - галенит.

A) PbSO4

B) PbS

C) 2PbS  Sb2S3

D) 3PbS  Sb2S3

E)  PbCO3

B

2  Минерал свинца -церуссит.

A) PbSO4

B) PbS

C) 2PbS  Sb2S3

D) 3PbS  Sb2S3

E)  PbCO3

E)

3  Минерал свинца -англезит.

A) PbSO4

B) PbS

C) 2PbS  Sb2S3

D) 3PbS  Sb2S3

E)  PbCO3

A)

4  Минимальное содержание свинца в рудах промышленной переработки:

А) 0,1%

В) 0,15

С) 0,2%

D) 0,25%

Е)  0,3-0,7%

Е)

5   Метод обогащения свинцово-цинковых руд:

А) магнитное обогащение

В) гравитационное обогащение

С) флотационное обогащение

D) классификация

Е)  промывка

С)

6  Компоненты, используемые для приготовления электролита для электролитического рафинирования свинца:

А) H2SiF6, PbSiF6

В)Pb(NO3)2, HNO3

C) PbSiF6, HF

D) Pb(BF4)3, HF

E) H2SiF6, HF

А)

8 Основная реакцию на катоде в процессе электролитического рафинирования свинца:

А) Pb2+  + 2e = Pb

В) 2Н+ + 2е = Н2

С)  Pb  - 2e = Pb2+

D) Н2О – 2е =  0,5О2 + 2Н+

Е)  PbCl2 + 2e =  Pb + 2Cl-

А)

9 Основная реакция на аноде в процессе электролитического рафинирования свинца:

А) Pb2+  + 2e = Pb

В) 2Н+ + 2е = Н2

С)  Pb  - 2e = Pb2+

D) Н2О – 2е =  0,5О2 + 2Н+

Е)  PbCl2 + 2e =  Pb + 2Cl

С)

10  Содержание свинца в рафинированном свинце электролизом, %:

А) 99,995-99,997

В)  99,950- 99,960

С)  99,930 – 99,950

D)  99,900  – 99,930

E)   99,500 -99,900

А)

11  Основная реакцию процесса выщелачивания обожжённых цинковых концентратов:

A) FeO + H2SO4 = FeSO4 + H2O

B) ZnSiO3 + H2SO4 = ZnSO4 + H2SiO3

C) ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O

D) CdO + H2SO4 = CdSO4 + H2O

E) ZnFe2O4 + 4H2SO4 = ZnSO4 + Fe2( SO4)3 + 4H2O

C)

12  Распределение  феррита меди в процессе выщелачивания обожжённых цинковых концентратов:

А)  полностью переходит в раствор

В)  частично переходит в раствор

С)  частично остаётся в твёрдом остатке

D)  практически полностью остаётся в твёрдом остатке

Е)  равномерно распределяется между раствором и твёрдым остатком

D)

13   Распределение  сульфата кальция в процессе выщелачивания обожжённых цинковых концентратов:

А) полностью переходит в раствор

В) частично переходит в раствор

С) частично остаётся в твёрдом остатке

D) практически полностью остаётся в твёрдом остатке

Е)  равномерно распределяется между раствором и твёрдым остатком

D)

14 Распределение феррита кадмия в процессе выщелачивания обожжённых цинковых концентратов

А)  полностью переходит в раствор

В)  частично переходит в раствор

С)  частично остаётся в твёрдом остатке

D)  практически полностью остаётся в твёрдом остатке

Е)  равномерно распределяется между раствором и твёрдым остатком

D)

15 Распределение  соединений хлора и фтора  в процессе выщелачивания обожжённых цинковых концентратов:

А)  полностью переходят в раствор

В)  частично переходят в раствор

С)  частично остаются в твёрдом остатке

D)  практически полностью остаются в твёрдом остатке

Е)  равномерно распределяются между раствором и твёрдым остатком

А)

16     Окислитель, используемый для окисления  Fe2+  до Fe3+ в процессе нейтрального выщелачивания обожжённого цинкового концентрата:

А) кислород воздуха

В) чистый сжатый кислород

С)  пиролюзит (MnO2)

D) воздух, обогащённый кислородом

Е)  перекись водорода (Н2О2)

С)

17   Количество окислителя в  реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой

5 Zn    +   12  HNO3  =   5 Zn(NO3)2   +   N2    +  6  H2O , моль:

А)  2,0

В)  6.0

С)  8.0

D)  10,0

Е)  13,0

А

18  Количество окислителя в  реакции выщелачивания цинка концентрированной азотной кислотой   Zn    +   4  HNO3  = Zn(NO3)2   +  2 NО2   +  2 H2O, моль:

А)  3.0 моль

В)  1.0 моль

С)  2.0 моль

D) 2.5 моль

Е)  1,5 моль

С

19  Для реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой  температурная зависимость стандартной свободной энергии Гиббса  - 124400 -  88.4 Т , Дж [ 298 – 333 К]                         Zn    +   4  HNO3  =    Zn(NO3)2   +  2 NО   +  2 H2O         ( 1 )    Соответственно: Среднее значение  теплового эффекта реакции в интервале температур 298 – 333 К , кДж на моль окислителя:

А)  – 31.1

В)    - 62,2

С)  - 124.4

D)   - 44,2

Е)     88.4

В

20 Укажите какую из примесей, характеризующихся приведёнными рН гидратообразования, нельзя удалить из нейтрального цинкового раствора гидролитическим способом, если он имеет  рН = 5,2-5,4

А) Co2+ - pH = 6,4

B) Со3+   - pH = 1,0

C) Sb3+ - pH = 1,2

D) Fe3+ - pH = 1,6

E) Sn3+-     pH = 1,4

А)

21 Примесь, удаляемая цементацией цинком: (φ= -0,79 В):

А) Al -φ= -1,66 В

B) φ= -1,18 В

С) φ= -2,39 В

E) φ= -2,71 В

Е) φ= +0,34 В

Е)

22   Примесь, не удаляемая цементацией цинком: (φ= -0,79 В)

(φ= -0,79 В)

А) Al -φ= -2,71 В

B) φ= -0,25 В

С ) φ= -0,402 В

D) φ= - 0,27 В

E) φ= - 0,247 В

А)

23  Реакция  в основе цементационной очистки сульфатных цинковых растворов от кадмия:

А) Fe + СdSO4  = Cd + FeSO4

D) Mn + СdSO4  = Cd + MnSO4

C) 2Al + 3СdSO4  = 3Cd + Al2(SO4)3

D) Zn + СdSO4  = Cd + znSO4

E) Mg + СdSO4  = Cd + MgSO4

D)

24  Стандартный потенциал кадмия:

А) – 0,763 В

В)  – 0,403 В

С)  - 0,127 В

D)   + 0,34 В

Е)    + 0,8 В

В)

25   Аквакомплексы  кадмия в водном растворе:

А) [Cd(H2O)4]2+ и [Cd(H2O)6]2+

В)  [Cd(H2O)2]2+ и [Cd(H2O)632+

С)  [Cd(H2O)5]2+ и [Cd(H2O)7]2+

D)  [Cd(H2O)]2+ и [Cd(H2O)8]2+

Е)  [Cd(H2O)3]2+ и [Cd(H2O)6]2+

А)

26   Аминокомплексы, который образуют кадмий в водных растворах:

А) [Cd(NH3)]2+

В)  [Cd(NH3)2]2+

С)  [Cd(NH3)3]2+

D)  [Cd(NH3)4]2+

Е)  [Cd(NH3)5]2+

D)

27   Цианокомплексы кадмия  в водных растворах:

А)  [Cd(CN)4]2- и [Cd(CN)6]4-

В)  [Cd(CN)3]- и [Cd(CN)5]3-

С)  [Cd(CN)]+ и [Cd(CN)3]-

D)  [Cd(CN)7]5- и [Cd(CN)8]6-

Е)  [Cd(CN)]+ и [Cd(CN)5]3-

А)

28  Минерал кадмия – гренокит:

А) CdO

В)  CdS

С)  CdCO3

D)   Cd(OH)2

Е)    CdSO4

В)

29  Минерал кадмия – оттовит:

А) CdO

В)  CdS

С)  CdCO3

D)   Cd(OH)2

Е)    CdSO4

C)

30  Минерал кадмия – монтепонит:

А) CdO

В)  CdS

С)  CdCO3

D)   Cd(OH)2

Е)    CdSO4

А)