Лекция  14   Переработка медно- кадмиевых кеков

Получение кадмиевых кеков из сульфатных цинковых растворов.

Кадмийсодержащие кеки получают в процессе очистки сульфатных цинковых растворов от меди и кадмия. Очистке от примесей подвергается  верхний  слив нейтральных сгустителей  (ВСНС). Осаждение меди и кадмия и сульфатных цинковых растворов может осуществляться цементацией  в одну, две или три стадии.

Промпродуктами медно-кадмиевой очистки являются медно-кадмиевые кеки. Медно- кадмиевые кеки характеризуются составом, %:  2,0 – 12,0 Сd; 4,0-17,0 Cu; 35,0-60,0 Zn; 0,05-2,0 Fe; 0,05-0,2 As. Кеки  условно могут быть разбиты на 3 группы: бедные (2,0-5,0% Сd), средние (5,0-8,0% Сd) и богатые (8,0-12,2% Сd). Богатые кеки с малым содержанием меди перерабатываются на зарубежных заводах.  На отечественных заводах перерабатывают бедные медистые кек, которые при переработке требуют большое число технологических операций.

Переработка  пылей  свинцового  производства

При агломерирующем обжиге и шахтной плавке свинцового агломерата с газовой фазой уносится пыль. Крупная фракция пыли улавливается в циклонах и пылевых камерах. Тонкая пыль улавливается в рукавных фильтрах и электрофильтрах. Состав грубой пыли мало отличается от состава шихты и характеризуется составом, %: 45-55 Pb; 10-20 Zn; 0,5-1,5 As; 6-8 S; 0,1-1,5 Fe. Грубая пыль возвращается или на агломерацию или непосредственно на свинцовую плавку.

В тонкую пыль переходит до 70% Тl, 50-55% Se, 40-50% Te, до 25% In, значительная часть кадмия и других ценных компонентов шихты. Селен концентрируется  в основном в пылях агломерирующего обжига, пылях свинцовой плавки и пылях процесса конвертирования. Таллий концентрируется преимущественно в пылях агломерации. Кадмий, цинк, индий, германий концентрируются в пылях шахтной плавки.

Тонкая пыль свинцового производства характеризуется составом, %: 45-60 Pb; 10-20 Zn; 1,6-3,5 Cd; 0,2-1,0 Se; 0,05-0,2 Te; 0,02-0,06 In; 0,1-0,2 Tl; 0,001-0,003 Ge, 0,4-3,0 As. Кроме того в пыли концентрируется фтор и хлор. Высокое содержание мышьяка в пыли делает практически невозможным извлечение из пыли цветных и редких металлов, без предварительного его удаления из пыли.

Переработка тонких пылей свинцового производства осуществляется как гидрометаллургическими, так и пирометаллургическими способами.

Наиболее распространённым способом является многократная циркуляция пылей в свинцовом производстве до максимального накопления в них ценных компонентов с последующей гидрометаллургической переработкой.

Технологическая схема  переработка пылей свинцового производства с применением процесса сульфатизации их серной кислотой  с получением цинкового купороса представлена на рисунке 1.24.

Рисунок 1.24 - Технологическая схема переработки свинцовых пылей  с сульфатизацией крепкой серной кислотой

По этой схеме пыли подвергают грануляции на чашевом грануляторе  с крепкой серной кислотой с последующей термической обработкой  гранул в печах кипящего слоя при температуре 300-400оС.  При сульфатизации из пылей удаляется 80-85% As, 70-75% Se, 85% Cl, 80-85% F.

Просульфатизированные гранулы поступают на водной выщелачивание, в результате которого в раствор извлекают 95-97% Zn, 93-95% Cd, 74-93% редких металлов. Остаток от водного выщелачивания сульфатного продукта  содержит около 65% цинка; 0,5% свинца; 0,2% кадмия.  Кек возвращают на  агломерирующий обжиг свинцового концентрата.

Из растворов от выщелачивания медь и кадмий извлекают методом цементации.  В качестве цементатора используется цинковая пыль. Процесс цементации основан на протекании реакций

Zn + CuSO4 = ZnSO4  + Cu                             (1.161)

Zn + CdSO4 = ZnSO4  + Cd                            (1.162)

Полученный медно-кадмиевый кек направляют на извлечение меди и кадмия. Индий и таллий из раствора извлекают экстракцией. Цинковый раствор упаривают до сухого цинкового купороса.

Переработка пылей свинцового производства с использованием сульфатизации концентрированной серной кислотой обеспечивает комплексное извлечение ценных компонентов с одновременным выводом вредных примесей из процесса.

Недостатком метода является большой безвозвратный расход серной кислоты, низкое извлечение селена, получение цинка в виде сульфата и не решение экологических проблем.

Переработка пылей свинцового производства может быть  осуществлена электротермическим способом. По этому методу пыль смешивается с сульфатом натрия и коксом и плавится в электропечи при температуре 900-1000оС. В процессе плавки сульфат натрия восстанавливается до сульфида:

Na2SO4 + 4C = Na2S + 4CO                            (1.163)

Сульфид натрия реагирует с оксидом цинка  по реакции:

ZnO + Na2S = Na2O + ZnS                             (1.164)

Сульфиды натрия и цинка образуют штейновый расплав.

Соединения свинца, присутствующие в пыли, восстанавливаются до металла:

PbO + C = Pb + CO2                                    (1.165)

PbO·SiO2 + C = Pb + SiO2 + CO                         (1.166)

Кадмий при плавке переходит в возгоны.

Жидкими продуктами плавки являются металлический свинец, кадмиевые возгоны, натриевый штейно-шлаковый расплав. Металлический свинец направляют на рафинирование, кадмиевые возгоны на гидрометаллургическую переработку, а штейно-шлаковый расплав измельчают в струе воды и выщелачивают. В результате получают сульфидный цинковый концентрат и раствор, содержащий селен, теллур и индий.

Достоинством электротермического способа является высокое извлечение свинца в металл (96%), кадмия в возгоны (96%) и затем в металл  (92,5%), а также высокое извлечение цинка в концентрат (90%).

Переработка цинковых кеков гидрометаллургическим способом

Гидрометаллургические способы переработки цинковых кеков основаны  на растворении ферритов и сульфида цинка серной кислотой при атмосферном или повышенном давлении с переводом цинка, меди, кадмия, редких металлов и железа в раствор с последующим выделением железа  из раствора  в виде различных соединений.

В настоящее время известны следующие технологические схемы гидрометаллургической переработки цинковых кеков:

- выщелачивание кека под давлением с выделением железа в виде гематита Fe2O3 – гематит-процесс;

- выщелачивание кека при атмосферном  давлении с выделением железа в виде гетита FeООН – гетит-процесс;

- выщелачивание кека при атмосферном  давлении с выделением железа в виде ярозита МеFe3(SO4)2(ОН)6- ярозит-процесс.

Гематит-процесс основан на выщелачивании кека в автоклаве при температуре 110-180оС и концентрации серной кислоты в начале процесса 150-180 г/л и 40-50 г/л в конце процесса. В этих условиях цинк, медь, кадмий, редкие металлы и  железо практически полностью переходят в раствор, из которого путём гидролиза выводится большая часть железа в виде гематита (Fe2O3). Железосодержащий продукт (60% Fе) перерабатывается на сталелитейных заводах.  Недостатком процесса является необходимость использования дорогой автоклавной аппаратуры.

Этот способ используется в промышленности на японском заводе «Индузима» фирмы «Акита зинк» и в Германии на заводе «Dattelh».

Гетитная технология включает следующие  основные стадии: высокотемпературное кислое выщелачивание цинковых кеков,  восстановление трёхвалентного железа до двухвалентного, нейтрализация раствора, окисление и осаждение железа виде гетита.

По технологии гетит-процесса цинковый кек в течение 6-8 часов выщелачивают отработанным электролитом цинкового производства  при температуре 95оС.  Выщелачивание ведут до остаточного содержания кислоты в растворе 50-60 г/л. Полученный после фильтрации раствора свинцовый кек, содержащий до 25% Pb, 3-4% Zn, благородные металлы и пустую породу, отправляют на свинцовое производство. Выход кека составляет 30-33% от массы цинкового кека.

В растворе от выщелачивания железо находится в виде сульфата Fe2(SO4)3. Для предотвращения несвоевременного гидролиза железа при нейтрализации раствора трёхвалентное железо восстанавливают до двухвалентного необожжённым цинковым концентратом:

ZnS + Fe2(SO4)3 = ZnSO4 + 2FeSO4 + 0,5S2       (2.118)

Восстановление ведут при 97оС в течение 3-4 часов. Полученный сульфидный кек, содержащий до 20% Zn и 50% S направляют на обжиг в месте с цинковым концентратом.

Раствор, содержащий до 20 г/л цинка и 20-30 г/л двухвалентного железа и 1г/л трёхвалентного железа, подвергается процессу нейтрализации, который осуществляют цинковым огарком:

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O                    (2.119)

В процессе нейтрализации концентрация серной кислоты в растворе снижается до 3 г/л. При этом происходит осаждение трёхвалентного железа. Пульпа подвергается процессу сгущения. Сгущенный продукт возвращают на выщелачивание, а из осветлённого раствора осаждают гетит.

Операцию осаждения железа проводят при температуре 90-95оС в течение 6 часов путём дальнейшей нейтрализации раствора  цинковым огарком, окисления двухвалентного железа кислородом воздуха  до достижения рН раствора 1,5-3,0. Окисленное железо гидролизуется до нерастворимого гетита по реакции:

Fe2(SO4)3 + 4Н2О = 2FeOOH +3H2SO4               (2.120)

Гетитный кек содержит 3-4 % цинка. Раствор после отделения гетита направляют на выщелачивание цинкового огарка.

Пo гетитной технологии извлекается 80% Zn, 80% Cd  и 70% Cu.

К достоинствам гетитной технологии относятся:  высокое извлечение цинка, кадмия и меди, а также то, что происходит на 60-70%  очистка раствора от таких примесей, как мышьяк, сурьма, германий, фтор, получение богатых свинцовых кеков, в которых концентрируются благородные металлы.

Наиболее широкое применение нашла ярозитная технология переработки цинковых кеков. Она включает высокотемпературное выщелачивание кеков в смеси отработанного электролита и серной кислоты, отстаивание пульпы после выщелачивания, фильтрацию сгущённой пульпы, промывку свинцового кека, нейтрализацию раствора после высокотемпературного выщелачивания вельц-оксидами или цинковым огарком, отстаивание пульпы после нейтрализации, окисление и осаждение железа  из цинксодержащего раствора в виде ярозита, фильтрацию, промывку и сушку ярозитного кека.

По ярозитной технологии цинковый кек обрабатывают раствором, содержащим 150-200 г/л серной кислоты при температуре 90-95оС в течение 4-6 часов до остаточной концентрации серной кислоты 60-90 г/л. В процессе выщелачивания протекают реакции:

MeO·Fe2O3 + 4H2SO4 = MeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O       (2.121)

MeS + Fe2(SO4)3 = MeSO4 + 2FeSO4 + S              (2.122)

где  Me – Zn, C u Cd.

Извлечение  в раствор металлов составляет, %: 94-95 Zn; 93- Cd; 70-80 Fe; 93-94 Cu; 94-95 Cd; As; 60Co; 16 Sb.

Раствор после  высокотемпературного выщелачивания содержит 20-25 г/л железа в основном в трёхвалентной форме и значительное количество мышьяка.

Пульпу после выщелачивания подвергают сгущению с последующей фильтрацией сгущённого продукта.

Твёрдый остаток после выщелачивания представляет собой свинцовый кек, обогащённый серебром и золотом. После промывки и сушки его направляют на свинцовое производство.

Раствор, содержащий цинк, кадмий, медь, редкие металлы и железо направляют на нейтрализацию кислоты до содержания 10 г/л. Нейтрализация раствора осуществляется с целью создания необходимых условий, обеспечивающих качественное проведение последующей операции осаждения железа  в виде ярозита. Нейтрализация осуществляется путём подачи в раствор вельц –оксидов или цинкового огарка.

После нейтрализации раствора твёрдую фазу пульпы отделяют от раствора в сгустителях. Сгущённую пульпу возвращают на выщелачивание кеков, а раствор на осаждение железа в виде ярозита.

Ярозит–процесс основан на осаждении из раствора железа в виде нерастворимых комплексных соединений железа и щелочных металлов натрия, калия или аммония. Общая формула соединений может быть записана в виде: MeFe3(ОН)6(SO4)2, где Ме - К, Na, NH4. Целью операции является наиболее полный перевод трёхвалентного железа в комплексное соединение – ярозит.

Образование ярозита происходит в присутствии ионов калия, натрия или аммония по следующим реакциям:

6Fe(OH)SO4 + K2CO3 + 5H2O = 2KFe3(ОН)6(SO4)2 + CO2 +2H2SO4   (2.123)

3[Fe(OH)2]SO4+ K2CO3 +4H2O = 2KFe3(ОН)6(SO4)2+ CO2+ H2SO4      (2.124)

3Fe2(SO4)3 + K2CO3 + 11H2O= 2KFe3(ОН)6(SO4)2 + CO2+ 5H2SO4      (2.125)

Для окисления двухвалентного железа используют марганцевую руду (MnO2) или воздух, обогащённый кислородом. Осаждение железа ведут при температуре 90-95оС. После окисления железа  в раствор вводят поташ (К2СО3), соду Na2CO3 или аммиачную воду (NH4OH)  в зависимости от того, какой ярозит нужно получить. Для нейтрализации раствора до рН 1,0-1,5  вводят цинковый огарок. Осадок ярозита сгущают, фильтруют и промывают.

Продолжительность осаждения железа зависит от исходной концентрации ионов трёхвалентного железа и обычно составляет 3-4 часа. За это время всё трёхвалентное железо и до 90% мышьяка и сурьмы осаждаются в железистый кек, который содержит 2-3% цинка.

По содержанию мышьяка, сурьмы, марганца, фтора, хлора и других элементов растворы от переработки цинковых кеков практически не отличаются от растворов, полученных при выщелачивании огарка, и смешиваются с этими растворами.

Ярозитная технология по сравнению с гетитной имеет ряд преимуществ. В ней значительно меньше потери цинка с железистым кеком. При более низком выходе железистого кека, в нём значительно больше содержится железа. Ярозитный кек хорошо отстаивается и промывается, поскольку имеет кристаллическую структуру.

Недостатком ярозитной технологии по сравнению с гетитной является ухудшение очистки раствора от тех примесей, которые практически полностью выводятся с гидроксидами железа (мышьяк,  сурьма, германий, и др.), а также то, что растворы необходимо очищать от остаточного железа.