Лекция 15   Гидрометаллургическая переработка медно-кадмиевых кеков

Выщелачивание медно- кадмиевых кекков переработки  медно- кадмиевых кеков

Одной из основных операций гидрометаллургической переработки медно-кадмиевых кеков является выщелачивание. Целью выщелачивания является перевод в раствор как можно больше цинка и кадмия и минимальное количество примесей. Для выщелачивания кеков используется отработаноый электролит цинковго производства. В процессе выщелачивания в раствор в первую очередь переходит цинк, затем кадмий. Процесс растворения протекает по реакциям

Zn  + Н2SO4 = ZnSO4 + H2                           (3.12)

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O                      (3.13)

Cd + H2SO4 = CdSO4 + H2                            (3.14)

CdO + H2SO4 = CdSO4 + H2O                      (3.15)

При значительном уменьшении концентрации цинка и кадмия в кеке начинается процесс растворения процесс растворения меди.

CuO + H2SO4 = CuSO4 + H2O                  (3.16)

О полноте растворения цинка и кадмия судят по появлению в растворе ионов меди.

Одновременно с кадмием в раствор переходят  содержащиеся в кеке такие микропримеси, как никель, кобальт, индий, таллий и др. Переход этих примесей в раствор нежелателен, так как в последующем они осложняют процессы электроосаждения и рафинирования кадмия.  Однако избежать перехода этих примесей в раствор не удаётся. Как более электроотрицательные элементы они переходят в раствор, вытесняя из раствора ионы меди по реакциям цементации

Ni + Cu2+ = Ni2+ + Cu                            (3.18)

Co + Cu2+ = Co2+ + Cu                           (3.19)

На процесс выщелачивания оказывает влияние целый ряд факторов: концентрация серной кислоты температура и наличие окислителей.

С увеличением концентрации серной кислоты и повышении температуры скорость процесса увеличивается.

При наличии окислителей металлы превращаются в оксиды, которые растворяются активнее, чем металлы. При этом не происходит образование водорода.

Поэтому в производственной практике пытались подвергать кеки окислительному обжигу. Однако при этом наряду с повышенным растворением кадмия повышается растворимость кобальта и никеля, что приводит к загрязнению раствора.

Более целесообразным оказалось подвергать кеки окислению путём их вылёживания на специальных площадках на открытом воздухе. Для этих целей кеки укладываются на бетонную, укрытую навесом, площадку с бортами  слоем высотой 0,5 м. Под действием кислорода воздуха цементные металлы окисляются. Продолжительность окисления в зависимости от состава кеков составляет от нескольких дней до нескольких недель.

Получение кадмиевой губки

После процесса выщелачивания из раствора выделяют  кадмиевый кек. Выделение кадмия из раствора осуществляется процессом цементации. В качестве цементатора используется цинковая пыль. В основе процесса цементации лежит химическая реакция

CdSO4  + Zn = Cd + ZnSO4                             (3.20)

В процессе цементации все соединения мышьяка восстанавливаются  с образованием мышьяковистого водорода (арсин).

AsO + 3Zn + 9H+ = 3Zn2+ +  3H2O + AsH3      (3.21)

AsO + 4Zn +  11H+ = 4Zn2+ +  4H2O + AsH3       (3.22)

Поэтому процесс цементации проводят  при интенсивной вентиляции, с тем,  чтобы мышьяковистый водород  не поступал в атмосферу цеха.

Растворение кадмиевой губки

В процессе цементации большая часть кадмия и часть ионов никеля переходит в кадмиевую губку. Основное количество кобальта при этом остаётся в растворе. Полученный губчатый цементный осадок отделяют от раствора и подвергают процессу растворения. Растворение кадмиевой губки осуществляется отработанным электролитом цинкового или кадмиевого производств.

Для ускорения процесса растворения кадмиевой губки процесс осуществляется при температуре 80-90 оС с аэрацией раствора воздухом или добавлением тонко измельчённого двуоксида марганца или марганцевого шлама из электролитных ванн.

Полученный раствор подвергается очистке от таллия, для чего обрабатывается перманганатом  или бихроматом калия

Tl2SO4 + K2Cr2O7 = K2SO4 + Tl2Cr2O7                  (3.23)

3Tl+ + 2MnO4- + OH- + 6H2O = 3Tl(OH)3 + 2MnO(OH)2        (3.24)

Полученные соли талия являются нерастворимыми соединениями и  после отделения от раствора направляются на извлечение таллия.

Другие примеси выводятся из процесса переработки медно-кадмиевых кеков с  полупродуктами: кобальт  с оборотными цинковыми растворами, а мышьяк выбрасывается в атмосферу.

Технологические схемы переработки  медно- кадмиевых кеков

Существует большое многообразие технологических схем выщелачивания медно-кадмиевых кеков. Существуют   технологические схемы одностадийного выщелачивания отработанным цинковым электролитом. Эти схемы предусматривает селективное растворение кадмия, осаждение кадмиевой губки и растворение кадмиевой губки отработанным электролитом после электролитического получения кадмия губки  получения кадмиевого электролита для последующего электролиза. По этой схеме работают заводы, перерабатывающие богатые медно-кадмиевые кеки, содержащие 8-12% кадмия.

Выщелачивание ведут при температуре 60-80 оС до появления в растворе ионов меди.  После окончания процесса выщелачивания остаточную кислоту нейтрализуют известью, ионы меди осаждают из раствора строго расчётным количеством активной  цинковой пыли. При этом происходит очистка раствора от более электроположительных примесей, чем цинк, и, в первую очередь, от свинца. В процессе цементации в осадок переходит также незначительная часть кадмия. Очищенный от меди раствор содержит, г/л: Zn- 100-120, Cd-15-20, Cu-2-3.  Полученный медный кек содержит, %: Zn-5-8; Cd-1-1,5; Cu – до 50 %.

Извлечение кадмия в раствор  в процессе выщелачивания составляет 98%.

Существуют также  технологические схемы одностадийного выщелачивания медно-кадмиевых кеков отработанным цинковым электролитом, по которой  перерабатываются кеки, содержащие 5-8 % кадмия. Отличием от предыдущей технологической схемы, здесь предусматривается коллективное растворение кадмия и меди, с последующим осаждением из раствора меди строго дозируемым количеством цинковой пыли. или двухкратное осаждение кадмиевой губки с промежуточным селективным растворением кадмия отработанным кадмиевым электролитом. При этом электролит приготавливается растворением второй кадмиевой губки  в серной кислоте.

Выщелачивание медно-кадмиевых в этом  осуществляется отработанным цинковым электролитом до полной нейтрализации серной кислоты до повышения содержания меди в растворе до 2-3 г/л. Медь из раствора осаждают свежим медно-кадмиевым кеком, до снижения концентрации меди в растворе до 0,3-0,8 г/л.

Полученная пульпа подвергается процессу сгущения. Нижний слов пульпы поступает на очистку цинкового раствора от хлора, а верхний слив сгустителей поступает на осаждение кадмиевой губки.

Полученную первую кадмиевую губку растворяют в отработанном кадмиевом электролите с таким расчётом, чтобы максимально перевести кадмий в раствор. При этом содержание меди в растворе допускается на уровне следов.  Медный остаток после растворения кадмия направляют на выщелачивание в голову процесса. Раствор, содержащий кадмий, направляют на второе осаждение кадмиевой губки. Осаждение кадмиевой губки осуществляется цинковой пылью. Бедный по кадмию раствор после осаждения кадмия направляют в  цинковое производство. Полученную губку растворяют в разбавленном растворе  серной кислоты. Полученный раствор, содержащий 200-300 г/л Cd, и до  0,2 г/л  Cu направляют на электролитическое выделение кадмия.

Извлечение кадмия в процессе выщелачивания составляет 93%.

Существуют  технологические схемы, в которых предусматривается двухстадийное выщелачивание медно-кадмиевого кека в отработанном цинковом электролите и очистке раствора от примесей осаждением одной или двух кадмиевых губок. Выщелачивание медно-кадмиевого кека проводят при температуре 50-60 оС. Продолжительность выщелачивания составляет от 5 до 18 часов.

По этой схеме  может осуществляться осуществляется переработка кадмиевых кеков, содержащих 2-5% кадмия. Извлечение кадмия в раствор после выщелачивания составляет 97-98%.

Вследствие различия в составе кеков технологические схемы на каждом индивидуальном предприятии характеризуются некоторыми особенностями  и различным составом  получаемых промежуточных продуктов. Однако все схемы, за исключением  деталей,  похожи одна на другую и их можно  представить в виде принципиальной технологической схемы , представленной  на рисунке 3.1.