Лекция 1  ч

Руды и минералы свинца. Технологическая схема переработки свинцового сырья.

Введение

Металлургический комплекс является базовой отраслью промышленности Казахстана и вносит существенный вклад в его экономику. Современные условия конкуренции требуют от предприятий металлургического комплекса внедрения передовых технологий производства, современного оборудования и систем управления. Это позволяет продукции, выпускаемой предприятиями, соответствовать самым строгим мировым стандартам.

Тяжёлые цветные металлы цинк, свинец и кадмий  являются наиболее массовыми. Их мировое производство характеризуется следующими цифрами, млн. т в год: свинец - 8,94, цинк -11,6.

По данным зарубежной статистики балансовые запасы составляют, млн.т:  свинца-126,6; цинка- 350,9; кадмия – 0,9.

Обеспеченность запасами этих металлов характеризуется цифрами: свинца- 42 года, цинка – 40 лет.

Дальнейшее пополнение сырьевой базы цветных металлов возможно как путём выявления и освоения новых месторождений, так и снижения минимального содержания  металлов в перерабатываемых рудах.

В представленном курсе лекций  приведён обзор современной сырьевой  базы полиметаллических руд, содержащих свинец и цинк.
     Приведено подробное описание принципов и методов переработки различных типов свинцово–цинковых  руд, современные перспективы развития свинцово- цинкового производства.

Курс лекций предназначен для студентов специальности  «Металлургия».

Свойства  и  применение  свинца

Свинец (Plumbum) Pb- элемент IV группы 6 периода периодической системы  Д. И. Менделеева. Порядковый номер в системе 82, атомная масса 207,19. По внешнему виду свинец  мягкий металл стального цвета с синим отливом. Температура плавления свинца 327,5оС, температура кипения 1751оС. Свинец заметно летуч уже при температуре 700оС. Плотность свинца 11,35 г/см3. Он в полтора раза тяжелее железа и в четыре раза – алюминия.

Удельная теплоёмкость свинца при 18°С равна 0,12 кДж/кг·К, а жидкого металла – 0,142 кДж/кг·К. Теплота плавления свинца составляет 4,77 кДж/моль, теплота испарения свинца при температуре кипения составляет 177,8 кДж/моль.

В жидком состоянии свинец жидкотекуч, вязкость его в интервале        температур 340–550°С изменяется от 1,89 до 1,23 мПа·с. Поверхностное натяжение в интервале 328–1000°С изменяется от 4,44 до 3,97 кН/м.

Свинец легко сплавляется, образуя  сплавы и твёрдые растворы с целым рядом металлов: оловом, цинком, кадмием, медью, висмутом, сурьмой, кальцием,  золотом, серебром и другими. С ртутью даёт амальгаму, которая при небольшом содержании свинца жидкая. Особенностью этого металла является то, что он практически не растворяет железо. Это позволяет вести металлургические операции с жидким свинцом даже при высоких температурах в аппаратуре, изготовленной из стали и чугуна.

В химическом отношении свинец достаточно инертен. Во влажном воздухе он медленно окисляется с образованием плотной плёнки из РbО или основных углекислых и сернокислых солей, предохраняющей его от дальнейшего окисления.1. СВОЙСТВА, СЫРЬЕВАЯ БАЗА, ПРОИ

В свинце почти не растворяются такие газы, как О2, SO2, Н2, N2, СО и СО2. Нормальный электродный потенциал свинца (II) в водных растворах     cоставляет     φо= – 0,126 В. При комнатной температуре свинец практически не реагирует с разбавленными растворами серной и соляной кислот, но хорошо растворяется в азотной. Устойчивость свинца в растворах серной и соляной кислот объясняется образованием на его поверхности труднорастворимых в воде сульфатов и хлоридов свинца.

Свинец устойчив по отношению к водному раствору аммиака, хлору, щелочам и органическим маслам. При повышении температуры свинец с кислородом воздуха образует ряд химических соединений: Рb2О, РbО, Рb2О3 и Pb3О4. Последнее соединение широко используется для изготовления красок. Все кислородные соединения свинца (кроме РbО) нестойкие и распадаются на РbО и О2.

Из всех оксидов свинца наибольшее значение для металлургии имеет глет (PbO). Он образуется по реакции

Pb + 0,5O2 = PbO + 210,0 кДж                             (1.1)

Плотность глета составляет 9,35 г/см3. Температура плавления 886°С, температура кипения 1472°С. Глет растворяется в соляной, азотной, плавиковой кислотах и в растворах щелочи. При нагревании выше 200°С глет восстанавливается водородом и оксидом углерода СО до металлического свинца. Это свойство глета положено в основу восстановительной свинцовой плавки.

При высоких температурах глет легко взаимодействует с оксидами других элементов с образованием силикатов (xPbO·ySiO2), ферритов (xPbO·yFe2O3), плюмбитов (xМеО·yPbO, где Ме – Ca, Mg и другие). Это свойство глета используется при агломерирующем обжиге свинцовых концентратов. В плавильных агрегатах глет активно взаимодействует с кладкой печей, разрушая ее.

Из расплава сложных соединений свинца (силикатов, ферритов, плюмбитов) свинец можно восстановить до металлического состояния оксидом углерода и коксом. Особенно интенсивно этот процесс протекает при температуре выше 900°С

PbO·SiO2 + CO = Pb + SiO2 + CO2                      (1.2)

Глет – сильный окислитель и легко окисляет в расплаве Fe, Cu, Zn, Bi, As, Sb, S и другие элементы. Это свойство расплава сложных соединений свинца (силикатов, ферритов, плюмбитов) свинец можно восстановить до металлического состояния оксидом углерода и коксом. Особенно интенсивно этот процесс протекает при температуре выше 900 °С.

Это свойство глета используется при очистке (рафинировании) свинца от примесей.

Технологически важным соединением является сульфид свинца PbS, который встречается в природе в виде минерала галенита. Плотность его составляет 7,23–7,59 г/см3. Температура плавления равна 1114°С,  кипения – 1281°С.

Плотность его составляет 7,23–7,59 г/см3 Температура плавления равна    1114°С, кипения – 1281°С. При нагревании на воздухе окисляется с образованием PbO и PbSO4.Окисление начинается при температуре более 100°С и интенсивно протекает при 400–500°С. При нагревании смеси сульфида свинца и глета может протекать реакция

PbS + 2PbO = 3Pb + SO2                                          (1.3)

Это свойство сульфида положено в основу реакционной плавки свинцовых концентратов. С рядом металлов, которые обладают  большим сродством к сере, чем свинец, галенит взаимодействует по реакции

PbS + Ме = Pb + МеS                                (1.4)

где Ме- Mn, Cu, Fe, Sn, Zn.

На этом свойстве сульфида свинца основан процесс осадительной плавки, осуществляемой при температуре выше 1000°С.

Высокая летучесть свинца и его соединений уже при сравнительно низких температурах приводит к потерям его в металлургическом производстве и обуславливает необходимость организации на свинцовых заводах совершенной системы пылеулавливания, заставляет принимать дополнительные меры по технике безопасности при организации свинцового производства или при работе с этим металлом в других отраслях промышленности.

Области потребления свинца  определяются особенностями этого металла  и его физико-химическими и механическими свойствами.

Главный потребитель свинца аккумуляторная промышленность. Для этой цели тратится 30–45% производимого свинца. Значительное количество свинца (15–20%) идет на нужды электротехнической промышленности для изготовления кабелей и покрытий к ним. Важная область применения свинца  производство тетраэтилсвинца (6–22%), который добавляют в бензин для улучшения его качества. Хорошие антикоррозионные свойства свинца позволяют использовать его в химической и металлургической промышленности. В виде сплавов с другими металлами потребляются от 5 до 15% свинца.

Широкое распространение получили сплавы свинца с оловом, кальцием, цинком, содержащие в различных пропорциях сурьму, медь, мышьяк, кадмий: бронзы, баббиты, латуни, припои. Эти сплавы применяют в машиностроении и электротехнике. Свинец входит в состав типографского сплава.

Свинец лучше других материалов способен поглощать гамма лучи и поэтому как защитное средство очень широко используется в этой области.

Из оксидов свинца наиболее широко используется сурик  Pb3O4 – в лакокрасочной промышленности. Из новых перспективных областей применения этого металла следует отметить электронику и энергетику, где намечается в широких масштабах использовать ферриты и другие соединения на основе свинца. Разрабатываются методы использования органических соединений свинца в качестве антифрикционных добавок в минеральные смазочные масла.

# Руды и минералы

Общие запасы свинца в мире составляют 220,2 млн.т, а подтверждённые 136,6 млн.т. Около 65% мировых разведанных запасов свинца приходится на 8 стран, каждая из которых располагает запасами  более 5 млн.т:  США, Австралии, Канада, Казахстан, Китай, Россия, Индия и ЮАР Подтвержденные запасы свинца в Казахстане оцениваются в 11,7 млн. т. По этому показателю Республика находится на  6 месте после России, Австралии, Канады, США и Китая. Запасы свинца в Казахстане сосредоточены в более чем 50 месторождениях. Добыча свинецсодержащих руд осуществляется на 15 месторождениях.

В 2009 году производство свинца в мире составило 8,6 млн.т. В Казахстане производство свинца составляет  90-110- тыс.т в год. По производству свинца Кзахстан занимает 8 место в мире.

Сырьём для получения свинца служат сульфидные и окисленные свинцовые руды. В сульфидных рудах свинец в основном находится в виде минерала PbS, который называется свинцовым блеском или галенитом. В незначительных количествах он может находиться в виде минералов джемсонит (2PbS  Sb2S3) и буланжерит (3PbS  Sb2S3).  В окисленных никелевых рудах свинец содержится виде минералов: церуссита   PbCO3 и англезита PbSO4. Основное количество свинца получают из сульфидных руд. Находящиеся в природе свинцовые руды, как правило, являются комплексными. Основными спутниками свинца в рудах являются: цинк, медь и серебро. Содержание цинка в рудах зачастую превышает содержание свинца. В настоящее время основным сырьевым источником получения свинца являются сульфидные полиметаллические руды.

В сульфидных рудах цинк содержится в виде минерала сфалерита ZnS, который часто называют цинковой обманкой. Железо содержится в виде пирита FeS2,  пирротина Fe7S8 и арсенопирита FeAsS. Серебро содержится в виде минерала аргентита AgS.  В окисленных рудах цинк содержится в виде смитсонита ZnCO3, а серебро - в виде металла или AgCl.

Медь содержится в сульфидных рудах в виде халькопирита CuFeS2  и ковеллина  СuS, а в окисленных рудах в  виде малахита CuCO3·Cu(OH)2 и азурита Cu3CO3(OH)2.

В полиметаллических рудах обычно встречаются также золото, висмут, сурьма, мышьяк, кадмий, олово, галлий, таллий, индий, германий,  селен, теллур.

Пустая порода представлена кварцем, баритом, кальцитом, и небольшими количествами силикатов алюминия, железа, магния и кальция.

Примерный состав сульфидных полиметаллических руд  колеблется в следующих пределах по основным компонентам (%): Pb-0,3-4,0; Zn-0,5-12,8; Cu-0,2-2,9; Fe-8,0-25,0; S-7,0-30,0; Ni-0,002-0,01; Сd-0,004-0,05; Со-0,002-0,01; Bi-0,001-0,015;  Sb-0,004-0,05; As-0,005-0,01; In-0,0001-0,001; Ir-0,0003- 0,001; Se-0,001-0,005; Tl-0,0001-0,002; Te-0,0001-0,002; Au-0,2-0,3 г/т; Ag- 5-1000 г/т. В настоящее время промышленной переработке подвергаются руды с содержанием 0,3-0,7% Pb.

Из-за незначительного  содержания ценных металлов  свинцово-цинковые руды подвергаются процессу обогащения, которое осуществляется обычно флотацией, В результате обогащения свинцово-цинковых руд получают свинцовый, медный, цинковый и пирротиновый концентраты. В процессе обогащения благородные металлы распределяются в основном между медным и свинцовым концентратами. Незначительная часть золота попадает в пирротиновый концентрат.

Свинцовые концентраты, получаемые из свинцовых руд, имеют следующий состав(%): Pb-39-78; Zn-2-15; Cu-2-7; Fe-14-20; S-15-28; Ag-300-3500г/т. Содержание сурьмы, висмута, мышьяка и олова колеблется  в пределах от 0,0001 до 0,001% каждого.

Переработка сульфидных свинцовых концентратов осуществляется по следующей технологической схеме (Рисунок 1.1)

Рисунок 1.1 - Технологическая схема переработки сульфидных свинцовых концентратов/

В настоящее время значительное количество свинца получают из вторичного сырья, которое представляет собой отходы свинца и различные свинцовые сплавы.