Лекция 6   Рафинирование   чернового свинца

Черновой свинец, получаемый при плавке свинцовых концентратов любым методом, всегда содержит примеси. Их количество в черновом свинце составляет 2-10%. В черновом свинце  содержатся следующие примеси: медь, сурьма, мышьяк, олово, висмут, селен, теллур, серебро, золото и др. Некоторые примеси, несмотря на их малое содержание, значительно изменяют физические и химические свойства свинца, делая его непригодным для использования в промышленности. Другие примеси представляют большую практическую ценность, в связи с чем  возникает необходимость их извлечения из чернового свинца. Поэтому в любом случае черновой синец подвергается процессу рафинирования. Состав чернового свинца различных заводов приведён в таблице 1.5.

Конечная степень очистки от основных примесей регламентируется ГОСТ 3778-77 (Таблица 1.6).

На свинцовых заводах получают свинец марок С0,С1,С2 и С3, которые широко применяются в различных отраслях промышленности. Необходимое количество  особо чистого  свинца   (марки  С00,  С000, С0000, ГОСТ 377-74) для нужд радиоэлектронной техники и для использования в новых областях науки и техники получают по специальным технологиям.

Таблица 1.5  - Состав чернового свинца различных заводов, % масс

| Завод (страна) | Pb | Cu | As | Sb | Bi | Ag* | Au* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чимкент (Казахстан) | 92-94 | 1,8-2,2 | 0,4-0,6 | 0,3-0,5 | 0,15-0,2 | 1000-1500 | - |
| Усть-Каменогорск (Казахстан) | 90-91 | 2,0-5,0 | 1,0-2,2 | 1,0-1,5 | 0,05-0,07 | 1200-1500 | - |
| Электроцинк (Россия) | 93-97 | 0,8-1,3 | 0,3-0,7 | 0,8-1,2 | 0,1-0,2 | 100-2000 | 5,0 |
| Порт-Пири (Австралия) | 97-98 | 0,8-1,2 | 0,15-0,2 | 0,3-0,6 | 0,003 | 1500 | 1,2 |
| Трейл (Канада) | 96-98 | - | 0,2-0,5 | 0,6-0,7 | 0,12 | 1200 | - |
| Бункер-Хилл (США) | 94-96 | 1,8-2,3 | 0,5-1,0 | 1,5-2,0 | 0,02 | 5000 | 3,0 |
| Сан-Гавино (Италия) | 95-97 | 1,5-2,0 | 0,1-0,3 | 1,0-1,5 | 0,07 | 800 | - |
| Пловдив (Болгария) | 95-97 | 1,0-3,0 | 0,1-0,3 | 0,2-0,4 | 0,03-0,04 | 800-1300 | - |

* - в граммах на тонну

Рафинирование свинца от примесей осуществляют по двум методам: пирометаллургическим и гидрометаллургическим (электролиз  водных растворов).

Таблица 1.6 – Состав рафинированного свинца по ГОСТ 3778-77

| Марка | Pb, не менее % | Содержание примеси, % не более |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Cu | Zn | Bi | As | Sn | Fe | Mg,Ca,Na в сумме |
| С0 | 99,992 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,002 |
| С1С | 99,990 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| С1 | 99,985 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
| С2С | 99,970 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,02 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
| С2 | 99,950 | 0,0015 | 0,001 | 0,001 | 0,03 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,015 |
| С3 | 99,900 | 0,0015 | 0,002 | 0,005 | 0,06 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,04 |
| С3С | 99,500 | 0,01 | 0,090 | 0,070 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | - |

Электролитическое рафинирование целесообразно проводить при небольшом содержании примесей в черновом металле, в основном от благородных металлов и висмута на небольших по мощности заводах. Из-за малой интенсивности процесса, сложной схемой переработки электролитного шлама, больших капиталовложений, токсичности электролита, при большом содержании в черновом свинце разнообразных примесей электролитическое рафинирование нецелесообразно.

Технология электролитического рафинирования свинца

Около 20% мирового производства свинца подвергается электролитическому рафинированию. Этот процесс нашёл широкое применение на свинцовых заводах Канады, Японии и Италии.

Процесс электролитического рафинирования заключается в  растворении анода, отлитого из чернового свинца, и его осаждения на катоде с получением марочного металла. При этом примеси, содержащиеся в черновом свинце, остаются в анодном шламе или накапливаются в электролите, не осаждаясь на катоде.

Поведение примесей  в процессе электролитического рафинирования определяется положением их электродных потенциалов  в ряду напряжения. Стандартный электродный потенциал свинца составляет -0,126В. Такие примеси, как цинк, железо, никель  и олово характеризуются более электроотрицательными потенциалами.  В условиях электролиза эти примеси вместе со свинцом будут переходит в раствор. Однако они не в состоянии разряжаться на катоде, поэтому они  будут накапливаться в электролите.  Наибольшую опасность из этих примесей представляет олово. Его электродный потенциал близок потенциалу свинца и составляет -0,136В. Даже при незначительной поляризации катода становится возможным разряд ионов олова совместно со свинцом. Это является одной из причин необходимости удаления олова из чернового свинца  в процессе огневого рафинирования.

Более электроположительные примеси, такие как сурьма, мышьяк, висмут, медь, серебро, золото, в процессе электролитического рафинирования  не переходят в раствор, а попадают в шлам или образуют на аноде шламовую корку. В случае попадания в электролит они будут разряжаться на катоде совместно со свинцом, загрязняя катодный осадок. Поэтому одной из основных задач электролитического рафинирования свинца – недопущение растворения этих элементов и обеспечение их полного перехода в шлам.

Из электроположительных примесей наибольшие трудности представляет медь. При растворении анода она пассивирует его, обуславливая необходимость увеличения анодной поляризации для поддержания на необходимом уровне скорости процесса растворения. В результате чего появляется возможность перехода в раствор содержащихся в свинце сурьмы, мышьяка и других примесей. Именно поэтому медь также должна быть удалена из свинца до процесса электролиза.

Для процесса электролиза используются различные электролиты: водный раствор кремнефтористого свинца PbSiF6 и кремнефтористоводородной кислоты H2SiF6; раствор борофтористого свинца Pb(BF4)3 и борофтористоводородной кислоты HBF4; фенолсульфоновый, перхлоратный  и сульфаминовый растворы.

Наибольшее распространение в промышленности получил кремнефтористоводородный электролит, представляющий смесь растворов PbSiF6 и H2SiF6, который обладает достаточной электропроводностью.

В процессе электролитического рафинировании основным процессом, протекающем на аноде,  является процесс анодного растворения свинца

Pb – 2e = Pb2+                                  (1.136)

При небольшой поляризации анода, обеспечивающей необходимую скорость растворения свинца, электроположительные примеси остаются на поверхности анода, образуя губчатую шламовую корку, толщина которой по мере растворения анода увеличивается. Увеличение толщины шламового осадка на поверхности анода обуславливает рост поляризации анода, что может привести к возможности перехода в электролит таких электроположительных примесей, как сурьма, мышьяк и висмут. Для уменьшения толщины шламовой корки аноды периодически извлекают из ванны, очищают от шламового осадка и снова возвращают на электролиз.

Основным процессом, который протекает на катоде, является процесс разряда ионов свинца:

Pb2+  + 2e = Pb                                    (1.137)

Поскольку в растворе присутствуют ионы водорода, то на катоде протекает побочный процесс разряда этих ионов, так как водород характеризуется более электроположительным потенциалом, чем свинец    (0,0 В):

2Н+ + 2е = Н2               	          	    (1.138)

Однако разряд ионов водорода на свинце протекает с большим перенапряжением, поэтому реакция разряда ионов водорода  в процессе электролиза не получает развития.

Для обеспечения получения качественного катодного осадка перед электролитическим рафинированием  черновой свинец подвергается очистке от  олова и меди. На некоторых заводах (Япония) перед электролизом черновой свинец подвергается очистке также от сурьмы и мышьяка.

Для процесса электролиза используются железобетонные и полимербетонные ванны, футерованные изнутри хлорвиниловыми листами. Ванны характеризуются размерами: длина- 2,7-4,0 м; ширина – 1,0 м; высота-1,05-1,5 м. В каждой ванне устанавливают от 24 до 40 анодов.  В качестве катодов используются свинцовые плиты, число катодов на 1 превышает число анодов. Расстояние между центрами анодов составляет 100–110мм. Электролитические ванны соединяются последовательно, а катоды и аноды в них – параллельно.

Свинец, подвергаемый электролитическому рафинированию, очищают от меди и олова и разливают на аноды на карусельной машине. Аноды отливают в виде пластин с заплечиками, которыми они упираются на борта  ванны. Толщина анодов 20-40 мм, вес 150-200 кг.

Катодные листы отливают с помощью водоохлаждаемого вращающегося барабана, который погружён на небольшую глубину в расплавленный свинец. Скорость вращения барабана порядка 10 об/мин.  Свинец кристаллизуется на поверхности барабана в виде тонкого слоя, который снимают с барабана в виде  непрерывной ленты. Матричные катодные листы имеют толщину 0,8-1,0 мм.

Для электролиза используется электролит, содержащий 65-90 г/л свинца в виде PbSiF6 и 70-95 г/л H2SiF6. Температура электролита поддерживается в пределах 35-50оС.

Электролит готовят на месте, путём обработки плавикового шпата крепкой серной кислотой.  Полученным раствором плавиковой кислоты обрабатывают мелкий кварцевый песок. Полученный водный раствор кремнефтористоводородной кислоты содержит 33% H2SiF6. Насыщение раствора свинцом производят путём растворения в нём глёта (PbO).

Для получения гладких катодных осадков в электролит добавляют столярный клей  в количестве 0,2-0,4 кг/т свинца и гулак в количестве 0,4-0,8 кг/т свинца.

Электролиз проводят при плотности тока 140-220 А/м2. Первоначальное напряжение на ванне 0,4-0,5 В. За счёт поляризации анода в процессе электролиза напряжение возрастает до 0,6-0,8 В.

Через 3-6 суток свинцовые аноды извлекают из ванны и очищают от шламовой корки. Аноды, предназначенные для очистки от шлама, завешивают  в ванны, в которых между анодами проходят резиновые трубки, в которые подают сжатый воздух. Аноды краном протаскивают между трубками,  в результате чего  97-98% шлама осыпается с поверхности анода.  Остатки шлама смывают с анодов вращающимися щётками в заполненной ванне водой. Очищенные от шлама аноды  повторно возвращаются на электролиз. Они служат ещё 3-6 суток. Растворению подвергается 70-80% от первоначальной массы. Анодные остатки направляются на переплавку.

Катоды, извлечённые из ванны, промывают водой и направляют в котлы для переплавки и дополнительного рафинирования от сурьмы и мышьяка. Расплавленные катоды нагревают до 450оС под слоем едкого натра и механическим перемешиванием. Расход щёлочи составляет 0,7-0,8 кг/т свинца. С поверхности свинца снимают порошкообразные оксиды, а   товарный свинец разливают в чушки.

Выход по току в процессе электролитического рафинирования свинца составляет 95-97%. Расход электроэнергии 140-200 (кВт·ч)/т катодного свинца. Электролитический рафинированный свинец содержит 99,995-99,997% Pb.