Лекция 15

Министерство образования и науки Республики Казахстан

НАО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. Серикбаева

## Г.А.  Реутова

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ И ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРАКТИКА - СЕМИНАРЫ

Методические указания  для магистрантов спец. 7М 07201«Металлургия»

Усть-Каменогорск

2020

«Новые теоретические положения открывают путь к созданию принципиально новых технологических процессов»

С. Тлеугабулов

* СЕМИНАР  - вид учебных занятий;

обсуждение  учащимися (магистрантами)                                                           подготовленных ими сообщений (рефератов)                                                                под руководством  преподавателя

Содержание  тематики семинаров  по дисциплине

«КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ И ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА»

для магистрантов спец.  7М07201 «Металлургия»                  30 ч

СОДЕРЖАНИЕ

Введение Основы комплексного использования сырья цветной металлургии Тема 1 Формирование и развитие ресурсосберегающих технологий металлургического производства – 2ч (неделя1) Семинар1 Обсуждение, дискуссия научных достижений по теме за период 2015-2020 годы. Тема 2 Технологические основы интенсивного и комплексного использования свинцового сырья Проблемы и перспективы комплексного использования металлургического сырья – 10Полч Тема 2.1 Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов – 2ч (неделя 2) Семинар2 научная информация по теме 2.1 к реферату 1. Реферат 1 (неоцениваемый) (неделя 2) Тема 2.2 Проблемы и перспективы комплексного использования металлургического сырья – 2ч (неделя 3) Семинар3 Обсуждение, дискуссия научных достижений по теме 2.2 за период 2015-2020 годы. Тема 2.3 Комплексная технология производства свинца и сурьмы – 2ч (неделя 4) Семинар 4 Обсуждение, дискуссия научных достижений по теме 2.3 за период 2015-2020 годы. Тема 2.4 Извлечение легирующих и редких металлов из забалансовых руд и полупродуктов металлургического производства - 2 ч (неделя 5) Семинар 5 Обсуждение, дискуссия научных достижений по теме 2.4 за период 2015-2020 годы. Тема 2.5 Способы комплексного использования алюминийсодержащего сырья и внедрение их в производство –2ч (неделя 6) Семинар 6 Реферат 2 (оцениваемый) к РК 1 Тема 3 Комбинированная обогатительно-металлургическая схема переработки труднообогатимых руд – 2ч (неделя 7) Семинар 7 Представление рефератов; обсуждение. РК 1 Тема 4 Переработка техногенных минеральных образований и внедрение ресурсосберегающих технологий – средства восполнения сырьевых ресурсов и получения дополнительной продукции – 6ч (неделя 8-10) Тема 4.1 Ресурсосберегающие технологии в переработке техногенных минеральных образований – 2 ч (неделя 8) Семинар 8 Обсуждение, дискуссия научных достижений по теме 4.1 за период 2015-2020 годы. - Разработка и внедрение технологии утилизации пыли из газоочисток сталеплавильных печей и окалины прокатных станов с их вовлечением в процесс выплавки стали -2ч (неделя 9) Семинар 9 Обсуждение, дискуссия научных достижений по теме 4.2 за период 2015-2020 годы. 4.3 Разработка и внедрение технологии утилизации пыли из газоочисток сталеплавильных печей и окалины прокатных станов с вовлечением в процесс выплавки стали -2ч (неделя 10) Семинар 10 Обсуждение, дискуссия научных достижений по теме 4.3 за период 2015-2020 годы. Реферат 3 (неоцениваемый) (неделя 10) Тема 5 Переработка полупродуктов и отходов производства тяжелых цветных металлов - 6ч (неделя 11-13) 5.1 Разработка функциональных композиционных материалов на основе отходов металлургических производств - 2ч (неделя 11) Семинар 11 Обсуждение, дискуссия научных достижений по теме 5.1 за период 2015-2020 годы. 5.2 Разработка рациональной технологии переработки отвалов шлаков медеплавильных заводов - 2ч Семинар 12 Обсуждение, дискуссия научных достижений по теме 5.2 за период 2015-2020 годы. 5.3 Переработка отходов металлургического производства -2ч Семинар 13 Обсуждение, дискуссия научных достижений по теме 5.3 за период 2015-2020 годы. Реферат 4 (оцениваемый) (неделя 13) Тема 6 Обзор современных методов переработки вторичного сырья. Очистка газов и стоков при переработке вторичного сырья -2ч (неделя 14) Семинар 14 Обсуждение, дискуссия научных достижений по теме 6 за период 2015-2020 годы. Тема: 7 Сопоставительный анализ вариантов аппаратурного оформления пирометаллургической переработки богатых природных и техногенных золотосодержащих продуктов - 2ч (неделя 15) Семинар 15 Обзор диссертационной тематики магистрантов с анализом исследуемых инновационных предложений и технологических схем комплексной переработки металлургического сырья Представление с защитой рефератов; обсуждение. РК 2 Итоговый контроль. Экзамен. В работе с научным материалом для подготовки рефератов (докладов) предлагается лекционный комплекс по дисциплине и дополнительный научный материал (для самостоятельного изучения). Содержание Ваших рефератов, представляемых для обсуждения и защиты, должны быть на базе информации за 2015 – 2020 годы. Информацию до 2015 года использовать для анализа достижений в науке и практике комплексного использования металлургического сырья. Научная информация по дисциплине «КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ И ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА» (рекомендуемая)

Введение. Основы комплексного использования сырья цветной металлургии. Взаимодействие инновационного развития горно-металлургической отрасли и высшей школы.

Цветная металлургия сохраняет ведущие позиции в экономике развитых стран. Основные базовые условия совершенствования горно-металлургической отрасли: обеспечение сырьем, реализация ресурсосберегающих эффективных технологий и подготовка кадров, отвечающих требованиям жесткой конкуренции на рынке спроса и предложения.

Комплексное использования сырья цветной металлургии связано с переработкой техногенных минеральных образований и внедрением ресурсосберегающих технологий как средство восполнения ресурсов и получения дополнительной продукции; в перспективе разработка, испытание и внедрение в промышленное производство малоотходных, а в последующем безотходных комплексных технологий, повышающих показатель эффектив ности использования ресурсов и отвечающих основным требованиям экономики и экологии [1].

Формирование и развитие металлургической отрасли тесно связано взаимодействием горно-металлургических комплексов и вузов, определяющих количественные и качественные показатели спроса на выпускников Показатель эталонного качества подготовки специалиста включает как требования предприятия, так и требования вуза. Для вуза этот показатель представляет собой комплекс знаний и навыков, которыми должен обладать подготовленный в нем специалист. Для предприятия – требование к специалисту,  определяемые показателями его деятельности. Одним из ключевых приоритетов включения РК в число развитых и конкуретоспособных  является развитие современного образования и передовой науки с трансфертом технологий в производство и мировое пространство [2].

Семинар1 Тема1  Формирование и развитие ресурсосберегающих технологий металлургического производства- 2ч;  ( неделя 1)

Цель: Получение знаний основных условий формирования и развития ресурсосберегающих технологий комплексного использования сырья металлургического производства с перспективой их применения.

Основные требования к решению задачи ресурсосбережения [3]:

- совершенствование систем разработки рудных месторождений с целью снижения потерь полезных ископаемых в недрах и их разубоживания;

-  внесение дополнений и изменений в правила разработки месторождений полезных ископаемых с учетом достижений современных технологий выработки;

-  широкое внедрение геолого-технологического картирования эксплуатируемых рудных месторождений для планирования текущей добычи и усреднением качества руд перед обогащением, что значительно повышает качество работы обогатительных фабрик;

- создание высокопроизводительного оборудования и принципиально новых технологий по обогащению минерального сырья; переход на глубокое обогащение  с целью повышения качества концентратов, аг ломерата, окатышей. При этом дополнительные затраты должны окупаться  на последующих стадиях металлургического передела;

-  комплексное использование добытого рудного сырья с целью извлечения на рациональной экономической основе попутных ценных компонентов.

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

1  Основы комплексного использования сырья цветной металлургии (теория, технология и освоение новых металлургических процессов) // А.М.Кунаев, С.М. Кожахметов, А.В. Ванюков, И.Р. Полывянный,, А.И. Зарубин, Е.С. Есютин //-  Алма-Ата: Наука, 1982. – 392с.

  - Научные и технологические основы интенсивного и комплексного использования свинцового сырья.- С. 101-195.

  - Исследование способов комплексного использования алюминийсодержащего сырья и внедрение их в производство. – С. 199 – 262.

  - Извлечение легирующих и редких металлов из забалансовых руд и полупродуктов металлургического производства.- С.270 – 330.

- Новые пути взаимодействия высшей школы и металлургической промышленности в XXI веке. / Н.Р. Кельчевская, М.И. Срогович. //Известия вузов. Цветная металлургия, № 6, 2003. –С. 81-87

- Переработка техногенных минеральных образований и внедрение ресурсосберегающих технологий – средства выполнения сырьевых ресурсов и получения дополнительной продукции. / А.И. Баяндеров. // Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 6 – 9

Семинар (2 - 6) Тема:  Проблемы и перспективы комплексного  использования  металлургического сырья – 5ч     (неделя  2 – 6)

Цель:  Знать и понимать проблемы комплексного  использования  металлургического сырья с перспективой их решения.

На предприятиях цветной металлургии получают 74 элемента периодической системы  Д.И. Менделеева [4].

Перечень извлекаемых ценных элементов из каждого вида сырья устанавливается с учетом экономической эффективности, технической возможности и рынка сбыта.  Количественной оценкой эффективности использования сырьевых ресурсов являются показатели уровня их комплексности использования. Учитывается характеристика сырья, отходов, оборотных полупродуктов (число, номенклатура, содержание элементов), а также неучтенные потери; доля стоимости сопутствующих элементов в одноименном продукте. Обобщающим показателем является отношение стоимости извлеченных компонентов в товарную продукцию к их суммарной стоимости в сырье по единым ценам.

Для оценки перспективности, резервов повышения комплексности использования сырья рассчитывают:

- потенциальный коэффициент: отношение стоимости полезных компонентов, извлечение которых целесообразно и технически возможно в ближайший период, к стоимости всех ценных компонентов в сырье;

-  оптимальный коэффициент комплексности: отношение стоимости полезных компонентов, извлечение которых целесообразно при внедрении инновационных технологий и техники, к валовой стоимости всех ценных компонентов в сырье (по единым рыночным ценам):

- достигнутый коэффициент комплексности использования сырья: отношение стоимости элементов, извлеченных в товарную продукцию, к их оптимально возможной стоимости.

В реальности, в медных рудах коэффициент комплексности использования сырья не превышает 70 %.

Потери руды на стадии ее добычи зависят от типа месторождения, системы разработки, уровня механизации, квалификации персонала и составляют до 10%. В процессе добычи кондиционной руды неизбежно накопление забалансового сырья (потерянные руды, вскрытая порода), экономическая переработка которого невозможна по стандартным технологиям. В настоящее время предлагаются инновационные технологии по переработке забалансового сырья (кучное и поземное выщелачивание).

При обогащении руды широко распространена флотация. Эффективность разделения и качество получаемых концентратов определяются химическим и минералогическим составом руды, используемой схемой, аппаратурой, реагентами и средствами контроля при обогащении.  Наибольшие потери ценных компонентов приходятся на передел обогащен  ия (до 85% от всех потерь): с отвальными хвостами и за счет наличия сопутствующих элементов в концентратах. Совершенствование цикла  обогащения предполагает модернизацию существующего производства; использование комбинированных технологий [4] для разделения коллективных промпродуктов;  доизвлечение металлов из хвостов обогащения, сточных вод; попутное извлечение нерудных ископаемых; тщательный технологический контроль и оперативное автоматизированное управление.

При металлургическом  производстве основными источниками потерь ценных металлов являются отходы: шлаки, шламы, технологическая  пыль; выбрасываемые промышленные газы и стоки.

Утилизация полупродуктов цветной металлургии

ШЛАКИ. Наиболее оптимальным направлением их переработки является извлечение не только потерянных цветных металлов, но и железа в форме, пригодной для потребления черной металлургией, а также компонентов пустой породы для производства строительных материалов.

Анализ технологий для комплексной переработки шлаков требует тщательной их паспортизации (электротермия шлаков; вельцевание; флотация). Более проблематична пирометаллургическая переработка шлаковых отходов из-за повышенной энергоемкости технологии.

ШЛАМЫ.  Шламы сернокислотного производства – продукт промывки газов, направляемых в сернокислотное производство. Простейшие схемы их утилизации включают сбор, обезвоживание, передачу на свинцовое производство.  Красные шламы – нерастворимые остатки от автоклавного выщелачивания бокситов в схеме Байера. Это тонкодисперсный влажный материал, выбрасываемый в хвостохранилище глиноземных заводов. Имеются ряд способов-схем их утилизации. В частности: сушка,, агломерация шлама, . плавка на чугун и глиноземистый шлак;  передельный чугун доводили до качества литейного, а из шлака после спекания с содой и известняком доизвлекали  глинозем.  Нефелиновые шламы – отходы комплексной переработки нефелинового сырья; основной фазой шлама является двухкальциевый силикат, поэтому он используется в смеси с известняком для производства портландцемента.  Алунитовые шламы – продукт гидрохимической переработки алунитовых руд.  Их используют как разновидность облегченного заполнителя бетона и других строительных материалов.

Промышленные ГАЗЫ.  Основным направлением является их очистка от пыли, утилизация серусодержащих компонентов с последующей санитарной очисткой. Грубую пыль возвращают на шихтоподготовку.

Промышленные СТОКИ.  Радикальным решением этой проблемы является организация замкнутого водооборота, предполагающая предварительное извлечение ценных элементов или обезвреживание токсичных соединений. Эффективной, но более дорогой является схема выпарки стоков до получения сухих солей.

Наиболее прогрессивным приемом повышения комплексности использования сырья и сокращение отходов является расширение масштабов применения автогенных и гидрометаллургических технологий.  В существующем производстве сохраняются заметные резервы: повышение культуры производства; экономическое стимулирование комплексного использования сырья;  строгие санкции по фактам неорганизованных сбросов отходов производства; расширение номенклатуры выпускаемой продукции; усиление кооперации с родственными предприятиями черной металлургии,  химической технологии, заводами по производству строительных материалов.

Актуальность организации комплексной переработки сырья стимулируется не только экономическими факторами, но и социальными предпосылками по защите окружающей среды от промышленных загрязнений; усиленными жесткими юридическими и финансовыми санкциями за возможные отклонения от нормативов.

2.1  Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов – 1ч

Комплексность, полнота, энергетическая эффективность и экологическая безопасность извлечения свинца из сырья в интегрированных металлургических комплексах зависит от технологической схемы и в значительной степени от возможностей применяемых процессов свинцовой плавки.  Обзор различных вариантов технологических схем показал, что лучшее совмещение преимуществ комплексной переработки  свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов достигается при использовании возможности КИВЦЭТ процесса с возможностью выплавлять свинец из сырья низкого качества (с  высоким содержанием цинка, железа и меди), позволяя включать в свинцовую шихту все свинецсодержащие промпродукты сопряженного цинкового и медного производства.       Преимущество комплексов  по отношению к раздельным свинцовым и цинковым заводам заключается в их возможности более полно и экономично извлекать ценные компоненты из полиметаллических руд, а также снизить экологическое воздействие металлургических производств на окружающую среду [5].

Схема интегрированного металлургического комплекса Казцинк [5}.

2.2 Технологические основы интенсивного и комплексного использования свинцового сырья – 1ч

Известны различные варианты технологических схем для комплексной переработки свинцового и цинкового сырья, реализованные в интегрированных металлургических комплексах. Использование в интегрированных свинцово-цинковых комплексах других процессов свинцовой плавки (QSI, Ausmelt, Isasmelt, SKS)  требует усложнения технологических схем и увеличение количества пирометаллургических агрегатов. При этом преимущества комплексной переработки полиметаллического сырья в отношении полноты извлечения металлов, энергетической эффективности и экономической безопасности интегрированного свинцово-цинкового производства не реализуется в полной мере с перспективой достижения модернизацией технологии [5] –[7].

2.3 Комплексная технология производства свинца и сурьмы – 1ч

Примером эффективной комплексной технологией переработки сурьмусодержащего свинцового сырья с точки зрения экономики и экологии является метод содовой восстановительной плавки, заключающийся в непосредственном плавлении свинцового концентрата совместно с кальцинированной содой в присутствии углеродного восстановителя [5]. Свинец, тяжелые цветные и благородные металлы, содержащиеся в сырье в виде соединений, восстанавливаются до металлического состояния и переходят в самостоятельную фазу с извлечением до 97% [8].

Реферат  (неоцениваемый )  - неделя 3  обсуждение, дискуссия

2.4  Извлечение легирующих и редких металлов из забалансовых руд и полупродуктов металлургического производства; Извлечение марганца из некондиционного сырья - 1 ч

2.5 Комплексные технологии переработки золотосодержащих руд. – 1ч

В рамках реализации комплексных технологий переработки золотосодержащих руд предложены технологии переработки упорных золотомышьяковистых руд с разработкой регламента на проектирование золотоизвлекательных фабрик;   разработаны новые реагентные режимы для флотации медных руд различных типов и медных шлаков, перерабатываемых на Балхашской обогатительной фабрике. Разработана технология  переработки свинцово-серебряных руд и регламент на проектирование ЗИФ.

Внедрена трехстадиальная схема флотации при переработки золотосодержащих руд Суздальского месторождения, при этом потери золота снижены на 50% с переходом предприятия на более высокую производительность.

Разработана технология переработки труднообогатимой золото-свинцово-баритовой руды с получением баритового концентрата (80% диоксида бария).

Реализована технология  сквозного извлечения золота (86%) комбинированной технологией переработки упорных золотомышьяковистых руд, содержащих углистый минерал-шунгит  (окислительный обжиг руды с   отгонкой мышьяка и последующее цианирование обожженной руды).

Экономический эффект от реализации внедренных разработок на ЗИФ составляет более 43 млн долл.США в год  [9]

Дополнительная научная информация    (для самостоятельного изучения)

4 Набойченко С.С. Процессы и аппараты цветной металлургии. Принципы создания новых металлургических технологий и их внедрение. - Екатеринбург:

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 700с.

5  Основы комплексного использования сырья цветной металлургии (теория, технология и освоение новых металлургических процессов) // А.М.Кунаев, С.М. Кожахметов, А.В. Ванюков, И.Р. Полывянный,, А.И. Зарубин, Е.С. Есютин //-  Алма-Ата: Наука, 1982. – 392с.

6  Разработка рациональной технологии переработки отвалов шлаков медеплавильных заводов. /В.А. Шумский, И.П. Поляков, Б.А. Рагулин.// Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 68-71

- Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов. // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 42-45

8  А.Ю. Шустров, В.П. Денисов. Комплексная технология производства свинца и сурьмы.- Цветные металлы, 2004, № 10 С.37-409                                                                                 9  9 9Технологии ВНИИЦВЕТМЕТА  для переработки золотосодержащих руд различных типов./Н.В. Сулаквелидзе, Р.А. Арабаев// -Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 46-51

10 Технологическая схема для промышленного извлечения золота из упорного сырья без примения цианидов /А.О. Теут, Д.В. Куимов, С.В. Мезенцева// Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 56-60

Семинар 7   Тема 3: Комбинированная  обогатительно-металлургическая схема переработки труднообогатимых руд – 1ч

Цель:  Анализ комбинированной  обогатительно-металлургической схемы переработки труднообогатимых руд.

Семинар.  Обзор диссертационной тематики магистрантов с анализом исследуемых инновационных предложений и технологических схем комплексной переработки металлургического сырья.  (неделя 7)

Реферат 2 (оцениваемый); обсуждение, дискуссия.

Рубежный контроль 1

Дополнительная научная информация    (для самостоятельного изучения)

11 Исследования ВНИИЦВЕТМЕТА в области гидрометаллургических и комбинированных процессов преработки различного минерального сырья /Л.Б. Кушакова, Н.В. Сизикова, О.Ю. Браилко // -Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 73 – 77.

12 Комбинированная обогатительно-металлургическая схема переработки труднообогатимых руд /С.Г. Струников, О.А. Хан, Н.А. Куленова, А.А. Калиакперов//.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.32-36.

13 Металлургия благородных металлов: Учебник в 2-х книгах. Кн.1,2 /Ю.А. Котляр, М.А. Меретуков, Л.С. Стрижко//- М.: МИСИС, Издательский дом»Руда и металлы», 2005.-392с.

13.1 Извлечение золота и серебра из различных твердых полупродуктов металлургических производств Кн.1.- С.  349-367.

13.2  Извлечение благородных металлов из отработанных электролитов и сточных вод. Кн.2-С.74-91.                                                                                                                                                        13.3  Комплексное использование отходов и полупродуктов переработки золотосодержащих руд. – С.106-114.

Реферат 2 (оцениваемый)  РК1   (неделя 7)

Семинар 8-10 Тема 4: Переработка техногенных  образований и внедрение ресурсосберегающих  технологий – средства восполнения сырьевых ресурсов и получения дополнительной продукции – 3ч

Цель: Знать и понимать технологии переработки техногенных  образований и внедрение ресурсосберегающих  технологий.

4.1 Ресурсосберегающие технологии в переработке техногенных минеральных образований – 1 ч

  - Утилизация промышленных отходов и технологических газов -1ч

4.3 Разработка и внедрение технологии утилизации пыли из газоочисток сталеплавильных печей и окалины прокатных станов с их вовлечением в процесс выплавки стали -1ч

В мировой практике и Восточно-Казахстанском регионе активно осуществляется переработка накопленных техногенных образований, что позволяет использовать в обороте дополнительные ресурсы в производстве чёрных и цветных металлов. Значительные достижения связаны с последовательным уменьшением объёмов техногенных образований, что достигается как ликвидацией накопленных отвальных продуктов путём их повторной переработки, так и за счёт уменьшения вновь образуемых отходов при добыче и переработке сырья в металлургии. В настоящее время совершенствуются технологии отработки и обогащения, металлургические технологические схемы; внедряется новое, более эффективное оборудование, что позволяет вовлекать в отработку и перерабатывать сырьё с более низким содержанием полезных компонентов, в том числе и попутных, числящихся на государственном балансе.

При решении проблемы комплексного освоения месторождений полезных ископаемых комбинированные технологии являются эффективными конкурентоспособными, отвечающими требованиям экономики и экологии [13].

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

13  С.С. Набойченко, Н.Г. Агеев, А.П. Дорошкевич, В.П. Жуков, Е.И. Елисеев, С.В. Карелов, А.Б. Лебедь, С.В. Мамяченков Процессы и аппараты цветной металлургии. Екатеринбург. УГТУ, 2005. 700 с

13.1 Пылеулавливание. С. 496-515

13.2 Переработка и обезвреживание отходящих газов. С.516-522.

13.3   Переработка редкометальных пылей и электролитных шламов. С. 523-528.

13   С.С. Набойченко, Н.Г. Агеев, А.П. Дорошкевич, В.П. Жуков, Е.И. Елисеев, С.В. Карелов, А.Б. Лебедь, С.В. Мамяченков Процессы и аппараты цветной металлургии. Екатеринбург. УГТУ, 2005.700с. .                                                                                                                                                                                             13.4 Пылеулавливание. С. 496-515

13.5 Переработка и обезвреживание отходящих газов. С.516-522.

13.6   Переработка редкометальных пылей и электролитных шламов. С. 523-528.

14  Разработка функциональных композиционных материалов на основе отходов металлургических производств / А.А. Жарменов, С.К. Мырзалиева, Э.О. Аймбетова//.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.158-161.

15 Технологические схемы утилизации мышьяк- и хромсодержащих отходов. /Х. Кузгибекова, Е.В. Жинова, С.М. Исабаев// -Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.162-168.

16 Утилизация фторидных шлаков металлотермического востановления редкометального производства/С.Г. Струнников, О.А. Хан//- Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.172-174.

Реферат 3 (неоцениваемый)    (неделя 10)

Семинар 11 Тема 5: Переработка полупродуктов и отходов производства тяжелых цветных металлов - 3ч

Цель: Анализ способов переработки полупродуктов и отходов производства тяжелых цветных металлов

5.1 Разработка функциональных композиционных материалов на основе отходов металлургических производств -0,5ч

5.2 Разработка рациональной технологии переработки отвалов шлаков   медеплавильных заводов -0,5ч

  - Переработка редкометальных пылей и электролитных шламов – 0,5ч

5.4 Алюмотермическое обеднение конвертерных шлаков медно-никелевого производства -0,5ч

5.5 Утилизация высокоосновных  металлургических шлаков -0,5ч

5.6 Перспектива переработки токсичных хлоридных возгонов титано-магниевого производства в условиях замкнутости технологического цикла -0,5ч

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

13   С.С. Набойченко, Н.Г. Агеев, А.П. Дорошкевич, В.П. Жуков, Е.И. Елисеев, С.В. Карелов, А.Б. Лебедь, С.В. Мамяченков Процессы и аппараты цветной металлургии. Екатеринбург. УГТУ, 2005.700с.

13.7 Переработка шлаков. С. 529-546.

13.8  Переработка пиритных и пирротиновых концентратов; пиритных огарков. С. 547-556.

  - Утилизация производственных стоков. С.557-567.

Семинар 13 Тема 6 Обзор современных методов переработки вторичного сырья. Очистка газов и стоков при переработке вторичного сырья -1ч

- Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

14 Металлургия благородных металлов: Учебник в 2-х книгах. Кн.2 /Ю.А. Котляр, М.А. Меретуков, Л.С. Стрижко//- М.: МИСИС, Издательский дом»Руда и металлы», 2005.-392с.

14.1 Вторичная металлургия благородных металлов. С.278-385

14.2 Очистка газов и стоков при переработке вторичного сырья. С. 382-385.

Реферат 4 (оцениваемый)  РК2    неделя 13

Семинар 14 Тема 7 Сопоставительный анализ вариантов аппаратурного оформления пирометаллургической переработки богатых природных и техногенных золотосодержащих продуктов  - 1ч

Цель:    Обзор и анализ вариантов  переработки богатых природных и техногенных золотосодержащих продуктов  - 1ч

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

14.3 Металлургическая переработка золото- и серебросодержащего вторичного сырья. С.  320-351.

Дополнительный материал  (для самостоятельной работы)

В соответствии со стратегическими задачами РК требуется обеспечение рационального и комплексного использования недр в современных условиях, разработка и внедрение новейших ресурсосберегающих технологий по всему циклу – от добычи, обогащения, металлургического передела до производства конечной продукции, включая использование вторичного сырья.

В Восточно-Казахстанском регионе активно осуществляется переработка накопленных техногенных минеральных образований, что позволяет использовать в обороте дополнительные ресурсы в производстве чёрных и цветных металлов. Значительные достижения связаны с последовательным уменьшением объёмов техногенных образований, что достигается как ликвидацией накопленных отвальных продуктов путём их повторной переработки, так и за счёт уменьшения вновь образуемых отходов при добыче и переработке сырья в металлургии. В настоящее время совершенствуются технологии отработки и обогащения, металлургические технологические схемы; внедряется новое, более эффективное оборудование, что позволяет вовлекать в отработку и перерабатывать сырьё с более низким содержанием полезных компонентов, в том числе и попутных, числящихся на государственном балансе.

ЛИТЕРАТУРА

Основная

1  Основы комплексного использования сырья цветной металлургии (теория, технология и освоение новых металлургических процессов) // А.М.Кунаев, С.М. Кожахметов, А.В. Ванюков, И.Р. Полывянный,, А.И. Зарубин, Е.С. Есютин //-  Алма-Ата: Наука, 1982. – 392с.

2 Новые пути взаимодействия высшей школы и металлургической промышленности в XXI веке. / Н.Р. Кельчевская, М.И. Срогович. //Известия вузов. Цветная металлургия, № 6, 2003. –С. 81-87.

3Переработка техногенных минеральных образований и внедрение ресурсосберегающих технологий – средства выполнения сырьевых ресурсов и получения дополнительной продукции. / А.И. Баяндеров. // Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 6–9.

4 Набойченко С.С. Процессы и аппараты цветной металлургии. Принципы создания новых металлургических технологий и их внедрение. - Екатеринбург:

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005.- 700с.

5  Основы комплексного использования сырья цветной металлургии (теория, технология и освоение новых металлургических процессов) // А.М.Кунаев, С.М. Кожахметов, А.В. Ванюков, И.Р. Полывянный,, А.И. Зарубин, Е.С. Есютин //-  Алма-Ата: Наука, 1982. – 392с.

6  Разработка рациональной технологии переработки отвалов шлаков медеплавильных заводов. /В.А. Шумский, И.П. Поляков, Б.А. Рагулин.// Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 68-71

- Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов. // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 42-45.

- А.Ю. Шустров, В.П. Денисов. Комплексная технология производства свинца и сурьмы.- Цветные металлы, 2004, № 10 С.37-40.

- Технологии ВНИИЦВЕТМЕТА  для переработки золотосодержащих руд различных типов./Н.В. Сулаквелидзе, Р.А. Арабаев// -Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 46-51.

- Технологическая схема для промышленного извлечения золота из упорного сырья без примения цианидов /А.О. Теут, Д.В. Куимов, С.В. Мезенцева// Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 56-60.

11 Исследования ВНИИЦВЕТМЕТА в области гидрометаллургических и комбинированных процессов преработки различного минерального сырья /Л.Б. Кушакова, Н.В. Сизикова, О.Ю. Браилко // -Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 73 – 77.

12Комбинированная обогатительно-металлургическая схема переработки труднообогатимых руд /С.Г. Струников, О.А. Хан, Н.А. Куленова, А.А. Калиакперов//.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.32-36.

13 Металлургия благородных металлов: Учебник в 2-х книгах. Кн.1,2 /Ю.А. Котляр, М.А. Меретуков, Л.С. Стрижко//- М.: МИСИС, Издательский дом»Руда и металлы», 2005.-392с.

14  Разработка функциональных композиционных материалов на основе отходов металлургических производств / А.А. Жарменов, С.К. Мырзалиева, Э.О. Аймбетова//.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.158-161.

15 Технологические схемы утилизации мышьяк- и хромсодержащих отходов. /Х. Кузгибекова, Е.В. Жинова, С.М. Исабаев// -Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.162-168.

16 Утилизация фторидных шлаков металлотермического востановления редкометального производства. /С.Г. Струнников, О.А. Хан//- Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.172-174.

17 Использование продуктов утилизации фторсодержащиз газов бериллиевого производства. /К.Д. Полиновский, К.З. Гузовский и др.//- Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.177-180.

18 О перспективе переработки токсичных хлоридных возгонов титано-магниевого производства в условиях замкнутости технологического цикла по воде и хлору. /А.Н. Березкин, Г.Н. Ванюшкина//- Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.182-185.

19  Оценка возможности очистки сточных вод от ионов меди и никеля модифицированным сорбентом. /С.Ш. Абдыгалимова, С.Е. Дюсембаева и др.//- Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.203-206.

20 Очиска промывных сточных вод процесса хромирования в электролизере с растворимми анодами. /Т.П. Ашихмина, ТС.Е. Дюсембаева и др. // Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.192-196.

21  Основы комплексного использования сырья цветной металлургии (теория, технология и освоение новых металлургических процессов) // А.М.Кунаев, С.М. Кожахметов, А.В. Ванюков, И.Р. Полывянный,, А.И. Зарубин, Е.С. Есютин //-  Алма-Ата: Наука, 1982. – 392с.

22 Разработка рациональной технологии переработки отвалов шлаков медеплавильных заводов. /В.А. Шумский, И.П. Поляков, Б.А. Рагулин. // Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 68-71.

23 Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов. // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 42-45.

24 Переработка полупродуктов и отходов производства тяжелых цветных металлов: Хлоридовозгонка цветных и благородных металлов из бедных полупродуктов и отходов цветной металлургии. /И.Д. Резник, В.С. Сорокина.  // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 58-62.

25 Сопоставительный анализ вариантов аппаратурного оформления пирометаллургической переработки богатых природных и техногенных золотосодержащих продуктов. /Ю.Л. Николаев, С.Г. Рыбкин, Е.П. Николаева. //Цветные металлы, № 1, 2006. – С. 68-73.

26 Омариев С.И. Электроплавка на металлизированный штейн как способ извлечения благородных металлов из упорных золотомышьяковистых концентратов. //Цветные металлы, № 4, 2004. –С. 49-51.

27 Анализ и выбор способов переработки металлургических шлаков. / Е.Г. Ожогина, Е.С. Броницкая и др. // Цветные металлы, № 8, 2002. –С.26-30.

28 Выделение благородных металлов из цинковых концентратов и продуктов их переработки. / В.И. Авдюков, Б.С. Имамбаева, В.В. Авдюков. // Горный журнал, № 8, 2005. –С. 17-21.

29 Козлов П.А. Исследование и разработка технологии рециклинга техногенных отходов металлургического производства -Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. – С. 150-157.

30  Эффективность внедрения автогенных процессов в производстве тяжелых цветных металлов: Сб. науч.тр./ГИНЦ вем Мет.-М., 1989.-182с.

31 Разработка рациональной технологии переработки отвалов шлаков медеплавильных заводов. /В.А. Шумский, И.П. Поляков, Б.А. Рагулин. // Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 68-71.

32 Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов. // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 42-45.

33 Переработка полупродуктов и отходов производства тяжелых цветных металлов: Хлоридовозгонка цветных и благородных металлов из бедных полупродуктов и отходов цветной металлургии. /И.Д. Резник, В.С. Сорокина.  // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 58-62.

34 Никитин Г.М. Комплексное использование минерального сырья. – Павлодар: Павлодарский центр научно-технической информации, 2007. – 29 с

35 Сопоставительный анализ вариантов аппаратурного оформления пирометаллургической переработки богатых природных и техногенных золотосодержащих продуктов. /Ю.Л. Николаев, С.Г. Рыбкин, Е.П. Николаева. //Цветные металлы, № 1, 2006. – С. 68-73.

Дополнительная

36 Ушаков Н.Н., Ананин А.И., Шумский В.А., Ни Н.М. Оценка развития перспективных сегментов и новой  продукции свинцово-цинковой подотрасли цветной металлургии Республики Казахстан.- Материалы V1 Международной конференции « Инновационные разработки в горно-металлургической отрасли», Т 1., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2011, С.6-8.

37 Ипалаков Т.Т., Гольцев А.Г. Технопарк как элемент инфраструктуры  инновационной экономики региона.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.11-17.

38  Паньшин А.М., Затонский А.В., Козлов П.А. Совершенствование  технологии производства цинка на Челябинском цинковом заводе.- . Оценка развития перспективных сегментов и новой  продукции свинцово-цинковой подотрасли цветной металлургии Республики Казахстан.- Материалы V1 V1

Международной конференции « Инновационные разработки в горно-металлургической отрасли», Т 1., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2011, С.194-202.

39 О перспективе переработки токсичных хлоридных отходов титано-магниевого производства в условиях замкнутости технологического цикла по воде и хлору/ А.Н. Березкин, Г.Н. Ванюшкина //- Материалы V1 Международной конференции « Инновационные разработки в горно-металлургической отрасли», Т 1-2, ВНИИЦВЕТМЕТ, 2011, С.182-185

40  Мониторинг загрязнения природннх сред предприятиями горно-металлургического комплекса с применением методов биотестирования / О.В. Куликова // - Материалы V1 Международной конференции « Инновационные разработки в горно-металлургической отрасли», Т 1-2, ВНИИЦВЕТМЕТ, 2011, С.369-371.

41  Монтилью И.А., Цейдлер А.А. Совмещение плавки медьсодержащего сырья с конвертированием медных штейнов: Обзорная информация. Вып.2/ЦЭИЦМ.-М., 1982.-34с.: ил. - (Сер.: Пр-во тяжелых цветных металлов).

дополнительная литература

- Бобович Б.Б. Переработка промышленных отходов. Учебник для вузов. — М.: "СП Интермет Инжиниринг", 1999. — 445 с.

- Бобович Б.Б. Процессы и аппараты переработки промышленных отходов: Учебное пособие. – М.: МГТУ «МАМИ», 2008 −110 с.

- С.Е. Витковская Твердые бытовые отходы: антропогенное звено биологического круговорота. Монография. – СПб., 2012г.

- Амирханова Н.А., Беляева Л.С., Невьянцева Р.Р. Проблема утилизации твердых отходов в практикуме по экологии // Наука - образование - производство в решении экологических проблем: Материалы докл. междунар. науч. - техн. конф., нояб. - дек. 1999 г. - Уфа: Уфим. гос. авиац. ун-т, 1999. - С.173-175.

- Анализ и оценка зарубежного опыта обращения с твердыми бытовыми отходами / Лихачев Ю.М., Селиванова С.В., Глазов И.Н. и др. // Комплексная переработка твердых бытовых отходов - наиболее передовая технология: Сб. тр. - СПб.: СПбГТУ, 2001. - С.72-88. - Библиогр.: 38 назв.

- Лысенко А.П., Кондратьева Е.С. Комплексное использование сырья и отходов алюминия и магния. Часть 1. МИСиС, 2020. - 65с.

- Фаюстов А.А. Утилизация промышленных отходов и ресурсосбережение. Основы, концепции, методы. «Инфра-Инженерия», 2019. – 273с.

- https://helpiks.org/6-69526.html

- https://metalspace.ru/production-science/ecology/812-analiticheskij-obzor-metallurgicheskie-metody-pererabotki-tbo.html

- https://poisk-ru.ru/s15046t1.html