Извлечение легирующих и редких металлов из забалансовых руд и полупродуктов металлургического производства; Извлечение марганца из некондиционного сырья - 1 ч

2.5 Комплексные технологии переработки золотосодержащих руд. – 1ч

В рамках реализации комплексных технологий переработки золотосодержащих руд предложены технологии переработки упорных золотомышьяковистых руд с разработкой регламента на проектирование золотоизвлекательных фабрик;   разработаны новые реагентные режимы для флотации медных руд различных типов и медных шлаков, перерабатываемых на Балхашской обогатительной фабрике. Разработана технология  переработки свинцово-серебряных руд и регламент на проектирование ЗИФ.

Внедрена трехстадиальная схема флотации при переработки золотосодержащих руд Суздальского месторождения, при этом потери золота снижены на 50% с переходом предприятия на более высокую производительность.

Разработана технология переработки труднообогатимой золото-свинцово-баритовой руды с получением баритового концентрата (80% диоксида бария).

Реализована технология  сквозного извлечения золота (86%) комбинированной технологией переработки упорных золотомышьяковистых руд, содержащих углистый минерал-шунгит  (окислительный обжиг руды с   отгонкой мышьяка и последующее цианирование обожженной руды).

Экономический эффект от реализации внедренных разработок на ЗИФ составляет более 43 млн долл.США в год  [9]

Для выбора технологии выполнена оценка обогатимости окисленной и сульфидной золотосодержащей руды. При изучении вещественного состава окисленного типа руды исходное содержание золота в руде составило 2,03 г/т; серебра менее 1 г/т. По результатам рационального анализа в окисленном типе золота свободно амальгамируемого и цианируемого составило 71,07 % отн.; золота тонкодисперсного в кварце составило 2,96 % отн.; золота в пленках окислов и гидроокислов железа составило 19,6 %; золота заключённое в сульфидах составило 6,37 %. Всё зафиксированное золото приурочено исключительно к жильному кварцу. Крупность золотин 0,0005, 0,001, 0,003, 0,003х0,001мм. Содержание золота в сульфидной руде составило 1,64-1,95 г/т, серебра менее 1 г/т. Результаты рационального анализа золота в данном типе золота, свободно амальгамируемого и цианируемого составило 62,81 % отн.; золота тонкодисперсного в кварце составило 1,83 % отн.; золота в пленках окислов и гидроокислов железа составило 2,44 %; золота заключённое в сульфидах составило 32,93 %. В настоящей работе выщелачивание руды проводили: - бутылочным методом при различной крупности руд. Извлечение золота в раствор составило 86,15 % при крупности 80 % класса 0,074 мм по окисленной руде, извлечение золота в раствор – 84,15 % при той же крупности в сульфидной руде; - при цианирование хвостов гравитации окисленной руды извлечение золота в раствор составило 92,44 %, а при цианировании хвостов гравитации сульфидной руды извлечение в раствор золота составило 91,14 %. Крупность хвостов 65 % класса – 0,074 мм. По комбинированной гравитационно-гидрометаллургической схеме общее извлечение золота составило 98,0 % и 97,275 % соответственно в окисленной и сульфидной рудах.

В результате обогащения руд получены гравитационные концентраты с высоким содержание золота. После выщелачивания продуктов гравитации были получены кеки с отвальным содержанием золота 0,1 г/т. По окисленной руде извлечение в гравитационный концентрат составило 51 %, извлечение золота в раствор 47 %. По сульфидной руде извлечение в гравитационный концентрат составило 48,95 %, извлечение золота в раствор 48,275 %. Результаты минералогических анализов гравитационных концентратов показали, что зоне окисленных руд для золота обычно наблюдается укрупнение размеров частиц золота и заметное увеличение содержаний золота. В обеих гравитационных концентратах из сульфидной и окисленной руд заметных изменений размеров золота нет. Максимальный размер золота, зафиксированный для сульфидной руды 0,05х0,017мм, для окисленной – 0,07х0,04мм. Также результаты рациональных анализов по сульфидной и окисленной рудам мало отличаются друг от друга. Как показывают минералогические наблюдения, это объясняется тем, что окисление данной окисленной руды не идет дальше образования обычного лимонита (лимонитовых охр), т.е. обохривания, ожелезнения и пропитывания лимонитовыми охрами. 8 Au 35 Рисунок 10 -Рекомендуемая гравитационно-гидрометаллургическая схема обогащения руды 36 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Анализ результатов проведенной работы позволяет сделать следующие выводы по сульфидной руде: 1. Исследуемая руда относится к малосульфидному золотосодержащему типу руд. Промышленно-ценный компонент – золото. Содержание его в пробе составляет 1,64-1,95 г/т. Серебро присутствует в малых количествах – менее 1 г/т. 2. Сульфидная минерализация в породах преимущественно пиритовая. В целом, размер пойкиловключений золота в пирите колеблется от 0,001 до 0,03мм. Размеры всех зафиксированных в пиритах жилок золота следующие: ширина (мощность) от 0,002 до 0,017 мм, длина от 0,008 до 0,05мм. В руде, измельченной до 0,074 мм, 3,05 % металла цианируемого а свободно амальгамируемого 59,76 %. 3. Основной рудный минерал в пробе – пирит, в сростках с пиритом присутствуют халькопирит и сфалерит редко галенит. Основные породообразующие минералы – розовый калиевый полевой шпат, темнозеленая роговая обманка, белый кварц, хлорит-лейкоксен-кварцевые породы, сланцы кварц-лейкоксен-серицитового состава. В руде отсутствуют вредные примеси – мышьяк и сурьма. 4.Технологические исследования проведены с целью определения методов обогащения и принципиальной обогатимости руды. 4.1. Наличие свободного и тонкодисперсного золота обусловливает применение гравитации в «голове» технологической схемы переработки руды. Гравитация проводилась на центробежном концентраторе с перечисткой концентрата на столе. При этом в кондиционный гравиоконцентрат, содержащий 97,039 г/т золота, извлечено 48,95 % металла (табл. 30). 4.2.Исходя из технологических свойств золота, переработка хвостов гравитации произведена по цианистой технологии. Цианирование хвостов гравитации при их исходной крупности в течение 12 часов позволило перевести в раствор до 91,14 % золота. 4.3.Извлечение золота по гравитационно-цианистой или гравитационногидрометаллургической технологии составило 94,255 %. 4.4.Оценить попутное извлечение серебра затруднительно из-за низкого его содержания в руде. По результатам химического анализа содержание серебра составило порядка 19,28 г/т в гравитационном концентрате. 4.5.Таким образом, золотосодержащая сульфидная руда может перерабатываться по известным технологиям с достаточно высокими технологическими показателями обогащения и является перспективным объектом для разведки и освоения. 37 По окисленной руде: 1. Исследуемая руда относится золотосодержащему типу руд коры выветривания. Промышленно-ценный компонент – золото. Содержание его в пробе составило 2,04 г/т. Серебро присутствует в малых количествах – менее 1 г/т. 2. Кора выветривания развита по коренным вулканогенно-осадочным породам и метосоматитам с жильным кварцем. Всё зафиксированное золото приурочено исключительно к жильному кварцу. Кварц, так же, как и вмещающие породы, сильно обохрен и брекчирован. Золото тонкодисперсное и рассеяно одиночными включениями среди кварца. Крупность золотин 0,0005, 0,001, 0,003, 0,003х0,001мм. Форма неправильная или удлиненная, но на участках кварца было обнаружено обогащение золотом в трещине брекчирования в виде кучного скопления из тонкодисперсных и волосовидных частиц с зёрнами золота 0,01мм. В руде, измельченной до 0,074 мм, 49,51 % металла цианируемого а свободно амальгамируемого 21,56 %. 3. Основные породообразующие минералы – силикаты, серициты, хлориты, полевые шпаты, широко развит кварц, карбонат, лейкоксен, сфен, лимонит, гематит, монтмориллонит, магнетит. В руде отсутствуют вредные примеси – мышьяк и сурьма. 4.Технологические исследования проведены с целью определения методов обогащения и принципиальной обогатимости руды. 4.1. Наличие свободного и тонкодисперсного золота обуславливает применение гравитации в «голове» технологической схемы переработки руды. Гравитация проводилась на центробежном концентраторе с перечисткой концентрата на столе. При этом в кондиционный гравиоконцентрат, содержащий 155,251 г/т золота, извлечено 51,0 % металла (табл. 27). 4.2. Исходя из технологических свойств золота, переработка хвостов гравитации произведена по цианистой технологии. Цианирование хвостов гравитации при их исходной крупности в течение 6 часов позволило перевести в раствор до 92,44 % золота. 4.3 Извлечение золота по гравитационно-цианистой или гравитационногидрометаллургической технологии составило 98,0 %. 4.4. Оценить попутное извлечение серебра также, как и у сульфидной руды затруднительно из-за низкого его содержания в руде. По результатам химического анализа содержание серебра составило порядка 22,7 г/т в гравитационном концентрате. 4.5. Таким образом, золотосодержащая окисленная руда может перерабатываться по известным технологиям с достаточно высокими технологическими показателями обогащения и является перспективным объектом для разведки и освоения.

Дополнительная научная информация    (для самостоятельного изучения)

4 Набойченко С.С. Процессы и аппараты цветной металлургии. Принципы создания новых металлургических технологий и их внедрение. - Екатеринбург:

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 700с.

5  Основы комплексного использования сырья цветной металлургии (теория, технология и освоение новых металлургических процессов) // А.М.Кунаев, С.М. Кожахметов, А.В. Ванюков, И.Р. Полывянный,, А.И. Зарубин, Е.С. Есютин //-  Алма-Ата: Наука, 1982. – 392с.

6  Разработка рациональной технологии переработки отвалов шлаков медеплавильных заводов. /В.А. Шумский, И.П. Поляков, Б.А. Рагулин.// Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 68-71

- Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов. // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 42-45

8  А.Ю. Шустров, В.П. Денисов. Комплексная технология производства свинца и сурьмы.- Цветные металлы, 2004, № 10 С.37-409                                                                                 9  9 9Технологии ВНИИЦВЕТМЕТА  для переработки золотосодержащих руд различных типов./Н.В. Сулаквелидзе, Р.А. Арабаев// -Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 46-51

10 Технологическая схема для промышленного извлечения золота из упорного сырья без примения цианидов /А.О. Теут, Д.В. Куимов, С.В. Мезенцева// Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 56-60

Проблемы-решения

Семинар-активность.   Задание неоцениваемое (обязательное)

Для реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой  температурная зависимость стандартной свободной энергии Гиббса  - 123300 -  25,5 Т , Дж [ 298 – 333 К]

3 Zn    +   8  HNO3  =   3 Zn(NO3)2   +  2 NО   +  4 H2O

Оценить направленность реакции и количество окислителя.

К МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ РАСЧЕТУ

Семинар-активность. Проблема 2  решение неоцениваемое  (необязательное)

Применение электрохлоринации для извлечения золота из руд с  пирит-арсенопиритной минерализацией

Вопросы:

1   Электрохлоринация. Написать  электронное уравнение образование газообразного хлора в растворе хлорида натрия  (на электроде ? катод или анод) и реакции образования растворенных комплексов золота.

- Электрохимические системы  (источники тока, электролиз) связаны с поляризацией на электродах (отклонение электродных потенциалов от равновесных), что уменьшает электродвижущую силу электрохимической системы (разность равновесных электродных потенциалов на катоде и аноде). В то же время поляризация является необходимым условием работы источника тока (электрохимические системы -ЭС).

Объяснить необходимость поляризации для работы ЭС.

3   Научное (техническое) определение экстракции в металлургии.

* Теут А.О. Применение электрохлоринации для извлечения золота из руд с  пирит-арсенопиритной минерализацией. Труды ВНИИЦВЕТМЕТА , 2014.- С. 56-60.

**   Куимов Д.В., Теут Ф.О., Косьянов Э.А., Мезенцева С.В. Аппарат для электрохимического извлечения золота из хлорной пульпы упорных руд (представленные конструкции аппаратов защищены авторскими правами). Труды ВНИИЦВЕТМЕТА , 2013.- С. 92-96.

Тема 5 Теория и практика извлечения благородных металлов при комплексной переработке руд с применением сегрегационного сульфатизирующего обжигов

К МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ РАСЧЕТУ

Практика. Семинар-активность. Проблема 3   (неоцениваемое). К практическим (семинару)

Вопросы:

Химизм процесса обжига окисленных  Сu-руд может быть представлен из трех последовательных стадий (*):

2NaCl(т) + SiO2 (т) + H2O(г) = Na2SiO3 (т) + 2HCl(г)			(1)

3Cu2O(т) + 6HCl(г) = 2Cu3Cl3 (г) + 3H2O(г)				(2)

2Cu3Cl3 (г) + 3H2 (г) = 6Cu(т) + 6HCl (т)				(3)

Определить количество образующейся металлической меди при рабочей температуре процесса 700 – 900 0С в герметичном аппарате при условии, что количество исходных компонентов: n (Cu2O) = 3,0 моль в присутствии составляющих руды  SiO2, Al2O3 … n (H2O) = 1,0 моль; n (NaCl) = 1,0 моль;   n (H2) = 3,0 моль при условии необратимости реакций (1) – (3).

* Теляков Н.М. Теория и практика извлечения благородных металлов при комплексной переработке руд с применением сегрегационного сульфатизирующего обжигов. –С-Петербург, 2000. - С.4

Тема 6  «Комбинированные методы получения металлического молибдена из некондиционных молибденовых концентратов»

К МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ РАСЧЕТУ

. Задание неоцениваемое, необязательное- к металлургическому расчету.

Комбинированные методы получения металлического молибдена из некондиционных молибденовых концентратов (35-40% Мо) и промпродуктов (5-20% Мо) с высоким содержанием меди и железа, непригодных для стандартного применения.

Для вскрытия подобных материалов используют гидрометаллургические технологии, в частности, азотнокислое выщелачивание; автоклавное окисление кислородом, выщелачивание гипохлоритом натрия.  Извлечение молибдена достигает 95%.

Для получения металлического молибдена используют восстановление его триоксида и галогенидов водородом, металлотермию  (3300-3800 К), термическую диссоциацию (1900-2100 К), электролиз.

Проблема 4.

Азотнокислое выщелачивание некондиционного молибденового материала из расчета на молибденит протекает  по реакциям (схемы):

MoS2 + HNO3   H2MoO4  + H2SO4  + NO   (1)

MoS2 + HNO3   H2MoO4  + H2SO4*6H2O  + NO2   (2)

MoS2 + HNO3   H2MoO4  + H2SO4  + NO2  + NO + H2O (3)

1 Определить количество азотной кислоты, необходимое для разложения моля молибденита по реакции (3);

- При каком соотношении оксидов азота (NO и NO2) реакции (3) расход кислоты будет меньшим?

- Предложите реакцию получения  металлического молибдена восстановлением его триоксида и галогенидов водородом, металлотермией.

Примеры инновационных технологий по комплексной переработке  техногенного металлургического сырья и  промпродуктов металлургического производства.

1 Конвертирование медных штейнов.

Восточный Казахстан располагает большими запасами полиметаллических руд, В результате обогащения которых получают значительное количество сульфидных медных концентратов. Из –за отсутствия  в регионе предприятий по переработке сульфидного медьсодержащего сырья   концентраты  направляются  на переработку в другие регионы Республики Казахстан и за её пределы.  Это является экономически нецелесообразным, так как при  этом значительно сокращается  спектр выпуска готовой продукции,  не только товарной меди но и таких   сопутствующих металлов, как золото, серебро, селен, теллур и другие.

В этой связи руководством  АО «Казцинк» было принято решение о строительстве в г. Усть-Каменогорске нового медеплавильного завода, основной продукцией которого является товарная электролитическая  медь. В основу строительства завода заложены современные прогрессивные технологии  ISASMELTTM  и «ISAPROCESS», разработанные австралийской фирмой «Xstrata». Использование современных технологий позволит достичь высокой удельной производительности  в совокупности с низкими капитальными  и эксплуатационными затратами.

Процесс конвертирования является одним из основных технологических процессов, внедряемых на  АО «Казцинк» технологий. Поэтому актуальность темы дипломного проекта является  актуальной, так она хорошо вписывается в инновационный проект «Новая металлургия», внедряемый на УК МК АО «Казцинк».

В этой связи целью настоящего дипломного проекта  является проектирование отделения конвертирования медных штейнов, получаемых в плавильной печи ISASMELTTM.

# В проекте выбрана и обоснована  технология «ISAPROCESS» получения черновой меди посредством конвертирования медных штейнов, выполнены металлургические расчёты  процесса конвертирования, расчёты материального и теплового балансов. На основании выполненных расчетов рассчитано и выбрано основное и вспомогательное оборудование

На основании прогрессивных норм выработки, расходных коэффициентов отражающих современный уровень развития медеплавильной отрасли сделано технико-экономическое обоснование проекта. В необходимом объеме рассмотрены вопросы автоматизации процесса, экологической безопасности, охраны и безопасности труда.

Обзор технологий

Получение черновой меди  в промышленности осуществляется, в основном, в процессе конвертирования медных штейнов, хотя существуют и разрабатываются целый ряд процессов, позволяющих получать черновую медь при непосредственной переработке сульфидных медных концентратов в одном агрегате.

Сущность процесса конвертирования заключается в продувке через расплав штейна воздуха или дутья обогащенного кислородом в специальных агрегатах, которые называются конвертерами. В процессе конвертирования штейна, полученного из плавильных печей, в результате продувки его воздухом в расплаве протекает ряд химических превращений, приводящих к образованию металлической меди.

В Казахстане переработка сульфидных медных руд и концентратов осуществляется в Жезказгане и  Балхаше на горно-металлургических комбинатах, принадлежащих  корпорации «Казахмыс».

На Жесказганском горно- металлургическом комбинате штейн получают в электрических печах. Полученный штейн подвергаются конвертированию в горизонтальных конвертерах. Полученная черновая медь направляется на огневое рафинирование, конвертерный шлак возвращается в плавильную печь, а отходящие газы направляются на получение серной кислоты.

На Балхашском горно-металлургическом комбинате переработка сульфидных медных концентратов осуществляется процессом Ванюкова. Полученный штейн также  подвергаются конвертированию в горизонтальных конвертерах. Черновая медь направляется на огневое рафинирование, конвертерный шлак возвращается в плавильную печь, а отходящие газы направляются на получение серной кислоты.

В институте «Унипромедь» (Россия) разработан процесс совмещённая плавка – конвертирование [3], который внедрён на Медногорском медно-серном комбинате. Совмещённая плавка – конвертирование осуществляется в  плавильно- рафинировочном агрегате, который представляет собой горизонтальную цилиндрическую печь, способную поворачиваться вокруг горизонтальной оси. Ванна плавильно- рафинировочного агрегата имеет две зоны: плавильную и отстойную. Загрузка шихты в речь осуществляется непрерывно через загрузочную горловину, расположенную над плавильной зоной. Воздушное или обогащённое до 22-28% кислородом дутьё подаётся непосредственно в расплав через фурмы, расположенные по длине плавильной зоны.. Продуктами плавки являются штейн, обогащённый черновой медью. содержащий до 72 % меди и шлак, содержащий до 4% меди, который подлежит процессу обеднения., что является недостатком процесса. Переработка обогащенного штейна на черновую медь осуществляется в горизонтальном конвертере.

Черновая медь может быть получена при осуществлении процесса «Норанда».  Процесс  «Норанда» представляет собой непрерывную плавку сухих медных концентратов, которая осуществляется в горизонтальном цилиндрическом  поворотном агрегате. Непрерывная загрузка гранулированной шихты осуществляется через отверстие в торцевой стенке агрегата. Дутьё, обогащённое кислородом до 37%, подают непосредственно в расплав  через фурмы, расположенные в боковой части конвертера по длине плавильной зоны. Однако процесс получения черновой меди методом  «Норанда» характеризуется низким извлечением меди. Кроме того, получение черновой меди приводит к образованию богатых, содержащих до 12 % меди, что требует их дополнительной переработки, с целью извлечения меди. Переработка таких шлаков вызывает большие затруднения. Поэтому процесс получения меди по способу «Норанда» не получил развития. В настоящее время  процессом «Норанда получают штейн, содержащий 70-75% меди, который затем подвергается процессу конвертирования  с целью получения черновой меди.

Переработка штейна на черновую медь осуществляется в процессе «Мицубиси», который был  разработан фирмой «Мицубиси метал корпорейшен» В этом процессе процессы получения штейна, разделения штейна и шлака  и конвертирования разделены пространственно и ведутся в отдельных агрегатах. Агрегаты расположены каскадом и жидкие продукты плавок непрерывно перетекают самотёком из одного агрегата в другой. Вследствие этого каждый процесс ведётся при своём оптимальном режиме, а богатых конверторных шлаков образуется относительно мало. В результате достигается высокая производительность, высокое извлечение меди получаются богатые сернистые газы. Конвертирование штейна в этом процессе осуществляется в печи, в которую дутьё подаётся через вертикальные фурмы-сопла на поверхность расплава. Полученная черновая медь непрерывно стекает в обогреваемый миксер, а затем поступает на огневое рафинирование. Однако этот процесс обладает существенным недостатком, который заключается в сложности контроля и регулирования совместной непрерывной работы всех агрегатов и связанной с этим отсутствие гибкости ведения плавки, препятствующее переработке переменных количеств отходов и оборотных продуктов.

Переработка штейна на черновую медь осуществляется в процессе «Аусмелт», который разработан одноимённой австралийской фирмой. Процесс «Аусмелт», осуществлённый в Китае ( г.Хуома), осуществляется в двух вертикальных агрегатах.  Плавильный агрегат представляет собой вертикальный огнеупорный цилиндр, оборудованный сливными каналами, подвижной вертикальной фурмой фирмы «Сиромелт», системой автоматизации и газоходом. Воздушное дутьё подаётся через подвижную вертикальную фурму в расплав шлака. В одном агрегате плавят медные сульфидные концентраты и получают медный штейн, а в другом черновую медь. Плавильный  и конвертерный агрегаты установлены каскадом, что обеспечивает естественный переток штейнового расплава из плавильного агрегата  в конвертерный. Черновая медь из конвертера поступает на разливочную машину.

Получение черновой меди может быть осуществлено также  по технологии ISASMELTTM  и «ISAPROCESS», которая в настоящее время внедряется на УК МК ТОО «Казцинк». Технологическая схема процесса «ISAPROCESS» включает в себя плавку  сульфидных медных концентратов на штейн в печи ISASMELTTM , разделение штейновой и шлаковой фаз в электрической печи, конвертирование  штейна в  Реirce-Smith конвертере, огневое рафинирование черновой меди в наклоняющейся цилиндрической анодной печи и электролитическое рафинирование черновой меди. Конвертирование медных штейнов осуществляется в горизонтальном конвертере на воздушном дутье. Продуктами конвертирования является черновая медь с содержанием меди 98,3 % Cu,  конвертерный шлак, содержащий порядка 6,0% Cu и отходящие газы, содержащие 10,0% SO2. Конвертерный шлак направляется на переработку в электропечь, а отходящие газы на получение серной кислоты.  Черновая медь направляется на огневое рафинирование.

Переработка штейна на черновую медь в больших масштабах осуществляется на преприятии «Харьявалта» фирмы «Оутокумпу» (Финляндия). На этом заводе штейн получают методом взвешенной плавки с использованием дутья, обогащенного до 35% кислородом. Плавку ведут на штейн содержанием до 60 % Cu. Получение черновой меди из штейна осуществляется в горизонтальном Реirce-Smith- конвертере  фирмы «Отутокумпу» на воздушном дутье.Полученная черновая медь направляется на огневое рафинирование. По аналогичной технологии работают предприятия «Тойо» (Япония), «Сан-Мануэль» (США), «Норддойче Аффинери» (Германия), «Диас-Давила» (Бразилия).

Более перспективной является технология взвешенной плавки  с последующим конвертированием  штейна  также в агрегате взвешенной плавки. По такой технологии работает завод «Гарфильд» (США).

Здесь штейн измельчают и конвертируют в печи взвешенной плавки, откуда черновую медь выпускают непосредственно в анодную вращающуюся печь Применение взвешенной плавки и взвешенного конвертирования позволяет увеличить производительность, сократить эксплуатационные расходы и значительно сократить энергетические ресурсы по сравнению с традиционно	 технологией.

На небольшом заводе «Хейден» шихту перерабатывают в стандартных 80 тонных конвертерах по следующей технологии. В конвертер загружают шихту, расплавляют ее с помощью короткопламенной топливно-кислородной горелки. Уровень расплава должен быть выше уровня фурм после поворота конвертера на дутье. Дутье обогащено кислородом. Шихту подают на зеркала расплава. Конвертирование ведут до получения черновой меди. По данным фирмы, на стандартном конвертере по такой технологии можно переработать за сутки 450 тонн концентрата.

Фирма «Дрово» (США) рекламирует переработку концентратов в вертикальном вращающемся агрегате  на воздушно-кислородном дутье. Два таких конвертера емкостью 40 тонн работают поочередно на новом заводе «Афтон» в Канаде. Проектная мощность завода - 25000 т/год черновой меди. Такой же вращающийся конвертер осваивают в Швеции

Для практического осуществления процесса конвертирования медных штейнов используются конвертеры различных типов, как вертикальные так и гортзонтальные.

Горизонтальные     конвертеры     имеют     большие     преимущества     по сравнению с вертикальными конвертерами. Они имеют большую емкость (до 100 тонн)  так как обеспечивают равномерное распределение   воздуха и большой коэффициент его использования.

Горизонтальный конвертер представляет собой цилиндрический поворотный аппарат периодического действия. Он имеет сварной корпус из стальных листов толщиной 20-25 мм, диаметром 3-4 м, длинной до 10 метров.

Горизонтальные конвертеры футеруются хромомагнезитовым кирпичом, а между кожухом и кладкой находится засыпка из огнеупорного материала, позволяющая кладке свободно расширяться при нагревании.

В последнее время, а связи с введением строгих ограничений на выброс вредных газов в атмосферу на зарубежных заводах широкое распространение получили конвертеры с боковым отводом газов (КБО). Конвертер с боковым отводом газа разработан фирмой «Металлургии Хобокеновернельт» (Бельгия). Конструкция КБО значительно усовершенствована институтом «Бипролит» (Польша).

В 1975 году на Красноуральском медеплавильном комбинате сдан в промышленную эксплуатацию один КБО.

На заводах Бельгии, Чили и США, свод П-образного газохода набирается из блоков. Последние изготовлены из  хромомагнезитовой массы. На заводах Польши поворотный газоход закрывается массивной крышкой. Такая конструкция перекрытия П-образного газохода необходима для отчистки поворотного газохода от настылей и выполнения ремонтных работ, связанных с заменой футеровки. Но следует отметить, что конвертеры с боковым отводом газов совершенно не пригодны для переработки штейнов, содержащие летучие компоненты (Zn), вследствие быстрого затягивания П-образного газохода возгонами. Существуют такие вращающиеся конвертеры с верхним дутьем. На некоторых зарубежных заводах такие конвертеры получили распространение. Они пользуются для различных целей, но в основном для переработки комплексного сырья. Возможность интенсивного перемешивания расплава, отсутствие местных перегревов футеровки и ее равномерный износ, быстрая перестройка процесса на различное сырье, широкий диапазон обогащения воздуха кислородом и снижение энергозатрат создают в ряде случаев определенные преимущества этому типу агрегатов перед стационарными конвертерами.

Едва ли не самым серьезным недостатком аппаратурного оформления процесса конвертирования является его периодичность. Она приводит к большим затратам времени на зарядку конвертера, слив конвертерного шлака и черновой меди. Сравнительно велико время выхода конвертера на нормальный технологический режим. Слив расплавов и зарядка конвертера через горловину требуют периодического поворота агрегата. Герметичное сочленение горловины поворотного конвертера с неподвижной системой газоходов несовершенно, что приводит к выбиванию большого количества газа в атмосферу цеха.

Большой практический интерес в связи с этим представляет разработка непрерывного процесса конвертирования, которая позволит перейти на стационарные аппараты, загерметизировать газоходную систему.

Развитие технологий конвертирования медных штейнов, совершенствование агрегатов и улучшение основных показателей их работы связано с решением ряда проблем и практической реализацией новых идей, к числу которых относятся:

-    обогащение дутья кислородом. Эффективность его доказана, однако значительное повышение концентрации кислорода в дутье сопровождается постоянно большим выделением тепла, резким возрастанием температуры и ухудшением в связи с этим службы огнеупоров, что возникает необходимость в изменении технологии агрегата;

- внедрение способа пирометаллургической селекции для комплексной переработки медно-цинковых, медно-свинцовых и других полиметаллических концентратов, а так же полупродуктов в конвертере;

- переработка медных концентратов в конвертере для повышения производительности металлургических цехов и увеличения выплавки меди с предварительной подготовкой концентратов. Сочетания конвертирования штейна и плавки концентратов в одном агрегате открывает новые возможности для развития технологии медеплавильного производства;

- разработка агрегатов и технологий непрерывного конвертирования штейнов в замен существующего периодического процесса;

-  использование конвертерных газов для производства серной кислоты или жидкого сернистого ангидрида.

Обзор патентной литературы

А. с. 540487 (СССР), Горизонтальный конвертор для переработки штейнов, включающий металлический корпус с фурменным поясом, футеровку с вмонтированными в кладку фурменного пояса и закрепленными на металлическом корпусе кессонами и трубопроводы для подвода и отвода теплоносителя, отличающийся тем, что, с целью обеспечения безопасности и надежности конвертера в работе, кессоны закреплены на металлическом корпусе шарнирно, а трубопроводы расположены над фурменным поясом /

Д И Чижов, Б В Осипов, В И Филиппов, В З Чарный, Е С Грин-Гнатовский и В Г Кожин – Опубл 05.03.77 г Бюл. № 977

А. с. 644860. (СССР),  Устройство для конвертирования штейнов ,

1 Включающее горизонтальный конвертор с горловиной, напыльник, аспирационную камеру с боковыми и подвижной передней стенками, прикрепленную к напыльнику, газоходы бедных и богатых газов и дымососы, отличающееся тем, что, с целью улучшения санитарно-гигиенических условий в цехе и повышения концентрации сернистого ангидрида в богатых газах, аспирационная камера снабжена задней стенкой и подвижно соединена нижней частью с конвертором, а в верхней части задней стенки аспирационной камеры выполнено отверстие, соединенное с газоходом бедных газов

2 Устройство по п1, отличающееся тем, что конвертор снабжен ребрами, установленными параллельно к боковым стенкам аспирационной камеры, а длина ребер больше суммы длины боковой стенки  аспирационной камеры и ширины горловины конвертора

3 Устройство по п1, отличающееся тем, что в нижних торцах боковых стенок аспирационной камеры выполнены пазы, в которых размещены ребра С целью улучшения качества черновой меди и повышения извлечения свинца и цинка в возгоны на шлаки вводят смесь бензилсульфокислоты с сульфонолом, взятых в соотношении 1-(50-100). /  Левченко, Н К Пивоваров, М. Ф. Щербаков, В. Н. Лобанов, А. М. Зиновьев, А. С. Антонов, А. В. Томенко, Л. В. Родин, В. И. Черкесова и Т. Ф. Лыщик. – Опубл 30.01.79 г. Бюл. № 479

А. с. 553301 (СССР), Фурма горизонтального конвертера для переработки штейнов, включающая корпус, фурменную трубку и шариковый клапан, отличающийся тем, что, с целью предохранения трубки от засорения, упрощения эксплуатации фурмы и уменьшения выбросов пыли во время вывода конвертера из-под дутья, она снабжена дополнительным шариковым клапаном с карманом для шарика, выполненным в виде цилиндра, ось которого расположена под углом 25-35 к оси фурменной трубки /  В. М. Калачев и  О. Я. Галушко. – Опубл 05.04.77 г Бюл. № 13 77

В данном проекте мы берем за основу последний патент с авторским свидетельством 553301, так как конвертер, в котором технология переработки штейна упрощена в эксплуатации и во время вывода конвертера из-под дутья выделяется меньше пыли , в отличие от других конвертеров.

Выбор технологии конвертирования медных штейнов неразрывно связан с процессами его получения.  Из рассмотренных выше технологий переработки сульфидных медных концентратов наиболее выгодно отличается технология «ISAPROCESS». Этой технологии присущи следующие достоинства:

- простота конструкций и лёгкость управления процессом;

- высокая степень усвоения кислорода дутья, которая составляет порядка 95%;

- низкое содержание серы в черновой мед, не превышающее 1,0%;

- высокое прямое извлечение меди в черновую медь, которая превышает 90%;

- минимальные потери тепла, что позволяет перерабатывать низкосортные концентраты и техногенные отходы;

- высокая степень механизации, автоматизации и компьютеризации технологических процессов;

- простота управления процессом;

- высокая экологическая безопасность.

Поэтому в проекте выбираем  процесс конвертирования медных штейнов на воздушном дутье, как составляющую часть технологии «ISAPROCESS».

Из анализа технологий переработки медного штейна следует, что наиболее простыми и надежными являются горизонтальные конвертеры, с верхним отводом отходящих газов, которые получили наибольшее распространение в промышленной практике. Поэтому для осуществления процесса конвертирования выбираем горизонтальный конвертер   Реirce-Smith фирмы «Оuтокuмpu».

Для проектирования отделения конвертирования медных штейнов в проект заложены следующие основные показатели:

-    производительность конвертера  по горячему штейну 110 000 т/год;

-   производительность конвертера по черновой меди 70000 т/год

-   удельная производительность конвертера по штейну  297,5 т/сутки;

-    извлечение меди  в черновую медь 97,5%.

2	ПЕРЕРАБОТКА  РУДЫ СЕКИСОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Регламент по переработке руд Секисовского месторождения выполнен ДГП «ВНИИцветмет» по договору №78 от 10.10.2008 г. «Составление технологического регламента на переработку руды текущей добычи Секисовского месторождения» с ТОО «Алтай Кен Байыту».

Учтенные государственным балансом запасы золото-серебряных руд Секисовского месторождения (протокол № 498-06-К, У от 14.04.2006 г), приведенные в таблице 7. [33]

Таблица 7 – Запасы золото-серебряных руд Секисовского месторождения

| Показатели | Единица измерения | Категория запасов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С1 | С2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего по месторождению: руда золото серебро | тыс.т кг т | 4250,100 14565 20,772 | 2175,818 10396 15,727 |
| Среднее содержание: золота серебра | г/т г/т | 3,43 4,89 | 4,78 7,23 |
| В том числе: открытый способ руда золото серебро среднее содержание золота серебра | тыс.т кг т г/т г/т | 2086,588 3856 7,856 1,85 3,77 | 417,159 801 1,612 1,92 3,87 |
| подземный способ руда золото серебро среднее содержание золота серебра | тыс.т кг т г/т г/т | 2163,512 10709 12,916 4,95 5,97 | 1758,659 9595 14,115 5,46 8,03 |

Месторождение Секисовское расположено на территории Глубоковского района Восточно-Казахстанской области в 40 км севернее г. Усть-Каменогорска.

Руды Секисовского месторождения текущей карьерной добычи – окисленные, малосульфидные, березитизированные, со значительным количеством гидроокислов железа, представленных лепидокрокитом, гетитом, лимонитом. Особенность руд – наличие в них незначительных количеств рутила, титаномагнетита, ильменита. Содержания в рудах: золота 0,78–1,2 г/т; серебра 2,8-4,0 г/т.

Месторождение известно с 1833 года; в 1975-1978 гг. в районе проведены работы по геологическому доизучению масштаба 1:50000; в 1981-1984 гг. проведены детальные поиски на флангах и глубоких горизонтах месторождения; в 1987 году завершена предварительная разведка, составлен ТЭД о целесообразности детальной разведки с проектом временной кондиции [13-15].

В 1980-1984 гг. выполнялись лабораторные исследования руд Секисовского месторождения [2-4]. Рекомендована гравитационно-флотационная схема переработки руд; извлечение золота – 94,2%, серебра – 83,5%.

В 2004-2005 гг. в ДГП «ВНИИцветмет» выполнены исследования обогатимости 9 лабораторно-технологических проб, характеризующих сульфидные, смешанные, окисленные типы руд Секисовского месторождения методами гравитационного, флотационного обогащения, прямого цианирования, гравитационного обогащения с выщелачиванием хвостов гравитации. Наиболее высокие технологические показатели получены по комбинированной схеме, включающей гравитационное выделение золота с выщелачиванием хвостов гравитации. Сквозное извлечение золота составило 93,1%, серебра – 73%.

В 2004-2005 гг. в лаборатории Ammtec Ltd  (г. Перт, Австралия) выполнялась комплексная программа исследований на рудах Секисовского месторождения.

Руда рудных тел, представленных пробами Т-8 (содержание золота 1,2 г/т, серебра – 4,0 г/т), Т-10 (содержание золота 1,2 г/т, серебра – 2,8 г/т), Т-14 (содержание золота 0,78 г/т, серебра – 3,1 г/т) была исследована в ДГП “ВНИИцветмет” в 2004-2005 гг. По комбинированной схеме, включающей гравитационное выделение золота и цианирование измельченных до 80% -0,074 мм хвостов гравитации, были получены следующие результаты: для пробы Т-8  суммарное извлечение золота составило 94,28%, серебра – 78,59%. Для пробы Т-10 суммарное извлечение золота составило –91,95%, серебра -38,3%,   для пробы Т-14 суммарное извлечение золота –87,7%, серебра -75,27%. В приложении А представлены данные минералогического анализа руд Секисовского месторождения.

Данные по химическому составу руды текущей добычи Секисовского месторождения [1] приводятся в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты химического анализа руды текущей добычи Секисовского месторождения

| Элемент | Содержание %, г/т |
| --- | --- |
| Au Ag Pb Cu Zn Fe Sобщ Sсульфат As Cобщ CO3 SiO2 Ca Al2O3 Sb | 1,2 2,9 0,01 0,02 0,04 5,3 0,75 <0,1 <0,03 1,38 1,03 56,9 3,5 13,1 <0,02 |

Технологическая схема переработки исследуемого объекта

Для переработки руд Секисовского месторождения рекомендована [12, 16] технологическая схема, включающая:

- трехстадиальное дробление с предварительным грохочением;

- двухстадиальное измельчение с разделением пульпы в пульподелителе после первой стадии измельчения;

- классификация в гидроциклоне легкой фракции пульподелителя с последующим сороотделением и направлением песков гидроциклона на вторую стадию измельчения; подрешетный продукт сороотделителя поступает на сорбционное выщелачивание с углем.

- грохочение тяжелой фракции пульподелителя с направлением надрешетного продукта на вторую стадию измельчения, а подрешетного продукта на гравитационное обогащение;

- интенсивное (прямое) цианирование гравитационного концентрата;

- сорбционное выщелачивание с углем подрешетного продукта сороотделителя и процианированного гравитационного концентрата;

- обезвоживание насыщенного угля на грохоте с последующей кислотной и водной промывками;

- элюирование насыщенного угля;

- электролиз элюата;

- плавка на сплав Доре;

- сгущение и обеззараживание обезвоженных хвостов сорбционного выщелачивания.

Действующая инновационная технологическая схема  переработки руд

электролиз

подрешетный

пр-т

надрешетный

пр-т

пески

слив

Часть нижнего богатого продукта

известь

Руда

I стадия измельчения

Пульподелитель

классификация

в гидроциклоне I стадии

сороотделение

грохочение

II стадия измельчения

гравит. обогащение

доизмельчение

выщелачивание грав. концентрата

агитация

выщелачивание с углем

обезвоживание на грохоте

кислотная промывка

десорбция

плавка

сор

на регенерацию

вода

насыщенный уголь

сплав Доре

NaCN

известь

элюат

NaCN

NaOH

уголь

на обезвреживание

обеззолоченные хвосты

HCl

слив

пески

классификация в гидроциклоне II стадии

NaCN

известь

легкая

фр-я

тяжелая

фр-я

уголь

Рисунок 1 – Технологическая схема переработки руд Секисовского месторождения

Анализ технологического регламента переработки окисленной золотосодержащей руды за период 2006-2011 года таблица 13

Таблица 13 – Анализируемые  параметры технологического процесса

| № п/п | Измеряемые параметры технологических процессов с указанием точек замера | Единицы измерения | Рабочий диапазон измерения параметров | Технологически допустимый предел |  | Приборы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Погреш ность изм., % | Запазды вание инф- -ии, сек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Масса руды, подаваемый в мельницу | т/ч | 10-145 | 0,1 | 3 | Весы конвейерные |
| 2 | Объем потоков | м3/ч | 290 |  |  | расходомер |
| 3 | Нижний и верхний уровень в чанах выщелачивания, реакторе обезвреживания | % | 0,5-90 | 2 | 3 | Ультразвуковой датчик уровня |
| 4 | Температура элюента, температура в регенерационной печи, в печи обжига, плавильной печи | 0С, 0С 0С 0С | 120 600-750 800 1005-1200 | 2 2 | 3 3 | Датчик комплектно с оборудованием |
| 5 | Плотность продуктов переработки | % | 35-70 |  |  | плотномер |
| 6 | рН в чанах выщелачивания, в чанах обезвреживания, |  | 10-12 10-12 | 2 2 | 3 3 | Погружной датчик рН-метра |
| 7 | Подача раствора NaCN в чаны выщелачивания, на элюирование скруббер | м3/ч | 5-30 | 2 | 3 | Индукционный расходомер |
| 8 | Давление в колонне элюирования | кПа | 110-220 | 2 | 3 | Манометр |

Результаты анализа позволяют оценить оптимальные параметры с максимальным извлечением золота 98,7 %, которые предлагаются для технологического регламента переработки окисленной руды Секисовского месторождения.

3  ЦЕМЕНТАЦИЯ   Обзор технологий

Способ очистки цинковой пылью, называемый процессом цементации, основан на замещении в растворе одних металлов другими. Возможность вытеснения из раствора какого-либо металла другим определяется положением их в ряду электродных потенциалов.

Металлы, обладающие наибольшим отрицательным потенциалом, вытесняют из раствора металлы с меньшим отрицательным или с положительным потенциалами. Следовательно, цинк, имеющий наибольший отрицательный потенциал, должен вытеснять из раствора все перечисленные ниже него металлы. Кадмий в свою очередь вытесняет все последующие металлы.

В общем виде процесс цементации примесей цинковой пылью можно представить следующей электрохимической реакцией:

Zn + Me2+→Me + Zn2+.

При одновременном присутствии в растворе всех перечисленных выше примесей и ограниченном количестве вводимой в него цинковой пыли в первую очередь будет цементироваться медь. Объясняется это не только тем, что в указанном ряду медь имеет наиболее положительный потенциал, но и тем, что высаживаемый из раствора кадмий также будет цементировать медь. Этим свойством металлов пользуются для организации очистки в несколько стадий и раздельной цементации меди, кадмия и других металлов.

Еще несколько лет назад на некоторых отечественных заводах цинковую пыль применяли главным образом для очистки растворов от меди и кадмия. В настоящее время большинство предприятий перешло на так называемую комплексную очистку с целью удаления из растворов не только меди и кадмия, но и кобальта, никеля, германия, мышьяка, сурьмы и других примесей. В связи с комплексным характером этого способа очистки важно знать влияние различных факторов на скорость и глубину очистки растворов от различных примесей цинковой пылью.

К числу основных факторов, влияющих на ход и степень очистки растворов цинковой пылью, относятся: состав исходного нейтрального слива и количество находящихся в нем взвешенных твердых частиц, качество и расход цинковой пыли, температура и продолжительность операции, наличие в растворе окислителей, в первую очередь кислорода воздуха, а также различные добавки, активизирующие действие цинковой пыли.

В нейтральном сливе сгустителей, поступающем на очистку, обычно содержится от 0,5 до 3 г/л твердого, которое состоит из остатков от выщелачивания огарка или возгонов и осажденных в процессе нейтрализации кислоты гидроокисей металлов и кремниевой кислоты. Наличие в растворе твердых веществ увеличивает расход цинковой пыли, ухудшает состав медно-кадмиевого кека и замедляет фильтрацию пульпы после очистки.

Кроме того, как показали исследования ВНИИцветмета, твердые частицы в нейтральном сливе являются источником загрязнения растворов при очистке железом, мышьяком, сурьмой. Так, трехвалентное железо, находящееся в осажденных соединениях, восстанавливается цинковой пылью до двухвалентного и тем самым способствует переходу его в раствор. Замечено, что чем больше содержание твердого в сливе, тем больше железа переходит в раствор при очистке.

Поэтому желательно, чтобы на очистку направлялся нейтральный слив, либо хорошо осветленный с низким содержанием твердого, либо после предварительной фильтрации.

На ряде зарубежных цинковых заводов - «Рисдон» (Австралия), «Корпус Кристи» (США), «Валлифилд» (Канада) и др. - нейтральный слив сгустителей перед направлением на очистку цинковой пылью предварительно фильтруют в барабанных фильтрах, фильтрах Бурта и других аппаратах. Однако широкого распространения в мировой практике эта операция пока не получила из-за низкой скорости фильтрации и соответственно высокой стоимости затрат на нее.

Многочисленными исследованиями и заводской практикой установлено, что с повышением концентрации цинка в растворе очистка от примесей цинковой пылью замедляется. Отмечается также положительное влияние ионов меди на цементацию кадмия, никеля и кобальта и вредное влияние ионов мышьяка и сурьмы. Очистка от примесей идет быстрее, когда концентрация их в растворе выше, и наоборот.

В связи с тем что на 1 м3 раствора расходуется примерно 3- 4 кг цинковой пыли, большое значение имеет ее крупность и активность (содержание металлической части) для создания необходимого контакта с примесями. Теоретически, чем мельче цинковая пыль, тем лучше. Количество частиц размером 74 мкм должно быть не менее 60%. Активность цинковой пыли допускается в пределах 70- 95%- В последние годы для грубой очистки начинают применять и цинковые гранулы в сочетании с аппаратами особой конструкции. Наилучшую цинковую пыль получают путем дистилляции металлического цинка и конденсации паров цинка при низких температурах. Производство такой пыли организовано на Беловском цинковом заводе. Более высокая активность этой пыли, получаемой из низкосортного металла, по сравнению с пылью, приготавливаемой из электролитного цинка на гидрометаллургических заводах, объясняется не только способом ее производства, но и повышенным содержанием в исходном материале свинца, меди, сурьмы и других металлов, активирующих действие цинка.

Для обеспечения глубокой очистки растворов от примесей, т. е. более полного удаления их, требуется определенный избыток цинковой пыли против теоретически необходимого. Этот избыток нужен также и для того, чтобы предотвратить обратный переход некоторых примесей в раствор из осадка (кадмия и др.). Обычно фактический расход цинковой пыли в 2-3 раза превышает теоретически необходимый и тем выше, чем чище должен быть нейтральный электролит.

Повышение температуры растворов ускоряет их очистку. Высокая температура (80-90° С) особенно необходима тогда, когда требуется очистить раствори от кобальта, никеля, мышьяка и сурьмы. Вместе с тем повышение температуры приводит к окислению кадмия и обратному переходу его в раствор. Поэтому для каждой стадии очистки в зависимости от характера примесей выбирают свою оптимальную температуру.

Поскольку цементация цинковой пылью - процесс восстановительный, то наличие в растворе окислителей отрицательно сказывается на качестве очистки. К окислителям относятся в первую очередь кислород воздуха, а также ионы металлов высшей валентности, например, трехвалентного железа, которые также способствуют обратному переходу в раствор осажденных примесей.

Для полноты очистки требуется довольно длительный контакт цинковой пыли с очищенным раствором. Это достигают путем перемешивания раствора с пылью в течение иногда нескольких часов. Однако чрезмерно большая продолжительность перемешивания способствует окислению и растворению вытесненных из раствора примесей кислородом воздуха. В связи с этим научная и инженерная мысль постоянно направлена на изыскание способов и аппаратов, интенсифицирующих очистку растворов цинковой пылью и в то же время    уменьшающих    поступление    кислорода    воздуха   в   сферу реакций.

Переход на комплексную очистку растворов цинковой пылью вызвал необходимость применения специальных добавок для активации реакций цементации кобальта, никеля, германия и других примесей. Наиболее распространены добавки трехокиси мышьяка, металлической сурьмы, ее солей и в меньшей степени нитроза-нафтола.

В зарубежной практике наиболее распространена так называемая медно-мышьяковая очистка от примесей цинковой пылью, при которой в качестве добавок используют медный купорос и триоксид мышьяка. В странах СНГ триоксид мышьяка не применяют ввиду его высокой токсичности. Вместо него на всех заводах используют соединения сурьмы - ортосульфоантимонат натрия (соль Шлиппе). В последнее время и на зарубежных предприятиях (в Бельгии, Голландии, Канаде и других странах) также стали переходить на очистку соединениями сурьмы.

Насколько большую опасность для жизни обслуживающего персонала представляет применение триоксида мышьяка, видно из мер предосторожности, принимаемых па цинковом заводе «Крккола» (Финляндия). На этом предприятии в цехе выщелачивания в 14 точках установлены газоанализаторы на арсенид водорода, которые срабатывают и посылают импульс на пульт управления, а также включают световой и звуковой сигналы в случае приближения концентрации арсенида водорода в атмосфере цеха к предельно допустимой. ПДК в пересчете на мышьяк 0,5мг/м3.Чувствительность приборов составляет 0,001 мг/м3.

Пока очистку цинковой пылью применяли для удаления из растворов только меди и кадмия, не было проблемы вывода из процесса кобальта, так как последний концентрировался в ксантогенатном кеке при последующей стадии очистки. При комплексной очистке кобальт и никель цементируются вместе с кадмием и переходят в кадмиевый продукт. В производстве кадмия при растворении цементного осадка кобальт остается в цинковом растворе, который необходимо от него очищать.

В отличие от меди, кадмия и даже кобальта никель, германий и таллий находятся в растворах цинкового производства в значительно меньших количествах. Это обстоятельство осложняет осаждение их цинковой пылью совместно с другими примесями и требует знания специфических условий цементации. К сожалению, в технической литературе имеется недостаточно сведений об условиях очистки производственных цинковых растворов от никеля, германия, таллия.

В мировой практике гидрометаллургии цинка применяются самые различные способы и схемы очистки цинковых растворов цинковой пылью. В то же время наблюдается   довольно   устойчивая   тенденция   перехода   от периодических процессов к непрерывным, от одностадийных и двустадийных схем к многостадийным, от использования трехокиси мышьяка в качестве активирующей добавки к применению солей сурьмы.

При периодическом способе операция очистки состоит из заливки в чан с механическим перемешиванием определенной порции раствора, добавления в несколько приемов расчетного количества цинковой пыли, перемешивания в течение заданного времени и затем фильтрации пульпы на фильтр - прессах. При таком способе очистки удовлетворительные результаты получаются при расходе цинковой пыли, достигающем иногда трехкратного избытка. К другим недостаткам периодического процесса относятся большое число операций, высокая трудоемкость, непостоянство технологического режима.

Непрерывный способ позволяет значительно интенсифицировать процесс очистки, сократить расход цинковой пыли, улучшить качество раствора и кадмиевого продукта, снизить трудоемкость за счет автоматизации контроля и управления технологическим режимом.

Высокая производительность и эффективность непрерывного способа очистки явились причиной полного перехода на этот процесс всех отечественных цинковых заводов и широкого распространения этого    метода за рубежом.

Одностадийную очистку растворов производят за одну операцию, хотя цинковую пыль и добавляют в несколько приемов. При этом получают коллективный цементный осадок, содержащий медь, кадмий, кобальт, никель и другие примеси. Расход цинковой пыли обычно высокий, так как необходим большой ее избыток, чтобы удалить весь кадмий. Одностадийная схема может быть до некоторой степени оправдана при применении ее в тех случаях, когда поступающий на очистку нейтральный раствор содержит небольшое (100-300 мг/л) количество меди, а очистку от кобальта производят химическим способом.

В настоящее время в одну стадию очищают растворы только отдельные зарубежные заводы - «Рисдон» (Австралия), «Серро-де-Паско» (Перу), «Грейт-Фолс» (США), па которых нет необходимости вести многостадийную очистку. Все отечественные заводы уже много лет назад отказались от одностадийной схемы и перешли на многостадийную.

На рис. 1-2 приведены дву - и трехстадийные схемы очистки растворов цинковой пылью. Как следует из этих схем, задачей первой стадии во всех случаях является в основном очистка растворов от меди. Поскольку медь согласно ряду потенциалов цементируется цинковой пылью в первую очередь и довольно легко, для ее осаждения на первой стадии можно использовать оборотный кек, получаемый на последующих стадиях очистки и содержащий избыток цинка. Тем самым можно снизить или полностью исключить добавку, свежей цинковой пыли на первой стадии очистки.

При двустадийной схеме па первой стадии в результате цементации осаждается почти вся медь и некоторое количество кадмия. Поэтому получается не медный, а медно - кадмиевый кек, который нуждается в дополнительной обработке для извлечения из него кадмия. В трехстадийной схеме медь на первой стадии осаждается не нацело, в растворе обычно остается 300-мг/дм3. , что дает возможность получать практически чистый медный кек, который можно направлять непосредственно в медеплавильное производство.

Двустадийная схема очистки растворов цинковой пылью

При двустадийной схеме на второй стадии завершается процесс очистки и должно достигаться заданное по технологии содержание примесей в очищенном растворе. В связи с этим на второй стадии, как правило, расходуют наибольшую часть или все расчетное количество цинковой пыли. Таким образом, на этой стадии совмещаются две не совсем совместимые задачи - очистка раствора от остаточного количества меди, а также от кадмия, кобальта, никеля и глубокая очистка раствора от кадмия. Вследствие этого для проведения глубокой очистки приходится расходовать значительный избыток цинковой пыли, а цементный осадок направлять в оборот на первую стадию, где кадмий    переводится в медно-кадмиевый кек. Возврат цементного осадка, содержащего кадмий, кобальт, никель, германий, а также все остальные примеси, осаждаемые цинковой пылью, на первую стадию имеет еще одну отрицательную сторону. При контакте цементного осадка с раствором сульфата цинка, содержащего ионы меди, происходит обратное растворение примесей, несмотря на наличие в осадке избытка цинка для полного осаждения меди.

Указанного недостатка лишена трехстадийная схема. В ней возврат оборотных цементных осадков, содержащих непрореагировавшую цинковую пыль, осуществляется не в первую, а во вторую стадию, где содержание меди в растворе сульфата цинка значительно меньше. В указанных многостадийных схемах первая и вторая стадии очистки предназначены соответственно для осаждения меди и коллективного цементного осадка, содержащего в основном кадмий, а также кобальт, никель, сурьму и другие примеси. Оба эти продукта не являются оборотными и выводятся из процесса.

Третью стадию проводят с целью обеспечения глубокой очистки растворов от кадмия и германия. При этом расходуется значительно больший против расчетного избыток цинковой пыли, но абсолютный расход пыли невелик. Цементный осадок является оборотным и направляется во вторую стадию очистки. Применение большого избытка цинковой пыли позволяет осуществить глубокую очистку растворов от кадмия и германия до долей миллиграмма на литр.

Таким образом, трехстадийная схема имеет по сравнению с одно- и двустадийными схемами следующие преимущества:

1  Получение растворов сульфата цинка высокой чистоты.

2  Сокращение расхода цинковой пыли.

3  Осаждение меди в товарный    продукт - медный кек

Обзор патентной литературы

Способ трехстадийной очистки сульфатных цинковых растворов

П. Е. Колкер

Способ трехстадийной очистки сульфатных цинковых растворов цинковой пылью от меди и кадмия с извлечением последних в отдельные полупродукты путем цементации на первой стадии меди с удалением медного кека из раствора и последующей цементацией кадмия на Второй и третьей стадиях, отличающийся тем, что, с целью предельного сокращения расхода цинковой пыли и получения качественной кадмиевой губки уже на второй стадии очистки, цементацию меди ведут оборотным цинкомеднокадмиевым кеком до остаточного содержания меди в растворе 35 вЂ” 80,1гг/,г, на второй стадии очистки применяют гидравлическую классификацию получившейся суспензии с отделением кадмиевой губки и направлением избыточного цинка на первую стадию, а на третьей стадии ведут глубокую доочистку раствора добавлением в него ионов меди с последующей его фильтрацией и возвратом меднокадмиевого кека на первую стадию очистки.

RU 1440943

1975

Способ очистки сульфатных цинковых растворов от меди и кадмия

АХМАРОВ ФАРСИЛ ИБРАГИМОВИЧ
КОЗЛОВА АЛЕВТИНА ГЕОРГИЕВНА
НЕСТЕРОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
ЛАПТЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
МАМАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Способ очистки сульфатных цинковых растворов от .меди и кадмия, включающий цементацию с наложением электрического тока, отличающийся тем, что, с целью упрощения процесса экономии цинкового порошка, наложение электрического тока осуществляют при катодной плотности тока 4000050000 А/м

Способ очистки сульфатных цинковых растворов от примесей

Гейхман В.В. и др.

Способ очистки сульфатных цинковых растворов от примесей, включающий цементацию кобальта и никеля из растворов цинковой пылью в присутствии активирующей добавки трехокиси сурьмы, отличающийся тем, что цементацию кобальта и никеля осуществляют из раствора, предварительно очищенного от меди до остаточного содержания ее в растворе 0,5-80 мг/л, при массовом соотношении цинковой пыли и трехокиси сурьмы, используемой в виде водной суспензии коллоидной трехокиси сурьмы, равном (50-300):1.

5  Рафинирование свинца        Аналитический обзор

Обзор методов рафинирования свинца

Черновой свинец, получаемый при плавке свинцовых концентратов любым методом, всегда содержит примеси. Их количество в черновом свинце составляет 2-10%. В черновом свинце  содержатся следующие примеси: медь, сурьма, мышьяк, олово, висмут, селен, теллур, серебро, золото и др. Некоторые примеси, несмотря на их малое содержание, значительно изменяют физические и химические свойства свинца, делая его непригодным для использования в промышленности. Другие примеси представляют большую практическую ценность, в связи с чем  возникает необходимость их извлечения из чернового свинца. Поэтому в любом случае черновой синец подвергается процессу рафинирования. Состав чернового свинца различных заводов приведён в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Состав чернового свинца различных заводов, % масс

| Завод (страна) | Pb | Cu | As | Sb | Bi | Ag* | Au* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чимкент (Казахстан) | 92-94 | 1,8-2,2 | 0,4-0,6 | 0,3-0,5 | 0,15-0,2 | 1000-1500 | - |
| Усть-Каменогорск (Казахстан) | 90-91 | 2,0-5,0 | 1,0-2,2 | 1,0-1,5 | 0,05-0,07 | 1200-1500 | - |
| Электроцинк (Россия) | 93-97 | 0,8-1,3 | 0,3-0,7 | 0,8-1,2 | 0,1-0,2 | 100-2000 | 5,0 |
| Порт-Пири (Австралия) | 97-98 | 0,8-1,2 | 0,15-0,2 | 0,3-0,6 | 0,003 | 1500 | 1,2 |
| Трейл (Канада) | 96-98 | - | 0,2-0,5 | 0,6-0,7 | 0,12 | 1200 | - |
| Бункер-Хилл (США) | 94-96 | 1,8-2,3 | 0,5-1,0 | 1,5-2,0 | 0,02 | 5000 | 3,0 |
| Сан-Гавино (Италия) | 95-97 | 1,5-2,0 | 0,1-0,3 | 1,0-1,5 | 0,07 | 800 | - |
| Пловдив (Болгария) | 95-97 | 1,0-3,0 | 0,1-0,3 | 0,2-0,4 | 0,03-0,04 | 800-1300 | - |

*- в граммах на тонну

Конечная степень очистки от основных примесей регламентируется ГОСТ 3778-77 (Таблица 5.2).

На свинцовых заводах получают свинец марок С0,С1,С2 и С3, которые широко применяются в различных отраслях промышленности. Необходимое количество  особо чистого  свинца   (марки  С00,  С000, С0000, ГОСТ 377-74) для нужд радиоэлектронной техники и для использования в новых областях науки и техники получают по специальным технологиям.

Таблица 5.2

Состав рафинированного свинца по ГОСТ 3778-77

| Марка | Pb, не менее % | Содержание примеси, % не более |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ag | Cu | Zn | Bi | As | Sn | Fe | Mg,Ca,Na в сумме |
| С0 | 99,992 | 0,0003 | 0,0005 | 0,001 | 0,004 | 0,0005 | 0,0005 | 0,001 | 0,002 |
| С1С | 99,990 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 |
| С1 | 99,985 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,006 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
| С2С | 99,970 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,02 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,003 |
| С2 | 99,950 | 0,0015 | 0,001 | 0,001 | 0,03 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,015 |
| С3 | 99,900 | 0,0015 | 0,002 | 0,005 | 0,06 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,04 |
| С3С | 99,500 | 0,01 | 0,090 | 0,070 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | - |

Рафинирование свинца от примесей осуществляют по двум методам: пирометаллургическим и электролитическим (в водных растворах).

Из гидометаллургиеских способов промышленное значение имеет электрлитическое  рафинирование чернового свинца. имеет в настоящее время ограниченное применение.

Поведение примесей, содержащихся в свинце, при электролизе определяется величиной их нормального потенциала, приведенного ниже в таблице 5.3 .

Таблица 5.3

Потенциалы примесей присутствующих в свинце

|  | Zn | Sn | Pb | H2 | As | Cu | Bi | Sb | Ag | Au |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потенциал,B | -0.762 | -0.136 | -0.122 | 0 | +0.29 | +0.344 | +0.35 | +0.47 | +0.798 | +1.5 |

Металлы более положительные, чем свинец остаются в анодном шламе (практически все примеси); только олово осаждается вместе со свинцом и освободиться от него при электролизе трудно.

До последнего времени для электролиза применяли электролит из водного раствора кремнефтористоводородной кислоты (H2SiF6) и кремнефтористого свинца (PbSiF6).

Электролит из плавикового шпата CaF2 и концентрированной серной кислоты

CaF2 + H2SO4 = 2HF + CaSO4                                      (1.1)

Полученной плавиковой кислотой обрабатывают кремнезем по реакции:

6HF +SiO2 = H2SiF6 +2H2O                            (1.2)

Кремнефтористый свинец получают в результате растворения глета или углекислого свинца в кремнефтористоводородной кислоте.

Получение электролита в данном случае связано с применением ядовитой и агрессивной плавиковой кислоты.

В последнее время все большее распространение получает сульфаминовой кислоты: из мочевины и аммиачный.

По первому способу мочевину разбавляют в избытке серной кислоты и затем добавляют 65-70% олеум, получая кристаллы сульфаминовой кислоты

NH2CONH2 + H2SO4 = 2NH2SO3H + CO2                     (1.3)

По второму способу из аммиака и серного ангидрида вначале получают промежуточную соль – имидбисульфат аммония NH*(SO2ONH4)2, а затем при гидролизе соли в присутствии серной кислоты образуется кристаллическая сульфаминовая кислота.

Сульфаминовая кислота – кристаллическое, негигроскопичное удобно транспортируемое вещество; она не ядовита, хорошо растворима в воде, имеет высокую электропроводность и удобна для электролиза свинца. Примеси висмута, мышьяка, сурьмы в ней не растворимы, а олово образует неустойчивую соль с высокой степенью анодной и катодной поляризации. Поэтому в сульфаминовом электролите олово не осаждается на катоде даже при содержании в анодах до 1% олова.

На заводах применяющих данную схему, подлежащий рафинированию свинец после обезмеживания отливают в аноды в виде пластин с заплечиками, которыми они опираются на борта ванны. Размеры анодов 767*667 мм при толщине 29 мм, вес их 193 кг. Чем больше примесей содержит свинец, тем тоньше отливают аноды.

В качестве катодов употребляют свинцовые листы толщиной 1 мм которые на 10 мм шире и длиннее анодов.

Ванны из железобетона изнутри покрыты кислотоупорной футеровкой из асфальта или из винипласта. В ванне помещается 20 анодов и 21 катод. Электроды включены паралельно, а ванны последовательно.

На заводе Сан-Гавино в Италии получают около 15 т в сутки электролитного свинца. Состав чернового и рафинированного свинца, получаемого на этом заводе приведен в таблице 3.3 .

Таблица 5.3

Состав чернового и рафинированного свинца

|  | Pb |  | Ag |  | Cu |  | Sb |  | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черновой свинец | 98-98.5 |  | 0.05-0.1 |  | 0.5-1.5 |  | 0.25-0.45 |  | 0.04-0.09 |
| Рафинированный свинец | 99.997-99.998 |  | 0.0002-0.0003 |  | 0.0005-0.001 |  | 0.0008-0.0015 |  |  |
|  |  | Zn |  | Cd |  | Fe |  | Bi |  |
| Черновой свинец |  | 0.002-0.04 |  | 0.002-0.001 |  | 0.001-0.005 |  | 0.0015-0.003 |  |
| Рафинированный свинец |  | 0.0001-0.0002 |  |  |  | 0.0001-0.0002 |  |  |  |

Анодная плотность тока составляет 120-150 A/м2, напряжение 0,5-0,55 В, выход по току 96-97% и расход электроэнергии 190 кВт∙ч/т катодного свинца.

Шлам содержит 12-20% свинца, 4-5% серебра, 6-15% меди, 25-30% сурьмы и 9-15% мышьяка. После промывки водой его плавят в отражательной печи. При этом получают пыль, шлак и металл, состав которых приведен ниже в таблице 5.4.

Таблица 5.4

Состав пыли шлака и металла

|  | Pb | Cu | Sb | Ag | As | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пыль | 9-10 |  | 30-35 | 0.05-0.07 | 35-40 | 0.4-0.5 |
| Шлак | 35-40 | 0.1-0.2 | 30-35 | 0.01-0.02 | 7-8 |  |
| Металл | 8-9 | 5-6 | 4-5 | 80 |  |  |

Металл подвергают окислительной плавке для отделения свинца, сурьмы и меди. Получаемое черновое серебро рафинируют электролитическим  путем. Пыль и шлак перерабатывают с получением сурьмянистого свинца.

Преимуществом данного способа является – возможность одной операцией очистить свинец от всех содержащихся в нем примесей и извлечь их из небольшого количества шламов.

Электролитическое рафинирование целесообразно проводить при небольшом содержании примесей в черновом металле, в основном от благородных металлов и висмута на небольших по мощности заводах. Из-за малой интенсивности процесса, сложной схемой переработки электролитного шлама, больших капиталовложений, токсичности электролита, при большом содержании в черновом свинце разнообразных примесей электролитическое рафинирование нецелесообразно.

Поэтому  современной металлургии свинца гидрометаллургические методы нашли незначительное применение

. Поэтому почти весь свинец получают пирометаллургическим методом.

В настоящее время на всех отечественных и большинстве зарубежных заводов используют пирометаллургический метод рафинирования. При пирометаллургическом  рафинировании очистки чернового свинца используют различия физических и химических свойств свинца и примесей: растворимость, температура плавления, окислительная способность или сродство к сере, возможность образования соединений, нерастворимых в свинце.

При пирометаллургическом рафинировании из чернового свинца последовательно удаляют следующие металлы:

- медь, ликвацией и с помощью обработки расплава элементарной серой;

- теллур с помощью металлического натрия в присутствии едкого натра;

- мышьяк, сурьму и олово в результате окислительных реакций;

- серебро и золото с помощью металлического цинка;

- цинк окислением в свинцовой ванне или в щелочном расплаве, ваккумированием и другими способами;

- висмут с помощью металлического кальция, магния, сурьмы, при котором происходит загрязнение свинца этими металлами;

- кальций, магний и сурьму качественным рафинированием.

Процесс очистки свинца от меди (обезмеживание)  – первая  технологическая операция в процессе пирометаллургического рафинирования чернового свинца. Содержание меди в черновом свинце достигает 2-3%. Процесс очистки чернового  свинца от меди осуществляется в две стадии: грубое и тонкое обезмеживание.

Процесс грубой очистки от меди основан на том, что с уменьшением температуры растворимость меди в жидком свинце уменьшается.  Поэтому при охлаждении из расплавленного свинца медь выделяется. Поскольку температура плавления чистой меди (1084оС) значительно превышает температуру плавления свинца (427 оС), то при охлаждении расплава свинца медь из раствора выделяется в виде кристаллов. Поскольку медь легче, чем свинец, то кристаллы меди всплывают на поверхность расплава. Такое явление называется ликвацией. Степень очистки от меди тем выше, чем ниже температура расплава свинца. Всплывающие на поверхность расплава свинца твёрдые кристаллы меди называются медными шликерами. Так как черновой свинец хорошо смачивает кристаллы меди, то в шликерах содержится много свинца. Чтобы уменьшить унос свинца грубое  обезмеживание осуществляют в два приёма.

Сначала черновой свинец, выпущенный из печи при температуре около 1000оС, охлаждают до 550-600оС и снимают «сухие» шликеры, содержащие 10-30% Cu и 50-70% Pb. Эти съёмы направляют на отдельную переработку. Затем температуру расплава снижают до 335-345оС и снимают «жирные» шликеры, содержащие 3-5% Cu и 80-90% Pb, которые направляют в голову процесса на первое обезмеживание для выделения из них запутавшихся корольков свинца и  перевода меди в  «сухие» шликеры. Остаточное содержание меди в черновом свинце после грубого обезмеживания составляет 0,1-0,2%.

Грубое обезмеживание может осуществляться как периодически, так и в непрерывном режиме.

В периодическом режиме  обезмеживание свинца осуществляют в стальных котлах ёмкостью 150 -400 т.  Котлы отапливаются индивидуально. В качестве топлива используется мазут, природный газ. Распространены котлы  электрообогревом. Перемешивание свинца в котле осуществляется механической мешалкой.

В основе  непрерывного обезмеживания чернового свинца лежит совмещение процессов ликвации и сульфидирования в одном агрегате. В этом случае медь переводится  в богатый по меди штейн без получения твёрдых шликеров.

Процесс осуществляют в в отражательной или электрической печи с глубокой ванной (1,7-1,9 м).  Так как расплав в печи нагревается с поверхности, то в глубокой ванне имеет место большой градиент температур: 1100-1300оС – на поверхности расплава и 500-600оС на подине. В результате в донном слое свинца происходит выделение медных шликеров, которые всплывают на поверхность расплава. Здесь происходит сульфидирование выделившейся из свинца металлической меди сульфидом свинца концентрата, который загружают в печь на поверхность расплавленного свинца:

PbS + 2[Cu]Pb = (Cu2S)шт. + [Pb]Pb                            (1.108)

.

Таким образом, непрерывное рафинирование чернового свинца сопровождается получением медного штейна.  Основными составляющими штейна являются сульфиды  меди, свинца и натрия. Их  суммарное содержание  составляет порядка 85-90%. В небольших количествах штейн содержит сульфиды железа и цинка.

С одной стороны  непрерывное рафинирование характеризуется более высокой производительностью и меньшими потерями свинца по сравнению с периодическим процессом обезмеживания.   Однако она позволяет только частичное удаление меди из свинца. Остаточное содержание меди в свинце составляет 0,2-0,3%.  Поэтому для полного удаления меди из чернового свинца проводят процесс тонкого обезмеживания.

5.2 Патентный обзор

Таблица 5.5

Обзор патентной литературы

| Номер патента или авторского свидетельства, дата | Название | Авторы | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| RU 2259411 | СПОСОБ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ЩЕЛОЧНОГО РАФИНИРОВАНИЯ СВИНЦА | Чекушин В.С.; Бакшеев С.П.; Олейникова Н.В. | Изобретение относится к металлургии свинца и может быть использовано для очистки чернового свинца от примесей: сурьмы, мышьяка и олова. Способ окислительного щелочного рафинирования свинца включает окисление примесей при перемешивании расплава свинца и щелочи с введением кислорода, при этом расплав свинца и щелочи перемешивают лопастной мешалкой при скорости вращения, соответствующей величине критерия Рейнольдса (5÷7)·103, и через расплав одновременно барботируют кислород с расходом 7-10 л/мин, обеспечивается глубокая очистка свинца от примесей сурьмы, мышьяка и олова при высокой скорости осуществления процесса и нормируемом расходе кислорода. |

| Продолжение таблицы 5.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| RU 2323987 | СПОСОБ РАФИНИРОВАНИЯ ЧЕРНОВОГО СВИНЦА И СВИНЦОВЫХ СПЛАВОВ ОТ МЕДИ | Быстров Ю.А, Кудрявцев Н.А., Русин А.И., Серебряков В.Ф. | Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при переработке аккумуляторного лома, вторичного свинца и свинцовых вторичных сплавов. Способ включает расплавление чернового свинца или свинцового сплава, введение в него металлического цинка, последующее перемешивание расплава и удаление образующегося химического соединения в виде съема. При этом цинк вводят при температуре расплава 410÷450°С предварительно нагретым до 80÷120°С. Техническим результатом является более высокая степень очистки от меди, сокращение продолжительности рафинирования и улучшение экологии процесса. |
| RU 2291213 | СПОСОБ РАФИНИРОВАНИЯ СВИНЦА ОТ ПРИМЕСЕЙ | Козицын А.А., Плеханов К.А., Ашихин В.В., Тропников Д.Л., Ежов В.В., Зайков Ю.П., Архипов П.А. | Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к очистке свинца от примесей. Способ рафинирования свинца от примесей включает электролиз расплава хлоридов калия и свинца анодной поляризацией, при этом анодную поляризацию чернового свинца проводят при плотности тока 0,41-1,2 А/см2 в интервале температур 480-700°С. Концентрация KCl составляет 30-50 моль%, обеспечивается повышение степени очистки свинца от примесей с одновременным уменьшением продолжительности процесса и без применения дорогостоящих реагентов |

**

***  Окисление молибденита гипохлоритом натрия протекает при 300-310 К согласно реакции  (4):

MoS2 + NaClO + NaOH   Na2MoO4  + NaCl  + Na2SO4 + H2O   (4)

Определить, в какой из реакций (3) или (4) количество требуемого окислителя  на разложение  моля молибденита меньше.

Продолжение таблицы 5.5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| RU 2237736 | СПОСОБ УДАЛЕНИЯ ВИСМУТА ИЗ РАСПЛАВЛЕННОГО СВИНЦА ДОБАВЛЕНИЕМ СПЛАВОВ КАЛЬЦИЙ-МАГНИЙ | МОГРА Сиприен (FR) | Предложен способ удаления висмута из свинца при помощи магния и кальция, в котором магний и кальций вводят в форме кусков двух сплавов Mg-Ca, одного с преобладанием Mg, другого с преобладанием Са, при этом каждый имеет температуру ликвидуса меньше 650ºС, предпочтительно меньше 600ºС. Температуры ликвидуса двух сплавов отличаются предпочтительно меньше чем на 20ºС. Особенно эффективную очистку получают со сплавом Mg-Ca, близким к эвтектическому с 16,2% (мас.) кальция и содержащим от 12 до 25% кальция, и сплавом Ca-Mg, содержащим от 60 до 80% кальция, обеспечивается возможность быстрого удаления висмута и регулирования отношения Ca/Mg во время очистки. |
| RU 2219265 | СПОСОБ РАФИНИРОВАНИЯ СВИНЦА ОТ ПРИМЕСЕЙ СУРЬМЫ, ОЛОВА И МЫШЬЯКА | Вайсгант З.И., Морачевский А.Г., Хабачев М.Н. | Изобретение относится к очистке свинца от примесей сурьмы, олова, мышьяка и других примесей. В предложенном способе, включающем предварительную очистку, состоящую в введении в расплав свинца алюминия при температуре, не превышающей 680-750oС, перемешивании, отстаивании и последующей доочистки, согласно изобретению последующую доочистку до получения свинца не ниже марки С0 осуществляют вначале охлаждением расплава со скоростью не более 10 градºмин-1 до температуры 350ºС с удалением твердых съемов, а затем - анодной поляризацией в гидроксиде натрия при температуре 300-380ºС с продолжительностью не более 2 ч. Обеспечивается повышение степени очистки свинца от примесей с одновременным уменьшением продолжительности процесса без применения дорогих и опасных реагентов. |

- К металлургическому расчету: семинар -активность

СЕГРЕГАЦИЯ – (лат. Segregatio);  в металлургии: 1 Ликвация (синонимум);

2  Обжиг тNi и др.руднообогатимых окисленных руд металлов (Cu, Ni, Co, Tiи др.) в присутствии                   хлорагента (хлора, хлорсодержащей соли) с целью перевода металлов в летучие хлориды.

Проблема-решение.

Химизм процесса сегрегации окисленных  Сu-руд может быть представлен из трех последовательных стадий (*):

2NaCl(т) + SiO2 (т) + H2O(г) = Na2SiO3 (т) + 2HCl(г)			(1)

3Cu2O(т) + 6HCl(г) = 2Cu3Cl3 (г) + 3H2O(г)				(2)

2Cu3Cl3 (г) + 3H2 (г) = 6Cu(т) + 6HCl (т)				(3)

Определить количество образующейся металлической меди при рабочей температуре процесса 700 – 900 0С в герметичном аппарате при условии, что количество исходных компонентов: n (Cu2O) = 3,0 моль в присутствии составляющих руды  SiO2, Al2O3 … n (H2O) = 1,0 моль; n (NaCl) = 1,0 моль;   n (H2) = 3,0 моль (в присутствии составляющих руды  SiO2, Al2O3 ) при условии необратимости реакций (1) – (3).

* Теляков Н.М. Теория и практика извлечения благородных металлов при комплексной переработке руд с применением сегрегационного сульфатизирующего обжига. –С-Петербург, 2000. - С.4

Анализируемые параметры технологического процесса  (сегрегационного восстановительного обжига)

Анализируемые параметры технологического процесса  (сегрегационного восстановительного обжига)

2NaCl(т) + SiO2 (т) + H2O(г) = Na2SiO3 (т) + 2HCl(г)			(1)

3Cu2O(т) + 6HCl(г) = 2Cu3Cl3 (г) + 3H2O(г)				(2)

2Cu3Cl3 (г) + 3H2 (г) = 6Cu(т) + 6HCl (т)				(3)

Компоненты  системы  (количество), моль

Сu               NaCl              H2O             Cu2O                HCl                 Cu3Cl3                   H2           Реакция

Исходное

состояние (1)                0                1,0                 1,0                  3,0                     0                     0                       3,0               (1)

расход                       -                 1,0                 0,5                   -                        -                          -                         -                 (1)

образовалось           -                  -                     -                     -                      1,0                          -                        -                 (1)

Итог                        0                  0                   0,5                  3,0                    1,0                        0                      3,0               (1)

Исходное

Состояние (2)            0            0                   0,5                  3,0                        1,0                  0                             3,0               (2)

расход                -             -               -                    0,5               1,0                 -               -                     (2)

образовалось        -            -                     0,5             -                  -                      0,333             -                    (2)

итог                           0                  0                   1,0                 2,5                0                       0,333             3,0                (2)

Исходное

состояние (3)        0                  0                   1,0                 2,5                0                       0,333             3,0                (3)

расход                       -                    -                    -                    -                         -                        0,333                  0,5                (3)

образовалось           0,666            -                     -                    -                         0,666                     -                       -                  (3)

Итог                          0,666             0                   1,0                2,5                      0,666                  0                       2,5                (3)

Исходное

Состояние (4)           0,666             0                  1,0                2,5                      0,666                  0                       2,5                (2)

расход                           -                  -                    -                    0,333                 0,666                 -                          -                  (2)

образовалось               -                  -                     0,333                   -                 -                        0,222                   -                 (2)

итог                            0,666             0                    1,333           2,167                    0                      0                       2,722             (2)

| Продолжение таблицы 5.5 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| RU 2208652 | СПОСОБ РАФИНИРОВАНИЯ ОТ СУРЬМЫ СВИНЦОВО-СУРЬМЯНОГО СПЛАВА И СВИНЦА | Вайсгант З.И., Морачевский А.Г., Русин А.И., Хабачев М.Н. | Изобретение относится к цветной металлургии и может быть использовано при переработке аккумуляторного лома и вторичных свинцовых сплавов. Способ включает введение в расплав алюминия или алюминиево-магниевого сплава и растворение при 680-750ºС, после отстаивания расплава осуществляют его охлаждение со скоростью 5-8ºС в минуту, обеспечивается сокращение и упрощение процесса рафинирования свинцово-сурьмяного сплава от сурьмы и свинца, что позволяет сделать вывод о его экономических и экологических преимуществах по сравнению с ближайшим аналогом. |
| RU 2177045 | СПОСОБ ТОНКОГО ОБЕЗМЕЖИВАНИЯ СВИНЦА | Сорокина В.С.; Бессер А.Д.; Калнин Е.И.; Астафьев А.М. | Изобретение относится к цветной металлургии, в частности к тонкому обезмеживанию свинца, и может быть использовано при рафинировании свинца от остаточных количеств меди. В расплавленный свинец при температуре 340-370oС вмешивается гидроксид натрия в количестве 0,2-0,3% от массы свинца. Затем отдельными порциями в воронку, образуемую на поверхности расплава при перемешивании, совместно вводят сульфид натрия в количестве 0,03-0,06% и элементарную серу в количестве 0,05-0,1% от массы свинца. В результате образуется двойной медно-натриевый сульфид, обладающий меньшей растворимостью в жидком свинце, чем сульфид натрия, который всплывает на поверхность металла и снимается после каждого вмешивания отдельной порции серосодержащих реагентов в расплав. Введение серосодержащих реагентов осуществляют 1-4 раза в зависимости от содержания меди в исходном сырье, обеспечивается тонкое обезмеживание свинца в достаточно широком температурном интервале на расплаве, не содержащем олово и серебро, с получением содержания меди в свинце≤0,001%. |

Содержание  тематики семинаров  по дисциплине «Инновационные технологии переработки сырьевых ресурсов черной и цветной металлургии»  для магистрантов спец. «Металлургия»                  30 ч

Содержание

Задание1 Реферат (неоцениваемый; самоподготовка к выполнению задания 2 к РК1) – информация 2015 – 2020 г.

Дополнительный материал. (для самостоятельного изучения)

Основы комплексного использования сырья цветной металлургии. Взаимодействие инновационного развития горно-металлургической отрасли и высшей школы.

Цветная металлургия сохраняет ведущие позиции в экономике развитых стран. Основные базовые условия совершенствования горно-металлургической отрасли: обеспечение сырьем, реализация ресурсосберегающих эффективных технологий и подготовка кадров, отвечающих требованиям жесткой конкуренции на рынке спроса и предложения.

Комплексное использования сырья цветной металлургии связано с переработкой техногенных минеральных образований и внедрением ресурсосберегающих технологий как средство восполнения ресурсов и получения дополнительной продукции; в перспективе разработка, испытание и внедрение в промышленное производство малоотходных, а в последующем безотходных комплексных технологий, повышающих показатель эффектив ности использования ресурсов и отвечающих основным требованиям экономики и экологии [1].

Формирование и развитие металлургической отрасли тесно связано взаимодействием горно-металлургических комплексов и вузов, определяющих количественные и качественные показатели спроса на выпускников Показатель эталонного качества подготовки специалиста включает как требования предприятия, так и требования вуза. Для вуза этот показатель представляет собой комплекс знаний и навыков, которыми должен обладать подготовленный в нем специалист. Для предприятия – требование к специалисту,  определяемые показателями его деятельности. Одним из ключевых приоритетов включения РК в число развитых и конкуретоспособных  является развитие современного образования и передовой науки с трансфертом технологий в производство и мировое пространство [2].

Лекция1 Тема 1: Основы комплексного использования сырья цветной металлургии        Формирование и развитие ресурсосберегающих технологий металлургического производства- 1ч;  ( неделя 1)

Цель: Знание основных условий формирования и развития ресурсосберегающих технологий комплексного использования сырья металлургического производства

В соответствии со стратегическими задачами РК требуется обеспечение рационального и комплексного использования недр в современных условиях, разработка и внедрение новейших ресурсосберегающих технологий по всему циклу – от добычи, обогащения, металлургического передела до производства конечной продукции, включая использование вторичного сырья.

В Восточно-Казахстанском регионе активно осуществляется переработка накопленных техногенных минеральных образований, что позволяет использовать в обороте дополнительные ресурсы в производстве чёрных и цветных металлов. Значительные достижения связаны с последовательным уменьшением объёмов техногенных образований, что достигается как ликвидацией накопленных отвальных продуктов путём их повторной переработки, так и за счёт уменьшения вновь образуемых отходов при добыче и переработке сырья в металлургии. В настоящее время совершенствуются технологии отработки и обогащения, металлургические технологические схемы; внедряется новое, более эффективное оборудование, что позволяет вовлекать в отработку и перерабатывать сырьё с более низким содержанием полезных компонентов, в том числе и попутных, числящихся на государственном балансе.

Основные требования к решению задачи ресурсосбережения [3]:

- совершенствование систем разработки рудных месторождений с целью снижения потерь полезных ископаемых в недрах и их разубоживания;

-  внесение дополнений и изменений в правила разработки месторождений полезных ископаемых с учетом достижений современных технологий выработки;

-  широкое внедрение геолого-технологического картирования эксплуатируемых рудных месторождений для планирования текущей добычи и усреднением качества руд перед обогащением, что значительно повышает качество работы обогатительных фабрик;

- создание высокопроизводительного оборудования и принципиально новых технологий по обогащению минерального сырья; переход на глубокое обогащение  с целью повышения качества концентратов, аг ломерата, окатышей. При этом дополнительные затраты должны окупаться  на последующих стадиях металлургического передела;

-  комплексное использование добытого рудного сырья с целью извлечения на рациональной экономической основе попутных ценных компонентов.

Семинар 1.  Обзор диссертационной тематики магистрантов с анализом исследуемых инновационных предложений и технологических схем комплексной переработки металлургического сырья.  (неделя 1)

Рефераты; обсуждение, дискуссия

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

1  Основы комплексного использования сырья цветной металлургии (теория, технология и освоение новых металлургических процессов) // А.М.Кунаев, С.М. Кожахметов, А.В. Ванюков, И.Р. Полывянный,, А.И. Зарубин, Е.С. Есютин //-  Алма-Ата: Наука, 1982. – 392с.

  - Научные и технологические основы интенсивного и комплексного использования свинцового сырья.- С. 101-195.

  - Исследование способов комплексного использования алюминийсодержащего сырья и внедрение их в производство. – С. 199 – 262.

  - Извлечение легирующих и редких металлов из забалансовых руд и полупродуктов металлургического производства.- С.270 – 330.

- Новые пути взаимодействия высшей школы и металлургической промышленности в XXI веке. / Н.Р. Кельчевская, М.И. Срогович. //Известия вузов. Цветная металлургия, № 6, 2003. –С. 81-87

- Переработка техногенных минеральных образований и внедрение ресурсосберегающих технологий – средства выполнения сырьевых ресурсов и получения дополнительной продукции. / А.И. Баяндеров. // Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 6 – 9

Лекция (2 - 6) Тема:  Проблемы и перспективы комплексного  использования  металлургического сырья – 5ч     (неделя  2 – 6)

Цель:  Знать и понимать проблемы комплексного  использования  металлургического сырья с перспективой их решения.

На предприятиях цветной металлургии получают 74 элемента периодической системы  Д.И. Менделеева [4].

Перечень извлекаемых ценных элементов из каждого вида сырья устанавливается с учетом экономической эффективности, технической возможности и рынка сбыта.  Количественной оценкой эффективности использования сырьевых ресурсов являются показатели уровня их комплексности использования. Учитывается характеристика сырья, отходов, оборотных полупродуктов (число, номенклатура, содержание элементов), а также неучтенные потери; доля стоимости сопутствующих элементов в одноименном продукте. Обобщающим показателем является отношение стоимости извлеченных компонентов в товарную продукцию к их суммарной стоимости в сырье по единым ценам.

Для оценки перспективности, резервов повышения комплексности использования сырья рассчитывают:

- потенциальный коэффициент: отношение стоимости полезных компонентов, извлечение которых целесообразно и технически возможно в ближайший период, к стоимости всех ценных компонентов в сырье;

-  оптимальный коэффициент комплексности: отношение стоимости полезных компонентов, извлечение которых целесообразно при внедрении инновационных технологий и техники, к валовой стоимости всех ценных компонентов в сырье (по единым рыночным ценам):

- достигнутый коэффициент комплексности использования сырья: отношение стоимости элементов, извлеченных в товарную продукцию, к их оптимально возможной стоимости.

В реальности, в медных рудах коэффициент комплексности использования сырья не превышает 70 %.

Потери руды на стадии ее добычи зависят от типа месторождения, системы разработки, уровня механизации, квалификации персонала и составляют до 10%. В процессе добычи кондиционной руды неизбежно накопление забалансового сырья (потерянные руды, вскрытая порода), экономическая переработка которого невозможна по стандартным технологиям. В настоящее время предлагаются инновационные технологии по переработке забалансового сырья (кучное и поземное выщелачивание).

При обогащении руды широко распространена флотация. Эффективность разделения и качество получаемых концентратов определяются химическим и минералогическим составом руды, используемой схемой, аппаратурой, реагентами и средствами контроля при обогащении.  Наибольшие потери ценных компонентов приходятся на передел обогащен  ия (до 85% от всех потерь): с отвальными хвостами и за счет наличия сопутствующих элементов в концентратах. Совершенствование цикла  обогащения предполагает модернизацию существующего производства; использование комбинированных технологий [4] для разделения коллективных промпродуктов;  доизвлечение металлов из хвостов обогащения, сточных вод; попутное извлечение нерудных ископаемых; тщательный технологический контроль и оперативное автоматизированное управление.

При металлургическом  производстве основными источниками потерь ценных металлов являются отходы: шлаки, шламы, технологическая  пыль; выбрасываемые промышленные газы и стоки.

Утилизация полупродуктов цветной металлургии

ШЛАКИ. Наиболее оптимальным направлением их переработки является извлечение не только потерянных цветных металлов, но и железа в форме, пригодной для потребления черной металлургией, а также компонентов пустой породы для производства строительных материалов.

Анализ технологий для комплексной переработки шлаков требует тщательной их паспортизации (электротермия шлаков; вельцевание; флотация). Более проблематична пирометаллургическая переработка шлаковых отходов из-за повышенной энергоемкости технологии.

ШЛАМЫ.  Шламы сернокислотного производства – продукт промывки газов, направляемых в сернокислотное производство. Простейшие схемы их утилизации включают сбор, обезвоживание, передачу на свинцовое производство.  Красные шламы – нерастворимые остатки от автоклавного выщелачивания бокситов в схеме Байера. Это тонкодисперсный влажный материал, выбрасываемый в хвостохранилище глиноземных заводов. Имеются ряд способов-схем их утилизации. В частности: сушка,, агломерация шлама, . плавка на чугун и глиноземистый шлак;  передельный чугун доводили до качества литейного, а из шлака после спекания с содой и известняком доизвлекали  глинозем.  Нефелиновые шламы – отходы комплексной переработки нефелинового сырья; основной фазой шлама является двухкальциевый силикат, поэтому он используется в смеси с известняком для производства портландцемента.  Алунитовые шламы – продукт гидрохимической переработки алунитовых руд.  Их используют как разновидность облегченного заполнителя бетона и других строительных материалов.

Промышленные ГАЗЫ.  Основным направлением является их очистка от пыли, утилизация серусодержащих компонентов с последующей санитарной очисткой. Грубую пыль возвращают на шихтоподготовку.

Промышленные СТОКИ.  Радикальным решением этой проблемы является организация замкнутого водооборота, предполагающая предварительное извлечение ценных элементов или обезвреживание токсичных соединений. Эффективной, но более дорогой является схема выпарки стоков до получения сухих солей.

Наиболее прогрессивным приемом повышения комплексности использования сырья и сокращение отходов является расширение масштабов применения автогенных и гидрометаллургических технологий.  В существующем производстве сохраняются заметные резервы: повышение культуры производства; экономическое стимулирование комплексного использования сырья;  строгие санкции по фактам неорганизованных сбросов отходов производства; расширение номенклатуры выпускаемой продукции; усиление кооперации с родственными предприятиями черной металлургии,  химической технологии, заводами по производству строительных материалов.

Актуальность организации комплексной переработки сырья стимулируется не только экономическими факторами, но и социальными предпосылками по защите окружающей среды от промышленных загрязнений; усиленными жесткими юридическими и финансовыми санкциями за возможные отклонения от нормативов.

2.1  Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов – 1ч

Комплексность, полнота, энергетическая эффективность и экологическая безопасность извлечения свинца из сырья в интегрированных металлургических комплексах зависит от технологической схемы и в значительной степени от возможностей применяемых процессов свинцовой плавки.  Обзор различных вариантов технологических схем показал, что лучшее совмещение преимуществ комплексной переработки  свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов достигается при использовании возможности КИВЦЭТ процесса с возможностью выплавлять свинец из сырья низкого качества (с  высоким содержанием цинка, железа и меди), позволяя включать в свинцовую шихту все свинецсодержащие промпродукты сопряженного цинкового и медного производства.       Преимущество комплексов  по отношению к раздельным свинцовым и цинковым заводам заключается в их возможности более полно и экономично извлекать ценные компоненты из полиметаллических руд, а также снизить экологическое воздействие металлургических производств на окружающую среду [5].

Схема интегрированного металлургического комплекса Казцинк [5}.

2.2 Технологические основы интенсивного и комплексного использования свинцового сырья – 1ч

Известны различные варианты технологических схем для комплексной переработки свинцового и цинкового сырья, реализованные в интегрированных металлургических комплексах. Использование в интегрированных свинцово-цинковых комплексах других процессов свинцовой плавки (QSI, Ausmelt, Isasmelt, SKS)  требует усложнения технологических схем и увеличение количества пирометаллургических агрегатов. При этом преимущества комплексной переработки полиметаллического сырья в отношении полноты извлечения металлов, энергетической эффективности и экономической безопасности интегрированного свинцово-цинкового производства не реализуется в полной мере с перспективой достижения модернизацией технологии [5] –[7].

2.3 Комплексная технология производства свинца и сурьмы – 1ч

Примером эффективной комплексной технологией переработки сурьмусодержащего свинцового сырья с точки зрения экономики и экологии является метод содовой восстановительной плавки, заключающийся в непосредственном плавлении свинцового концентрата совместно с кальцинированной содой в присутствии углеродного восстановителя [5]. Свинец, тяжелые цветные и благородные металлы, содержащиеся в сырье в виде соединений, восстанавливаются до металлического состояния и переходят в самостоятельную фазу с извлечением до 97% [8].

Реферат  (неоцениваемый )  - неделя 3  обсуждение, дискуссия

2.4  Извлечение легирующих и редких металлов из забалансовых руд и полупродуктов металлургического производства; Извлечение марганца из некондиционного сырья - 1 ч

2.5 Комплексные технологии переработки золотосодержащих руд. – 1ч

В рамках реализации комплексных технологий переработки золотосодержащих руд предложены технологии переработки упорных золотомышьяковистых руд с разработкой регламента на проектирование золотоизвлекательных фабрик;   разработаны новые реагентные режимы для флотации медных руд различных типов и медных шлаков, перерабатываемых на Балхашской обогатительной фабрике. Разработана технология  переработки свинцово-серебряных руд и регламент на проектирование ЗИФ.

Внедрена трехстадиальная схема флотации при переработки золотосодержащих руд Суздальского месторождения, при этом потери золота снижены на 50% с переходом предприятия на более высокую производительность.

Разработана технология переработки труднообогатимой золото-свинцово-баритовой руды с получением баритового концентрата (80% диоксида бария).

Реализована технология  сквозного извлечения золота (86%) комбинированной технологией переработки упорных золотомышьяковистых руд, содержащих углистый минерал-шунгит  (окислительный обжиг руды с   отгонкой мышьяка и последующее цианирование обожженной руды).

Экономический эффект от реализации внедренных разработок на ЗИФ составляет более 43 млн долл.США в год  [9]

Дополнительная научная информация    (для самостоятельного изучения)

4 Набойченко С.С. Процессы и аппараты цветной металлургии. Принципы создания новых металлургических технологий и их внедрение. - Екатеринбург:

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 700с.

5  Основы комплексного использования сырья цветной металлургии (теория, технология и освоение новых металлургических процессов) // А.М.Кунаев, С.М. Кожахметов, А.В. Ванюков, И.Р. Полывянный,, А.И. Зарубин, Е.С. Есютин //-  Алма-Ата: Наука, 1982. – 392с.

6  Разработка рациональной технологии переработки отвалов шлаков медеплавильных заводов. /В.А. Шумский, И.П. Поляков, Б.А. Рагулин.// Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 68-71

- Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов. // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 42-45

8  А.Ю. Шустров, В.П. Денисов. Комплексная технология производства свинца и сурьмы.- Цветные металлы, 2004, № 10 С.37-409                                                                                 9  9 9Технологии ВНИИЦВЕТМЕТА  для переработки золотосодержащих руд различных типов./Н.В. Сулаквелидзе, Р.А. Арабаев// -Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 46-51

10 Технологическая схема для промышленного извлечения золота из упорного сырья без примения цианидов /А.О. Теут, Д.В. Куимов, С.В. Мезенцева// Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 56-60

Лекция 7   Тема 3: Комбинированная  обогатительно-металлургическая схема переработки труднообогатимых руд – 1ч

Цель:  Анализ комбинированной  обогатительно-металлургической схемы переработки труднообогатимых руд.

Семинар.  Обзор диссертационной тематики магистрантов с анализом исследуемых инновационных предложений и технологических схем комплексной переработки металлургического сырья.  (неделя 7)

Реферат 2 (оцениваемый); обсуждение, дискуссия.

Рубежный контроль 1

Дополнительная научная информация    (для самостоятельного изучения)

11 Исследования ВНИИЦВЕТМЕТА в области гидрометаллургических и комбинированных процессов преработки различного минерального сырья /Л.Б. Кушакова, Н.В. Сизикова, О.Ю. Браилко // -Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 73 – 77.

12 Комбинированная обогатительно-металлургическая схема переработки труднообогатимых руд /С.Г. Струников, О.А. Хан, Н.А. Куленова, А.А. Калиакперов//.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.32-36.

13 Металлургия благородных металлов: Учебник в 2-х книгах. Кн.1,2 /Ю.А. Котляр, М.А. Меретуков, Л.С. Стрижко//- М.: МИСИС, Издательский дом»Руда и металлы», 2005.-392с.

13.1 Извлечение золота и серебра из различных твердых полупродуктов металлургических производств Кн.1.- С.  349-367.

13.2  Извлечение благородных металлов из отработанных электролитов и сточных вод. Кн.2-С.74-91.                                                                                                                                                        13.3  Комплексное использование отходов и полупродуктов переработки золотосодержащих руд. – С.106-114.

Реферат 2 (оцениваемый)  РК1   (неделя 7)

Лекция 8-10 Тема 4: Переработка техногенных  образований и внедрение ресурсосберегающих  технологий – средства восполнения сырьевых ресурсов и получения дополнительной продукции – 3ч

Цель: Знать и понимать технологии переработки техногенных  образований и внедрение ресурсосберегающих  технологий.

4.1 Ресурсосберегающие технологии в переработке техногенных минеральных образований – 1 ч

  - Утилизация промышленных отходов и технологических газов -1ч

4.3 Разработка и внедрение технологии утилизации пыли из газоочисток сталеплавильных печей и окалины прокатных станов с их вовлечением в процесс выплавки стали -1ч

В мировой практике и Восточно-Казахстанском регионе активно осуществляется переработка накопленных техногенных образований, что позволяет использовать в обороте дополнительные ресурсы в производстве чёрных и цветных металлов. Значительные достижения связаны с последовательным уменьшением объёмов техногенных образований, что достигается как ликвидацией накопленных отвальных продуктов путём их повторной переработки, так и за счёт уменьшения вновь образуемых отходов при добыче и переработке сырья в металлургии. В настоящее время совершенствуются технологии отработки и обогащения, металлургические технологические схемы; внедряется новое, более эффективное оборудование, что позволяет вовлекать в отработку и перерабатывать сырьё с более низким содержанием полезных компонентов, в том числе и попутных, числящихся на государственном балансе.

При решении проблемы комплексного освоения месторождений полезных ископаемых комбинированные технологии являются эффективными конкурентоспособными, отвечающими требованиям экономики и экологии [13].

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

13  4 С.С. Набойченко, Н.Г. Агеев, А.П. Дорошкевич, В.П. Жуков, Е.И. Елисеев, С.В. Карелов, А.Б. Лебедь, С.В. Мамяченков Процессы и аппараты цветной металлургии. Екатеринбург. УГТУ, 2005. 700 с

13.1 Пылеулавливание. С. 496-515

13.2 Переработка и обезвреживание отходящих газов. С.516-522.

13.3   Переработка редкометальных пылей и электролитных шламов. С. 523-528.

4.1 Ресурсосберегающие технологии в переработке техногенных минеральных образований – 1 ч

  - Утилизация промышленных отходов и технологических газов -1ч

4.3 Разработка и внедрение технологии утилизации пыли из газоочисток сталеплавильных печей и окалины прокатных станов с их вовлечением в процесс выплавки стали -1ч

13   С.С. Набойченко, Н.Г. Агеев, А.П. Дорошкевич, В.П. Жуков, Е.И. Елисеев, С.В. Карелов, А.Б. Лебедь, С.В. Мамяченков Процессы и аппараты цветной металлургии. Екатеринбург. УГТУ, 2005.700с. .                                                                                                                                                                                             13.4 Пылеулавливание. С. 496-515

13.5 Переработка и обезвреживание отходящих газов. С.516-522.

13.6   Переработка редкометальных пылей и электролитных шламов. С. 523-528.

14  Разработка функциональных композиционных материалов на основе отходов металлургических производств / А.А. Жарменов, С.К. Мырзалиева, Э.О. Аймбетова//.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.158-161.

15 Технологические схемы утилизации мышьяк- и хромсодержащих отходов. /Х. Кузгибекова, Е.В. Жинова, С.М. Исабаев// -Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.162-168.

16 Утилизация фторидных шлаков металлотермического восстановления редкометального производства/С.Г. Струнников, О.А. Хан//- Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.172-174.

Реферат 3 (неоцениваемый)    (неделя 10)

Тема 5: Переработка полупродуктов и отходов производства тяжелых цветных металлов - 3ч

Цель: Анализ способов переработки полупродуктов и отходов производства тяжелых цветных металлов

5.1 Разработка функциональных композиционных материалов на основе отходов металлургических производств -0,5ч

5.2 Разработка рациональной технологии переработки отвалов шлаков   медеплавильных заводов -0,5ч

  - Переработка редкометальных пылей и электролитных шламов – 0,5ч

5.4 Алюмотермическое обеднение конвертерных шлаков медно-никелевого производства -0,5ч

5.5 Утилизация высокоосновных  металлургических шлаков -0,5ч

5.6 Перспектива переработки токсичных хлоридных возгонов титано-магниевого производства в условиях замкнутости технологического цикла -0,5ч

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

13   С.С. Набойченко, Н.Г. Агеев, А.П. Дорошкевич, В.П. Жуков, Е.И. Елисеев, С.В. Карелов, А.Б. Лебедь, С.В. Мамяченков Процессы и аппараты цветной металлургии. Екатеринбург. УГТУ, 2005.700с.

13.7 Переработка шлаков. С. 529-546.

13.8  Переработка пиритных и пирротиновых концентратов; пиритных огарков. С. 547-556.

  - Утилизация производственных стоков. С.557-567.

Тема 6 Обзор современных методов переработки вторичного сырья. Очистка газов и стоков при переработке вторичного сырья -1ч

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

14 Металлургия благородных металлов: Учебник в 2-х книгах. Кн.2 /Ю.А. Котляр, М.А. Меретуков, Л.С. Стрижко//- М.: МИСИС, Издательский дом»Руда и металлы», 2005.-392с.

14.1 Вторичная металлургия благородных металлов. С.278-385

14.2 Очистка газов и стоков при переработке вторичного сырья. С. 382-385.

Реферат 4 (оцениваемый)  РК2    неделя 13

Тема 7 Сопоставительный анализ вариантов аппаратурного оформления пирометаллургической переработки богатых природных и техногенных золотосодержащих продуктов  - 1ч

Цель:    Обзор и анализ вариантов  переработки богатых природных и техногенных золотосодержащих продуктов  - 1ч

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

14.3 Металлургическая переработка золото- и серебросодержащего вторичного сырья. С.  320-351.

Итоговый контроль. Экзамен.

Дополнительный материал  (для самостоятельной работы)