Лекция 8-10 Тема 4: Переработка техногенных  образований и внедрение ресурсосберегающих  технологий – средства восполнения сырьевых ресурсов и получения дополнительной продукции – 3ч

Цель: Знать и понимать технологии переработки техногенных  образований и внедрение ресурсосберегающих  технологий.

4.1 Ресурсосберегающие технологии в переработке техногенных минеральных образований – 1 ч

  - Утилизация промышленных отходов и технологических газов -1ч

4.3 Разработка и внедрение технологии утилизации пыли из газоочисток сталеплавильных печей и окалины прокатных станов с их вовлечением в процесс выплавки стали -1ч

В мировой практике и Восточно-Казахстанском регионе активно осуществляется переработка накопленных техногенных образований, что позволяет использовать в обороте дополнительные ресурсы в производстве чёрных и цветных металлов. Значительные достижения связаны с последовательным уменьшением объёмов техногенных образований, что достигается как ликвидацией накопленных отвальных продуктов путём их повторной переработки, так и за счёт уменьшения вновь образуемых отходов при добыче и переработке сырья в металлургии. В настоящее время совершенствуются технологии отработки и обогащения, металлургические технологические схемы; внедряется новое, более эффективное оборудование, что позволяет вовлекать в отработку и перерабатывать сырьё с более низким содержанием полезных компонентов, в том числе и попутных, числящихся на государственном балансе.

При решении проблемы комплексного освоения месторождений полезных ископаемых комбинированные технологии являются эффективными конкурентоспособными, отвечающими требованиям экономики и экологии [13].

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

13  4 С.С. Набойченко, Н.Г. Агеев, А.П. Дорошкевич, В.П. Жуков, Е.И. Елисеев, С.В. Карелов, А.Б. Лебедь, С.В. Мамяченков Процессы и аппараты цветной металлургии. Екатеринбург. УГТУ, 2005. 700 с

13.1 Пылеулавливание. С. 496-515

13.2 Переработка и обезвреживание отходящих газов. С.516-522.

13.3   Переработка редкометальных пылей и электролитных шламов. С. 523-528.

4.1 Ресурсосберегающие технологии в переработке техногенных минеральных образований – 1 ч

  - Утилизация промышленных отходов и технологических газов -1ч

4.3 Разработка и внедрение технологии утилизации пыли из газоочисток сталеплавильных печей и окалины прокатных станов с их вовлечением в процесс выплавки стали -1ч

13   С.С. Набойченко, Н.Г. Агеев, А.П. Дорошкевич, В.П. Жуков, Е.И. Елисеев, С.В. Карелов, А.Б. Лебедь, С.В. Мамяченков Процессы и аппараты цветной металлургии. Екатеринбург. УГТУ, 2005.700с. .                                                                                                                                                                                             13.4 Пылеулавливание. С. 496-515

13.5 Переработка и обезвреживание отходящих газов. С.516-522.

13.6   Переработка редкометальных пылей и электролитных шламов. С. 523-528.

14  Разработка функциональных композиционных материалов на основе отходов металлургических производств / А.А. Жарменов, С.К. Мырзалиева, Э.О. Аймбетова//.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.158-161.

15 Технологические схемы утилизации мышьяк- и хромсодержащих отходов. /Х. Кузгибекова, Е.В. Жинова, С.М. Исабаев// -Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.162-168.

16 Утилизация фторидных шлаков металлотермического востановления редкометального производства/С.Г. Струнников, О.А. Хан//- Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.172-174.

Реферат 3 (неоцениваемый)    (неделя 10)

Лекция 11 Тема 5: Переработка полупродуктов и отходов производства тяжелых цветных металлов - 3ч

Цель:  Выполнение анализа способов переработки полупродуктов и отходов производства тяжелых цветных металлов

5.1 Разработка функциональных композиционных материалов на основе отходов металлургических производств -0,5ч

5.2 Разработка рациональной технологии переработки отвалов шлаков   медеплавильных заводов -0,5ч

  - Переработка редкометальных пылей и электролитных шламов – 0,5ч

5.4 Алюмотермическое обеднение конвертерных шлаков медно-никелевого производства -0,5ч

5.5 Утилизация высокоосновных  металлургических шлаков -0,5ч

5.6 Перспектива переработки токсичных хлоридных возгонов титано-магниевого производства в условиях замкнутости технологического цикла -0,5ч

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

13   С.С. Набойченко, Н.Г. Агеев, А.П. Дорошкевич, В.П. Жуков, Е.И. Елисеев, С.В. Карелов, А.Б. Лебедь, С.В. Мамяченков Процессы и аппараты цветной металлургии. Екатеринбург. УГТУ, 2005.700с.

13.7 Переработка шлаков. С. 529-546.

13.8  Переработка пиритных и пирротиновых концентратов; пиритных огарков. С. 547-556.

  - Утилизация производственных стоков. С.557-567.

Лекция 13 Тема 6 Обзор современных методов переработки вторичного сырья. Очистка газов и стоков при переработке вторичного сырья -1ч

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

14 Металлургия благородных металлов: Учебник в 2-х книгах. Кн.2 /Ю.А. Котляр, М.А. Меретуков, Л.С. Стрижко//- М.: МИСИС, Издательский дом»Руда и металлы», 2005.-392с.

14.1 Вторичная металлургия благородных металлов. С.278-385

14.2 Очистка газов и стоков при переработке вторичного сырья. С. 382-385.

Лекция 14 Тема 7 Сопоставительный анализ вариантов аппаратурного оформления пирометаллургической переработки богатых природных и техногенных золотосодержащих продуктов  - 1ч

Цель:    Выполнение обзора и анализа вариантов  переработки богатых природных и техногенных золотосодержащих продуктов  - 1ч

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

14.3 Металлургическая переработка золото- и серебросодержащего вторичного сырья. С.  320-351.

Реферат 4 (оцениваемый)  РК2    неделя 14