Министерство образования и науки Республики Казахстан

НАО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. Серикбаева

«Новые теоретические положения открывают путь к созданию принципиально новых технологических процессов» С. Тлеугабулов

ЛЕКЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС  

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Усть-Каменогорск

2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Лекция 1

1 Термодинамический анализ как научный инструмент исследования  при выборе и реализации металлургических процессов.

Лекция 2 - 8

- Термодинамический анализ гидрометаллургических процессов с протеканием химических реакций.

- направленность и предел протекания гидрометаллургических реакций

- термодинамика выщелачивания

- термодинамический расчет количества растворителя. Связь ТНК и СНК. (термодинамическое необходимое количество –ТНК) и (стехиометрическое необходимое количество (СНК)

Лекция 9 - 12

3 Термодинамический анализ пирометаллургических процессов с протеканием химических реакций.

Лекция  13 - 15

4 Термодинамические расчеты при выборе и реализации металлургических процессов.  Принцип Ле Шателье.

Список литературы

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А Типовые тесты (самоконтроль)

Ввод-видео  в дисциплину «Термодинамический анализ металлургических процессов

Уважаемые магистранты, в соответствии с образовательной программой специальности «Металлургия» для изучения предлагается  дисциплина «Термодинамический анализ металлургических процессов» (ТАМП)

Освоение программы «ТАМП» обеспечит вас научным инструментом при работе по теме диссертации. Ожидаемый результат изучения курса: использование термодинамического метода при исследовании металлургического объекта, связанного с темой диссертации, что соответствует цели и задачам изучения курса (цель-освоение термодинамического метода анализа; задачи - запоминание, понимание, применение, анализ).Для успешного изучения ТАМП необходимы базовые знания по  физической химии и металлургическим технологиям.

.Вам будут предложены: рабочая программа (силлабус) , лекционный комплекс, МУ к практическим занятиям , МУ к индивидуальным заданиям; тесты для самоконтроля (квизы), составляющие основу тестов РК1, РК2 и экзаменационных тестов (экзаменационных вопросов) - электронный вариант. Еженедельные консультации по вопросам изучаемой дисциплины – чат; дискуссии на форуме. Ваши предложения и замечания будут учтены в совместной работе.

Основу металлургии как науки составляет теория металлургических процессов. Предметом теории металлургических процессов служит физико-химический анализ сложных металлургических систем и процессов, в них протекающих. Одновременно с экспериментами в металлургии успешно используется теоретические методы исследования, ведущим из которых является  термодинамический анализ. Освоение термодинамического   метода анализа является одной из главных задач при подготовке магистров металлургии, вследствие чего термодинамический метод анализа металлургических процессов занимает ведущее место среди дисциплин металлургического цикла.

Современные действующие и исследуемые перспективные схемы получения металлов из природного сырья и продуктов его обогащения предложены металлургами исследователями и практиками как результат умения использовать термодинамический метод анализа. Процессы получения и рафинирования металлов изучает гидро- и пирометаллургия, основу теории  которых составляет термодинамика. Знание законов термодинамики  в приложении к различным металлургическим процессам позволяет оценить термодинамическую возможность осуществления желаемого или предполагаемого процесса в условиях инертной либо агрессивной газовой атмосферы; установить функциональную связь состава и окислительно-восстановительных свойств газовой фазы; выполнить термодинамический анализ процессов образования и термической диссоциации разнообразных соединений в гетерогенных системах; оценить необходимые параметры процессов испарения, возгонки и конденсации; перегонки веществ при помощи химических транспортных реакций. Знание и умение пользоваться диаграммами состояния реальных металлургических систем (металлических, шлаковых, штейновых, солевых, комбинированных) необходимы при решении вопросов ликвации, зонной плавки, направленной кристаллизации, выбора шлака заданного состава и оценка его физико-химических характеристик; выбора флюсов при компоновке шихты и при решении вопросов разработки и усовершенствования металлургических процессов получения металлов и их  соединений.

Применение  термодинамического  анализа металлургических процессов как научного инструмента определяет возможность выбора схем технологического процесса и его физико-химических параметров, обеспечивающих требуемый выход продуктов при оптимальной скорости процесса в задачах исследований и практики металлургии

Термодинамический анализ металлургических процессов является  теоретическим методом исследования возможности протекания процессов и предела их протекания с подтверждением результатов термодинамического исследования экспериментом. Освоение термодинамического метода анализа является одной из главных задач при подготовке магистрантов-металлургов, вследствие чего дисциплина «ТАМП» занимает значимое положение   среди дисциплин металлургического цикла.

Термодинамический анализ гидрометаллургических процессов с протеканием химических реакций

Термодинамика гидрометаллургии

Лекция 1  Гидрометаллургические процессы

К области гидрометаллургических относят процессы, температура которых ограничивается интервалом существования водных растворов.

Основные операции гидрометаллургии в гетерогенных системах:

- выщелачивание – растворение многофазового твердого сырья селективно действующим раствором реагента;

- осаждение – извлечение из раствора в твердую фазу определенных составляющих селективно действующим реагентом или электролизом;

- жидкостная экстракция с последующей реэкстракцией – селективное извлечение из жидкой фазы целевого компонента другой жидкой фазой, в которой этот компонент растворим в соответствии с законом распределения. Растворители целевого компонента практически взаимно не растворяются.

1.1.1 Теоретические основы реакций процесса выщелачивания с последующим осаждением

В процессе выщелачивания протекают реакции растворения различных соединений и осаждение малорастворимых соединений, реакции гидролиза и окислительно-восстановительные реакции, определяющие соответствующий рН раствора.

Реакции гидролиза с рН < 7:

МеАn + nH2O  Me (OH)n + nHA			(1)

[Me n+] + nH2O  Me (OH)n + nH+ 			(2)

Через известные величины:

Кв – ионное произведение воды;

- произведение растворимости Ме(ОН)n, может быть выражена величина константы равновесия реакции (1)

(3)

из чего следует

Таким образом, равновесные концентрации (активности) катионов металла при заданной температуре в присутствии твердого Ме(ОН)n определяются только величиной рН раствора и уменьшаются с ростом рН.

В завершающей стадии выщелачивания при повышении рН может протекать самоочистка раствора от кислотообразующих примесей, так как с повышением рН возрастает концентрация анионов слабой кислоты и происходит осаждение труднорастворимой соли.

При выщелачивании щелочными реагентами процесс гидролиза может быть описан реакцией:

(4)

при высоких рН в раствор переходят все кислотообразующие оксиды, способные давать растворимые соли с выщелачивающим реагентом. При понижении рН раствора возможна самоочистка его от примесей, образующих труднорастворимые гидроксиды (если кислотные свойства примесей слабее кислотных свойств основного выщелачивающего компонента).

Выщелачивание с протеканием Ox - Red реакций может быть количественно рассчитано по величине стандартной энергии Гиббса и с использованием окислительно-восстановительных потенциалов электродов, обеспечивающих реакцию в соответствующей электрохимической системе.

Для веществ, реагирующих с участием воды и продуктов ее диссоциации, состояние равновесия определяется двумя характеристиками: величиной         Ox – Red потенциала и величиной водородного показателя.

Термодинамическая устойчивость водных растворов возможна только при потенциале водородного электрода больше, чем 1 = - 0,05912 рН   и при потенциале кислородного электрода меньше, чем 2 = 1,237 – 0,05912 рН.

Пример использования  - рН диаграммы дан в приложении Г и на рисунке Г 1.

Скорость реакции подчиняется уравнению химической кинетики

(5)

где 	т – количество образовавшегося  вещества, моль;

- время, с;

С1, С2, …Сn – концентрации реагирующих веществ, моль/м3;

F(С1, С2, …Сn) – функция, характеризующая порядок реакций;

К – константа скорости реакции.

Зависимость константы скорости от температуры определяется по уравнению Аррениуса

К = А  ехр				(6)

где 	Е – энергия активации, кДж;

А – множитель, обусловленный энтропийным фактором; определяется опытным путем.

Скорость промышленного выщелачивания лимитируется скоростью наиболее медленного процесса, как правило, протекающего в диффузионной области.

1   Основы термодинамики выщелачивания. Лекция 2   (неделя 2)

1.1  Характеристика растворителей

Выщелачивание в металлургии - процесс извлечения растворимых компонентов из твёрдой фазы (руды, концентратов, продуктов металлургических переделов - огарки, пыли, шламы, штейн, металлсодержащего сырья) селективно или коллективно  с помощью водного растворителя. Избирательность достигается соответствующим выбором растворителя, который зависит от многих факторов

- химическая и физическая природа выщелачиваемого материала;

- стоимость растворителя;

- селективность действия растворителя по отношению к выщелачиваемому материалу;

- возможность регенерации растворителя;

- стоимость растворителя;

-  агрессивность по отношению к материалу используемой аппаратуры;

- токсичнось, доступность.

Эффективность действия растворителя при выщелачивании определяется температурой, концентрацией, крупностью сырья, продолжительностью процесса.

Оптимальный выбор растворителя представляет научную задачу, предлагая  инновационные изменения в  технологии гидрометаллургии.

Вода является наиболее доступным растворителем для выщелачивания  природных соединений хлоридов и сульфатов, в том числе в продуктах обжига металлургического сырья. При необходимости эти соединения получают с использованием специальных технологических операций: в результате хлорирующего или сульфатизирующего обжига концентратов. Сульфаты могут быть получены   при окислении сульфидов в автоклаве при повышенных температурах и давлении кислорода. В воде легко растворяются  оксиды некоторых металлов с образованием кислот и щелочей.

K2O + H2O = 2KOH                           (7)

As2O3 + 3H2O = 2H3AsO3                   (8)

Re2O7 + H2O = 2HReO4		                    (9)                                                                  Na2O + H2O = 2NaOH	                     (10)

Широкое применение в качестве растворителя получила серная кислота как в разбавленном, так и концентрированном состоянии. Ее отличие: относительно низкая стоимость, приемлемое  коррозионное действие на технологическую аппаратуру, относительно легкая регенерация.

В растворах серной кислоты легко выщелачиваются ценные минералы окисленных медных и цинковых руд.

CuCO3∙Cu(OH)2 + 2H2SO4  = 2CuSO4 + CO2 + 3H2O	(11)

ZnO + H2SO4 = ZnSO4 + H2O             (12)

Необходимо учитывать  взаимодействие кислоты с карбонатами пустой породы.

MgCO3∙CaCO3  + 2H2SO4  = MgSO4 + CaSO4 +2H2O +2CO2     (13)

Соответственно, при выщелачивании окисленных руд с большим содержанием карбонатов наблюдается значительный  расход серной кислоты, учитывая, что из сульфатов кальция и магния практически невозможно регенерировать серную кислоту.

Серная кислота не взаимодействует с окисленными минералами циркония, ниобия, тантала, кремния, которые относят в металлургической технологии к «упорным»..

Более ограниченное применение при выщелачивании руд и концентратов имеют азотная и соляная кислоты.

Смесь соляной и азотной кислот («царская водка») применяется при выщелачивании платиновых руд и при рафинировании золота и серебра (аффинаж).

В тех случаях, когда при выщелачивании необходимо обеспечить восстановительную среду, применяют сернистую кислоту (при вскрытии марганцевых руд).

Щелочные реагенты обеспечивают высокую селективность выщелачивания металлов, упрощают выбор материала для оборудования; эффективны при переработки сырья с повышенным содержанием основных пород.

Широкое применение  в гидрометаллургии выщелачивания имеют гидроксиды натрия и аммония, раствор соды.  Гидроксид натрия используется для выщелачивания вольфрамовых и шеелитовых руд.

Гидроксид аммония используется при выщелачивании руд и концентратов, которые содержат металлы, образующие с ним растворимые комплексные соединения (медь, никель, кобальт).

В качестве растворителей в гидрометаллургии используются водные растворы солей. Химия их действия иллюстрируется реакциями:

Раствор сульфата железа Fe2(SO4)3 используется  в процессах кучного и подземного выщелачивания сульфидных руд.  Сульфат железа в присутствии кислорода окисляет сульфидные минералы ценных компонентов руды до хорошо растворимых сульфатов

CuFeS2 + 2Fe2(SO4)3 + 2H2O + 3O2 =CuSO4 +5FeSO4 + 2H2SO4     (14)

Раствор соды (Na2CO3) используется для выщелачивания урановых руд.

UO2 + 3Na2CO3 + H2O + 0,5O2 = Na4[UO2(CO3)3] + 2NaOH        (15)

Раствор хлорида натрия  используется для выщелачивания трудно растворимого минерала  сульфата свинца (PbSO4):

PbSO4 + 4NaCl = Na2[PbCl4] + Na2SO4                     (16)

Цианид натрия широко используется для выщелачивания золотосодержащих руд и концентратов

2Au + 4NHCN + 0,5O2 + H2O = 2Na[Au(CN)2] + 2NaOH     (17)

Раствор сульфида натрия используется при выщелачивании шламов со значительным содержанием селена, теллура и их соединений (сульфидный способ).

nSe + Na2S = Na2SSen                                     (18)

Na2S + nТе = Na2STen                                    (19)

MeS   + 2FeCl3  = MeCl2  + 2FeCl2  + S          (20)

MeS   + 2Fe2(SO4)3  = MeSO4  + 2FeSO4  + S                         (21)

Это достаточно эффективные растворители, обеспечивающие развитие реакций при Т ≥ 373К, но дорогие; получаемые растворы загрязняются балластными солями, что осложняет регенерацию растворителя и извлечение целевого компонента.

Хлорная вода (вода, насыщенная хлором):

Cl2   +  H2O  =  HClO  + HCl                                                      (22)

При  298К  в 1 дм3 воды растворяется 2,26 дм3 Cl2.

В зависимости от кислотности среды предпочтительнее присутствие хлора (в кислых средах),  HClO (pH 4.0-7.5)   ClO- (рН > 7,5).

Хлорная вода активно растворяет металлы, сульфиды (1.17, 1.18 в том числе с образованием комплексов типа [MeCl4]2-:

MeS  + Cl2 (aq)   = Me2+  2Cl-  + S                                                (23)

Me  + Cl2 (aq)   = Me2+  2Cl-                                                          (24)

Скорость поступления хлорной воды в реактор должна быть увязана кинетикой процесса, учитывая что часть реагента остается неиспользованной; это усложняет экономику процесса и обезвреживание отходящей парогазовой смеси.

Возможности использования хлорной воды при pH 4.0-7.5 интересны для переработки железосодержащих материалов; достигается не только полное извлечение ценного элемента, но и концентрирование железа в нерастворимом остатке вследствие гидролиза ионов железа (Fe3+) c переводом металла в раствор:

2MeS  +  5ClO- + 2H+ = 2Me2+  + S + SO42- + 5Cl-    + H2O                            (25)

Хлорную воду используют для выщелачивания руд благородных металлов, молибденовых концентратов, поликомпонентных сплавов.

Проблемы регенерации, дороговизна, токсичность ограничивают область применения хлорной воды.

Органические растворители. Используются для обработки сырья, в котором содержатся металлы, способные к образованию металл-органических комплексов; такой способностью обладает свинец, ряд редких и благородных металлов. Органические растворители отличаются селективностью, незначительной коррозионной агрессивностью; перспективны в схемах  с сорбционно-экстракционной обработкой растворов или автоклавным водородным осаждением. Их отличает дороговизна, регенерация затруднена; изучается токсикологический характер влияния на  человека.

Лекция 3  (неделя 3)   Физико-химия взаимодействия металлов и их соединений в металлсодержащих материалах с растворителями при выщелачивании.

Цветные металлы в исходном сырье находятся как в металлизированном

состоянии, так и в форме простых и сложных соединений: оксиды, соли (сульфиды наиболее представительны), сульфаты, хлориды, халькогениды, арсениды).

Наиболее типовым сырьем, содержащим извлекаемый металл в элементном состоянии, является:

- руда, содержащая самородные металлы: золото, серебро, металлы платиновой группы (МПГ – платиноид, медь - реже;

- вторичное сырье;

- полупродукты производства (цементационные осадки, огарки после восстановительного обжига).

Металлы с большей термодинамической активностью (с меньшим электродным потенциалом) активно растворяются в кислых и щелочных средах:

Me  + nH+  = Men+  + 0.5nH2  ↑                               (26)

Me  +2nOH-  = MeO2 n-  + 0.5nH2  ↑                        (27)

Использование аэрации исключает накопление концентрации взрывоопасного водорода.

При растворении металлов с большим электродным потенциалом (менее термодинамически активные) необходимо присутствие окислителя. В присутствии растворителя-комплексообразователя, кислот или их смесей, о бладающих окислительными свойствами, процесс значительно ускоряется

2Au + 4NHCN + 0,5O2 + H2O = 2Na[Au(CN)2] + 2NaOH     (28)

Ni  +n NH3 + 0.5O2  + H2O  = [Ni(NH3)n]2+  + 2 OH-               (29)

Эффективность выщелачивания свежевосстановленного огарка выше , так как ряд металлов (Ni.Со) склонны к пассивации на воздухе за счет образования оксидных пленок, уменьшающие скорость выщелачивания.

Показатели растворения сплавов ухудшаются при наличии компонентов, способных образовывать нерастворимые пленки. Наиболее рационально перед выщелачиванием плавление и распыление расплава: удаляются неметаллические включения; достигается однородность материала по химическому и фазовому составу.

Оксиды и гидроксиды металлов как в исходном окисленном сырье –природные минералы, так и в продуктах окислительного обжига легче растворяются в простой форме (MexOy), чем  в смешанной  (MexOy * MemOn).

Извлечение металлов из сложных оксидов требует более высоких температур или концентраций  растворителя; предварительной термической подготовки.

Возникает проблема осветления растворов из-за образования трудно-фильтруемых силикатов; повышен расход растворителя.

Основные соли встречаются в металлургическом сырье в виде минералов:

гиббсит (Al(OH)3).   азурит (2CuCO3*Cu(OH)2)  или как продукт гидролитической очистки от примесей (2CuSO4*Cu(OH)2).

Химические варианты выщелачивания: a)

Al(OH)3  + NaOH  = Na[Al(OH)4]                                                       (30)

2CuCO3*Cu(OH)2  + 12 NH3   3 [Cu(NH3)4]2+  + 2CO32-  +2OH-          (31)

ZnO  + 2H+  =  Zn2+  + H2O                                                                    (32)

b) в присутствии окислителя

Cu2O  + 4H+   + O2  = 2 Cu2+  + 2 H2O                                                   (33)

UO2  + 2H+   +0.5 O2  =  UO22+ +  H2O                                                  (34)

c) в присутствии восстановителя

2Co(OH)3  + 2H+  + SO2  = 2Co+  + 4 H2O                                             (35)

MnO2  + 2 Fe2+  + 4H+  = Mn2+  + 2 Fe3+  + 2 H2O                                 (36)

Оксиды, ферриты железа плохо растворимы как в кислых, так и щелочных средах, поэтому цветные металлы, связанные оксидными формами железа, при выщелачивании не доизвлекаются, оставаясь в кеке.

Лекция 4  (неделя 4)   Термодинамика выщелачивания

Вода  в роли растворителя. Энергия гидратации ионов

Вода (оксид водорода) – бинарное неорганическое соединение,    химическая формула Н2O. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного — кислорода, которые соединены между собой ковалентной связью. При нормальных условиях представляет собой прозрачную жидкость,  не имеет цвета, запаха и вкуса. В твёрдом состоянии

называется льдом, снегом или инеем, а  газообразном — водяным паром.

Спектрометрическое исследование молекул  воды в газообразном состоянии установлено, что они нелинейны. Атомы водорода расположены на расстоянии 0,097 нм от атома кислорода и на расстоянии 0,154 нм друг от друга. Угол связи Н-О-Н равен 105о03` .Изолированная молекула воды имеет дипольный момент 6,133∙10-30 Кл∙м (1,84 Д).

Удельная электропроводность воды при температуре 18оС  составляет 4∙10-4 См/м. Малая электропроводность обусловлена незначительной диссоциации молекул воды. Реакция диссоциации обычно записывается в виде

Н2О = Н+ + ОН-                                  (1)

При 25оС ионное произведение воды составляет К= 10-14 (г-ион)2

Однако вероятность существования протонов (негидратированных ионов Н+) очень  мала   и составляет 1∙10-190. Это связано с тем, что молекулярное взаимодействие обуславливает образование в воде гидратированных ионов Н+  (ионов гидроксония)

Н2О + Н+  = Н3О+                                 (2)

и  гидратированных ионов гидроксония

Н3О+ + 3Н2О =  Н9О                           (3)

В силу полярности молекул  диэлектрическая постоянная воды  очень велика и при 25оС составляет 78,7.

Согласно правилу Каблукова- Томпсона диссоциирующая способность жидкости как растворителя,   прямо пропорциональна её диэлектрической проницаемости. Являясь диполем, молекулы воды образуют на поверхности растворяемого кристалла гидратную оболочку, которая ослабляет связь между ионами. По сравнению вакуумом сила взаимодействия между ионами кристалла в воде уменьшается в 78.7 раз.  Вследствие этого происходит растворения ионного кристалла с образованием ионов.

Катионы и анионы  растворённых в воде ионных кристаллов находятся в воде в гидратированной форме. Энергия, выделяющаяся при взаимодействии молекул воды с ионами растворяющегося кристаллического вещества.  Является важнейшей величиной  в энергии, обеспечивающей возможность растворения ионных или диссоциирующих на ионы соединений.

Под гидратацией понимают всю совокупность энергетических, и структурных изменений, происходящих в системе  в процессе перехода молекул и ионов  в жидкую среду с образованием раствора определённого состава. Эти изменения связаны как с переходом из газообразного состояния в раствор, так и с взаимодействием между ионами и молекулами растворителя, взаимодействием между молекулами растворителя и взаимодействием между ионами. В процессе гидратации происходит прочное связывание ионами определённого  числа молекул воды с образованием устойчивых гидратных комплексов.     В настоящее время нет методики расчёта термодинамических параметров гидратации, учитывающих все виды взаимодействий между ионами и растворителем. Существуют эмпирические уравнения для расчёта энергии гидратации.

Энергия  гидратации иона может быть рассчитана по приближённому уравнению

где ΔНгидр. – тепловой эффект процесса гидратации, кДж/моль;

z -  величина заряда иона;

Δ – постоянная величина, равная для аниона 004 и для катиона 0,08.

Считая, что доминирующую роль, в процессе гидратации имеет ион – дипольное взаимодействие, энергию гидратации можно рассчитать по приближённому уравнению Мищенко-Сухотина

,                                                                           где NA – число Авогадро;

n – число молекул воды  в ближнем к иону слое;

z- величина заряда иона без учета его знака;

e – заряд электрона;

μ – дипольный момент молекулы воды;

- диэлектрическая постоянная воды;

rи -  радиус иона, нм;

r -эффективный радиус молекулы воды, 0,193 нм;

-поправка, связанная  с зменениий положения дипольного момента в молекуле воды: при расстоянии  между центрами диполя и катиона больше, диполя и аниона менmше rи+ rна величин  - 0,025 нм

После подстановки численных значений , с учётом, что для всех ионов n=8, получим

кДж/моль

Энтальпию (энергию) гидратации можно установить экспериментально. Установить эксприментально. Однако её можно рассчитать на основе закона Гесса.

Изменение энтальпии, происходящее при растворении одного моля вещества  в определённом растворителе с образованием бесконечно разбавленного раствора называется энтальпией или теплотой растворения. изменении энтальпии обусловлено двумя причинами.

Во – первых, при растворении разрываются связи между частицами, которые удерживают их в твёрдом веществе. Во- вторых, в растворе воды эти частица в результате процесса взаимодействия с молекулами воды  становятся гидратированными.

Изменение энтальпии в процессе  растворения, прежде всего, связано с   разрушением ионной решётки кристалла. Разрушение кристаллической решётки представляет собой процесс разложения вещества с образованием изолированных газообразных ионов. Затрачиваемая на разрушение кристалла энергия равна по величине и противоположна по знаку энергии кристаллической решётки данного вещества. Последняя, например, для хлорида натрия составляет -776 кДж/моль.

Откуда получим

= 4 – 776 = -772  кДж/моль

Энтальпия гидратации хлорида натрия  представляет собой сумму энтальпий гидратации ионов натрия и хлора

В таблице 1 приведены энтальпии гидратации некоторых ионов

Таблица 1- Энтальпии гидратации некоторых ионов

| Ион | ΔНгидр., кДж/моль | Ион | ΔНгидр., кДж/моль |
| --- | --- | --- | --- |
| Li+ | - 499 | F- | - 457 |
| Na+ | -390 | Cl- | - 382 |
| K+ | -350 | Br- | - 331 |
|  |  | I- | - 307 |

Процесс растворения соли в воде сопровождается тепловым эффектом, называемым теплотой растворения. Теплоту растворения нетрудно измерить экспериментально. Процесс растворения соли может быть записан в виде уравнения

NaCl(тв.) + вода =   Na+ Cl    кДж/моль          (4)

Тогда в соответствии с законом Гесса можно записать

В результате  получим

= 4 – 776 = - 772  кДж/моль

Расчёт константы равновесия по термодинамическим данным

Для расчёта расхода реагента необходимо знать концентрационную константу равновесия реакции выщелачивания. Обычно технологические растворы, как правило, являются реальными растворами, то они характеризуются константой равновесия, выраженной через активности  участников реакции, которая называется термодинамической константой.

Поскольку концентрационная и термодинамическая константы равновесия обычно незначительно отличаются друг от друга, то для предварительной оценки расхода реагента можно воспользоваться термодинамической константой равновесия. Значение термодинамической константы можно рассчитать по известным величинам термодинамических функций веществ, участвующих в реакции выщелачивания по уравнению

Значение энергии Гиббса можно рассчитать по уравнению Гиббса-Гельмгольца

Зависимость теплового эффекта химической реакции от температуры выражается уравнением

ΔН = ΔН + ,

а зависимость изменения энтропии для химической реакции  выражается уравнением

ΔS = ΔS+

После подстановки уравнений (6.4) и (6.5) в уравнение (6.3) получим

ΔG = ΔH - TΔS +  - T,

где  ΔН - тепловой эффект химической реакции при 298 К;

ΔS - изменение энтропии химической реакции при 298 К;

ΔСР – изменение теплоёмкостей участников реакции.

Изменение энергии Гиббса для реакции можно рассчитать  по методу Тёмкина Шварцмана  по уравнению:

ΔG = ΔH - TΔS- T(ΔM0 + ΔbM1 + Δc'M -2),        (

где  ΔН - изменение энтальпии химической реакции при 298 К;

ΔS - изменение энтропии химической реакции при 298 К;

Δ, Δb и Δс' -   коэффициенты    в    температурной    зависимости

изменения     теплоёмкости    химической    реакции

ΔСР =  +  ΔbT + Δc’T-2;

М0, М1, М-2 -  коэффициенты, зависящие только тот температуры.

Значения коэффициентов М0, М1, М-2 в широком интервале температур приведены в термодинамических таблицах.

Значение всех величин необходимых для расчёта следует находить в справочной литературе.

По полученной в результате расчёта   величине   можно судить о возможности протекания реакции. При больших отрицательных значениях  (40 кДж и более) можно считать, что реакция практически необратима и будет успешно протекать. При больших положительных значениях  (более 40 кДж) реакция практически протекать не будет.

Однако при относительно небольших положительных значениях  реакции не следует делать поспешного вывода  о невозможности её протекания. В этом случае о возможности протекания реакции можно судить по изменению  энергии Гиббса, рассчитанной по уравнению изотермы Вант-Гоффа.

где   q –  уравнение закона действующих масс, в котором активности заменены начальными или текущими концентрациями  исходных веществ и продуктов реакции.

Из анализа уравнений следует, что если  или , то и реакция будет протекать в прямом направлении.

Применяя избыток основного реагента и поддерживая на постоянном высоком уровне концентрацию других реагирующих веществ или снижая концентрацию продуктов реакции нейтрализацией ионов Н+ или ОН-, а также удалением газообразных продуктов, можно обеспечить выполнение условия  (). Этим можно добиться протекания реакции даже при , т.е. при .

Расчёт константы равновесия реакций, сопровождающихся образованием малорастворимого твёрдого продукта

При расчёте константы равновесия по справочным данным погрешность в определении  и  погрешность может составить порядка 10 – 15 кДж. При малых значениях  или    реакции это может привести к значительной ошибке при расчёте константы равновесия. Такой случай может иметь место в реакциях, сопровождающихся образованием нерастворимого продукта. В этом случае константа равновесия может быть рассчитана на основе произведений растворимости исходного и и образующегося в результате реакции малорастворимых соединений.

В качестве примера рассмотрим в общем виде реакцию

3CaWO4(тв.) + 2Na3PO4(раств.) = Ca3(PO4)3(тв.) + 3Na2WO4(раств)

Запишем уравнение в ионной форме

3CaWO4(тв.) + 2PO( = Ca3(PO4)3(тв.) + 3WO(раств)

Константа равновесия реакции  равна

К =aWO42-3aPO43-2           (3.11)

Произведения растворимости солей составят

:

aWO42+=LCaWO4aCa2+  и aPO43+2=LCa3(PO4)2aCa2+

В результате получим:

Величины произведений растворимости солей можно найти в справочной литературе или рассчитать по данным растворимости солей.

Расчёт константы равновесия по значениям электродных потенциалов.

В процессе выщелачивания может протекать окислительно-восстановительная реакция

nBA(восстю) + nAB(окмсл.) = nBA(окисл.) + nAB(восст..)      (3.15)

Реакции между восстановленной и окисленной формой ионов можно записать в виде

A(восст.) – nАe = A(окисл.)    (I)

bB(окмсл.) +  nBe  =  B(восст..)  (II)    (3.16)

Величина стандартной ЭДС электрохимической ячейки, в которой протекает   окислительно-восстановительная реакция определяется выражением

(3.17)

где -стандартная электродвижущая сила гальванического элемента, в котором протекает реакция

Между константой равновесия реакции, протекающей в гальваническом элементе, и его cстандартной э.д.с. существует связь

(3.18)

где n  общее число электронов, равно наименьшему кратному этих чисел  и

Тога величина константы равновесия может быть рассчитана по уравнению

K=nFEoRT             (3.19)

Величины стандартных потенциалов электродов приводятся в термодинамических таблицах.

Лекция5  (неделя 5) Диаграммы потенциал  - рН  (диаграммы Пурбэ)

Диаграммы потенциал  - рН  для воды

Для графического изображения равновесий в системах, содержащих  твёрдые фазы и водные растворы,  широко применяются диаграммы  потенциал – рН. Они позволяют в наглядной форме  представить области  существования термодинамически стабильных  форм вещества  в зависимости от величины потенциала и рН.       Они успешно применяются  при анализе равновесных состояний систем, характерных для гидрометаллургии тяжелых цветных металлов.

Эти диаграммы представляют собой графики зависимости обратимых электродных потенциалов (в вольтах по водородной шкале) от рН раствора для соответствующих равновесий.

Области на диаграммах    Пурбе разгрваниченое друг от друга горизонтальными, вертикальными и наклонными линиями.

Горизонтальные линии на диаграммах соответствуют реакциям только с участием электронов.

Вертикальные линии на диаграммах соответствуют равновесиям реакций с участием ионов Н+ или ОН-, но без участия электронов. Они показывают значения рН реакций гидратообразования.

Наклонные линии соответствуют равновесиям реакций с участием электронов и ионов Н+ или ОН-.

Рассмотрим диаграмму потенциал – рН для воды. Вода может разлагаться сильными восстановителями с выделением водорода или сильными окислителями с выделением кислорода. Реакцию восстановления воды можно выразить уравнением

(3.21)

В реакции (3.21) в явном виде вода не участвует. Однако её присутствие подразумевается наличием  индекса «раств».

Уравнение  потенциала  для электродной реакции при температуре 298 К (3.21) выражается уравнением

(3.22)

Поскольку , и  то при = 1ат получим

(3.24)

На даграмме это уравнение будет представлено прямой линей, выражающей зависимость       от  величины  рН среды. График при изменении рН от 0 до 14 величина   по уравнению (3.24) изменяется от 0 до - 0,826 В.(линия b)

Процесс  окисления на электроде в может быть описано реакцией

Н2О - 2е = 2Н + 0,5О2 (газ)                               (3.25)

Уравнение  потенциала  для электродной реакции (3.25)  при температуре 298 К  выражается уравнением

(3.26)

Рисунок 3.1  Диаграмма (диаграмма Пурбе) для воды

или

(3.27)

С учётом того, что  В,     и =1 ат, получим

(3.28)

График уравнения (3.28) представлен прямой  a. При изменении рН от 0 до 14 величина   по уравнению (3.38) изменяется от 1,229 до  0,401 B.

Между линиями a  и   b Находится область устойчивого  состояния , где  Н2   и О2 не существуют;  вода находится в состоянии

Н2О = Н+ + ОН-

Все металлы, характеризующимися потенциалами, величина которых лежит ниже линии b, будут разлагать воду по реакции

Ме + 2H=  Ме2++ H2

Например, потенциал цинкового электрода равен -0,76 В, что ниже линии Н2/Н+. Тогда разложение воды в этой области будет происходить по уравнению

Zn + 2H=  Zn2++ H2                             (3.29)

Все металлы, характеризующимися потенциалами, величина которых лежит выше линии a, будут разлагать воду по  воду по реакции

Ме + 2H2О =  Ме2++ 4H+ +  О2   (3.30)

Например, потенциал электрода Au/Au3+ составляет 1,5 В. Тогда ионы Au3+  будут  окислять воду по реакции

4Au3+ + 6H2O = 4Au + 12H+    +3О2                    (

Металлы, которые характеризуются потенциалами, величина которых лежит между линиями a и b воду разлагать не будут.

Следует иметь в виду, что ширина области устойчивости воды, ограниченная линиями a и b определена без учёта перенапряжений выделения водорода и кислорода. Реальные пределы несколько шире, чем указаны на диаграмме.

Кроме того  область устойчивости воды определена при давлениях   водорода и кислорода  1ат. На диаграмму можно нанести линии устойчивости, отвечающие другим давлениям.

3.3.1 Диаграмм  цинк – вода.

Диаграммыметалл -  вода  используют для определения границ термодинамической устойчивости соединений этого металла. Они позволяют сделать заключение     о возможности протекания каких-либо химических  реакций. При построении таких диаграмм учитывают три типа равновесий в системе металл—вода.

Равновесный обмен электрическими зарядами:

Меz+ + ze = Me

Эти равновесия не зависят от рН, а зависят только от потенциала. Линии, которые характеризуют этот процесс, параллельны оси рН.

Ионно-молекулярные равновесия, не связанные с величиной потенциала. Они зависят только от величины рН

Mez+ + zOH-  = Me(OH)z

На диаграмме Пурбэ им отвечают линии, параллельные оси потенциалов.

Равновесия, которые зависят как от потенциала, так и от рН:

Me(OH)z + ze = Me + zOH-

Потенциал такого электрода определяется уравнением:

(3.44)

Линия равновесия имеет наклон относительно осей φ и рН.

Обычно на диаграмму наносят линии устойчивости воды. Их наносят в виде пунктира на диаграммы Пурбэ системы элемент-вода для выделения области устойчивости воды,   в которой возможно образование нескольких различных ионов.

На рисунке 4.3.2 приведена диаграмма Пурбэ для системы цинк – вода при

Цинк в растворе может находиться  в виде Zn2+, НZnО, ZnО

диаграмме выделены четыре области значений   и  устойчивого состояния цинка и его соединений: область I – Zn; область II – Zn2+; область III – Zn(OH)2; IV-ZnO. Области сопрягают линии, которые характеризуют равновесные реакции между устойчивыми формами соответствующих областей.

Линия 1   сопрягает области I и II. Она параллельна оси рН. Она характеризует равновесие

Zn =  Zn2+ + 2е

Линия 2 сопрягает области II и III. Она параллельна оси .     Она отвечает ионно-молекулярные равновесию, не связанного с величиной потенциала. Оно  зависит только от величины рН

Zn2+ + 2Н2О  = Zn(OH)2  +2Н+

Линия 3 сопрягает области существования Zn и Zn(OH)2и наклонена к обеим осям.        Это значит, что  равновесие зависит от    и рН. Равновесие описывается уравнением

Zn + 2Н2О  = Zn(OH)2  + 2Н+ + 2е

Линия 4 сопрягает области существования Zn(OH)2 и  ZnOлиния параллельна оси ординат. Это значит, что она  отвечает ионно-молекулярному равновесию, которое  не связанно с величиной потенциала, а зависит  только от величины рН

Zn(OH)2 +  2ОН- = ZnO + 2Н2О

Линия 5 сопрягает области Zn и ZnO и наклонена к обеим осям.        Это значит,  равновесие зависит от    и рН.  Равновесие описывается уравнением

Zn + 2Н2О  = ZnO + 4Н+ +2е

Лекция 6 (неделя 6)  Расход количества растворителя. Связь ТНК и СНК. (термодинамическое необходимое количество –ТНК) и (стехиометрическое необходимое количество (СНК)

В качестве примера рассмотрим процесс  выщелачивание вольфрама из минерала шеелита раствором соды,  который  представлен реакцией

CaWO4(тв)  + Na2CO3(раст.) = Na2WO4(раств.) + СаСО3(тв.)    (1)

Определим стехиометрический  и термодинамический расходы соды на выщелачивание 1 моля CaWO4. Тем самым, определим минимальный термодинамический избыток соды в обратимых реакциях при выщелачивании.

Константа равновесия реакции (1) имеет вид

Обозначим через:

n(Na2CO3) – необходимое количество соды по стехиометрии, моль на 1 моль  растворенного  (СНК);

n(Na2CO3)изб. -  избыток , моль на 1 моль  растворенного;

Равен равновесной молярной концентрации Na2CO3, которая определяет избыток  Na2CO3 к стехиометрическому количеству, моль.

Таким образом, термодинамический расход соды на выщелачивание 1 моля CaWO4  (ТНК) равен сумме (СНК) + n(Na2CO3)изб.  на единицу объема раствора.  При этом на моль прореагировавшего CaWO4(тв)  получится по стехиометрии 1 моль Na2WO4 ( в общем случае  образуется n(Na2WO4) ТНК   = СНК + n(Na2CO3)изб.,

Константа равновесия:

=  1 / [Na2CO3]

При известном значении константы избыток растворителя к стехиометрическому (n(Na2CO3)изб.определяется:

n(Na2CO3)изб.  =   n(Na2WO4)образ. / К

[Na2CO3]равн.  = [Na2WO4]равн / К

Избыток соды к равновесному на моль шеелита равен  1/ К;

ТНК  = СНК + n(Na2CO3)изб.,    ТНК  = 1  + 1/ К

В случае необратимости реакции ТНК  = СНК

Лекция 7  (неделя 7)   Кинетика выщелачивания.

В общем случае, изучение кинетики выщелачивания сводится к определению изменения заданного параметра системы во времени: концентрации частиц, температуры, давления, объема), т.е. скорости их изменения. В частности, скорости реакции – изменения количества компонента в единице объема в единицу времени.

Уравнение кинетики выщелачивания руды или концентрата при изменяемом параметре – концентрации выщелачиваемого компонента в растворе Сi.  i = 1.2.3…

dC/dτ  = K(T) *Cin1* C2n2* C3n3* … Cnni*S,      (7.1)

Cin1 – концентрации реагентов, моль/м3;

ni       - порядок процесса по реагенту (степень при соответствующих концентрациях;

S  - величина поверхности раздела фаз при участии в процессе; м2

K(T) –кинетический коэффициент пропорциональности (усредненный).

Скорость выщелачивания является функцией скоростей диффузии  (диффузионный режим)и химической реакции (кинетический режим.

В случае соизмеримости скоростей, процесс протекает в промежуточном режиме.

Скорость выщелачивания является функцией скоростей диффузии  (диффузионный режим) и химической реакции (кинетический режим).

В случае соизмеримости скоростей, процесс протекает в промежуточном режиме.

Внешнедиффузионный режим выщелачивания

Скорость  процесса  dC/dτ  = K(T) *Cin1 , где

K(T) = D/δ   - константа скорости диффузии;

D  - коэффициент диффузии;

δ   -  толщина диффузионного слоя;

C  -  текущая молярная концентрация реагента.

Движущей силой диффузии является градиент концентраций в направлении диффузии; порядок по реагенту равен 1.

Признаки  внешнедиффузионного процесса  - реализуется, когда скорость процесса тормозит внешнедиффузионный подвод реагента к реакционной поверхности:                                                                                                                                      -  порядок процесса по реагенту равен 1;

-  перемешивание раствора приводит к уменьшению толщины диффузионного слоя и увеличению диффузионного потока  (основной признак);

- при изменении температуры скорость процесса изменяется незначительно.

Внутридиффузионный режим выщелачивания  -  реализуется, когда скорость процесса лимитирует диффузионный подвод реагента к реакционной поверхности , через имеющийся или образующийся в процессе выщелачивания слой твердого вещества  нерастворимого в выбранном реагенте. Уравнение кинетики (7.1) формально сохраняется.

Основные признаки  внутридиффузионного  процесса (выщелачивания)

-   порядок по реагенту 1;

-   энергия активация незначительная – в пределах 25 кДж/моль для диффузии ионов и молекул в пористых веществах, пропитанных жидкостью; для  ионных кристаллов – выше;

-  диффузионный поток (скорость, отнесенная к единице величины поверхности, к которой он направлен), практически не изменяется при изменении гидродинамических условий (перемешивании);

Выщелачивание, лимитируемое химической реакцией, реализуется, когда суммарная скорость реакции в большей степени определяется скоростью химической реакции при выщелачивании

Порядок по реагенту может быть отрицательным или равным нулю (многостадийный механизм), но для элементарного акта всегда положительный.

Основные признаки  процесса (выщелачивания), протекающего в кинетической области:

-  порядок по реагенту может принимать любые значения от минуса, 0 до2;

-   скорость процесса практически не изменяется при изменении гидродинамических условий (перемешивании);

- скорость процесса сильно зависит от температуры; энергия активация значительная – выше 45 кДж/моль

Интенсификация выщелачивания

Анализ уравнения кинетики выщелачивания, эксперимент и практика позволяют сделать заключение: основные физические способы воздействия на процесс выщелачивания с целью изменения химической активности реагирующих веществ наибольшие перспективы имеют следующие:

- термический;

- механический;

- ультразвуковой;

- радиационный

При специфике каждого из перечисленных их объединяет результат: они приводят к образованию в твердой и жидкой фазах одинаковых по типу (хотя и в различных соотношениях) дефектов (безразмерных, 1,2,3-х мерных), которые влияют на реакционную поверхность выщелачиваемого объекта.

Примеры интенсификации выщелачивания, осложненного образованием твердых продуктов на реакционной поверхности (разложение вольфраматов растворами кислых и щелочных реагентов  [1]/

Лекция 8  (неделя 8)   Термодинамика  и схемы выщелачивания

В  зависимости от места нахождения выщелачиваемого материала  различают следующие с виды выщелачивания.

Выщелачивание на месте. Этот  используют, в основном,  для бедных медных  руд, которые экономически нецелесообразно перерабатывать традиционными методами из –за больших  затрат на добычу и транспортировку к месту переработки. В этом случае руду дробят с помощью взрывов и здесь же, на месте, в течение длительного времени выщелачивают. Метод применим  к рудам, содержащим сульфиды железа. Сульфиды железа под действием кислорода воздуха и воды медленно окисляются, с образованием сульфата железа (III), который окисляет сульфиды меди до растворимых сульфатов. Процесс окисления протекает с выделением тепла. Выделяющееся тепло интенсифицирует процесс окисления.

Кучное выщелачивание. Кучному выщелачиванию подвергаются руды   бедные  некондиционные (забалансовые) руды, переработка которых по стандартной технологии экономически нецелесообразна. При кучном выщелачивании руду предварительно дробят до крупности 10-30 мм и укладывают  на предварительно подготовленную наклонную водонепроницаемую площадку в виде  трапецеидальную кучи массой до 6000 тонн. Высота куч составляет порядка 10-30 м. Сверху на кучу поступает выщелачивающий раствор. Образующийся в результате выщелачивания сульфат меди  стекает  в накопительные прудки у основания кучи. Содержание меди в растворе составляет порядка 0,1-0,3 г/л. Извлечение меди из раствора может быть осуществлено цементацией или  сорбцией.

Выщелачивание в отвалах. Выщелачивание в отвалах имеет много общего с выщелачивание в кучах., но и имеет также принципиальные различия. Так крупность руды в отвалах не регулируется. Она  составляет от нескольких миллиметров до 1,5 м. Количество обрабатываемого сырья в отвалах на много превышает содержание руды в кучах. Высота отвалов колеблется в широких пределах и составляет от десятков до сотен метров.

Для успешного выщелачивание руды в кучах и отвалах необходимо выполнение следующих требований:

- низкое содержание карбонатов, для экономичного расхода серной кислоты;

-сооружение водонепроницаемого основания и обеспечения дренажа раствора;

- доступ воздуха  внутрь кучи и отвала;

- рациональный режим орошения для равномерного контакта растворителя с медными минералами;

- оптимальная кислотность выщелачивающего  раствора для максимального выщелачивания меди при наименьшем растворении железа и предотвращения гидролиза солей железа т алюминия;

- обеспечение условий эффективной жизнедеятельности бактерий при переработке сульфидных руд.

Капитальные затраты при выщелачивании в кучах и отвалах невелики. Наиболее весомыми затратными статьями являются затраты на сооружение гидроизоляционного покрытия основания и расход серной кислоты.

Подземное выщелачивание. Подземное выщелачивание представляет растворение металлов химическими реагентами  в разрушенном рудном массиве на месте его залегания  с последующим их извлечением на поверхность  в растворённом состоянии. Подземное выщелачивание применяют для добычи цветных и редких металлов. Наиболее широко выщелачивание используют для добычи меди и радиоактивных элементов. Подземное выщелачивание целесообразно при разработке бедных, забалансовых или потерянных в целиках руд, которые невыгодно извлекать обычным способом. В зависимости от структуры  месторождения, глубины его залегания может быть использована технология подземного выщелачивания со вскрытием месторождения скважинами или подземными выработками.

Подземное выщелачивание через скважины,  пробуренные с поверхности, применяют для разработки залегающих на небольшой глубине месторождений сильно трещиноватых бедных руд, хорошо проницаемых для выщелачивающего раствора. Часть пробуренных скважин служит для закачки растворителя в рудное тело, а другая часть - для откачки обогащённого ценным компонентом раствора на поверхность. Металл звлекают из раствора тем или иным способом, а раствор подвергают регенерации и вновь направляют в скважины.

Подземное выщелачивание из подземных выработок применяют для  месторождений, залегающих на большой глубине. В этом случае монолитное непроницаемое рудное тело  вскрывают подземными горными выработками, отдельные рудные блоки дробят с помощью буровзрывных работ. Затем на верхнем горизонте массив орошают растворителем, который, стекая вниз, растворяет полезное ископаемое. На нижнем горизонте растворы собирают и перекачивают на поверхность для переработки.

Однм из основных  недостатков подземного выщелачивания является  низкая скорость реакций. Для интенсификации выщелачивания в последнее время в подземном выщелачивании применяют определённый вид природных бактерий. Сами бактерии не принимают участия в процессе растворения. Однако они являются катализатором, который увеличивает скорость образования сульфата железа (III), который является основным растворителем сульфидных минералов.

4FeSO4 + 2H2SO4 + O2 + бактерии  = 2Fe2(SO4)3 + 2H2O       (2.13)

Установлено, что при наличии бактерий скорость образования сульфата железа (III) возрастает в 100-120 раз.

Перколяционное выщелачивание (выщелачивание просачиванием). Перколяционное выщелачивание осуществляется  выщелачиванием в процессе просачивания растворителя через слой выщелачиваемого материала. Процесс применяется для пористых и зернистых материалов. Он не пригоден  к материалам, склонным к слёживанию и образованию нефильтрующего слоя. Для  перколяционного выщелачивания наиболее важное значение имеет однородность материала по крупности, чем сам размер частиц. При неоднородном по крупности материале более мелкие частицы будут заполнять  пустое пространство между более крупными частицами, что может привести к замедлению процесса просачивания, а следовательно  к замедлению скорости выщелачивания. Кроме того это может привести к образованию в слое выщелачиваемого материала каналов, по которым растворитель будет сливаться на дно аппарата без должного контакта с материалом.

Аппарат для перколяционного выщелачивания представляет собой чан с ложным днищем, покрытым фильтровальной тканью. В чан загружается выщелачиваемый материал, а сверху подаётся растворитель, который просачивается через слой загруженного материала. По окончании выщелачивания из чана удаляют твёрдый остаток и загружают новую порцию выщелачиваемого материала.

Схема устройства перколятора приведена на рисунке 1

Рис 1 Аппараты для перколяционного выщелачивания

а- с движением раствора под действием силы тяжести (сверху вниз); б- с принудительной циркуляцией раствора (снизу вверх)

I-выщелачивающий раствор; II- продукт выщелачивания

1- корпус; 2- выщелачиваемый материал; 3- дренажное устройство; 4- насос.

Достоинствами  способа являются небольшой расход растворителя, возможность получения концентрированных растворов, отсутствие операций сгущения и фильтрации. Недостатками являются малая производительность и периодичность процесса.

Агитационное выщелачивание (выщелачивание с перемешиванием).

Суть агитационного выщелачивания заключается в выщелачивании твёрдого материала в процессе  перемешивания растворителя и выщелачиваемого материала. Перемешивание среды может осуществляться различными способами:

1 Механическое перемешивание

2 Воздушное перемешивание

3 Совместное механическое и воздушное перемешивание

Механическое перемешивание осуществляется механическими пропеллерными мешалками, приводимыми во вращение электродвигателями. Механическое перемешивание применяется в тех случаях, кода должно быть исключено окисление компонентов пульпы кислородом воздуха. Для механического перемешивания обычно используют аппараты небольшой ёмкости. Устройства аппарат с механическим перермешиванием приведена на рис 2

Рис 2 Схема устройства аппарата с механическим перермешиванием пульпы

Воздушное перемешивание обычно осуществляется сжатым воздухом. Из аппаратов с  воздушным перемешиванием наибольшее распространение получили пачуки. Пачук представляет собой цилиндрический сосуд с коническим дном. В центре пачука крепится открытая с обеих труба, которую называют аэролифтом. Нижний конец трубы немного не доходит до дна, а верхний немного  выступает немного над поверхностью пульпы. Снизу в центр трубы по тонкой трубе  подаётся сжатый воздух. Когда чан заполнен пульпой, то взвешенные твёрдые частицы опускаются на дно. Здесь они захватываются струёй воздуха и вместе с раствором поднимаются вверх по трубе и выливаются на поверхность пульпы через верхний конец трубы и вновь опускаются вниз,  и совершая таким образом круговорот.    Такое движение    пульпы позволяет удерживать твёрдые частицы во взвешенном состоянии. Схема устройства аппарата  с воздушным перемешиванием приведена на рисунке 2

Рис 3 Схема аппаратов с пневматическим перемешиванием

а-с циркулятором       б- со свободными транспортным  эрлифтом

1- корпус; 2-ценртраольная циркуляционная труба; 3 – патрубок для подачи пульпы; 4 –отражатель; 5 – слив пульпы; 6 – транспортный эрлифт; 7- свободный эрлифт.

Совместное механическое и воздушное  перемешивание осуществляется в агитаторах Дора. Агитатор представляет собой круглый чан  с плоским днищем. В центре агитатора крепится труба. Она служит одновременно аэролифтом и валом, на котором снизу крепятся грабли со скребками, а сверху распределительные желоба. При медленном вращении трубы скребки перемещают осевшие на дно твёрдые частицы  к центру вала, где они затягиваются вместе с раствором в аэролифтную трубу, поднимаются по ней наверх и и падают в распределительные желоба. Желоба служат для распределения пульпы по всему сечения аппарата.

4     Автоклавное  выщелачивание. Автоклавное  выщелачивание может осуществляться как в отсутствии таки  в присутствии кислорода.

В первом случае выщелачивание производится при высоких температурах, превышающих температуру кипения раствора. Процесс осуществляется в герметичном аппарате, способном выдержать давление паров при этих температурах. Примером может служить автоклавное сернокислотное выщелачивание окисленных никелевых руд

При применении кислорода давление в автоклаве складывается из давления паров раствора и давления кислорода. При этом скорость процесса выщелачивания будет зависеть только от давления кислорода. Способ широко применяется при переработке сульфидных никелевых руд.

Процесс выщелачивания руды или концентрата  может осуществляться как в вертикальных,  так и в горизонтальных автоклавах. Принципиальная схема устройства автоклавов приведена на рисунке

Рис 4 Схемы устройства автоклавов

А- многосекционные автоклавы; б-вертикальный автоклав

I- пульпа;  II –выщелачивающий реагент

1-корпус; 2 –валы мешалок; 3- перегородки камер; 4 – пропеллерные мешалки; 5 – смотровое окно.

Разложение. Этот метод применяют в случаях , когда необходима жёсткая обработка материала. Процесс разложения ведут при температурах, близких к температуре кипения раствора. Процесс осуществляют в обогреваемах аппаратах при интенсивном перемешивании. В качестве примера можно привести с кислотное разложение  вольфрамовых концентратов.

Лекция 9  (неделя 9)  Термодинамика экстракция металлов из растворов

Экстракция -  совокупность физико-химических методов извлечения целевых компонентов из твердого материала (твердофазная экстракция -ТФЭ)  и из растворов компонентов (жидкофазная экстракция -ЖФЭ).

Теоретические основы жидкофазной экстракции металлов с протеканием химической реакции.

Жидкофазная экстракция в гидрометаллургии

Основные области применения:

- выделение металлов из растворов после выщелачивания;

- разделение двух или нескольких близких по свойствам металлов;

- очистка растворов после выщелачивания от нежелательных примесей.

Жидкостная (жидкофазная) экстракция осуществляется путем перевода компонента раствора из одной жидкой фазы в другую (экстракт). Количественная характеристика процесса – коэффициент распределения (отношение равновесных концентраций экстрагируемого вещества в обеих жидких фазах).

Для данной температуры отношение концентраций (активностей) компонента в двух равновесных фазах при различных его концентрациях величина постоянная, не зависящая от абсолютных количеств всех веществ, участвующих в распределении:

С1 / С2 = Кс           	a1  /  a2   = ka  , 	где

Кс и ka - концентрационная и термодинамическая константы распределени при отсутствии диссоциации или ассоциации распределяющего компонента.

Жидкостная экстракция - процесс  извлечения компонента водного раствора в органический растворитель (экстрагент), отличающийся от водного раствора по плотности и практически не растворяющийся в нем. Обратный процесс называют реэкстракцией.

Равновесие экстракции определяется энергетическим состоянием вещества в обеих фазах и математически определяется законом Нернста-Шилова.

Экстракт - экстрагент с экстрагируемым компонентом, перешедшим из водной фазы;

Рафинат - водный раствор, очищенный от экстрагируемого компонента.

Реэкстракт - водная фаза, образующаяся после реэкстракции экстрагируемого компонента;

Эффективность экстракции определяется коэффициентом распределения экстрагируемого компонента: D  =  Co  / Cв  ,    где   Co   и  Cв   - равновесные аналитические концентрации в органической и водной фазах, соответственно.

Термин «аналитические» означает к4онцентрацию металла по анализу, независимо от форм его нахождения в анализируемой фазе.

Символом    a = Vo  / Vв    обозначают соотношение объемов фаз (в процессе экстракции  практически не меняется);

Теоретической ступенью экстракции называют аппарат или его часть, в которых устанавливается равновесие между контактируемыми фазами. Поскольку истинное равновесие между фазами устанавливается быстро, теоретическая ступень экстракции обычно совпадает с «практической».

η  = Go  /  GL=  Go  / ( Gв + Go )  = ε / (+ 1) , где

η  - извлечение на одной ступени экстракции (доля от 1):

GL - масса экстрагируемого компонента в исходном водном растворе;

Gв и  Go  -  массы экстрагируемого компонента в равновесных фазах;

ε  - коэффициент, равный отношению равновесных масс экстрагируемого компонента в фазах (недоизвлечение на одной ступени экстраккции или  доля оставшегося компонента в водной фазе  ά  = 1 - η = 1 / (ε + 1) );

При наличии в водной фазе двух  экстрагируемых компонентов с последующим разделением, коэффициент разделения  β = D2 / D1 , где                    D1 >D2 ;

Типовой тестовый вопрос:

Разделение компонентов жидкостной экстракцией основано на законе:

А)  Рауля

В)  Дальтона

С) Коновалова

D) Менделеева-Клапейрона

Е) Нернста-Шилова

Термодинамика  пирометаллургических процессов

Лекции   9 - 12

Лекция 9  Пирометаллургические процессы получения, разделения и рафинирования металлов являются гетерогенными, включающими как одну из фаз газовую атмосферу, которая может быть нейтральной либо реакционной окислительной, восстановительной.

Условием активного взаимодействия газовой атмосферы с конденсированными фазами является высокая температура и состав, соответствующий химическому характеру проводимого процесса – окисления, восстановления, галогенирования, сульфатизации, азотирования, дегазации.

Состав газовой атмосферы, степень превращения реагирующих веществ, селективность по целевому компоненту, расчет оптимальных параметров  ведения процесса возможны при использовании термодинамического метода; кинетический метод в пирометаллургии позволяет оценить теоретическую продолжительность процесса и, соответственно, производительность металлургических аппаратов и условия их наиболее эффективного проведения.

Все термодинамические свойства металлургической системы можно выразить в явном виде через характеристические функции и их частные производные: U, H, S, G и F. Частные производные термодинамических потенциалов по интенсивным параметрам дают сопряженные экстенсивные параметры, а частные производные по экстенсивным параметрам – сопряженные интенсивные параметры.

В самопроизвольных процессах, проходящих в закрытых системах при постоянстве пар переменных естественного набора, соответствующий термодинамический потенциал:

U(S, V, ni);  H(S, P, ni);  G(P, T, ni);  F(V, T, ni)

всегда уменьшается; его минимум является условием равновесия системы, определяющего предельную глубину протекания процесса, состав равновесной системы.

Термодинамические потенциалы связаны уравнениями Гиббса-Гельмгольца:

F=U + T  				(13)

G=H + T 			(14)

Термодинамические свойства расплавов рассчитывают с использованием химических потенциалов, которые определяются как частные производные термодинамических потенциалов по числу молей i-го компонента в данной фазе расплава:

(15)

Лекция 10 Химический потенциал универсальным образом выражает условия термодинамического равновесия систем:

- условие фазового равновесия – химические потенциалы каждого из компонентов во всех фазах, в которых этот компонент присутствует, одинаковы;

- условие химического равновесия – в любой химической реакции сумма произведений i всех участвующих в реакции веществ на их стехиометрические коэффициенты равна нулю: ii=0;

- условие равновесия в гомогенной системе - i любого из компонентов во всех точках системы одинаковы.

В металлургических расчетах во многих случаях достаточно знать в определенном интервале температур среднюю величину изменения энтальпии реакции, вычисляемую по закону Гесса с использованием стандартных значений энтальпий образования участников реакции; влияние температуры и фазовых превращений учитываются при использовании в расчете  уравнения в общем виде: (для реакции)

=+   (16)

где k – общее число фазовых переходов в системе.

Однако, для количественного термодинамического анализа высокотемпературных реакций изменение энтальпии  имеет подчиненное значение, так как при этих условиях решающую роль играет энтропийный  фактор, особенно в реакциях с газовой фазой.

4.2.3 Расчет  при наличии фазовых переходов удобнее выполнять по уравнениям: (для реакции)

=  - ,			(17)

с учетом стехиометрических коэффициентов;

=  + 	(18)

где 	 - энтропия i-го реагента при температуре Т(К);

п – число фазовых переходов i-го реагента.

= 					(19)

Поскольку пирометаллургические процессы протекают обычно в изобарно-изотермических условиях в качестве основного термодинамического критерия

металлургических реакций используют потенциал Гиббса. Для сравнительного термодинамического анализа реакций, протекающих одновременно в аппарате, используется стандартное изменение этой функции.

Величина  показывает, что все вещества, участвующие в реакции находятся в стандартных состояниях; т. е. конденсированные вещества принимаются индивидуально обособленными, чистыми – с активностями аj = =1; газы считаются идеальными и находящимися каждый при давлении = =1 атм (101325Па) при температуре реакции.

=  - Т				(20)

= +,    	(21)

при отсутствии фазовых превращений участников реакции в системе в интервале температур .

Лекция 11 Связь стандартной энергии Гиббса с константой химического равновесия определяется уравнением нормального сродства:

= - RTlnkp    ,			(22)

в котором константа химического равновесия выражена через равновесные парциальные давления участников реакции в газообразном состоянии:

аА(газ) + bB(газ)rR(газ) + dD(газ) +

kp = ,				(23)

где 	kp –выражена либо в атм (n 0), либо безразмерная величина (n = 0).

n = (r + d) – (a + b)

При отрицательных значениях  равновесие смещено в направлении прямой реакции; при положительном значении  равновесие смещено в сторону обратной реакции; выход продуктов реакции оценивается знаком и абсолютной величиной  в стандартных условиях. Термодинамическая возможность протекания реакции в условиях, отличающихся от стандартных, оценивается знаком не , а , определяемое по уравнению изотермы Вант-Гоффа:

(24)

(25)

Уменьшение энергии Гиббса или энергии Гельмгольца при переходе от исходного состояния к равновесному указывает на термодинамическую возможность протекания реакции в прямом направлении; система находится в равновесии, если  или  равны нулю.

При использовании системы единиц СИ, выражая парциальные давления и kр в Н/м2 (паскалях) связь  и kр будет представлена уравнением:

=nRTln(1,01325105) - RTlnkp,		   (26)

где n – изменение числа молей газообразных компонентов реакции.

При расчете  удобно использовать метод Темкина-Шварцмана. Используя уравнение (4.7) и зависимость Ср от температуры, выраженную уравнением:

Cp= a + bT + cT2 + c-2T-2,

после интегрирования получим:

=- T- T(aM0 + bM1 + cM2 + c-2M-2),	    (27)

где коэффициенты М0, М1, М2 и М-2 вычислены и сведены в таблице А3 приложения А.

М0 = 			    (28)

Мn =  (при n0)		    (29)

Расчет  можно выполнить, используя температурную зависимость свободной энергии Гиббса:

(30)

следует

(31)

в простейшем случае, если в интервале Тнач – Ткон изменение энтропии S0 практически не изменяется, получим:

.	(32)

При точном расчете  необходимо учесть температурную зависимость энтропии реакции ( S0 = f(T)).

Метод комбинирования уравнений для вычисления температурной зависимости =- T = M + NT удобно использовать при наличии табличных значений М и N для реакций, комбинации которых позволяют получать искомую зависимость в заданном интервале температур.

Например, для определения  = f (T) в виде двучленного уравнения для реакции:

2Mn + MnO + 3/2O2 = Mn3O4 + 		(33)

по данным таблицы А.2 Приложения А

= M + NT

Mn(тв) + 1/2O2 = MnO(тв)  = -385186 + 73,73T		[2]

3Mn(тв) + 2O2 = Mn3O4(тв)   = -1385412 + 350,6T	    	[3]

в интервале температур, К  [298-1516]

Реакция (1) получается вычитанием (3)-(2), значит (1) = (3)-
-(2) = (-1385412 + 385186) + (350,6 – 73,73)Т = -1000226 + 276,870 Т;

для температур (298-1516)К.

(1) = -1000226 + 276870 = -723356 Дж/мольMn3O4

средние значения энтальпии и энтропии реакции (1), соответственно:

= -1000226 Дж/мольMn3O4

= -276,87 Дж/( мольMn3O4 К)

Для определения энтальпии и энтропии фазового превращения

Со(тв)Сож + Нпл0, Sпл0, Gпл0

при 1776К воспользуемся данными   = M + NT  таблицы А2

Со(ТВ) + 1/2O2 = СоО(ТВ) + 		 	      [4]

Сож + 1/2O2 = СоО(тв) + 			        [5]

Со(тв)  Сож + 				        [6]

(6) = (4) – (5)

= (-237319+261884)+(71,92-85,83)Т= +24565-13,91Т=24565-13,91
1766 = 0

( Со(тв)  Сож) = 24565Дж/моль;

( Со(тв)  Сож) = +13,91Дж/(мольК).

Лекция 12 Количественной характеристикой окислительно-восстановительных свойств равновесной газовой фазы является ее кислородный потенциал (0), определяемый по уравнению:

0= RTln				             (33)

0 представляет собой величину химического потенциала кислорода, отсчитываемого от стандартного состояния, и зависящего от температуры и состава газовой фазы. При наличии в газовой фазе компонентов, которые могут реагировать с кислородом или при диссоциации образуют О2 необходимо учитывать развитие этих реакций. В частности, окислительные свойства СО2 и Н2О при высоких температурах определяются развитием реакций диссоциации этих соединений; для газовых смесей СО-СО2 парциальное давление кислорода определяется из условия равновесия реакции окисления монооксида углерода:

2СО + О2 = 2СО2					[7]

(7) = -565390 + 175,17Т в интервале 273-2273К; , Дж/мольО2.

Кислородный потенциал системы в которой протекает реакция (7):

0= 2RTln - RTlnkp,	  			    (34)

так как kp =

При постоянном заданном отношении  величина 0 (4.19) линейно зависит от температуры и может быть представлена через (7):

= - 565390+Т(175,17-38,31  lg	              (35)

В частности, при соотношении СО/СО2 = 1 : 1 для 8200С 0=
= -373929Дж/мольО2,      = 10-13Па.

Графически для различных в газовой фазе из чистого кислорода получается семейство прямых, берущих начало в точке 0= 0 при Т = 0 рисунок Б1 приложения Б.

Для системы СО-СО2 при Т=0 0= - 565390 Дж/мольО2; аналогично для системы Н2 – Н2О при Т=0 0= - 492230Дж/мольО2, так как

0= - 492230 + Т.

Для сложных оксидных систем удобной термодинамической характеристикой свойств оксида является величина кислородного потенциала оксида:

0 = 0 = RTln()= 	    (36)

где  - свободная энергия Гиббса образования оксида MemOn, при условии чистых конденсированных фаз, Дж/мольО2.

Анализ различных процессов с участием оксидов удобно выполнять с использованием номограммы (рисунок Б.1 приложения Б).

По номограмме легко определить:

- прочность оксида при любой заданной температуре;

- условия окисления чистого металла газовой фазой с заданным парциальным давлением кислорода; в атмосфере чистого кислорода, газов Н2 – Н2О;  СО – СО2;  Н2 – Н2О - СО – СО2;

- определить среднее значение энтальпии образования оксида и энтальпии фазовых превращений Ме и МеmOn;

- определить свободную энергию образования (диссоциации) оксида MemOn при температурах в интервале температур оси абсцисс.

При этом следует руководствоваться следующими правилами:

1) чем ниже располагается линия  = f(T), тем более прочным является данный оксид;

2) металл с меньшим 0 может служить раскислителем для металла с большим 0 при одинаковой температуре;

3) для определения равновесного парциального давления кислорода в системе Ме- MemOn соединяют точку ''0'', соответствующую 0 = 0 при Т = 0 с точкой на линии  (MemOn) для реакции образования оксида при заданной температуре. Соответствующее равновесное (MemOn) определяют на продолжении этой прямой до пересечения со шкалой , Па;

4) на номограмме приведены две шкалы, характеризующие изменение 0=f(T) газовых смесей СО-СО2 и Н2-Н2О различного состава. Соединяя точки С и Н на ординате нулевого значения температуры с соответствующими значениями отношения СО/СО2 или Н2/Н2О на дополнительных шкалах, получают линии температурной зависимости 0(СО-СО2) и 0(Н2-Н2О). Для заданной температуры газовая смесь (СО-СО2) или (Н2-Н2О) будет окислительной по отношению к металлу, если 0 (г.ф.).> 0 (MemOn);

5) на диаграмме (MemOn) = f(T) для реакции образования оксида в точках, отвечающих фазовым превращениям  оксида или металла, изменяется наклон прямой = f(T); наибольшие изменения соответствуют процессам  сублимации или испарения. Экстраполируя прямую = f(T) после фазового перехода до ординаты Т=0 получают среднее значение энтальпии в интервале температур этой прямой, а разность (Н2-Н1) указывает энтальпию фазового превращения.
Аналитически значения Нф.п. и Sф.п. определяют как разность соответствующих коэффициентов М и N в приведенных формулах зависимости = f(T);

6) определение термодинамических характеристик в системах с участием сульфидов, карбонатов, сульфатов, галогенидов при наличии в газовой фазе Sn(газ) SO2; SO3; СО2; Г2 выполняют аналогично п.п. 1-5 в соответствии с основными положениями химической термодинамики и химического равновесия в системе;

7) степень полноты протекания процесса, т.е. положение равновесия в системе можно изменить в соответствии с принципом Ле Шателье – Брауна. Изменение любого из параметров, определяющих положение  равновесия системы, находящейся в равновесии, усилит то из направлений процесса, которое ослабляет влияние произведенного воздействия.

Повышение температуры нагреванием равновесной системы сместит равновесие в сторону эндотермической реакции. Чем больше по абсолютной величине тепловой эффект реакции, тем сильнее влияет на положение  равновесия изменение температуры. Если тепловой эффект реакции близок к нулю, возможно перемена его знака при изменении температуры, что необходимо учесть при оценке смещения равновесия. В случае равенства нулю теплового эффекта, изменение температуры не сместит равновесия в системе.

Вышесказанное подтверждается аналитически:

Кр = 		    (37)

Введение в равновесную систему дополнительного количества какого-либо реагента сместит равновесие в сторону уменьшения молярной концентрации этого реагента.

Повышение (уменьшение) давления в равновесной системе за счет изменения объема реагирующей смеси приведет к смещению в сторону меньшего (большего) числа молей газовой смеси при Т = idem.

Вакуумирование системы (уменьшение давления) при постоянном объеме равнозначно уменьшению давления при увеличении объема, т.к. уменьшается молярная концентрация  всех компонентов, что приведет к смешению равновесия в сторону большего числа молей газовой смеси (n  0).

При введении инертного газа в систему (Робщ = idem) происходит разбавление реакционной газовой смеси, что равноценно увеличению объема и смещение при n0 произойдет в сторону большего числа молей газообразных компонентов.

Лекция 13-15  Приложение принципа Ле Шателье к металлургическим процессам

Лекция 13 Степень полноты протекания процесса, т.е. положение равновесия в системе можно изменить в соответствии с принципом Ле Шателье – Брауна. Изменение любого из параметров, определяющих положение  равновесия системы, находящейся в равновесии, усилит то из направлений процесса, которое ослабляет влияние произведенного воздействия.

Повышение температуры нагреванием равновесной системы сместит равновесие в сторону эндотермической реакции. Чем больше по абсолютной величине тепловой эффект реакции, тем сильнее влияет на положение  равновесия изменение температуры. Если тепловой эффект реакции близок к нулю, возможно перемена его знака при изменении температуры, что необходимо учесть при оценке смещения равновесия. В случае равенства нулю теплового эффекта, изменение температуры не сместит равновесия в системе.

Введение в равновесную систему дополнительного количества какого-либо реагента сместит равновесие в сторону уменьшения молярной концентрации этого реагента.

Повышение (уменьшение) давления в равновесной системе за счет изменения объема реагирующей смеси приведет к смещению в сторону меньшего (большего) числа молей газовой смеси при Т=idem.

Вакуумирование системы (уменьшение давления) при постоянном объеме равнозначно уменьшению давления при увеличении объема, т.к. уменьшается молярная концентрация  всех компонентов, что приведет к смешению равновесия в сторону большего числа молей газовой смеси (n≠0).

При введении инертного газа в систему (Робщ = idem) происходит разбавление реакционной газовой смеси, что равноценно увеличению объема и смещение при n≠0 произойдет в сторону большего числа молей газообразных компонентов.

Лекция 14   Принцип Ле Шателье

1  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NH3   +  O2    ↔       H2O   +  N2O

При уменьшении температуры равновесной системы количество паров воды к равновесию изменилось на  0,6 моля. Аргументировать причину изменения количества аммиака  с указанием  количественного изменения.

Смещение равновесия в сторону экзотермической реакции с уменьшением количества аммиака на 0,4 моль.

2  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (1)

Уменьшение давления  равновесной системы (1)  вакууммированием  привело к изменению количества паров воды на 0,4 моль. Аргументировать причину изменения количества хлороводорода  с указанием  количественного изменения.

Смещение равновесия в сторону образования хлороводорода в количестве 0,8 моль.

3   В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (1)

Уменьшение давления  равновесной системы (1)  с увеличением объема  привело к изменению количества паров воды на 0,2 моль. Аргументировать причину изменения количества кислорода с указанием  его количественного изменения.

Для расчета: количество газообразного хлора в уравнении реакции равно Вашему  номеру в списке группы.

4  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NH3   +  O2    ↔       H2O   +  N2O

При уменьшении температуры равновесной системы количество паров воды к равновесию изменилось на  0,3 моль. Аргументировать причину изменения количества кислорода с указанием  количественного изменения.

Смещение равновесия в сторону уменьшения кислорода  в количестве 0,4 моль.

5  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (1)

Увеличение давления  равновесной системы (1)  уменьшением объема  привело к изменению количества паров воды. Аргументировать изменение количества воды к равновесию, оценить количественно это изменение, если  количество  хлороводорода изменилось на 0,6 моля.

6   В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (1)

Уменьшение температуры  равновесной системы (1)    привело к изменению количества паров воды. Аргументировать изменение количества воды к равновесию,  оценить количественно это изменение, если  количество  хлороводорода изменилось на 0,3 моля.

7  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NH3   +  O2    ↔       H2O   +  N2O

При увеличении температуры равновесной системы количество паров воды к равновесию изменилось на  0,4 моля. Аргументировать причину изменения количества аммиака с указанием количественного изменения.

Смещение равновесия в сторону эндотермической реакции с увеличением количества аммиака на 0,4 моль.

2  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (1)

Уменьшение давления  равновесной системы (1)  вакууммированием  привело к изменению количества паров воды. Аргументировать изменение количества воды к равновесию оценить количественно это изменение, если  количество  хлороводорода изменилось на 0,4 моля.

3   В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (1)

Уменьшение давления  равновесной системы (1)  вакууммированием  привело к изменению количества паров воды. Аргументировать изменение количества воды к равновесию, оценить количественно это изменение, если  количество  хлороводорода изменилось на 0,4 моля.

4  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NH3   +  O2    ↔       H2O   +  N2O

При уменьшении температуры равновесной системы количество паров воды к равновесию изменилось на  0,6 моля. Аргументировать причину изменения количества аммиака и оксида диазота с указанием их количественного изменения.

5  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (1)

Увеличение давления  равновесной системы (1)  уменьшением объема  привело к изменению количества паров воды. Аргументировать изменение количества воды к равновесию, оценить количественно это изменение, если  количество  хлороводорода изменилось на 0,6 моля.

6   В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (1)

Уменьшение температуры  равновесной системы (1)    привело к изменению количества паров воды. Аргументировать изменение количества воды к равновесию,  оценить количественно это изменение, если  количество  хлороводорода изменилось на 0,3 моля.

7  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NH3   +  O2    ↔       H2O   +  N2O

При увеличении  температуры равновесной системы количество паров воды к равновесию изменилось на  0,4 моля. Аргументировать причину изменения количества аммиака и оксида диазота с указанием их количественного изменения.

8  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

SO2  +  O2    ↔    SO3

При увеличении  температуры равновесной системы количество кислорода  к равновесию изменилось на  0,4 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и триоксида серы с  указанием их количественного изменения.

9  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

SO2  +  O2    ↔    SO3

При уменьшении  температуры равновесной системы количество кислорода  к равновесию изменилось на  1,4 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и триоксида серы с  указанием их количественного изменения.

10 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

SO2  +  O2    ↔    SO3

При уменьшении  давления вакуумированием равновесной системы количество кислорода  к равновесию изменилось на  0,8 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и триоксида серы с  указанием их количественного изменения.

11 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

SO2  +  O2    ↔    SO3

При увеличении давления с уменьшением объема равновесной системы количество кислорода  к равновесию изменилось на  0,6 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и триоксида серы с  указанием их количественного изменения.

12 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NO  +  O2    ↔    NO2

При увеличении давления с уменьшением объема равновесной системы количество кислорода  к равновесию изменилось на  0,6 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и диоксида азота с  указанием их количественного изменения.

13  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NO  +  O2    ↔    NO2

При уменьшении  давления вакуумированием равновесной системы количество кислорода  к равновесию изменилось на  0,8 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и диоксида азота с  указанием их количественного изменения.

14 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NO  +  O2    ↔    NO2

При увеличении температуры равновесной системы количество кислорода  к равновесию изменилось на  1,6 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и диоксида азота с  указанием их количественного изменения. . Н298о ( NO)  = 90.37 кДж/моль;  Н298о ( NO2)  = 33.89 кДж/моль

15 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:

NO  +  O2    ↔    NO2

При уменьшении температуры равновесной системы количество кислорода  к равновесию изменилось на  1,5   моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и диоксида азота с  указанием их количественного изменения. Н298о ( NO)  = 90.37 кДж/моль;  Н298о ( NO2)  = 33.89 кДж/моль

Проблемный вопрос: На основе термодинамики объяснить устойчивость димера диоксида  ( N2O4) в сравнении  с диоксидом азота.

Проблемный вопрос:   образование димера   2 NO2  = N2O4  процесс

самопроизвольный   Н298о ( NO)  = 9,37 кДж/моль;  Н298о ( NO2)  = 33.89 кДж/моль

Гомогенная реакция

NO  +  O2 + Cl2   ↔    NOCl    Н298о ( NOCl)  = 52.6 кДж/моль

Термодинамическая возможность протекания при стандартных условиях и                   Т = 298К?

Лекция 15

Типовые примеры к термодинамическому анализу.

1 Определить роль энтальпийного и энтропийного факторов при определении термодинамической возможности окисления металла .

Таблица 3.1 – Реакции окисления металлов  к заданиям 1-10

| № варианта | Реакция | Температурный интервал, К |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2Fe + O2 2FeO | 843 - 1809 |
| 2 | 2Co + O2 2CoO | 298 - 1766 |
| 3 | 2Be + O2 2BeO | 298-1556 |
| 4 | 2Pb + O2 2PbO | 601 - 1765 |
| 5 | 4/3Al + O2 2/3Al2O3 | 932 - 2303 |
| 6 | Sn + O2 SnO2 | 505 - 1898 |
| 7 | 2Mg + O2 2MgO | 298 - 1376 |
| 8 | 2Zn + O2 2ZnO | 298 - 2000 |
| 9 | 2Ni + O2 2NiO | 298 - 2200 |
| 10 | 2Mn + O2 2MnO | 298 - 1517 |

2  Выполнить сравнительную оценку термодинамической активности металлов в системе Ме-О-МеmOn с использованием кислородного потенциала.

- Типовые тесты рубежного контроля «Термодинамический анализ металлургических систем»
Самоконтроль (типовые тесты к РЛ1  и РК2)

1 В системе частного термодинамического анализа равновесие отдельной  химической реакции определяется:

A)   убылью свободной энергии Гиббса
B)   увеличением энтропии в изолированной системе
C)   максимальной внутренней энергией
D)   максимальной энтальпией
E)    минимальной энергией Гиббса
Е
2 При подкислении раствора селеносульфата натрия серной кислотой осаждают чистый селен по схеме:

Na2SeSO3  + H2SO4   →   Se ↓ + Na2SO4  + SO2(раствор)  + H2O

Роль энтропийного фактора в оценке термодинамической возможности (ТВ) протекания процесса без выполнения расчёта энтропии реакции                                  A)  способствует термодинамической возможности (ТВ) процесса

B)  увеличивает энтальпийный фактор
C)  не влияет на ТВ процесса
D)  уменьшает энтальпийный фактор
E)  препятствует ТВ процесса

Е
3  Критерием термодинамической активности металлов в высокотемпературной газовой фазе системы Ме-О-МеmOn является:
А)  электродный потенциал
В)  потенциал серы
С)  электроотрицательность 
 D) кислородный потенциал
 Е)  водородный показатель
 D

4 Условие термического восстановления оксида цинка в атмосфере газов  SО3 – SO2, используя кислородный потенциал ( πо ):
А) πо газовой фазы > πо системы Zn-ZnO; 
В) πо  газовой фазы >= πо системы Zn-ZnO;
С) πо газовой фазы = πо системы Zn-ZnO; 
D) безокислительный нагрев  невозможен
Е) πо  газовой фазы < πо системы Zn-ZnO;
Е

5  Для реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой  температурная зависимость стандартной свободной энергии Гиббса  - 123300 -  25,5 Т , Дж [ 298 – 333 К]

3 Zn    +   8  HNO3  =   3 Zn(NO3)2   +  2 NО   +  4 H2O         ( 3 )
Соответственно:
Среднее значение  теплового эффекта реакции в интервале температур 298 – 333 К , кДж:

А) – 123.30    
В)     25,5     
С)     123,30   
D)   – 25,5   
Е)    -41,1

А
6     При растворении газообразной серы в железе  0.5 S2 (g)  = [S] ;
температурная зависимость энергии Гиббса представлена уравнением
Δ GoT  = - 72000  + 10.25 Т , Дж  
Соответственно, процесс: 
A)  эндотермический 
B)  сопровождается увеличением энтропии
C)  с увеличением энтальпии 
D)  с уменьшением энтальпии
E)   энтропийный фактор превалирует над энтальпийным
D  
7  В сталеплавильном аппарате десульфурация стали осуществляется по схеме      Fe  + [S]  + (CaO)   = (CaS)  +  (FeO);
Процесс протекает на поверхности раздела металлической и шлаковой фаз.
Условие максимальной десульфурации:

A)  уменьшение оксида кальция в шлаке
B)   уменьшение количества металлической фазы
C)  увеличение сульфида кальция в шлаке
D)  введение в шлак дополнительно оксида железа
E)   скачивание шлака в процессе
Е
8 Углеродное раскисление стали по схеме  [ C ]  + [ O ]  =  CO (g)
      обеспечивается при условии:
A)  при повышенном давлении
B)   при повышении температуры
C)  увеличением монооксида углерода
D)  уменьшение объёма расплава                                                                                                                   E)   обработка вакуумом
Е
9  Дефосфорация стали кислородом в газовой фазе протекает по схеме:

      4/5  [ P ]  + O2 (g)   =  2/5  ( P2O5 )  Δ GoT  = - 619280  + 175 Т , Дж  
Cоответственно, роль энтропии при дефосфорации:

A)  является абсолютным критерием ТВ процесса
B)   увеличивает энтальпийный фактор
C)   уменьшает свободную энергию Гиббса
D)  способствует ТВ процесса дефосфорации                                                                                            E)   препятствует ТВ процесса
Е

10    Дефосфорация стали кислородом, растворённым в металле, протекает по схеме:

      4/5  [ P ]  + 2 [ O ]  =  2/5  ( P2O5 )   Δ GoT  = - 385220  + 170 Т , Дж  
Cоответственно, роль энтальпии при дефосфорации:

A)  является абсолютным критерием ТВ процесса
B)   увеличивает энтропийный фактор
C)   увеличивает свободную энергию Гиббса
D)  способствует ТВ процесса дефосфорации                                                                                            E)   препятствует ТВ процесса
D
11  Дефосфорация стали кислородом в оксидах железного шлака протекает по схеме:                                                                                                                                    4/5  [ P ]  + 2 ( FeO )  =  2/5  ( P2O5 ) + 2 Feж    Δ GoT  = - 143050  + 55 Т, Дж

Соответственно, условие отсутствия дефосфорации:

A)  уменьшение температуры
B)   увеличение оксида железа в шлаке
C)   связывание оксида фосфора в шлаке
D)  уменьшение активности оксида фосфора в шлаке                                                                                            E)   равенство энтальпийного и энтропийного факторов
Е
12  Дефосфорация стали кислородом в оксидах железного шлака протекает по схеме:                                                                                                                                    4/5  [ P ]  + 2 ( FeO )  =  2/5  ( P2O5 ) + 2 Feж    Δ GoT  = - 143050  + 55 Т, Дж

Соответственно, условие, способствующее дефосфорации:

A)  уменьшение температуры
B)   уменьшение оксида железа в шлаке
C)   увеличение оксида фосфора в шлаке
D)  увеличение активности оксида фосфора в шлаке                                                                                            E)   равенство энтальпийного и энтропийного факторов
А

13 Условие протекания автогенных процессов: «Автогенный обжиг», «Автогенная плавка»?

A)   процесс осуществляют во взвешенном состоянии;

B) процесс протекает выше температуры возгонки основного металла;

C)  тепло, необходимое для поддержания рабочей температуры процесса, обеспечивается за счёт теплового эффекта основных реакций;

D) для поддержания необходимой температуры применяют пылевидное топливо;

E)  в качестве топлива используют газ.

С

14 Для реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой  температурная зависимость стандартной свободной энергии Гиббса  - 123300 -  25,5 Т , Дж [ 298 – 333 К]

3 Zn    +   8  HNO3  =   3 Zn(NO3)2   +  2 NО   +  4 H2O         ( 3 )
Соответственно:
Среднее значение  теплового эффекта реакции в интервале температур 298 – 333 К , кДж:

А) – 123.30    
В)     25,5     
С)     123,30   
D)   – 25,5   
Е)    -41,1

А

15  Термодинамическая функция – энтальпия реакции ( 3) является   :
А) функцией процесса         
В) интенсивной  величиной  
С) критерием направленности процесса      
D) возрастающей величиной                                                                                                             Е) экстенсивной величиной

Е

CПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
       
 1 Тлеугабулов С.М. Теория металлургических процессов. – М.: Изд. Дом МИСиС, 2007. – 347 с.
2 Ванюков В. А., Зайцев В. Я. Теория пирометаллургических процессов. -М.: Металлургия, 1991, 350с.
3 Рыжонков Д. И., Арсентьев П. П., Яковлев В. В. и др. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1989, 391с.
4 Вольский А. Н., Сергиевская Е. М. Теория металлургических процессов.- М.: Металлургия, 1978, 384с.
4 Погорелый А. Д. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1971, 503с.
5 Термодинамические свойства неорганических веществ. Справочник под редакцией А. П. Зефирова, Атомиздат, 1986, 350с.
6 Казачков Е. А. Расчеты по теории металлургических процессов. Л.: Химия, 1983, 220с.