# Лекция 22.

Инженерные методы улучшения свойств грунтов

(искусственные основания)

Строительство линейных инженерных сооружений неизбежно связано с освоением новых территорий, расположенных, в том числе, и на слабых грунтах. Часто оказывается, что на естественном основании возводить инженерные сооружения практически невозможно, из-за несоответствия характеристик основания предъявляемым требованиям. В этих случаях прибегают или к специальным конструктивным мероприятиям, или к методам улучшения грунтов основания (искусственным основаниям).

Существуют три основных направления улучшения грунтов основания, представленные на схеме рис. 1.

Конструктивные меры

Закрепление грунтов

Пути улучшения оснований

Уплотнение грунтов

Рис. 1. Схема основных направлений развития путей улучшения оснований

## 1. Уплотнение грунтов оснований

Для увеличения несущей способности грунтов естественного сложения может быть применено его поверхностное уплотнение.

### 1.1. Поверхностное уплотнение грунтов

Поверхностное уплотнение обычно производят слоями толщиной  0,5 м, используя такие механизмы уплотнения, как поверхностные трамбовки, катки, вибротрамбовки, виброплиты и т.д.

При необходимой толщине уплотнения грунта в 2…3 м, применяют поверхностное уплотнение тяжелыми трамбовками, массой до 2…7 т. В этом случае по уплотняемому грунту (поверхности дна котлована) производится серия ударов по одному месту до получения условного отказа. Трамбовка поднимается краном на высоту до 3…7 м и сбрасывается на уплотняемое основание (рис. 2).

Масса трамбовки 2…7 т

3…7 м

Зона уплотнения основания до 2…3 м

Рис. 2. Схема поверхностного уплотнения грунта тяжелыми трамбовками

s

Поверхностное уплотнение тяжелыми трамбовками применяется для сыпучих, а также лёссовых грунтов. Наибольший эффект уплотнения грунтов достигается при наличии в основании оптимальной влажности (рис. 3). Оптимальная влажность грунта определяется обычно экспериментально, с использованием прибора стандартного уплотнения.

| s W s(макс) Wопт Рис. 3. Примерный график изменения s=s(w); где s- плотность сухого грунта; W – влажность грунта; Wопт- оптимальная влажность грунта. | 14 15 16 17 18 1 3 1 2 2 3 H, м Рис. 4. Изменение плотности грунта s основания по глубине H 1- изменение s –до уплотнения; 2- тоже после уплотнения; 3- опускание поверхности грунта до 0,4…0,5 м. |
| --- | --- |

Для связных грунтов оптимальная влажность чаще всего составляет:

Wопт = Wp + (1…3%);                                        (1)

где Wp – влажность грунта на границе пластичности (раскатывания).

В отдельных случаях, при решении сложных инженерных задач, при поверхностном уплотнении могут применяться трамбовки массой более 10 т.

При необходимости уплотнения грунта основания на глубину более 3 м используют глубинные способы уплотнения.

### 1.2. Глубинное уплотнение грунта

1,5…2 м

Вода

Воронка заполняется после извлечения вибратора

Для уплотнения рыхлых с е0 > 0,75 песчаных отложений используется а) метод гидробивроуплотнения (рис 5).

Рис. 5. Схема глубинного гидробивроуплотнения сыпучего грунта.

С поверхности грунта в уплотняемое основание погружается труба, на конце которой размещен гидровибратор. В трубу подается необходимое количество воды, до достижения уплотняемым основанием оптимальной влажности. Труба вместе с гидровибратором подвешивается к стреле крана и под действием собственного веса погружается в уплотняемое основание. В результате процесса погружения и извлечения гидровибратора грунт уплотняется в объеме цилиндра диаметром 1,5…2 м и высотой до 10 м, и основание переходит в категорию средней плотности.

В случае необходимости для достижения основанием повышенной плотности, данный метод может сочетаться с поверхностным уплотнением.

#### б) метод уплотнения песчаными и грунтовыми сваями (рис. 6).

Порядок данного метода уплотнения основания заключается в следующем:

- С поверхности уплотняемого основания погружается металлическая труба с раскрывающимся наконечником (происходит процесс уплотнения основания вокруг погружаемой трубы).

- После погружения трубы на необходимую отметку, наконечник трубы раскрывается и труба извлекается с одновременным заполнением песком с виброуплотнением. В лессовых грунтах заполнение трубы осуществляется местным грунтом с необходимым увлажнением.

- После извлечения трубы в уплотняемом основании образуется песчаная (грунтовая) свая, выполненная с заданной степенью плотности вместе с окружающим около свайным пространством.

| а) б) в) Рис. 6. Метод глубинного уплотнения основания с использованием песчаных (грунтовых) свай а) – погружение трубы с раскрывающимся наконечником; б) – заполнение трубы песком с раскрытием наконечника; в) – извлечение трубы с формированием в основании песчаной сваи с заданной степенью плотности. | Котлован Фундамент Зона уплотнения в fсв. Fупл.=1,4в х 1,4 Рис. 7. Схема использования песчаных свай для уплотнения основания fсв – площадь поперечного сечения сваи; Fупл.- площадь уплотненного основания. |
| --- | --- |

Чем чаще сделаны сваи, тем большую степень уплотнения получает грунт основания. Для избежания выпора грунта в котлован при уплотнении головы сваи, котлован может разрабатываться после уплотнения основания сваями (рис. 7).

Необходимое количество песчаных свай для уплотнения основания может быть определено исходя из следующего условия:

(2)

где е0, еупл. – соответственно, коэффициенты пористости грунта основания до и после уплотнения, последний, также как и  fсв - площадь поперечного сечения сваи, задаются в процессе проектирования; Fупл.=1,4в х 1,4 - площадь уплотненного основания; в,  - соответственно ширина и длина проектируемого фундамента.

Следует отметить, что для связных водонасыщенных грунтов подобные сваи могут изготавливаться методом виброштампования (пневмопробойником) и заполняться щебеночно-песчаной смесью с добавлением цемента.

в) метод уплотнения приложением нагрузки

Глубинный процесс уплотнения основания происходит и при приложении к нему уплотняющей нагрузки  (в виде отсыпанной насыпи) (рис 8).

Насыпь 1 2 Рис. 8. Глубинное уплотнение грунта основания пригрузкой 1 – фильтрующие искусственные дрены; 2 – зона уплотнения основания.

Для глинистых грунтов подобный процесс уплотнения основания происходит довольно медленно (теория фильтрационной консолидации в механике грунтов), продолжающийся до нескольких десятков лет.

В целях сокращения сроков процесса уплотнения основания, используются искусственные дрены, способствующие убыстрению процесса фильтрационной консолидации.

г) метод уплотнения понижением уровня грунтовых вод

Известно, что грунт расположенный ниже уровня грунтовых вод (У.Г.В.) испытывает взвешивающие действие воды, которое проявляется в виде снижения величины удельного веса грунта. При искусственном водопонижении, грунт оказывается выше У.Г.В., что приводит к увеличению удельного веса грунта и, как следствие, к уплотнению основания.

Следует учитывать и негативные последствия данного явления, когда вместе с уплотнением основания получают дополнительные осадки и расположенные на данной территории сооружения.

д) метод уплотнения взрывами

Применение данного метода эффективно при освоении новых (не застроенных)  территорий. Взрывами уплотняются большие объемы грунта, с использованием предварительно пробуренных шпуров, в которые помещаются взрывчатые вещества (В.В.). Использование В.В. требует особого подхода к решению поставленных инженерных задач и связано с повышенным риском в период производства взрывных работ.

Метод уплотнения грунтовых оснований взрывами находит применение в гидротехническом строительстве.

е) метод уплотнения замачиванием

Данный метод имеет ограниченное применение и используется лишь для лессовых оснований (см. механику грунтов). Предварительное замачивание лессовых оснований разрушает структуру лесса и вызывает его просадку под действием собственного веса, т.е. происходит процесс уплотнения.

Уплотнение грунтов оснований на используемых или застроенных территориях часто затруднительно, в этом случае прибегают к закреплению грунтов.

### 2. Закрепление грунтов оснований

Закрепление грунтов оснований основано на проникновении различных реагентов в грунтовое поровое пространство и взаимодействие их с минеральными частицами. Очевидно, что применение того или иного метода закрепления грунтов будет зависеть от пористости основания, или от его коэффициента фильтрации.

В зависимости от значений коэффициента фильтрации (Кф) грунтов оснований, могут быть использованы различные методы закрепления.

Для грунтов с коэффициентом фильтрации Кф > 100 м/сут (трещеноватые скальные породы, гравелистые пески и т.п.) используется цементация.

### 2.1. Цементация оснований

Цементация – это нагнетание цементного раствора в поры грунта обычно с Кф > 100 м/сут, с целью его уплотнения и скрепления минеральных частиц (отдельных блоков).

Для грунтов с Кф = 50…100 м/сут (средние и крупные пески) рекомендуется для повышения активности цемента проводить его измельчение до величины удельной поверхности в 6000…8000 см2/г.

Для закрепления песков с Кф =30…50 м/сут рекомендуется для повышения активности цемента проводить его измельчение до величины удельной поверхности в 8000…10000 см2/г, с применением добавки жирных глин.

Цементационный раствор посредством перфорированного инъектора подается в грунт под давлением до 0,2…0,4 МПа. Используется как правило закрепляющий раствор, имеющий состав:

- цемент + вода (1:5) («цементное молоко»);

- цемент +  вода + песок (1:5:1).

Исторически, впервые в 1922…1923 гг., цементация была применена в России при строительстве плотины «Волховстроя». С тех пор, данный метод закрепления оснований получил  развитие и в современных условиях широко применяется в основном при усилении оснований реконструированных сооружений (рис.9).

1 2 3 Рис. 9. Принципиальная схема цементации (закрепления) основания под фундаментом, реконструируемого сооружения с использованием «манжетной» технологии. 1 – инъектор: 2 – гидравлический разрыв, заполненный цементным раствором; 3 – закрепленный массив основания.

Используя «манжетную» технологию при нагнетании цементного раствора в закрепляемое основание и избыточное давление до 0,4…0,5 Мпа, представляется возможным закреплять мелкие и пылеватые пески, с образованием «гидравлических разрывов» в грунте.

Данная методика получает дальнейшее развитие в исследованиях отечественных ученых.

### 2.2. Силикатизация оснований

Силикатизация – это химическое закрепление грунтов с Кф = 2…80 м/сут при нагнетании в основание раствора кремневой кислоты (жидкого стекла) Na2 O·nSiO2. При разложении в грунте кремневая кислота переходит в состояние геля и связывает отдельные минеральные частицы. Для ускорения данного химического процесса в грунт вводят катализатор – хлористый кальций ( Са С2). Такой способ закрепления грунтов получил название двухрастворного (рис. 10).

а) б) Са С2 Na2 O·nSiO2 Инъектор Рис. 10. Принципиальная схема двухрастворной силикатизации оснований а) - нагнетание жидкого стекла при погружении инъектора; б) – нагнетание хлористого кальция при извлечении инъектора.

Закрепленный грунт основания приобретает прочность следующего порядка:

- песок – 1,5…3,0 Мпа;

- супесь – 0,5 Мпа;

- лёсс – 0,8 Мпа.

Силикатизация находит широкое применение для закрепления пылеватых грунтов, удовлетворяя требованиям повышения прочности оснований при реконструкции сооружений.

Для грунтов с Кф = 0,2…5 м/сут (пылеватые пески, супеси) используется однорастворный метод силикатизации. В этом случае инъекционный гелеобразующий раствор состоит из смеси жидкого стекла и фосфорной кислоты (Na2 O·nSiO2 + H3 PO4). Однорастворный метод силикатизации придает прочность грунту порядка 0,3…0,5 Мпа. Однако, из-за относительно большой стоимости H3 PO4 , данный метод закрепления получил ограниченное применение.

Необходимо отметить, что для лёссовых (химически активных) грунтов, в составе которых содержатся соли кальция (CaSO4) , также используется однорастворный метод силикатизации. В этом случае в закрепляемое основание нагнетается лишь раствор кремневой кислоты (силиката натрия), который, взаимодействуя с солями кальция, образует водонерастворимый гель.

В лёссовых грунтах однорастворный метод силикатизации придает закрепленному грунту прочность до 2 МПа.

2.3. Электрохимическое закрепление

Для грунтов с Кф < 0,1 м/сут (супеси, суглинки)  применяют электрохимическое закрепление. Электрохимическое закрепление основано на явлении электроосмоса, которое еще в 1808 г. было открыто профессором Московского университета Ф. Ф. Рейсом. Суть данного явления заключается в том, что при пропускании постоянного тока через глинистый грунт, последний теряет связную воду, которая получает перемещение (миграцию) в сторону отрицательного электрода (катода).

При электрохимическом закреплении к перфорированным трубам-электродам подается постоянный ток со средним напряжением 70…80 В (рис.4.11).

а) - + б) Инъектор (перфорированная труба) Вода Рис. 4.11. Принципиальная схема электрохимического закрепления связного грунта а) – Инъектор анод с закачкой Са С2; б) – Инъектор катод с откачкой свободной воды.

Свободная вода скапливается около катода, а затем через перфорированный инъектор откачивается. Одновременно через инъектор анод подается раствор хлористого кальция (Са С2), который способствует закреплению основания. Периодически производится смена полярности.

В результате проведения подобных работ в связном грунте уменьшается влажность (грунт переходит в категорию тугопластичного, полутвердого состояния, с коэффициентом фильтрации Кф < 0,01 м/сут) и возрастает прочность (угол внутреннего трения и сцепления увеличиваются до 70%).

2.4. Электроосмос

Электроосмос применяется в водонасыщенных связных грунтах, а также для предварительного (превентивного) оттаивания мерзлых (в том числе и вечномерзлых) грунтов.

Также как и при электрохимическом закреплении в основание погружаются электроды: (+) анод в виде металлического стержня и (-) катод в виде перфорированной трубы. При пропускании постоянного тока через глинистый (мерзлый) грунт, последний теряет связную воду, которая получает перемещение (миграцию) в сторону отрицательного электрода (катода). Скопившаяся свободная вода у катода откачивается через перфорированный электрод-трубу.

Процесс закрепления по данной методике зависит от времени пропускания тока через грунт и сопровождается частичным разрушением металлического стержня-анода.

В результате проведения подобных работ в закрепляемом грунте происходят: 1. Уменьшение влажности. 2. Частичное уплотнение.

2.5. Закрепление основания с использованием термической обработки, битуминизации, глинизации, струйной (напорной) технологии

Термическая обработка грунта предназначена для устранения просадочности лёссовых оснований. Узкая направленность данного способа закрепления основания связана с тем, что лёссовый грунт при температуре около 400 С практически теряет свои просадочные свойства, превращаясь в обычный суглинок. На этом принципе и основывается методика закрепления данного основания, схема выполнения которой приведена на рис. 4.12.

В общем случае, работы по термической обработки лёссового основания выполняются в следующей последовательности:

3 4 2 1 Закрепленный массив лёссового грунта Рис 4.12. Принципиальная схема термического закрепления лёссового основания 1 – Компрессор; 2 – Форсунка; 3 – Насос; 4 – Емкость для горючего.

- С поверхности грунта пробуривается скважина.

- В устье скважины устанавливают форсунку (2).

- В форсунку подается горючие из резервуара (4) с помощью насоса (3) и сжатый воздух компрессором (1).

- Зажженное пламя в устье скважины (форсунке) достигает температуры > 1000С, которая через стенки скважины нагревает грунт. В массиве лёссового грунта образуется столб обожженного грунта диаметром около 3 м. Граница закрепленного массива лёссового грунта соответствует t  400C.

Прочность обожженного грунта достигает до 1 МПа и зависит от времени термической обработки.

Битуминизация и глинизация грунтовых оснований используются в основном для снижения фильтрационных способностей трещиноватых и гравелистых грунтов.

При битуминизации, в поры грунта через скважину-инъектор нагнетается либо разогретый битум (t  200…220C), либо холодная битумная эмульсия (60% битума + 40% воды с эмульгатором). В первом случае, необходимо поддерживать высокую постоянную температуру в скважине, используя дополнительный электрообогрев, что требует соблюдения повышенных мер безопасности. Во втором случае, в грунт необходимо подавать дополнительный реагент - коагулятор, который способен разрушить эмульсионную пленку и обеспечить связность битума с грунтом.

При глинизации в поры грунта закачивают глинистую суспензию. Глинистые частицы, имея размер < 0,001 мм, обладают высокой проникающей способностью, а, попадая в поры грунта и соединяясь с водой, коагулируют, увеличиваясь в объеме, и заполняют поровое пространство. В результате фильтрационные свойства грунтов резко снижаются.

В современных условиях развития геотехники широкое применение находит метод закрепления грунтов основания с использованием струйной технологии (Get grouting). Принципиальная схема закрепления грунтов по струйной технологии приведена на рис. 4.13.

Рис. 4.13. Технологическая схема закрепления грунта по струйной технологии

Закрепление грунта по данной технологии заключается в следующем:

- В пробуренную скважину опускается специальный струйный монитор, через сопла которого под давлением до 100…150 атм подаются струи воды.

- Струи воды размывают грунт, превращая его в пульпу. Одновременно в размытую скважину закачивается цементный раствор, который перемешивается с остатками грунта в скважине.

- Грунтовая пульпа в виде выбуренного шлама поднимается из скважины наверх и подлежит регенерации.

- Закаченный в размытую скважину цементный раствор, заполняет образующуюся полость, создавая грунтоцементную смесь.

Полученный грунтоцементный столб (массив) закрепленного грунта обладает достаточной прочностью и практически водонепроницаем, что позволяет данную технологию рассматривать также в качестве противофильтрационной завесы.

Объем и качество закрепляемого массива грунта зависят от давления размываемой струи, состава грунта и продолжительности выполнения работ.

# Лекция 23.

### Конструктивные меры улучшения оснований

Данные меры улучшения оснований связаны с конструктивным (коренным) изменением свойств грунтов или изменением расчетной схемы работы основания. Существуют различные способы, позволяющие улучшать свойства грунтов оснований. Наиболее распространенным следует считать способ замены слабого грунта на достаточно хорошее, надежное основание  или устройство песчаных подушек.

- Замена слабого слоя грунта основания

### (устройство песчаных подушек)

Песчаные подушки обычно выполняют из средне или крупнозернистого песка (может использоваться и щебень).

Хороший грунт Слабый грунт h1 h2 1 Фундамент Контур котлована Рис. 1. Песчаная подушка полностью прорезает слабый слой грунта 1 – Песчаная подушка (хороший грунт).

Одна из основных целей устройства песчаной подушки – это уменьшить глубину заложения фундаментов при прорезке слабого слоя грунта (рис. 1). При большой мощности слабого слоя грунта (h1) экономически не выгодно заглублять фундамент на такую глубину. С целью уменьшения глубины заложения  фундамента (h2), выполняют песчаную подушку, укладывая ее в распор со стенками котлована. Песчаную подушку укладывают с заданной степенью плотности, обеспечивая, таким образом, передачу давления от фундамента на хороший грунт, что позволяет снизить величину возможных осадок.

Другая цель устройства песчаной подушки – это уменьшить интенсивность давления от фундамента на слабый слой грунта (рис. 2; 3).

| Хороший грунт Слабый грунт h1 h2 1 Фундамент Контур котлована Рис. 2. Песчаная подушка не полностью прорезает слабый слой грунта 1 – Песчаная подушка (хороший грунт). | Хороший грунт Слабый грунт h1 h2 zg zp hп в Рис. 3. Расчетная схема к определению размеров песчаной подушки |
| --- | --- |

В этом случае фундамент опирается на песчаную подушку (хороший грунт), а ниже  располагается слабый слой грунта. Возникает необходимость проверки слабого подстилающего слоя грунта. Такая проверка производится исходя из следующего условия:

(1)

где ордината эпюры природного давления грунта, приходящегося на кровлю слабого подстилающего слоя;  ордината эпюры дополнительного (уплотняющего) давления грунта, приходящегося на кровлю слабого подстилающего слоя; Rсл. – расчетное сопротивление слабого слоя грунта в уровне низа подушки от условного фундамента.

Условие (1) позволяет запроектировать песчаную подушку, используя метод последовательных приближений:

- Первоначально задаются высотой песчаной подушки (hп), исходя из геологических условий и планируемого производства работ.

- Строят эпюры природного и дополнительного (уплотняющего) давлений грунта.

- Вычисляют Rсл. – расчетное сопротивление слабого слоя грунта в уровне низа подушки от условного фундамента. Ширина подошвы условного фундамента определяется исходя из угла  - рассеивания напряжений, который принимается:

-  = 45  - для торфа;  -   = 50…60  - для пылеватых песков.

- Проверяется условие (1). В случаи выполнения данного условия, проектирование песчаной подушки считается выполнено верно. В противном случае - производится перепроектирование песчаной подушки, которое заключается, прежде всего, в изменении ее высоты.

В случае необходимости устройства песчаной подушки высотой hп > 1 м, ее ширина выбирается из условия равновесия в предельном состоянии по специально разработанной методике Б.И. Далматова.

Песчаные подушки могут устраиваться и с целью уменьшения глубины заложения фундаментов, проектируемых в пучинистых грунтах. В таком случае песчаная подушка, выполненная их крупнозернистого (не пучинистого) грунта – основания,  выполняет роль замены пучинистого грунта на не пучинистый. Наиболее актуально выполнение таких мероприятий для районов с глубоким сезонным промерзанием, что позволяет существенно снизить глубину заложения фундаментов, получая в итоге экономический эффект.

Следует подчеркнуть, что песчаную подушку не рекомендуется устраивать при следующих условиях:

- При наличии в пределах высоты подушки переменного уровня грунтовых вод и работы подушки как дренажа. В этом случае возможно проявление явления суффозии, а также заиливание подушки, что может привести к дополнительным осадкам фундаментов и превращения подушки в обычный пучинистый грунт.

- При наличии в пределах высоты подушки напорных грунтовых вод и заложении подошвы фундамента выше расчетной глубины промерзания. В этом случае промерзание песчаной подушки может привести к пучению грунта подушки за счет действия напорных грунтовых вод.

- Взятие грунта в обойму

При устройстве фундаментов мелкого заложения на слабых, сильносжимаемых основаниях, может быть использован метод усиления основания в виде взятия сжимаемого основания в обойму (рис.4).

| Ж/б фундаментная плита 1 2 3 Рис. 4.. Схема конструктивного усиления основания с использованием шпунтовой обоймы 1 – Слабый грунт; 2 – Хороший грунт; 3 – Шпунт по периметру фундаментной плиты. | S P P1 P2 1 2 S1 Рис. 5. График изменения несущей способности основания в зависимости от условий его работы 1 – S = S(P) до усиления; 2 - S = S(P) после устройства шпунтового ограждения. |
| --- | --- |

Данное конструктивное мероприятие предназначено для исключения возможности выпора слабого слоя грунта из-под подошвы фундамента. В этом случае по периметру фундаментной плиты выполняется сплошная шпунтовая стенка, воспринимающая боковое давление грунта. В результате объем слабого сжимаемого грунта под подошвой фундамента становится ограниченным со всех сторон, что аналогично работе грунта в условиях компрессии и позволяет значительно повысить его несущую способность. На рис. 5 дан график сравнительных результатов зависимостей осадки (S) фундамента от величины прикладываемого давления под его подошвой (Р). Кривая 1 иллюстрирует зависимость  S = S(P) до усиления основания (устройства шпунтового ограждения). Кривая 2 – туже зависимость после выполнения усиления - устройства шпунтового ограждения. Нетрудно заметить, что одна и та же величина осадки (S1)  достигается при разных величинах давлений (Р1 <  Р2), что подтверждает качественную эффективность данного способа усиления основания.

Количественный анализ рассмотренного метода усиления основания, может быть дан на основе численного геотехнического моделирования данной инженерной задачи, с использованием метода конечных элементов.

Гидроизоляция подвальных помещений

1. При низком положении УГВ.

УГВ

1. Цементная гидроизоляция

2. Подготовка

2.  УГВ выше отметки низа конструкции пола подвала не более 0,5 м

0,5м

УГВ

1. Пригрузочный слой бетона

2. Гидроизоляция

3. Подготовка

1

2

Защитная стенка

h < 0,5 м

Вертикальная гидроизоляция

3. УГВ выше отметки низа конструкции пола подвала более 0,5 м

0,5м

УГВ

Защитная стенка

h > 0,5 м

Эпюра изгибающих моментов в ж/б плите пола

Вертикальная гидроизоляция

1. Железобетонная плита пола

2. Гидроизоляция

3. Подготовка