## Slide 1: УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТОВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА
Уплотнение грунта – одно из важнейших условий, обеспечивающих требуемую прочность и допустимое морозное пучение.
Прочность и устойчивость земляного полотна и особенно грунтовых оснований дорожных покрытий в большой степени зависят от степени уплотнения грунтов.
СНиП РК 3.03-09-2006*
СП 78.13330.2012
СП 34.13330.2012
СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги

## Slide 2
Рис. 9.1.1. Распределение вертикальных давлений в зоне земляного полотна: а – от временной нагрузки; б – от собственной массы

## Slide 3: Элементы земляного полотна
1 – Рабочий слой (верхняя часть земляного полотна), 2 – Ядро насыпи, 3 – Откосные части, 4 – Основание насыпи (выемки)

## Slide 4
Верхняя часть земляного полотна (рабочий слой) - часть земляного полотна, располагающаяся ниже дорожной одежды до глубины равной 2/3 глубины промерзания, но не менее 1,5 м от поверхности проезжей части.
Основание насыпи - массив грунта в условиях естественного залегания, располагающийся ниже насыпного слоя, а при низких насыпях - и ниже границы рабочего слоя.
Основание выемки - массив грунта ниже границы рабочего слоя.

## Slide 5
Таблица 9.1.1
Значения минимального требуемого коэффициента Ктр от оптимального уплотнения Ко

## Slide 6
Таблица 9.1.2
Значения коэффициента относительного уплотнения

## Slide 7
где  - плотность скелета грунта, г/см3;
W - массовая доля влажности грунта, %;
V - объем воздуха, %;
 - плотность твердой фазы грунта (истинная плотность скелета, г/см3);
1- единичный объем грунта (1 см3).

## Slide 8: Определение оптимальной плотности и влажности грунта
Рис. 9.2.1. Прибор Союздорнии для стандартного уплотнения:
1-подстаканник; 2-разъемный цилиндр; 3-верхний стакан; 4-стойка с уплотнителем;
5-груз; 6-ограничительное кольцо;
7-зажимное кольцо; 8-зажимный винт
Прибор (рис. 9.2.1) состоит из подстаканника, разъемного цилиндра диаметром 100+0,1 мм и высотой 127+0,1 мм, верхнего стакана, стойки с уплотнителем, груза весом 2,5 кг, ограничительного кольца с винтом, зажимного кольца с зажимными винтами. Вес стойки с уплотнителем и ограничительным кольцом составляет 1,3-1,4 кг. Указанные размеры прибора должны быть тщательно выдержаны.

## Slide 9: Производство работ по уплотнению земляного полотна
Основными условиями обеспечения высокого качества работ по уплотнению грунтов и достижения ими требуемой плотности являются:
правильный выбор уплотняющих средств в соответствии со свойствами уплотняемых грунтов;
обеспечение начального состояния грунтов, способствующего их эффективному уплотнению;
назначение толщины слоев уплотняемых грунтов в соответствии с нагрузкой на них от уплотняющих машин;
рациональный режим уплотняющих средств: применение предварительного уплотнения, соблюдение необходимой последовательности проходов и обеспечение их требуемого числа и т.п.;
своевременный и тщательный контроль плотности.

## Slide 11
Таблица 9.3.1

## Slide 12
Условные обозначения:
W, Wо - соответственно фактическая и оптимальная влажность грунта;
q - удельное линейное давление, Па;
R - радиус вальца катка, см;
I - длина кулачка, см;
b - минимальный размер опорной части поверхности кулачка, см;
hp - глубина рыхления уплотненного слоя грунта кулачками (5 см);
Q - нагрузка на колесо катка, кг.
Таблица 9.3.2.
Формулы для определения оптимальной толщины уплотняемого слоя

## Slide 14
Таблица 9.3.3

## Slide 15
Рис. 9.4.1. Схема движения пневмоколесного катка при уплотнении насыпей (цифрами показана последова­тельность движения катка)
Рис. 9.4.2. Схема движения трактора с кулачковыми катками:
1-8 – последовательность проходов