## Скважинное подземное выщелачивание (СПВ)

Среди преимуществ данного способа: снижение угрозы для персонала в случае чрезвычайных ситуаций, более низкая стоимость эксплуатации, отсутствие необходимости в крупных хвостохранилищах.

Разработка месторождений методом СПВ по сравнению с традиционными горными способами в значительной степени уменьшает вред, приносимый окружающей среде, и имеет свои отличительные особенности.

Этап рекультивации территории и подземных вод при способе СПВ заключается в ликвидации технологических скважин эксплуатационного блока, рекультивации загрязненных участков почв и передачи территории в сельскохозяйственный оборот. В целом рекультивация территории после СПВ характеризуется следующими свойствами:

- природные подземные воды в области распространения рудных залежей в большинстве случаев не пригодны для питьевого и технического водоснабжения, так как по типу минерализации относятся с солоноватым водам (минерализация выше 2 г/л), содержат выше ПДК (предельно допустимая концентрация) продукты радиоактивного распада урана (прежде всего радий) и сероводород;

- гидрогеологические условия характеризуются застойным гидродинамическим режимом (скорость движения подземных вод — доли сантиметра в год), что не способствует распространению загрязненных подземных вод на значительные расстояния;

- наличие у геологической среды защитных свойств, обусловленных нейтрализационной и восстановительной емкостью горных пород и присутствием биоактивных сульфатредуцирующих и денитрифицирующих бактерий.

Разработка месторождений методом СПВ через систему скважин оказывает несравнимо меньшее отрицательное влияние на поверхность земли. Отсутствуют оседания и нарушения земной поверхности, отвалы забалансовых руд и пустых пород, а также хвостохранилища. На всех переделах, включая вскрытие и подготовку рудных тел, отсутствует пылеобразование. Несоизмеримо сокращаются объемы перерабатывающего производства за счет исключения из технологической схемы громоздких операций рудоприемки, рудоподготовки и выщелачивания. В целях предотвращения разливов технологических растворов перед началом эксплуатации ряда или участка производится снятие с поверхностного плодородного слоя почвы по всей длине ряда эксплуатационных скважин на ширину 4 — 5 м и глубиной 40 — 50 см. После отработки запасов на участке плодородный слой почвы возвращается на прежнее место.

Таким образом, при относительно небольших трудозатратах и средствах через непродолжительный отрезок времени (4 — 5 лет) от начала эксплуатации по мере отработки участков земля возвращается в сельскохозяйственное землепользование без ухудшения ее плодородия. Вследствие того, что отработка запасов по отдельным участкам СПВ длится только несколько лет, отпадает необходимость исключения из землепользования на весь период отработки всей площади месторождения, и в этом проявляется дополнительная положительная особенность способа СПВ. По мере погашения запасов отработанные участки передаются сельскому хозяйству.

Скважинный вариант вскрытия и отработки месторождений полностью исключает какие-либо источники пылевыделения и в десятки раз уменьшает выделение радиоактивных веществ в атмосферу.

Итак, из всех известных способов добычи метод СПВ наиболее безопасный с экологической точки зрения.

Подземное выщелачивание

полезных ископаемых, метод добычи полезного ископаемого избирательным растворением его химическими реагентами в рудном теле на месте залегания с извлечением на поверхность. П. в. применяется для добычи цветных металлов и редких элементов, имеются предпосылки использования его для разработки фосфатов, боратов и др.

П. в. цветных металлов известно с 16 в. (Испания), в крупных промышленных масштабах метод впервые освоен на медном руднике Кананеа в Мексике (1924) и на медноколчеданных месторождениях Урала (1939—42). Урановые руды разрабатываются П. в. с 1957. П. в. применяется в ряде стран (США, СССР, Франция, Япония, ГДР и др.); в 1974 этим способом было получено 20% мировой добычи меди.

Выбор растворителя при П. в. зависит от состава руды и характера химического соединения, образуемого полезным компонентом.

П. в. относится к фильтрационным процессам и основано на химических реакциях «твёрдое тело — жидкость».

При П. в. проницаемых рудных тел месторождение вскрывается системой скважин, располагаемых (в плане) рядами, многоугольниками, кольцами. В скважины подают растворитель, который, фильтруясь по пласту, выщелачивает полезные компоненты. Продуктивный раствор откачивается через другие скважины (рис. 1). В случае монолитных непроницаемых рудных тел залежь вскрывают подземными горными выработками, отдельные рудные блоки дробят с помощью буровзрывных работ (рис. 2). Затем на верхнем горизонте массив орошают растворителем, который, стекая вниз, растворяет полезное ископаемое. На нижнем горизонте растворы собирают и перекачивают на поверхность для переработки.

Одно из основных препятствий для применения П. в. — низкая скорость реакций, для увеличения которой ведутся исследования способов воздействия на рудный массив электрическими и электромагнитными полями, предварительным нагревом, обжигом и др. Для П. в. применяются также ядерные взрывы и микробиологические способы (см. Бактериальное выщелачивание).

П. в. позволяет вовлечь в разработку месторождения полезных ископаемых, залегающие на значительных глубинах (недоступных по экономическим показателям для обычной технологии), месторождения бедных руд и т.п. См. такжеГидрометаллургия, Выщелачивание.

Лит.: Бахуров В. Г., Руднева И. К., Химическая добыча полезных ископаемых, М., 1972; Арене В. Ж. [и др.], Геотехнологические способы добычи полезных ископаемых, в кн.: Технология разработки месторождений твёрдых полезных ископаемых, т. 11, М., 1973.

В. Ж. Аренс.

Рис. 1. Схема отработки пластовых месторождений выщелачиванием через скважины: 1 — узел приготовления растворов; 2 — нагнетательные скважины; 3 — дренажные скважины; 4 — компрессор; 5 — воздухопровод для эрлифта продуктивных растворов; 6 — коллектор для продуктивных растворов; 7 — отстойник; 8 — установка для переработки раствора.

Рис. 2. Схема подземного выщелачивания скальных руд: 1 — ёмкость для растворителя; 2 — насос; 3 — трубопровод рабочих растворов; 4 — отрабатываемый блок руды; 5 — ёмкость для сбора продуктивных растворов; 6 — насос; 7 — ёмкость для продуктивных растворов на поверхности; 8 — сорбционная установка; 9 — отстойник отработанного раствора; 10 — ёмкость для доукрепления растворов; 11 — пресс-фильтр.