Закладочные работы

Закладка выработанного пространства - совокупность процессов, охва- тывающих приготовление, транспортирование и укладку закладочного материала в выработанном пространстве.

Основное назначение закладки - поддержание выработанного пространства, предотвращение обрушения вмещающих пород и оседания земной поверхности.

Цель и условия применения закладки приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 - Цель и условия применения закладки

| Цель | Условия |
| --- | --- |
| Повышение полноты извлечения и качества руд | Разработка месторождений ценных руд. Селективная выемка разносортных руд. Разработка сложноструктурных месторождений. Отработка охранных и барьерных целиков |
| Разработка месторождений в сложных горно-технических и горно-геологических условиях | Сильнообводненные месторождения. Неустойчивые руды и вмещающие породы. Разработка пожароопасных месторождений. Разработка глубоких горизонтов. Разработка удароопасных месторождений |
| Интенсификация разработки месторождений | Совместная разработка открытым и подземным способами. Опережающая разработка рудных тел. Восходящая разработка месторождений |
| Охрана окружающей среды | Охрана недр, земной поверхности, водных бассейнов и т.д. Утилизация отходов производства |

8.1. Способы и виды закладки

Все способы закладки можно разделить на две группы: первая - компоненты закладочной смеси не взаимодействуют между собой, вторая - при взаимодействии компонентов происходит изменение их физического или химического состояния.

К первой  группе  относят сухую и гидравлическую закладку, ко второй - твердеющую.

Сухая закладка характеризуется тем, что при заполнении выработанного пространства она представляет собой нескрепленный податливый массив. Основные недостатки искусственного массива из сухой закладки - неоднородная плотность и значительная усадка (от 1 до 5%). Размещение закладочного материала в выработанном пространстве может осуществляться под действием собственного веса (самотечная закладка), с помощью различного рода механизмов и машин (машинная закладка) и посредством забрасывания материала струей сжатого воздуха (пневмозакладка).

Гидравлическая   закладка    позволяет   получить более плотный массив при возможности интенсификации процесса закладки.  Однако и в этом случае искусственный массив   не допускает больших   обнажений.    При   гидравлической   закладке   возникает проблема организации дренажа и отвода большого количества воды.

Твердеющая закладка в большинстве случаев как обязательный компонент включает вяжущий материал,   который в результате гидратации с водой связывает в монолит все компоненты. Она допускает значительные обнажения искусственного массива, а также позволяет выдержать динамические нагрузки от воздействия взрывных работ.

Этот вид закладки по сравнению с другими обеспечивает   существенное повышение безопасности при очистной выемке, сокращение потерь и разубоживания до минимума, отработку запасов руды в охранных целиках различного назначения,   сохранение земной поверхности и надшахтных сооружений.

К недостаткам применения твердеющей закладки следует отнести значительный расход вяжущего, дополнительные капитальные затраты на строительство закладочных комплексов, более высокие трудозатраты, что в конечном итоге приводит к повышению себестоимости добычи руды.

Основные характеристики закладки: прочность, пустотность, упругие, деформационные и компрессионные свойства.

С целью организации технологии закладочных работ и для оценки качества закладочного массива вводится понятие нормативной, кубиковой и фактической прочности.

Кубиковая   прочность  закладки  -  это   прочность   образцов-кубиков  составов твердеющей   закладочной смеси через определенные сроки твердения, изготовленных и испытанных в лабораторных условиях по стандартной методике.

Кубиковая прочность   характеризует  твердение составов закладочной   смеси   во   времени   и   назначается   по   условию формирования   в   требуемые   сроки   закладочного   массива   с прочностью не ниже нормативной.

На основании кубиковой прочности выбирается состав закладочной смеси для производства закладочных работ.

Фактическая прочность закладки - это прочность закладочного массива,   сформированного   в   производственных   условиях, в определенный момент времени.

Фактическую прочность закладки определяют: прямым методом - путем испытания на сжатие образцов - кернов закладки, выбуренных из искусственного массива; и, косвенным образом - путем испытаний образцов-кубиков закладки, отобранных на поверхности в процессе приготовления закладочной смеси.

Судить о качестве искусственных массивов из твердеющей закладки без непосредственных измерений в массиве можно лишь с небольшим приближением. Причина в том, что в процессе ведения закладочных работ из-за несовершенства дозирующих устройств и других обстоятельств составы закладочных смесей отличаются от проектных. Наряду с этим разделение закладки по фракциям, ее расслоение в процессе транспортирования и укладки в выработанном пространстве, условия твердения не поддаются учету, хотя и оказывают существенное влияние.

Одним из наиболее распространенных способов контроля искусственных массивов является косвенное определение их прочности посредством отборки проб образцов и их испытании раздавливанием на прессе в определенном возрасте.

Учитывая, что условия твердения закладки в массиве в результате компрессионного сжатия существенно отличаются от твердения образцов, необходимо устанавливать переходные коэффициенты от кубиковой прочности к прочности массива. Эти коэффициенты зависят от состава смеси и условий твердения массива и находятся в пределах 1,3 - 1,5.

Результаты испытаний при использовании образцов (кернов) различных размеров могут отличаться между собой, даже если образцы имеют одинаковую форму. По данным многих авторов, прочность керна на 10 - 30% ниже прочности массива, однако в каждом конкретном случае эта величина может сильно колебаться. Недостаток этого метода в его значительной трудоемкости, а во многих случаях и невозможности выбуривания керна из массива небольшой прочности.

Фактическую прочность закладочного массива, согласно «Технологической инструкции по производству закладочных работ на Малеевском руднике ЗГОК ОАО «Казцинк» определяют путем отбора и испытаний образцов керна из скважин, пробуренных в закладочном массиве.

Керновому опробованию подлежит: в период освоения новой технологии закладочных работ на закладочных комплексах, при  переходе на новые составы закладочных смесей - не менее 30%  закладываемых единиц. В последующие   периоды   керновым   опробованием должно охватываться не менее 10% закладываемых единиц. Обязательное   керновое  опробование  проводят  при   отработке смежных  с  закладочным  массивом  выемочных  единиц ранее предусмотренных нормативных сроков.

Бурение скважин кернового опробования производят станками вращательного бурения, оснащенного алмазными  или победитовыми коронками диаметром не менее 76 мм; на первой скорости,   укороченными   рейсами   с   минимальным   расходом промывочной жидкости. Извлекаемый керн укладывают в керновые ящики. Интервалы (рейсы) разграничивают закладными марками между колонками керна. В ящике должна также находиться информация по наименованию рудника, камеры и скважины, времени отбора керна.

Керн испытывают в течении 3 суток после его выбуривания. При более длительном   хранении для предотвращения высыхания образцы изолируют полиэтиленовой пленкой   или покрывают парафином. Для испытаний на прочность изготовляют образцы высотой, равной диаметру керна, из каждого контрольного интервала (2 м) отбирают по три образца. Проведение испытаний и обработку результатов осуществляют согласно положений по ГОСТ 28570 по керновому опробованию.

Для определения прочности твердеющей закладки в массиве возможно использование неразрушающих механических и акустических методов. Неразрушающие методы испытаний (рисунок 8.1) основаны на принципах физики твердого тела. Механические методы определяют прочность материала на сжатие, благодаря существующей зависимости между прочностью на сжатие и поверхностной твердостью. Здесь следует отметить методы, основанные на отскоке и основанные на отпечатке. Принцип первого метода заключается в следующем. Движущаяся масса ударяет по поверхности искусственного массива с определенной начальной энергией. В результате удара происходит перераспределение начальной кинетической энергии - одна часть ее поглощается испытуемым материалом в виде энергии пластической деформации, а другая часть передается движущейся массе пропорционально оставшейся части свободной энергии. Однако точность таких методов весьма невысока и составляет лишь 20-25%.

Рисунок 8.1 - Методы испытаний твердеющей закладки

Наиболее перспективным следует считать ультразвуковой импульсный метод. Этот метод имеет следующие достоинства:

- применяется для любых видов деталей или конструктивных элементов;

- может быть использован для любых толщин;

- применяется для испытания элементов при доступе с одной поверхности;

- обеспечивает информацией о качестве бетона во время производства работ;

- требует минимальную предварительную подготовку поверхности образцов для испытаний;

- измерения  занимают  незначительное время;

- результаты являются показательными для больших расстояний, проходимых ультразвуком;

- стоимость аппаратуры и самих испытаний умеренная.

Метод основан на том, что особенности распространения ультразвуковых колебаний в веществе определяются его составом, структурой и свойствами на молекулярно-кристаллическом уровне. Поэтому акустические параметры, и прежде всего, скорость распространения продольных и поперечных волн и реверберационная характеристика неразрывно связаны с составом и физико-механическими свойствами вещества. Условием успешного использования ультразвукового метода является установление достоверных качественных и количественных соотношений между акустическими характеристиками и физико-механическими свойствами вещества.

Ультразвуковой импульсный метод основан на создании короткого механического колебаний - импульса. Частота колебаний должна быть высокой для того, чтобы фронт волны был достаточно крутой и допускал точное измерение и в то же время достаточно низкой, чтобы импульс мог распространиться в искусственном массиве на относительно большое расстояние. Наиболее благоприятными для этого метода при определении прочностных характеристик закладочного массива являются частоты от 40 до 100 кГц. Импульс передается испытуемому массиву посредством механического контакта для осуществления которого применяется связующая среда. Требование надежного контакта вызывается необходимостью обеспечения наиболее полной передачи искусственному массиву энергии от генератора колебаний. Проходя через испытуемый массив, импульс распространяется во всех направлениях, передавая большую часть энергии закладке с помощью продольных волн, в направлении перпендикулярном к плоскости возбуждения. После прохождения по массиву импульс ультразвуковых колебаний (УЗК) достигает приемника. Он является уже преобразованным по спектральному составу по отношению к своему первоначальному виду, благодаря фильтрации частоты самим закладочным материалом. На практике этот метод можно реализовать следующим образом.

По образцам-кубам для различных составов закладочных смесей, испытываемых, в различном возрасте строится зависимость «скорость ультразвука - прочность закладки». В дальнейшем эти тарировочные графики используются для определения прочности закладочного массива.

При измерениях излучатель устанавливается в начальной точке отсчета, а приемник последовательно перемещается в различные точки измерения (рисунок 8.2), расстояние между которыми должно быть точно измерено.

На экране ЭЛТ появляется сигнал, который должен быть усилен до амплитуды, которая воспринималась бы при измерениях. Для оценки качества испытуемого массива в целом целесообразно установить постоянную амплитуду порядка 2,5-3,0 см и проводить измерения по переднему фронту волны полученного сигнала. При необходимости определения динамических упругих констант массива целесообразно измерения производить по максимальной амплитуде, допускаемой схемой аппарата. По измеренному времени распространения ультразвуковых колебаний и известному расстоянию между излучателем и приемником определяется скорость распространения ультразвуковой волны и по тарировочному графику устанавливается прочность искусственного массива.

Рисунок 8.2 - Схема «прозвучивания» массива методом продольного

профилирования

Для замеров возможно использование серийно выпускаемых ультразвуковых дефектоскопов УК-10П и УК-12П. Они переносные с автономным питанием и могут использоваться в шахтных условиях.

Ультразвуковой импульсный метод применим для решения следующих проблем: исследование процессов схватывания цемента, а также и других типов. Ультразвуковой импульсный метод применим для решения следующих проблем: исследование процессов схватывания цемента, а также и других типов вяжущих; определение толщины слоя закладки, разрушенного под влиянием физических причин или химических причин (коррозия); определение динамических упругих постоянных закладки определение механической прочности закладки.

Методы контроля защитного слоя и дефектоскопии бетона в зависимости от используемых технологий можно разделить на:

А. Магнитный метод контроля регламентируется ГОСТ 22904-93.

Основан на взаимодействии магнитного или электромагнитного поля прибора со стальной арматурой железобетонной конструкции. Этот метод позволяет установить величину защитного слоя, выявить расположение верхнего ряда стержневой арматуры и закладных, а также при неизвестном защитном слое примерно оценить диаметр арматуры.

Использование магнитного метода дает возможность уточнить соответствие исполнения ж/б конструкций проектным решениям в части соответствия диаметра и положения использованной арматуры; восстановить утраченную проектную документацию по армированию; произвести разметку конструкции для испытания прочности бетона при использовании методов отрыва, скалывания ребра, УЗ метода либо при выбуривании кернов; оценить взаимное расположение арматуры и трещин, выходящих на поверхность конструкции.

Несомненным недостатком этого метода является невозможность проведения контроля через арматурную сетку, связанную небольшим шагом, а также влияние на показания прибора сильного электромагнитного поля, создавать которое могут силовые трансформаторы, антенны и другие устройства, расположенные вблизи участка проведения работ.

Наиболее распространенные приборы, реализующие данный метод - измерители защитного слоя, диаметра и положения арматуры - ИПА-МГ4, выпускаемый «СКБ «Стройприбор», ПОИСК-2.5, выпускаемый фирмой «Интерприбор», ИЗС-10Н и другие, менее распространенные в России приборы.

Наиболее широко используемый прибор ИПА-МГ4:

- имеет очень удобную структуру пользовательского меню, в котором все настройки производятся из одного экрана прибора, который появляется после включения и калибровки датчика;

- позволяет определить ось арматурного стержня;

- определяет диаметр арматуры при известном защитном слое;

- определяет величину защитного слоя до 10 см при известном диаметре;

- имеет справочный режим работы при неизвестном диаметре и толщине защитного слоя, дающий достаточно точные результаты;

- датчик прибора имеет кнопку включения, что позволяет избежать намагничивания датчика наведенными электромагнитными полями при выключенном режиме измерений;

- поиск оси арматурного стержня осуществляется по изменению тональности звукового сигнала, достаточно громкого, чтобы можно было его услышать в условиях стройплощадки, и по показаниям цифрового дисплея;

- предусмотрена возможность выбора класса контролируемой аппаратуры;

- режим калибровки преобразователя нажатием одной кнопки;

- энергонезависимая память измерений.

Прибор ПОИСК-2.5:

- измерение толщины защитного слоя при известном диаметре арматуры;

- измерение толщины защитного слоя и неизвестного диаметра арматуры

- сканирование объектов с запоминанием результатов

- автоматизированная настройка на любые марки сталей, в том числе на неизвестные

- акустический поиск арматуры

- комбинированное отображение толщины защитного слоя в цифровом виде и линейным индикатором;

- энергонезависимая память 800 результатов с возможностью просмотра результатов по номерам и датам, а также условий выполнения измерений;

- выбор вида арматуры (стержни, проволока, канаты, пряди) и вида с возможностью индивидуальной настройки;

- полноценное отображение результатов на графическом дисплее с регулируемой контрастностью и подсветкой;

- автоматическая термокомпенсация и калибровка прибора;

- диалоговый режим работы пользователя с прибором через систему меню;

- индикация степени разряда батареи питания с выдачей сообщения о необходимости её заряда;

- автоматическое отключение неработающего прибора;

- выбор языка текстовых сообщений (русский, английский); - инфракрасный оптоинтерфейс для связи с компьютером

Б. Ультразвуковой метод контроля.

Основан на свойстве УЗ волн по-разному отражаться от объектов различных плотностей.

В настоящее время используют три способа УЗ диагностики защитного слоя: сквозное и поверхностное прозвучивание, а также эхо-метод.

Первые два метода подробно рассмотрены в предыдущем номере журнала. Их использование для дефектоскопии защитного слоя аналогично их применению для измерения прочности. Отличие состоит в том, что по регистрируемым изменениям в скорости прохождения УЗ волн делается заключение не о прочности, а о наличии приповерхностных либо внутренних дефектов материала. Приборы, которые используются для этих методов те же, что и для контроля прочности бетона - УК1401 или ПУЛЬСАР. Естественно, что в этом случае нужно комплектовать прибор выносными датчиками. Однако в практике НК железобетонных объектов значительное место занимают объекты, имеющие доступ только с одной стороны: оболочки туннелей, трубы, защитные оболочки реакторов, взлетно-посадочные полосы, гидротехнические сооружения и т. д. Да и не всегда есть возможность протянуть длинный провод на другую сторону объекта контроля, потери сигнала в котором могут значительно ухудшить точность измерений.

Эхо-метод намного информативнее и требует лишь одностороннего доступа к обследуемой конструкции. При этом результаты контроля представляются в виде томограммы внутренней структуры объекта контроля, где различными уровнями яркости или цветом отмечены области, отражающие УЗ волны, то есть вероятные дефекты конструкции.

УЗ томограф А1220 - единственный серийно выпускаемый в России прибор, реализующий эхо-метод контроля. Изготавливает его фирма «Акустические контрольные системы». Он не уступает импортным аналогам по возможностям и качеству исполнения, но значительно превосходит их по цене, естественно, в сторону ее уменьшения. Благодаря таким выдающимся характеристикам, он успешно экспортируется в страны ЕЭС.

Конструктивно прибор состоит из электронного блока и антенного устройства с решеткой из 24 (4х6) УЗ преобразователей. Подпружиненный подвес преобразователей решетки позволяет вести контроль объектов с шероховатостью поверхности бетона до 8 мм между впадинами и выступами.

Пыле- и брызгозащищенная конструкция прибора позволяет эксплуатировать его в тяжелых полевых условиях. А наличие подогрева экрана позволяет проводить работы при отрицательных температурах до -20°С.

К прибору можно подключать выносные УЗ преобразователи для контроля прочности и дефектоскопии методами поверхностного и сквозного прозвучивания.

Прибор позволяет:

- контролировать изделия из бетона толщиной до 1 м;

- обнаруживать дефекты в виде воздушного цилиндра диаметром от 50 мм на глубинах от 100 до 400 мм;

- погрешность измерения толщины и глубины залегания дефектов не хуже 10%.

В. Метод радиолокации.

УЗ эхо-метод контроля позаимствован из радиолокации, типичным представителем которой является прибор радиолокационного подповерхностного зондирования, в общепринятой терминологии – георадар. Работа георадара основана на использовании классических принципов радиолокации. Передающей антенной прибора излучаются сверхкороткие электромагнитные импульсы (единицы и доли наносекунды), имеющие 1,0-1,5 периода квазигармонического сигнала и достаточно широкий спектр излучения. Центральная частота сигнала определяется типом антенны.

Выбор длительности импульса определяется необходимой глубиной зондирования и разрешающей способностью прибора. Для формирования зондирующих импульсов используется возбуждение широкополосной передающей антенны перепадом напряжения (ударный метод возбуждения).

Излучаемый в исследуемую среду импульс отражается от находящихся в ней предметов или неоднородностей среды, имеющих отличную от среды диэлектрическую проницаемость или проводимость, принимается приемной антенной, усиливается в широкополосном усилителе, преобразуется в цифровой вид при помощи аналого-цифрового преобразователя и запоминается для последующей обработки. После обработки полученная информация отображается на дисплее компьютера в виде так называемых радарограмм. Радарограмма состоит из набора георадарных трасс, которая представляет собой запись радиволны излученной антенной и принятой приемником излучения. Одна трасса представляет собой синусоиду с различной амплитудой и длиной периода. Амплитуда и длина периода волны зависят от диэлектрической проницаемости среды, через которые они проходят. В нашем случае такой средой является бетон.

Радарограмма, так же как и УЗ томограмма, представляется на экране компьютера или прибора в виде областей, где различными уровнями яркости или разными цветами представлены области имеющие различную диэлектрическую проницаемость. Но, поскольку, бетон является однородной средой, то эти участки будут являться либо арматурными стержнями, закладными, либо дефектами.

Отличить арматуру от дефектных участков на радарограмме можно по регулярному шагу арматуры. В сомнительных случаях можно воспользоваться прибором ИПА или ПОИСК.

Наибольшее распространение в России имеют георадары серии ОКО.

Для контроля сооружений из бетона используются два типа георадарных антенн: с центральной частотой 1700МГц - АБ-1700, и частотой 1200МГц - АБ-1200.

Георадар позволяет:

· контролировать сооружения из бетона толщиной от 1 м (АБ-1700) до 1,5 м (АБ-1200);

· разрешающая способность от 3 см (АБ-1700) до 5 см (АБ-1200).

Как следует из вышеизложенного, метод георадиолокации и УЗ эхо-метод сходны по получаемым результатам. Отличия методов заключаются в:

· УЗ эхо-метод позволяет проводить контроль на «сырых» (с недавно снятой опалубкой) бетонах и густоармированных бетонах. В этих же случаях метод георадиолокации будет работать хуже;

· прибор УЗ эхо-локации кроме дефектоскопии, можно использовать и для определения прочности бетона методом поверхностного либо сквозного прозвучивания;

· метод георадиолокации обладает значительно более высокой производительностью и позволяет осуществлять площадную съемку. Это можно использовать при поиске заложенных отверстий, проемов и т.д. Так, например, георадары используют для поиска мест тайников в бетонных стенах;

· метод георадиолокации можно использовать и для дефектоскопии кирпичной кладки, на которой УЗ эхо-метод работать не будет.

Г. Механический метод дефектоскопии.

Часто для определения глубины трещин, выходящих на поверхность используют щупы. Для определения ширины раскрытия трещин обычно применяются специальные оптические микроскопы с 20-30 - кратным увеличением.

Д. Электрохимический метод дефектоскопии.

После того, как в бетоне на глубине залегания арматурных стержней созданы благоприятные условия для возникновения и развития процессов коррозии, в течение определенного периода времени происходит скрытая коррозия арматуры - без внешних признаков на поверхности. Это начало первой фазы коррозии. Дать качественную оценку состояния арматуры на этом этапе, кроме способа прямого вскрытия, позволяет метод измерения поля электрохимического потенциала арматуры в бетоне.

Коррозия стали в бетоне представляет собой электрохимический процесс, при котором возникает эффект гальванического элемента. При этом возникающий внутри конструкции электрический ток можно померить на поверхности бетона. Поле потенциала может быть измерено при помощи электрода, известного как микрогальваническая пара. Проведя измерения по всей поверхности, можно определить участки, где протекает коррозия арматуры и где она отсутствует.

Исследования производятся с помощью специального прибора модели CANIN фирмы Proceq (Швейцария). Результаты измерений могут быть представлены в виде карт с изолиниями равных напряжений. Российского стандарта на применение указанного метода пока нет. Используется стандарт США.

По мере развития коррозии начинается трещинообразование защитного слоя вдоль арматурных стержней, который может сопровождаться появлением на поверхности ржавых потеков. По величине раскрытия коррозионных трещин косвенно можно судить о степени коррозии арматуры. Отличить трещину коррозионного характера от иных видов трещин возможно при помощи индикатора металла или измерителя защитного слоя.

Во второй фазе коррозии трещинообразование усиливается и под действием давления увеличивающихся продуктов коррозии происходит отслоение защитного слоя, отколы и обнажение арматуры. Разрушение арматуры в бетоне может иметь характер язвенного поражения ее отдельных участков, либо равномерного уменьшения сечения по всей поверхности.

В общем, методику дефектоскопии бетонных сооружений можно свести к следующему. В массиве результатов измерений прочности бетона выделяются бездефектные участки с относительно стабильной прочностью. Значение показателя прочности этих участков будет являться определяющей для оценки фактической прочности бетона конструкции. Далее отдельно рассматриваются участки со снижением условной расчетной прочности на 20-30% и уже на них особо выделяют участки со снижением прочности в 2 и более раза. На этих участках проводят обязательную дефектоскопию с целью установления границ дефектной зоны и определения круга возможных причин для возникновения дефекта.

Кроме перечисленных методов и аппаратных средств для дефектоскопии бетонных сооружений, существует и ряд других менее распространенных, таких как инфракрасный, вибрационно-акустический, акустико-эмиссионный, применение которых находится в стадии опытной эксплуатации либо очень сложно.

Прессы ПГМ-500 и ПГМ-1000 (рисунок 8.3) предназначены для испытаний на сжатие бетонных образцов по ГОСТ 10180 и кирпича по ГОСТ 8462. Прессы снабжены электрическим приводом (сеть 220 В, 50 Гц) и тензометрическим силоизмерителем. Пресс ПГМ-100 предназначен для испытаний образцов из ячеистого бетона и раствора с размером грани до 10 см по ГОСТ 10180, цементных балок по ГОСТ 310.4 и утеплителя по ГОСТ 17177. Привод механический, ручной. Индикация результатов измерений цифровая (графический дисплей с подсветкой шкалы). Электронный блок прессов обеспечивает ввод исходных данных (размер образца, скорость нагружения, номер серии), поддержание установленной скорости нагружения и вычисление прочности бетона по результатам нагружения. Получаемые в процессе испытаний результаты автоматически архивируются и маркируются датой и временем измерения и передаются на ПК с возможностью последующего документирования.

Рисунок 8.3 - Прессы испытательные гидравлические малогабаритные

Технические характеристики прессов приведены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 - Технические характеристики прессов

| Наименование характеристик | ПГМ-1000 | ПГМ-500 | ПГМ-100 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон нагрузок, Кн | 10...10000 | 5...500 | 1...100 |
| Цена деления, Кн 0,1 0,1 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,01 |
| Предел относительной погрешности, % |  | ± 1 |  |
| Регулируемая скорость нагружения, МПа/с мм/мин | 0,2...1,0 | 0,2...1,0 3 ± 0,3 | 0,2...1,0 |
| Объем архивируемой информации, значений | 1000 | 1000 | 500 |
| Связь с ПК | Интерфейс RS-232 |  |  |
| Ход поршня, мм | 12 | 25 | 1 |
| Ход винтовой подачи | 100 | 100 | 30 |
| Максимальный размер образца, мм - в плане - по высоте | 200 х 200 205 | 150 х 150 205 | 100 х 100 105 |
| Потребляемая мощность (сеть 220В, 50Гц), Вт | 400 | 400 |  |
| Габаритные размеры, мм | 360 х 270 х 880 | 300 х 220 х 600 | 230 х 160 х 300 |
| Масса, кг | 150 | 98 | 27 |

Ультразвуковой дефектоскоп А1220 разработан в 1998 году. В настоящее время он производится серийно и экспортируется в страны Восточной и Западной Европы. Его внешний вид приведён на рисунке 8.4.

А1220 состоит из антенного устройства с решёткой из 24 (4ґ6) УЗ преобразователей с СТК и электронного блока с графическим экраном. Кроме того, к прибору можно подключать выносные УЗ преобразователи с СТК для сквозного и поверхностного прозвучивания бетонных изделий продольными и поперечными УЗ волнами.

Рисунок 8.4 - Низкочастотный УЗ дефектоскоп А1220 МОНОЛИТ

Контроль конструкций эхо-методом выполняют путём сканирования поверхности объекта антенным устройством вдоль прямой. На встроенном экране возможны 2 варианта представления информации:

- А-развёртка эхо-сигналов при каждом положении антенного устройства.

- В-развёртка сигналов, превышающих некоторый выбранный уровень.

Углублённый анализ записанных данных возможен на компьютере, связанном с прибором инфракрасным каналом. Компьютер отображает данные в виде полутоновых томограмм и в виде трёхмерного изображения структуры объекта контроля.

Минимальные диаметры дефектов, обнаруживаемых дефектоскопом А1220 в бетоне марки 400 с отношением сигнал/шум более 6 дБ, равны:

- 50 мм до глубины 400 мм, если дефект протяжённый;

- 80 мм до глубины 250 мм, если дефект сосредоточенный.

Ультразвуковой низкочастотный дефектоскоп А1220 МОНОЛИТ предназначен для решения задач толщинометрии и дефектоскопии сложных материалов, таких как бетон, горный камень, асфальт. Уникальность прибора состоит в том, что он позволяет проводить тестирование эхо-методом при одностороннем доступе к объекту контроля (ОК), что делает возможным применение данного прибора для проведения контроля эксплуатируемых объектов, таких как здания, мосты, тоннели и пр. Одним из важных преимуществ прибора является то, что контроль проводится без применения контактной жидкости, благодаря использованию в качестве элементов антенной решетки (АР) преобразователей с сухим точечным контактом, и без особой предварительной подготовки поверхности, что значительно облегчает работу оператора и ускоряет процесс тестирования.

Назначение:

- поиск инородных включений, пустот и трещин внутри изделий и конструкций из  железобетона, камня, пластмасс и подобных им материалов при одностороннем доступе к объекту контроля;

- измерение толщины изделий из бетона;

- исследование внутренней структуры крупнозернистых материалов;

- оценка прочности бетона сквозным прозвучиванием.

Дефектоскоп А1220 МОНОЛИТ состоит из электронного блока с экраном и клавиатурой, а также 24-элементного (6х4) матричного антенного устройства (АУ). Конcтрукция элементов АУ прибора обеспечивает проведение контроля без применения контактной жидкости, т.е. с сухим точечным контактом. Элементы АУ подпружинены и дают возможность измерения на криволинейных и шероховатых поверхностях. Для сквозного прозвучивания используются дополнительные ультразвуковые преобразователи продольных и поперечных ультразвуковых волн.

Прибор обеспечивает различные формы представления результатов измерений на встроенном жидкокристаллическом дисплее:

- в виде А-скана

Традиционная форма отображения сигналов. Представление сигнала в виде А-скана удобно для измерения толщины контролируемого объекта, поиска и анализа дефектов на отдельно взятых участках объекта. При этом полностью цифровой тракт прибора обеспечивает представление сигналов, как в детектированной форме, так и в виде радиосигнала, что особенно важно для проведения анализа получаемых данных оператором. Это дает дополнительные возможности интерпретации полученных сигналов, а именно отличать полезные сигналы от шумов, отличать сигналы от различного типа отражателей.

Режим ОБЗОР

Представление А-скана сигнала в реальном масштабе времени или с усреднением реализаций. Предусмотрены возможности выполнения следующих измерений: временных интервалов задержки сигналов относительно начала зондирующего импульса или между двумя сигналами, расстояний до отражателей, амплитуд сигналов. Также на экране индицируется одно из числовых значений, установленных пользователем: время задержки, дальность, амплитуда сигнала или значение аттенюатора.

Режим ЛУПА

Особенностью данного режима является увеличенное число индицируемых числовых параметров и результатов измерений, а также представление реализаций измерений в двухоконном режиме: общий и растянутый сигнал в области строба.

- в виде В-скана

Представление результатов ультразвукового контроля в виде поперечного сечения объекта контроля, перпендикулярного поверхности ввода и параллельного направлению сканирования. В-скан дает более полное представление о внутренней структуре объекта.

Режим ЛЕНТА

Данный режим предназначен для формирования результатов измерений в форме образа сечения ОК, перпендикулярного к поверхности, при сканировании антенной решеткой вдоль одной линии с заданным шагом. На экране прибора образ сечения представляется в виде бинарного изображения, на котором черным цветом отмечаются области превышения сигналом порога, а прочие места остаются светлыми. Построение ЛЕНТЫ удобно при проведении контроля протяженного объекта вдоль одной линии. Для сохраненных данных с помощью внешнего компьютера и специальных программ можно получить изображение В-скана в полутоновом или цветном варианте.

Режим КАРТА

Режим КАРТА предназначен для формирования результатов измерений в форме набора сечений ОК, перпендикулярного к поверхности при сканировании антенной решеткой вдоль ранее размеченных линий с постоянным шагом, другими словами набор лент ограниченных по протяженности. Задавая шаг сканирования по вертикали и горизонтали, мы можем получить представление о внутренней структуре всего объекта, работая по слоям.

Интерфейс.

Несмотря на многофункциональность А1220 МОНОЛИТ прост в управлении благодаря интуитивному интерфейсу и меню пиктограмм, которые обеспечивают бытрый доступ к основным настройкам и функциям прибора.

Эргономичный дизайн дефектоскопа и его малый вес (всего 650 г вместе с аккумуляторным блоком), а также комплект ремней «hands free» делают этот прибор удобным инструментом для работы в труднодоступных местах.

Все результаты тестирования (реализации) сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, после чего могут быть переданы через USB-порт на внешний компьютер для дальнейшей обработки, документирования и архивирования результатов обследования.

Характеристики прибора А1220 МОНОЛИТ приведена в таблице 8.3.

В последние годы развитие эхо-метода для дефектоскопии бетона шло по пути совершенствования алгоритмов обработки УЗ сигналов. Способ же излучения и приёма этих сигналов: с помощью апертурных преобразователей продольных волн с жидкостным контактом, оставался неизменным. В то же время, надёжную акустическую связь УЗ преобразователя с твёрдым телом можно обеспечить и без жидкой промежуточной среды, если площадь контакта сделать много меньше длины волны. Такие конструктивные решения известны. В них УЗ колебания рабочей поверхности обычного низкочастотного пьезопреобразователя передаются к объекту контроля с помощью концентратора, плавно сужающегося в точку акустического контакта. Общий недостаток таких концентраторов в том, что они, являясь резонансными элементами, существенно искажают и затягивают передаваемый сигнал. Поэтому такой способ акустического контакта нашёл пока достаточно ограниченное применение, главным образом в приборах для измерения времени прохождения УЗ сигналов через материал.

Очевидно, что более логично генерировать колебания не на значительной площади и затем собирать их в точку контакта, а сразу в этой точке, то есть, в идеале, генерировать сосредоточенную силу. Это можно сделать, если выполнить пьезоэлемент преобразователя достаточно малых размеров в плоскости, параллельной поверхности объекта контроля. Высота протектора преобразователя, акустически связывающего пьезоэлемент с объектом контроля, должна быть существенно меньше длины волны УЗ колебаний в материале протектора. Это сделает его почти апериодическим.

Основываясь на этих принципах, удалось разработать УЗ преобразователи с СТК (рисунок 8.5), генерирующие на поверхности твёрдого тела нормальную или касательную к ней колебательную силу. Эти преобразователи можно использовать не только как элементы антенных решёток, но и как выносные преобразователи для контроля бетона, композитов и пластмасс. Внешний вид их показан на рисунке. Протекторы преобразователей выполнены из титана. Точкой их акустического контакта с объектом контроля служит вершина конуса или выпуклая поверхность керамической вставки, стойкой к абразивному износу.

Таблица 8.3 - Характеристики прибора А1220 МОНОЛИТ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Максимальная глубина визуализации эхо-сигналов при контроле поперечными волнами | 2150 мм |
| Максимальная длительность реализаций сигналов, визуализируемых на экране прибора | 1600 мкс |
| Средняя измеряемая глубина бетона | 600 мм |
| Минимальный диаметр дефектов в виде воздушного цилиндра | 12 мм |
| Погрешность измерений толщины и глубины залегания дефектов | ±10% |
| Время выполнения одного измерения и занесения результата в память | 10 с |
| Число записываемых одиночных, недетектированных А-сканов | 200 |
| Максимальная длина одного непрерывного В-скана (режим ЛЕНТА) | 10 м |
| Максимальная площадь контролируемой поверхности (режим КАРТА) | 2 м2 |
| Диапазон настроек скорости ультразвука | 1000÷9999 м/с |
| Амплитуда зондирующего сигнала (половина размаха) | 20, 100, 200 В |
| Форма зондирующего импульса генератора | Меандр, 0,5÷5 периодов |
| Частота повторения зондирующих импульсов | 1÷50 Гц |
| Полоса частот приемного тракта | 10÷300 кГц |
| Диапазон перестройки аттенюатора | 0÷106 с шагом 1 дБ |
| Число программируемых точек характеристики ВРЧ функционального генератора | 32 |
| Диапазон регулировки ВРЧ | 30 дБ |
| Устанавливаемые длительности разверток | 150, 300, 450, 800, 1100, 1600 мкс |
| Пределы регулировки задержки разверток | 0÷120 мкс |
| Пределы установки порога срабатывания сигнализатора дефектов | 0÷100 % |
| Дискретность измерения интервала времени | 0,1 мкс |
| Время непрерывной работы прибора от аккумулятора без подсветки индикатора | 14 ч |
| Время зарядки полностью разряженной аккумуляторной батареи | 3 ч |
| Тип дисплея | жидкокристаллический |
| Диапазон рабочих температур | -20÷+45°C |
| Габаритные размеры электронного блока | 245 х 120 х 40 мм |
| Масса электронного блока | 650 г |
| Габаритные размеры антенной решетки М2502 | 140 х 88 х 74 мм |
| Масса антенной решетки М2502 | 750 г |

При точечном акустическом контакте УЗ преобразователя с поверхностью твёрдого полупространства при любом направлении смещений точки контакта (нормальном или касательном к поверхности) в объём полупространства и вдоль его поверхности излучаются все основные типы объёмных и поверхностных акустических волн. Ориентация вектора смещений точки контакта влияет на преимущественные направления излучения этих волн. Это относится и к режиму приёма. Поэтому преобразователи с точечным контактом можно называть преобразователями продольных или поперечных волн лишь условно, подразумевая под этими названиями то, что они способны излучать (и принимать) по нормали к поверхности полупространства, соответственно, продольные или поперечные УЗ волны. Более точно их следует называть преобразователями с продольными или поперечными колебаниями протектора или, что то же самое, точки акустического контакта. При продольных колебаниях протектора в объём полупространства излучаются продольные волны с максимумом излучения в направлении продольной оси преобразователя, при поперечных колебаниях - поперечные волны в том же направлении.

Рисунок 8.5 - УЗ низкочастотные преобразователи с СТК

Таким образом, при методе неразрушающего контроля прочности закладки наиболее перспективным следует считать ультразвуковой импульсный метод. Для практической реализации данного метода неразрушающего контроля прочности закладки целесообразно использование УЗ томографа А1220 - единственного серийно выпускаемого в России прибора, реализующего эхо-метод контроля, а также пресса типа ПГМ для испытаний на сжатие бетонных образцов.

Под нормативной прочностью закладки понимают установленную проектом минимально допустимую прочность на одноосное сжатие искусственного массива, которую он должен иметь к определенному сроку, связанному с технологией ведения горных работ. Обычно для камерных систем этот срок составляет 60-90 суток, а для слоевых 10-14 суток. По существу это директивная прочность искусственного массива, определяемая технологическими и экономическими факторами.

Нормативной прочностью закладочного массива считается такая прочность,   при   достижении   которой   возможно   безопасное обнажение его горной выработкой заданных размеров в требуемые сроки.

Нормативная прочность определяется расчетным методом по условию работы закладочного массива как искусственного сооружения, применительно к конкретным технологическим схемам очистной выемки и с учетом фактора времени.

Нормативная прочность закладки при камерных системах разработки на первой стадии выемки запасов под защитой рудных целиков (выемка камер первой очереди) может быть определена из зависимости

МПа,

где   - напряжение в искусственном массиве,  МПа

= МПа,

где  и - объемный вес, соответственно, пригружающих пород и закладки, Н/м3;

Нпр - высота пригружающей толщи, м;

Sкp, Sз – площадь, соответственно, кровли, приходящаяся на искусственную опору и поперечного сечения целика, м2;

hи - высота искусственного целика, м;

- коэффициент, учитывающий влияние угла наклона залежи на величину нагрузки;

Кф - коэффициент, учитывающий влияние геометрических размеров целика на его несущую способность;

Кд - коэффициент длительной прочности, учитывающий время стояния обнажения (Кд =0,5-0,7);

К3 - коэффициент запаса прочности (2,5-3).

,

где  - угол наклона рудного тела, градус;

- коэффициент бокового распора

,

где - соответственно горизонтальная и вертикальная составляющая поля напряжений в нетронутом массиве, МПа;

- коэффициент Пуассона пород кровли.

Коэффициент влияния угла залегания рудного тела  для  = 0,25 может быть принят следующим

Угол наклона

рудного тела , град     0          10        20        30       40       50       60       70       80

1,0      0,97     0,92     0,83    0,72    0.61    0,5      0,41    0,35

Коэффициент формы может быть определен из зависимостей

=  при > ,

= 0,6÷0,4 при < ,

где  и - соответственно, ширина и высота целика, м.

Нормативная прочность закладки на стадии выемки рудных целиков последних очередей составляет

, МПа,

где  - напряжения в искусственном целике, МПа.

=  МПа,

где - зона разгрузки, м;

- мощность залежи, м;

- модули деформации, соответственно, закладки и вмещающих пород, МПа.

, м,

где  - высота отрабатываемой камеры, м;

- угол внутреннего трения пород кровли, град.

При слоевой выемки в восходящем порядке, когда искусственный закладочный массив в призабойной зоне обнажается сбоку и сверху, нормативная прочность закладки зависит от устойчивости вертикального обнажения смежного слоя и может быть определена следующим образом

, МПа,

где  - уменьшение высоты выработанного пространства у искусственной стенки очистной выработки при продвигании забоя на шаг закладки.

Значение нормативной прочности закладки зависит от принятой системы разработки и геомеханических  размеров выемочных единиц.

Нормативная прочность   закладочного   массива   назначается   в соответствии с данными, приведенными в таблице 8.4.

Таблица 8.4 - Системы разработки и нормативная прочность закладочного массива для Малеевского рудника

| Системы разработки в восходящем порядке | Высота вертикального обнажения | Нормативная прочность закладки в 90 суток, МПа |
| --- | --- | --- |
| Многоступенчатая сплошная подэтажно-камерная система разработки | 12-30 | 2,5-3,0 |
| Многоступенчатая сплошная этажно-камерная система разработки с закладкой | до 70 | 4 |
| Сплошная слоевая с выемкой руды вертикальными лентами с присутствием человека в очистном пространстве | до 8 | 1,5-2,0 |
| Камерно-целиковая 4-х стадийная система разработки (первичные камеры) | до 70 | 5,0 |

Прочность закладочного массива в камерах III и IV очередей при камерно-целиковой системе разработки не нормируется. Закладка может осуществляться гидравлической или сухой породной закладкой при условии отсутствия руды в почве камеры.

Для условий отработки запасов под кровлей твердеющей закладки применяется восходящая выемка руды в два этапа.

На первом этапе отработка руды от нижнего контура рудного тела до предохранительной рудной потолочины ведется с пролетами кровли до 20 м. На втором этапе отработка оставшихся запасов в рудной потолочине производится с переходом на уменьшенные пролеты кровли, принимаемые по   фактическим  параметрам прочности    и    однородности    несущего    слоя    вышележащего закладочного массива.

Нормативная прочность твердеющей закладки в разрезных щелях определяется вариантом системы разработки прилегающего рудного массива и высотой обнажения закладки в стенке очистной выработки.

При наличии руды в почве закладываемых  выработок, отрабатываемых в последующие очереди, на днище очистных выработок укладывается   твердеющая   закладка  с   нормативной прочностью 5 МПа.

Компрессионные свойства - усадка закладочного массива под давлением в условиях запрещенной боковой деформации. Они характеризуются коэффициентом  компрессии в процентах, равным относительному изменению толщины слоя (массива).

Коэффициент компрессии определяют по формуле

,

где  - величина давления на закладочный массив, МПа;

- коэффициент сжимаемости, зависящий от свойств материалов и состава закладочной смеси;

- прочность массива, МПа.

Плотность закладочного массива - масса закладочного материала, содержащаяся в единице объема закладочного массива. Плотность закладочного массива обычно характеризуется коэффициентом пористости, а также коэффициентом плотности.

Коэффициент пористости

,

где  - плотность закладочного массива, кг/м3;

- масса материала в рыхлом состоянии,   кг/м3.

Пустотность - суммарный объем всех пустот, включая поры и трещины, выраженный в долях единицы, процентах по объему или единицах объема на единицу массы.

Модуль упругости - это коэффициент пропорциональности между напряжением  и соответствующей ему относительной деформацией . Модуль упругости численно равен напряжению, которое обеспечивает относительную деформацию,  равную единице.

Основными реологическими свойствами твердеющей закладочной смеси являются: подвижность, вязкость, предельное напряжение сдвига, угол растекаемости и расслаиваемости.

Подвижность смеси - это ее способность растекаться под действием гравитационных сил. Закладочная смесь является пригодной для транспортирования по трубам при подвижности не менее 6-10 см (смеси с крупным заполнителем) и 10-12 см (смеси без крупного заполнителя).

Вязкость смеси (внутреннее трение) - это сопротивление внешним силам, вызывающим течение смеси.

При использовании вискозиметров,  вязкость определяется как

, Па·с,

где  К - постоянная прибора;

Р - масса  груза, приводящая  внутренний цилиндр во вращение, кг;

N - частота вращения цилиндра.

При использовании прибора Ребиндера - Вейлера вязкость рассчитывается по формуле

, Па·с,

где  - предельное напряжение сдвига свежеприготовленной смеси, Па;

- то же через определенное время, Па;

- градиент скорости.

Величина  определяется по формуле

, с-1

Элементы формулы В, С и X определяются путем геометрического построения на реологических кривых,  описанных самописцем.

Предельное напряжение сдвига - это мера внутренних сил, возникающая в деформируемой закладочной смеси под влиянием внешних воздействий, характеризующаяся взаимным смещением слоев закладочного материала.

При использовании ротационных вискозиметров величина предельного напряжения сдвига рассчитывается  по формуле

, Па,

где  - крутящий момент, Н·м;

- высота внутреннего цилиндра, м;

- радиус внутреннего цилиндра,  м.

Расслаиваемость смеси - это свойство смеси терять однородность при транспортировке и укладке. Расслаиваемость определяется на специальном приборе, который состоит из двух колец и цилиндра с дном, собранных из резиновых прокладок и стянутых тягами. Прибор заполняют свежеприготовленной смесью, устанавливают на вибростол и вибрируют в течении 30 с. После вибрирования сдвигают кольца по платформам, смесь из кольца и цилиндра помещают в сосуды и определяют осадку. За критерий расслаиваемости принимают разность объемов погружения  конуса в закладочную смесь кольца и цилиндра. Расслаиваемость смеси может оцениваться по коэффициенту X отстоя воды

где   - количество отстоявшейся воды, см3;

- общее количество воды в смеси в расчете на 1 л, см3.

Угол   растекания - угол между плоскостью естественного ее размещения и горизонталью

,

где  - максимальная высота конуса расплыва, см;

- диаметр конуса расплыва смеси, см.

При твердении искусственный массив дает некоторую усадку. Величина усадки зависит от высоты столба закладки, влажности окружающей среды, температуры, водовяжушего отношения и пр. Так как массив в процессе твердения не воспринимает нагрузку от горного давления, его усадка от действия собственного веса может быть определена по формуле

, м,

где - плотность закладки, т/м3;

- высота столба закладки, м;

-  модуль упругости закладки,   Н/м2.

Величина усадки для жестких смесей весьма незначительна, для литых и пластичных смесей она достигает 3...5%.

Процесс формирования закладочного массива и его свойства в значительной мере определяются тем,  в каком виде подается в выработанное пространство закладочная смесь - готовом виде или с раздельным поступлением компонентов.

Сухая закладка. Возведение закладочного массива при сухой закладке возможно путем самотечного размещения, с помощью метательных машин и использования сжатого воздуха.

При самотечном размещении закладки материал поступает из скважины,  выходящей в кровлю камеры или из верхнего штрека данного забоя. В выработанном пространстве закладочный материал располагается под некоторым углом к простиранию. Этот угол тем меньше, чем больше угол падения рудного тела. Если рудное тело вертикально, то при отсутствии трения о боковые породы угол образуемого откоса с линией простирания, как с горизонтальной линией, будет углом естественного откоса закладочного материала,  равным 38÷420. Когда угол падения меньше 900, закладочный массив по отношению к простиранию располагается под большим углом, и, следовательно, заполнение выработанного пространства ухудшается.

Искусственный массив, возведенный с помощью самотечной закладки, имеет обычно неоднородную плотность и может давать большую или меньшую усадку в зависимости от гранулометрического состава материала, угла падения закладываемого слоя, ширины и длины закладываемой полосы или камеры.   Усадка массива, возведенного с применением самотечной закладки, имеет обычно большую величину (20÷30%), иногда достигает 50%.

Сухая закладка может подаваться в выработанное пространство с помощью сжатого воздуха. Искусственный массив при пневматической закладке имеет неоднородную плотность в зоне действия отражающих насадок и в зоне осыпей. Усадка массива при пневматической закладке наименьшая по сравнению с другими видами сухой закладки и колеблется в пределах 10-20 %.

Гидравличекая закладка. При закладке камеры небольшого поперечной сечения в условиях крутого падения можно, расположив конец трубопровода у висячего бока, за одну операцию заложить всю камеру, даже с использованием кусковатых закладочных материалов. В условиях наклонного падения при использовании крупнокусковатых материалов крупные куски будут скапливаться вблизи выходного отверстия трубопровода, препятствуя растеканию пульпы.

При закладке материалами, в состав которых входит только мелкая фракция, пульпа, благодаря хорошей текучести, равномерно заполняет весь объем выработки при постоянном положении трубопровода.

Искусственный массив, возведенный гидравлическим способом, дает значительно меньшую, чем при сухой закладке, усадку (от 5 до 15%), что является главным преимуществом гидравлической закладки.

Возведение твердеющих закладочных массивов по методу готовой  смеси.

Сущность данного метода заключается в том, что твердеющая закладочная смесь поступает в выработанное пространство полностью готовой, включая в себя все необходимые компоненты.

Подача закладочной смеси при закладке камер осуществляется с вышележащего горизонта.  Для этого проходят закладочные окна, восстающие,    бурят вертикальные или наклонные закладочные скважины. Трубопровод  или желоб заводится в камеру и закладочная смесь сбрасывается в выработанное   пространство. В месте падения материалов образуется конус, высота которого может быть различной в зависимости от крупности применяемых заполнителей и жесткости закладочной смеси. Для жестких смесей высота конуса может достигать 5-8 м. Цементно-песчаный раствор растекается по всей длине камеры под небольшим углом к горизонту.

Если закладка ведется непрерывно,  то процесс осаждения заполнителей будет происходить непрерывно и, следовательно, закладочный массив по вертикали также будет относительно равнопрочным. Во время прекращения подачи закладки, например, на период производства взрывных работ или при остановках закладочного комплекса, происходит схватывание закладки. При дальнейшем поступлении смеси осаждение крупной фракции происходит на слой закладки,  состоящий из цементного молока или цементно-песчаного раствора. В результате искусственный массив в вертикальном сечении будет иметь слоистую структуру. Заполнение  камер желательно вести непрерывно еще и потому, что во время остановок в камеру поступает дополнительное количество воды от промывки закладочного трубопровода.

Твердение закладочного массива начинается через 3÷5 суток после укладки смеси в камеру. Скорость твердения зависит от  состава закладочной смеси, качества вяжущего и прежде всего  водовяжущего отношения. Массив из твердеющей закладки набирает  прочность довольно длительное время - до года и более. Однако  наиболее интенсивный рост прочности наблюдается в первые три месяца после окончания закладки. Этот срок обычно принимается за наименьший, после которого допускается отработка соседних камер и образование обнажений в заложенном массиве.

При закладке слоев закладочная смесь подается в выработанное пространство непосредственно за перемычку. Общими требованиями, предъявляемыми к любым технологическим схемам, являются: обеспечение саморастекания смеси на всю длину слоя без существенного расслоения, расположение в выработанном пространстве с возможно меньшим углом наклона слоев.

Практика ведения закладочных работ показывает, что при оптимальных по условиям транспортабельности водовяжущих отношениях смесь с крупным заполнителем растекается без расслоения на длину до 45÷50 м.

Увеличение содержания вяжущего при сохранении оптимальной консистенции смеси способствует улучшению пластичности, снижению расслаиваемости и уменьшению углов растекания смеси. Угол растекания смесей без крупного заполнителя составляет 6-80, а с иным – 8-100. При перерывах в ведении закладочных работ свежеприготовленная смесь, укладываемая на затвердевший массив, растекается хуже, при этом углы растекания увеличиваются на 15-20%. Длительные перерывы при закладке приводят к образованию слоистой структуры и существенному ослаблению массива.

Раздельные   методы  возведения  искусственных  массивов.

Сущность этих методов заключается в раздельной подаче вяжущего раствора и заполнителя и смешивания их в процессе укладки непосредственно в выработанном пространстве, либо  перед сбросом в выработанное пространство.

Метод залива. В выработанном пространстве укладывается слой сухой закладки. Гранулометрический состав не должен включать мелких (менее 5-10 мм) фракций. Укладка материалов может осуществляться под действием собственного веса или скреперованием. Применение метательных машин или пневмозакладки не рационально, так как при этом значительно ограничивается максимальная крупность фракций. Цементно-песчаный раствор, которым заливается крупный заполнитель, должен обладать хорошей подвижностью, поэтому его готовят на мелкозернистом песке. Для лучшей подвижности раствора используют добавку 0,02% хлористого кальция. Заполнение пустот между инертным материалом улучшается, если использовать вибрирование закладки.

Применение метода ограничивается сложностью размещения крупного заполнителя по площади выработанного пространства и необходимостью равномерного полива раствором всей площади закладываемого пространства.

Инъекционный способ возведения закладочных массивов. Сущность этого метода состоит в нагнетании в пустоты сыпучего материала (щебня, гравия, породы и др.) вяжущего раствора. Раствор после твердения обеспечивает цементацию сыпучей среды в монолит. Наиболее распространен способ напорной инъекционной технологии, при котором вяжущий раствор подается под давлением 0,2-0,5 МПа, обычно методом восходящего потока.

Проникновение цементных, песчаных и других частиц в пустоты сыпучей среды зависит от размеров пустот, конфигурации и размеров частиц, состава и консистенции нагнетаемого раствора, давления и режима нагнетания. Допустимый диаметр пустот , через который возможно перемещение частиц раствора, устанавливается из соотношения

= (6÷7),

где  - максимальный диаметр частиц в растворе.

На процесс инъекционирования основное влияние оказывают ряд геометрических элементов фильтрации пористой среды.

Для нагнетания упрочняющих растворов используют специальные устройства - инъекторы. Наибольшее распространение получили инъекторы с перфорированным звеном. Они изготавливаются из цельнотянутых толстостенных труб диаметром 32÷50 мм. Длина глухого звена инъектора 1-1,5 м,   перфорированного 0,5-1 м.

Диаметр отверстий перфорированного звена 2-5 мм.

Для подачи раствора к инъектору применяют резиновые или прорезиненные армированные  металлом рукава диаметром 25÷50 мм, рассчитанные на давление до 3-4 МПа.

Упрочнение сухой закладки в камере путем инъекции вяжущего материала следует осуществлять в направлении снизу вверх путем подачи вяжущего материала за перемычки или в специально пробуренные для этой цели скважины. Инъецируемый массив не должен содержать более 15% частиц крупностью менее 0,1 мм. Плотность инъецируемого раствора принимать в пределах 1,05-1,8 г/см3. Подачу вяжущего материала в камеру следует осуществлять до выхода раствора в контрольную выработку (скважину). Шаг инъекции по высоте не должен превышать 25 м. Прочность изолирующих перемычек, трубопроводов и запорных устройств нагнетательных скважин следует определять проектом в каждом конкретном случае.

Метод погружения крупного заполнителя в раствор имеет некоторые преимущества. Применение этого метода не требует отсева мелких фракций в крупном заполнителе, гранулометрический состав заполнителя ограничен по максимальной крупности лишь средствами доставки. Для приготовления цементно-песчаного раствора с успехом могут применяться литые, транспортируемые по трубам, смеси диаметром фракций до 2 мм. Такие смеси самостоятельно растекаются по выработанному пространству и поэтому отпадает необходимость в доставке раствора по всей площади закладываемого пространства.

Метод погружения можно считать перспективным при закладке камер крутого падения. Недостаток его в необходимости устройства перемычек, способных выдержать значительное давление раствора, а также в возможности заливания смежных выработок.

8.2. Материалы для закладочных смесей

Опыт разработки полезных ископаемых системами с закладкой выработанного пространства показывает, что качество возведенного искусственного массива в большей степени зависит от свойств применяемых закладочных материалов. Выбор того или иного материала во многом определяется требованиями к закладочному массиву, способу транспортирования и размещения закладки в выработанном пространстве.

Вяжущие вещества - материалы, применяемые для скрепления (омоноличивания)  всех компонентов закладки в единое прочное камневидное тело.

Вяжущее должно обладать необходимой активностью, под которой понимают предел прочности образцов стандартной смеси в возрасте 28 суток, стойкостью к агрессивным средам, что позволяет использовать его при разработке месторождений, где шахтные воды резко отличаются по своим характеристикам от нейтральных.

Свойства вяжущих материалов не должны резко изменяться при хранении на базисных и расходных складах и транспортировке. Основные требования к цементам регламентированы ГОСТом 31.1-76.

Стоимость вяжущего не должна быть преобладающей статьей затрат в себестоимости закладки.

Для приготовления твердеющих закладочных смесей наибольшее распространение получили товарные вяжущие - цементы, доменные шлаки. Среди цементов применяются портландцемент и шлакопортландцемент.

Портландцемент имеет главной своей составной частью силикаты и алюминаты кальция, кроме этих основных компонентов, присутствуют в небольших количествах окись железа, серный кальций, окись магния, алкалоиды и некоторые другие вещества. Марки портландцемента - 250, 300, 400, 500 и 600.

Шлакопортландцемент получают совместным помолом портландцементного клинкера (30%), доменного гранулированного шлака (до 70%) и небольшой добавки гипса. От портландцемента он отличается замедленным нарастанием прочности в начальный период твердения и несколько большей водостойкостью. Марки - 200, 300, 400, 500.

Средний химический состав цементов приведен в таблице 8.5.

Таблица 8.5 - Химический состав цементов

| Тип цемента | Содержание основных компонентов, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO3 | Аl2О3 | СаО | MgO | Р2О5 | S | Вода | Прочие |
| Портландцемент Шлакопортландцемент | 17,52 27,97 | 5,93 10,64 | 63,84 44,53 | 4,24 9,29 | 0,025 0,15 | 0,79 0,97 | 0,63 0,49 | 6,63 5,96 |

Повышенное содержание в клинкере СаО обуславливает обычно повышенную скорость твердения портландцемента, его высокую конечную прочность, но несколько пониженную водостойкость.

Цемент с повышенным содержанием SiO2 характеризуется пониженной скоростью твердения в начальные сроки при достаточно интенсивном наборе прочности в более поздние сроки твердения, они отличаются водо- и сульфатостойкостью.

Повышенное содержание Аl2О3 придает цементу способность к ускоренному твердению в начальные сроки, однако водостойкость цемента снижается.

Цементы, богатые Fe2O3, при низком содержании А12О3 характеризуются свойствами, аналогичными высококремнеземистым цементам.

Фосфорный ангидрид P2O5 и окись хрома Сг2О3 в небольшом количестве (0,1-0,3%) оказывают легкое легирующее действие на клинкер, увеличивая интенсивность твердения цемента в ранние сроки и повышая его конечную прочность. При повышении их содержания (1-2%)  скорость твердения цемента замедляется, а прочность снижается.

Более точной характеристикой помола является удельная  поверхность,  т.е. сумма поверхность зерен, содержащихся в 1 г цемента. Заводские цементы имеют удельную поверхность 2500-3000 см2/г.

Физические и механические свойства цементов: плотность портландцемента 3,0-3,2 т/м3, шлакопортландцемента 2,7-2,9 т/м3.

Объемная масса портландцемента в рыхлом состоянии 900-1100 кг/м3, в уплотненном состоянии 1400-1700 кг/м3.

Водопотребность портландцемента 24-28%.

Сроки схватывания: начало не ранее 45 мин, окончание не позднее 12 ч.

Доменные гранулированные шлаки являются одним из наиболее эффективных местных сырьевых материалов для производства низкомарочного вяжущего. Вяжущие свойства доменных шлаков обусловлены тем, что их химический состав близок к составу портландцемента (таблица 8.6). В отличие от последнего в гранулированных шлаках содержится меньше СаО, но больше SiO2, Al2O3 и других окислов. Из основных окислов СаО и А12О3 повышают вяжущую активность шлака, кремнезем же снижает ее.

Таблица 8.6 - Средний химический состав доменных гранулированных шлаков

| Сорт шлака | Содержание основных компонентов, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А12О3 | СаО | SiO2 | MgO | SO3 | Р | Mn | Fe |
| Первый Второй Третий | 13,5 8,5 6,9 | 37,3 44,5 46,2 | 34,5 40,7 39,6 | 9,9 3,2 2,5 | 1,05 1,15 | 0,65 - - | 1,8 0,65 2,2 | 1,05 1,25 0,7 |

Для приготовления твердеющей закладочной смеси в качестве вяжущего на бетоно-закладочном комплексе (БЗК) Малеевского рудника применяют:

- портландцемент или шлакопортландцемент марки М400;

- шлакопортландцемент марки 300;

- доменный гранулированный шлак молотый.

Основные требования к вяжущим материалам:

- марка цемента и его нормативные характеристики должны соответствовать требованиям ГОСТ 10178;

- доменный гранулированный шлак по химическому составу и коэффициенту качества должен быть не ниже 2 сорта по ГОСТ 3476;

- в молотом граншлаке, подаваемом в процесс приготовления закладочной смеси, содержание тонких частиц, проходящих, через сито № 008 по ГОСТ 3584, должно быть не менее 50% по массе.

Удельный расход компонентов в назначенном составе твердеющей закладочной смеси зависит от марки используемого вяжущего и должен корректироваться в зависимости от фактической активности вяжущего.

Заполнители.

Заполнители формируют жесткий каркас закладочного массива. При выборе заполнителя необходимо провести качественные исследования его свойств, основываясь на требованиях к искусственному массиву и в соответствии с технологии закладочных работ.

Важное значение для заполнителей имеют размеры пустот, их распределение и взаимная связь, характер поверхности и текстура, зерновой состав и форма зерен.

Размеры, распределение и взаимосвязь пустот, т.е. пористость заполнителей, определяют количество и скорость поглощения воды или степень водопроницаемости. Это в очередь оказывает большое влияние на химическую устойчивость закладки, а также стойкость к действию агрессивных вод.

Характер поверхностной пористости заполнителя оказывает влияние на силу сцепления между частицами и структуру искусственного камня. Это обстоятельство и текстура (или шероховатость) поверхности обуславливают, в первую очередь, способность заполнителей к сцеплению.

Заполнители для закладочных работ специально добываются либо в качестве их используются отходы горно-обогатительного производства. По своей крупности заполнитель делится на крупный и мелкий.

В качестве крупного заполнителя для сухой, гидравлической и твердеющей закладки применяют природные специально добываемые материалы - гравий  и щебень,  а также отходы горно-обогатительного производства.

Гравий представляет собой рыхлый материал, образовавшийся в результате естественного разрушения (выветривания) горных пород. Он состоит из окатанных зерен paзмером от 5 до 70 мм.

При содержании  в  гравии 25-40% песка материал называют песчано-гравийной смесью. По крупности разделяют гравий: весьма мелкий (5-10 мм), мелкий (10-20 мм), средний (20-40 мм), крупный (40-70 мм).

Гравий характеризуется истираемостью и сопротивлением удару. По истираемости (потери массы в процентах от первоначальной массы) гравий   делят   на   четыре   класса: И-20  (20 %), И-30 (21-30%), И-45 (31-45%) и И-55 (46-55%).  В зависимости от сопротивления удару при испытании на копре ПМ гравий разделяют на три марки: У-75, У-50 и У-40.

Щебень получают путем дробления горных пород (гранита, диабаза, известняка, доломита, легкой фракции обогащения руд в тяжелых средах, кварцита) или искусственных камней (металлургических шлаков) на куски размером 5÷70 мм. Зерна щебня имеют неправильную форму, лучшей считается форма, приближающаяся к кубу или тетраэдру.

По дробимости, истираемости и сопротивлению удару к щебню предъявляют такие же требования, как и к гравию. Марка щебня определяется пределом прочности породы при сжатии (МПа) в водонасыщенном состоянии. Щебень разделяют на следующие марки -120, 100, 80, 60, 40, 30 и 20.

В качестве крупного заполнителя могут использоваться также отсевы дробильно-сортировочных фабрик строительного производства.

В качестве мелкого заполнителя для закладочных работ применяют природный или искусственный песок,  флотационные хвосты и шламы.

Песок - рыхлая смесь зерен крупностью 0,14÷5 мм, образовавшаяся в результате естественного разрушения массивных горных пород или их дробления (природные пески). Кроме них, применяют искусственные, получаемые при дроблении или грануляции металлургических или топливных шлаков. Наиболее приемлемы природные кварцевые пески, обладающие высокой стойкостью и прочностью. Для лучшей консистенции песок должен иметь зерна различной величины, что обеспечивает минимальный объем пустот и наименьший расход вяжущего для приготовления закладки. Пустотность песка с оптимальным зерновым составом обычно не превышает 40%.

По зерновому составу природные пески подразделяются на крупный, мелкий и очень мелкий.

Объемная насыпная масса песка зависит от пустотности, степени уплотнения и влажности. Сухой рыхлый кварцевый песок имеет обычно массу 1,5-1,6 т/м3. При изменении влажности песка в пределах от 0 до 25% объем и объемная масса его сильно изменяются. Наибольший объем (при наименьшей насыпной объемной массе) песок имеет при влажности 5-7 %.

Дробленый песок должен отвечать тем же требованиям, что и природный.

Флотационные хвосты обогатительных фабрик представляют собой отходы производства после извлечения из руды металла. Модуль крупности отвального песка 2,5-3,3, плотность 1, 5 т/м3, влажность колеблется от 5 до 25%. Хвосты обогатительных фабрик могут быть использованы из текущей переработки руды после их обесшламливания или лежалые из хвостохранилища.

На Малеевском руднике используют следующие заполнители.

В качестве основного инертного заполнителя твердеющей смеси применяют молотый скальный материал, получаемый из легкой фракции обогащения руды в тяжелой суспензии обогатительной фабрики и из породы от ведения горных работ. Поставляемый на закладочный комплекс исходный  скальный материал должен быть додроблен до крупности 20 мм, при этом содержание частиц крупнее 20 мм допускается не более 5% по  массе.

Содержание посторонних примесей (древесной щепы и др.) в дробленном материале не должно превышать 2% по массе. Влажность поставляемого на закладочный комплекс дробленного материала не должна превышать 10%.

В процессе приготовления закладочной смеси дробленный скальный материал должен измельчаться в шаровой мельнице до крупности, характеризующейся содержанием мелкого класса минус 0,08 мм. не менее 25% по массе и содержанием крупного класса плюс 2,5 мм. не более 15% по массе.

Для улучшения однородности и связанности закладочной смеси допускается подавать в шаровую мельницу при приготовлении смеси легкоразмалываемые и тонкодисперсные добавки:

- топливные или металлургические шлаки;

- отвальные хвосты обогащения руды.

Не допускается использование топливных шлаков от сжигания угля в составах смеси на основе доменных гранулированных шлаков.

Влажность используемых топливных, металлургических шлаков и хвостов обогащения не должна превышать 18%.

Массовая доля добавки перечисленных материалов не должна превышать 20% от общей массы измельчаемого инертного заполнителя.

Вода для приготовления закладочных смесей.

Качество воды оказывает существенное влияние на характеристики закладки. Наличие в воде вредных примесей может оказать отрицательное влияние на упругие и прочностные характеристики закладки, изменение сроков схватывания в такой степени, что это скажется на условиях транспортабельности закладочной смеси, может затормозить твердение вяжущего, вызвать деструктивные процессы в цементном камне.

При гидратации цемента образуется гидроокись кальция. Вследствие реакции с ней кислот и растворов некоторых солей происходит так называемая химическая коррозия цемента, которая разрушает цементный камень. Наиболее опасной является сульфатная коррозия - результат агрессивного воздействия на цементный камень сернокислых солей. Отрицательно сказывается также содержание в воде хлористого натрия, примесей нефти, органических веществ.

Наиболее чувствительны к составу воды вяжущие с высоким содержанием алюмината, выделяющие в процессе гидратации большое количество гидроокиси кальция.

Вода считается непригодной для затворения твердеющих смесей, если в ней содержание солей более 5 мг/л или содержание сульфатов (сернокислые соли Na, Ca, Mg) в пересчете на SO"4 свыше 2700 мг/л. Вода непригодна также при водородном показателе рН < 4. свидетельствующем о кислотном ее характере.

Вода может быть признана пригодной, если приготовленные на ней образцы закладки в возрасте 28 и 90 суток имеют предел прочности не меньший, чем образцы, приготовленные на чистой питьевой воде в те же сроки твердения.

Для приготовления твердеющей закладки на Малеевском руднике применяют хозпитьевую или шахтную воду, отвечающую требованиям ГОСТ 23732.

При использовании иных источников воды, ее пригодность для затворения вяжущего должна быть проведена специальными лабораторными исследованиями.

Для  приготовления  гидрозакладочной  смеси  при  производстве нескрепленной закладки может использоваться молотый скальный материал на основе легкой фракции и горной породы, а также отвальные хвосты обогащения и топливные шлаки распульпованные в шаровой мельнице.

При производстве породной закладки используется шахтная порода от проходки горных выработок. Максимальный размер куска в породной закладке не должен превышать 800 мм.

Химические добавки.

Они являются регуляторами реологических свойств твердеющих закладочных смесей и используются с целью повышения транспортабельности, уменьшения расслоения закладочных смесей, улучшения качества заполнения выработанного пространства при повышении удобоукладываемости смеси, регулирования сроков схватывания и др.

Большая часть добавок - это органические поверхностно-активные вещества (ПАВ). Они представляют собой особую группу органических веществ, введение которых в закладочную смесь может существенно повысить ее подвижность, однородность, нерасслаиваемость, текучесть при транспортировании по трубопроводу. Кроме ПАВ могут быть использованы и другие вещества.  Классификация основных химических добавок приведена в таблице 8.7.

Таблица 8.7 - Основные химические добавки

| Добавки | Вид добавки, обозначение | Цель применения | Количество добавки в % от массы цемента (на сухое вещество) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пластифицирующие суперпластификаторы | Лингосульфиты технические ЛСТ: -водорастворимый препарат ВРП-1 -разжижитель С-3 -меламинформальдегидная смола 10-03 | Увеличение подвижности смеси, уменьшение количества воды затворения, сокращение расхода цемента (до 12%), увеличение прочности и морозостойкости (до 25%) | 0,15-0,30 0,4-1,0 0,5-1,0 |
| Воздухововлекающие | Смола нейтрализованная воздухововлекающая СНВ, смола древесная омыленная СДО, этилсиликонат натрия ГКЖ-10, метилсиликонат натрия ГКЖ-11 | Гидрофобизация пор и капилляров, увеличе-ние подвижности смеси, уменьшение расслоения и водоотделения | 0,01-0,03 0,005-0,02 0,10-0,20 0,01-0,03 |
| Ускорители твердения | Сульфат натрия Нитрат натрия НН Нитрат кальция НК | Ускорение твердения | 1,0-1,5 0,5-1,0 0,5-1,0 |
| Замедлители схватывания | Сахарная патока меласса КП | Замедление загустения смеси при транспортировании | 0,01-0,05 |

Состав компонентов закладочных смесей_и их количественное соотношение_следует подбирать на основании рекомендаций специализированных организаций в зависимости от требуемой механической прочности закладки и необходимых реологических свойств по условиям транспортабельности по трубам. Закладочный материал не должен содержать примесей, концентрация которых опасна по самовозгоранию и выделению вредных газов и веществ.

Составы твердеющих закладочных смесей для заполнения выработанного пространства выбирают с учетом требований к нормативной прочности искусственного массива и в зависимости от марки (активности) вяжущего и его вида по таблицам 8.8, 8.9, 8.10. По таблице 8.10 состав закладочной смеси выбирают по назначенной нормативной прочности в требуемом возрасте закладки (28, 60, 90, 180, или 360 суток).

В таблице 8.8 и 8.10 указан уровень прочности закладочного массива в    90-суточном возрасте твердения.

Таблица 8.8 - Составы твердеющих закладочных смесей с использованием цемента марки М400

| Нормативная прочность закладочного массива в возрасте 90 суток, МПа | Состав закладочной смеси |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход компонентов на 1 м3, кг |  |  | Плотность смеси, кг/м3 (г/л) | Подвижность по ОК, см |  |
|  | Цемент М400 | Измельченный инертный заполнитель | Вода |  |  |  |
| 1 | 130 | 1395 | 440 | 1965 | ≥ 11 | Плотность цемента 3 т/м3 Плотность легкой фракции горной породы 2,7 т/м3 |
| 2 | 160 | 1370 | 440 | 1970 | ≥ 11 |  |
| 3 | 180 | 1350 | 440 | 1970 | ≥ 11 |  |
| 4 | 200 | 1335 | 440 | 1975 | ≥ 11 |  |
| 5 | 220 | 1315 | 440 | 1975 | ≥ 11 |  |

Таблица 8.9 - Состав гидрозакладочной смеси

| Нормативная прочность закладочного массива | Состав закладочной смеси |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расход компонентов на 1 м3, кг |  |  | плотность смеси, кг/м3 | подвижность по ОК, см |  |
|  | цемент | измельченный инертный заполнитель | вода |  |  |  |
| Не нормируется | - | 1250-730 | 540-730 | 1790-1460 | > 15 | состав гидрозакладочной смеси с Т:Ж от 70:30 до 50:50 по массе |

В случае назначения нормативной прочности закладочного массива в    ином возрасте   твердения, для выбора состава твердеющей смеси следует    привести заданное значение нормативной   прочности   к  прочности  в   90-суточном   возрасте твердения расчетом по формуле

,

где и - прочность закладки в сроки твердения x и n суток (и  ≥ 7 суток).

Таблица 8.10 - Составы твердеющих закладочных смесей с использованием доменного гранулированного шлака

| № п/п | Удельный расход компонентов, кг/м³ |  |  |  |  | Плотность смеси, кг/м³ | Прочностные характеристики в возрасте суток, МПа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  | инертный заполнитель измельченный | вода |  | R28 | R60 | R90 | R180 | R360 |
|  |  | цемент | гран. шлак моло-тый |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 250 | 50 | 200 | 1250 | 450 | 1950 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,3 |
| 2 | 275 | 55 | 220 | 1225 | 450 | 1950 | 0,1 | 1,6 | 2 | 2,3 | 2,7 |
| 3 | 300 | 60 | 240 | 1175 | 460 | 1935 | 1,4 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,5 |
| 4 | 325 | 65 | 260 | 1150 | 460 | 1935 | 1,8 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 4,2 |
| 5 | 350 | 70 | 280 | 1125 | 460 | 1935 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 3,6 | 5 |
| 6 | 400 | 80 | 320 | 1050 | 470 | 1920 | 2,6 | 3,4 | 4,2 | 4,2 | 5,6 |
| 7 | 450 | 90 | 360 | 980 | 480 | 1910 | 2,9 | 3,9 | 4,7 | 4,7 | 5,9 |

Промежуточные значения при этом находят методом линейной интерполяции.

Расход материалов для заполнения 1 м3 пустоты выработанного пространства определяют с учетом усадки закладки после консолидации искусственного массива.

Величину усадки закладки принимают равной:

- для твердеющей закладки - 6%;

- для гидрозакладки - 10%;

-  для породной закладки -15%.

Составы гидрозакладочной смеси для производства нескрепленной закладки должны иметь массовую долю твердого в пульпе смеси на уровне 50-70%. При этом плотность пульпы измельченного материала в разгрузке мельницы должна находиться в диапазоне 1450-1800 г/л (кг/м3).

Себестоимость твердеющей закладки на Малеевском руднике приведена на рисунке 8.6.

Использование  новых   составов  твердеющей  смеси  с  другими компонентами и иными прочностными характеристиками производится после    проведения специальных лабораторных исследований и опытно - промышленных испытаний. Рецептура    производственных    составов    закладочных    смесей должна учитывать фактическую влажность применяемых закладочных материалов.

1-цемент; 2-гранулированные шлаки; 3-дробленная пустая порода; 4-прочие вспомогательные материалы; 5-электроэнергия; 6-сжатый воздух; 7-основная заработная плата; 8-накладные расходы

Рисунок 8.6 - Себестоимость твердеющей закладки на Малеевском руднике