3. ВИЗУАЛЬНО-ОПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Метод визуально-оптического контроля является наиболее про- стым, требующим наименьшей затраты времени и сравнительно не- дорогим. В результате внешнего осмотра оператор может обнаружить трещины, поверхностную пористость, незаполненные кратеры, подре- зы, смещения, прожоги и выплески при контактной сварке и др. Ми- нимальный размер дефекта, который выявляется при визуальном кон- троле без дополнительных вспомогательных средств, зависит от ха- рактера исследуемой поверхности, уровня яркости и контраста ярко- стей между изделием и фоном. Чувствительность человеческого глаза меняется в широких пределах в зависимости от длины волны воспри- нимаемого света. В обычных условиях глаз наиболее чувствителен к желто-зеленому цвету с длиной волны X ~ 550 нм. Человеческий глаз удовлетворительно работает в широком диапазоне условий, и именно по этой причине при зрительном восприятии трудно судить о разности яркости или интенсивности. Время, в течение которого должен работать оператор, необходимо ограничивать, чтобы избежать обусловленного этим утомления глаз. Важно, чтобы количество света, достигающего глаз, было достаточным для наилучшей различимости дефектов.

Многочисленными экспериментами установлено, что наиболь- шая световая чувствительность глаза достигается при освещенности в пределах 250...500 лк.

Ограниченность остроты и чувствительности глаза компенсиру- ется применением вспомогательных оптических приборов. К ним от- носят зеркала, линзы, лупы, микроскопы, телескопические системы, эндоскопы. Одним из наиболее простых способов контроля недоступ- ных или скрытых поверхностей является осмотр их с помощью зер- кал. Зеркальная поверхность должна быть совершенно плоской, так как лишь при этом условии обеспечивается хорошая четкость изо- бражения. Необходимо, кроме того, чтобы зеркала были чистыми и свободными от пыли.

Для визуального контроля мелких и близко расположенных объектов, т. е. деталей и изделий, находящихся от глаза оператора на расстоянии наилучшего зрения (250 мм), применяют лупу (собира- тельную линзу). Для максимального использования возможности лупы, ее всегда следует держать так, чтобы плоскость лупы была парал- лельна поверхности контролируемого изделия и находилась как можно

ближе к глазу. В этом случае глаз воспринимает наибольшее количе- ство отраженного от поверхности изделия света.

Микроскоп, как и лупа, предназначен для наблюдения близко- расположенных (~ 250 мм) предметов. Изучение распространения первичной макроскопической трещины, когда возникновение трещин равновероятно во многих его точках, применяют микроскопы с уве- личением в 2...20 раз. Для исследования движения усталостной мак- ротрещины и определения влияния на эти процессы границ зерен тре- буются микроскопы с увеличением в 100 ... 500 раз. При визуальном контроле далеко расположенных объектов, например отливок, изде- лий аэрокосмической техники, широко применяют телескопические системы (лупы, бинокли). В этих системах параллельный пучок излу- чения поступает во входной зрачок системы, далее этот пучок сжи- мается, оставаясь параллельным, и выходит через выходной зрачок. Фокусы таких систем находятся в бесконечности, а оптическая сила равна нулю.

Эндоскопы – это смотровые приборы, построенные на базе во- локонной и линзовой оптики и механических устройств. Принцип действия эндоскопов заключается в осмотре объекта контроля с по- мощью специальной оптической системы (часто типа микроскопа, те- лескопа), позволяющей передавать изображение на значительные рас- стояния (до нескольких десятков метров) с отношением эффективной длины эндоскопа X (вводимой в объект контроля части корпуса) к его наружному диаметру d, много большим единицы (X / d >> 1).

Современный эндоскоп является универсальным оптико- механическим прибором, обеспечивающим любой вид визуального контроля внутри закрытого пространства на значительное расстояние (до 30 м). Эндоскопы широко применяют в авиационно-космической промышленности для диагностики сварных швов в закрытых камерах сгорания, для определения усталостных трещин в лонжеронах крыль- ев, наличия коррозии в заклепках. Достаточно широко используют эндоскопы в атомной, нефтехимической промышленности, а также в автомобильной промышленности при диагностике двигателей.

Измерительный контроль деталей и узлов также достаточно прост и доступен. Теоретические и практические вопросы измери- тельного контроля в данном учебном пособии не рассмотрены, они достаточно подробно освещены в других учебных курсах: «Физиче- ские основы теории измерений», «Метрологическое обеспечение про- изводства» и др.