Металлургические операции в технологиях получения металлов (Pb,Zn,Cd)

Техническое (научное) определение операции: выщелачивание на примерах металлургии Pb,Zn,Cd  Техническое (научное) определение процесса: жидкостная экстракция на примерах металлургии Pb,Zn,Cd Теория и практика процесса: вельцевание на примерах металлургии Pb Техническое (научное) определение процесса: десульфуризация на примерах металлургии Pb,Zn,Cd  Техническое (научное) определение операции: элюирование  Техническое (научное) определение процесса: ликвация на примерах металлургии Pb,Zn,Cd   Теория и практика процесса: дистилляция на примерах металлургии Zn,Cd   Техническое (научное) определение процесса: электрорафинирование на примерах металлургии Pb  Техническое (научное) определение процесса: фьюмингование на примерах металлургии Pb   Теория и практика процесса электрорафинирование на примерах металлургии Zn  Техническое (научное) определение операции электрорафинирование на примерах металлургии Cd  Техническое (научное) определение процесса: цементация в  металлургии  Zn Техническое (научное) определение процесса: цементация в цветной металлургии на примерах металлургии Pb,Cd   Техническое (научное) определение процесса: огневое рафинирование  Техническое (научное) определение операция: высаливание Техническое (научное) определение процесса: агломерация на примерах металлургии Pb,Zn Техническое (научное) определение процесса: сульфатизирующий обжиг на примерах металлургии Pb,Zn,Cd Техническое (научное) определение процесса: сульфохлорирующий на примерах металлургии Pb,Zn,Cd обжиг   Техническое (научное) определение процесса: цианирование Техническое (научное) определение металлургической операции: обезвисмучивание свинца. Роль Ca, Mg  Sb  при тонком обезвисмучивании Техническое (научное) определение металлургической операции: обезмеживание свинца на примере фазовой диаграммы Pb-Cu Техническое (научное) определение металлургической операции: ликвация в системе металл штейн   Теория и практика получения кадмиевой губки цементацией, восстановление соединений мышьяка в процессе цементации.

Металлургические расчеты процессов извлечения, разделения и рафинирования  Zn, Pв, Cd

Мышьяк  содержится в цинковом концентрате в виде сульфидов FeAsS, As2S3  В окислительной атмосфере обжига арсенопирит окисляется по реакции: FeAsS + O2  Fe2O3 + As2O3 + SO2      Определить количество окислителя на десульфуризацию  моля серы   В процессе цементации кадмия из растворов выщелачивания  соединения мышьяка восстанавливаются  с образованием арсина.

AsO4 3- + 3Zn + 9H+ = 3Zn2+ +  3H2O + AsH3

AsO4 3-  + 4Zn +  11H+ = 4Zn2+ +  4H2O + AsH3

Объяснить разное количество цинка на моль мышьяка  Количество окислителя в реакции выщелачивания кадмия разбавленной азотной кислотой: 3Cd + 8HNO3 = 3Cd(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O   При окислительном обжиге цинковых концентратов  протекает реакция: 2FeAsS +  5O2 = Fe2O3 + As2O3 + 2SO2  Определить количество окислителя на десульфуризацию  моля серы

При окислительном обжиге цинковых концентратов  протекает реакция:   2As2S3 + 11O2 = 2As2O5 +6SO2 Определить количество окислителя на десульфуризацию  моля серы      При окислительном обжиге свинцовых концентратов  протекает реакция:  Sb2S3 + 5,5O2 = Sb2O5 +3SO2                   Определить количество окислителя на десульфуризацию  моля серы   Процесс окислительного обжига сульфидного цинкового концентрата в печи кипящего слоя при температуре 950 0С представлен, в частности, реакцией:12 CuFeS2  + 35O2 = 4 Fe3O4 + 6Cu2O +24SO2 , соответственно, количество окислителя  на десульфуризацию серы  Процесс окислительного обжига сульфидного свинцового концентрата в печи кипящего слоя при температуре 950 0С представлен, в частности, реакцией: 4PbS  + 7O2 = 2(PbO*PbSO4) + 2SO2 , соответственно, количество окислителя  на десульфуризацию  моля серы   Процесс окислительного обжига сульфидного свинцового  концентрата в печи кипящего слоя при температуре 950 0С представлен, в частности, реакцией: 4PbS  + 7O2 = 2(PbO*PbSO4) + 2SO2 , соответственно, количество окислителя  на сульфатизацию моля серы  Процесс окислительного обжига сульфидного цинкового концентрата в печи кипящего слоя при температуре 950 0С представлен, в частности, реакцией  6ZnS +11O2 = 2 (ZnO*2ZnSO4)  + 2SO2                                            :,соответственно, количество окислителя  на сульфатизацию моля серы   Процесс окислительного обжига сульфидного цинкового концентрата в печи кипящего слоя при температуре 950 0С представлен, в частности, реакцией: 6ZnS +11O2 = 2 (ZnO*2ZnSO4)  + 2SO2                                            ,соответственно, количество окислителя  на десульфуризацию  моля серы

При окислительном обжиге цинковых концентратов  протекает реакция:  2 Fe3O4  + 3Cd +2O2 = 3(CdO*Fe2O3). Определить количество окислителя на окисление магнетита     При окислительном обжиге цинковых концентратов  протекает реакция:  2 Fe3O4  + 3Cd +2O2 = 3(CdO*Fe2O3).  Определить количество окислителя на окисление кадмия   Процесс десульфатизации серы пирита в реакции FeS + SO2   Fe3O4 + S2 определяет количество окислителя на моль образовавшегося магнетита     В процессе цементации кадмия из растворов выщелачивания  соединения мышьяка восстанавливаются  с образованием арсина.

AsO4 3- + 3Zn + 9H+ = 3Zn2+ +  3H2O + AsH3

Объяснить необходимость кислой среды (9H+) на моль мышьяка    В процессе цементации кадмия из растворов выщелачивания  соединения мышьяка восстанавливаются  с образованием арсина.

AsO4 3-  + 4Zn +  11H+ = 4Zn2+ +  4H2O + AsH3

Объяснить необходимость кислой среды (11H+) на моль мышьяка

К металлургическому расчету рафинирования металлов ликвацией по диаграммам плавкости в системах Zn-Pв и Pn-Cu

При рафинировании  ликвацией 100 кг чернового свинца, содержащего 10 % Zn в расплаве ,  определить массу и состав свинцовой фазы при температуре ликвации  400 оС  При рафинировании  ликвацией 100 кг чернового свинца, содержащего  20% Zn в расплаве ,  определить массу и состав свинцовой фазы при температуре ликвации  400 оС    При рафинировании  ликвацией 100 кг чернового свинца, содержащего  10 % Zn (по массе) в расплаве ,  определить массу и состав цинковой  фазы при температуре ликвации 600 о С    При рафинировании  ликвацией 100 кг чернового свинца, содержащего 15 % Zn в расплаве ,  определить массу и состав свинцовой фазы при температуре ликвации  500 о С   При обесцинковании ликвацией 100 кг чернового свинца, содержащего  5,0 % Zn в расплаве ,  определить массу и состав свинцовой фазы при температуре ликвации 450 оС   Пр Zn и обесцинковании ликвацией 100 кг чернового свинца, содержащего  15 % в расплаве ,  определить массу и состав цинковой фазы фазы при температуре ликвации 600 о С  При рафинировании  ликвацией 100 кг чернового свинца, содержащего 15 % Zn в расплаве ,  определить массу и состав цинковой фазы при температуре ликвации  500 о С    Составы цинковой и свинцовой фаз при ликвации чернового свинца, содержащего 15 % Zn в расплаве, при 400 оС    Массы цинковой и свинцовой фаз при ликвации 100 кг чернового свинца, содержащего 20 % Zn в расплаве, при 500 оС     Составы медной  и свинцовой фаз при обезмеживании чернового свинца, содержащего 25 %  Cu в расплаве, при 1200 оС    Массы цинковой и свинцовой фаз при ликвации 100 кг чернового свинца, содержащего 25 % Zn в расплаве, при 400 оС     Массы медной  и свинцовой фаз при обезмеживании чернового свинца, содержащего 20 %  Cu в расплаве, при 1200 оС  Массы медной  и свинцовой фаз при обезмеживании 100 кг чернового свинца, содержащего 30 %  Cu в расплаве, при 1100 оС   Составы медной  и свинцовой фаз при обезмеживании 100 кг чернового свинца, содержащего 30 %  Cu в расплаве, при 1100 оС