Теория выщелачивания на примере цианирования золота по реакции Эльснера  (схема):  Аu  + NaCN  + O2  + H2O  →  NaAu(CN)2  +  NaOH   определяет количество  растворенного кислорода, требуемого для окисления моля золота? Мольная доля золота в его комплексном соединении# Технология производства урана включает  операцию выщелачивания урана в разбавленной азотной кислоте; протекает реакция (схема): U +  HNO3  UO2(NO3)2  + NO  +  H2O; Определить количество окислителя на моль урана. Мольная доля кислорода от элементного состава в соединении «нитрат уранила# Технология производства урана включает  операцию выщелачивания урана в концентрированной азотной кислоте; протекает реакция (схема): U +  HNO3  UO2(NO3)2  + NO2  +  H2O; Определить количество окислителя на моль урана. Мольная доля азота от элементного состава в соединении «нитрат уранила# Технология производства урана включает  операцию выщелачивания урана в концентрированной азотной кислоте;  протекает реакция (схема): U +  HNO3  UO2(NO3)2  + NO2  +  H2O; Определить количество восстановителя на моль диоксида азота. Степень окисления урана в соединении «нитрат уранила» # Технология производства урана включает  операцию выщелачивания урана в концентрированной азотной кислоте;  протекает реакция (схема): U +  HNO3  UO2(NO3)2  + NO2  +  H2O; Определить количество азотной кислоты на моль восстановителя. Степень окисления урана в соединении «нитрат уранила# Технология производства урана включает  операцию выщелачивания урана в разбавленной азотной кислоте (35-40% по массе); протекает реакция (схема): U +  HNO3  UO2(NO3)2  + NO  +  H2O; Определить количество азотной кислоты на  на моль восстановителя. Мольная доля урана от элементного состава в соединении «нитрат уранила» #   При использовании органических соединений в качестве восстановителя металла в ионной форме восстанавливают никель. Определить количество восстановителя - гидразина в реакции образования никеля в элементной форме по реакции-схема: Ni2+  + H2NNH2  →  Ni  + N2 +  H+ Подтвердить электронным балансом количество гидразина в реакции# Разделение никеля и кобальта из растворов автоклавного окислительного выщелачивания основано на осаждении кобальта по реакции: 2CoSO4 + Cl2 + 3Na2CO3  + 3H2O = 2 Co(OH)3↓ + 2NaCl + 2Na2SO4 +3CO2 Определить количество окислителя для осаждения моля гидроксида кобальта# Очистку раствора электролита от кобальта при электролитическом получении никеля проводят в пачуках , окисляя кобальт хлором:  2CoSO4 + Cl2 + 3Na2CO3  + 3H2O = 2 Co(OH)3↓ + 2NaCl + 2Na2SO4 +3CO2 Определить количество окислителя  для осаждения моля кобальта# Определить количество образующегося аммиака при автоклавном осаждении кобальта из аммиачных растворов с использованием в качестве восстановителя водорода. Реакция-схема: Co(NH3)3SO4  + H2   →  Co  + (NH4)2SO4  +  NH3 # При автоклавном осаждении кобальта из аммиачных растворов с использованием в качестве восстановителя водорода реакция-схема: Co(NH3)3SO4  + H2   →  Co  + (NH4)2SO4  +  NH3  Аргументировать: скорость и полнота осаждения кобальта уменьшается с увеличением концентрации (NH4)2SO4  и NH3# При автоклавном осаждении кобальта из аммиачных растворов с использованием в качестве восстановителя водорода реакция-схема:Co(NH3)3SO4  + H2   →  Co  + (NH4)2SO4  +  NH3;  Аргументировать: с уменьшением концентрации (NH4)2SO4  и NH3  скорость и полнота осаждения кобальта возрастают# Восстановление кристаллического триоксида урана до диоксида водородом включает две стадии 3 UO3 + H2  =  U3O8  +  H2O (1) и ½ U3O8 + H2  = 3/2 UO2 + H2O (2) , для которых кажущиеся энергии активации , соответственно , 105,4 и 128,0 кДж , что указывает на соотношение скоростей при прочих равных условиях?# Кинетическое уравнение реакции   BrO3 -   + 5 Br -  +  6 H +   =   3  Br2  +3  H2O  в растворе c  pН  =  7 :   υ   = k  CBrO(3)- *CBr- *C2H+ ; Изменение скорости  реакции  при  разбавлении дистиллированной водой раствора в 10 раз? #

Термодинамика металлургических процессов

При спекании сподуменового концентрата с оксидом калия при 1373 К протекает реакция: 2[LiAL(Si2O6]тв + K2Oтв  =  2[KAL(Si2O6]тв  + Li2Oтв + ∆Go1373 ( - 281.0 кДж) Роль энтальпийного фактора при термодинамической оценке  протекании реакции; Написать реакцию образования [KAL(Si2O6]тв, для которого молярная стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках.# При окислительном обжиге никелевого файнштейна и флотационного концентрата взаимодействуют оксиды  никеля с сульфидами никеля по реакции: Ni3S2  +4 NiO  = 7 Ni  + 2 SO2 (газ). Роль энтропийного фактора в этой реакции. Написать реакцию образования NiO, для которого молярная стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках#  При окислительном обжиге никелевого файнштейна и флотационного концентрата взаимодействуют оксиды  меди и никеля с сульфидами  этих металлов по реакции Сu2S +2 CuO  = 4 Cu  + SO2 (газ) ; Роль энтропийного фактора в этой реакции. Написать реакцию образования Сu2S , для которого молярная стандартная энтальпия образования при 298К приведена в термодинамических справочниках# При окислительном обжиге сульфидных никелевых концентратов по реакции: Ni3S2(тв)  +3,5 O2  =  3 NiO(тв) +  2 SO2 (газ); Роль  энтальпийного и энтропийного факторов в термодинамической оценке протекания реакции. Написать реакцию образования SO2 (газ)  , для которого молярная стандартная энтальпия образования  при 298К приведена в термодинамических справочниках# При спекании боксита с известняком и содой протекает реакция: Al2O3(тв) + Na2CO3(тв)  = Na2Al2O4(тв)  + CO2 , роль энтропийного фактора в термодинамической оценке протекания реакции. Написать реакцию образования Na2Al2O4(тв , для которого молярная стандартная энтальпия образования  при 298К приведена в термодинамических справочниках. # При спекании боксита с известняком и содой протекает реакция: Fe2O3(тв)  +  Na2CO3(тв)  =  Na2Fe2O4(тв) +  CO2;  Роль энтропийного фактора в термодинамической оценке протекания реакции. Написать реакцию образования  Na2Fe2O4(тв)   , для которого молярная стандартная энтальпия образования  при 298К приведена в термодинамических справочниках# При спекании боксита с известняком и содой протекает реакция: SiO2(тв) + 2 CaCO3(тв)  = Ca2SiO4 + 2CO2; Роль энтропийного фактора в термодинамической оценке протекания реакции. Написать реакцию образования Ca2SiO4 , для которого молярная стандартная энтальпия образования  при 298К приведена в термодинамических справочниках# При сульфатизирующем обжиге галенита одна из вторичных реакций 3 PbSO4(тв)  + PbS(тв)  =  4 PbO(тв)  + 4 SO2; Роль энтропийного фактора в термодинамической оценке протекания реакции. Написать реакцию образования PbSO4(тв) , для которого молярная стандартная энтальпия образования  при 298К приведена в термодинамических справочниках# При сульфатизирующем обжиге галенита одна из вторичных реакций PbSO4(тв) + PbS(тв) = 2 Pb(ж) + 2 SO2; Роль энтропийного фактора в термодинамической оценке протекания реакции. Написать реакцию образования PbS(тв , для которого молярная стандартная энтальпия образования  при 298К приведена в термодинамических справочниках# Взаимодействие сульфоарсенида железа с металлическим железом для подавления возгонки мышьяка в газовую фазу возможно по схеме 2 FeAsS + Fe  = FeAs2 + 2 FeS Термодинамический анализ показал, что ∆GoT  равно – 35,4 кДж/моль Fe [298 – 973 К], соответственно роль энтальпийного и энтропийного факторов в термодинамической оценке протекания реакции. Написать реакцию образования FeAsS, для которого молярная стандартная энтальпия образования  при 298К приведена в термодинамических справочниках# Стандартные энергии Гиббса реакции окисления сульфида железа по реакции FeS + 5/3 O2 = 1/3 Fe3O4 + SO2 при температурах 673 и 973 К, соответственно, равны - 452,42 и - 411,7 кДж, объяснить на основе термодинамической теории изменение  энергии Гиббса с ростом температуры. Написать реакцию образования Fe3O4, для которого молярная стандартная энтальпия образования  при 298К приведена в термодинамических справочниках# Процесс обжига арсенопирита кислородом воздуха протекает по уравнению реакции FeAs2·+ 5O2    =  Fe2O3(тв)  +   0.5 As4O6(газ)+2SO2(газ); соответственно, роль энтальпийного и энтропийного факторов в термодинамической оценке протекания реакции. Написать реакцию образования As4O6(газ), для которого молярная стандартная энтальпия образования  при 298К приведена в термодинамических справочниках# В процессе алюминотермического восстановления гематита по реакции: 2/3  Fe2О3(тв)   + 4/3 Al(ж)  = 4/3 Fe(ж)  +  2/3 Al2O3(тв) количество выделившегося тепла превышает 2300 Дж/г шихты. Оцените автогенность процесса. Написать реакцию образования Al2O3(тв), для которого молярная стандартная энтальпия образования  при 298К приведена в термодинамических справочниках# Процесс алюминотермического восстановления браунита по реакции: (2/3) Mn2О3(тв)   + (4/3) Al(ж)  = (4/3) Mn(ж)  +  (2/3) Al2O3(тв) автогенный, следовательно  количество выделившейся энергии в форме теплоты по правилу Жемчужного? Написать реакцию образования Mn2О3(тв), для которого молярная стандартная энтальпия образования  при 298К приведена в термодинамических справочниках# Написать константы равновесия, выраженные через концентрации и активности компонентов в реакции выщелачивания Al(OH)3(тв)   + NaOH (р-р )  = Na[Al(OH)4](р-р); Написать реакцию образования Al(OH)3(тв) , для которого молярная стандартная энтальпия образования  при 298К приведена в термодинамических справочниках# Написать константы равновесия, выраженные через концентрации и активности компонентов в реакции выщелачивания: Au( тв ) + 2NaCN(р-р)  + 0.5O2 (р-р )  + H2O(р-р  ) = NaAu(CN)2(р-р +  NaOH(р-р )  + 0.5H2O2 (р-р  ); Написать реакцию образования NaCN (тв) , для которого молярная стандартная энтальпия образования  при 298К приведена в термодинамических справочниках#   При электролизе  водного раствора электролита, содержащего несколько потенциальных окислителей прежде всего на катоде будет восстанавливаться  окислитель? (термодинамический критерий активности – электродный потенциал)#  В высокотемпературной системе Me-O-MemOn при получении металлов металлотермией в качестве термодинамически более активного металла используется металл? (термодинамический критерий активности – кислородный потенциал)# Металлургический обжиг в присутствии углерода протекает в восстановительной атмосфере, поддерживаемой  реакцией Будуара:  С + СО2   = 2 СО, протекающей с увеличением энтальпии. Роль энтальпийного и энтропийного факторов при оценке термодинамической возможности её протекания. Влияние температуры и давления в аппарате на выход монооксида углерода (Принцип Ле Шателье)# При известной зависимости стандартной энергии Гиббса от температуры для реакции: α - Fe + 0,5O2 = FeOтв  ∆G0Т = - 262387 + 63,56Т  [843 – 1184 K], Дж; Роль энтальпийного и энтропийного факторов при оценке термодинамической возможности её протекания. Влияние температуры и давления в аппарате на выход оксида железа в шлак (Принцип Ле Шателье) #

При разделении металлов ликвацией в системе  Sn – Sb при температуре фиг.точки ( f ) число равновесных фаз, их состав? Массы фаз при полной кристаллизации 100кг исходного расплава. Диаграмма плавкости прилагается.# При разделении металлов ликвацией в системе  Sn – Sb при температуре фиг.точки ( К) число равновесных фаз, их состав?. Массы фаз  при полной кристаллизации 100кг исходного расплава. Диаграмма плавкости прилагается.# При разделении металлов ликвацией 100 кг расплава, содержащего 20% по массе меди, в системе  Cu-Pb при температуре 1100 оС число равновесных фаз, их состав и массы?#  При разделении металлов ликвацией 100кг расплава, содержащего 70% по массе свинца, в системе  Cu-Pb при температуре 1150 оС число равновесных фаз, их состав и массы? Диаграмма плавкости прилагается.# При разделении металлов ликвацией 100 кг расплава, содержащего 30% по массе меди, в системе  Cu-Pb при температуре 1200 оС число равновесных фаз, их состав и массы?  Диаграмма плавкости прилагается.# При разделении металлов ликвацией 100кг расплава, содержащего 40% по массе меди в системе  Cu-Pb при температуре 1100 оС число равновесных фаз, их состав и массы? Диаграмма прилагается.# При разделении металлов ликвацией 100 кг расплава, содержащего 40% по массе цинка, в системе  Zn-Pb при температуре 600 оС число равновесных фаз, их состав и массы. Диаграмма плавкости прилагается.# При разделении металлов ликвацией 100 кг расплава, содержащего 60% по массе цинка, в системе Zn -Pb при температуре 700 оС число равновесных фаз, их состав и массы? Диаграмма плавкости прилагается.# При разделении металлов ликвацией 100 кг расплава, содержащего 60% по массе свинца, в системе Zn - Pb при температуре 800 оС число равновесных фаз, их состав и массы? Диаграмма плавкости прилагается.# При разделении металлов ликвацией 100 кг расплава, содержащего 30% по массе цинка, в системе Zn - Pb при температуре 750 оС число равновесных фаз, их состав и массы? Диаграмма плавкости прилагается.# При разделении металлов ликвацией 100 кг расплава, содержащего 30% по массе свинца, в системе Zn - Pb при температуре 650 оС число равновесных фаз, их состав и массы? Диаграмма плавкости прилагается.# При разделении металла и штейна ликвацией 100 кг расплава  Pb-Fe-S по диаграмме плакости определить число фаз, их состав и массы для точки «2» с указанием состава исходного расплава.# При разделении металла и штейна ликвацией 100 кг расплава  Pb-Fe-S по диаграмме плавкости определить число фаз, их состав и массы для точки «5» с указанием состава исходного расплава.# При разделении металла и штейна ликвацией 100 кг расплава  Pb-Fe-S по диаграмме плавкости определить число фаз, их состав и массы для точки «9» с указанием состава исходного расплава.# При разделении металла и штейна ликвацией 100 кг расплава  Pb-Fe-S по диаграмме плавкости определить число фаз, их состав и массы для точки «8» с указанием состава исходного расплава.# По диаграмме CaO – Al2O3- SiO2  на 100 кг шихты, содержащей 30 кг анортита  (CaO - Al2O3-2SiO2)  состава «А» и 70 кг эвтектики состава «е» получают шлак. Определить состав полученного шлака (% по массе оксидов) и мольную долю оксида алюминия в химическом соединении – анортит #