1

Роль  энтальпийного и энтропийного факторов при термодинамическом анализе автогенности в процессе алюминотермического восстановления. Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления монооксида марганца равно - 347,2 кДж/моль О2  2MnО(тв)  + 4/3Al(ж)  = 2Mn(ж) + 2/3Al2O3(тв) Молярная масса шихты 150,4 г

  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает эндотермическая реакция по схеме:Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (6)Уменьшение температуры  равновесной системы (6)    привело к изменению количества паров воды. Аргументировать изменение количества воды к равновесию,  оценить количественно это изменение, если  количество  хлороводорода изменилось на 0,3 моля

 Термодинамические характеристики металлургической системы на примере исследования по диссертационной теме 12
2

Роль  энтальпийного и энтропийного факторов при термодинамическом анализе автогенности в процессе алюминотермического восстановления. Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления  гематита (Fe2О3(тв) ) меньше - 2300 Дж/г шихты 2/3Fe2О3(тв)   + 4/3Al(ж)  = 4/3Fe(ж) + 2/ Al2O3(тв)

В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:NH3   +  O2    ↔       H2O   +  N2O  (7)При увеличении  температуры равновесной системы (7) количество паров воды к равновесию изменилось на  0,2 моля. Аргументировать причину изменения количества аммиака и оксида диазота с указанием их количественного изменения

 Термодинамические характеристики металлургической системы на примере исследования по диссертационной теме 8

3

оль  энтальпийного и энтропийного факторов при термодинамическом анализе автогенности в процессе алюминотермического восстановления. Количество теплоты, выделяемое в процессе алюминотермического восстановления диоксида свинца, больше  2300 Дж/г шихты PbO2(тв)  + 4/3Al(ж) = Pb(ж) + 2/3Al2O3(тв)

  В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме: NO  +  O2    ↔    NO2  (13) При уменьшении  давления вакуумированием равновесной системы (13) количество кислорода  к равновесию изменилось на  0,8 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и диоксида азота с  указанием их количественного изменения

 Термодинамические характеристики металлургической системы на примере исследования по диссертационной теме 7

4

Термодинамический анализ автогенности в процессе алюминотермического восстановления пиролюзита. Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления  пиролюзита (диоксида марганца)   равно – 596 кДж/моль О2;MnO2(тв)  + 4/3Al(ж)  = Mn(ж) + 2/3 Al2O3(тв)

(Молярная масса шихты 123г). Роль энтропийного фактора

 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме: SO2  +  O2    ↔    SO3   (8) При увеличении  температуры равновесной системы (8)  количество кислорода  к равновесию изменилось на  0,4 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и триоксида серы с  указанием их количественного изменения

 Термодинамические характеристики металлургической системы на примере исследования по диссертационной теме 6

5

Термодинамический анализ автогенности в процессе алюминотермического восстановления пиролюзита. Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления  пиролюзита (диоксида марганца)   равно – 596 кДж/моль О2;MnO2(тв)  + 4/3Al(ж)  = Mn(ж) + 2/3 Al2O3(тв)

(Молярная масса шихты 123г). Роль энтропийного фактора

 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме: SO2  +  O2    ↔    SO3   (8) При увеличении  температуры равновесной системы (8)  количество кислорода  к равновесию изменилось на  0,4 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и триоксида серы с  указанием их количественного изменения

 Термодинамические характеристики металлургической системы на примере исследования по диссертационной теме 6

6

Роль  энтальпийного и энтропийного факторов при термодинамическом анализе автогенности в процессе алюминотермического восстановления. Количество теплоты, выделяемое в процессе алюминотермического восстановления диоксида олова, больше  2300 Дж/г шихты SnO2(тв)  + 4/3 Al(ж)  = Sn(ж)  + 2/3 Al2O3(тв)

В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме: NH3   +  O2    ↔       H2O   +  N2O  (1)При уменьшении температуры равновесной системы (1) количество паров воды к равновесию изменилось на  0,6 моля. Аргументировать причину изменения количества аммиака  с указанием  количественного изменения

Термодинамические характеристики металлургической системы на примере исследования по диссертационнойтеме11

7

Роль  энтальпийного и энтропийного факторов при термодинамическом анализе автогенности в процессе алюминотермического восстановления. Количество теплоты, выделяемое в процессе алюминотермического восстановления магнетита (Fe3О4), больше  2300 Дж/г шихты 1/2Fe 3О4(тв)  + 4/3Al(ж)  = 3/2Fe(ж)  + 2/3Al2O3(тв)

 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (5)Увеличение давления  равновесной системы (5)  уменьшением объема  привело к изменению количества паров воды. Аргументировать изменение количества воды к равновесию, оценить количественно это изменение, если  количество  хлороводорода изменилось на 0,6 моля

Термодинамические характеристики металлургической системы на примере исследования по диссертационной теме 15

8

ермодинамический анализ процесса дефосфорации стали кислородом в газовой фазе,  протекающего по схеме:

4/5[ P ]  + O2 (g)   = 2/5 ( P2O5 ) ΔGoT  = минус 619280 + 175 Т , Дж

Роль энтальпийного и энтропийного факторов при оценке термодинамической возможности процесса

 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме: NO  +  O2    ↔    NO2  (12) При увеличении давления с уменьшением объема равновесной системы (12) количество кислорода  к равновесию изменилось на  0,6 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и диоксида азота с  указанием их количественного изменения

 Термодинамические характеристики металлургической системы на примере исследования по диссертационной теме 3

9

Для реакции выщелачивания цинка разбавленной азотной кислотой температурная зависимость стандартной свободной энергии Гиббса - 124400 -  88.4 Т , Дж [ 298 – 333 К]

Zn + 4 HNO3  = Zn(NO3)2 + 2 NО2 + 2 H2O  Роль  энтальпийного и энтропийного факторов при оценке термодинамической возможности процесса; среднее значение теплового эффекта реакции в интервале температур 298 – 333 К , кДж на моль окислителя

 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме: NO  +  O2    ↔    NO2  (14) При увеличении температуры равновесной системы (14) количество кислорода  к равновесию изменилось на  1,6 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и диоксида азота с  указанием их количественного изменения. . ΔН298о ( NO)  = 90.37 кДж/моль;  ΔН298о ( NO2)  = 33.89 кДж/моль

 Термодинамические характеристики металлургической системы на примере исследования по диссертационной теме 2

10

Термодинамический анализ автогенности в процессе алюминотермического восстановления монооксида железа, если изменение энтальпии меньше минус 2300 Дж/г шихты: 2  FeО(тв)   + 4/3 Al(ж)  = 2 Fe(ж)  +  2/3 Al2O3(тв); Роль энтальпийного фактора

 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:SO2  +  O2    ↔    SO3  (9)При уменьшении  температуры равновесной системы (9) количество кислорода  к равновесию изменилось на  1,4 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и триоксида серы с  указанием их количественного изменения

Термодинамические характеристики металлургической системы на примере исследования по диссертационной теме 13

11

Разложение вольфрамитовых концентратов спеканием с содой идёт по реакции 3MeWO4 + 3 Na2CO3 + 0/5 O2 = 3 Na2WO4 + Me3O4 + 3CO2 Роль  энтальпийного и энтропийного факторов при оценке термодинамической возможности процесса спекания (не используя термодинамические справочники)

В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (2)Уменьшение давления  равновесной системы (2)  вакууммированием  привело к изменению количества паров воды. Аргументировать изменение количества воды к равновесию оценить количественно это изменение, если  количество  хлороводорода изменилось на 0,4 моля

Термодинамические характеристики металлургической системы на примере исследования по диссертационной теме 1

12

Разложение вольфрамитовых концентратов спеканием с содой идёт по реакции 3MeWO4 + 3 Na2CO3 + 0/5 O2 = 3 Na2WO4 + Me3O4 + 3CO2 Роль  энтальпийного и энтропийного факторов при оценке термодинамической возможности процесса спекания (не используя термодинамические справочники)

В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме:Cl2   + H2O    ↔   HCl    +   O2    (2)Уменьшение давления  равновесной системы (2)  вакууммированием  привело к изменению количества паров воды. Аргументировать изменение количества воды к равновесию оценить количественно это изменение, если  количество  хлороводорода изменилось на 0,4 моля

Термодинамические характеристики металлургической системы на примере исследования по диссертационной теме 1

13

Роль  энтальпийного и энтропийного факторов при термодинамическом анализе автогенности в процессе алюминотермического восстановления. 1/2 Mn3О4(тв)  + 4/3 Al(ж) = 3/2 Mn(ж) + 2/3 Al2O3(тв);Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления гаусманита (Mn3О4) меньше минус 2300 Дж/г шихты

 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме: SO2  +  O2    ↔    SO3  (10) При уменьшении  давления вакуумированием равновесной системы (10) количество кислорода  к равновесию изменилось на  0,8 моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и триоксида серы с  указанием их количественного изменения

 Термодинамические характеристики металлургической системы на примере исследования по диссертационной теме 5

14

Роль  энтальпийного и энтропийного факторов при термодинамическом анализе автогенности в процессе алюминотермического восстановления. Изменение энтальпии в процессе алюминотермического восстановления  браунита (Mn2О3)   меньше - 2300 Дж/г шихты;2/3Mn2О3(тв)  + 4/3Al(ж)  = 4/3Mn(ж) + 2/3Al2O3(тв) 

 В гомогенной газообразной термодинамической системе протекает реакция по схеме: NO  +  O2    ↔    NO2    (15) При уменьшении температуры равновесной системы (15) количество кислорода  к равновесию изменилось на  1,5   моля. Аргументировать причину изменения количества кислорода  и диоксида азота с  указанием их количественного изменения. ΔН298о ( NO)  = 90.37 кДж/моль;  ΔН298о ( NO2)  = 33.89 кДж/моль

 Термодинамические характеристики металлургической системы на примере исследования по диссертационной теме 4