## Slide 1
СТМС - ЛЕКЦИЯ №06
НОВЫЕ БЕТОНЫ И ТЕХНОЛОГИИ
В КОНСТРУКЦИЯХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ
СТМС

## Slide 2
Вопросы:
1.Стратегические возможности бетона и железобетона.
2.Технологии монолитного строительства жилья

## Slide 3
1.Стратегические возможности бетона и железобетона.
В России и в мире появились и получили широкое распространение новые эффективные вяжущие, модификаторы для вяжущих и бетонов, активные минеральные добавки и наполнители, армирующие волокна, новые технологические приемы и методы получения строительных компонентов.
Это все позволило создать и освоить производство новых видов бетона и значительно расширить номенклатуру применяемых в строительстве материалов: от суперлегких теплоизоляционных (объемной массой менее 100 кг/м3) до высокопрочных конструкционных (с прочностью на сжатие свыше 200 МПа).
Сегодня в строительстве применяется более 1000 различных видов бетона.
Наиболее полно современные возможности бетона проявились в создании и производстве высококачественных, высокотехнологичных бетонов (High Performance Concrete, НРС). Под этим термином, принятым в 1993 г. совместной рабочей группой ЕКБ/ФИП, объединены многокомпонентные бетоны с высокими эксплуатационными свойствами, прочностью, долговечностью, адсорбционной способностью, низким коэффициентом диффузии и истираемостью, надежными защитными свойствами по отношению к стальной арматуре, высокой химической стойкостью, бактерицидностью и стабильностью объема.
В обиход вошли новые термины и понятия, которые характеризуют технологии бетона в мире:
• высокопрочные бетоны (High-Strength concrete), прочность на сжатие составляет 80—150 МПа;
• сверхвысокопрочные бетоны (Ultra High-Strength concrete), прочность на сжатие — свыше 150 МПа;
• самоуплотняющиеся бетоны (Self Compacting);
• бетоны с улучшенными деформационными характеристиками с компенсированной усадкой или с расширением, а также с низкой экзотермией и повышенной термической трещиностойкостью;
• порошковые бетоны (Reactive Powder Concrete) — модифицированные мелкозернистые бетоны с прочностью на сжатие, равной 180—250 МПа;
• бетоны сверхнизкой проницаемости и с повышенной коррозионной стойкостью, не требующие «вторичной защиты» конструкции от агрессивных сред (марка по водонепроницаемости свыше W20, коэффициент фильтрации — не менее 0,2 х 1(Г10 см/с). Часть из перечисленных бетонов уже является основным конструкционным материалом современных сооружений и реализуется в больших масштабах.

## Slide 4
Появление высококачественных бетонов открывает новые возможности в строительстве. Их уникальные свойства помогли реализовать такие проекты, как тоннель под Ла-Маншем, 125-этажный небоскреб в Чикаго высотой 610 м, мост через пролив Акаси в Японии с центральным пролетом, равным 1990 м (мировой рекорд 1990 г.).
Мост через пролив Нордамберленд в Восточной Канаде длиной 12,9 км сооружен на опорах, которые на глубину более 35 м погружены в воду.
В Москве в 2005 г. завершилось строительство комплекса «Федерация» общей высотой 510 м. В 2006 г. началась отделка фасадов комплекса. При возведении данного комплекса широко использовались новые бетоны и технологии в конструкциях высотных зданий. Разработаны технологии приготовления специальных цементов для особовысокопрочных бетонов. Получены DSP-композиты (уплотненные системы, содержащие в себе гомогенно распределенные ультрамалые частицы). Они включают в себя специально подготовленные цементы, микрокремнезем, заполнители и микроволокно, которые за счет специальных технологических приемов при в/ц = 0,12—0,22 позволяют достичь прочности 270 МПа при высокой стойкости к коррозионным воздействиям и истиранию.
Хорошо изучены и применяются бетоны на магнезиальных вяжущих. Их многие свойства лучше, чем у бетонов на портландцементе. Они не требуют влажного хранения при твердении, обеспечивают очень высокую огнестойкость и низкую теплопроводность, износостойкость, прочность при сжатии и изгибе.
Такие бетоны легко получить с различными видами и заполнителями, к примеру, неорганическими, типа известняк, мраморная крошка, асбест, песок, дробленый камень и гравий, каолин, гранулированные шлаки, сульфат магния и пигменты, или органическими, скажем, опилки, стружка, резиновый дробленый материал и т. д.
Магнезиальные бетоны характеризуются эластичностью, высокой ранней прочностью, мягкостью, стойкостью к действию масел, смазок, лаков и красок, органических растворителей, щелочей и солей, включая сульфаты. Они обладают бактерицидными свойствами. Сегодня такие бетоны широко используются в качестве материала для полов в зданиях индустриального, торгового и жилищного назначения, а также стяжек под полы из ковровых материалов и линолеума, изоляционных составов адгезивов.

## Slide 5
При изготовлении художественных изделий были использованы бетоны на фосфатных цементах. Благодаря очень коротким срокам схватывания они используются при ремонте на объектах гражданского и промышленного строительства, прежде всего автострад, труб и сборных железобетонных изделий. Много достоинств у кислотостойких бетонов.
Получают такие бетоны, используя в качестве связующего так называемое растворимое стекло — высоковязкий водный раствор силикатов натрия или калия с высоким силикатным модулем.
Заполнители таких бетонов обладают растворимостью в кислотах (максимум 1 % по массе). Эта способность определяема их минералогическим составом и структурой. Как правило, используют плотный кварц, базальт или порфир, в отличие от цементных бетонов повышение доли тончайших фракций сказывается в высшей степени позитивно.
Заполнители содержат в себе около 30 % частиц с крупностью менее 0,25 мм. Растворимое стекло вводится при приготовлении бетона в количествах, необходимых для обеспечения нормальной удобоукладываемости (около 12 %). Развитие получили огнестойкие, электропроводящие, радиоэкранирующие, гидратные, а также сверхтяжелые бетоны.
На долговечность бетона отрицательно влияет коррозия, наносящая большой ущерб строительному комплексу. Коррозия возникает в результате разрушающего воздействия окружающей среды. Агрессивному воздействию подвергается от 15 до 75 % конструкций здания или сооружения по причине несоблюдения требований нормативов.
На долговечность влияет и то, что активно внедряют в производство нетрадиционные материалы: золы, шлаки, новые виды вяжущих, химические добавки, арматурные стали.

## Slide 6
При строительстве высотных зданий требуется уменьшение массы здания, индустриальность монтажа и ресурсосбережение.
Но с уменьшением толщины «полок» и «стенок» конструкции увеличивается коррозионная уязвимость.
Для защиты бетона возможно использование различных способов обмазочных, склеенных, обкладочных материалов с целью создания водоотталкивающего слоя. Увеличению водостойкости цемента способствует пористость, добавки, связывающие гидроокись кальция, ускорители или замедлители гидролиза.
В строительной практике широко применяются интегральные капиллярные системы (ИКС), которые хорошо взаимодействуют с химическими компонентами, входящими в состав ИКС, с вяжущим веществом бетона. Смесь химикатов образует кристаллы, которые закрывают капилляры и усадочные трещины, вытесняя при этом воду.
Стратегические возможности бетона и железобетона замыкаются на проблемах энергоресурсосбережения при производстве бетона, на вопросах сейсмостойкости зданий и сооружений из железобетона, модификации бетона, применения суперпластификаторов, добавки для бетона.
Концепция бетонов ВЭС (высокие эксплуатационные свойства) заключается в следующем.
Доступная технология производства бетонных смесей и бетонов с широким диапазоном свойств, основанная на использовании сложившейся производственной базы и традиционных материалов.
2. Высокие физико-технические характеристики бетонов — высокая прочность, низкая проницаемость для воды и газов, низкая усадка, ползучесть, повышенная коррозионная стойкость и долговечность, т. е. свойства, сочетание которых или преобладание одного из которых обеспечивает высокую надежность конструкции в зависимости от условий эксплуатации.

## Slide 7
Бетоны нового поколения — это модифицированные комплексом высокоэффективных добавок цементные системы.
Набор добавок практически один:
а) водонерастворимые дисперсные материалы, в основном техногенного происхождения (микрокремнезем, граншлаки), в меньшей степени — природные (метакаолин и зола от сжигания рисовой шелухи);
б) водорастворимые органические материалы, суперпластификаторы.
Материально-техническая и нормативная база для массового производства бетонов ВЭС была создана еще в 1996 г. К тому времени в НИИЖБ и ООО «Предприятие Мастер Бетон» были разработаны и начали выпускаться уникальные по составу и форме добавки на органоминеральной основе, которые сейчас известны как модификаторы серии «МБ».
Благодаря тому что в их составе содержатся все необходимые компоненты бетонов ВЭС, а также удобству в применении (т. е. «технологичности») практически каждый рядовой БСУ оказался в состоянии производить бетоны ВЭС.
Модификаторы серии «МБ» — это поликомпонентные порошкообразные продукты разных типов: МБ-01, МБ-ЗОС, МБ-50С, «Эмбэлит», подразделяющиеся, в свою очередь, на марки.
В зависимости от соотношения ингредиентов различаются потребительские свойства материалов и их назначение: от обеспечения высокой и сверхвысокой прочности до придания бетону специальных свойств (низкой проницаемости и повышенной коррозионной стойкости, компенсации усадки или расширения).

## Slide 8
Приведем опыт применения новых бетонов и технологий в современной практике строительства высотных зданий.
1. Высокопрочные тяжелые бетоны прочностью на сжатие, составляющей 80—120 МПа, в комплексе «Федерация» и в Московском международном деловом центре (ММДЦ) «Москва-Сити» (рис. 3.1, 3.2).
2. Колонны и стены ядра, согласно проекту, выполняются из бетона класса В80—В90, перекрытия — из бетонов класса В40, узел сопряжения колонн и стен с перекрытиями — из бетонов В80—В90, общий объем конструкций из высокопрочных бетонов классов В80—В90 составил 32 000 м3.
Подача насосами смеси на высоту до 350 м требовала оптимизации их консистенции, что и было сделано: подобраны составы бетонных смесей с маркой подвижности П5 (осадка конуса составляет 22—24 см).
При разработке технологии бетонных работ решались следующие задачи:
• обеспечение скорости возведения конструкции одного этажа — не более 7 суток;
• обеспечение перекачиваемости смеси — на высоту до 350 м;
• подготовка не менее трех заводов-производителей смеси для высокопрочных бетонов;
• бетонирование в условиях низких отрицательных температур;
• распалубка вертикальных конструкций — через 12—14 ч после бетонирования;
• организация системы контроля качества высокопрочного бетона на стройплощадке;
• обеспечение надежного качества производства бетонных смесей на заводах.

## Slide 9
Рис. 3.2. ММДЦ «Москва-Сити»
Рис. 3.1. Комплекс «Федерация»

## Slide 10
Все задачи решались в полном соответствии с «Технологическим регламентом», который, являясь обязательным приложением к проекту производства работ, предназначался для стройплощадки, бетонных заводов и служб, контролирующих качество.
Бетонные смеси марок БСГ В80 П5 и БСГ В90 П5, производимые разными заводами, незначительно отличаются между собой соотношением компонентов в кг/м3:
- ПЦ 500 ДО-500-520, песок с Мкр = 2,5-2,8-750-780, щебень гранитный Фр 5-10 мм/5-20 мм-250-250-400/500-740, но имеют фиксированную по отношению к цементу дозировку модификатора (20 %) в/ц = 0,27.
В целях сокращения консистенции смеси и улучшения перекачиваемости в состав бетона вводится кремнийорганическая эмульсия КЭ 30-04 в количестве 0,3—0,5 кг/м3.
Важно, что прочность бетонов определялась по образцам, приготовленным и испытанным в лабораториях заводов и стройплощадки, т. е. качество оценивалось не только после приготовления смесей на заводах, но и с учетом их доставки к месту укладки с расчетом на то, что автобетоносмесители являются технологическим, а не просто транспортным средством.
Фактическая прочность бетонов из смесей разных заводов соответствует уровню В90 и В80, высокая марочность бетонов является свидетельством надежности предложенной заводами технологии производства бетонных смесей.

## Slide 11
2.Технологии монолитного строительства жилья
Основные этапы строительства многоэтажных домов по монолитной технологии. Любое строительство многоэтажного дома по монолитной технологии — процедура длительная и кропотливая. Причем, это касается не только самих строительных работ, но и утверждения проекта и прочей бумажной документации.
Рассмотрим основные этапы возведения монолитной многоэтажки:
1. Пожалуй, самый сложный этап связан как раз не со строительством. Для начала необходимо получить разрешение на застройку и выбрать подходящий участок. Затем наступает тяжёлый период согласований спорных моментов с местной администрацией (учитывая всю сложность сферы городского строительства, этот этап отнимет огромное количество времени и нервов).
2. На выделенном участке земли проводится геологическая и топологическая разведка . Необходимо верно определить тип почвы и ее состав, глубину залегания грунтовых вод, уровень промерзания почвы и прочие важные показатели.
3. Крайне важным этапом является разработка проекта многоэтажного дома . Он включает в себя всю необходимую документацию по строительству: расчёт материала, инженерные системы, разрезы, поэтажные планы, итоговую смету. Проект является последним бумажным документом и после него начинаются этапы строительных работ.
4. Производится разбивка участка и стартуют подготовительные работы по подготовке фундамента. Необходимо вырыть котлован и вбить сваи под фундамент. После этого начинается монтаж каркаса из арматуры (используют прут прямоугольного или круглого сечения). При строительстве многоэтажного дома по монолитной технологии каркас выполняет важную роль - придаёт конструкции необходимую жёсткость.

## Slide 12
5. Выполняется монтаж съёмной опалубки из деревянных щитов, пенополистирола или пластика. Можно использовать готовую опалубку. По окончании сборки производят заливку бетонного раствора с дальнейшей трамбовкой (используют глубинные вибраторы). Теперь осталось дождаться полного высыхания и затвердения смеси, после чего опалубку демонтируют. С целью ускорения процесса могут использоваться различные добавки. По такому принципу возводят этаж за этажом.
6. Утепление и отделку фасада производят после полного высыхания последнего слоя бетона. На это уходит не менее 28 дней, а в сырую и холодную погоду ещё больше.
7. На заключительном этапе дом подключают ко всем необходимым коммуникациям. После этого облагораживают примыкающую к дому территорию.
Котлован под строительство жилого дома Свайное поле под монолитный дом

## Slide 13
Съемная опалубка Съемная стеновая опалубка

## Slide 14
Несъемная опалубка Строительство многоэтажного здания по монолитной технологии

## Slide 15
Преимущества монолитных многоэтажных домов
Монолитные многоэтажки имеют очевидные преимущества по сравнению с кирпичными и панельными аналогами:
Прежде всего стоит выделить их надёжность и компактность.
Немаловажной составляющей является внешняя привлекательность.
Утеплённая и оштукатуренная монолитная многоэтажка выглядит гораздо лучше панельной или кирпичной.
Помимо этого, очень часто при строительстве многоэтажного дома по монолитной технологии используют дополнительные архитектурные приёмы и элементы: выступы, эркеры, изогнутую форму стен, оконные проёмы с оригинальной геометрией.
Одним из ключевых преимуществ является прочность. Благодаря особой технологии строительства, монолитная конструкция имеет меньше стыков, что позволяет существенно увеличить срок эксплуатации. Такие здания можно строить в сейсмически активных районах.
Монолитные многоэтажки идеальны в качестве объектов с развитой инфраструктурой. В цокольных и первых этажах есть возможность обустройства торговых точек, спортивных учреждений, парковок и прочих заведений.
Недостатки монолитных высоток
К недостаткам относятся причины не имеющие отношения к эксплуатационным характеристикам строений. Главным негативным моментом является вероятность смещения сроков сдачи объекта. Происходит это из-за неправильного просчёта или при ухудшении погодных условий. Сюда можно отнести и сложность работы, потому что далеко не каждая фирма может осилить монолитное строение.
технологии возведения монолитных конструкций высотных зданий

## Slide 16
Благодарю за внимание!