Министерство образования и науки Республики Казахстан

НАО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д. Серикбаева

Г.А.  Реутова

МЕТОДИЧЕСКИЙ  КОМПЛЕКС

к практическим занятиям

«Технология извлечения металлов из отходов цветной металлургии

»

специальность 6D 070900 «Металлургия»

«Новые теоретические положения открывают путь к созданию принципиально новых технологических процессов»

С. Тлеугабулов                               Усть-Каменогорск

2021

Введение

Методические указания  содержат научный информационный материал по оценке развития перспективных ресурсосберегающих технологий переработки отходов цветной металлургии. Требования к комплексной переработке металлургического сырья:

- инновационные  технологии производства металлов и сплавов, направленные на производство высококачественной продукции с оптимальными экономическими, материальными затратами в соответствии с требованиями государственных стандартов и сертификации; виды и конструкции агрегатов, используемых при производстве качественной продукции;

- использование автоматизированных и программных продуктов для управления технологическими процессами в соответствии с требованиями ГОСО РК для использования сбора информации, анализа и написания реферата по научным вопросам, связанным с темой магистерской диссертации как для эрудиции в исследуемой области, так и для использования полученного материала при написании диссертации.

Информационный обзор, предложенный в лекционном комплексе и для проведения семинаров, рекомендуется принять во внимание при выполнении индивидуальных заданий в самостоятельной работе с предпочтительной информацией по указанным темам за период 2015 -2020 годы.

Ожидаемый результат:

- самостоятельная  работа докторантов на платформах СДО по рекомендуемым темам позволит углубить знание и понимание проблем развития перспективных ресурсосберегающих технологий переработки отходов цветной металлургии;

- использование полученной информации при подготовке рефератов                                                                                                            в научной работе, содержание и  анализ которой может быть представлен в виде научной статьи и включён в материал докторской диссертации.

На практических (семинарских) занятиях рассматриваются проблемы и технологии переработки отходов цветной металлургии.

.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение Основы комплексного использования сырья цветной металлургии. Технологии извлечения металлов из отходов цветной металлургии. Тема 1 Формирование и развитие ресурсосберегающих технологий металлургического производства на примерах извлечения металлов из отходов цветной металлургии – 5ч (неделя1) Обсуждение, дискуссия научных достижений по теме за период 2015-2020 годы. Тема 2 Вторичная металлургия золота и серебра-15ч 2.1 Научное обоснование технологии переработки вторичного сырья, содержащего золото и серебро – 3ч; 2.2 Металлургические схемы и способы извлечения благородных металлов из отходов (с криогенным охлаждением и химической обработкой; химические способы извлечения серебра из фиксажных растворов) -10ч; 2.3 Обсуждение, дискуссия научных и практических достижений по теме - 2ч; Тема 3 Металлургические схемы и способы извлечения тяжелых металлов из отходов свинцовой металлургии - 10ч; 3.1 Комплексная технология производства свинца и сурьмы из шлако-штейновых плавов (отходов получения свинца содовой восстаноительной плавкой); научное обоснование – 5ч; 3.2Металлургический расчет гидрометаллургической переработки щелочного сурьмяного плава (материальный баланс) -5ч. Тема 2 Комплексная технология производства свинца и сурьмы из шлако-штейнового плава. Проблемы и перспективы комплексного использования свинцового сырья. – 2ч. Обзор диссертационной тематики докторантов с анализом исследуемых инновационных предложений и технологических схем комплексной переработки металлургического сырья. Представление с защитой рефератов; обсуждение. РК 2 Итоговый контроль. Экзамен. В работе с научным материалом для подготовки рефератов (докладов) предлагается лекционный комплекс по дисциплине и дополнительный научный материал (для самостоятельного изучения). Содержание Ваших рефератов, представляемых для обсуждения и защиты, предпочтительно на базе информации за 2015 – 2021 годы. Информацию до 2015 года использовать для анализа достижений в науке и практике комплексного использования металлургического сырья (извлечения металлов из отходов цветной металлургии). Научная информация по дисциплине «КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЫРЬЯ И ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА» (рекомендуемая)

Введение. Основы комплексного использования сырья цветной металлургии. Взаимодействие инновационного развития горно-металлургической отрасли и высшей школы.

Цветная металлургия сохраняет ведущие позиции в экономике развитых стран. Основные базовые условия совершенствования горно-металлургической отрасли: обеспечение сырьем, реализация ресурсосберегающих эффективных технологий и подготовка кадров, отвечающих требованиям жесткой конкуренции на рынке спроса и предложения.

Комплексное использования сырья цветной металлургии связано с переработкой техногенных минеральных образований и внедрением ресурсосберегающих технологий как средство восполнения ресурсов и получения дополнительной продукции; в перспективе разработка, испытание и внедрение в промышленное производство малоотходных, а в последующем безотходных комплексных технологий, повышающих показатель эффектив ности использования ресурсов и отвечающих основным требованиям экономики и экологии [1].

Формирование и развитие металлургической отрасли тесно связано взаимодействием горно-металлургических комплексов и вузов, определяющих количественные и качественные показатели спроса на выпускников Показатель эталонного качества подготовки специалиста включает как требования предприятия, так и требования вуза. Для вуза этот показатель представляет собой комплекс знаний и навыков, которыми должен обладать подготовленный в нем специалист. Для предприятия – требование к специалисту,  определяемые показателями его деятельности. Одним из ключевых приоритетов включения РК в число развитых и конкуретоспособных  является развитие современного образования и передовой науки с трансфертом технологий в производство и мировое пространство [2].

Тема1  Формирование и развитие ресурсосберегающих технологий металлургического производства- 3ч;  ( неделя 1)

Цель: Получение знаний основных условий формирования и развития ресурсосберегающих технологий комплексного использования отходов металлургического производства с перспективой их применения.

Основные требования к решению задачи ресурсосбережения:

- совершенствование систем разработки рудных месторождений с целью снижения потерь полезных ископаемых в недрах и их разубоживания;

-  внесение дополнений и изменений в правила разработки месторождений полезных ископаемых с учетом достижений современных технологий выработки;

-  широкое внедрение геолого-технологического картирования эксплуатируемых рудных месторождений для планирования текущей добычи и усреднением качества руд перед обогащением, что значительно повышает качество работы обогатительных фабрик;

- создание высокопроизводительного оборудования и принципиально новых технологий по обогащению минерального сырья; переход на глубокое обогащение  с целью повышения качества концентратов, аг ломерата, окатышей. При этом дополнительные затраты должны окупаться  на последующих стадиях металлургического передела;

-  комплексное использование добытого рудного сырья с целью извлечения на рациональной экономической основе попутных ценных компонентов.

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

1  Основы комплексного использования сырья цветной металлургии (теория, технология и освоение новых металлургических процессов) // А.М.Кунаев, С.М. Кожахметов, А.В. Ванюков, И.Р. Полывянный,, А.И. Зарубин, Е.С. Есютин //-  Алма-Ата: Наука, 1982. – 392с.

  - Научные и технологические основы интенсивного и комплексного использования свинцового сырья.- С. 101-195.

  - Исследование способов комплексного использования алюминийсодержащего сырья и внедрение их в производство. – С. 199 – 262.

  - Извлечение легирующих и редких металлов из забалансовых руд и полупродуктов металлургического производства.- С.270 – 330.

- Новые пути взаимодействия высшей школы и металлургической промышленности в XXI веке. / Н.Р. Кельчевская, М.И. Срогович. //Известия вузов. Цветная металлургия, № 6, 2003. –С. 81-87

- Переработка техногенных минеральных образований и внедрение ресурсосберегающих технологий – средства выполнения сырьевых ресурсов и получения дополнительной продукции. / А.И. Баяндеров. // Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 6 – 9

Перечень извлекаемых ценных элементов из каждого вида сырья устанавливается с учетом экономической эффективности, технической возможности и рынка сбыта.  Количественной оценкой эффективности использования сырьевых ресурсов являются показатели уровня их комплексности использования. Учитывается характеристика сырья, отходов, оборотных полупродуктов (число, номенклатура, содержание элементов), а также неучтенные потери; доля стоимости сопутствующих элементов в одноименном продукте. Обобщающим показателем является отношение стоимости извлеченных компонентов в товарную продукцию к их суммарной стоимости в сырье по единым ценам.

Для оценки перспективности, резервов повышения комплексности использования сырья рассчитывают:

- потенциальный коэффициент: отношение стоимости полезных компонентов, извлечение которых целесообразно и технически возможно в ближайший период, к стоимости всех ценных компонентов в сырье;

-  оптимальный коэффициент комплексности: отношение стоимости полезных компонентов, извлечение которых целесообразно при внедрении инновационных технологий и техники, к валовой стоимости всех ценных компонентов в сырье (по единым рыночным ценам):

- достигнутый коэффициент комплексности использования сырья: отношение стоимости элементов, извлеченных в товарную продукцию, к их оптимально возможной стоимости.

В реальности, в медных рудах коэффициент комплексности использования сырья не превышает 70 %.

Потери руды на стадии ее добычи зависят от типа месторождения, системы разработки, уровня механизации, квалификации персонала и составляют до 10%. В процессе добычи кондиционной руды неизбежно накопление забалансового сырья (потерянные руды, вскрытая порода), экономическая переработка которого невозможна по стандартным технологиям. В настоящее время предлагаются инновационные технологии по переработке забалансового сырья (кучное и поземное выщелачивание).

При обогащении руды широко распространена флотация. Эффективность разделения и качество получаемых концентратов определяются химическим и минералогическим составом руды, используемой схемой, аппаратурой, реагентами и средствами контроля при обогащении.  Наибольшие потери ценных компонентов приходятся на передел обогащен  ия (до 85% от всех потерь): с отвальными хвостами и за счет наличия сопутствующих элементов в концентратах. Совершенствование цикла  обогащения предполагает модернизацию существующего производства; использование комбинированных технологий [4] для разделения коллективных промпродуктов;  доизвлечение металлов из хвостов обогащения, сточных вод; попутное извлечение нерудных ископаемых; тщательный технологический контроль и оперативное автоматизированное управление.

При металлургическом  производстве основными источниками потерь ценных металлов являются отходы: шлаки, шламы, технологическая  пыль; выбрасываемые промышленные газы и стоки.

Утилизация полупродуктов цветной металлургии

ШЛАКИ. Наиболее оптимальным направлением их переработки является извлечение не только потерянных цветных металлов, но и железа в форме, пригодной для потребления черной металлургией, а также компонентов пустой породы для производства строительных материалов.

Анализ технологий для комплексной переработки шлаков требует тщательной их паспортизации (электротермия шлаков; вельцевание; флотация). Более проблематична пирометаллургическая переработка шлаковых отходов из-за повышенной энергоемкости технологии.

ШЛАМЫ.  Шламы сернокислотного производства – продукт промывки газов, направляемых в сернокислотное производство. Простейшие схемы их утилизации включают сбор, обезвоживание, передачу на свинцовое производство.  Красные шламы – нерастворимые остатки от автоклавного выщелачивания бокситов в схеме Байера. Это тонкодисперсный влажный материал, выбрасываемый в хвостохранилище глиноземных заводов. Имеются ряд способов-схем их утилизации. В частности: сушка,, агломерация шлама, . плавка на чугун и глиноземистый шлак;  передельный чугун доводили до качества литейного, а из шлака после спекания с содой и известняком доизвлекали  глинозем.  Нефелиновые шламы – отходы комплексной переработки нефелинового сырья; основной фазой шлама является двухкальциевый силикат, поэтому он используется в смеси с известняком для производства портландцемента.  Алунитовые шламы – продукт гидрохимической переработки алунитовых руд.  Их используют как разновидность облегченного заполнителя бетона и других строительных материалов.

Промышленные ГАЗЫ.  Основным направлением является их очистка от пыли, утилизация серусодержащих компонентов с последующей санитарной очисткой. Грубую пыль возвращают на шихтоподготовку.

Промышленные СТОКИ.  Радикальным решением этой проблемы является организация замкнутого водооборота, предполагающая предварительное извлечение ценных элементов или обезвреживание токсичных соединений. Эффективной, но более дорогой является схема выпарки стоков до получения сухих солей.

Наиболее прогрессивным приемом повышения комплексности использования сырья и сокращение отходов является расширение масштабов применения автогенных и гидрометаллургических технологий.  В существующем производстве сохраняются заметные резервы: повышение культуры производства; экономическое стимулирование комплексного использования сырья;  строгие санкции по фактам неорганизованных сбросов отходов производства; расширение номенклатуры выпускаемой продукции; усиление кооперации с родственными предприятиями черной металлургии,  химической технологии, заводами по производству строительных материалов.

Актуальность организации комплексной переработки сырья стимулируется не только экономическими факторами, но и социальными предпосылками по защите окружающей среды от промышленных загрязнений; усиленными жесткими юридическими и финансовыми санкциями за возможные отклонения от нормативов.

Переработка техногенных  образований и внедрение ресурсосберегающих  технологий – средства восполнения сырьевых ресурсов и получения дополнительной продукции – 3ч

Цель: Знать и понимать технологии переработки техногенных  образований и внедрение ресурсосберегающих  технологий.

В мировой практике и Восточно-Казахстанском регионе активно осуществляется переработка накопленных техногенных образований, что позволяет использовать в обороте дополнительные ресурсы в производстве чёрных и цветных металлов. Значительные достижения связаны с последовательным уменьшением объёмов техногенных образований, что достигается как ликвидацией накопленных отвальных продуктов путём их повторной переработки, так и за счёт уменьшения вновь образуемых отходов при добыче и переработке сырья в металлургии. В настоящее время совершенствуются технологии отработки и обогащения, металлургические технологические схемы; внедряется новое, более эффективное оборудование, что позволяет вовлекать в отработку и перерабатывать сырьё с более низким содержанием полезных компонентов, в том числе и попутных, числящихся на государственном балансе.

При решении проблемы комплексной переработки отходов металлургии  комбинированные технологии являются эффективными конкурентоспособными, отвечающими требованиям экономики и экологии [4].

Исходный материал (отходы производства)

ПЛАВКА

Отходящие газы             Исходный материал               Шлаки              Металл

Рукавный фильтр                            Комбинированная дробилка       АФФИНАЖ

Пыли, возгоны	   Виброконвейер

ОКАТЫВАНИЕ                           Бункер-питатель вибрационный

СУШКА                                                 Вибромельница

Вибросито

Фракции +0,5 мм, +2мм               Фракция -0,5 мм          Металлические включения

Делитель

Оснавная             Опробованный          Контрольная

проба                      материал                    проба

РАЗДЕЛЫВАНИЕ	                                        Склад

И АНАЛИЗ ПРОБЫ

Схема цепи аппаратов технологического процесса переработки отходов производства

Дополнительный материал (для самостоятельного изучения)

4  С.С. Набойченко, Н.Г. Агеев, А.П. Дорошкевич, В.П. Жуков, Е.И. Елисеев, С.В. Карелов, А.Б. Лебедь, С.В. Мамяченков Процессы и аппараты цветной металлургии. Екатеринбург. УГТУ, 2005. 700 с

4.1 Пылеулавливание. С. 496-515

4.2 Переработка и обезвреживание отходящих газов. С.516-522.

4.3   Переработка редкометальных пылей и электролитных шламов. С. 523-528.

5  Разработка функциональных композиционных материалов на основе отходов металлургических производств / А.А. Жарменов, С.К. Мырзалиева, Э.О. Аймбетова//.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.158-161.

6 Технологические схемы утилизации мышьяк- и хромсодержащих отходов. /Х. Кузгибекова, Е.В. Жинова, С.М. Исабаев// -Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.162-168.

7 Утилизация фторидных шлаков металлотермического востановления редкометального производства/С.Г. Струнников, О.А. Хан//- Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.172-174.

Тема 2 Вторичная металлургия золота и серебра -15ч

2.1 Научное обоснование технологии переработки вторичного сырья, содержащего золото и серебро – 3ч;

2.2  Металлургические схемы и способы извлечения благородных металлов из отходов  (с криогенным охлаждением и химической обработкой; химические способы извлечения серебра из фиксажных растворов) -10ч;

2.3 Обсуждение, дискуссия научных и практических  достижений по теме -   2ч;

Комплексные технологии переработки золотосодержащих руд.

В рамках реализации комплексных технологий переработки золотосодержащих руд предложены технологии переработки упорных золотомышьяковистых руд с разработкой регламента на проектирование золотоизвлекательных фабрик;   разработаны новые реагентные режимы для флотации медных руд различных типов и медных шлаков, перерабатываемых на Балхашской обогатительной фабрике. Разработана технология  переработки свинцово-серебряных руд и регламент на проектирование ЗИФ.

Внедрена трехстадиальная схема флотации при переработки золотосодержащих руд Суздальского месторождения, при этом потери золота снижены на 50% с переходом предприятия на более высокую производительность.

Разработана технология переработки труднообогатимой золото-свинцово-баритовой руды с получением баритового концентрата (80% диоксида бария).

Реализована технология  сквозного извлечения золота (86%) комбинированной технологией переработки упорных золотомышьяковистых руд, содержащих углистый минерал-шунгит  (окислительный обжиг руды с   отгонкой мышьяка и последующее цианирование обожженной руды).

Экономический эффект от реализации внедренных разработок на ЗИФ составляет более 43 млн долл.США в год  [1].

1 Технологии ВНИИЦВЕТМЕТА  для переработки золотосодержащих руд различных типов./Н.В. Сулаквелидзе, Р.А. Арабаев// -Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 46-51

2 Технологическая схема для промышленного извлечения золота из упорного сырья без примения цианидов /А.О. Теут, Д.В. Куимов, С.В. Мезенцева// Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 56-60

Исследования ВНИИЦВЕТМЕТА в области гидрометаллургических и комбинированных процессов преработки различного минерального сырья /Л.Б. Кушакова, Н.В. Сизикова, О.Ю. Браилко // -Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2014. –С. 73 – 77.

3 Комбинированная обогатительно-металлургическая схема переработки труднообогатимых руд /С.Г. Струников, О.А. Хан, Н.А. Куленова, А.А. Калиакперов//.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.32-36.

4 Металлургия благородных металлов: Учебник в 2-х книгах. Кн.1,2 /Ю.А. Котляр, М.А. Меретуков, Л.С. Стрижко//- М.: МИСИС, Издательский дом»Руда и металлы», 2005.-392с.

4.1 Извлечение золота и серебра из различных твердых полупродуктов металлургических производств Кн.1.- С.  349-367.

4.2  Извлечение благородных металлов из отработанных электролитов и сточных вод. Кн.2-С.74-91.                                                                                                                                                        4.3  Комплексное использование отходов и полупродуктов переработки золотосодержащих руд. – С.106-114.

5 Вторичная металлургия благородных металлов. С.278-385

6  Очистка газов и стоков при переработке вторичного сырья. С. 382-385.

Тема 3  Металлургические схемы и способы извлечения тяжелых металлов из отходов свинцовой металлургии - 10ч;

3.1 Комплексная технология производства свинца и сурьмы из шлако-штейновых плавов (отходов получения свинца содовой восстаноительной плавкой); научное обоснование – 5ч;

3.2 Металлургический расчет гидрометаллургической переработки щелочного сурьмяного плава  (материальный баланс) -5ч.

Тема 3  Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов.

Комплексность, полнота, энергетическая эффективность и экологическая безопасность извлечения свинца из сырья в интегрированных металлургических комплексах зависит от технологической схемы и в значительной степени от возможностей применяемых процессов свинцовой плавки.  Обзор различных вариантов технологических схем показал, что лучшее совмещение преимуществ комплексной переработки  свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов достигается при использовании возможности КИВЦЭТ процесса с возможностью выплавлять свинец из сырья низкого качества (с  высоким содержанием цинка, железа и меди), позволяя включать в свинцовую шихту все свинецсодержащие промпродукты сопряженного цинкового и медного производства.       Преимущество комплексов  по отношению к раздельным свинцовым и цинковым заводам заключается в их возможности более полно и экономично извлекать ценные компоненты из полиметаллических руд, а также снизить экологическое воздействие металлургических производств на окружающую среду [5].

Схема интегрированного металлургического комплекса Казцинк [5}.

2.2 Технологические основы интенсивного и комплексного использования свинцового сырья – 1ч

Известны различные варианты технологических схем для комплексной переработки свинцового и цинкового сырья, реализованные в интегрированных металлургических комплексах. Использование в интегрированных свинцово-цинковых комплексах других процессов свинцовой плавки (QSI, Ausmelt, Isasmelt, SKS)  требует усложнения технологических схем и увеличение количества пирометаллургических агрегатов. При этом преимущества комплексной переработки полиметаллического сырья в отношении полноты извлечения металлов, энергетической эффективности и экономической безопасности интегрированного свинцово-цинкового производства не реализуется в полной мере с перспективой достижения модернизацией технологии [4] –[7].

Комплексная технология производства свинца и сурьмы

Примером эффективной комплексной технологией переработки сурьмусодержащего свинцового сырья с точки зрения экономики и экологии является метод содовой восстановительной плавки, заключающийся в непосредственном плавлении свинцового концентрата совместно с кальцинированной содой в присутствии углеродного восстановителя [3]. Свинец, тяжелые цветные и благородные металлы, содержащиеся в сырье в виде соединений, восстанавливаются до металлического состояния и переходят в самостоятельную фазу с извлечением до 97% [8].

1  Разработка рациональной технологии переработки отвалов шлаков медеплавильных заводов. /В.А. Шумский, И.П. Поляков, Б.А. Рагулин.// Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 68-71

- Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов. // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 42-45

3  А.Ю. Шустров, В.П. Денисов. Комплексная технология производства свинца и сурьмы.- Цветные металлы, 2004, № 10 С.37-409

4 Набойченко С.С. Процессы и аппараты цветной металлургии. Принципы создания новых металлургических технологий и их внедрение. - Екатеринбург:

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 700с.

5  Основы комплексного использования сырья цветной металлургии (теория, технология и освоение новых металлургических процессов) // А.М.Кунаев, С.М. Кожахметов, А.В. Ванюков, И.Р. Полывянный,, А.И. Зарубин, Е.С. Есютин //-  Алма-Ата: Наука, 1982. – 392с.

- Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов. // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 42-45

8   Переработка редкометальных пылей и электролитных шламов. С. 523-528.

9  Разработка функциональных композиционных материалов на основе отходов металлургических производств / А.А. Жарменов, С.К. Мырзалиева, Э.О. Аймбетова//.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.158-161.

10 Технологические схемы утилизации мышьяк- и хромсодержащих отходов. /Х. Кузгибекова, Е.В. Жинова, С.М. Исабаев// -Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.162-168.

11 Утилизация фторидных шлаков металлотермического восстановления редкометального производства /С.Г. Струнников, О.А. Хан//- Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.172-174.

Типовые тесты

Особенности и состав переработки электронного  лома как  золотосодержащего техногенного сырья

1 Особенности переработки электронного лома:

А)  Использование комплексного металлолома+

В)  извлечение и обогащение попутных ценных металлов+

В) промежуточный продукт цветной металлургии

С)  вредное экологическое воздействие неиспользованного лома на окружа ющую среду

D) содержание благородных металлов соответствует отвальным хвостам цианирования, используемых как техногенное сырье

Е) основная операция разделения – флотация

2 Один из указанных материалов, не относящийся к золотосодержащему  техногенному сырью:

А)  медные шламы электролитического рафинирования меди

В)  микроэлектроника, узлы устаревших компьютеров;

С)  бытовая электроаппаратура (устаревшая);

D)  лом изделий приборостроения;

Е)  лом ракетной техники

3  Технологический показатель переработки (выбора схемы) техногенного сырья, не являющийся значимым;

А) агрегатное состояние сырья;

В) извлечение золота в концентрат;

С) выход концентрата;

D) степень концентрации;

Е) содержание золота в концентрате

4 Способ, не относящийся к сортировке техногенного электронного золотосодержащего сырья:

А)  сортировка по плотности;

В)  сортировка в магнитном поле;

С)  по механическим свойствам;

D)  по агрегатному состоянию;

Е) по физическим свойствам

5   Способ, не используемый при сепарации золотосодержащего лома:

А) гравитационная сепарация (процесс разделения частиц по плотности, крупности и форме);

В)  воздушная сепарация ( разделение однородного продукта по крупности);

С) магнитная сепарация;

D) разделение по внешнему виду;

Е) Электрическая сепарация

6  Особенность технологии переработки электронного лома как техногенного золотосодержащего сырья:

А)  широкое использование методов сепарации в жидких средах;

В)  исключение операции обогащения по золоту;

С) включение операции дистилляции золота;

D) широкое использование методов грануляции;

Е) исключение гидрометаллургической переработки

7 Преимущество метода угольно-сорбционной технологии в сравнении с цементацией золота цинком:

А) возможность исключения операции разделения  тв – ж с сокращением эксплуатационных расходов;

В) возможность переработки богатого по золоту сырья;

С) угольно-сорбционная технология более чувствительна к рудам сложного состава;

D) уголь в пульпе выполняет роль катионита;

Е) выполняет роль более активного цементатора

8. Промпродукты цветной металлургии, являющиеся сырьем для получения золота:

А) кеки заводов (свинцовых, цинковых)

, используемых фильтрационную технологию;

В) огарки агломерационного обжига;

С) штейны медной плавки;

D) шлаки отражательной медной плавки;

Е) шламы переработки алюминиевого сырья

9  Один из способов осаждения золота из цианистых растворов выщелачивания лежалых хвостов ЗИФ:

А) цементация цинком;

В) сорбция на катионитах;

С) сорбция натрием;

D) осаждение хлором;

Е) цементация калием

10. 11. 12.

11.  А). Цементация алюминием

12. Сорбция на ионитах

13  сорбция на активных углях

14. Сорбция на анионитах

15. Роль защитной щелочи при извлечении золота из хвостов ЗИФ:

А). Уменьшение расхода растворителя-цианида;

В)  увеличение скорости выщелачивания;

С). Уменьшение водородного показателя

D) растворение золота непосредственным взаимодействием

Е) регенерация растворителя –цианида

16 Технология извлечения крупного золота

А) гравитационное обогащение с последующей амальгамацией

В) сорбция с последующим цианированием

С) амальгамация с последующим гравитационным обогащением

D) разложение сульфидных минералов в щелочной среде, амальгамация

Е) сорбция с последующим обогащением

17 Аффинаж как метод селективного выщелачивания из сплавов с содержанием Au более 25% масс.

+А) перевод в раствор золота, оставляя серебро в нерастворимом остатке

В) перевод в раствор серебра с предварительным обогащением сплава по серебру

С) растворение золота в азотной кислоте

D) растворение золота в серной кислоте

Е) растворение золота в меланже

18 Аффинаж как метод селективного выщелачивания из сплавов с содержанием золота менее 20% масс.

+А) растворение серебра в азотной кислоте

В) растворение золота в серной кислоте

С) растворение серебра в «царской водке»

D) растворение серебра в соляной кислоте

Е) растворение золота в азотной кислоте