Лекция 9 Комплексная технология производства свинца и сурьмы из отходов свинцового производства.

Комплексность, полнота, энергетическая эффективность и экологическая безопасность извлечения свинца из сырья в интегрированных металлургических комплексах зависит от технологической схемы и в значительной степени от возможностей применяемых процессов свинцовой плавки.  Обзор различных вариантов технологических схем показал, что лучшее совмещение преимуществ комплексной переработки  свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов достигается при использовании возможности КИВЦЭТ процесса с возможностью выплавлять свинец из сырья низкого качества (с  высоким содержанием цинка, железа и меди), позволяя включать в свинцовую шихту все свинецсодержащие промпродукты сопряженного цинкового и медного производства.       Преимущество комплексов  по отношению к раздельным свинцовым и цинковым заводам заключается в их возможности более полно и экономично извлекать ценные компоненты из полиметаллических руд, а также снизить экологическое воздействие металлургических производств на окружающую среду.

Схема интегрированного металлургического комплекса Казцинк [5}.

Известны различные варианты технологических схем для комплексной переработки свинцового и цинкового сырья, реализованные в интегрированных металлургических комплексах. Использование в интегрированных свинцово-цинковых комплексах других процессов свинцовой плавки (QSI, Ausmelt, Isasmelt, SKS)  требует усложнения технологических схем и увеличение количества пирометаллургических агрегатов. При этом преимущества комплексной переработки полиметаллического сырья в отношении полноты извлечения металлов, энергетической эффективности и экономической безопасности интегрированного свинцово-цинкового производства не реализуется в полной мере с перспективой достижения модернизацией технологии.

Примером эффективной комплексной технологией переработки сурьмусодержащего свинцового сырья с точки зрения экономики и экологии является метод содовой восстановительной плавки, заключающийся в непосредственном плавлении свинцового концентрата совместно с кальцинированной содой в присутствии углеродного восстановителя. Свинец, тяжелые цветные и благородные металлы, содержащиеся в сырье в виде соединений, восстанавливаются до металлического состояния и переходят в самостоятельную фазу с извлечением до 97%.

Разработка рациональной технологии переработки отвалов шлаков медеплавильных заводов. /В.А. Шумский, И.П. Поляков, Б.А. Рагулин.// Сборник научных трудов ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2006. –С. 68-71

- Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов. // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 42-45

3  А.Ю. Шустров, В.П. Денисов. Комплексная технология производства свинца и сурьмы.- Цветные металлы, 2004, № 10 С.37-409

4 Набойченко С.С. Процессы и аппараты цветной металлургии. Принципы создания новых металлургических технологий и их внедрение. - Екатеринбург:

ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. 700с.

5  Основы комплексного использования сырья цветной металлургии (теория, технология и освоение новых металлургических процессов) // А.М.Кунаев, С.М. Кожахметов, А.В. Ванюков, И.Р. Полывянный,, А.И. Зарубин, Е.С. Есютин //-  Алма-Ата: Наука, 1982. – 392с.

- Перспективы кивцэтной технологии в области переработки комплексного свинцово-медно-цинкового сырья и сырья благородных металлов. // Труды ВНИИцветмета. –Усть-Каменогорск, 2004. № 1-2. –С. 42-45

8   Переработка редкометальных пылей и электролитных шламов. С. 523-528.

9  Разработка функциональных композиционных материалов на основе отходов металлургических производств / А.А. Жарменов, С.К. Мырзалиева, Э.О. Аймбетова//.-Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.158-161.

10 Технологические схемы утилизации мышьяк- и хромсодержащих отходов. /Х. Кузгибекова, Е.В. Жинова, С.М. Исабаев// -Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.162-168.

11 Утилизация фторидных шлаков металлотермического восстановления редкометального производства /С.Г. Струнников, О.А. Хан//- Материалы IV Международной конференции « Инновационные разработки в области добычи и производства цветных и благородных металлов», Т., ВНИИЦВЕТМЕТ, 2007, С.172-174.