ТЕОРИЯ      МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

ЛЕКЦИОННЫЙ  КОМПЛЕКС

Усть-Каменогорск

2023

«Новые теоретические положения открывают путь к созданию принципиально новых технологических процессов»

С. Тлеугабулов

Лекция 1

ВВЕДЕНИЕ	Основу металлургии как науки, так и практики составляет теория металлургических процессов. Предметом теории металлургических процессов служит физико-химический анализ сложных металлургических систем и процессов, в них протекающих. Одновременно с экспериментами в металлургии успешно используется теоретические методы исследования, главные из которых термодинамический и кинетический. Освоение этих методов анализа является одной из главных задач при подготовке металлургов, вследствие значимости задач  теория металлургических процессов занимает ведущее место среди дисциплин металлургического цикла.

Современные действующие и исследуемые перспективные схемы получения металлов из природного сырья и продуктов его обогащения предложены металлургами исследователями и практиками как результат умения выполнять  научные расчеты и исследования специальных задач металлургии..

Процессы получения и рафинирования металлов изучает гидро- и пирометаллургия, основу теории  которых составляют химическое равновесие,  термодинамика, кинетика и фазовое равновесие в металлургических системах. Знание законов термодинамики и кинетики в приложении к различным металлургическим процессам позволяет оценить термодинамическую возможность осуществления желаемого или предполагаемого процесса в условиях инертной либо агрессивной газовой атмосферы; установить функциональную связь состава и окислительно-восстановительных свойств газовой фазы; выполнить термодинамический анализ процессов образования и термической диссоциации разнообразных соединений в гетерогенных системах; оценить необходимые параметры процессов испарения, возгонки и конденсации; перегонки веществ при помощи химических транспортных реакций. Знание и умение пользоваться диаграммами состояния реальных металлургических систем (металлических, шлаковых, штейновых, солевых, комбинированных) необходимы при решении вопросов ликвации, зонной плавки, направленной кристаллизации, выбора шлака заданного состава и оценка его физико-химических характеристик; выбора флюсов при компоновке шихты и при решении вопросов разработки и усовершенствования металлургических процессов получения металлов и их  соединений.

В итоге специализация вопросов теории металлургических процессов определяют возможность выбора схем технологического процесса и его физико-химических параметров, обеспечивающих оптимальный выход продуктов при максимальной скорости процесса в задачах исследований и практики металлургии.

Лекции 2 – 8

Теория металлургических процессов.     Гидрометаллургические процессы. Выщелачивание металлов с протеканием химических реакций

Гидрометаллургические процессы

К области гидрометаллургических относят процессы в металлургии, температура которых ограничивается интервалом существования водных растворов.

Экстракция -  совокупность физико-химических методов извлечения целевых компонентов из твердого материала (твердофазная экстракция -ТФЭ)  и из растворов компонентов (жидкофазная экстракция -ЖФЭ).

- ТФЭ - выщелачивание – растворение целевых компонентов многофазового твердого сырья селективно или коллективно  действующим раствором реагента;

- ЖФЭ - жидкостная экстракция с последующей реэкстракцией – селективное извлечение из жидкой фазы целевого компонента другой жидкой фазой, в которой этот компонент растворим в соответствии с законом распределения. Растворители целевого компонента практически взаимно не растворяются.

- осаждение – извлечение из раствора в твердую фазу определенных составляющих селективно действующим реагентом или электролизом;

- сорбция (абсорбция, адсорбция, хемосорбция), ионный обмен.

Теоретические основы выщелачивания металлов с протеканием химической реакции.

В процессе выщелачивания протекают реакции растворения различных соединений и осаждение малорастворимых соединений, реакции гидролиза и окислительно-восстановительные реакции, определяющие соответствующий рН раствора.

Реакции гидролиза с рН < 7:

МеАn + nH2O  Me (OH)n + nHA	  (2.1)

[Me n+] + nH2O  Me (OH)n + nH+        (2.2)

Расчеты по уравнениям химических реакций.

Металлургия редких металлов характеризуется многообразием и сложностью состава сырьевых источников и разнообразием используемых технологий. Выщелачивание, включая автоклавные процессы; экстракционные (жидкостная экстракция); ионообменные; электрохимические, используемые для извлечения и разделения близких по свойствам металлов из их растворов.

Технологические расчеты процессов выщелачивания , протекающих с участием химических реакций, выполняются только по уравнениям, знак равенства в которых имеет глубокий физический смысл:  соблюдение стехиометрического баланса (соответственно, материального, электронного, эквивалентного балансов).

- Примеры:

- Выщелачивание медных концентратов может быть представлено  суммарной реакцией взаимодействия халькопирита разбавленной азотной кислотой:

- CuFeS2  + HNO3 ➡️ Cu(NO3)2+ Fe2O3  + S + NO +  H2O    схема  (1)

- 6CuFeS2  + HNO3 = 6 Cu(NO3)2+ 3Fe2O3 + 12S + 10NO + 11 H2O      (1.1)

- CuFeS2  + HNO3  ➡️Cu(NO3)2+ Fe2O3 + S + NO2 +  H2O    схема    (2)

Задание:  проблема-решение  подтвердить стехиометрические коэффициенты в уравнении (1) и написать уравнение (2.1)

Дополнительный  материал к лекции 2 (для самостоятельного изучения)

Стехиометрический баланс как метод математического описания химических реакций позволяет выполнить расчёт химического состава по данным элементного состава исследуемой системы либо выполнить обратную задачу: по данным химического состава исследуемой пробы рассчитать её элементный состав как дифференцированный по химическим соединениям, так и в виде интегрального содержания элементов.

Стехиометрический баланс как метод расчёта представляет равенство количества каждого химического элемента левой части уравнения количеству этого химического элемента в правой части химического уравнения реакции. Стехиометрический баланс определяет соблюдение закона сохранения массы химических элементов: полная масса всех составных частей в начале химической реакции равняется массе системы в результате реакции при соблюдении постоянства изотопного состава элементов; при этом можно пренебречь изменением массы, связанной с изменением энтальпии системы (Е = mc2) в виду её крайне малого значения при отсутствии ядерных превращений; в частности, при термической диссоциации молекул водорода энергетический эффект составляет порядка  230 кДж/ г , что соответствует изменению массы на 2,5*10-9 г. Такие малые изменения массы могут не учитываться при расчёте материального баланса. Для закрытых систем условие материального баланса представлено в виде аналитического выражения закона сохранения массы химических элементов.

При наличии в рассматриваемой многокомпонентной системе ионов необходимо обеспечить соблюдение общей электронейтральности.

Для всех компонентов всех фаз должно выполняться условие неотрицательности концентраций. Масса конденсированных фаз может быть не только положительной, но и строго нулевой величиной.

Стехиометрическое уравнение химической реакции, по сути, является математическим описанием химической реакции и, как было уже сформулировано, представляет собой краткое выражение материального баланса реакции (для одной стадии):

υ1А1  +  υ2А2  +  ….. + υmAm   =  0    (3)

Различие    Аi  между исходными веществами (реагентами) и продуктами реакции отражена в различных знаках стехиометрических коэффициентов (для расходуемого в реакции реагента υ ˂ 0, а для продукта (образующегося вещества) υ ˃ 0

- УСЛОВИЕ  стехиометрического баланса

Количество атомов любого элемента химической реакции в левой и правой частях уравнения равны,  моль.

- Материальный баланс– масса веществ, вступивших в реакцию, равна массе веществ получившихся в результате реакции

- Электронный баланс окислительно-восстановительных реакций -

количество электронов, отданное восстановителем (восстановителями - больше одного), равно количеству электронов, принятых окислителем (окислителями), моль;

- Эквивалентный баланс (закон эквивалентов) -  количество эквивалентов окислителя равно количеству эквивалентов восстановителя, моль.

Практически все пирометаллургические процессы получения, разделения и рафинирования металлов являются гетерогенными, включающими как одну из фаз газовую атмосферу, которая может быть нейтральной либо реакционной.

Условием активного взаимодействия газовой атмосферы с конденсированными фазами является ее высокая температура и состав, соответствующий химическому характеру проводимого процесса – окисления, восстановления, галогенирования, сульфатизации, азотирования, дегазации.

Состав газовой атмосферы, степень превращения реагирующих веществ, селективность по целевому компоненту, расчет оптимальных параметров  ведения процесса возможны при использовании термодинамического метода; кинетический метод в пирометаллургии позволяет оценить теоретическую продолжительность процесса и, соответственно, производительность металлургических аппаратов и условия их наиболее эффективного проведения.

Все термодинамические свойства металлургической системы можно выразить в явном виде через характеристические функции и их частные производные: U, H, S, G и F. Частные производные термодинамических потенциалов по интенсивным параметрам дают сопряженные экстенсивные параметры, а частные производные по экстенсивным параметрам – сопряженные интенсивные параметры.

В самопроизвольных процессах, проходящих в закрытых системах при постоянстве пар переменных естественного набора, соответствующий термодинамический потенциал:

U(S, V, ni);  H(S, P, ni);  G(P, T, ni);  F(V, T, ni)

всегда уменьшается; его минимум является условием равновесия системы, определяющего предельную глубину протекания процесса, состав равновесной системы.

Термодинамические потенциалы связаны уравнениями Гиббса-Гельмгольца:

F=U + T

G=H + T

Термодинамические свойства расплавов рассчитывают с использованием химических потенциалов, которые определяются как частные производные термодинамических потенциалов по числу молей i-го компонента в данной фазе расплава:

4.2.2 Химический потенциал универсальным образом выражает условия термодинамического равновесия систем:

- условие фазового равновесия – химические потенциалы каждого из компонентов во всех фазах, в которых этот компонент присутствует, одинаковы;

- условие химического равновесия – в любой химической реакции сумма произведений i всех участвующих в реакции веществ на их стехиометрические коэффициенты равна нулю: ii=0;

- условие равновесия в гомогенной системе - i любого из компонентов во всех точках системы одинаковы.

В металлургических расчетах во многих случаях достаточно знать в определенном интервале температур среднюю величину изменения энтальпии реакции, вычисляемую по закону Гесса с использованием стандартных значений энтальпий образования участников реакции; влияние температуры и фазовых превращений учитываются при использовании в расчете  уравнения в общем виде: (для реакции)

=+

где k – общее число фазовых переходов в системе.

Однако, для количественного термодинамического анализа высокотемпературных реакций изменение энтальпии  имеет подчиненное значение, так как при этих условиях решающую роль играет энтропийный  фактор, особенно в реакциях с газовой фазой.

4.2.3 Расчет  при наличии фазовых переходов удобнее выполнять по уравнениям: (для реакции)

=  - ,

с учетом стехиометрических коэффициентов;

=  +

где 	 - энтропия i-го реагента при температуре Т(К);

п – число фазовых переходов i-го реагента.

=

Поскольку пирометаллургические процессы протекают обычно в изобарно-изотермических условиях в качестве основного термодинамического критерия

металлургических реакций используют потенциал Гиббса. Для сравнительного термодинамического анализа реакций, протекающих одновременно в аппарате, используется стандартное изменение этой функции.

Величина  показывает, что все вещества, участвующие в реакции находятся в стандартных состояниях; т. е. конденсированные вещества принимаются индивидуально обособленными, чистыми – с активностями аj = =1; газы считаются идеальными и находящимися каждый при давлении = =1 атм (101325Па) при температуре реакции.

=  - Т

= +,

при отсутствии фазовых превращений участников реакции в системе в интервале температур .

4.2.4 Связь стандартной энергии Гиббса с константой химического равновесия определяется уравнением нормального сродства:

= - RTlnkp    ,

в котором константа химического равновесия выражена через равновесные парциальные давления участников реакции в газообразном состоянии:

аА(газ) + bB(газ)rR(газ) + dD(газ) +

kp = ,

где 	kp –выражена либо в атм (n 0), либо безразмерная величина (n = 0).

n = (r + d) – (a + b)

При отрицательных значениях  равновесие смещено в направлении прямой реакции; при положительном значении  равновесие смещено в сторону обратной реакции; выход продуктов реакции оценивается знаком и абсолютной величиной  в стандартных условиях. Термодинамическая возможность протекания реакции в условиях, отличающихся от стандартных, оценивается знаком не , а , определяемое по уравнению изотермы Вант-Гоффа:

Уменьшение энергии Гиббса или энергии Гельмгольца при переходе от исходного состояния к равновесному указывает на термодинамическую возможность протекания реакции в прямом направлении; система находится в равновесии, если  или  равны нулю.

При использовании системы единиц СИ, выражая парциальные давления и kр в Н/м2 (паскалях) связь  и kр будет представлена уравнением:

=nRTln(1,01325105) - RTlnkp,

где n – изменение числа молей газообразных компонентов реакции.

При расчете  удобно использовать метод Темкина-Шварцмана. Используя уравнение (4.7) и зависимость Ср от температуры, выраженную уравнением:

Cp= a + bT + cT2 + c-2T-2,

после интегрирования получим:

=- T- T(aM0 + bM1 + cM2 + c-2M-2),

где коэффициенты М0, М1, М2 и М-2 вычислены и сведены в таблице А3 приложения А.

М0 =

Мn =  (при n0)

Расчет  можно выполнить, используя температурную зависимость свободной энергии Гиббса:

следует

в простейшем случае, если в интервале Тнач – Ткон изменение энтропии S0 практически не изменяется, получим:

.

4.2.5 При точном расчете  необходимо учесть температурную зависимость энтропии реакции ( S0 = f(T)).

Метод комбинирования уравнений для вычисления температурной зависимости =- T = M + NT удобно использовать при наличии табличных значений М и N для реакций, комбинации которых позволяют получать искомую зависимость в заданном интервале температур.

Например, для определения  = f (T) в виде двучленного уравнения для реакции:

2Mn + MnO + 3/2O2 = Mn3O4 +

по данным таблицы А.2 Приложения А

= M + NT

Mn(тв) + 1/2O2 = MnO(тв)  = -385186 + 73,73T		[2]

3Mn(тв) + 2O2 = Mn3O4(тв)   = -1385412 + 350,6T	    	[3]

в интервале температур, К  [298-1516]

Реакция (1) получается вычитанием (3)-(2), значит (1) = (3)-
-(2) = (-1385412 + 385186) + (350,6 – 73,73)Т = -1000226 + 276,870 Т;

для температур (298-1516)К.

(1) = -1000226 + 276870 = -723356 Дж/мольMn3O4

средние значения энтальпии и энтропии реакции (1), соответственно:

= -1000226 Дж/мольMn3O4

= -276,87 Дж/( мольMn3O4 К)

Для определения энтальпии и энтропии фазового превращения

Со(тв)Сож + Нпл0, Sпл0, Gпл0

при 1776К воспользуемся данными  = M + NT  таблицы А2

Со(ТВ) + 1/2O2 = СоО(ТВ) + 		 	      [4]

Сож + 1/2O2 = СоО(тв) + 			        [5]

Со(тв)  Сож + 				        [6]

(6) = (4) – (5)

= (-237319+261884)+(71,92-85,83)Т= +24565-13,91Т=24565-13,91
1766 = 0

( Со(тв)  Сож) = 24565Дж/моль;

( Со(тв)  Сож) = +13,91Дж/(мольК).

4.1.6 Количественной характеристикой окислительно-восстановительных свойств равновесной газовой фазы является ее кислородный потенциал (0), определяемый по уравнению:

0= RTln				             (33)

0 представляет собой величину химического потенциала кислорода, отсчитываемого от стандартного состояния, и зависящего от температуры и состава газовой фазы. При наличии в газовой фазе компонентов, которые могут реагировать с кислородом или при диссоциации образуют О2 необходимо учитывать развитие этих реакций. В частности, окислительные свойства СО2 и Н2О при высоких температурах определяются развитием реакций диссоциации этих соединений; для газовых смесей СО-СО2 парциальное давление кислорода определяется из условия равновесия реакции окисления монооксида углерода:

2СО + О2 = 2СО2					[7]

(7) = -565390 + 175,17Т в интервале 273-2273К; , Дж/мольО2.

Кислородный потенциал системы в которой протекает реакция (7):

0= 2RTln - RTlnkp,	  			    (34)

так как kp =

При постоянном заданном отношении  величина 0 (4.19) линейно зависит от температуры и может быть представлена через (7):

= - 565390+Т(175,17-38,31  lg	              (35)

В частности, при соотношении СО/СО2 = 1 : 1 для 8200С 0=
= -373929Дж/мольО2,      = 10-13Па.

Графически для различных в газовой фазе из чистого кислорода получается семейство прямых, берущих начало в точке 0= 0 при Т = 0 рисунок Б1 приложения Б.

Для системы СО-СО2 при Т=0 0= - 565390 Дж/мольО2; аналогично для системы Н2 – Н2О при Т=0 0= - 492230Дж/мольО2, так как

0= - 492230 + Т.

Для сложных оксидных систем удобной термодинамической характеристикой свойств оксида является величина кислородного потенциала оксида:

0 = 0 = RTln()= 	    (36)

где  - свободная энергия Гиббса образования оксида MemOn, при условии чистых конденсированных фаз, Дж/мольО2.

Анализ различных процессов с участием оксидов удобно выполнять с использованием номограммы (рисунок Б.1 приложения Б).

По номограмме легко определить:

- прочность оксида при любой заданной температуре;

- условия окисления чистого металла газовой фазой с заданным парциальным давлением кислорода; в атмосфере чистого кислорода, газов Н2 – Н2О;  СО – СО2;  Н2 – Н2О - СО – СО2;

- определить среднее значение энтальпии образования оксида и энтальпии фазовых превращений Ме и МеmOn;

- определить свободную энергию образования (диссоциации) оксида MemOn при температурах в интервале температур оси абсцисс.

При этом следует руководствоваться следующими правилами:

1) чем ниже располагается линия  = f(T), тем более прочным является данный оксид;

2) металл с меньшим 0 может служить раскислителем для металла с большим 0 при одинаковой температуре;

3) для определения равновесного парциального давления кислорода в системе Ме- MemOn соединяют точку ''0'', соответствующую 0 = 0 при Т = 0 с точкой на линии  (MemOn) для реакции образования оксида при заданной температуре. Соответствующее равновесное (MemOn) определяют на продолжении этой прямой до пересечения со шкалой , Па;

4) на номограмме приведены две шкалы, характеризующие изменение 0=f(T) газовых смесей СО-СО2 и Н2-Н2О различного состава. Соединяя точки С и Н на ординате нулевого значения температуры с соответствующими значениями отношения СО/СО2 или Н2/Н2О на дополнительных шкалах, получают линии температурной зависимости 0(СО-СО2) и 0(Н2-Н2О). Для заданной температуры газовая смесь (СО-СО2) или (Н2-Н2О) будет окислительной по отношению к металлу, если 0 (г.ф.).> 0 (MemOn);

5) на диаграмме (MemOn) = f(T) для реакции образования оксида в точках, отвечающих фазовым превращениям  оксида или металла, изменяется наклон прямой = f(T); наибольшие изменения соответствуют процессам  сублимации или испарения. Экстраполируя прямую = f(T) после фазового перехода до ординаты Т=0 получают среднее значение энтальпии в интервале температур этой прямой, а разность (Н2-Н1) указывает энтальпию фазового превращения.
Аналитически значения Нф.п. и Sф.п. определяют как разность соответствующих коэффициентов М и N в приведенных формулах зависимости = f(T);

6) определение термодинамических характеристик в системах с участием сульфидов, карбонатов, сульфатов, галогенидов при наличии в газовой фазе Sn(газ) SO2; SO3; СО2; Г2 выполняют аналогично п.п. 1-5 в соответствии с основными положениями химической термодинамики и химического равновесия в системе;

7) степень полноты протекания процесса, т.е. положение равновесия в системе можно изменить в соответствии с принципом Ле Шателье – Брауна. Изменение любого из параметров, определяющих положение  равновесия системы, находящейся в равновесии, усилит то из направлений процесса, которое ослабляет влияние произведенного воздействия.

Повышение температуры нагреванием равновесной системы сместит равновесие в сторону эндотермической реакции. Чем больше по абсолютной величине тепловой эффект реакции, тем сильнее влияет на положение  равновесия изменение температуры. Если тепловой эффект реакции близок к нулю, возможно перемена его знака при изменении температуры, что необходимо учесть при оценке смещения равновесия. В случае равенства нулю теплового эффекта, изменение температуры не сместит равновесия в системе.

Вышесказанное подтверждается аналитически:

Кр = 		    (37)

Введение в равновесную систему дополнительного количества какого-либо реагента сместит равновесие в сторону уменьшения молярной концентрации этого реагента.

Повышение (уменьшение) давления в равновесной системе за счет изменения объема реагирующей смеси приведет к смещению в сторону меньшего (большего) числа молей газовой смеси при Т = idem.

Вакуумирование системы (уменьшение давления) при постоянном объеме равнозначно уменьшению давления при увеличении объема, т.к. уменьшается молярная концентрация  всех компонентов, что приведет к смешению равновесия в сторону большего числа молей газовой смеси (n  0).

При введении инертного газа в систему (Робщ = idem) происходит разбавление реакционной газовой смеси, что равноценно увеличению объема и смещение при n0 произойдет в сторону большего числа молей газообразных компонентов.

ФАЗОВОЕ РАВНОВЕСИЕ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ

Фазовые диаграммы двойных и тройных металлургических систем (металлических, солевых, оксидных, комбинированных) являются основой теории получения и рафинирования металлов, выбора состава шлаков и флюсов, используемых при получении металлов, ликвационного разделения металлов; шлака и штейна, штейна и металлической фазы, выбора присадок для высокотемпературного экстрагирования целевого металла; легирования и создания сплавов с заданными эксплуатационными свойствами.

Диаграммы состояния несут важную информацию о фазовом составе сплавов в равновесных условиях и температурах фазовых превращений. Графо-аналитические расчеты позволяют определить параметры, которые можно изменять, не нарушая числа фаз в системе; оценить количественно и качественно выход целевого продукта при разделении или рафинировании сплава.

Согласно правилу фаз, максимально возможное число равновесных фаз в бинарной системе равно трем:

С = К – Ф +  n ;		Ф = К – С + n = 2 – 0 + 1 = 3

при постоянном давлении и одном изменяющемся внешнем параметре – температуре.

Следовательно, нонвариантное равновесие реализуется при постоянных температуре и составах равновесных фаз.

В бинарных металлургических системах встречаются следующие нонвариантные равновесия:

а) при наличии жидкой фазы:

1) эвтектическое Ж    ;

2) перитектическое  Ж +   ;

3) монотектическое  Ж1  Ж2 + ;

4) синтектическое Ж1 + Ж2  ;

5) метатектическое (кататектическое)   Ж + ,

где  и  - граничные растворы на основе компонентов (или чистые компоненты при отсутствии растворимости), либо промежуточные фазы;

б) в твердом состоянии:

1) эвтектоидное     ;

2) монотектоидное 1    2;

3) перитектоидное   1  2,

где 1 и 2 имеют одинаковую структуру, но разный химический состав;

в) при наличии экстремума на кривых ликвидуса и солидуса, т.е. состав жидкой и твердой фаз одинаковые, что при двух равновесных фазах определяет нонвариантное равновесие (система ведет себя как однокомпонентная).

Моновариантное равновесие реализуется в бинарных системах как равновесие двух фаз с одной степенью свободы, т.е. независимо можно изменять либо температуру, либо состав одной из равновесных фаз, не изменяя числа фаз в системе.

В зависимости от агрегатного состояния и кристаллической структуры фаз в бинарных системах встречаются следующие моновариантные равновесия:

а) равновесие жидкого и твердого растворов на основе одного из компонентов Ж  ;

б) равновесие двух твердых растворов на основе одного или разных компонентов (оба раствора имеют одинаковую кристаллическую структуру и отличаются только химическим составом) 1  2;

в) равновесие двух твердых растворов на основе одного или разных компонентов, имеющих разную кристаллическую структуру и отличающихся химическим составом   ;

г) равновесие упорядоченного и неупорядоченного твердых растворов (могут отличаться химическим составом)   1;

д) равновесие двух жидких растворов, наблюдаемое при ограниченной растворимости компонентов в жидком состоянии Ж1  Ж2.

металлургии двухфазные равновесия а)  и  д) широко используются при ликвационном разделении и рафинировании металлов, к которым относятся методы зонной плавки, направленной кристаллизации, зейгерования («ликвация на плите»), гетерогенизация охлаждением («ликвация в ковше») [5].

Вид диаграммы плавкости системы определяется свойствами составляющих ее компонентов. Если компоненты системы подобны по кристаллической структуре и физико-химическим свойствам, то при кристаллизации такие смеси образуют твердые растворы; при незначительном различии свойств компонентов и отсутствии химического взаимодействия между ними кристаллизация из расплава соответствует диаграмме плавкости с простой эвтектикой. Если компоненты бинарной системы образуют устойчивое химическое соединение, то его наличие в системе отражено на диаграмме плавкости максимумом – диаграммы плавкости с конгруэнтной точкой плавления (состав твердой фазы и жидкой фазы совпадают при температуре плавления).

Если же химическое соединение полностью разлагается ниже своей температуры плавления, то получается диаграмма со скрытым максимумом – инкогруэнтной точкой плавления. Если один из компонентов (или оба) существуют в нескольких энантиотропных полиморфных формах, то каждой температуре превращения будет соответствовать на диаграмме своя горизонталь, отвечающая равновесию обеих модификаций к третьей фазе (тв. В или жидкости L); если компоненты бинарной системы образуют расслоение в жидкой фазе (ликвация), то на диаграмме плавкости будет область равновесных двух жидких фаз и горизонталь, отвечающая температуре равновесия трех фаз: двух жидких и одной твердой.

Диаграммы состояния металлургических систем, как правило комбинированные диаграммы, на которых имеется не менее двух горизонталей нонвариантных равновесий.

Фазовые равновесия изучают преимущественно методом термического анализа, но диаграммы состояния можно построить методом геометрической термодинамики, используя данные зависимости энергии Гиббса разных фаз от состава и температуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ванюков В. А., Зайцев В. Я. Теория пирометаллургических процессов. - М.: Металлургия, 1991, 350с.

- Рыженков Д. И., Арсентьев П. П., Яковлев В. В. и др. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1989, 391с.

- Вольский А. Н., Сергиевская Е. М. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1978, 384с.

- Погорелый А. Д. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1971, 503с.

- Герасимов Я. И., Крестовников А. Н., Шахов А. С. Химическая термодинамика в цветной металлургии, том I-IV. - М.: Металлургия, 1960-1966

- Пазухин В. А., Фишер А. Я. Разделение и рафинирование металлов в вакууме. - М.: Металлургия, 1969, 203с.

- Термодинамические свойства неорганических веществ. Справочник под редакцией А. П. Зефирова. Атомиздат, 1986, 350с.

- Крестовников А. Н. и др. Справочник по расчетам равновесий металлургических реакций. - М.: Металлургия, 1983, 560с.

- Уикс К. Е., Блок Ф. Е. Термодинамические свойства 65 элементов, их оксидов и нитридов. - М.: Металлургия, 1985, 320с.

- Барон Н. М. и др. Краткий справочник физико-химических величин. - Л.: Химия, 1983, 182с.

- Казачков Е. А. Расчеты по теории металлургических процессов. - Л.: Химия, 1983, 220с.

- Лукашенко Э.Е., Погодаев А. М., Сладкова И. А. Сборник примеров и задач по теории процессов цветной металлургии. - М.: Металлургия, 1973, 174 с.

- Минаев Ю.А., Яковлев В.В. Физико-химия в металлургии. –М.: МИСиС, 2001, -320с.

- Гальнбек А.А., Шалыгин Л.М., Шмонин Ю.Б. Расчеты пирометаллургических процессов и аппаратуры цветной металлургии.                – Челябинск: Металлургия, 1990. -448с.

Приложение А

(рекомендуемое)

Термодинамические величины для некоторых простых веществ и химических соединений

- стандартная энтальпия образования веществ при 298 К;

- стандартная энтропия при 298 К;

Ср – теплоемкость при  постоянном давлении.

Таблица А 1 – Термодинамические характеристики некоторых элементов и соединений

| Вещест-во | кДж/моль | Дж/(мольК) | Коэффициент уравнения Ср = а + bT + c-2 T-2 |  |  | Темпера-турный интервал, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | b103 | c-210-5 |  |
|  |  |  | Дж/(мольК) |  |  |  |
| Al кр | 0 | 28,31 | 20,67 | 12,39 | - | 298 - 933 |
| Al ж | Нпл = 10,75 | - | 7,0 | - | - | 933 - 2600 |
| Ag кр | 0 | 42,69 | 23,97 | 5,28 | - 0,25 | 273 - 1200 |
| Ag2О кр | - 30,56 | 121,7 | 55,48 | 29,46 | - | 298 - 500 |
| Ве кр | 0 | 9,54 | 19,0 | 8,87 | - 3,43 | 298 - 1173 |
| ВеО кр | - 598,7 | 14,10 | 35,36 | 16,74 | - 13,26 | 298 - 1173 |
| Со | 0 | 30,04 | 19,83 | 16,75 | - | 298 - 703 |
| Со |  | - | 31,6 | - | - | 703 |
| Сu кр | 0 | 33,3 | 22,64 | 6,28 | - | 298-1356 |
| Сож | Нпл = 16,30 |  |  |  |  | 1766 |
| Fe | 0 | 27.15 | 17.24 | 24.77 | - | 273 – 1033 |
| Fe | Н 1,715 | - | 43,51 | - | - | 1042–1183 |
| Fe | Н 0,80 | - | 20,30 | 12,55 | - | 1183-1673 |
| Fe | Н 0,38 | - | 43,51 | - | - | 1673-1812 |
| Feж | Нпл = 13,77 | - | 44,8 | - | - | 1812 |

Продолжение таблицы А 1

| Вещест-во | кДж/моль | Дж/(мольК) |  | Коэффициент уравнения Ср = а + bT + c-2 T-2 |  |  |  |  |  | Темпера-турный интервал, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | а | b103 |  |  | c-210-5 |  |  |
|  |  |  |  | Дж/(мольК) |  |  |  |  |  |  |
| Mg кр | 0 | 32,55 |  | 22,3 |  | 10,64 | - 0,42 |  | 298 - 923 |  |
| Mg ж | 9,20 | - |  | 31,5 |  | 8,0 | - |  | 923 - 1393 |  |
| Mg газ | 131,80 | - |  | 4,97 |  | - | - |  | 1393-2500 |  |
| Mn | 0 | 31,76 |  | 23,85 |  | 14,14 | - 1,59 |  | 298 – 1000 1000 -1352 1352-1416 |  |
| Mn | Mn M Mn ж Т пл = 1518 К Нпл = 12,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 0 | 29,86 | 16,99 |  |  | 29,46 | - |  | 298 - 630 |  |
| Ni | 0,385 | - | 4,21 |  |  | 6,00 | 1,80 |  | 630 - 1728 |  |
| О2 (газ) | 0 | 205,03 | 31,46 |  |  | 3,39 | - 3,77 |  | 298 - 3000 |  |
| Pb кр | 0 | 64,9 | 23,93 |  |  | 8,70 | - |  | 273 - 600 |  |
| Pb ж | 4,77 | - | 32,49 |  |  | - 3,09 | - |  | 600 - 1200 |  |
| Sромб. | 0 | 31,88 | 14,98 |  |  | 26,11 | - |  | 273 – 368,6 |  |
| Sмонокл. | 0,30 | 32,55 | 14,00 |  |  | 29,08 | - |  | 368 - 392 |  |
| S2 газ | 129,1 | 227,7 | 36,11 |  |  | 1,09 | - 3,52 |  | 273 - 2000 |  |
| SO2 | -296,9 | 248,07 | 42,55 |  |  | 12,55 | -5,65 |  | 298-1800 |  |
| Sn бег | 0 | 51,4 | 18,49 |  |  | 26,36 | - |  | 273 - 505 |  |
| Sn ж | 7,03 | - | 21,54 |  |  | 6,15 | 12,88 |  | 505 - 800 |  |
| Zn кр | 0 | 41,59 | 22,38 |  |  | 10,04 | - |  | 273 - 693 |  |
| Zn ж | 7,03 | - | 27,43 |  |  | 7,50 | - |  | 693 - 1180 |  |
| Zn газ | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al2O3 тв корунд | - 1675 | 50,94 | 114,56 |  |  | 12,89 | - 34,31 |  | 298 - 1800 |  |
| СО газ | - 110,5 | 197,4 | 28,41 |  |  | 4,10 | - 0,46 |  | 298 - 2500 |  |
| СО2 газ | - 393,5 | 213,6 | 44,14 |  |  | 9,04 | - 8,53 |  | 298 - 2500 |  |
| СоО кр | - 239,7 | 52,84 | 42,28 |  |  | 8,54 | 1,67 |  | 298 - 1800 |  |
| CuO кр | - 162,0 | 42,63 | 38,79 |  |  | 20,08 | - |  | 297 - 1354 |  |
| CuO ж | Нпл = +37,24 | - | 22,0 |  |  | - | - |  | 1300 - Тразл 1609 – Тпл |  |
| Cu2O кр | - 133,2 | 92,93 | 56,67 |  |  | 29,29 | - |  | 298 - 1500 |  |
| Cu2O ж | 56,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1571 |  |
| FeО кр | - 264,85 | 60,75 | 50,80 |  |  | 8,61 | - 3,31 |  | 298 - 1650 |  |
| FeO ж | 31,38 | - |  |  |  |  |  |  | 1641 |  |
| Fe2О3 кр | - 821,3 | 89,96 | 97,74 |  |  | 72,13 | - 12,89 |  | 298 - 1000 |  |
| Fe3О4 кр | - 1117,7 | 151,46 | 167,03 |  |  | 78,91 | - 41,82 |  | 298 - 900 |  |
| MgО кр | - 601,24 | 26,94 | 42,59 |  |  | 7,28 | - 6,19 |  | 298 – 1100 |  |
| MgОж |  |  |  |  |  |  |  |  | 3098 |  |

Продолжение таблицы А 1

| Вещест-во | кДж/моль | Дж/(мольК) | Коэффициент уравнения Ср = а + bT + c-2 T-2 |  |  |  |  | Темпера-турный интервал, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | b103 |  | c-210-5 |  |  |
|  |  |  | Дж/(мольК) |  |  |  |  |  |
| MnО кр | - 384,9 | 60,25 | 46,48 |  | 8,12 |  | - 3,68 | 298 – 2000 |
| MnО ж |  |  |  |  |  |  |  | 2053 |
| NiО кр | - 239,7 | 38,07 | - 20,88 |  | 157,23 |  | 16,28 | 298 - 523 |
| NiО кр |  |  |  |  |  |  |  | 2228 |
| PbO желт | - 217,61 | 58,70 | 37,87 |  | 26,78 |  | - | 298 – 1000 |
| PbO желт ж |  |  |  |  |  |  |  | 873 =Тпл |
| PbSO4 кр | - 918,1 | 147,3 | 45,86 |  | 129,7 |  | 17,57 | 298 - 1000 |
| PbSO4 ж |  |  |  |  |  |  |  | 2043 с разлож. |
| SnO2 кр | - 580,8 | 52,34 | 73,89 |  | 10,04 |  | - 21,59 | 273 - 1500 |
| SnO2 ж | 47,66 |  | 22,5 |  |  |  |  | 1903 - Тпл |
| SnO кр | - 286 | 56,74 | 39,96 |  | 14,64 |  | - | 298 - 1273 |
| ZnO кр | - 349 | 43,5 | 48,99 |  | 5,10 |  | - 9,12 | 273 - 1573 |
| ZnO ж |  |  |  |  |  |  |  | 1948 - Тпл |
| ZnSO4 кр | - 978,2 | 124,6 | 71,42 |  | 87,03 |  |  | 298 – 1000 |
| Н2О ж | -285,84 | 69,96 | - |  | - |  | - | 298 - 398 |
| ClO- | -107,65 | 47,53 | - |  | - |  | -38,53 | 298 - 400 |
| Cl- | -167,46 | 55,10 | - |  | - |  | -131,17 | 298 - 400 |
| ОН- | -229,94 | -10,54 | - |  | - |  | -157,3 | 298 – 400 |
| Н+ | 0 | 0 | - |  | - |  | 0 | 298 – 400 |
| SO42- | -907,51 | 17,2 | - |  | - |  | -742,99 | 298 – 400 |

Таблица А 2 – Стандартные значения энергии Гиббса некоторых реакций в зависимости от температуры

| Реакция |  |  | Т, К |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М, Дж | N, Дж/К |  |
| 2Al (ж) + 3/2O2 = Al2O3 (т) | - 1687909 | 325,15 | 932 - 2303 |
| Ве(т) +1/2 О2 = ВеО(т) | -598796 | 96,88 | 298-1556 |
| Ве(ж) +1/2 О2 = ВеО(т) | -606249 | 101,70 | 1556-2768 |
| Со (т) + 1/2O2 = CoO (т) | - 237319 | 71,92 | 298 - 1766 |
| Со (ж) + 1/2O2 = CoO (т) | - 261884 | 85,83 | 1766 - 2100 |
| 2Cu(T)+ 1/2 O2 = Cu2O(T) | -168519 | 71,30 | 298-1356 |
| 2Cu(Ж) + 1/2 О2 = Сu2O(Ж) | -146695 | 50,41 | 1502-2820 |
| Fe + 1/2O2 = FeO (т) | - 262389 | 63,56 | 843 - 1184 |
| Fe + 1/2O2 = FeO (т) | - 263182 | 64,23 | 1184 - 1650 |
| Fe + 1/2O2 = FeO (ж) | - 228934 | 43,46 | 1650 - 1809 |
| Fe (ж) + 1/2O2 = FeO (ж) | - 239987 | 49,57 | 1809 - 3000 |
| Mg (т) + 1/2O2 = MgO (т) | - 601350 | 107,39 | 298 - 923 |
| Mg (ж) + 1/2O2 = MgO (т) | - 609350 | 116,06 | 923 - 1376 |
| Mg (г) + 1/2O2 = MgO (т) | - 728085 | 202,35 | 1376 - 3098 |
| Mn (т) + 1/2O2 = MnO (т) | - 385186 | 73,73 | 298 - 1517 |
| Ni (т) + 1/2O2 = NiO (т) | - 234503 | 85,28 | 298 - 1725 |
| Ni (ж) + 1/2O2 = NiO (т) | - 262303 | 101,39 | 1725 - 2200 |
| Pb (ж) + 1/2O2 = PbO (т) | - 218676 | 97,8 | 601 - 1159 |
| Pb (ж) + 1/2O2 = PbO (ж) | - 184931 | 69,08 | 1159 - 1765 |
| Sn (ж) + O2 = SnO2 (т) | - 581756 | 204,82 | 505 - 1898 |
| Zn (г) + 1/2O2 = ZnO (т) | - 493666 | 203,98 | 1180 - 2248 |
| С (т) + 1/2О2 = СО | - 110560 | - 89,875 | 773 - 2273 |
| С (т) + О2 = СО2 | - 393260 | - 2,29 | 773 - 2273 |
| СО + 1/2О2 = СО2 | - 282695 | 87,585 | 773 – 2273 |
| С (т) + СО2 = 2СО | 172130 | - 177,46 | 773 - 2273 |
| Н2 + 1/2О2 = Н2О | - 246175 | 54,12 | 400 - 3000 |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ванюков В. А., Зайцев В. Я. Теория пирометаллургических процессов. - М.: Металлургия, 1991, 350с.

- Рыженков Д. И., Арсентьев П. П., Яковлев В. В. и др. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1989, 391с.

- Вольский А. Н., Сергиевская Е. М. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1978, 384с.

- Погорелый А. Д. Теория металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1971, 503с.

- Герасимов Я. И., Крестовников А. Н., Шахов А. С. Химическая термодинамика в цветной металлургии, том I-IV. - М.: Металлургия, 1960-1966

- Пазухин В. А., Фишер А. Я. Разделение и рафинирование металлов в вакууме. - М.: Металлургия, 1969, 203с.

- Термодинамические свойства неорганических веществ. Справочник под редакцией А. П. Зефирова. Атомиздат, 1986, 350с.

- Крестовников А. Н. и др. Справочник по расчетам равновесий металлургических реакций. - М.: Металлургия, 1983, 560с.

- Уикс К. Е., Блок Ф. Е. Термодинамические свойства 65 элементов, их оксидов и нитридов. - М.: Металлургия, 1985, 320с.

- Барон Н. М. и др. Краткий справочник физико-химических величин. - Л.: Химия, 1983, 182с.

- Казачков Е. А. Расчеты по теории металлургических процессов. - Л.: Химия, 1983, 220с.

- Лукашенко Э.Е., Погодаев А. М., Сладкова И. А. Сборник примеров и задач по теории процессов цветной металлургии. - М.: Металлургия, 1973, 174 с.

- Минаев Ю.А., Яковлев В.В. Физико-химия в металлургии. –М.: МИСиС, 2001, -320с.

- Гальнбек А.А., Шалыгин Л.М., Шмонин Ю.Б. Расчеты пирометаллургических процессов и аппаратуры цветной металлургии.                – Челябинск: Металлургия, 1990. -448с.

Приложение А

(рекомендуемое)

Термодинамические величины для некоторых простых веществ и химических соединений

- стандартная энтальпия образования веществ при 298 К;

- стандартная энтропия при 298 К;

Ср – теплоемкость при  постоянном давлении.

Таблица А 1 – Термодинамические характеристики некоторых элементов и соединений

| Вещест-во | кДж/моль | Дж/(мольК) | Коэффициент уравнения Ср = а + bT + c-2 T-2 |  |  | Темпера-турный интервал, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | b103 | c-210-5 |  |
|  |  |  | Дж/(мольК) |  |  |  |
| Al кр | 0 | 28,31 | 20,67 | 12,39 | - | 298 - 933 |
| Al ж | Нпл = 10,75 | - | 7,0 | - | - | 933 - 2600 |
| Ag кр | 0 | 42,69 | 23,97 | 5,28 | - 0,25 | 273 - 1200 |
| Ag2О кр | - 30,56 | 121,7 | 55,48 | 29,46 | - | 298 - 500 |
| Ве кр | 0 | 9,54 | 19,0 | 8,87 | - 3,43 | 298 - 1173 |
| ВеО кр | - 598,7 | 14,10 | 35,36 | 16,74 | - 13,26 | 298 - 1173 |
| Со | 0 | 30,04 | 19,83 | 16,75 | - | 298 - 703 |
| Со |  | - | 31,6 | - | - | 703 |
| Сu кр | 0 | 33,3 | 22,64 | 6,28 | - | 298-1356 |
| Сож | Нпл = 16,30 |  |  |  |  | 1766 |
| Fe | 0 | 27.15 | 17.24 | 24.77 | - | 273 – 1033 |
| Fe | Н 1,715 | - | 43,51 | - | - | 1042–1183 |
| Fe | Н 0,80 | - | 20,30 | 12,55 | - | 1183-1673 |
| Fe | Н 0,38 | - | 43,51 | - | - | 1673-1812 |
| Feж | Нпл = 13,77 | - | 44,8 | - | - | 1812 |

Продолжение таблицы А 1

| Вещест-во | кДж/моль | Дж/(мольК) |  | Коэффициент уравнения Ср = а + bT + c-2 T-2 |  |  |  |  |  | Темпера-турный интервал, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | а | b103 |  |  | c-210-5 |  |  |
|  |  |  |  | Дж/(мольК) |  |  |  |  |  |  |
| Mg кр | 0 | 32,55 |  | 22,3 |  | 10,64 | - 0,42 |  | 298 - 923 |  |
| Mg ж | 9,20 | - |  | 31,5 |  | 8,0 | - |  | 923 - 1393 |  |
| Mg газ | 131,80 | - |  | 4,97 |  | - | - |  | 1393-2500 |  |
| Mn | 0 | 31,76 |  | 23,85 |  | 14,14 | - 1,59 |  | 298 – 1000 1000 -1352 1352-1416 |  |
| Mn | Mn M Mn ж Т пл = 1518 К Нпл = 12,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ni | 0 | 29,86 | 16,99 |  |  | 29,46 | - |  | 298 - 630 |  |
| Ni | 0,385 | - | 4,21 |  |  | 6,00 | 1,80 |  | 630 - 1728 |  |
| О2 (газ) | 0 | 205,03 | 31,46 |  |  | 3,39 | - 3,77 |  | 298 - 3000 |  |
| Pb кр | 0 | 64,9 | 23,93 |  |  | 8,70 | - |  | 273 - 600 |  |
| Pb ж | 4,77 | - | 32,49 |  |  | - 3,09 | - |  | 600 - 1200 |  |
| Sромб. | 0 | 31,88 | 14,98 |  |  | 26,11 | - |  | 273 – 368,6 |  |
| Sмонокл. | 0,30 | 32,55 | 14,00 |  |  | 29,08 | - |  | 368 - 392 |  |
| S2 газ | 129,1 | 227,7 | 36,11 |  |  | 1,09 | - 3,52 |  | 273 - 2000 |  |
| SO2 | -296,9 | 248,07 | 42,55 |  |  | 12,55 | -5,65 |  | 298-1800 |  |
| Sn бег | 0 | 51,4 | 18,49 |  |  | 26,36 | - |  | 273 - 505 |  |
| Sn ж | 7,03 | - | 21,54 |  |  | 6,15 | 12,88 |  | 505 - 800 |  |
| Zn кр | 0 | 41,59 | 22,38 |  |  | 10,04 | - |  | 273 - 693 |  |
| Zn ж | 7,03 | - | 27,43 |  |  | 7,50 | - |  | 693 - 1180 |  |
| Zn газ | 115,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Al2O3 тв корунд | - 1675 | 50,94 | 114,56 |  |  | 12,89 | - 34,31 |  | 298 - 1800 |  |
| СО газ | - 110,5 | 197,4 | 28,41 |  |  | 4,10 | - 0,46 |  | 298 - 2500 |  |
| СО2 газ | - 393,5 | 213,6 | 44,14 |  |  | 9,04 | - 8,53 |  | 298 - 2500 |  |
| СоО кр | - 239,7 | 52,84 | 42,28 |  |  | 8,54 | 1,67 |  | 298 - 1800 |  |
| CuO кр | - 162,0 | 42,63 | 38,79 |  |  | 20,08 | - |  | 297 - 1354 |  |
| CuO ж | Нпл = +37,24 | - | 22,0 |  |  | - | - |  | 1300 - Тразл 1609 – Тпл |  |
| Cu2O кр | - 133,2 | 92,93 | 56,67 |  |  | 29,29 | - |  | 298 - 1500 |  |
| Cu2O ж | 56,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1571 |  |
| FeО кр | - 264,85 | 60,75 | 50,80 |  |  | 8,61 | - 3,31 |  | 298 - 1650 |  |
| FeO ж | 31,38 | - |  |  |  |  |  |  | 1641 |  |
| Fe2О3 кр | - 821,3 | 89,96 | 97,74 |  |  | 72,13 | - 12,89 |  | 298 - 1000 |  |
| Fe3О4 кр | - 1117,7 | 151,46 | 167,03 |  |  | 78,91 | - 41,82 |  | 298 - 900 |  |
| MgО кр | - 601,24 | 26,94 | 42,59 |  |  | 7,28 | - 6,19 |  | 298 – 1100 |  |
| MgОж |  |  |  |  |  |  |  |  | 3098 |  |

Продолжение таблицы А 1

| Вещест-во | кДж/моль | Дж/(мольК) | Коэффициент уравнения Ср = а + bT + c-2 T-2 |  |  |  |  | Темпера-турный интервал, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | а | b103 |  | c-210-5 |  |  |
|  |  |  | Дж/(мольК) |  |  |  |  |  |
| MnО кр | - 384,9 | 60,25 | 46,48 |  | 8,12 |  | - 3,68 | 298 – 2000 |
| MnО ж |  |  |  |  |  |  |  | 2053 |
| NiО кр | - 239,7 | 38,07 | - 20,88 |  | 157,23 |  | 16,28 | 298 - 523 |
| NiО кр |  |  |  |  |  |  |  | 2228 |
| PbO желт | - 217,61 | 58,70 | 37,87 |  | 26,78 |  | - | 298 – 1000 |
| PbO желт ж |  |  |  |  |  |  |  | 873 =Тпл |
| PbSO4 кр | - 918,1 | 147,3 | 45,86 |  | 129,7 |  | 17,57 | 298 - 1000 |
| PbSO4 ж |  |  |  |  |  |  |  | 2043 с разлож. |
| SnO2 кр | - 580,8 | 52,34 | 73,89 |  | 10,04 |  | - 21,59 | 273 - 1500 |
| SnO2 ж | 47,66 |  | 22,5 |  |  |  |  | 1903 - Тпл |
| SnO кр | - 286 | 56,74 | 39,96 |  | 14,64 |  | - | 298 - 1273 |
| ZnO кр | - 349 | 43,5 | 48,99 |  | 5,10 |  | - 9,12 | 273 - 1573 |
| ZnO ж |  |  |  |  |  |  |  | 1948 - Тпл |
| ZnSO4 кр | - 978,2 | 124,6 | 71,42 |  | 87,03 |  |  | 298 – 1000 |
| Н2О ж | -285,84 | 69,96 | - |  | - |  | - | 298 - 398 |
| ClO- | -107,65 | 47,53 | - |  | - |  | -38,53 | 298 - 400 |
| Cl- | -167,46 | 55,10 | - |  | - |  | -131,17 | 298 - 400 |
| ОН- | -229,94 | -10,54 | - |  | - |  | -157,3 | 298 – 400 |
| Н+ | 0 | 0 | - |  | - |  | 0 | 298 – 400 |
| SO42- | -907,51 | 17,2 | - |  | - |  | -742,99 | 298 – 400 |

Таблица А 2 – Стандартные значения энергии Гиббса некоторых реакций в зависимости от температуры

| Реакция |  |  | Т, К |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М, Дж | N, Дж/К |  |
| 2Al (ж) + 3/2O2 = Al2O3 (т) | - 1687909 | 325,15 | 932 - 2303 |
| Ве(т) +1/2 О2 = ВеО(т) | -598796 | 96,88 | 298-1556 |
| Ве(ж) +1/2 О2 = ВеО(т) | -606249 | 101,70 | 1556-2768 |
| Со (т) + 1/2O2 = CoO (т) | - 237319 | 71,92 | 298 - 1766 |
| Со (ж) + 1/2O2 = CoO (т) | - 261884 | 85,83 | 1766 - 2100 |
| 2Cu(T)+ 1/2 O2 = Cu2O(T) | -168519 | 71,30 | 298-1356 |
| 2Cu(Ж) + 1/2 О2 = Сu2O(Ж) | -146695 | 50,41 | 1502-2820 |
| Fe + 1/2O2 = FeO (т) | - 262389 | 63,56 | 843 - 1184 |
| Fe + 1/2O2 = FeO (т) | - 263182 | 64,23 | 1184 - 1650 |
| Fe + 1/2O2 = FeO (ж) | - 228934 | 43,46 | 1650 - 1809 |
| Fe (ж) + 1/2O2 = FeO (ж) | - 239987 | 49,57 | 1809 - 3000 |
| Mg (т) + 1/2O2 = MgO (т) | - 601350 | 107,39 | 298 - 923 |
| Mg (ж) + 1/2O2 = MgO (т) | - 609350 | 116,06 | 923 - 1376 |
| Mg (г) + 1/2O2 = MgO (т) | - 728085 | 202,35 | 1376 - 3098 |
| Mn (т) + 1/2O2 = MnO (т) | - 385186 | 73,73 | 298 - 1517 |
| Ni (т) + 1/2O2 = NiO (т) | - 234503 | 85,28 | 298 - 1725 |
| Ni (ж) + 1/2O2 = NiO (т) | - 262303 | 101,39 | 1725 - 2200 |
| Pb (ж) + 1/2O2 = PbO (т) | - 218676 | 97,8 | 601 - 1159 |
| Pb (ж) + 1/2O2 = PbO (ж) | - 184931 | 69,08 | 1159 - 1765 |
| Sn (ж) + O2 = SnO2 (т) | - 581756 | 204,82 | 505 - 1898 |
| Zn (г) + 1/2O2 = ZnO (т) | - 493666 | 203,98 | 1180 - 2248 |
| С (т) + 1/2О2 = СО | - 110560 | - 89,875 | 773 - 2273 |
| С (т) + О2 = СО2 | - 393260 | - 2,29 | 773 - 2273 |
| СО + 1/2О2 = СО2 | - 282695 | 87,585 | 773 – 2273 |
| С (т) + СО2 = 2СО | 172130 | - 177,46 | 773 - 2273 |
| Н2 + 1/2О2 = Н2О | - 246175 | 54,12 | 400 - 3000 |

Приложение В

(рекомендуемое)

Фазовые равновесия в металлургических системах

Рисунок В 1 – Диаграмма состояния системы Cu – Pb

Рисунок В 2 – Диаграмма фазового равновесия системы Pb – Fe – S

Рисунок В 3 – Диаграмма состояния системы Zn – Pb

Рисунок  В 4 – Диаграмма фазового равновесия системы CaO – SiO2 – Al2O3