Л е к ц и я 4

Напряженное и деформированное состояние в точке тела

Напряженное состояние в точке тела

Пластическое деформирование для придания необходимой формы об- рабатываемому изделию осуществляется приложением к нему внешних сил с помощью механизма или устройства. Внешние силы вызывают появление в теле внутренних сил, уравновешивающих действие первых. Интенсивность внутренних сил называют напряжением. Очевидно, что напряжение  на площадке, выделенной внутри или на поверхности тела, можно выразить следующей формулой:

 lim

P ,

(2.4)

F 0 F

где F – элементарная площадка; Р – результирующая внутренних сил, действующих на площадке.

При изучении напряженного состояния принимают, что тело одно- родно, изотропно и представляет собой систему непрерывных материальных точек, каждая из которых в напряженном теле находится под действием всех ее окружающих точек. Поэтому в любой плоскости, проведенной через дан- ную точку, на нее будет действовать напряжение, характеризуемое опреде- ленной величиной и направлением.

В напряженном теле возьмем точку А и проведем через нее три плос- кости, параллельные плоскостям координат. Для того чтобы иметь возможность обозначить на чертеже напряжения, действующие на точку в этих плоскостях,

построим параллелепипед, ребра которо- го примем бесконечно малыми, неогра- ниченно приближающимися к точке. То- гда на гранях такого элементарного па- раллелепипеда, проходящих через точку А, можно изобразить векторы напряже- ний, действующих на точку в трех вза- имно перпендикулярных плоскостях. При этом напряжение на каждой пло- щадке разложим на три: одно нормаль- ное и два касательных, которые напра- вим параллельно осям координат.

Таким образом, всего получим

Рис. 2.10. Напряженное состояние в точке тела

три нормальных и шесть касательных

напряжений (рис. 2.10):

xx , yy ,zz – нормальные напряжения;

xy ,xz ,  yx ,

 yz ,zx , zy

– касательные напряжения. Для касательного напряжения пер-

вый индекс – это координатная ось, вдоль которой оно действует, а второй – координатная ось, перпендикулярная площадке, к которой приложено на- пряжение. Нормальные напряжения принято считать положительными, если они стремятся вызвать растяжение тела, и отрицательными – если сжатие.

Удобнее всего записывать напряжения по трем координатным плос- костям в виде матрицы, в которой каждая строка представляет напряжения одного направления в последовательности адресов x, y, z; а каждый столбец – напряжения одного адреса в последовательности направлений x, y, z:

 xx	xy	xz 

	

 yx

 yy

 yz  .	(2.5)

 			

	zx	zy	zz 

Вследствие парности касательных напряжений в этой матрице только

шесть неизвестных, так как

xy   yx ;xz  zx ;  yz  zy .

Поэтому считается,

что если заданы напряжения в трех взаимно перпендикулярных площадках (известны 6 компонент матрицы), то напряженное состояние точки опреде- лено. Матричное описание означает, что напряженное состояние – это тен- зорная величина, в отличие от скалярной (определяемой числом) и векторной (определяемой числом и направлением). Геометрический смысл тензора на- пряжений – поверхность второго порядка. С тензорами производят различ- ные математические действия, изучаемые в тензорном анализе. Важное след- ствие: по тензору напряжений определяют напряжение на любой площадке, наклонной относительно осей координат. Для этого нужно знать ее положе- ние относительно осей координат, которое задается косинусами углов между нормалью к ней и координатными осями.

Через точку, находящуюся в напряженном состоянии, всегда можно провести такие три взаимно перпендикулярные плоскости, в которых каса- тельных напряжений не будет. При этом полученные три нормальных на- пряжения будут называться главными нормальными напряжениями, а плос- кости, на которые они действуют, – главными плоскостями. Таким образом, если оси координат выбраны параллельно главным направлениям, то в соот- ветствующих координатных плоскостях будут действовать только главные нормальные напряжения. В этом случае напряженное состояние будет опре- делено, если даны направления трех главных осей и величины трех главных нормальных напряжений, обозначаемых обычно 1, 2, 3.

Принято, что 1  2  3.

Главные касательные напряжения – это максимальные касательные напряжения.



Главные касательные напряжения возникают в площадках, перпенди- кулярных одной из координатных плоскостей и составляющих углы 45о с ка- ждой из двух других, или в площадках, проходящих через одну координат- ную ось и делящих угол между двумя другими пополам.

Если выделить в напряженном теле кубик со сколь угодно малыми гранями, перпендикулярными к главным направлениям, то грани кубика бу- дут главными площадками. При уменьшении размеров кубика он превратит- ся в точку и напряжения на его гранях станут напряжениями в точке. Графи- ческое представление о наличии и знаке главных нормальных напряжений в точке называется схемой напряженного состояния. В ряде случаев можно принять, что схема главных напряжений одинакова для всех точек и характе- ризует напряженное состояние деформируемого тела. Всего имеется 9 схем напряженного состояния: 2 линейных; 3 плоских и 4 объемных (рис. 2.11).

Рис. 2.11. Схемы напряженного состояния: а, б – линейные; в–д – плоские;

е–и – объемные

Линейные схемы напряженного состояния, соответствующие одноосно- му растяжению (сжатию), в обработке давлением практически не встречаются из-за действия сил трения. Плоское напряженное состояние (рис. 2.11, в–д) воз-

никает в таких видах листовой штамповки, как гибка, отбортовка и т.д. Чаще всего в обработке давлением реализуется объемное напряженное состояние. При равномерном всестороннем растяжении (рис. 2.11, и) пластическая де- формация невозможна из-за хрупкого разрушения. При всестороннем рав- номерном сжатии деформация не происходит из-за отсутствия сдвигающего напряжения. Пластическая деформация возможна при всестороннем нерав- номерном сжатии (рис. 2.11, е) или при совмещении сжатия и растяжения (рис. 2.11, ж, з). Из двух последних схем благоприятнее для проявления пластических свойств та, в которой преобладают сжимающие напряжения (рис. 2.11, ж).

Большинство процессов обработки металлов давлением (прокатка, прессование, ковка и объемная штамповка) протекают в условиях всесторон- него неравномерного сжатия. При этом сжимающие напряжения препятст- вуют нарушению межкристаллитных связей, способствуют развитию внут- рикристаллических сдвигов и повышению пластичности металлов.

Деформированное состояние в точке тела

Деформация любого тела определяется изменением формы и размеров его элементарного объема. Чаще всего в технологических расчетах прини- мают, что объем металла при обработке давлением не изменяется. По анало- гии с напряженным состоянием деформированное состояние точки описы- вает тензор деформации Т:

 xx	xy	xz 

	

 yx	 yy	 yz  ,

(2.9)

 			

 zx	zy	zz 

где xx, yy, zz – относительные удлинения по осям x, y, z; xy = yx; yz = zy;

zx = xz – компоненты тензора, характеризующие сдвиговые деформации.

По условию постоянства объема

xx   yy  zz  0.

(2.10)

В любой точке деформируемого тела можно обнаружить такие три взаимно перпендикулярные оси, в системе которых отсутствуют сдвиговые деформации. Они и называются главными осями деформированного состоя- ния. Относительные удлинения вдоль этих осей также называют главными и обозначают 1, 2, 3. Тензор деформации в главных осях имеет следующий вид:

1	0	0 

 0	2	0  .	(2.11)

	

 0	0

3 

	

В свою очередь, из условия (2.10) вытекает условие постоянства объ- ема (2.12) для главных осей деформации:

1  2  3  0 .	(2.12)

Из-за ограничения, накладываемого выражением (2.12), существует только три схемы деформированного состояния (рис. 2.12). При этом дефор- мации, направленные на увеличение первоначального размера, считают по- ложительными, а на уменьшение – отрицательными.

а	б	в

Рис. 2.12. Схемы деформированного состояния: а – плоская;

б, в – объемные

Уменьшение одного размера тела ведет к увеличению двух других (рис. 2.12, б). Так осуществляется деформация при осадке и прокатке. Наибо- лее рациональной (для производительности процесса обработки давлением) является третья схема (рис 2.12, в): размеры тела уменьшаются по двум на- правлениям, а увеличиваются в третьем, т.е. длина увеличивается макси- мально. По этой схеме происходят процессы прессования, волочения и неко- торые виды прокатки труб. Плоская схема деформации (рис. 2.12, а) встреча- ется при прокатке широкого листа, когда его ширина в процессе прокатки практически не меняется.

Условие пластичности

Для практических расчетов необходимо знать минимальное усилие, которое обеспечивает пластическое изменение формы тела. В условиях ли- нейной схемы напряженного состояния пластическая деформация начинается при достижении нормальным напряжением предела текучести т:

1 = т.	(2.13)

В условиях сложной схемы напряженного состояния, когда в дефор- мируемом теле действуют все три главных нормальных напряжения, переход тела в пластическое состояние описать сложнее. Совокупность соотношений главных напряжений 1, 2, 3 представляет из себя поверхность, называе- мую предельной поверхностью пластичности, которую описывает следую- щее равенство:

f (1, 2, 3) = 0.	(2.14)

Определение этой функции для сложной системы напряженного со- стояния вызывает трудности, поэтому в целях упрощения используют гипо- тезы предельного состояния, две из которых получили наиболее широкое применение.

Условие постоянства максимальных касательных напряжений. Пластическая деформация в данной точке тела возникает независимо от схе- мы напряженного состояния, если наибольшее касательное напряжение в рассматриваемой точке достигло предельной величины, характерной для данного материала:

1 – 3 = т .	(2.15)

Эта теория применима только для плоского напряженного состояния, так как не учитывает среднего по величине напряжения 2.

Энергетическое условие пластичности. Пластическая деформация в любой точке тела возникает и поддерживается в том случае, если интенсив- ность напряжений достигает предела текучести. Интенсивность напряжений

i есть некоторая характеристика напряженного состояния и не является на- пряжением, действующим на какой-либо площадке:

  1	(   )2  (   )2  (   )2 .

(2.16)

i	2	1	2	2	3	3	1

Условие пластичности записывается следующим образом:

(1 – 2)2 + (2 – 3)2 + (3 – 1)2 = 2т2.	(2.17)

Физический смысл условия пластичности состоит в том, что пласти- ческая деформация возникает тогда, когда удельная потенциальная энергия упругой деформации формы элемента достигает определенного значения не- зависимо от схемы напряженного состояния.

Академик С.И. Губкин ввел понятие механической схемы деформации

– совокупности схемы главных напряжений и схемы главных деформаций.

Так как схем главных напряжений 9, а схем главных деформаций 3, то ма- тематически возможны 9·3 = 27 сочетаний. Четыре сочетания не имеют фи- зического смысла: при линейном сжатии невозможна деформация по схе- мам

рис. 2.11, а, в; при линейном растяжении невозможна деформация по схемам рис. 2.11, а, б. Таким образом, реальны 23 механические схемы деформации.