Л е к ц и я 5

Основные законы пластической деформации.

Внешнее трение

Основные законы пластической деформации

Фундаментальные положения теории обработки металлов давлением находят отражение в основных законах пластической деформации.

Закон постоянства объема. Пластическая деформация металла со- провождается очень малым изменением объема (приблизительно 1–2 %), кото- рым в технологических расчетах пренебрегают и считают, что объем металла до деформации равен объему металла после деформации. Из закона постоян- ства объема вытекает важное следствие. Если взять прямоугольный паралле- лепипед, ребра которого до деформации равны xн, yн, zн и совпадают с на- правлением оси координат, подвергнуть его сжатию по любой оси, например z, то после деформации он останется прямоугольным, но размеры его ребер изменятся: по осям х и у увеличатся, а по оси z уменьшатся. По закону посто- янства объема

хк   yк

хн ун

zк  1 ,	(2.21)

zн

где хк, ук, zк – размеры параллелепипеда после деформации. Логарифмирова- нием обеих частей уравнения (2.21) получим

ln хк

хн

- ln yк

ун

- ln zк

zн

 0 .	(2.22)

Выражение (2.22) еще записывают так:

е1 + е2 + е3 = 0,	(2.23)

где е1, е2, е3 – логарифмические, или истинные, деформации, соответственно, в направлениях х, у, z.

В обработке металлов давлением часто пользуются относительной деформацией :

 xк  xн 100 % ,	(2.24)

xн

где  – относительная деформация по оси х.

При малых значениях (менее 10 %)   е, поэтому закон постоянства объема можно записать следующим образом:

1 + 2 + 3 = 0.	(2.25)

На основании этого закона рассчитывают все технологические про- цессы обработки металлов давлением.

Закон подобия. При осуществлении в одинаковых условиях одних и тех же процессов пластического деформирования геометрически подобных тел из одинакового материала отношение усилий деформирования равно квадрату, а отношение затрачиваемых работ – кубу отношений соответст- вующих линейных размеров.

Проиллюстрируем закон следующим примером. Даны два прямо- угольных параллелепипеда с размерами ребер, соответственно, a1, b1, c1 и a2, b2, c2. Если

a1  b1 a2	b2

то

 c1 c2

 m,

(2.26)

P1 

P2

a1 b1 a2 b2

 m2,

(2.27)

A1 

A2

a1 b1 c1 a2 b2 c2

 m3,

(2.28)

где m – масштаб моделирования; Р1, Р2 и А1, А2 – соответственно, усилия и работа, затрачиваемые на деформирование первого и второго тела.

Согласно этому закону, зная усилие и работу деформации, затрачи- ваемые на деформирование модели, и масштаб моделирования, можно вы- числить усилие и работу деформации, требуемые на деформирование нату- ральной заготовки. При расчете реальных процессов, включающих много факторов, в этот закон вводят поправочные коэффициенты.

Принципы наименьшего сопротивления и наименьшего периметра. Первый принцип формулируется следующим образом: в случае возможности перемещения точек деформируемого тела в различных направлениях, каждая его точка перемещается в направлении наименьшего сопротивления. Знание принципа наименьшего сопротивления используется в ОМД, например, при разработке технологии объемной штамповки в открытых штампах. Металл в начальный период штамповки начинает вытекать за пределы фигуры штампа в зазор между верхним и нижним штампами. Заполнение же элементов по- лости штампа возможно, если сопротивление течению металла в разъем ме- жду штампами больше сопротивления течению в те или иные участки полос- ти. По мере смыкания половин штампа зазор между ними уменьшается, со- противление течению в него металла возрастает, что и обеспечивает запол- нение всех элементов полости.

Траектории, по которым движутся точки деформируемого тела, под- чиняются принципу наименьшего периметра: любая форма поперечного се- чения призматического или цилиндрического тела при осадке его в пластиче- ском состоянии с наличием контактного трения стремится принять форму,

имеющую при данной площади наименьший периметр, т.е. в пределе стре- мится к окружности. Этот принцип позволяет наиболее рационально подбирать форму поперечного сечения заготовок для конкретных случаев пластического деформирования. Благодаря нему можно применять заготовки квадратного се- чения для получения осадкой поковок, имеющих в плане круглое сечение.

Внешнее трение

Закономерности формоизменения металлов обусловлены не только свойствами самих металлов, но и внешними факторами, возникновение кото- рых является результатом взаимодействия обрабатываемого металла с де- формирующей средой. Один из таких факторов – внешнее трение. В обра- ботке металлов давлением происходит перемещение деформируемого метал- ла относительно инструмента. При этом возникают силы, препятствующие перемещению, – силы трения. Такое трение называют контактным.

Трение между металлом и инструментом вызывает:

высокие удельные давления на поверхности контакта (иногда более

2 500 МПа);

высокую температуру, которая способствует изменению физико- химического состояния металла, в частности, образованию окислов, окали- ны и т.д.;

постоянное обновление контактных поверхностей, происходящее благо- даря выходу на поверхность глубинных частиц металла, в отличие от истирания;

изменение схемы напряженного состояния, а значит, и пластичности металла и его сопротивления деформированию.

В большинстве своем трение, несмотря на отрицательное воздействие при обработке давлением, в отдельных его видах (например, при прокатке) является необходимым условием протекания процесса.

Виды трения. В обработке металлов давлением различают три ос- новных вида трения: сухое, граничное и жидкостное.

При сухом трении поверхности трущихся тел свободны от третьих веществ (смазки, окислов и т.д.), т.е. происходит взаимодействие чистых ме- таллических поверхностей. В чистом виде такой вид трения при обработке давлением не встречается, поэтому в широкой практике сухим трением назы- вают трение несмазанных тел. Так, горячую прокатку проводят без смазки, поэтому трение при горячей прокатке условно называют сухим.

Граничное трение характеризуется наличием на поверхности трущих- ся тел адсорбированных веществ, существенно отличающихся свойствами от материалов инструмента и обрабатываемого тела. При этом имеет место ме- ханическое зацепление шероховатостей поверхностей контакта. Этот вид трения реализуется при использовании смазок, которые содержат поверхно- стно-активные вещества, адсорбирующиеся на трущихся поверхностях с об- разованием прочных пленок. Такие пленки способны выдерживать высокие нагрузки и оказывают малое сопротивление сдвигу этих поверхностей. Одна-

ко толщина смазки так мала, что шероховатости изделия и инструмента нахо- дятся во взаимном зацеплении.

При жидкостном трении между трущимися поверхностями имеется слой смазки, выводящий из механического зацепления шероховатости этих поверхностей. Поэтому жидкостное трение – это внутреннее трение в объеме смазки. Оно нашло применение, например, при волочении проволоки. Ведут- ся работы по реализации этого вида трения и в других видах обработки ме- таллов давлением. Термин «жидкостное трение» условен, так как смазка мо- жет быть консистентной и даже твердой, например, парафин. Главное, чтобы не происходило соприкосновения трущихся поверхностей, а сопротивление деформации самой смазки было во много раз меньше сопротивления дефор- мации обрабатываемого металла. Отличительная особенность жидкостного трения – давление в слое смазки. Оно должно быть таким, чтобы могло пере- вести обрабатываемый металл в пластическое состояние. В этом случае смаз- ка не будет выдавливаться из промежутка между трущимися поверхностями, а деформация изделия инструментом будет осуществляться через слой смазки.

Приведенная классификация условна. На практике чаще всего встре- чается промежуточный режим – полусухое трение. При сухом трении между поверхностями трущихся тел может попасть третье вещество, что не отвечает условиям сухого трения. Но даже при обильной смазке вероятно выдавлива- ние смазывающей пленки и ее разрушение, а следовательно, возникновение участков контактирующих поверхностей. Полусухое трение можно предста- вить как трение с очень малым количеством смазки, не создающим сплошно- го слоя адсорбированных молекул.

Законы трения. На напряжение трения оказывают влияние многие факторы: состояние поверхностей инструмента и деформируемого тела, ве- личина давления, скорость и температура деформации, наличие смазки, спо- соб ее подачи и др. Все это объясняет сложность зависимости напряжения трения от перечисленных факторов. Практически используют два упрощен- ных закона трения.

Согласно закону Амонтона-Кулона, сила трения Т пропорциональна нормальному давлению Р на поверхности контактирующих тел:

Т = fР,	(2.29)

где f – коэффициент трения.

При переходе к элементарной площадке закон трансформируется:

 = fp ,	(2.30)

где  – удельное трение, или напряжение трения; p – нормальное контактное напряжение.

При этом  может достигать предела текучести материала при сдвиге.

Этот закон обычно используют при холодной обработке давлением.

В случае горячей обработки давлением лучше пользоваться законом Зибеля:

 = fs,	(2.31)

где s – предел текучести материала, зависящий от температуры.

Коэффициент трения при обработке металлов давлением обычно ме- няется от 0,1 до 0,5. При использовании смазки он может снижаться до 0,03.

Знание основных положений теории пластичности поможет при изу- чении конкретных видов обработки металлов давлением.