Л е к ц и я 6

Теория прокатки

Определение процесса прокатки. Продольная прокатка

Прокаткой называется процесс деформации металла путем обжатия исходной заготовки между вращающимися валками с целью уменьшения по- перечного сечения заготовки и придания ей заданной формы.

Прокатка – это один из наиболее распространенных видов обработки металлов давлением, которому подвергается приблизительно 80 % выплав- ляемого в нашей стране металла. Широкое применение прокатки объясняется рядом ее преимуществ по сравнению с другими видами обработки давлением (прессованием, волочением), а также высокой производительностью этого процесса и меньшей стоимостью получаемых изделий.

Прокатка является эффективным инструментом для формирования структуры, обеспечивающей повышение эксплуатационных свойств изделий. Поэтому существует много схем термомеханической обработки, включаю- щих прокатку.

В настоящее время широко внедряется совмещение обработки давле- нием с литейным производством. Примером может служить высокопроизво- дительный способ непрерывного литья и прокатки стали и сплавов.

Знание основ прокатки позволяет экономистам, специализирующимся в металлургии, активно влиять на техно- логический процесс прокатки с целью повышения технико-экономических по- казателей работы прокатных цехов.

Различают три основных вида прокатки: продольная, поперечная и по- перечно-винтовая (косая). При продоль- ной прокатке (рис. 2.13), являющейся наиболее распространенной, заготовка 2 деформируется между вращающимися в разные стороны валками 1, зазор между которыми меньше, чем исходная тол- щина заготовки. Процесс прокатки счи-

Рис. 2.13. Схема процесса продольной прокатки

тают простым, или симметричным, если

его осуществляют в гладких некалиброванных валках с параллельными ося- ми, расположенными в одной плоскости. Оба валка являются приводными, имеют равные диаметры и вращаются в разные стороны с одной окружной скоростью.

Состояние поверхности обоих валков одинаковое, т.е. одинаковы ко- эффициенты и силы трения на них. Наконец, предполагается, что прокатке подвергают полосу прямоугольного сечения с однородными физико- механическими свойствами по всему объему и на нее действуют силы только со стороны валков.

Геометрия очага деформации при прокатке

При продольной прокатке одновременно пластической деформации подвергается не весь объем обрабатываемого металла, а только его неболь- шая часть, находящаяся вблизи валков. Поэтому объем прокатываемого ме- талла, заключенный между плоскостью входа АА1 металла в валки и плоско- стью выхода ВВ1 металла из валков, называется геометрическим очагом де- формации (рис. 2.14). Дуга АВ, по которой деформируемый металл контакти- рует с валками, называется дугой захвата, а центральный угол , соответст- вующий дуге захвата, – углом захвата. Проекция очага деформации на гори- зонтальную ось – это длина очага деформации l.

При прокатке исходная полоса толщиной Н0 обжимается валками до толщины Н1 на величину абсолютного обжатия:

Н = Н0 – Н1.	(2.32)

Рис. 2.14. Геометрия очага деформации при прокатке

Поскольку действует условие несжимаемости металла, происходит увеличение длины и ширины полосы. Таким образом, форму геометрическо- го очага деформации при прокатке характеризуют углом захвата , высотами сечения Н0 и Н1, длиной очага деформации l, а также начальной и конечной шириной полосы В0 и В1. Для нахождения  и l используют формулы

cos = 1  Н ,

D

(2.33)

l 	RΗ ,	(2.34)

где R, D – соответственно, радиус и диаметр валков.

Параметры деформации при прокатке

Для оценки величины деформации при прокатке используют такие безразмерные величины, как коэффициенты обжатия , уширения , вытяжки , определяемые по следующим формулам:

1  H0 ;	(2.35)

	H1

 B1 ;	(2.36)

B0

 L1 ,	(2.37)

L0

где L0, L1 – длина заготовки, соответственно, до и после прокатки.

По закону постоянства объема

    V1

V0

 1,	(2.38)

где V0, V1 – объем металла, соответственно, до и после прокатки.

Для оценки интенсивности деформации применяют относительное обжатие Н, относительное уширение B, относительное удлинение l:

H

	 H0  H1  H ;	(2.39)

H0	H0

	 B1  B0

 B ;	(2.40)

B	B0	B0

l

  L1  L0

 L .	(2.41)

L0	L0

Уравнения (2.35)–(2.37) и (2.39)–(2.41) связаны между собой следую- щим образом:

  H1

H0

 H0  H

H0

 1  H

;	(2.42)

B

  B1  B0  B  1   ;	(2.43)

B0	B0

  L1  L0  L  1   .	(2.44)

L0	L0	l

При	малых	степенях	деформации	с	большой	точностью	можно записать:

B + l – Н = 0.	(2.45)

При больших степенях деформации

ln L1  ln B1  ln H0 = 0,	(2.46)

L0	B0	H1

где каждое из слагаемых представляет собой истинную, или логарифмиче- скую, деформацию в соответствующем направлении.

В практике чаще всего для характеристики деформации при прокатке используют коэффициент вытяжки , показывающий, во сколько раз увели- чилась длина заготовки после прокатки, и относительную степень обжатия :

 H0  H1 100 % .	(2.47)

H0

Если прокатку осуществляют за несколько проходов, то суммарный коэффициент вытяжки сум определяют как произведение коэффициентов вытяжки после каждого прохода:

сум = 123  n-1n,	(2.48)

где n – число проходов при прокатке.

Условие захвата металла валками

Захват металла вращающимися валками, сопровождающийся изменени- ем размеров прокатываемой полосы, обеспечивается наличием контактного трения между полосой и рабочей по- верхностью валков. Условие захвата металла валками обычно рассматрива- ют для двух периодов прокатки: неус- тановившегося и установившегося.

Первый период включает захват полосы валками (или принудительную подачу ее в щель между валками) и за- полнение области деформирования до момента образования некоторой длины

Рис. 2.15. Схема неустановив- ше гося периода прокатки

переднего конца полосы за пределами области деформирования. По мере за- полнения щели между валками условия деформирования металла непрерыв- но изменяются, что дало основание назвать данный период прокатки неуста- новившимся. Рассмотрим подробнее этот период (рис. 2.15).

При соприкосновении полосы с вращающимися валками между ними возникает взаимодействие. Валки действуют на полосу нормальной силой N, стремясь оттолкнуть металл, и силой трения Т, втягивающей его в зазор меж- ду валками. В свою очередь, полоса давит на валки силой Р и тормозит их вращение силой Т0. Для определения захватывающей способности валков со- поставляют действие сил N и Т в направлении прокатки, т.е. сравнивают го- ризонтальные проекции этих сил:

Тх = Тcos;	(2.49)

Nx = Nsin.	(2.50)

При этом возможны три случая. При Тх  Nх будет происходить за- хват; при Тх = Nх наблюдается состояние равновесия, т.е. валки будут вра- щаться, а полоса останется неподвижной (валки «буксуют» по полосе). На- конец, если Tx  Nx, то полоса отбрасывается от валков. С учетом выражений (2.49) и (2.50) условие захвата можно записать следующим образом:

или

T  cos  1

N  sin 

(2.51)

T  tg.

N

(2.52)

Если принять, что трение в рассматриваемом случае подчиняется за- кону Амонтона-Кулона, т.е.

Т = N,	(2.53)

где  – коэффициент трения, то будет справедливой запись

  tg.	(2.54)

Так как при малых углах tg  , то условие захвата можно преобразо- вать так:

  .	(2.55)

Если взять равнодействующую сил Т и N, обозначив ее через R

(рис. 2.15), то условие захвата примет вид

   ,	(2.56)

где  – угол трения, образуемый силами N и R.

Второй период прокатки начинается с момента выхода переднего конца полосы через сечение выхода, а заканчивается при достижении задним концом сечения выхода. На протяжении всего времени протекания второго

периода параметры очага деформации остаются неизменными, поэтому вто- рой период процесса прокатки называют установившимся. Если принять, что в установившемся периоде прокатки нормальные контактные напряжения распределены по длине области деформирования равномерно, то результи- рующая сила действия валков на металл будет проходить через середину ду- ги захвата (рис. 2.16).

Повторяя предыдущие рассуждения, получим условие захват для ус- тановившегося периода прокатки:

  /2.	(2.57)

Сравнивая выражения (2.56) и (2.57), можно заключить, что в установившемся пе- риоде прокатки захват металла валками, по сравнению с неустановившимся периодом, облегчен вдвое.

Обычно чем больше угол захвата, тем больший объем металла деформирует- ся за один проход и тем выше производи- тельность процесса прокатки. Улучшению захвата металла валками способствуют следующие факторы:

повышение коэффициента трения, например, нанесением насечек на валках;

снижение величины обжатия; увеличение диметра валков при

данном обжатии;

использование вталкивающей силы, направленной на заготовку вдоль оси;

Рис. 2.16. Схема установившегося периода прокатки

устройство заходного клина (фрезерование переднего конца заготовки под углом) и т.д.

Необходимо отметить, что хотя использование смазки затрудняет за- хват металла, холодную прокатку листов обычно ведут со смазкой для полу- чения высокого качества их поверхности. Углы захвата при холодной про- катке со смазкой составляют 3-4о, без смазки – 5–8о. При горячей прокатке на обжимных станах (блюмингах и слябингах)  = 18–34о.

Опережение и уширение

Установлено, что скорость выхода заготовки из валков Vh всегда больше, а скорость входа заготовки в валки Vн меньше окружной скорости валков Vо. Это явление называется опережением S:

S  Vh  Vo .

Vo

(2.58)

Валки

Металл

Зона отставания

Очаг деформации α

(дуга захвата)

Зона опереже- ния

Опережение возрастает с увеличением обжатия, диаметра валков, ко- эффициента трения и переднего натяжения полосы. Так как при прокатке на- блюдается опережение и отставание, следовательно, в очаге деформации есть сечение, в котором скорости движения заготовки и валков равны. Это сече- ние называют критическим, а центральный угол, соответствующий ему, на- зывают критическим углом (рис. 2.17).

Рис. 2.17. Изменение скорости металла и валков в очаге деформации при прокатке

Очаг деформации от входного сечения до критического называют зо- ной отставания, а от критического сечения до выходного сечения – зоной опережения.

Уширение – это приращение при прокатке ширины прокатываемого изделия. Эта величина возрастает с увеличением обжатия, диаметра валков, коэффициента трения и числа проходов. При прокатке листов уширение ма- ло, и в расчетах им пренебрегают. При прокатке сортового металла, имеюще- го близкие размеры по ширине и высоте, его необходимо учитывать, так как в противном случае может происходить незаполнение калибра либо заклини- вание из-за его переполнения.