№1  Задание.

1 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА ОТХОДОВ ЗЫРЯНОВСКОГО СВИНЦОВО-ЦИНКОВОГО КОМБИНАТА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЩЕБНЯ

  - Исходные данные:

–Объект исследований:

4 пробы легкой фракции, полученной в процессе обогащения на первой стадии дробления рудосодежащей породы Зыряновского свинцового комбината.

- Характеристика объекта исследований:

Пробы представлены неоднородной по грануллометрическому составу массой, состоящей из камней размером от 5 до 150мм.

- Проведенные исследований:

Пробы испытаны по ГОСТ 8269.0-97 «Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов  промышленного производства для строительных работ. Методы физико-механических испытаний»

Перед испытанием все пробы подверглись дроблению и рассеву на фракции 5-10, 10-20, 20-40 мм.

- Результаты проведения исследований:

- насыпная плотность 1290-1380 кг/м3

- истинная плотность 2680-2690 кг/м3

- пористость 2-3 %

- водопоглащение 1,2-2,1 %

- пустотность 47-50%

- марка по прочности 1200

- марка по исносу И-1, И-20,И-20М

- марка по сопротивлению на удар У-75

- содержание слабых пород до 5%

- морозостойкость F75-100

- марка по пластичности ПЛ 2-3

- марка по устойчивости структуры УС -1

  - Задание.

Разработать методику исследований для определения качества отходов Зыряновского свинцово-цинкового комбината для производства щебня по

- ГОСТ 8267-93«Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»

- ГОСТ 7392-85 «Щебень из природного камня для балластного слоя железнодорожного пути. Технические условия»

- ГОСТ 25607-94 «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия»

  - Контрольные вопросы.