Задание2

- РАСЧЕТ СОСТАВА ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МАРКИ M 150 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗОЛОШЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОЙ ТЭЦ В КОЛИЧЕСТВЕ 5, 10, 20 % ВЗАМЕН МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ОБРАЗЦОВ

  - Расчет количества золошлаковых материалов, вводимых в состав бетона взамен мелкого заполнителя (песка) (П), проводится по формуле:

Рз = П ×аpнп × pн.з                              (2)

где Р3 - количество золошлакового материала на 1 м3, кг;

а - количество песка, % подлежащее замене золошлаковым материалом;

рн п - насыпная плотность песка, кг/м3;

рнз - насыпная плотность золошлакового материала, кг/м3.

  - Задание.

Используя исходные данные выполнить расчет состава тяжелого бетона марки M 150 с использованием золошлаковых смесей Усть-Каменогорской ТЭЦ в количестве 5, 10, 20 % взамен мелкого заполнителя.

Исходные данные.

- Тяжелый бетон M150, подвижность 4 см.

- Портландцемент марки М400.

- истинная плотность р ц=3,1 кг/л;

- насыпная плотность рн.ц =1,1 кг/л.

- Щебень с предельной крупностью 40 мм.

- истинная плотность р =2,6 кг/л;

- насыпная плотность рн.щ =1,495 кг/л;

- влажность щебня Wщ=1,5%.

- Песок средней крупности.

- истинная плотность рц= 2,63 кг/л;

- насыпная плотность рн.п =1,6 кг/л;

- влажность песка Wп=l,0%.

- Зола.

- истинная плотность р3= 2,1 кг/л;

- насыпная плотность рн.з =0,7 кг/л;

- Емкость смесительного барабана бетономешалки 1200 л.

Необходимо учесть, что в задании даны ориентировочные характеристики компонентов. Перед проведением расчетов, рекомендуется уточнить значения необходимых для расчета характеристик опытным путем.

  - Контрольные вопросы.

- С какой целью вводятся в состав тяжелого бетона золошлаковые смеси взамен мелкого заполнителя?

- Каким образом проводится расчет количества золошлаковых материалов, вводимых в состав бетона взамен мелкого заполнителя?

- Опишите методику расчета производственного (полевого) состава тяжелого бетона.