Задание 4

- РАСЧЕТ СОСТАВА ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА МАРКИ М200 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗОЛОШЛАКОВЫХ СМЕСЕЙ УСТЬ-КАМЕНОГОРСКОЙ ТЭЦ ПРИ ЗАМЕНЕ 5 % ЦЕМЕНТА И 20 % МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ, 10 % ЦЕМЕНТА И 20 % МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ.

  - Расчет количества золошлаковых материалов, вводимых в состав бетона взамен цемента (Ц) и мелкого заполнителя (песка) (П) проводится по формулам 2.1 и 3.1.

  - Задание.

Используя исходные данные выполнить расчет состава тяжелого бетона марки М200 с использованием золошлаковых смесей Усть-Каменогорской ТЭЦ при замене 5 % цемента и 20 % мелкого заполнителя, 10 % цемента и 20 % мелкого заполнителя. Изготовить, испытать образцы. Сделать вывод.

Исходные данные.

- Тяжелый бетон М200, подвижность 4 см.

- Портландцемент марки М400.

- истинная плотность р =3,1 кг/л;

- насыпная плотность ри =1,1 кг/л.

- Щебень с предельной крупностью 40 мм.

- истинная плотность р щ=2,6 кг/л;

- насыпная плотность рн.щ =1,495 кг/л;

- влажность щебня Wщ =1,5%.

- Песок средней крупности.

- истинная плотность рп=2,63 кг/л;

- насыпная плотность рн.п =1,6 кг/л;

- влажность песка Wп=l,0%.

- Зола.

- истинная плотность р3= 2,1 кг/л;

- насыпная плотность рн з =0,7 кг/л;

- Емкость смесительного барабана бетономешалки 1200 л.

Необходимо учесть, что в задании даны ориентировочные характеристики компонентов. Перед проведением расчетов, рекомендуется уточнить значения необходимых для расчета характеристик опытным путем.